Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Рельсы железнодорожные

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО УПРОЧНЕННЫЕ И НЕТЕРМОУПРОЧНЕННЫЕ

Общие технические условия

СТ РК 2432 _________

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

### Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от __ ________ 20__ года № ___ - од

3 В   настоящем   стандарте   реализованы   нормы   Закона   Республики   Казахстан  «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396-VI, Закона Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года № 266-II, Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» и «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта», утвержденных решением Комиссии Таможенного Союза от 15 июля 2011 года № 710.

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 2432-2013

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 | Область применения …………………....……………….................. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ………………....………………………… | 1 |
| 3 | Термины, определения, обозначения и сокращения …………...... | 3 |
| 4 | Классификация и категория рельсов ……………………….……... | 6 |
| 5 | Общие технические требования ………………………………....... | 8 |
| 5.1 | Общие положения …………………………….....…………………. | 8 |
| 5.2 | Конструкция и размеры | 9 |
| 5.3 | Требования к заготовкам и технологии производства ………… | 14 |
| 5.4 | Требования к химическому составу стали …………….....………. | 14 |
| 5.5 | Загрязненность стали неметаллическими включениями ……… | 16 |
| 5.6 | Внутренние дефекты и дефекты макроструктуры …………...…... | 16 |
| 5.7 | Качество поверхности ……………………………………………... | 17 |
| 5.8 | Механические свойства ……………………………….…………… | 18 |
| 5.9 | Твердость по сечению и длине рельсов ………………………… | 18 |
| 5.10 | Копровая прочность рельсов ……………………………………. | 20 |
| 5.11 | Остаточные напряжения в шейке рельсов …………….………...... | 20 |
| 5.12 | Микроструктура …………………………………….……………… | 20 |
| 5.13 | Маркировка …………………………………………….…………... | 21 |
| 5.14 | Магнитная индукция …………………………….………………… | 22 |
| 5.15 | Эксплуатационная надежность рельсов ……………………....... | 23 |
| 6 | Правила приемки ………………………….……………………….. | 23 |
| 6.1 | Общие положения ………………………………………….………. | 23 |
| 6.2 | Приёмо-сдаточные испытания ………………………………….. | 24 |
| 6 3 | Отбор проб ………………………………………………………….. | 27 |
| 6.4 | Порядок приемки рельсов при отрицательных результатах контроля …………………………………………………………...... | 29 |
| 6.5 | Периодические испытания ………………………………….…....... | 31 |
| 6.6 | Типовые испытания рельсов ………………………………………. | 32 |
| 6.7 | Подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ………………………………………………………… | 33 |
| 7 | Методы контроля ………………………………………………....... | 35 |
| 7.1 | Общие положения …………….....................………………………. | 35 |
| 7.2 | Контроль линейных характеристик рельса автоматизированными средствами ………………......…………. | 35 |
| 7.3 | Контроль размеров и формы поперечного сечения рельсов ......... | 36 |
| 7.4 | Контроль длины рельсов ……………………………………........... | 36 |
| 7.5 | Контроль диаметра болтовых отверстий ……………………......... | 37 |
| 7.6 | Контроль перпендикулярности торцов рельсов ……………….. | 37 |
| 7.7 | Контроль прямолинейности рельсов ………………………........ | 36 |
| 7.8 | Контроль отклонения рельсов от прямолинейности …………... | 36 |
| 7.9 | Контроль скручивания рельсов …………………………………. | 36 |
| 7.10 | Контроль химического состава …………………………………. | 36 |
| 7.11 | Контроль рельсов на отсутствие флокенов …………………….. | 38 |
| 7.12 | Контроль загрязнённости неметаллическими включениями …. | 38 |
| 7.13 | Контроль внутренних дефектов и дефектов макроструктуры ….. | 39 |
| 7.14 | Контроль качества поверхности рельсов …………………………. | 39 |
| 7.15 | Контроль механических свойств ………………………………….. | 40 |
| 7.16 | Контроль твердости рельсов ………………………………………. | 41 |
| 7.17 | Контроль механических свойств ………………………………….. | 41 |
| 7.18 | Контроль остаточных напряжений в шейке рельсов …………... | 41 |
| 7.19 | Контроль микроструктуры ………………………………………… | 42 |
| 7.20 | Контроль маркировки рельсов …………………………………….. | 43 |
| 7.21 | Контроль магнитной индукции …………………………………. | 43 |
| 7.22 | Контроль эксплуатационной надежности рельсов …………….. | 43 |
| 8 | Транспортирование и хранение …………………………………… | 52 |
| 9 | Гарантии изготовителя …………………………………………….. | 53 |
| 10 | Указания по эксплуатации ………………………………………… | 54 |
| 10.1 | Общие указания …………………………………………………..... | 54 |
| 10.2 | Предельные состояния, скорости движения, осевые нагрузки …. | 55 |
| Приложение А | (Информационное) Рекомендуемые сферы рационального применения рельсов различных категорий …………………….. | 57 |
| Приложение Б | (Информационное) Схема и примеры обозначения рельсов при заказе ………………………………………………………………... | 58 |
| Приложение В | (Информационное) Размеры рельсов, используемые для построения прокатных калибров ………………………………...... | 59 |
| Приложение Г | (Информационное) Расчётные параметры конструкции рельсов... | 62 |
| Приложение Д | (Обязательное) Элементы рельса и точки контроля отклонения от прямолинейности и Схема контроля отклонения рельсов от прямолинейности …………………………………………………... | 63 |
| Приложение Е | (Обязательное) Шаблоны для контроля размеров и формы поперечного сечения рельсов, размеров и расположения болтовых отверстий ……………………………………………....... | 65 |
| Приложение Ж | (Обязательное) Шкала макроструктуры рельсов ……….......….... | 82 |
| Приложение И | (Обязательное) Неразрушающий контроль рельсов …………….. | 101 |
| Приложение К | (Информационное) Допустимые варианты достижения соответствия методом повторной термической обработки и видов последующего контроля и приемки рельсов ………………. | 107 |
| Приложение Л | (Обязательное) Методика металлографического анализа. Сталь. Определение загрязнённости оксидными включениями по эталонным изображениям………………………………………….. | 108 |
| Приложение М | (Обязательное) Обозначение изготовителя при маркировке рельсов ……………………………………………………………… | 116 |
| Библиография | ………………………………………………………………………... | 117 |