НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ВОДОПРОВОДНЫХ И ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ

Технические условия

Дата введения________________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию, технические требования, методы контроля и правила приемки, транспортирования и хранения конструкций сборных железобетонных для канализационных, водопроводных и газовых сетей (далее - конструкции).

Настоящий стандарт распространяется на конструкции из тяжелого бетона, предназначенные для устройства круглых колодцев подземных трубопроводов канализационных самотечных (включая коллекторы), водопроводных и газопроводных сетей, в том числе с герметичными стыками, с заглублением от поверхности грунта: покрытия не менее 0,5 м и днища не более 7 м.

Конструкция применяется в качестве элементы заглубленных сооружений, эксплуатирующийся выше или ниже уровня грунтовых вод в неагрессивных,  слабоагрессивных и агрессивных средах со стороны окружающего грунта и внутри колодца, в том числе сейсмических районах до 10 баллов включительно.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 8829-2018 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

ГОСТ 8020-2016 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия.

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости.

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний.

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 12730.0-2020 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

ГОСТ 12730.3 – 2020 Бетоны. Метод определения водопоглощения.

ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделии железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры.

ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.

ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.

ГОСТ 23858-2019 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки.

ГОСТ 26134-2016 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости.

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.

ГОСТ 30247.1-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных Конструкций от коррозии. Общие технические требования.

ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия.

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по ГОСТ 13015 и ГОСТ 8020-2016, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Конструкции (колодцы) сборные железобетонные: Специальные элементы заглубленных в землю сооружений, которые применяются для возведения различных видов коммуникаций: канализационных, водопроводных, газопроводных сетей и смотровых колодцев, представляющие собой в собранным виде вертикальную полую конструкцию, состоящую из укрепленных стеновых колец, днища, крышки, на которую устанавливается люк.

3.2 Арматура железобетонных конструкций: Составная часть железобетонных конструкций, предназначенная для восприятия растягивающих усилий в бетоне.

4 Классификация

4.1 Конструкции являются сборными элементами колодцев и подразделяются на типы:

- круглые

КФК - рабочая камера колодца хозяйственно-бытовой (фекальной) канализации;

КДК - то же, внутриквартальных сетей;

КЛК - то же, ливневой канализации;

КЛВ - то же, ливневой канализации, водоприемного;

КВГ - то же, водо- и газопроводных сетей;

КС - кольца стеновые,

ПП - плиты перекрытия

ПН – плита днища,

КО - кольцо опорное,

ПО - плиты опорные,

ПД - дорожные.

- восьмигранные:

ВКФК – восьмигранная рабочая камера колодца хозяйственно-бытовой (фекальной) канализации;

ВКДК – тоже, внутриквартальных сетей;

ВКЛК – тоже, ливневой канализации;

ВКЛВ – тоже, ливневой канализации, водоприемного;

ВКВГ – тоже, водопроводных и газопроводных сетей;

ВКВС – кольцо стеновое восьмигранное рабочей камеры или горловины колодца;

КОВ - кольцо опорное восьмигранное с монолитным днищем;

КО - кольцо опорное;

ПО - опорная плита;

ПН - плита днища;

ПП - плита перекрытия.

4.2 Форма и основные размеры конструкций круглых колодцев приведены в приложении А.

4.3 Марки конструкции состоят из  буквенно-цифровых групп.

Например, КС7.9 - кольцо стеновое  для горловины диаметром 0,7 м и высотой 0,9 м;

КС15.6б - кольцо стеновое для колодца диаметром 1,5 м и высотой 0,9 м с четырьмя отверстиями (если указана буква «а» - с двумя отверстиями);

2ПП20-2 – второй типоразмер (при необходимости) плиты перекрытия колодца диаметром 2 м второго типа несущей способности;

ПД6 – плита дорожная с отверстием для люка диаметром 0,6 м.

В третьей группе для плит перекрытий или во второй группе для остальных конструкций указывают:

- для конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды - показатель проницаемости бетона, обозначаемый прописной буквой:

Н - нормальной проницаемости;

П - пониженной проницаемости;

О - особо низкой проницаемости;

- дополнительные конструктивные характеристики (наличие закладных изделий, отверстий, ниш и вырезов), обозначение в марке арабскими цифрами или буквами.

4.4 Форма и основные размеры конструкций восьмигранных колодцев приведены в приложении Б.

4.5 В случаях, предусмотренных рабочими чертежами конкретного трубопровода, конструкции могут иметь ходовые скобы (однорядные или двухрядные по вертикали), закладные изделия, а также отверстия, ниши и вырезы, отличающиеся по расположению и размерам от принятых в рабочих чертежах.

4.6 Плиты перекрытий подразделяют на группы по несущей способности в зависимости от заглубления плит и нагрузки на поверхности грунта засыпки согласно указаниям рабочих чертежей.

5 Технические требования

5.1 Конструкции должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также рабочих чертежей (серийных альбомов), типовых проектов и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2 В рабочих чертежах на конструкции, предназначенные для применения в эксплуатируемых в особых условиях (сейсмические воздействия, выше или ниже уровня грунтовых вод, агрессивных сред или сочетания таких воздействий), устанавливаются дополнительные характеристики и требования, которые должны соблюдаться, учитывающие эти условия.

5.3 Не допускается применение конструкций в сейсмических районах без дополнительных конструктивно-технических решений, указываемых в проекте трубопровода, согласно [1].

5.4 В случаях, предусмотренных рабочими чертежами колодцев, внутри стеновых колец должны быть установлены ходовые скобы, расположенные по высоте кольца через 300 мм и выступающие от внутренней поверхности колец на 120 мм. Ходовые скобы следует изготавливаются из арматурной стали класса А240 или А400 по ГОСТ 34028.

По согласованию изготовителя с потребителем стеновые кольца допускается изготавливать без ходовых скоб при условии установки их на строительной площадке.

5.5 Ходовые скобы должны быть защищены от коррозии согласно указаниям рабочих чертежей колодцев.

5.6 Плиты перекрытий подразделяют на группы по несущей способности в зависимости от заглубления плит и нагрузки на поверхности грунта засыпки согласно указаниям рабочих чертежей.

5.7 Все сборные элементы колодцев должны устанавливаться на слое цементно-песчаного раствора М100 толщиной 10 мм.

5.8 Отверстия для пропуска труб в стенах колодцев следует омоноличивать бетоном класса В10.

5.9 Требования к характеристикам изделий

5.9.1 Геометрические параметры изделий должны соответствовать приложению А и Б или  рабочей документации.

5.9.2 Значения действительных отклонений геометрических параметров конструкций не должны превышать предельных, указанных в таблице 1.

Таблица 1 - Отклонения геометрических размеров конструкций

| Виды отклонения геометрического параметра | Геометрический параметр | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- |
| Отклонение линейного размера | Высота (толщина) конструкции: до 180 » 300 » 1000 свыше 1000 до 1600 » 1600 » 2500 » 2500 Внутренний диаметр рабочих камер, стеновых и опорных колец, наружный диаметр плит перекрытий и лниша. диаметр лазов и отверстий для трубопроводов: до 1000 свыше 1000 до 1600 » 1600 » 2500 » 2500 Длина и ширина опорных и дорожных плит Положение отверстий и вырезов | Высота (толщина) конструкции: ±5 ±8 ±10 ±12 ±15 ±20 ±6 ±8 ±10 ±12 ±10 10 |
| Отклонение от плоскостности нижней поверхности плит перекрытий (при измерении от условной плоскости, проходящей через три точки) | Наружный диаметр плит перекрытия: до 1000 свыше 1000 до 2500 » 2500 | 4 6 8 |

5.9.3 Допуски на положение арматурных каркасов не должны превышать ±3 мм, а допуски на положение закладных деталей и ходовых колец - ±5 мм.

5.9.4 Внешний вид изделий должен соответствовать требованиям ГОСТ 13015.

При этом качество поверхностей конструкций (за исключением стыковых поверхностей) должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А6. К поверхностям, образующим стык конструкций, который на строительной площадке замоноличивают, предъявляют требования, установленные для категории А7.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем ко всем поверхностям рабочих камер, стеновых и опорных колец предъявлять требования, установленные для категории А7.

5.9.5 В бетоне конструкций, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм.

Открытые поверхности стальных закладных изделий, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона и раствора.

5.9.6 Конструкции следует изготавливать из тяжелого бетона средней плотностью 2200 – 2500 кг/м3. Бетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633, в зависимости от типа конструкции в соответствии с проектной документацией класс по прочности на сжатие должен быть для колодцев не ниже:

- В15 – для колец стеновых,  плит перекрытий, плит днища, колец опорных;

- В20 – для плит опорных, плит дорожных.

- для восьмигранных колодцев по указанным классам в рабочих чертежах.

5.9.7 Нормируемая отпускная прочность бетона должна быть не менее 70% от класса по прочности на сжатие бетона.

При поставке изделий в холодный период года нормируемая отпускная прочность бетона может быть повышена до 90 % согласно указаниям рабочих чертежей.

5.9.8 Для изделий, эксплуатируемых в особых условиях (сейсмические воздействия, выше или ниже уровня грунтовых вод, агрессивных сред или сочетания таких воздействий) следует применять бетон, удовлетворяющий дополнительным требованиям, установленным в рабочих чертежах (согласно действующим нормативным документам) или указанным в заказе на изготовление.

5.9.9 Водопроницаемость должна быть не ниже W 6 в зависимости от типа конструкции в соответствии с проектной документацией.

5.9.10 Водопоглошение бетона конструкций должно соответствовать установленному значению проектной документацией конкретного сооружения или указанному при заказе конструкций.

5.9.11 Морозостойкость бетона конструкции должна соответствовать марке не менее F 150 по ГОСТ 26633, для районов наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по [2] до температуры минус 20°С, F 200 - до температуры минус 55°С.

Для конструкций, выходящих на поверхность грунта, требования по морозостойкости бетона назначают по ГОСТ 31384.

5.10 Требования к арматуре и закладным деталям

5.10.1 Для армирования конструкций применяют арматурную сталь следующих видов и классов:

- стержневую горячекатаную классов А240 и А400 по ГОСТ 34028;

- прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А600, Ап600, А800 и А1000 по ГОСТ 34028 и пространственные каркасы, состоящие из плоских сварных каркасов, закладных деталей и монтажных петель;

- арматурную проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727.

5.10.2 Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в конструкциях должны соответствовать указанным требованиям в рабочих чертежах.

5.10.3 Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922 и ГОСТ 23279, типы, конструкции, размеры сварных соединений и способы сварки арматуры и закладных деталей должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14098.

5.10.4 Ходовые скобы следует изготавливать из арматурной стали классов А240 по ГОСТ 34028. Диаметр стержней для ходовых скоб должен быть не менее 16 мм.

5.10.5 Ходовые скобы и необетонированные стальные закладные изделия должны быть защищены от коррозии согласно указаниям рабочих чертежей колодцев.

5.10.6 Монтажные петли изделий следует изготавливать из арматуры класса A240 (ГОСТ 34028) марок Ст3сп и Ст3пс.

Применение стали марки Ст3пс2 не допускается для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа изделий при температуре воздуха ниже минус 40 °С.

5.10.7 Конструкции должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости и при испытании их нагружением в случаях, предусмотренных рабочими чертежами, выдерживать контрольные нагрузки.

При постановке на производство оценку прочности, жесткости и трещиностойкости изделий проводят по результатам испытаний нагружением, а при серийном производстве - периодически неразрушающими методами согласно ГОСТ 13015.

5.10.7 Толщина защитного слоя бетона до арматуры и предельные значения фактических отклонений толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры,  защита от коррозии должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.

5.10.8 Конструкции применяют с учетом их предела огнестойкости, указанного в рабочих чертежах, на основании испытаний конструкций по ГОСТ 30247.0 и 
ГОСТ 30247.1

5.10.9 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов бетона конструкций, применяемых в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, должна быть не более 740 Бк/кг, а применяемых вне населенных пунктов - не более 1350 Бк/кг.

5.11 Требования к сырью и материалам

5.11.1 Применяемые для  изготовления конструкции материалы отечественного производства и поставляемое по импорту должны:

- соответствовать требованиям технических регламентов, документов по стандартизации на продукцию, а также договорам-контрактам на поставку импортной продукции;

-  сопровождаться документами, подтверждающими  их качество и безопасность.

Применение арматурных сталей, получаемых по импорту, допускается только при условии проведения входного контроля на соответствие требованиям действующих документов по стандартизации и сопровождающих документов о качестве.

5.11.2 Бетон, используемый для изготовления конструкции должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633.

Вяжущие, заполнители, вода и добавки для бетонов, применяемые для изготовления конструкции, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26633.

5.11.3 Арматурная сталь применяемая для армирования изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 34028.

5.11.4 Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922 и ГОСТ 23279.

5.12 Маркировка

5.12.1 Маркировку конструкции проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015. Маркировочные надписи наносят на наружную боковую поверхность конструкций.

5.12.2 Маркировочные надписи должны содержать:

- марку изделия;

- товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя;

- штамп технического контроля.

Информационные надписи должны содержать:

- дату изготовления конструкции;

- значение массы конструкции (для изделий, масса которых превышает 0,8 т).

5.12.3 Маркировку конструкции следует проводить одним из следующих способов:

- окраской по трафарету;

- окраской с помощью штампов;

- маркировочными машинами.

Допускается наносить маркировочные надписи от руки специальным карандашом по неостывшей после тепловой обработки бетонной поверхности конструкции или краской.

5.12.4 Маркировочные надписи и знаки должны быть темного цвета (черного, темно-коричневого, темно-зеленого и др.).

6 Требования безопасности

6.1 При использовании вибрационных устройств (оборудовании) необходимо следить за уровнем вибрации и шума на рабочих местах, при этом необходимо проводить своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладку  вибрационных устройств и использования средств индивидуальной защиты от вибрации и шума.

6.2 При тепловой обработке необходимо следить за отсутствием утечки пара через неплотности в стенках камеры, гидравлических затворах камер и трубопроводов.

6.3 Производственное оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003.

6.4 Электросварочные работы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.3.003.

6.5 Рабочие места по производству конструкции должны быть оборудованы знаками безопасности в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

6.6 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.3.009.

6.7 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны проводиться в соответствии с требованиями СТ РК 1174 и 
ГОСТ 12.1.004.

7 Правила приемки

7.1 Приемку конструкции проводят по ГОСТ 13015 и настоящему стандарту. При этом принимают:

- по результатам периодических испытаний - по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости конструкции, морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона.

Периодические испытания нагружением конструкции для контроля их прочности, жесткости и трещиностойкости проводят перед началом массового изготовления и в дальнейшем при внесении в них конструктивных изменений или при изменении технологии изготовления, а также в процессе серийного производства изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.

Морозостойкость и водонепроницаемость определяют при освоении производства или изменении состава бетона и вида материалов для его изготовления, но не реже: морозостойкость - одного раза в шесть месяцев и водонепроницаемость - одного раза в год.

- по результатам приемо-сдаточных испытаний - по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности), соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных трещин, категории бетонной поверхности.

7.2 Конструкции по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных трещин и категории бетонной поверхности следует принимать по результатам выборочного контроля.

7.3 Испытания для целей подтверждения соответствия проводят согласно нормативным документам Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан.

7.4 Каждая поставляемая партия конструкции должна сопровождаться документом о качестве.

7.5 В документе о качестве должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- наименование и марка конструкции;

- количество каждой марки;

- дата изготовления;

- проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в проектном возрасте;

- отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая, фактическая);

- обозначение настоящего стандарта.

Кроме перечисленных в документе о качестве должны быть указаны дополнительные данные, предусмотренные в рабочих чертежах в зависимости от назначения конструкции, а также номер сертификата соответствия (при его наличии).

7.6 Документ о качестве конструкции, поставляемого потребителю, следует составлять по ГОСТ 13015.

7.7 Приемка сырья и материалов, применяемых для изготовления конструкции по показателю «Удельная эффективная активность естественных радионуклидов» допускается осуществлять на основании документов подтверждающие их безопасность.

8 Методы контроля

8.1 Размеры, отклонения от прямолинейности и плоскостности граней конструкции, ширину раскрытия технологических трещин, качество внешних поверхностей и внешний вид изделий следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

Размеры конструкций проверяют следующим образом:

- наружные и внутренние диаметры рабочих камер, стеновых и опорных колец, плит перекрытия и днища измеряют по двум взаимно перпендикулярным диаметрам;

- толщину стенок рабочих камер и стеновых колец измеряют в четырех местах по двум взаимно перпендикулярным диаметрам;

- высоту рабочих камер и стеновых колец измеряют по четырем образующим в двух диаметрально противоположных сечениях;

- толщину плит и опорного кольца измеряют в четырех местах по двум взаимно перпендикулярным направлениям.

8.2 Испытания изделий и оценку их прочности, жесткости и трещиностойкости следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829 и рабочих чертежей на конструкции. Схемы нагружения конструкции при этом должны соответствовать установленным требованиям в рабочей документации на изделие.

8.3 Прочность бетона изделий следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава по ГОСТ 10181 и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.

В случаях, когда вместо испытаний серии образцов используют методы неразрушающего контроля, фактическую и отпускную прочность бетона на сжатие определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными документами по стандартизации на методы испытания бетона.

8.4 Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060 или ультразвуковым методом по ГОСТ 26134 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

8.5 Водонепроницаемость бетона конструкции следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

8.6 Водопоглошение бетона определяют по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.3.

8.7 Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий следует принимать по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

8.8 Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904, а при отсутствии необходимых приборов допускается вырубка борозд до обнажения арматуры изделий с последующей заделкой этих борозд, измерения проводят по ГОСТ 26433.1. Борозды следует пробивать на расстоянии от торцов, не превышающем 0,25 длины изделий.

8.9 Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов материалов по ГОСТ 30108.

8.10 Контроль качества и правильности нанесения маркировочных знаков проводят визуальным осмотром.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование и хранение конструкций - по ГОСТ 13015 и настоящему стандарту.

9.2 Конструкции транспортируют и хранят в рабочем положении. Конструкции следует складировать: рабочие камеры - в один ряд; стеновые кольца - в два ряда по высоте в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1; кольца опорные и плиты - не более чем в шесть рядов по высоте на прокладках (подкладках) в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.

Рисунок 1 – Складирование стеновых колец колодцев

1 – прокладки; 2 – монтажные петли

Рисунок 2 – Схема складирования колец опорных и плит

9.3 Строповку стеновых колец следует проводить с использованием монтажных (временных) отверстий, в которые вставляют строповочное приспособление в виде отрезка стальной трубы или стержня наружным диаметром 48-55 мм и длиной, превышающей наружный диаметр конструкции на 300-400 мм. Подъем конструкции проводят с помощью кольцевых строп, заведенных за выступающие на 150-200 мм концы стальной трубы (стержня).

Примечание - Временные монтажные отверстия заделывают раствором в собранном колодце.

9.4 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ запрещается:

- применение цепей и тросов с узлами или выступами, которые могут повредить бетон конструкций;

- переноска кольцевых конструкций при закреплении троса в одной плоскости или путем пропуска его через кольцо, а также с помощью крюков, зацепляемых за торцы или монтажные отверстия;

- перемещение конструкций волоком;

- разгрузка конструкций сбрасыванием или скатыванием по наклонным плоскостям (лагам).

9.5 Транспортировать конструкции полезной высотой от 1000 мм автотранспортом следует в один ряд по высоте на плоском основании с закреплением от горизонтального перемещения.

9.6 Кольца полезной высотой 890, 590 и 290 мм следует хранить на складе готовой продукции и транспортировать пакетами, сформированными из установленных друг на друга колец одного диаметра, при этом число колец в пакете должно быть не более указанного параметра в таблице 2.

Таблица 2 - Число колец в пакете

| Полезная высота кольца, мм | Число колец в пакете, шт., при хранении и транспортировании |
| --- | --- |
| 890 | 2 |
| 590 | 3 |
| 290 | 6 |

Общая высота пакета, сформированного из колец разной полезной высоты, не должна превышать 1,8 м.

9.7 При формировании пакета необходимо использовать деревянные прокладки сечением 50 × 50 мм и длиной 100-150 мм, которые в количестве трех штук укладывают на стыковую ступеньку каждого нижележащего кольца равномерно по окружности. При этом пакеты для транспортирования обязательно должны быть стянуты стальными проволочными скрутками.

9.8 На складе готовой продукции конструкции следует устанавливать на выверенную горизонтальную поверхность без подкладок.

9.9 Конструкции следует укладывать (устанавливать) на складе так, чтобы были видны маркировочные надписи и знаки, а также обеспечена возможность захвата каждого отдельно стоящего изделия (или верхнего изделия в штабеле), краном и свободного подъема для погрузки на транспортные средства.

10 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие конструкции требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Приложение А

(обязательное)

А.1 Форма и основные размеры конструкций круглых колодцев

Приложение Б

(обязательное)

Б.1 Форма и основные размеры конструкций восьмигранных  колодцев для сухих грунтов

Б.2 Форма и основные размеры конструкций восьмигранных  колодцев для мокрых и просадочных грунтов

Библиография

[1] СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах»

[2] СП РК 2.04-01 Строительная климатология

МКС 91.080.40

Ключевые слова: сети канализационные, водопроводные, газопроводные, конструкции бетонные и железобетонные, смотровой колодец, стеновое кольцо, опорное кольцо с днищем, рабочая камера, опорная плита, ходовые скобы, прочность, морозостойкость, водонепроницаемость бетона.