Изображение государственного Герба Республики Казахстан

Национальный стандарт Республики Казахстан

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ И БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

Метод определения низкотемпературных свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)

СТ РК -

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 Разработан и внесЕн Акционерное общество «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

2 УтверждЕн и введЕн в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан от 17.07.2001 № 245-II «Об автомобильных дорогах».

4 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р 58400.9-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)», ГОСТ Р 58400.10-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)».

5 ВведЕн вПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Национальный стандарт Республики Казахстан

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ И БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

Метод определения низкотемпературных свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)

Дата введения ______________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на нефтяные битумные вяжущие материалы (далее — битумные вяжущие), применяемые в качестве вяжущего материала при строительстве, ремонте и реконструкции дорожных покрытий и оснований, и устанавливает метод определения низкотемпературных свойств битумного вяжущего с использованием динамического сдвигового реометра (DSR).

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2534-2014 Битумы и битумные вяжущие. Битумы нефтяные модифицированные, дорожные. Технические условия.

СТ РК 3998-2024 Битумы нефтяные дорожные вязкие и битумные вяжущие. Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR).

СТ РК 4032-2025 Битум и битумные вяжущие. Порядок определения марки по системе классификации битумов.

СТ РК 4034-2025 Битумы и битумные вяжущие. Битумные вяжущие с учетом эксплуатационных транспортных нагрузок. Технические условия.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробеэоласность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия.

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия.

ГОСТ 12.4.252 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 2534, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Битумное вяжущее (bitumen binder): Органический вяжущий материал, производимый из продуктов переработки нефти с добавлением при необходимости органических модифицирующих добавок.

3.2 Параметр m (m-value): Абсолютное значение коэффициента наклона кривой зависимости десятичного логарифма жесткости битумного вяжущего от десятичного логарифма времени.

3.3 Параметр mr (mr-value): Коэффициент наклона кривой зависимости десятичного логарифма модуля релаксации битумного вяжущего от десятичного логарифма времени воздействия.

3.4 Жесткость битумного вяжущего S(t) (bitumen stiffness): Величина, характеризующая ползучесть (способность сопротивляться нагрузке) битумного вяжущего при отрицательной температуре, определяемая отношением максимального напряжения при прогибе балочки к максимальному значению прогиба балочки.

3.5 Модуль релаксации G(t) (relaxation module): Величина, характеризующая ползучесть битумного вяжущего при отрицательной температуре, определяемая с использованием значений модуля упругости G'iio).

3.6 Температурно-временная суперпозиция (time-temperature superposition): Способ прогнозирования значений частотно-зависимых показателей в широком диапазоне частот при референтной (заданной) температуре с использованием фактических значений, полученных в узком диапазоне частот при различных температурах с применением коэффициента перевода [горизонтального шифт-фактора (аТ)].

4 Средства измерений и вспомогательные устройства

При выполнении испытаний применяют средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы по СТ РК 3998.

5 Метод испытаний

Сущность метода заключается в оценке низкотемпературных свойств битумного вяжущего путем определения комплексного модуля сдвига в диапазоне частот при различных температурах и определении значений жесткости S(t) и параметра m, используя полученные данные.

5.1 Требования к условиям испытаний

При выполнении измерений соблюдают условия для помещений, в которых испытывают образцы по СТ РК 3998.

5.2 Подготовка к выполнению испытания

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

- подготовка к испытаниям;

- подготовка образцов.

5.2.1 Подготовка к испытаниям

При подготовке к испытаниям необходимо:

Настраивают и подготавливают прибор для проведения испытаний в соответствии с инструкцией и рекомендациями изготовителя.

Необходимо осмотреть поверхности плит испытательной системы и убедиться в отсутствии остатков битумного вяжущего или других частиц. При наличии загрязнения необходимо очистить поверхность растворителем, затем протереть мягкой тканью.

Устанавливают нулевой зазор при температуре (30 ± 1) °С в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. Перед установкой нулевого зазора необходимо довести температуру плит до (30 ± 1) °С и поддерживать данную температуру в течение (20 ± 5) мин.

5.2.2 Подготовка образцов

Испытания проводят на битумном вяжущем, подготовленном в соответствии с 
СТ РК 2534.

Образец битума следует прогреть в сушильном шкафу при температуре (70 ± 5) °С. Время прогрева образца массой от 10 до 50 г должно составлять (30 ± 5) мин; время прогрева образца массой от 1 до 10 г должно составлять (15 ± 2) мин.

Примечание - Образцы массой менее 1 г необходимо разогревать в атмосфере аргона с цепью предотвращения окисления образца.

Выбирают испытательную систему диаметром плит 4 или 8 мм.

Температуру плит испытательной системы необходимо довести до температуры 
(60 ± 5) °С.

Примечание - Для достижения достаточной адгезии образца битумного вяжущего и плит измерительной системы рекомендуется нагреть плиты измерительной системы, зафиксированные на расстоянии (5 ± 1) мм друг от друга, при температуре (60 ± 5) "С в течение не менее 1 мин.

Битумное вяжущее необходимо поместить на нижнюю плиту испытательной системы в количестве. достаточном для того, чтобы перед установкой испытательного зазора и формирования выпуклости надлежащей формы потребовалась обрезка битумного вяжущего.

Испытательный зазор необходимо выбрать в соответствии с размером испытательной системы.

Для испытательной системы с диаметром плит 4 мм выбирают испытательный зазор, равный 1.75 мм.

Для испытательной системы с диаметром плит 8 мм выбирают испытательный зазор, равный 2.00 мм.

Сразу после укладки образца на нижнюю плиту измерительной системы устанавливают зазор между плитами на 0.12 мм более испытательного зазора при испытании с использованием плит диаметром 4 мм и на 0,15 мм для плит диаметром 8 мм.

Обрезают кромки образца слегка разогретым шпателем таким образом, чтобы образец не выступал за наружный диаметр плит. Для проверки качества обрезки рекомендуется использовать увеличительные стекла, внешний источник света и зеркало.

После обрезки образца необходимо выдержать его при температуре (60 ± 5) °С в течение (5 ± 1) мин.

Далее необходимо понизить температуру образца до (30 ± 1) °С и довести зазор до величины испытательного.

Необходимо визуально убедиться, что на обрезанной поверхности образца образовалась небольшая выпуклость.

Затем образец необходимо выдержать при температуре (30 ± 1) °С в течение (20 ± 1) мин.

5.3 Порядок выполнения испытаний

5.3.1 Температуры испытаний выбирают парами. Разница между температурами в паре составляет 10 °С. Для испытаний при каждой паре температур используют отдельный образец. Испытания образца проводят сначала при более низкой, затем при более высокой температуре. За референтную температуру принимают наименьшую температуру в паре. Первая пара включает в себя температуры на 10 °С и 20 °С выше нижнего значения марки битумного вяжущего (фактической или предположительной) (Y + 10) °С и (Y + 20) °С, вторая пара на 4 °С и 14 °С выше нижнего значения марки битумного вяжущего (фактической или предположительной) ( Y +4) °С и ( Y + 14) °С.

5.3.2 Испытания необходимо проводить с контролем нормальных усилий, поддерживая их значения (0.0 ± 0,2) Н. Допускается изменять испытательный зазор для того, чтобы не допускать возникновения нормальных усилий свыше указанных значений. Рекомендуется использовать оборудование, обеспечивающее автоматическое выполнение контроля нормальных усилий при испытании. Испытание проводят при постоянной заданной деформации.

Примечание - Рекомендованная заданная деформация - 0.1 % или менее.

5.3.3 Образец выдерживают при температуре испытания в течение (20 ± 1) мин.

Далее в соответствии с Приложением А определяют значения комплексного модуля сдвига G* и значения фазового угла δ в диапазоне частот ꭃ от 0,1 до 50 рад/с. Количество выбранных для измерений частот должно быть не менее 15. Рекомендованные частоты: 0.10: 0.15; 0,25; 0.39:0,63; 1.00; 1,58; 2,51; 3.98; 6.31; 10.00; 15.85: 25.12; 39.81; 50,00 рад/с.

Время испытания при каждой частоте может быть задано автоматически самим оборудованием либо оператором, но должно быть не менее 5 с. На основании этих данных получают массив значений G*(ω) и фазовых углов δ (ω).

5.3.4 Далее необходимо провести испытание при следующей температуре испытания согласно 9.3

6 Обработка результатов испытаний

6.1 Используя массив данных по значениям G'(u>). полученный при температурах испытаний (Y + 10) °С и (Y + 20) °С, определяют с использованием температурно-временной суперпозиции теоретическую функцию зависимости G*( ω) от частот (ω) вида, по формуле (1) при референтной температуре (Y + 10) °С:

| G*ω=Gg∙ 1+ ωcωbkb, | (1) |
| --- | --- |

где Gg - модуль при температуре стеклования (по умолчанию принимается равным 
1 000 000 000 Па);

ωc,b, k – коэффициенты.

Примечание - Рекомендуется принимать значение коэффициента к = 1.

ω - частота, рад/с, вычисляемая с использованием горизонтального шифт-фактора aT по формуле (2):

| ω = ω0+ 10logaT , | (2) |
| --- | --- |

где ω0 – фактическая частота, при которой производилось испытание;

aT - горизонтальный шифт-фактор частоты, вычисляемый по формуле (3):

| logaT = -c1 T0-Tdc2+ T0-Td-Tr-Tdc2+ Tr-Td , | (3) |
| --- | --- |

где T0- фактическая температура испытаний, К;

Tr- референтная температура, К;

c1. c2. Td - коэффициенты.

Примечание - Рекомендуется принимать значение коэффициента 273.

Определение теоретической функции выполняют одновременно с определением оптимального значения горизонтального шифт-фактора частоты. Определение выполняют методом одновременного подбора коэффициентов ωc, b, k. c1, c2 и Td. Коэффициенты подбирают таким образом, чтобы достичь наименьшего суммарного расхождения SE между значениями logG*(ω), полученными с применением теоретической функции и фактически измеренных значений.

Примечание - Для подбора оптимальных коэффициентов ωc, b, k. c1, c2 и Td применяют программно-вычислительные ресурсы, позволяющие выполнять такой подбор с учетом необходимости достижения наименьшего расхождения SE.

Суммарное расхождение вычисляют по формуле (4):

| SE=i=1nlogG1*(ωi)-logG2*(ωi)2 , | (4) |
| --- | --- |

где G1*(ωi)- модуль, рассчитанный с применением теоретической функции;

G2*(ωi) -  фактически измеренный модуль;

ωi - частота, рассчитанная с использованием горизонтального шифт-фактора aT по формуле (2), рад/с;

n - количество фактически измеренных значений модуля G*(ω) в диапазоне частот.

Определение теоретической функции признают корректным при условии, что суммарное расхождение SE не превышает 0,02. При невозможности корректного определения теоретических кривых проводят повторные испытания для определения массива значений G*(ω). При этом допускается выбирать пары температур, отличные от выбранных, в соответствии с 9.1, при условии, что разница между температурами в каждой паре составит 10 °С.

На основании полученной корректной теоретической кривой определяют значения G*(ω) в широком диапазоне частот. Далее определяют значения модуля упругости G'(ω) как G*(ω)∙cosδ(ω), где значения фазовых углов δ(ω) вычисляют по формуле (5):

| δω=90(1+ωωc)b, , | (5) |
| --- | --- |

где ωc, b- коэффициенты корректной теоретической функции.

Значения модуля релаксации G(t) для не менее семи значений в диапазоне от 5 до 500 с. (рекомендуемые значения - 7,5; 15; 30; 60; 120; 240; 480 с) определяют (6):

| G'ω≈ G (t)t=2∕π∙ω , | (6) |
| --- | --- |

где t - время воздействия, с, вычисляемое по формуле (7):

| t=2π∙ω , | (7) |
| --- | --- |

где ω – частота, рад/с.

Далее по данным значениям вычисляют функцию модуля релаксации G(t) вида по формуле (8):

| logGt=A∙(logt)2+B∙logt+C , | (8) |
| --- | --- |

где A, B, C - коэффициенты.

Определяют G(60), как значение функции модуля релаксации Gt в момент времени t= 60 с.

Затем вычисляют значение mr, как значение тангенса угла наклона касательной к графику десятичного логарифма функции модуля релаксации logG(logt) в точке, соответствующей t= 60 с, по формуле (9):

| mr=2∙A∙log60+B , | (9) |
| --- | --- |

где A. B - коэффициенты функции модуля релаксации Gt.

Определяют жесткость битумного вяжущего S и параметр m при референтной температуре Y+10°С по формулам (10) (11):

| S=4.1∙G(60)-7.9 , | (10) |
| --- | --- |
| m=0.44∙mr-0.15 , | (11) |

Примечание - Для обработки результатов и проведения вычислений допускается применять различные компьютерные программы и ресурсы.

6.2 Используя массив данных по значениям G*(ω), полученный при температурах испытаний Y+4°С и Y+16 °С, аналогично 7.1 определяют параметр m и жесткость битумного вяжущего S при референтной температуре Y+4°С.

6.3 Значения жесткости S и параметра m, полученные при референтных температурах Y+40°С и Y+100 °С, используют для оценки низкотемпературной устойчивости битумного вяжущего по СТ РК 4032 и СТ РК 4034. Для оценки низкотемпературной устойчивости определяют критическую низкую температуру испытания по параметру m, Tm (как температуру, при которой значение параметра m= 0,300) и критическую низкую температуру испытания по жесткости S, Ts (как температуру, при которой значение жесткости 300 МПа). Расчет критических температур выполняют в соответствии с 
СТ РК 4032. Далее определяют критическую низкую температуру битумного вяжущего Tкр как наибольшую из температур Tmи Ts.

Требования по низкотемпературной устойчивости битумного вяжущего выполняются, если значение критической низкой температуры Tкр ниже, чем температура испытания, при которой должны выполняться нормы по жесткости S и параметра m в соответствии с СТ РК 4032 и СТ РК 4034.

7 Оформление результатов испытаний

По результатам испытаний оформляют документ, который должен содержать следующую информацию:

- идентификацию испытуемого образца;

-дату проведения испытания;

- наименование организации, проводившей испытание;

- обозначение настоящего стандарта и отклонения от его требований:

- ссылку на тип испытательного оборудования:

- ссылку на акт отбора проб;

- заданную деформацию. %;

- температуры испытаний с точностью до 0.1 °С;

- значения mr и m с точностью до 0.001 при температурах испытаний;

- значения G(60) и жесткости S с точностью до 0.1 МПа при температурах испытаний,

- критическую низкую температуру испытания по параметру m, Tm,  c точностью до первого знака после запятой, °С;

- критическую низкую температуру испытания по жесткости S, Ts, с точностью до первого знака после запятой, °С;

- критическую низкую температуру Tкр, с точностью до первого знака после запятой, °С.

8 Контроль точности результатов испытаний

Точность результатов испытаний обеспечивается:

- соблюдением требований настоящего стандарта;

- проведением периодической оценки метрологических характеристик средств измерений;

- проведением периодической аттестации оборудования.

Лицо, проводящее измерения, должно быть ознакомлено с требованиями настоящего стандарта.

9 Требования безопасности и охраны окружающей среды

Битумы и битумными вяжущими согласно ГОСТ 12.1.007 относятся к 4-му классу опасности, являются малоопасными веществами по степени воздействия на организм человека.

При работе с битумами и битумными вяжущими используют специальную защитную одежду по ГОСТ 12.4.131 или ГОСТ 12.4.132. Для защиты рук используют перчатки по ГОСТ 12.4.252.

При выполнении измерений соблюдают правила по электробезопасности по          ГОСТ 12.1.019 и инструкции по эксплуатации оборудования.

Битумы согласно ГОСТ 12.1.044 относятся к трудногорючим жидкостям. Работы с применением битумов и битумными вяжущими следует проводить с соблюдением требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Испытанный материал утилизируют в соответствии с рекомендациями из паспорта безопасности химической продукции.

Приложение А

(обязательное)

Определения значений комплексного модуля сдвига и фазового угла.

А.1 Средства измерений и вспомогательные устройства

При выполнении испытаний применяют средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы по СТ РК 3998.

А.2 Метод испытаний

Сущность метода заключается в оценке сдвиговой устойчивости битумного вяжущего путем осцилляциониой сдвиговой деформации образца и определения значений комплексного модуля сдвига и фазового угла.

А.2.1 Требования к условиям испытаний

При выполнении измерений соблюдают условия для помещений, в которых испытывают образцы по СТ РК 3998.

А.2.2 Подготовка к выполнению испытания

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

- подготовка к испытаниям;

- подготовка образцов.

Подготовка к испытаниям и подготовка образцов выполняется в соответствии с 
СТ РК 3998

А.2.3 Порядок выполнения испытаний

А.2.3.1 Подготавливают оборудование и образец в соответствии с СТ РК 3998.

А.2.3.2 Устанавливают температуру испытания с учетом температурной коррекции с точностью до 0.1 ºС.

Выдерживают образец при температуре испытания в течение (10,0 ± 0.1) мин для установления температурного равновесия.

Допускается проведение испытаний с контролируемой заданной деформацией сдвига образца или с контролируемым заданным напряжением.

При испытаниях с контролируемой заданной деформацией сдвига выбирают значения в соответствии с таблицей 1.

Таблица А.1

| Битумное вяжущее | Рекомендованная заданная деформация сдвига. % | Допустимая заданная деформация. % |
| --- | --- | --- |
| Несостаренное битумное вяжущее | 12 | От 9 до 15 |
| Состаренное битумное вяжущее по методу RTFOT | 10 | От 8 до 12 |
| Состаренное битумное вяжущее по методу РАV | 1 | От 0,8 до 1,2 |

При испытаниях с контролируемым заданным напряжением сдвига выбирают значения в соответствии с таблицей 2

Таблица А.2

| Битумное вяжущее | Рекомендованная заданная деформация сдвига. % | Допустимая заданная деформация. % |
| --- | --- | --- |
| Несостаренное битумное вяжущее | 0,12 | От 0,09 до 0,15 |
| Состаренное битумное вяжущее по методу RTFOT | 0,22 | От 0,18 до 0,26 |
| Состаренное битумное вяжущее по методу РАV | 50,0 | От 40,0 до 600 |

Испытания проводят при угловой частоте (10.0 ± 0.1) рад/с.

Проводят осцилляционную сдвиговую деформацию образца в течение 10 циклов без регистрации данных. Затем проводят осцилляционную сдвиговую деформацию образца в течение 10 циклов с регистрацией данных. При этом система сбора и регистрации данных автоматически фиксирует значения

вращающего момента, углового отклонения и температуру испытания в каждый момент времени, а также автоматически проводит расчет фазового угла 5 и комплексного модуля сдвига G* за каждый цикл.

А.2.3.3 При необходимости проведения испытания на нескольких температурах допускается использование одного образца. Выполняют действия в соответствии с А.2.3.2, выбирая следующую необходимую температуру испытаний.

А.4 Обработка результатов испытаний

При обработке результатов испытаний используются полученные системой автоматического сбора и регистрации данных комплексные модули сдвига G*и фазовые углы δ .

При расчете комплексного модуля сдвига G*, Па, системой автоматического сбора и регистрации данных применяют по формуле (А.1):

| G*=2hπ∙r4∙τnθ, | (А.1) |
| --- | --- |

где τn - максимальный вращающий момент, Н ∙ м;

θ - максимальное угловое смещение, рад;

h - толщина испытуемого образца, м;

r- радиус плиты, м.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значений комплексного модуля сдвига G*и среднеарифметическое значений фазового угла δ, вычисленных в каждом из 10 циклов. Сходимость двух результатов испытаний, полученных на образцах одной пробы битумного вяжущего одним исполнителем в одной лаборатории, обеспечивается при условии, что расхождение параметров от среднего значения ∆, %, вычисленное по формуле (А.2), не превышает значений, представленных в таблице 3.

| ∆=X1-X2X1-X2∙100 , | (А.2) |
| --- | --- |

где X1 и X2 -  результаты испытаний.

Таблица А.3

| Битумное вяжущее | Обозначение параметра. кПа | Расхождение результатов от среднего значения ∆, % |
| --- | --- | --- |
| Исходное битумное вяжущее | G*/sinδ | 3,2 |
| Битумное вяжущее, состаренное по методу RTFOT | G*/sinδ | 4,5 |
| Битумное вяжущее, состаренное по методу PAV | G*∙sinδ | 6,9 |

Воспроизводимость двух результатов испытаний, полученных на образцах одной пробы битумного вяжущего разными исполнителями в разных лабораториях, обеспечивается при условии, что расхождение параметров от среднего значения, рассчитанное по формуле (А.2), не превышает значений, представленных в таблице 4.

Таблица А.4

| Битумное вяжущее | Обозначение параметра. кПа | Расхождение результатов от среднего значения ∆, % |
| --- | --- | --- |
| Исходное битумное вяжущее | G*/sinδ | 8,5 |
| Битумное вяжущее, состаренное по методу RTFOT | G*/sinδ | 11,1 |
| Битумное вяжущее, состаренное по методу PAV | G*∙sinδ | 20,1 |

А.5 Оформление результатов испытаний

По результатам испытаний оформляют документ, который должен содержать следующую информацию:

- идентификацию испытуемого образца;

- дату проведения испытания;

- наименование организации, проводившей испытание;

- обозначение настоящего стандарта и отклонения от его требований:

- ссылку на тип испытательного оборудования:

- ссылку на акт отбора проб;

- значение комплексного модуля сдвига G* с точностью 0.01 кПа;

- значение фазового угла δ, град;

- угловая частота, рад/с;

- температура испытания, °С;

- G*/sin δ с точностью 0,01 кПа или G* ∙ sin δ с точностью до 1 кПа.

А.6 Контроль точности результатов испытаний

Точность результатов испытаний обеспечивается:

- соблюдением требований настоящего стандарта;

- проведением периодической оценки метрологических характеристик средств измерений;

- проведением периодической аттестации оборудования.

Лицо, проводящее измерения, должно быть ознакомлено с требованиями настоящего стандарта.

МКС 93.080.20

Ключевые слова: битумное вяжущее, динамический сдвиговой реометр, жесткость, деформация, частота, ползучесть

МКС 93.080.20

Ключевые слова: битумное вяжущее, динамический сдвиговой реометр, жесткость, деформация, частота, ползучесть

Заместитель председателя ТК 42                                                              Е. Д. Амирбаев

РАЗРАБОТЧИК:

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

Должность исполнителей:

Главный специалист                                                                                       А.Ж. Фазылжанова

Младший научный сотрудник                                                                       М.Б. Жумамуратов