Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОЛОТНО УКРЫВНОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Общие технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитета технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «MARVIK PARTNERS»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___» ___________ №_____

3 Настоящий стандарт разработан в целях обеспечения выполнения требований Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ЕАЭС 017/2011).

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОЛОТНО УКРЫВНОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Общие технические условия

Дата введения __________

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на укрывное полотно для защиты растений (далее – укрывное полотно), изготовленное из нетканого материала, произведенного по технологии спанбонд из полипропилена с добавлением УФ-стабилизатора и устанавливает технические условия.

Укрывные полотна применяются в сельском хозяйстве для:

- защиты растений от заморозков, УФ-излучения, вредителей и птиц;

- мульчирования почвы;

- создания парников и теплиц;

- упаковки и временного хранения сельскохозяйственной продукции;

- временной защиты урожая и сенажа от осадков;

- обустройства влагонепроницаемых покрытий и навесов;

- изоляции и упаковки сельскохозяйственной продукции, требующей защиты от влаги.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

ГОСТ 12.1.044-2018 Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.030-83 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности.

ГОСТ 15.309-98 Системы разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 3811-72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей.

ГОСТ 7000-80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 13587-77 Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила приемки и метод отбора проб.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15902.3-79 Полотна нетканые. Методы определения прочности.

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

ГОСТ 32317-2012 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Классификация

Полотна укрывные в зависимости от конструкции и назначения подразделяют на следующие виды:

- укрывные полотна;

- укрывные полотна ламинированные;

- укрывные широкие полотна.

- Технические требования

4.1 Укрывное полотно должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2 Сырьем для изготовления укрывного полотна являются полипропилен, ультрафиолетовый стабилизатор и краситель. Материалы, используемые для изготовления укрывных полотен, должны быть разрешены к применению уполномоченными органами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.3 Укрывное полотно производится из нетканого материала, изготовленного по технологии спанбонд из полипропилена с добавлением УФ-стабилизатора; ламинированное укрывное полотно — из нетканого материала, изготовленного по способу спанбонд из полипропилена с добавлением УФ-стабилизатора, с ламинирующим слоем из полиэтилена (ламинированный спанбонд); широкие полотна — полотна из нетканого материала, изготовленные по способу спанбонд из полипропилена с добавлением УФ-стабилизатора, скреплённые между собой ультразвуковой сваркой.

Укрывные полотна могут быть окрашены в различные цвета.

4.4 Нетканый материал, изготовленный по способу спанбонд из полипропилена с добавлением УФ-стабилизатора, для изготовления укрывного полотна, должен быть однородным по структуре полотном, кромка должна быть ровно обрезанной.

4.5 Намотка должна соответствовать утвержденному образцу-эталону, быть плотной, с торцов намотанный материал не должен выступать более чем на 5 см.

По внешнему виду укрывное полотно должно удовлетворять следующим требованиям:

- не допускаются: дыры, складки, грязные и масленые пятна, надрывы краев, запрессованные складки, расслоение материала, посторонние вкрапления;

- сварные швы должны быть ровными, без пропусков;

- в рулонах допускается 1 стык длиной не менее 10 п.м.

4.6 Укрывные полотна должны соответствовать Таблице 1.

Таблица 1 – Параметры укрывных полотен

| № | Наименование материала | Масса на единицу площади, г/м2 | Ширина, м | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классические укрывные и мульчирующие полотна |  |  |  |  |
| 1 | Укрывное полотно | от 15 до 100 | от 0,4 до 4,2 | от 5 до 1000 |
| Цветные двухслойные и трехслойные материалы |  |  |  |  |
| 2 | Укрывное полотно | от 30 до 80 | 1,6; 3,0 (со швом посередине) | от 5 до 100 |
| Ламинированные полотна |  |  |  |  |
| 3 | Ламинированное укрывное полотно | от 60 до 80 | от 0,4 до 4,2 | от 5 до 1000 |
| Широкие полотна |  |  |  |  |
| 4 | Широкое полотно укрывного материала | от 15 до 100 | 50; 70; 100; 150; 200; 300; 500 | 6,3; 9,5; 12,7; 15,9; 19 |

Допустимые отклонения измеряемых параметров укрывных полотен регулируются изготовителем.

5 Упаковка и маркировка

5.1 Готовый материал поставляется в рулонах, упакованных в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, которая обеспечивает сохранность материалов до момента их использования потребителем. Края полиэтиленовой пленки заправляются в гильзу и заклеиваются скотчем. Внутрь упаковочной плёнки вкладывается инструкция по применению (при наличии).

Допускается наносить рекламную информацию на упаковку.

Примечание - Рекламная информация не должна влиять на технические характеристики и должна быть чётко отделена от обязательной маркировки.

5.2 Маркировка продукции должна соответствовать требованиям статьи 9 [1]. Маркировка должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.

Маркировка наносится на этикетку, прикрепляемую к упаковке. Этикетка должна содержать следующую обязательную информацию:

- наименование продукции;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;

- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;

- размер изделия;

- состав сырья;

- товарный знак (при наличии);

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);

- дату изготовления;

- номер партии продукции (при необходимости).

5.3 Перечень данных на этикетке может быть дополнен по согласованию с потребителем.

5.4 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.

5.5 Маркировка выполняется на государственном и русском языках или на языке заказчика.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 Общие требования безопасности к производственным процессам при производстве укрывных полотен должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002. Рабочие места должны быть организованы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 12.2.061.

6.2 Производство укрывных полотен должно производится по ГОСТ 12.3.030 с соблюдением правил пожаро- взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.044, 
ГОСТ 12.1.010. Оборудование должно быть заземлено и иметь средство защиты от статического электричества по ГОСТ 12.1.018.

6.3. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должны превышать норм, указанных в ГОСТ 12.1.005.

6.4 Укрывные полотна в процессе хранения и применения не выделяют вредных веществ в атмосферный воздух и не разрушают озоновый слой атмосферы; нерастворимы в воде и большинстве растворителей.

7 Правила приемки

7.1 Укрывное полотно сдают и принимают партиями. Партией считается объём выпущенной продукции одного ассортимента до перехода на другой ассортимент на установке по выпуску нетканого полотна по способу спанбонд в соответствии с 3.5, изготовленное из одного и того же сырья и оформленное одним документом о качестве.

7.2 Для контроля укрывного полотна делается выборка из партии в количестве 2 %, но не менее 2 погонных метров в рулонах.

7.3. Каждая партия рулонов укрывного полотна проходит приёмо-сдаточные, периодические и типовые испытания в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2 — Перечень контролируемых показателей при проведении типовых, приёмо-сдаточных и периодических испытаний, а также при операционном контроле

| Контролируемый показатель | Испытания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | типовые | операционный контроль | приемо-сдаточные | периодические |
| - Внешний вид, соответствие упаковки и маркировки продукции требованиям настоящего стандарта | + | - | + | + |
| - Линейные размеры | + | + | + | + |
| - Масса на единицу площади | + | + | + | + |
| - Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | + | - | + | + |
| - Стойкость материалов к искусственному старению | + | - | - | + |

7.4 При постановке продукции на производство, а также при модернизации производимой продукции, проводятся типовые испытания продукции. Постановка продукции на производство по ГОСТ 15.309 разрешается только при получении положительных результатов типовых испытаний. Результаты типовых испытаний оформляются протоколом испытаний.

7.5 В процессе промышленного производства проводится операционный контроль основных технологических параметров с регистрацией показателей.

7.6 Приемо-сдаточные испытания проводят для каждой контролируемой партии. От каждой партии методом случайной выборки по ГОСТ 18321 производят отбор образцов.  Результаты приёмо-сдаточных испытаний оформляют протоколом испытаний.

7.7 При положительных результатах приёмо-сдаточных испытаний в документе о качестве (сертификат качества) на принятую продукцию дают заключение, свидетельствующее о годности продукции и её приемке.

7.8 При отрицательных результатах приёмо-сдаточных испытаний продукцию (с указанием обнаруженных дефектов) возвращают изготовителю для выявления причин возникновения дефектов, проведения мероприятий по их устранению и для возможности исправления брака и повторного предъявления.

7.9 На партии, прошедшие приёмо-сдаточные испытания, проводят периодические испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта по перечню показателей для периодических испытаний, указанных в Таблице 2. Периодичность проведения этих испытаний – не реже одного раза в 12 месяцев, если не указано иное.

8 Методы контроля

8.1 Контрольно-измерительные приборы и оборудование, используемое при проверке и испытаниях, должны быть поверены и аттестованы.

8.2 Отбор проб выполняют по ГОСТ 13587.

8.3 Определение внешнего вида, наличие или отсутствие дефектов, указанных в п. 3.5 настоящего стандарта, устанавливают путём визуального осмотра полотна, развёрнутого на длину не менее 10 м, при равномерной освещённости не менее 30 лк.

8.4 Упаковку и маркировку рулонов проверяют визуально на соответствие требованиям раздела 4 настоящего стандарта.

8.5 Линейные размеры определяют в соответствии с ГОСТ 3811.

8.6 Массу на единицу площади определяют по ГОСТ 3811 (Приложение 5, Метод 5).

8.7 Разрывную нагрузку и удлинение при разрыве определяют по с 
ГОСТ 15902.3.

8.8 Стойкость материалов к искусственному старению (1000 час) – ГОСТ 32317.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование

9.1.1 Транспортирование укрывного полотна - по ГОСТ 7000.

9.1.2 Погрузку в транспортные средства укрывного полотна производят всеми видами погрузочного транспорта в паллетах или навалом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Главное требование к погрузочным работам – обеспечить целостность упаковки и сохранность продукции.

При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

9.1.3 Транспортирование укрывного полотна следует производить в крытых транспортных средствах. По согласованию с потребителем допускается использовать другие транспортные средства, обеспечивающие сохранность продукции при её транспортировании. При выборе транспорта необходимо учитывать габаритные размеры и вес рулона. По согласованию с потребителем допускается использовать другие транспортные средства, обеспечивающие сохранность продукции при транспортировании.

9.2 Хранение

9.2.1 Укрывное полотно должно быть устойчивым к воздействию климатических факторов при транспортировании и хранении по группе УХЛ 4 ГОСТ 15150.

9.2.2 Хранение укрывного полотна - по ГОСТ 7000 со следующим дополнением: укрывное полотно при хранении должно быть на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов на сухом полу или поддонах. В помещении для хранения материалов недопустимо пользоваться открытым огнём. Электропроводка должна быть выполнена в пожаробезопасном исполнении.

9.2.3 Укрывное полотно должно храниться в упакованном виде, рассортированное по соответствующим типам в условиях, обеспечивающих защиту из от воздействия влаги (влажность в помещении – не более 75 %), прямых солнечных лучей, при температуре в местах хранения от 0 °С до 35 °С. Повреждения упаковки не допускаются.

9.2.4 Используемое укрывное полотно в период межсезонья (с учётом региональных особенностей) должно храниться в проветриваемых складах у потребителя в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги (влажность в помещении – не более 75 %), прямых солнечных лучей, при температуре в местах хранения от 0 °С до 35 °С, во избежание утраты потребительских свойств. Запрещено хранение штабелей с полимерными неткаными полотнами совместно с кислотами, щелочами, растворителями и другой химической продукцией.

10 Гарантии изготовителя

10.1	Изготовитель гарантирует соответствие укрывного полотна требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий сохранности упаковки, правил транспортирования и хранения, а также при отсутствии применения потребителем химических средств защиты растений и удобрений, в т.ч. серо- и галогеносодержащих.

10.2	Гарантийный срок укрывного полотна – двадцать четыре месяца со дня изготовления. По истечении гарантийного срока укрывное полотно может быть использовано по назначению после повторных испытаний на соответствие требованиям настоящего стандарта.

10.3 Изготовитель гарантирует соответствие укрывного полотна, требованиям настоящего стандарта при соблюдении транспортными организациями правил транспортирования, а потребителем – условий применения и хранения изделий, установленных настоящим стандартом.

Библиография

[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

МКС 59.080.30

Ключевые слова: укрывное полотно, укрывной материал, нетканый материал, готовый материал, состав сырья, маркировка, отбор проб

МКС 59.080.30

Ключевые слова: укрывное полотно, укрывной материал, нетканый материал, готовый материал, состав сырья, маркировка, отбор проб

РАЗРАБОТЧИК

ТОО «MARVIK PARTNERS»