Пояснительная записка

к проекту СТ РК 973 «Материалы каменные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия» (пересмотр)

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Настоящий проект стандарта разработан в рамках работ по совершенствованию и актуализации нормативной базы автодорожной отрасли Республики Казахстан, вопросы развития которой регулярно рассматриваются на заседаниях Правительства и Совета безопасности. В настоящее время в дорожном строительстве применяются ГОСТ 23558-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия» и СТ РК 973-2015 «Материалы каменные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия», а также ведомственные «Рекомендации» Р РК 218-108-2021. Однако действующая нормативная база требует пересмотра в связи с изменениями законодательства, реформированием системы нормативных документов и техническим устареванием положений. Прежде всего, ГОСТ 23558-94 и СТ РК 973-2015 не включены в доказательные базы Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435) и ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». При этом согласно Приложению 1 указанного ТР РК под кодом ТНВЭД 2517 материалы и изделия (щебень, гравий, галька, наполнители) подпадают под его действие, а пункт 28 параграфа 5 устанавливает требования по улучшению свойств грунтов основания. В то же время в Приложении 3 к данному регламенту, содержащем перечень документов по стандартизации с правилами и методами исследований, ГОСТ 23558-94 и СТ РК 973-2015 отсутствуют, что создает пробел в нормативном обеспечении. Разрабатываемый проект СТ РК 973 (пересмотр) призван восполнить этот пробел и стать взаимосвязанным стандартом, включенным в перечень документов, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований указанного технического регламента. Дополнительным основанием для пересмотра является реформирование отраслевой нормативной базы в соответствии с ВН 1.5-001-2024, согласно которому такие виды документов, как «Рекомендации» (Р РК), выводятся из обращения, в связи с чем Р РК 218-108-2021 подлежит отмене после утверждения нового стандарта, а его положения должны быть интегрированы в национальный документ. Кроме того, за время действия СТ РК 973-2015 произошли изменения в законодательных актах, а также выявлено существенное устаревание ссылочной базы: 25 % ссылочных документов по стандартизации и 60 % библиографических данных требуют актуализации. Таким образом, целью пересмотра СТ РК 973 является приведение его в актуальное состояние, обеспечение соответствия требованиям действующих технических регламентов, а также создание единого современного документа, объединяющего положения ГОСТ 23558-94 и отменяемых ведомственных рекомендаций. Ниже в таблице 1 представлен сравнительный анализ положений действующих документов с проектом нового стандарта, отражающий актуализацию требований и замену устаревших норм.

Ниже представлена сравнительная таблица 1 с положениями и требованиями действующих СТ РК 973-2015 и ГОСТ 23558 по сравнению с проектом национального стандарта СТ РК 973,  отражены устаревшие положения и требования.

## Таблица 1 - Анализ положений и требований действующего СТ РК 973-2015 и             ГОСТ 23558 и проекта СТ РК 973 «Материалы каменные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия»

| ## Наименование положений и требований | ## Наличие или отсутствие |  | ## Утратили актуальность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## в СТ РК 973-2015 | ## в проекте СТ РК |  |
| ## 1 Область применения | Ссылки на неактуальные ведомственные нормативы: [1] СНиП РК 3.03-09-2006* Автомобильные дороги. Утверждены Приказом Комитета по делам строи-тельства № 467 от 20.12.2006 г. 2 СН РК 3.03-19-2006* Проектирование дорожных одежд нежесткого типа. Утверждены Приказом Комитета по делам строительства № 467 от 20.12. 2006 г. | Область применения содержит ссылки на актуальные ведомственные нормативные документы Обновлены в области применения библиографичекие ссылки на ведомственные нормативные документы: [1] СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология». [2] СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги». [3] СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование автомобильных дорог нежесткого типа». ## 4 СН РК 3.03-01-2013 (с изм. на 02.09.2025 г.) «Автомобильные дороги». | В действующей редакции утратили актуальность [1] СНиП РК 3.03-09-2006* Автомобильные дороги. Утверждены Приказом Комитета по делам строительства № 467 от 20.12.2006 г. 2 СН РК 3.03-19-2006* Проектирование дорожных одежд нежесткого типа. Утверждены Приказом Комитета по делам строительства № 467 от 20.12. 2006 г. |
| ## 2 Нормативные ссылки | ## Содержит 81 нормативных ссылок, 21 из которых неактуальны СТ РК ГОСТ Р 14.026, ГОСТ 12.4.034, ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 17.2.3.002, ГОСТ 125, ГОСТ 3476, ГОСТ 4013, ГОСТ 5180, ГОСТ 9179, ГОСТ 12801, ГОСТ 22266, ГОСТ 22733, ГОСТ 23740, ГОСТ 23789, ## ГОСТ 25592, ГОСТ 25818, ГОСТ 26213 ## ГОСТ 10178-85 отменен ## (В ГОСТ 23558-94 Нормативные ссылки приведены в Приложении В). | ## В ссылочных национальных стандартах учтены изменение № 1 в СТРК1284, новая редакция СТ РК 1218-2024, новые редакции ## СТ РК 2301-2013, ГОСТ 12.0.004-2015, ГОСТ 12.4.026-2015, ГОСТ 17.2.3.02-2014, ГОСТ 125-2018, ## ГОСТ 3476-2019, ## ГОСТ 4013-2019, ## ГОСТ 5180-2015, ## ГОСТ 9179-2018, ГОСТ 22266-2013, ## ГОСТ 22733-2016, ГОСТ 23740-2016, ГОСТ 23789-2018, ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 25592-2019, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 25818-2017, ГОСТ 26213-2021 ГОСТ 10178-85 отменен и заменен на ГОСТ 31108-2020 добавлен ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия. | ## В действующей редакции 25 % ссылочных нормативных документов не актуальны |
| 3Термины, определения и сокращения | ## Пропущено сокращение ДКЗ. ## В ГОСТ 23558 только два термина: обработанный материал, укрепленный грунт. | Добавлено сокращение ДКЗ: Дорожно-климатическая зона. | Упоминается в п.п.4.3.5 абзац 2 (добавленный) |
| ## 4. Технические требования | ## Пропущено и соответствует п.п.4.2.4 ## ГОСТ 23558 | Дополнен п.п. 4.3.5 второй абзац - На территории Республики Казахстан не допускается применять грунты, содержащие гумусовые вещества в количестве более 2 % по массе в I и II ДКЗ и более 4 % в III-V ДКЗ и примеси гипса в количестве 10 % по массе. Последнее предложение 5 абзаца п.п. 4.3.5 Такие грунты следует укреплять известью или известково-шлаковым вяжущим. (п.п. 4.2.4, последнее предложение 5 абзаца ГОСТ 23558). | ## В действующей редакции пропущены |
|  | ## Пропущены два требования по засоленым грунтам указанные в ГОСТ 23558 ## п.п. 4.2.4 | 4.3.6 Засоленные грунты с содержанием легкорастворимых солей сульфатов более 2 % по массе и хлоридов более 4 % по массе допускается укреплять цементом, известью, комплексными известково-шлаковыми вяжущими. Засоленные грунты с рН менее 7 перед обработкой цементом должны предварительно нейтрализоваться добавками извести или щелочных соединений. Засоленные грунты с рН более 4 с содержанием солей сульфатов не более 3 % по массе и хлоридов более 5 % по массе допускается обрабатывать золами-уноса. | ## В действующей редакции отсутствуют абзацы ## Актуален |
|  | ## Зерновой состав в Приложении В имеет не точности | Откорректированы в Приложении В: - проходы по массе для максимальной крупности зерен 40 (31,5) мм: на сите 2,5 (2) мм изменить с 10-40 % на 15-40 %, а на сите 1,25 (1) изменить с 15-30 % на 10 – 30 %; - проход по массе для максимальной крупности зерен 10 (8) мм: на сите 0,63 (0,5) мм изменить с 12-30 % на 15-30 %; - проход на сите 0,05 (0,063) нижнюю границу изменить на значение 0 для всех значений максимальной крупности зерен. | ## Зерновой состав в Приложении В действующей редакции требует корректировки |
| ## 4. Технические требования | 4.4.1 - I вид – портландцемент, шлакопортландце-мент и по ГОСТ 10178, сульфатостойкий пуццолановые цементы цемент по ГОСТ 22266, цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328 марок не ниже 400 – для покрытий и 300 – для оснований соответствует п.п.4.3.1 ГОСТ 23558 | - I вид – портландцемент типов ЦЕМ О (бездобавочный портландцемент), ЦЕМ I - портландцемент, ЦЕМ II – портландцемент c добавками, ЦЕМ III – шлакопортландцемент и ЦЕМ IV - пуццолановый цемент по ГОСТ 31108 и ГОСТ 30515 с классами и подклассами для оснований по прочности цемента не менее 32,5 Н, 32,5 Б, не менее 42,5 Н и 42,5 Б для покрытий, сульфатостойкий цемент типов ЦЕМ I СС, ЦЕМ II /А-Ш СС, ЦЕМ II /В-Ш СС, ЦЕМ II /А-К (Ш-П) СС, ЦЕМ II /А-К (Ш-П, МК) СС, ЦЕМ II /А СС с классами для оснований не менее 32,5 Н, 32,5 Б и 42,5 Н и 42,5 Б для покрытий по ГОСТ 22266, цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328 с пределом прочности при сжатие в возрасте 28-суток не менее 19,6 МПа; | ## 4.4.1 - I вид действующей редакции требования утратили актуальность |
|  | Пятый дефис п.п 4.4.1- золы уноса с удельной поверхностью свыше 150 м2/кг, содержанием сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3 не более 6 %, потери при прокаливании не более 5 % по массе по ГОСТ 25818, соответствующий п.п. 4.3.1 подпункту 5 ГОСТ 23558 | Новая редакция - золы уноса II вида категории Б с удельной поверхностью свыше 150 м2/кг, содержанием диоксида кремния SiO2, оксида алюминия Al2O3 и оксида железа Fe2O3, не должно быть меньше 70 % масс. Содержание растворенных фосфатов в пересчете на Р2O5 не должно превышать 100 мг/кг, потери при прокаливании не более 5 % по массе, индекс активности золы уноса через 28 суток должен составлять не менее 75 %, через 90 суток не менее 85 % по ГОСТ 25818. | Пятый дефис ## п.п 4.4.1 действующей редакции требования - не актуальны |
|  | ## 4.4.1 Последни абзац в части применения портландцемента и золопортладцемента имел ссылку на отмененный ## ГОСТ 10178-85 и на устаревшую классификацию бетонов, ## соответствующий ## п.п. 4.3.1 ## подпункту 6 ## ГОСТ 23558 | - III вид – комплексные вяжущие марок по прочности в возрасте 90-суток не ниже М100. Комплексное вяжущее состоит из основного компонента, активатора твердения и стабилизатора или без него. В качестве основного компонента следует использовать молотые слабоактивные и активные шлаки черной металлургии и шлаки фосфорные по ГОСТ 3344, золы уноса по ГОСТ 25818, бокситовые и нефелиновые шламы. В качестве активаторов твердения использовать – портландцемент типов ЦЕМ О (бездобавочный портландцемент), ЦЕМ I - портландцемент, ЦЕМ II – портландцемент c добавками, ЦЕМ III – шлакопортландцемент с классами и подклассами по прочности цемента не менее 42,5 Н и 42,5 Б, известь негашёную порошкообразную с добавками 1 и 2 сортов по ГОСТ 9179, гипсовое вяжущее не ниже Г10 по ГОСТ 125, содощелочной (содосульфатный) плав с содержанием Na2CO3 не менее 95 % и NaОН не менее 2 % по массе, жидкое стекло с кремнеземистым модулем от 1,7до 1,8 и плотностью от 1,15 г/см3 до 1,25 г/см3. | ## Подпункт 4.4.1 действующей редакции не актуален |
|  | 4.3.2 Для снижения расхода вяжущих материалов, повышения прочности, морозостойкости и улучшения технологических свойств связного грунта со скелетными включениями или без них рекомендуется применять ферментные, химические или полимерные добавки (стабилизаторы) по рекомендациям 4 (для апробированных на территории Республики Казахстан), и удовлетворяющие требованиям соответствующей нормативной технической документации, утвержденной в установленном порядке для стабилизаторов, которые не включены в рекомендации 4 и технический регламент Таможенного союза ТС 014/2011, утвержденный Решением Комиссии Таможенного Союза [5]. ## Соответствует п.п. 4.3.2 ГОСТ 23558 | 4.3.2 Для снижения расхода вяжущих материалов, повышения прочности, морозостойкости и улучшения технологических свойств связного грунта со скелетными включениями или без них рекомендуется применять ферментные, химические или полимерные добавки (стабилизаторы) по рекомендациям 6 (для апробированных на территории Республики Казахстан и внесенных в электронную базу rcmbase.kz с зеленым статусом [7]. | ## В подпункте 4.3.2 действующей редакции не актуальные ссылки на рекомендации и электронную базу |
|  | Максимально допустимое содержание растворимых солей не должно превышать 10000 мг/л, в т.ч. ионов SO4 - 2700 мг/л, СL - 3300 мг/л. Соответствует п.п. 4.4 ГОСТ 23558 | Допущена опечатка Максимально допустимое содержание растворимых солей не должно превышать 10000 мг/л, в т.ч. СL - 3500 мг/л. | ## Содержит опечатку |
| ## Разделы 5,6 | Требования безопасности и Требования охраны окружающей среды содержит ссылки на устаревшие ссылочные документы по стандартизации | Привести в соответствие с законодательными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан разделы Требования безопасности и Требования охраны окружающей среды содержит ссылки на устаревшие ссылочные документы по стандартизации | ## В разделах 5,6 действующей редакции не актуальные ссылки |
| ## 7 Правила приемки ## Соответствует разделу 5 ГОСТ 23558 | В пункте 7.3 периодичность и показатели даны в тексте, пользователем необходимо расписать отбор проб | Будет приведено в соответствии с запросами потребителей Рассмотреть приемку каменных материалов и грунтов обработанных неорганическими вяжущими и приемку в конструктивном слое | Раздел 7 действующей редакции не достаточно освещен в части отбор проб, приемки каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими и приемки в конструктивном слое |
| ## 8 Методы контроля | Отсутствует методика описанную в ГОСТ 23558 по определению прочности при сжатии и растяжении при изгибе. | Включить методику, описанную в ГОСТ 23558 (которая была ранее в СТ РК 973-2004) по определению прочности при сжатии и растяжении при изгибе. по заявкам потребителей | ## В раздел 8 действующей редакции необходимо включить методику из ГОСТ 23558 |
| ## Библиография | Из 17 источников библиографических ссылок - 16 не актуальны. | В проекте будут изменены на актуальные [1] СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология». [2] СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги». [3] СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование автомобильных дорог нежесткого типа». 4 СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги» (с изм. на 02.09.2025 г.) [5] Технические спецификации по производству работ при устройстве оснований и покрытий при строительстве, реконструкции и среднем ремонте автомобильных дорог. Утверждены Приказом Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан № 134 от 28.12.2023 г. 6 Р РК 218-107-2021 Рекомендации по применению стабилизаторов грунтов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. [7] Электронная база на сайте http://rcmbase.kz/. [8] Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территории на территории промышленных организаций. Утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-70 от 03.08.2022 г. [9] ГН Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности Утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 г. [10] ТР/ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Утвержден Советом Евразийской Экономической Комиссии № 40 от 23.6. 2017 г. [11] Технический регламент Республики Казахстан «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 405 от 17.08. 2021 г. [12] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов». Утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан № 93 от 17.01.2012 г. [13] СН РК 1.03–05–2011 Охрана труда и техника безопасности в строительстве. 14 СН РК 1.03-06-2017 Общие правила безопасности и производственной санитарии в промышленности строительных материалов. 15 «Экспресс-метод определения фосфина и фтористого водорода в электротермофосфорном шлаке и строительных материалов на их основе», утвержденный Минздравом Казахстана 24.09.90 г. за № 82. [16] СП РК «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности». Утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-13 от 11.02.2022 г. [17] Экологический кодекс Республики Казахстан от 02 января 2021 года № 400-VI. [18] Инструкция по организации и проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 227 от 24.07.2020 г. [19] ПР РК 218–21–2021 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог в Республике Казахстан. Утверждена Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. | ## 16 библиографичес-ких ссылок действующей редакции не актуальны |
| ## Приложение А | Приложение А Область применения каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими | Приложение А Область применения каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими | ## Актуально (отсутствует необходимость внесения изменений) |
| ## Приложение Б | Приложение Б. Зависимость межу маркой по прочности в проектном возрасте и расчетными значениями модуля упругости каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими | Приложение Б. Зависимость между маркой по прочности в проектном возрасте и расчетными значениями модуля упругости каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими | ## Актуально (отсутствует необходимость внесения изменений) |
| ## Приложение В | имеются не точности (описано в разделе 4) | Внести корректировки | ## Не актуально |
| ## Приложение Г | Определение класса прочности каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими в возрасте 360 суток путем введения поправочного коэффициента | Определение класса прочности каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими в возрасте 360 суток путем введения поправочного коэффициента | ## Актуально (отсутствует необходимость внесения изменений) |
| ## Приложение Д | Добавки для приготовления каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими | Добавки для приготовления каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими | ## Актуально (отсутствует необходимость внесения изменений) |
| ## Приложения | Приложение Е. Рекомендации по приготовлению каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими при отрицательных температурах | Приложение Е. Рекомендации по приготовлению каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими при отрицательных температурах | ## Актуально (отсутствует необходимость внесения изменений) |
|  | Приложение Ж Перечень стабилизаторов, апробированных на территории РК | Приложение Ж Исключено Информация размещена на сайте http://rcmbase.kz/, который доступен для всех участников рынка. | ## Содержит не полный перечень |
|  | Приложение И Предельно допустимые концентрации вредных и загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе | Приложение И Предельно допустимые концентрации вредных и загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе. Приложение И в действующей редакции СТ РК 973-2015 в проекте СТ РК 973 стало Приложением Ж | ## Актуально (отсутствует необходимость внесения изменений) |
|  | Приложение И в действующей редакции СТ РК 973-2015 в проекте СТ РК 973 стало Приложением Ж | Приложение И. Отбор грунта, обработанного неорганическими вяжущими | ## Отсутствует |

2 Основание для разработки стандарта

## Проект СТ РК 973-202_ «Материалы каменные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия» подготовлен в соответствии с Национальным планом по стандартизации на 2026 год, утвержденным приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии   Министерства торговли и интеграции РК № 84-НҚ от 30.12.2025 года.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются каменные материалы и грунты, обработанные неорганическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства.

Аспектом стандартизации являются технические условия к каменным материалам и грунтам, обработанным неорганическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий от 9.06.2024 г. № 435 (п.39).

СТ РК 1284-2004 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

СТ РК 1376-2005 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.

СТ РК 1549-2006 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и щебень для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

СТ РК 2301-2013 Шлаки электротермофосфорные гранулированные. Технические условия.

ГОСТ 125-2018 Вяжущие гипсовые. Технические условия

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.

ГОСТ 4013-2019 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия.

ГОСТ 9179-2018 Известь строительная. Технические условия.

ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация.

ГОСТ 25592-2019 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия.

ГОСТ 31108-2020 Цементы общестроительные. Технические условия.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями стандарта являются органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории в соответствии с областью аккредитации, РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов Республики Казахстан», ИЛ«КаздорНИИ», производители продукции ТОО «Асфальтобетон-1», ТОО «АБЗ-Бакад», ТОО «АДСК», ТОО «Ремдорстрой», ТОО «Атырау жолдары», ТОО «Кокшетау жолдары», ТОО «Гордорстрой», дорожные и строительные научно-исследовательские институты, проектные институты и т.д.

6 Сведения о рассылке проекта документа по стандартизации на согласование

Настоящий проект СТ РК 973 направлен на согласование в отраслевые государственные органы, Национальную палату предпринимателей «Атамекен», ассоциации, органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории и др. заинтересованные организации.

Полученные замечания и предложения будут учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Научные исследования не проводились. Пересмотр СТ РК 973-2015 «Материалы каменные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия» разрабатывается с учетом требований ГОСТ Р 70452-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Грунты стабилизированные и укрепленные неорганическими вяжущими. Общие технические условия».

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик проекта стандарта Акционерное общество «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» (АО «КаздорНИИ»),010000, г. Астана, ул. Жекебатыр, 35.        Тел. +7 701 713 9566, е-mail; kеnse@gazjolgzi.kz,  bekˍzharas67@mail.ru

Вице-президент						                Е. Амирбаев