НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

КРАСКИ ПОРОШКОВЫЕ

Часть 14

Словарь

_________________________________________________________________________

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает специальные термины, используемые в области порошковых красок.

Другие термины и определения, относящиеся к краскам и лакам, приведены в ISO 4618.

2 Термины и определения

Настоящий стандарт установливает следующие термины и определения:

| 2.1 Агломерация: состояние, при котором отдельные частицы объединяются в более крупные труктуры. | kz | агломерлеу |
| --- | --- | --- |
|  | en | agglomeration |
| 2.2 Обратная ионизация; электростатическое отклонение; электростатическое отталкивание: пробой диэлектрика в электростатически осажденном порошке, вызванный избыточным накоплением заряда. Примечание - Это явление связано с разрушением слоя, которое приводит к поверхностным дефектам и к возможному разрушению покрытия. | kz | кері иондау, электр статикалық ауытқу, электр статикалық серпілу |
|  | en | back ionization electrostatic rejection electrostatic repulsion |
| 2.3 Отношение заряда к массе: отношение электрического заряда на образце порошка к его массе. Примечание - Для приемлемых характеристик покрытия обычно требуется отношение не менее 10-4 C-кг-1. | kz | зарядтың массаға қатынасы |
|  | en | charge-to-mass ratio |
| 2.4 Классификация: разделение пробы порошка на две фракции, когда частицы одной части больше, а другой части меньше заданного размера частиц. | kz | жіктеу |
|  | en | classification |
| 2.5 Краски порошковые: тонкоизмельченные частицы термопластичной или термореактивной смолы, обычно содержащие пигменты, наполнители (расширители) и добавки, остающиеся тонкоизмельченными при хранении в подходящих условиях, а после плавления и, возможно, отверждения, дают непрерывную пленку. | kz | ұнтақты бояу |
|  | en | coating powder |
| 2.6 Уплотнение: агломерация частиц под давлением. | kz | нығыздау |
|  | en | compaction |
| 2.7 Эффективность распыления: соотношение массы порошка, нанесенного на подложку, по сравнению с массой распыленного порошка. | kz | бүрку тиімділігі |
|  | en | deposition efficiency |
| 2.8 Электростатически псевдоожиженный слой: устройство, которое позволяет образцу порошка быть псевдоожиженным и в то же время имеет средство для электрической зарядки частиц порошка. Примечание - Заряженный порошок образует облако над слоем и будет осаждаться на заземленное изделие, контактирующее с ним. | kz | электр статикалық жалған сұйық қабат |
|  | en | electrostatic fluidized bed |
| 2.9 Электростатическое порошковое распыление: процесс нанесения порошка, при котором частицы порошка получают электрический заряд, приводящий к их притяжению к заземленной заготовке. | kz | электр статикалық ұнтақты бүрку |
|  | en | electrostatic powder spraying |
| 2.10 Эффект клетки Фарадея: предотвращение попадания заряженных частиц в углы или углубления и их надлежащего покрытия, вследствие отвода силовых линий в более доступные точки заземления во время электростатического распыления. | kz | Фарадея клеткасының әсері |
|  | en | Faraday cage effect |
| 2.11 Мелкая фракция: частицы, имеющие размер ниже допустимого минимального значения. Примечание - Мелкие частицы часто рассматриваются, как часть отходов процесса измельчения. | kz | ұсақ екшем |
|  | en | fines |
| 2.12 Гелеобразование: преобразование расплавленной порошковой краски в не текучее состояние. Примечание – Геле образование произойдет в тот момент, когда процесс отверждения превращает материал в трехмерную структуру. | kz | гель түзілу |
|  | en | gelation |
| 2.13 Время гелеобразования: время, необходимое для того, чтобы определенный объем порошкового покрытия стал недеформируемым при определенных условиях после плавления. | kz | гель түзілу уақыты |
|  | en | gel time |
| 2.14 Гибридная порошковая краска: порошковый продукт, основанный на слиянии различных видов смол, в котором частично или полностью происходит реакция между функциональными группами смол. | kz | гибридті ұнтақты бояу |
|  | en | hybrid coating powder |
| 2.15 Ударный синтез: склонность мелкодисперсных частиц порошка плавиться при высокоскоростном контакте с другими частицами, во время процесса распыления специальным оборудованием. | kz | соққылық синтез |
|  | en | impact fusion |
| 2.16 Растекание порошка при испытании на наклонной поверхности / по наклонной плоскости: измерение характеристик текучести расплавленного термоотверждаемого порошка покрытия по плоскости, наклоненной под заданным углом к горизонтали. | kz | сынау кезінде ұнтақтың көлбеу бетіне/көлбеу жазықтығы бойынша жайылуы |
|  | en | inclined-plate flow inclined-plane flow |
| 2.17 Несовместимость: тенденция смешивания двух различных порошковых красок приводит к ухудшению качества поверхности конечного покрытия. | kz | үйлесімсіздік |
|  | en | incompatibility |
| 2.18 Нижний предел взрываемости; минимальная концентрация взрыва: концентрация порошковой краски в смеси порошка и воздуха, ниже которой самораспространение пламени маловероятно. Примечание - Нижний предел взрыва выражается в граммах на кубический метр. | kz | жарылғыштықтың төменгі шегі, жарылудың минимал концентрациясы |
|  | en | lower explosion limit minimum explosion concentration |
| 2.19 Течение расплава: гравиметрическое движение материала, сжиженного теплом. | kz | балқытпаның ағуы |
|  | en | melt flow |
| 2.20 Крупная фракция: частицы, имеющие размер выше заявленного максимального значения. Примечание - Крупная фракция часто рассматривается как часть отбраковки в процессе измельчения. | kz | ірі екшем |
|  | en | oversize |
| 2.21 Размер частицы: линейные размеры частиц. Примечание - Размер частиц обычно указывается как среднее значение, и он зависит от метода измерения, а также от формы частиц, которая в основном является неправильной. | kz | бөлшек өлшемі |
|  | en | particle size |
| 2.22 Распределение частиц по размеру: разброс размеров частиц в данном образце порошка, выраженный в виде последовательности процентных масс или объемов частиц, лежащих между данными размерами. | kz | өлшемі бойынша бөлшектерді бөлу |
|  | en | particle size distribution |
| 2.23 Прочность частицы: способность частицы противостоять разрушению вследствие истирания. | kz | бөлшектің беріктігі |
|  | en | particle strength |
| 2.24 Слипание порошка: агломерация порошковой краски, делающая ее непригодной для нанесения. | kz | ұнтақтың жабысуы |
|  | en | powder blocking |
| 2.25 Порошковое покрытие: защитное и/или декоративное покрытие, образованное нанесением порошковой краски на подложку и сплавлением (и отверждением, если необходимо) для получения непрерывной пленки. | kz | ұнтақты жабын |
|  | en | powder coating |
| 2.26 Текучесть (порошковой краски): способность сухого порошка течь или литься. | kz | аққыштық (ұнтақты бояу) |
|  | en | pourability (of a coating powder) |
| 2.27 Скорость потока порошка: масса порошка, протекающего за определенное время через определенную границу. Примечание - Например, масса порошка может проходить через трубку известного диаметра или через отверстие в сосуде. | kz | ұнтақ ағынының жылдамдығы |
|  | en | powder flow rate |
| 2.28 Восстановленный порошок: порошок, который был распылен, но не осажден и впоследствии был собран для повторного использования. | kz | қалпына келтірілген ұнтақ |
|  | en | reclaimed powder |
| 2.29 Срок годности: время, в течение которого материал покрытия, хранящийся в условиях, указанных поставщиком, остается стабильным. | kz | жарамдылық мерзімі |
|  | en | shelf life |
| 2.30 Засорение сита: закупорка отверстий сита из-за размера или формы частиц. | kz | електің бітелуі |
|  | en | sieve blinding |
| 2.31 Стабильность свойств при хранении: способность материала покрытия сохранять удовлетворительные физические и химические свойства при хранении в течение определенного времени в соответствующих условиях. | kz | сақтау кезінде қасиеттерінің тұрақтылығы |
|  | en | storage stability |
| 2.32 Трибозарядка: способ подачи электрического заряда к порошковой краске трением, а не электростатическим генератором. | kz | трибозарядка |
|  | en | tribo-charging |

Библиография

[1] ISO 4618 Paints and varnishes. Terms and definitions (Краски и лаки.  Термины и определения).

### [2] ISO 8130-13 Coating powders. Part 13. Particle size analysis by laser diffraction (Краски порошковые. Часть 13. Гранулометрический анализ методом лазерной дифракции).

МКС 01.040.87; 87.040

Ключевые слова: краска порошковая, словарь

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (РГП «КазИнСт»)

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»	                                                  И. Хамитов

Начальник Информационного центра

по техническим барьерам в торговле

и санитарно-фитосанитарным мерам                                                        Б. Кусаинов

| Главный специалист отдела стандартизации Филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» по г.Алматы |  | М.Боканова |
| --- | --- | --- |