Изменение № 1 к СТ РК 3191-2018 «Полипропилен гранулированный. Технические  условия»

_____________________________________________________________________________

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан  от «__» ______ 2020 г. № ___-__

Дата введения 2020 – __ - __

1 В разделе «Нормативные ссылки»:

-  первый абзац изложить в новой редакции «Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации»;

- Примечание изложить в новой редакции:

«Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным каталоге, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части не затрагивающей эту ссылку».

- дополнить в следующей редакции:

ГОСТ 9550-81 Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе.

2 В разделе «Технические требования»:

- пункт 4.1.3 изложить в новой редакции:

4.1.3 Марки полипропилена устанавливаются в зависимости от способа их

получения, свойств и назначения.

Устанавливаются следующие марки:

- марка РР Н003;

- марка РР Н007;

- марка РР Н013;

- марка РР Н020;

- марка РР Н030;

- марка РР Н040;

- марка РР Н060;

- марка РР Н080;

- марка РР Н130;

- марка РР Н180;

- марка РР Н250;

- марка РР Н350;

- марка РР Н450/

- в пункте 4.1.4 Область применения и свойства полипропилена приведены в таблице 1.

Таблицу 1 дополнить в следующей редакции:

Таблица 1 – Маркировка, свойства и применение полипропилена

| Условное обозначение марки | Назначение добавки | Свойства стабилизированного продукта | Рекомендуемая область применения и метод переработки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее назначение |  |  |  |
| РР Н350 | Антикоррозионная Антиоксидант Термостабилизатор | Стандартные | Для производства нетканных материалов и изделий предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. |
| РР Н450 | Антикоррозионная Антиоксидант Термостабилизатор | Стандартные | Для производства нетканных материалов и изделий предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. |

- в пункте 4.2 по физико-химическим показателям полипропилен должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 2.

- таблицу 2 дополнить в следующей редакции:

Таблица 2 – Показатели качества полипропилена

| Наименование показателя | РР Н350 | РР Н450 |
| --- | --- | --- |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 31-42 | 43-53 |
| 2 Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | 900 | 900 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 30 | 30 |
| Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее | 9 | 9 |
| Температура размягчения по Вика (нагрузка 10 Н), °С | 143-167 | 143-167 |
| Температура тепловой деформации (нагрузка 0,455 МПа), °С | 76-147 | 76-147 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом при плюс 23 °С, кДж/м², не менее | 4 | 4 |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,20 | 0,20 |
| Массовая доля изотактической фракции, %, не менее | 95 | 95 |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Наименование показателя | РР Н350 | РР Н450 |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание веществ, растворимых в ксилоле, % |  | 1,5-4,5 | 1,5-4,5 |
| Насыпная плотность гранул, кг/м³ |  | 500-550 | 500-550 |
| Размер гранул, мм |  | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 |
| Внешний вид гранул (форма - гранул, цвет – в соответствии с заданием) |  | Гранулы натурального цвета или окрашенные в массе в заданный цвет |  |
| Разброс значений показателя текучести расплава (ПТР) в пределах партии, %, не более |  | ± 25 | ± 25 |
| Интенсивность запаха, балл, не более |  | 1 | 1 |

3 В разделе  4 «Требования безопасности и охраны окружающей среды»:

- пункт 5.1 изложить в новой редакции:

«5.1 Обеспечение безопасности полипропилена основано на оценке риска и выявлении мер по ограничению выявленных рисков [1]».

- пункт 5.5 изложить в новой редакции:

«5.5 Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 приведены в таблице 3 и по [2]».

- Пункт 5.13.1 изложить в редакции:

«5.13.1 При производстве полипропилена должен осуществляться производственный экологический контроль объектов окружающей среды (почвы, подземных вод, атмосферного воздуха)  в рабочей и санитарно – защитной зоне в соответствии с требованиями [6].

- Пункт 5.13.3 изложить  в новой редакции:

«5.13.3 Периодичность контроля промышленных выбросов осуществляется по программе производственно-экологического контроля»;

- Пункт 5.14.1 изложить в новой редакции:

«5.14.1 К практическому выполнению измерений допускаются специалисты, сдавшие экзамен на допуск к самостоятельной работе».

4 В разделе 8 «Методы испытаний»:

- пункт 8.1.1 Сущность метода изложить в новой редакции:

«8.1.1 Сущность метода

Показатель текучести расплава определяют по ГОСТ 26996 на экструзионном пластометре».

- пункт 8.1.2 Аппаратура, материалы, реактивы изложить в новой редакции:

«8.1.2 Аппаратура, материалы, реактивы

- экструзионный пластометр, поддерживающий температуру (230 ±0,5) °С;

- фильера диаметром (2,095 ± 0,005) мм;

- груз массой 2,16 кг;

- весы лабораторные по ГОСТ 24104 общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г с ценой деления 0,1 мг;

- секундомер механический, типа СОПпр-2а, класс точности - второй;

- силоксан гель;

- марля»;

- пункт 8.1.5 Проведение испытания, изложить в новой редакции:

8.1.5 Массу испытуемого образца выбирают в зависимости от показателя текучести расплава от 2 до 10 г. Интервал времени между двумя отсечениями экструдируемого материала для показателя текучести расплава более 30 г/10 мин выбирают от 5 до 15 с.

- таблицу 4 исключить.

- пункт 8.2.4 изложить в новой редакции:

«Прогиб измеряют:

– величину прогиба оценивают по величине перемещения подвижной части нагружающего устройства (см. приложение А)»;

Испытание проводят в соответствии 5.14.5, 5.14.6.

Расстояние между опорами (Lv) устанавливают в зависимости от толщины образца (h) от 15h до 17h мм и измеряют с погрешностью не более 0,5 % в соответствии с        ГОСТ 9550.

- пункт 8.2.5 Обработка результатов, формулу и расшифровку составляющей в ней изложить в новой редакции:

Eизг = Lv3×(F2 -F1)4bh3   ×(Z2 - Z1)

где Lv – расстояние между опорами, мм;

- пункт 8.2.5 Обработка результатов, последний абзац, первое перечисление изложить в новой редакции:

- «наименование и марку полипропилена, и номер партии»;

- Пункт 8.3.2 Аппаратура и материалы, изложить в новой редакции

«8.3.2 Аппаратура и материалы

- Весы лабораторные по ГОСТ 24104 общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г с ценой деления 0,1 мг;

- сушильный шкаф любого типа, обеспечивающий погрешность термостатирования на рабочей полке (± 2) °С и температуру нагрева до 110 °С»;

- Пункт 8.4.3 Подготовка к испытанию, изложить в новой редакции:

«Перед испытанием на образцы, изготовленные по п. 5.2 ГОСТ 26996 наносят необходимые метки по ГОСТ 11262»;

- Пункт 8.4.4 Проведение испытания, изложить в новой редакции

«Испытания проводят при скорости движения зажимов испытательной машины, предусмотренной в нормативно-технической документации на материал, которая должна соответствовать одной из указанных в таблице 5»;

- Пункт 8.4.5 Обработка результатов, изложить в новой редакции: «условия окружающей среды в помещении для проведения испытания»;

- Пункт 8.7.2 Аппаратура, материалы, реактивы, изложить в новой редакции

- весы лабораторные по ГОСТ 24104 общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г с ценой деления 0,1 мг;

- вакуумный сушильный шкаф или аналогичный с пределом нагревания от 20 ºС до 200 °С;

термометр технический стеклянный с пределами измерения от 0 ºС до 100 ºС и ценойделения шкалы 1 ºС.

- секундомер механический, типа СОПпр-2а, класс точности – второй.

- пункт 8.8.2 Аппаратура, изложить в новой редакции:

«8.8.2 Аппаратура

- Весы лабораторные по ГОСТ 24104 общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г с ценой деления 0,1 мг»;

- в пункте 8.9.2 Аппаратура, материалы, реактивы, слова «Часы с точностью измерения до 1 с», изложить в новой редакции: «8.9.2 Аппаратура, материалы, реактивы

Секундомер механический, типа СОПпр-2а, класс точности – второй»;

- пункт 8.9.3 Подготовка к испытанию, изложить в новой редакции:

«8.9.3 Подготовка к испытанию

Приготовление водной вытяжки:

В 1 колбу (объем 500 см³) наливаем 200 см³ дистиллированной воды при температуре  (20 ± 5) °С (холостая проба), в последующие 2 колбы (объем 500 см³) засыпаем 50 г образца и прибавляют 200 см³ дистиллированной воды при температуре    (20 ± 5) °С и плотно закрывают пробками. Контрольную пробу и образцы выдерживают в течение 24 ч»;

- пункт 8.9.5 Обработка результатов, изложить в новой редакции:

«8.9.5 Обработка результатов

За результат испытания принимают среднее арифметическое интенсивности запаха и привкуса.

Для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, питьевой водой, косметическими и лекарственными препаратами, а также для игрушек, применяют полипропилен гранулированный, марок РР Н003; РР Н007; РР Н013; РР Н020; РР Н030; РР Н040; РР Н060; РР Н080; РР Н130; РР Н180; РР Н250, РР Н350, РР Н450 запах и привкус водной вытяжки, которого не превышает одного балла.

Для изготовления изделий технического назначения (производство пленок, пленочных нитей, лент, мешков, тары, волокон, нетканых материалов, листов, деталей технической аппаратуры, предметов домашнего обихода, труб, фитингов и т.д.) применяют полипропилен гранулированный, марок РР Н003; РР Н007; РР Н013; РР Н020; РР Н030; РР Н040; РР Н060; РР Н080; РР Н130; РР Н180; РР Н250, РР Н350, РР Н450 гигиенические показатели (запах и привкус), при этом не определяют»

- пункт 8.11.2 «Аппаратура, материалы, реактивы» изложить в новой редакции:

«8.11.2 Аппаратура, материалы, реактивы

- весы лабораторные по ГОСТ 24104 общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г с ценой деления 0,1 мг;

- вакуумный или сушильный шкаф с температурой нагрева до100 °С;

- секундомер механический, типа СОПпр-2а, класс точности – второй».

6 Раздел «Библиография» изложить в новой редакции:

[1] Закон Республики Казахстан «О безопасности химической продукции» от 21.07.2007 г. № 302.

[2] Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах».

[3] Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169 «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

[4] Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 174 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения».

[5] Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 342 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций».

[6] «Экологический кодекс Республики Казахстан» от 9 января 2007 г. № 212-III

[7] TP ТС 005/2011 от 16 августа 2011 года N 769 «О безопасности упаковки».

________________________________________________________________________

УДК 672.742.3:006.354                                                                             МКС 83.080.20

Ключевые слова:  полипропилен, испытания, качество, показатели

________________________________________________________________________

Разработчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                                   И. Хамитов

Начальник центра стандартизации   			                                                               РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                             А.Кудайбергенова

Директор Павлодарского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                                   Е. Куатов

Главный специалсит Павлодарского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                                      Р. Исина