Пояснительная записка

к Изменениям №1  СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»

1 Технико-экономическое обоснование и (или) расчет экономической эффективности от разработки и применения стандарта:

СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» был разработан с целью  актуализации нормативной базы в соответствии с перечнем стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), при этом в нормативной ссылке  сохранены действующие национальные и межгосударственные стандарты, применяемые на дорогах, на которые не распространяется ТР ТС 014/2011.

В зависимости от требований проекта по ремонту и строительству автомобильных дорог могут для ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования могут применяться исходные материалы, соответствующие требованиям стандартов ТР ТС 014/2011, для городских  и сельских дорог, например, могут применяться национальные стандарты, распространяющиеся на все виды дорог.

СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» был переработан на основе 
СТ РК 1225-2013.

С целью редакционного уточнения, дополнения и исправления ошибок, допущенных при техническом редактировании, в настоящий национальный стандарт вносятся следующие Изменения:

- расширение нормативных ссылок в разделе Нормативные ссылки и Бибилиография;

- внесено уточнение в виде примечания, в котором указано   при каких условиях необходимо применять таблицы с квадратными и круглыми ситами.

- корректировка показателей таблиц 2, 3 и 5 в связи с допущенными редакционными ошибками.

- по маркировке внесены конкретизирующие   дополнения и  ссылка на нормативный документ,  а также добавлено слово «транспортная» в следующий абзац.

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания:

Инициативная разработка.

3 Характеристика объекта стандартизации:

Настоящий проект изменений № 1  к СТ РК 1225-2019  предусматривает:

- внесение ссылки на СТ РК 3367-2019 «Добавки адгезионные для дорожных битумов. Общие технические условия»;

-  внесение дополнительного примечания для применения таблиц 2-5  в разделе 5, где  приводится уточнение  при каких условиях необходимо применять таблицы с квадратными (таблица 2 и 4) и круглыми (таблица 3 и 5) ситами;

- корректирову зерновых составов минеральной части смесей в таблицах 2 и 3, предусмотренных СТ РК 1225-2013: замену 66-85 на 66-90 в таблице 2 в строке  А и 76-85 на 76-90 в строке Б  по фракции 16 мм  как в    СТ РК 1225-2013;  по фракции 11,2 мм  в строке Б  67-8  -  на 67-85; в таблице 3 по фракции 20 мм в строке тип А 66-85 на 66-90, в строке тип Б  76-85 -  на 76-90 как в СТ РК 1225-2013;

- приведение в соответствие данных таблицы 5 по строкам (в таблице показатели зернового состава по типам В, Г, Д были  сдвинуты) и дополнение примечания в таблице  словами  «выравнивающих слоев»;

-  внесение ссылки  на СТ РК 3367-2019 в  п.5.16.6

- внесение дополнений  в  разделе Раздел 5  п.5.18.1, указывающие где осуществляется маркировка и  ссылка на нормативный документ,  а также добавлено слово «транспортная» в следующий абзац;

- внесение в раздел  Библиография ссылки [4] Технический регламент «Требования к маркировке продукции» № 724 от 15 октября 2016 года.

2

Таблица 2 - Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для нижнего слоя покрытия

по квадратным ситам

в процентах по массе

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Размер зерен, мм, мельче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 22,4 | 16 | 11,2 | 8 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,063 |
| Плотные типов: | Непрерывные зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 80-95 | 66-90 | 54-68 | 48-62 | 40-50 | 26-38 | 15-25 | 10-18 | 7-14 | 5-10 | 3-10 |
| Б | 90-100 | 80-95 | 76-90 | 67-85 | 60-72 | 50-60 | 38-52 | 25-35 | 17-26 | 12-19 | 7-14 | 5-12 |
| Прерывистые зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 80-95 | 66-90 | 54-68 | 48-62 | 40-50 | 28-50 | 22-50 | 18-40 | 11-23 | 6-13 | 3-10 |
| Б | 90-100 | 80-95 | 76-90 | 67-85 | 60-72 | 50-60 | 40-60 | 34-60 | 28-52 | 17-33 | 11-18 | 5-12 |
| Пористые | 90-100 | 80-100 | 75-100 | 62-95 | 52-88 | 40-60 | 28-60 | 13-60 | 9-50 | 7-30 | 4-15 | 2-8 |
| Высокопористые щебеночные | 90-100 | 70-100 | 55-75 | 33-62 | 22-52 | 15-40 | 10-28 | 4-13 | 2-9 | 2-7 | 1-5 | 0-4 |
| Высокопористые песчаные | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70-100 | 64-100 | 34-94 | 21-80 | 14-61 | 7-31 | 3-10 |

Таблица 3 – Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для нижнего

слоя покрытия по круглым ситам

В процентах по массе

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Размер зерен, мм, мельче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| Плотные типов: | Непрерывные зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 66-90 | 56-70 | 48-62 | 40-50 | 26-38 | 17-28 | 12-20 | 9-15 | 6-11 | 4-10 |
| Б | 90-100 | 76-90 | 68-80 | 60-72 | 50-60 | 38-52 | 28-39 | 20-29 | 14-22 | 9-16 | 6-12 |
| Прерывистые зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 66-90 | 56-70 | 48-62 | 40-50 | 28-50 | 22-50 | 22-50 | 14-28 | 8-15 | 4-10 |
| Б | 90-100 | 76-90 | 68-80 | 60-72 | 50-60 | 40-60 | 34-60 | 34-60 | 20-40 | 14-23 | 6-12 |
| Пористые | 90-100 | 75-100 | 64-100 | 52-88 | 40-60 | 28-60 | 16-60 | 10-60 | 8-37 | 5-20 | 2-8 |
| Высокопористые щебеночные | 90-100 | 55-75 | 35-64 | 22-52 | 15-40 | 10-28 | 5-16 | 3-10 | 2-8 | 1-5 | 1-4 |
| Высокопористые песчаные | 100 | 100 | 100 | 100 | 70-100 | 64-100 | 41-100 | 25-85 | 17-72 | 10-45 | 4-10 |

Таблица 5 – Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для верхнего  слоя покрытия по круглым  ситам

В процентах по массе

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Размер отверстий сит, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| Горячие: высокоплотные | 90-100 | 70-90 | 56-85 | 30-50 | 24-50 | 18-50 | 13-50 | 12-50 | 11-28 | 10-16 |
| плотные типов: | Непрерывные зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 70-90 | 62-85 | 40-50 | 28-38 | 20-28 | 14-20 | 10-16 | 6-12 | 4-10 |
| Б | 90-100 | 75-90 (75-100) | 70-85 | 50-60 | 38-48 | 28-37 | 20-28 | 14-22 | 10-16 | 6-12 |
| В | 100 | 85-100 | 75-90 (75-100) | 60-70 | 48-60 | 37-50 | 28-40 | 20-30 | 13-20 | 8-14 |
| Г | 100 | 100 | 100 | 80-100 | 65-82 | 45-65 | 30-50 | 20-36 | 15-25 | 8-16 |
| Д | 100 | 100 | 100 | 80-100 | 60-93 | 45-85 | 30-75 | 20-55 | 15-33 | 10-16 |
| Прерывистые зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 75-90 | 62-85 | 40-50 | 28-50 | 20-50 | 20-50 | 10-28 | 6-16 | 4-10 |
| Б | 90-100 | 80-90 | 70-85 | 50-60 | 38-60 | 28-60 | 28-60 | 14-34 | 10-20 | 6-12 |
| Холодные типов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бх | 90-100 | 85-100 | 70-100 | 50-60 | 33-46 | 21-38 | 15-30 | 10-22 | 9-16 | 8-12 |
| Вх | 90-100 | 85-100 | 75-100 | 60-70 | 48-60 | 38-50 | 30-40 | 23-32 | 17-24 | 12-17 |
| Гх и Дх |  |  |  | 80-100 | 62-82 | 40-68 | 25-55 | 18-43 | 14-30 | 12-20 |
| Примечание – В скобках приведены требования для смесей и асфальтобетонов, применяемых для устройства покрытий в жилых застройках, производственных зонах, внутриквартальных проездах, тротуаров, детских площадок, выравнивающих слоев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

Изменение № 1 СТ РК 1225-2019

(проект, редакция 1)

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с нормативно-правовыми актами, техническими регламентами и нормативными документами по стандартизации:

Проект изменения соответствует Закону Республики Казахстан от 5 октября 2018 года «О стандартизации».

Проект изменения подготовлен в соответствии с Правилами разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов (за исключением военных национальных стандартов), национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации, утвержденными приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 918.

5 Сведения о рассылке проекта стандарта на рассмотрение и согласование:

Проект изменения №1 к стандарту направлен на согласование всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, организациям и ассоциациям.

Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

6 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, которые были использованы при разработке проекта стандарта:

Отсутствует.

7 Данные о разработчике

ТОО «ИННОБИЛД»

Адрес: 050051, г. Алматы,

ул. Н. Назарбаева, д.301, оф. 168,

тел./факс: 8(727) 245-32-35

innobuild.ctn@gmail.com

Заместитель генерального директора

ТОО «ИННОБИЛД»                                                                         К.Б. Садыханов

« ___ » ___________ 2020 года