Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__»  _________ 201_ года  № __ .

Дата введения _________

1. Раздел 2 Нормативные ссылки

Дополнить ссылкой  на следующий  национальный стандарт :

СТ РК 3367-2019 Добавки адгезионные для дорожных битумов. Общие технические условия.

2. Раздел 5 Технические требования

п. 5.2 изложить в новой редакции:

5.2 Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 2 – для нижних слоев покрытий и оснований с применением квадратных сит; в таблице 3 – для нижних слоев покрытий и оснований с применением круглых сит; в таблице 4 – для верхних слоев покрытий с применением квадратных сит; в таблице 5 –  для верхних слоев покрытий с применением круглых сит.

Примечание - При применении исходных материалов  по ГОСТ 33730,              ГОСТ 32703, ГОСТ 32761, ГОСТ 32824, ГОСТ 32826 используют квадратные сита и зерновые составы минеральной части смесей асфальтобетонов  должны соответствовать таблице 2 и 4. При применении исходных материалов по СТ РК 1284, СТ РК 1276,      ГОСТ 8267, ГОСТ 8636, ГОСТ 31424 используют круглые сита и  зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов  должны соответствовать таблице 3 и 5.

Таблица 2 п. 5.2 изложить в новой редакции

Таблица 3 п. 5.2 изложить в новой редакции

Таблица 5 п. 5.2 изложить в новой редакции

п.5.16.6 изложить в новой редакции:

В качестве поверхностно-активных веществ (ПАВ) могут применяться адгезионные добавки по СТ РК 3367, в количестве, обеспечивающем сцепление каменных материалов с битумом и водостойкость асфальтобетона.

Изменения 1 СТ РК 1225-2019

(проект, редакция 1)

(проект, редакция 1)

2

Таблица 2 - Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для нижнего слоя покрытия

по квадратным ситам

в процентах по массе

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Размер зерен, мм, мельче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 22,4 | 16 | 11,2 | 8 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,063 |
| Плотные типов: | Непрерывные зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 80-95 | 66-90 | 54-68 | 48-62 | 40-50 | 26-38 | 15-25 | 10-18 | 7-14 | 5-10 | 3-10 |
| Б | 90-100 | 80-95 | 76-90 | 67-85 | 60-72 | 50-60 | 38-52 | 25-35 | 17-26 | 12-19 | 7-14 | 5-12 |
| Прерывистые зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 80-95 | 66-90 | 54-68 | 48-62 | 40-50 | 28-50 | 22-50 | 18-40 | 11-23 | 6-13 | 3-10 |
| Б | 90-100 | 80-95 | 76-90 | 67-85 | 60-72 | 50-60 | 40-60 | 34-60 | 28-52 | 17-33 | 11-18 | 5-12 |
| Пористые | 90-100 | 80-100 | 75-100 | 62-95 | 52-88 | 40-60 | 28-60 | 13-60 | 9-50 | 7-30 | 4-15 | 2-8 |
| Высокопористые щебеночные | 90-100 | 70-100 | 55-75 | 33-62 | 22-52 | 15-40 | 10-28 | 4-13 | 2-9 | 2-7 | 1-5 | 0-4 |
| Высокопористые песчаные | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70-100 | 64-100 | 34-94 | 21-80 | 14-61 | 7-31 | 3-10 |

Изменения 1 СТ РК 1225-2019

(проект, редакция 1

Таблица 3 – Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для нижнего

слоя покрытия по круглым ситам

В процентах по массе

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Размер зерен, мм, мельче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| Плотные типов: | Непрерывные зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 66-90 | 56-70 | 48-62 | 40-50 | 26-38 | 17-28 | 12-20 | 9-15 | 6-11 | 4-10 |
| Б | 90-100 | 76-90 | 68-80 | 60-72 | 50-60 | 38-52 | 28-39 | 20-29 | 14-22 | 9-16 | 6-12 |
| Прерывистые зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 66-90 | 56-70 | 48-62 | 40-50 | 28-50 | 22-50 | 22-50 | 14-28 | 8-15 | 4-10 |
| Б | 90-100 | 76-90 | 68-80 | 60-72 | 50-60 | 40-60 | 34-60 | 34-60 | 20-40 | 14-23 | 6-12 |
| Пористые | 90-100 | 75-100 | 64-100 | 52-88 | 40-60 | 28-60 | 16-60 | 10-60 | 8-37 | 5-20 | 2-8 |
| Высокопористые щебеночные | 90-100 | 55-75 | 35-64 | 22-52 | 15-40 | 10-28 | 5-16 | 3-10 | 2-8 | 1-5 | 1-4 |
| Высокопористые песчаные | 100 | 100 | 100 | 100 | 70-100 | 64-100 | 41-100 | 25-85 | 17-72 | 10-45 | 4-10 |

4

Изменения № 1 СТ РК 1225-2019

(проект, редакция 1)

Таблица 5 – Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для верхнего  слоя покрытия по круглым  ситам

В процентах по массе

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Размер отверстий сит, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| Горячие: высокоплотные | 90-100 | 70-90 | 56-85 | 30-50 | 24-50 | 18-50 | 13-50 | 12-50 | 11-28 | 10-16 |
| плотные типов: | Непрерывные зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 70-90 | 62-85 | 40-50 | 28-38 | 20-28 | 14-20 | 10-16 | 6-12 | 4-10 |
| Б | 90-100 | 75-90 (75-100) | 70-85 | 50-60 | 38-48 | 28-37 | 20-28 | 14-22 | 10-16 | 6-12 |
| В | 100 | 85-100 | 75-90 (75-100) | 60-70 | 48-60 | 37-50 | 28-40 | 20-30 | 13-20 | 8-14 |
| Г | 100 | 100 | 100 | 80-100 | 65-82 | 45-65 | 30-50 | 20-36 | 15-25 | 8-16 |
| Д | 100 | 100 | 100 | 80-100 | 60-93 | 45-85 | 30-75 | 20-55 | 15-33 | 10-16 |
| Прерывистые зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 75-90 | 62-85 | 40-50 | 28-50 | 20-50 | 20-50 | 10-28 | 6-16 | 4-10 |
| Б | 90-100 | 80-90 | 70-85 | 50-60 | 38-60 | 28-60 | 28-60 | 14-34 | 10-20 | 6-12 |
| Холодные типов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бх | 90-100 | 85-100 | 70-100 | 50-60 | 33-46 | 21-38 | 15-30 | 10-22 | 9-16 | 8-12 |
| Вх | 90-100 | 85-100 | 75-100 | 60-70 | 48-60 | 38-50 | 30-40 | 23-32 | 17-24 | 12-17 |
| Гх и Дх |  |  |  | 80-100 | 62-82 | 40-68 | 25-55 | 18-43 | 14-30 | 12-20 |
| Примечание – В скобках приведены требования для смесей и асфальтобетонов, применяемых для устройства покрытий в жилых застройках, производственных зонах, внутриквартальных проездах, тротуаров, детских площадок, выравнивающих слоев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. п. 5.18 Маркировка  изложить в новой редакции:

Маркировка смеси осуществляется в сопроводительных документах по [4] на государственном и русском языках.

Транспортная маркировка наносится на заднюю часть кузова автомобиля и должна содержать:

- знаки опасности по ГОСТ 19433.1, ГОСТ 19433.3 (класс 9, подкласс 9.2, категория 1, классификационный шифр 9.2.1);

- надписи по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (код знака Г02) и «Осторожно. Горячая поверхность» (код знака Д25).

4. Раздел Библиография дополнить ссылкой на следующий Технический регламент

[4] Технический регламент «Требования к маркировке продукции»
№ 724 от 15 октября 2016 года.