Пояснительная записка

к Изменениям № 1 в СТ РК 2373-2019«Смеси щебеночно-мастичные полимерасфальтобетонные дорожные, аэродромные и  щебеночно-мастичный полимерасфальтобетон. Технические условия»

1 Технико-экономическое обоснование и (или) расчет экономической эффективности от разработки и применения стандарта:

С целью редакционного уточнения, дополнения и исправления ошибок, допущенных при техническом редактировании, в настоящий национальный стандарт вносятся следующие Изменения:

- расширение нормативных ссылок в разделе Нормативные ссылки и Бибилиография;

- внесено уточнение в виде примечания, в котором указано   при каких условиях необходимо применять таблицы с квадратными и круглыми ситами.

- редактирование текста;

- внесены дополнения в пункт по  маркировке, добавлены  указания  где осуществляется маркировка и  ссылка на нормативный документ,  а также добавлено слово «транспортная» в следующий абзац;

- корректировка вида вяжущего в таблице Б.1 приложения Б.

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания:

Инициативная разработка.

3 Характеристика объекта стандартизации:

Настоящий проект изменений № 1 к СТ РК 2373-2019 предусматривает:

- внесение ссылки на СТ РК 3367-2019 «Добавки адгезионные для дорожных битумов. Общие технические условия»;

-  внесение дополнительного примечания для применения таблиц 1-2  в разделе 5, где  приводится уточнение при каких условиях необходимо применять таблицы с квадратными (таблица 1) и круглыми (таблица 2) ситами.

-   внесение ссылки  на СТ РК 3367-2019 в п.5.11.7;

- исключение слова и ссылки «согласно [11]»  в  п.5.11.10;

- внесение дополнений  в  разделе Раздел 5  п. 5.12, указывающие где осуществляется маркировка и  ссылка на нормативный документ,  а также добавлено слово «транспортная» в следующий абзац;

- корректировку марки вяжущего в таблице В.1 Приложения В, марки  битума  БНД  заменены на соответствующие марки БМП;

- внесение в таблицу Д.1 приложения Д фракции исходного щебня по квадратным  и круглым ситам, поправки вида полимер-ЩМАС и полимер-ЩМА и корректировку расхода материалов для  полимер-ЩМА 22 (30) и  полимер-ЩМА 22 (30) в зависимости от требований зернового состава;

- внесение в раздел  Библиография [4] Технический регламент «Требования к маркировке продукции» № 724 от 15 октября 2016 года.

Приложение В

(информационное)

Температура смесей с применением энергосберегающих добавок или

с впрыскиванием воды в битум в зависимости от марки БМП

Таблица В.1 – Температура смесей с применением энергосберегающих добавок или

с впрыскиванием воды в битум в зависимости от марки БМП

| Марка БМП | Температура смеси, °С не менее |  | Цель применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при отгрузке | при уплотнении |  |
| БМП 35/50 | 160 | 140 | Снижение энергозатрат на приготовление смесей, уменьшение выбросов в атмосферу, улучшение условий труда на объекте строительства, замедление старения вяжущего, улучшение сцепления битума с каменным материалом (адгезионные свойства) |
| БМП 50/70 | 160 | 140 |  |
| БМП 70/100 | 150 | 130 |  |
| БМП 100/130 | 140 | 120 |  |
| БМП 35/50 | 180 | 140 | Увеличение расстояния транспортирования смеси (150-250) км, улучшение сцепления битума с каменным материалом (адгезионные свойства), улучшение условий труда на объекте строительства |
| БМП 50/70 | 180 | 140 |  |
| БМП 70/100 | 175 | 130 |  |
| БМП 100/130 | 170 | 120 |  |
| БМП 35/50 | 185 | 180 | Укладка при пониженной температуре воздуха до минус 5 °С, улучшение сцепления битума с каменным материалом (адгезионные свойства) |
| БМП 50/70 | 185 | 180 |  |
| БМП 70/100 | 180 | 175 |  |
| БМП 100/130 | 180 | 175 |  |
| Примечание – Температура смеси не зависимо от способа введения полимера (в битум или непосредственно в смесь) определяется по марке БМП |  |  |  |

Приложение Д

(информационное)

Рекомендации по подбору составов полимер-ЩМАС и полимер-ЩМА

Таблица Д.1 – Потребность в материалах для приготовления полимер-ЩМАС и устройства слоев дорожных покрытий

| Материалы | Потребность, % по массе, от вида полимер-ЩМА, полимер-ЩМАС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 (30) | 16 (20) | 11,2 (15) | 8 (10) |
| Щебень фракции св.22,4 до 31,5 мм (св.20 до 40 мм) | 35-45 | - | - | - |
| Щебень фракции св.11,2 до 16 мм (св.15 до 20 мм) | 12-18 | 30-50 | - | - |
| Щебень фракции св.8 до 11,2 мм (св.10 до 15 мм) | 10-25 | 20-30 | 40-60 | - |
| Щебень фракции св.4 до 8 (св.5 до 10 мм) | 5-15 | 10-15 | 15-25 | 60-70 |
| Песок из отсевов дробления | 10-20 | 5-15 | 5-20 | 10-30 |
| Минеральный порошок | 10-15 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Битум или ПБВ, сверх 100 % | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 |
| Стабилизирующая добавка | 0,2-0,5 |  |  |  |
| Полимер | Количество вводимой полимерной добавки соответствует требованиям документов по стандартизации и (или) технической документации, согласованной в установленном порядке на конкретный полимер, и уточняется в процессе лабораторных испытаний. |  |  |  |
| Толщина слоя, см | 6,0-8,0 | 5,0-6,0 | 3,0-5,0 | 2,0-4,0 |
| Расход смеси, кг/м2 | 150-200 | 100-150 | 75-125 | 50-100 |

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с нормативно-правовыми актами, техническими регламентами и нормативными документами по стандартизации:

Проект изменения соответствует Закону Республики Казахстан от 
5 октября 2018 года «О стандартизации».

Проект изменения подготовлен в соответствии с Правилами разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов (за исключением военных национальных стандартов), национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации, утвержденными приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 918.

5 Сведения о рассылке проекта стандарта на рассмотрение и согласование:

Проект изменения №1 к стандарту направлен на согласование всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, организациям и ассоциациям.

Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

6 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, которые были использованы при разработке проекта стандарта:

Отсутствует.

7 Данные о разработчике

ТОО «ИННОБИЛД»

Адрес: 050051, г. Алматы,

ул. Н. Назарбаева, д.301, оф. 168,

тел./факс: 8(727) 245-32-35

innobuild.ctn@gmail.com

Заместитель генерального директора

ТОО «ИННОБИЛД»                                                               К.Б. Садыханов

« ___ » ___________ 2020 года