Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__»  _________ 201_ года  № __ .

Дата введения _________

- Раздел 2 Нормативные ссылки

Дополнить ссылкой  на следующий  национальный стандарт :

СТ РК 3367-2019 Добавки адгезионные для дорожных битумов. Общие технические условия.

- Раздел 5 Технические требования

- п. 5.3 изложить в новой редакции:

Зерновые составы минеральной части полимер-ЩМАС и полимер-ЩМА  должны соответствовать требованиям таблиц 1 и 2.

Примечание – При применении исходных материалов  по ГОСТ 33730, ГОСТ 32703, ГОСТ 32761, ГОСТ 32824, ГОСТ 32826  используют  квадратные сита и зерновые составы минеральной части полимер-ЩМАС и полимер-ЩМА  должны соответствовать таблице 1. При применении исходных материалов по    СТ РК 1284, СТ РК 1276, ГОСТ 8267, ГОСТ 8636, ГОСТ 31424 используют круглые сита и  зерновые составы минеральной части полимер-ЩМАС и полимер-ЩМА  должны соответствовать таблице 2.

- п. 5.11.7  изложить в новой редакции:

В качестве ПАВ могут применяться адгезионные добавки по СТ РК 3367,  в количестве, обеспечивающим сцепление каменных материалов с битумом и водостойкость полимер-ЩМА

- п.5.11.10 исключить слова «согласно [11]»

- п.5.12 изложить в новой редакции:

Маркировка полимер-ЩМАС осуществляется на государственном и русском языках в сопроводительных документах по [4]. Далее по тексту

- Приложение В  изложить в новой редакции:

- Приложение Д изложить в новой редакции:

9. Раздел Библиография изложить в новой редакции:

[1] СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

[2] СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа».

[3] СП РК 3.03-101- 2013 «Автомобильные дороги».

[4] Технический регламент «Требования к маркировке продукции» № 724 от             15 октября 2016 года.

Приложение В

(информационное)

Температура смесей с применением энергосберегающих добавок или

с впрыскиванием воды в битум в зависимости от марки БМП

Таблица В.1 – Температура смесей с применением энергосберегающих добавок или

с впрыскиванием воды в битум в зависимости от марки БМП

| Марка БМП | Температура смеси, °С не менее |  | Цель применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при отгрузке | при уплотнении |  |
| БМП 35/50 | 160 | 140 | Снижение энергозатрат на приготовление смесей, уменьшение выбросов в атмосферу, улучшение условий труда на объекте строительства, замедление старения вяжущего, улучшение сцепления битума с каменным материалом (адгезионные свойства) |
| БМП 50/70 | 160 | 140 |  |
| БМП 70/100 | 150 | 130 |  |
| БМП 100/130 | 140 | 120 |  |
| БМП 35/50 | 180 | 140 | Увеличение расстояния транспортирования смеси (150-250) км, улучшение сцепления битума с каменным материалом (адгезионные свойства), улучшение условий труда на объекте строительства |
| БМП 50/70 | 180 | 140 |  |
| БМП 70/100 | 175 | 130 |  |
| БМП 100/130 | 170 | 120 |  |
| БМП 35/50 | 185 | 180 | Укладка при пониженной температуре воздуха до минус 5 °С, улучшение сцепления битума с каменным материалом (адгезионные свойства) |
| БМП 50/70 | 185 | 180 |  |
| БМП 70/100 | 180 | 175 |  |
| БМП 100/130 | 180 | 175 |  |
| Примечание – Температура смеси не зависимо от способа введения полимера (в битум или непосредственно в смесь) определяется по марке БМП |  |  |  |

Приложение Д

(информационное)

Рекомендации по подбору составов полимер-ЩМАС и полимер-ЩМА

Таблица Д.1 – Потребность в материалах для приготовления полимер-ЩМАС и устройства слоев дорожных покрытий

| Материалы | Потребность, % по массе, от вида полимер-ЩМА, полимер-ЩМАС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 (30) | 16 (20) | 11,2 (15) | 8 (10) |
| Щебень фракции св.22,4 до 31,5 мм (св.20 до 40 мм) | 35-45 | - | - | - |
| Щебень фракции св.11,2 до 16 мм (св.15 до 20 мм) | 12-18 | 30-50 | - | - |
| Щебень фракции св.8 до 11,2 мм (св.10 до 15 мм) | 10-25 | 20-30 | 40-60 | - |
| Щебень фракции св.4 до 8 (св.5 до 10 мм) | 5-15 | 10-15 | 15-25 | 60-70 |
| Песок из отсевов дробления | 10-20 | 5-15 | 5-20 | 10-30 |
| Минеральный порошок | 10-15 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Битум или ПБВ, сверх 100 % | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 |
| Стабилизирующая добавка | 0,2-0,5 |  |  |  |
| Полимер | Количество вводимой полимерной добавки соответствует требованиям документов по стандартизации и (или) технической документации, согласованной в установленном порядке на конкретный полимер, и уточняется в процессе лабораторных испытаний. |  |  |  |
| Толщина слоя, см | 6,0-8,0 | 5,0-6,0 | 3,0-5,0 | 2,0-4,0 |
| Расход смеси, кг/м2 | 150-200 | 100-150 | 75-125 | 50-100 |