Изображение Государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ РЕЗИН, РЕЗИНОТКАНЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОМУ И ХОЗЯЙСТВЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли интеграции Республики  Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли интеграции Республики Казахстан от ______2020 г. № _______

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О стандартизации» № 183-VI от 5 октября 2018 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙОЦЕНКЕ РЕЗИН, РЕЗИНОТКАНЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методические рекомендации по санитарно-эпидемиологической оценке на резины, резинотканевые материалы и изделия из них (далее-изделия Р-РТМ) классифицированы в соответствии с характером непосредственного и опосредованного контакта с человеком и окружающей средой, учитывая функциональные особенности изделий. Такая классификация обусловлена тем, что из них могут выделяться в окружающую среду ингредиенты и продукты ихдеструкции, образующиеся в процессе эксплуатации, которые могут обладать токсичным действием, а также способностью вызывать отдаленные эффекты в организме человека.

В соответствии с классификацией в методических рекомендациях приведен перечень изделий Р-РТМ, подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, который может дополняться в связи с выпуском (ввозом) новых изделий Р-РТМ.

Методические рекомендации не распространяются на резиновые изделия:

- пищевого назначения;

- детского ассортимента (для новорожденных и детей первого года жизни);

- медицинского назначения;

- изделия для которых уже разработаны и действуют санитарные нормы и правила (в частности используемые в строительстве).

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1–2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

СТ РК 3.58–2005 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок обращения с образцами, используемые при проведении подтверждения соответствия продукции.

ГОСТ 15820–82 Полистирол и сополимеры стирола. Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей.

ГОСТ 22648–77 Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей.

ГОСТ 25779–90 Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля.

ГОСТ 25737–91 Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида. Определение остаточного мономера винилхлорида. Газохроматографический метод.

ГОСТ 26150–84 Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], СТ РК 2.1.

4 Требования, предъявляемые к изделиям Р-РТМ

К изделиям Р-РТМ предъявляются следующие требования:

- изделия Р-РТМ должны удовлетворять органолептическим требованиям (не должны обладать стойким неприятным запахом), поверхность изделий Р-РТМ должна быть сухой, не липкой, в процессе эксплуатации изделие не должно деформироваться;

- изделия Р-РТМ не должны выделять в окружающую среду и модельные среды химические вещества в количествах, превышающих допустимых количеств миграции (далее - ДКМ) и  предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) с.с. для атмосферного воздуха;

- изделия Р-РТМ, контактирующие с кожей и слизистой человека, не должны оказывать раздражающего и сенсибилизирующего действия;

- рецептура изделий Р-РТМ должна иметь разрешение Министерства здравоохранения Республики Казахстан (только для I группы изделий);

- на изделие Р-РТМ (в случае отсутствия на него ГОСТ) должны быть разработаны Технические условия с указанием показателей безопасности, условий применения, срока гарантии. На ТУ оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение;

- в потребительском листе на изделие Р-РТМ должны быть указаны: наименование производителя, номер партии, ТУ или ГОСТ, по которому выпущено изделие Р-РТМ, инструкция по эксплуатации, рекомендации по уходу за изделием, срок гарантии;

- на выпускаемое изделие Р-РТМ оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение;

- санитарно-эпидемиологическая оценка изделий Р-РТМ должна осуществляться с учетом их назначения и конкретных условий применения, срока изготовления;

- изделия Р-РТМ импортного производства подлежат санитарно-эпидемиологической оценке в условиях, аналогичных условиям при испытании отечественных изделий Р-РТМ, с оформлением на них санитарно-эпидемиологического заключения;

- изделия Р-РТМ импортного производства должны сопровождаться потребительским листом с указанием фирмы-изготовителя, назначения изделия, условиями эксплуатации, рекомендациями по уходу и сроком службы.

5 Перечень документов, предъявляемых для проведения санитарно-эпидемиологической оценки изделий Р-РТМ

5.1 Для отечественного производителя:

- заявку на проведение санитарно-эпидемиологической оценки с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения;

- нормативный документ;

- рецептуру материала с указанием нормативной документации на ингредиенты и области их применения, дата изготовления, а также согласование рецептуры для первой группы изделий с Министерством здравоохранения Республики Казахстан;

- образцы изделия Р-РТМ с актом отбора проб;

- протоколы исследований, проведенные аккредитованной в установленном порядке лабораторией (при их наличии);

- санитарно-эпидемиологическое заключение на производство.

5.2 Для зарубежного производителя:

- заявку на проведение санитарно-эпидемиологической оценки с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения;

- декларация организации-изготовителя о соответствии выпускаемой продукции показателям безопасности;

- сертификат безопасности страны-изготовителя, выданный уполномоченными на то органами;

- протоколы исследований, проведенные аккредитованной в установленном порядке лабораторией (при их наличии);

- образцы изделия Р-РТМ с актом отбора проб;

- техническое описание изделия Р-РТМ с указанием условий применения (использования) и лист безопасности;

- контракт (договор) или сведения о контракте (договоре) на поставку изделия Р-РТМ.

Документы на изделия Р-РТМ зарубежного производителя следует представлять с аутентичным переводом на государственный или русский языки, заверенным в установленном порядке.

6 Порядок направления образцов на исследование

При направлении образцов на исследование применяют следующий порядок:

- количество образцов, необходимых для исследований, зависит от характера и объема исследований и согласовывается заказчиком с органом или учреждением санитарно-эпидемиологические службы, которое будет проводить эти исследования. Минимальное количество образцов - 3 экз., количество материала - 1 м2;

- акт отбора образцов оформляется согласно СТ РК 3.58;

- с целью удаления возможного случайного загрязнения изучаемые образцы перед исследованием протирают влажной, а затем сухой мягкой тканью. Исследование образцов проводят через 30 суток с момента изготовления;

- образцы после исследования заказчику не возвращаются;

- по окончании исследований оформляется протокол установленного образца.

7 Сроки проведения санитарно-эпидемиологической оценки

Сроки проведения санитарно-эпидемиологической оценки изделий              Р-РТМ определяются в зависимости от вида и объема исследований, но не могут превышать двух месяцев. Для вновь разрабатываемых изделий Р-РТМ, а также при необходимости проведения дополнительных исследований срок оценки может быть увеличен до трех месяцев.

8 Классификация изделий Р-РТМ

Изделия Р-РТМ классифицируются согласно таблице 1

Таблица 1-Классификация изделий Р-РТМ

| Наименование группы | Наименование изделия | Код ОКП | Перечень определяемых показателей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изделия, контактирующие с полостью рта | 1.Игрушки резиновые | 963500 | 1.Одорометрия изделия | ГОСТ 25779 |
|  | 2.Игрушки резиновые для | 963590 | 2.Органолептика вытяжки (для |  |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | детей ясельного возраста (малогабаритные сувенирные изделия) |  | дистиллированной воды). |  |
|  | 3.Куклы резиновые | 963530 | 3.Интегральные показатели: -изменение РН вытяжки, перманганатная окисляемость. |  |
|  | 4.Загубники | 253624 | 4.Мигрирующие исходные ингредиенты и продукты их деструкции согласно рецептуре.(ускорители вулканизауии, пластификаторы, антиоксидианты,ионы металлов(Zn, Pb, As)для детских игрушек:Cr, Cd, Ba, Cu, As, Pb, Hg, Sb. |  |
|  | 5.Трубки дыхательные для подводного плавания | 253628 | 5.Прочность красителя к слюне и поту; |  |
|  | 6.Латексные оболочки (шарики) для детей | 251459 | 6.Индекс токсичности. |  |
| Изделия, контактирующие с кожей человека 2.1. кратковременный иконтакт | 1.Круги резиновые плавательные детские | 254433 | 1.Одорометрия изделия |  |
|  | 2.Туфли (тапочки) купальные детские | 259654 | 2.Интегральные показатели: -изменение рН вытяжки -перманганатная окисляемость |  |
|  | 3.Туфли (тапочки) купальные девичьи и школьные | 259644 | 3.Ускорители вулканизации и продукты его деструкции |  |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.Сандалии для бассейна девичьи и школьные | 259643 | 4.Пластификаторы |  |
|  | 5.Сандалии для бассейна детские | 259653 |  |  |
|  | 6.Товары культурно-бытового назначения формовые | 253640 |  |  |
|  | 7.Ковры, коврики, дорожки, маты резиновые формовые (включая резинотканевые изделия) | 253300 |  |  |
|  | 8.Маски для подводного плавания | 253640 |  |  |
|  | 9.Шапочки купальные | 254430 |  |  |
|  | 10.Щетки для чистки замши, мытья раковин, ванн и др. | 253654 |  |  |
|  | 11.Губка туалетная | 254452 |  |  |
|  | 12.Шины к велосипедам и коляскам | 252610 |  |  |
|  | 13.Души резиновые массажные | 254441 |  |  |
|  | 14.Товары прочие (баллоны, бигуди и др.) | 253649 |  |  |
|  | 15.Гантели и диски резиновые | 253623 |  |  |
| 2.2.Длительный контакт | 1.Надувные резиновые игрушки | 963540 | 1.Одорометрия изделия |  |
|  | 2.Экспандеры всех видов | 961917 | 2.Интегральные показатели: -изменение рН -перманганатная окисляемость |  |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.Рукавицы прорезиненные | 254454 | 3.Ускорители вулканизации и продукты его деструкции |  |
|  | 4.Перчатки хозяйственные | 251440 | 4.Пластификаторы 5.Антиоксиданты 6.Ионны металлов (Zn, Pb, As) 7.Индекс токсичности |  |
|  | 5.Нити резиновые из латекса (для применения в текстильногалантерейных изделиях) | 251420 |  |  |
|  | 6.Гидрокостюмы различного назначения | 253600 |  |  |
|  | 7.Инвентарь для водных видов спорта | 261399 |  |  |
|  | 8.Костюм для водного туризма | 253600 |  |  |
|  | 9.Костюм для рыбаков и охотников-любителей | 253600 |  |  |
|  | 10.Матрацы резиновые надувные | 254434 |  |  |
|  | 11.Подушки резиновые | 254435 |  |  |
|  | 12.Надувные туристические сумки-подушки | 254435 |  |  |
|  | 13.Кресло-матрац комбинированный | 254434 |  |  |
|  | 14.Коврики пляжные | 254425 |  |  |
|  | 15.Обувт резиновая (включая пластмассовую) | 259000(групповой) |  |  |
|  | 16.Обувь резинотканевая | 259000 |  |  |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17.Перчатки резиновые из латексов и клеев(хозяйственные, рыбацкие и др.) | 251440 |  |  |
|  | 18.Лодки надувные | 256732 |  |  |
| Изделия, имеющие контакт с водой | 1.Смеситель резиновый | 254450 | 1.Органолептики изделия |  |
|  | 2.Разбрызгиватель резиновый | 254450 | 2.Интегральные показатели: -изменение рН вытяжки -перманганатная окисляемость |  |
|  | 3.Комплект поливной для садов и огородов | 255944 |  |  |
|  | 4.Шланг для душа | 255945 |  |  |
| Изделия, контактирующие с воздушной средой жилых и общественных помещений 4.1.кратковременный контакт | 1.Крылья резиновые для настольных вентиляторов | 256400 | 1.Органолептика изделия 2.Маномеры 3.Амины первичные |  |
|  | 2.Ремни эластичные для мебельной промышленности | 256550 | алифатические 4.Сероводород 5.Углеводороды ароматические 6.Непредельные |  |
|  | 3.Вешалка резиновая | 253650 | углеводороды |  |
|  | 4.Коврики для автомобилей | 253930 |  |  |
|  | 5.Товары хозяйственного обихода формовые | 253650 |  |  |
|  | 6.Шины для велосипедов | 252610 |  |  |
|  | 7.Шинки резиновые для детских велосипедов, игрушек и колясок | 252790 |  |  |
|  | 8.Рукава всасывающие резинотканевые | 255100 |  |  |
| 4.2.Длитель ный контакт | 1.Отделочная плитка(тип зданий А,Б,В) | 577140 | 1.Органолептика изделия 2.Маномеры |  |
|  | 2.Линолеум резиновый(тип зданий А,Б,В) | 577160 | 3.Амины первичные алифатические 4.Сероводород |  |

Окончание таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.Уплотнители для дверей | 253160 | 5.Углеводороды ароматические |  |
|  | 4.Уплотнители для окон | 254443 | 6.Непредельные углеводороды |  |
|  | 5.Ковры, ковровые изделия и покрытия неформовые (ковры на пенолатексной основе) | 254420 |  |  |
|  | 6.Изделия из прорезиненных тканей различного назначения и прочие (палатки и др.) | 256799 |  |  |
|  | 7.Материалы теплоизоляционные | 577220 |  |  |
|  | 8.Мебельные губки | 251413 |  |  |
|  | 9.Губка для транспорта | 251410 |  |  |

9 Условия моделирования исследуемых изделий по группам:

Условия моделирования исследуемых изделий делятся по следующим группам по таблице 2.

Таблица 2 – Условия моделирования исследуемых изделий

| № | Наименование группы | Условия эксплуатации (час) | Условия моделирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Модельная среда | Соотношение поверхности к объему (S/V см²/см³) соотношение открытой поверхности к объему (Hм²/м³) | Температура экспозиции, ºС | Время экспозиции, час |
| 1. | Изделия, контактирую щие с полостью рта |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 2

| № | Наименование группы | Условия эксплуата ции (час) | Условия моделирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Модельная среда | Соотношение поверхности к объему (S/Vсм²/см³) соотношение открытой поверхности к объему (Hм²/м³) | Температура экспозиции, ºС | Время экспозиции, час |
|  | 1.1кратковре менный | до 1 час | Дист.вода | 1:2 | (38±2) ºС | 2 часа |
|  | 1.2длительный | от 1 часа и далее | Раствор,иммитирующий слюну* | 1:2 | (38±2) ºС | 5 часов |
| 2. | Изделия, контактирую щие с кожей человека |  |  |  |  |  |
|  | 2.1кратковре менный | до 1 час | Дист.вода | 1:10 | (38±2) ºС | 1 час |
|  | 2.2длительный | от 1 часа и далее | Раствор,иммитирующий пот** | 1:5 | (38±2) ºС | 3 часа |
| 3. | Изделия, имеющие контакт с водой | до 2 часов | Дист.вода | 1:10 | (20±2) ºС | 1 час |
| 4. | Изделия, контактирующие с воздушной средой жилых и общественных помещений и транспорта |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 кратковременный | до 5 часов | воздух | 0,4 | (20±2) ºС | 8 часов |
|  | 4.2 длительный | от 5 часов и далее |  | 0,4 | - ±2) ºС | 24 часа |
| ___________________________ *Слюна – раствор, имитирующий слюну, бикарбонат натрия-4,2 г, хлорид натрий-0,5 г, карбонат калия-0,2 г, дистиллированная вода-1000 мл. **пот- раствор, имитириующий пот: хлорид натрия-4,5 г, хлорид калия-0,3 г, сернокислый натрий-0,3 г, хлористый аммоний-0,4 г, малочная кислота-3 г, карбамид-0,2 г, дистиллированная вода-1000 мл. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

| Перечень и допустимые количества миграции определяемых химических веществ, подлежащих определению в воздухе и модельных средах, в зависимости от рецептуры резины и тканевой основы (далее - РТМ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ингредиента входящего в рецептуру резины | Определяемое химическое вещество | ДКМ мг/л | ПДК мг/м³ (с/с) | Д/У мг/м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Синтетические каучики: |  |  |  |  |
| 1 | Бутадиеннитрильный | Нитрил акриловой кислоты | 0,02 | 0,03 | 0,007 |
| 2 | Стирольные и бутадиенстирольные | Стироп | 0,01 | 0,002 | 0,003 |
|  |  | Фенол | 0,05 | 0,003 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,1 | 0,003 |  |
|  |  | Этилбензол | 0,01 | 0,02 |  |
|  |  | Ацетальдогид | 0,2 | 0,01 |  |
| 3 | Хлоропреновые (наирит) | Хлоропрен |  | 0,002 | 0,1 |
| 4 | Полиуретановые | Толуилендиизоцианат |  | 0,002 |  |
| 5 | ПВХ - пластизоли (с применением пластификаторов; диохтилфталат и дибутилфталат) | Хлористый винил | 0,01 | 0,01 | 0,15 |
|  |  | Диэтиленгликоль |  | 0,02 | 0,0002 |
|  |  | Диоктилфталат | 2 | 0,02 (ОБУВ) | 0,05 |
|  |  | Дибутилфталат | 0,2 | 0,1 (ОБУВ) | 0,05 |
|  |  | Толуол | 0,5 | 0,6 |  |
|  |  | Бензол | 0,01 | 0,1 |  |
|  |  | Ксилолы | 0,05 | 0,2 |  |
|  |  | Диэтилфталат |  | 0,01 (ОБУВ) |  |
| 6 | Агидол-2 (НГ-2246), 2,2-метилен-бис-(4метил)-6-третбутилфенол | 2,2-метилен-бис-(4метил)-6-третбутилфенол | 2 |  |  |
| 7 | Агидол-1 (ионол,ВНТ-бутил-окситолуол,алкофен БП) | 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол | 0,5 |  |  |
| 8 | N-фенил-β-нафтиламин-2 (неозон Д,нафтам-2) | N-фенил-β-нафтиламин-2 (неозон Д,нафтам-2) | 0,2 |  |  |
| 9 | Тиурам Д (тетраметилтиурамдисуль фид) | Тетраметилтиурамдисульфид | 0,5 | 0,02 |  |
|  |  | диметилдитиокарбамат цинка | 0,6 |  |  |
|  |  | диметиламин |  |  |  |
| 10 | Тиурам Е (тетраэтилтиурамдисульфид) | Тетраэтилтиурамдисульфид | 0,5 | 0,03 |  |
|  |  | Этилцимат(диэтилдитиокарбамат цинка) | 0,6 |  |  |
|  |  | диэтиламин |  |  |  |

Окончание таблицы 3

| 11 | Тиурам ЭФ (диметилдифенилтиурамдисульфид) | Диметилдифенилтиурамдисульфид |  | 0,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Моноэтиланилин |  | 0,5 |  |  |
| 12 | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  | Диметилдитиокарбамат цинка | 0,6 |  |  |
|  |  |  | Диметиламин |  |  |  |
| 13 | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  | Диэтилдитиокарбамат цинка | 0,5 |  |  |
|  |  |  | Диэтиламин |  |  |  |
| 14 | Вулкацит П экстра-N (этилфенилдитиокарбамат цинка) |  | Этилфенилдитиокарбамат цинка | 1 |  |  |
|  |  |  | Моноэтиланилин | 0,5 |  |  |
| 15 | Дифенилгуанидин |  | Дифенилгуанидин | 0,5 | 0,005 (ОБУВ) |  |
| 16 | Каптакс (2-меркаптобензтиазон) |  | 2-меркаптобензтиазон | 0,4* | 0,012 (м.р.) |  |
| 17 | Альтакс (ди-(2 бензтиазолилдисульфид)) |  | ди-(2-бензтиазолилдисульфид) 2-меркаптобензтиазон | 0,4* 0,4* | 0,03 0,012 (м.р.) |  |
| 18 | Сульфенамид L (N-циклогексил-2-бензтиазолилсульфенамид) |  | N-циклогексил-2-бензтиазолилсульфенамид 2-меркаптобензтиазон | 0,4* 0,4* | 0,03 0,012 (м.р.) |  |
| 19 | Дитиодиморфолин |  | Дитиодиморфолин | 0,5 | 0,04 (м.р.) |  |
| 20 | Дибутилфталат |  | Дибутилфталат | 0,2 | 0,1 (ОБУВ) | 0,05 |
| 21 | Диоктилфталат |  | Диоктилфталат | 2 | 0,02 (ОБУВ) | 0,05 |
| 22 | Дибутиладилинат |  | Дибутиладилинат |  | 0,05 (ОБУВ) |  |
| ________________________________ * Суммарная миграция ускорителей, относящихся к классу тиазолов, не должна превышать 0,4 мг/л. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 - Вещества, мигрирующие из тканевой основы РТМ

| № п/п | Волокна | Наименование выделяющихся веществ | Водная среда, мг/л, не более | Воздушная среда, мг/м³, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натуральное волокно | Суммарно по пестицидам Пентахлорфенол *Формльдегид | 0,05 0,1 | - 0,03 |
| 2 | Искусственоое волокно (вискоза, ацетаты) | Сероуглерод | 1,0 | 0,005 |

Окончание таблицы 4

| 3 | Химические волокна: полиэфирное (ПЭ, лавсан) | Этиленгликоль Диметилтерефталат | 1,0 1,5 | 1,0 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Полиамидное (ПА, калрон, нейлон) | Капролактам Гексаметилендиамин | 0,5 0,01 | 0,06 0,001 |
| 5 | Полиакрилонитрильное (ПАН, нитрон) | Акрилонитрил Винилацетат | 0,02 0,2 | 0,03 0,15 |
| 6 | Поливинилхлоридное (ПВХ, хлорин) | Диоктилфталат Дибутилфталат | 2,0 0,2 | 0,02 - |
| 7 | Полиолефиновые (полипропиленовые, полиэтиленовые) | Формальдегид Ацетальдегид | 0,1 0,2 | 0,003 0,01 |
| 8 | Полиуретановое (спандекс) | Этиленгликоль Ацетальдегид | 1,0 0,2 | 1,0 0,01 |
| _____________________________________ *Содержание формальдегида в вытяжках определяется для различного сырьевого состава. |  |  |  |  |

Интегральные показатели:

1. Одорометрия изделия - не более 2 баллов

2. Органолептика вытяжки для 1 - 3 группы - не более 2 баллов

3. Изменение pH вытяжки для 1 - 3 группы - не более 1,0

4. Перманганатная   окисляемость  для  1 - 3  группы -  не более  5 мг. О²/100 см².

11 Методы определения

Таблица 5 – Методы определения

| № | Определяемое химическое вещество | Модельная среда | Воздух |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Акрилонитрид | [1]стр.45,[3],[5],[6],[2]стр.37 | [17],[34],[38] |
| 2 | Стирол | [1]стр.47,[3],[4],[9],[10],[11],[12],[13],[15],[24],[26] | [8]стр.421,[49]стр.31 |
| 3 | Хлоропрен |  | [17]стр.307,[35] стр.101 |
| 4 | Толуилендиизоцианат |  | [29]стр.176 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Хлористый винил Диэтиленгликоль Диоктилфталат Дибутилфталат Диэтилфталат Бензол Толуол Ксилолы Этилбензол Фенол | [18] [2] [1][20] [2] [1][20] [2] [43] [43][44] [43] [43][45] [46] | [16],[39] [19] [21]стр.18,[30] [21]стр.18,[30] [48] [49] [49],[50] [49] [49] [49] |
| 6 | Агилдол-2(НГ-2246),(2,2-метилен-бис-(4-метилβ-третбутилфенол) | [1] |  |
| 7 | Агидол-1(ионол,ВНТ-бутил-окситолуол,алкофен БП);(2,6-дитрет-бутил-4метилфенол) | [1] |  |
| 8 | N-фенил-β-нафтиламин-2(неозон Д,нафтам-2) | [1],[33] |  |
| 9 | Тиурам Д (тетраметилтиурамдисуль фид) Диметилдитиокарбамат цинка Диметиламин | [1] стр.17 | [17] стр.228,234 |
| 10 | Тиурам Е (тетраэтилтиурамдисульфид) Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) Диэтиламин | [1] стр.17 | [17] стр.228 |
| 11 | Тиурам ЭФ (диметилдифенилтиурамдисульфид) Диэтиламин Моноэтилавилин | [1] стр.17,19 [1] стр.19 | [17] стр.228 |
| 12 | Цимат (диэтилдитиокарбамат цинка) Диметиламин | [1] стр.17 | [17] стр.228,234 |
| 13 | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) Диэтиламин | [1] стр.17 | [17] стр.228 |

Окончание таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Вулкацит П экстра-N (этилфенилдитиокарбамат цинка) Моноэтиланилин Диэтиламин | [1] стр.17,19 [1] стр.19 | [17] стр.228 |
| 15 | Дифенилгуанидин | [1] стр.28 |  |
| 16 | Каптакс (2-меркаптобензтиазон) | [1] стр.23 | [41] стр.22 |
| 17 | Альтакс (ди-(2-бензтиазолил)-дисульфид | [1] стр.23 |  |
| 18 | Сульфенамид L (N-циклогексил-2-бензтиазолилсульфенамид) | [1] стр.23 |  |
| 19 | Дитиодиморфолин | [1] стр.26 |  |
| 20 | Капролактам | [23],[2] стр.63 | [23],[42] |
| 21 | Гексаметилендиамин | [27],[2] стр.47,49 |  |
| 22 | Этиленгликоль | [2] стр.106 | [19] |
| 23 | Диметилтерефталат | [28],[32],[2] стр.59 | [36] стр.20 |
| 24 | Диметилформамид | [22]* | [40] стр.19 |
| 25 | Аммиак |  | [17] стр.92,96 |
| 26 | Формальдегид | [2] стр.92 | [17] стр.267,271 |

Библиография

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

[1] МУ 4077-86 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами», М.: 1988 г.

[2] Инструкция 880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».

[3] ГОСТ 15820-82 «Пластмассы. Метод определения остаточных мономеров: стирола, альфа-метилстирола, акрилонитрила и неполимеризующихся примесей этилбензола и изопропилбензола в полистирольных пластиках с помощью газовой хроматографии».

[4] ГОСТ 22648-77 «Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей».

[5] МУК 4.1.658-96 «Методические указания по газохроматографическому определению акрилонитрила в воде».

[6] МР 123-11/284-7 «Методические рекомендации по спектрофотометрическому определению стирола и акрилонитрила при совместном присутствии их в вытяжках из АБС-пластиков и сополимеров с акрилонитрилом (водной и 5%-ном растворе поваренной соли)».

[7] МР 2447-81 «Методические рекомендации по определению бутилового эфира акриловой и метакриловой кислот в водных вытяжках из полимерных материалов».

[8] **МУК 4.1.662-97 «Методические указания по определению массовой концентрации стирола в атмосферном воздухе, метод ГХ».

[9] МУК 2.3.3.052-96 «Методические указания. Санитарно-химическое исследование изделий из полистирола и сополимеров стирола».

[10] МУК 4.1.739-99 «Хромато-масс-спектрометрическое определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, о-ксилола, стирола в воде».

[11] МР 1863-78 «Методические рекомендации по определению стирола и метилметакрилата в водных и солевых вытяжках».

[12] МР 2406-81 «Методические рекомендации по определению стирола в пищевых продуктах методом газожидкостной хроматографии».

[13] МР 1730-77 «Методические рекомендации по определению стирола с помощью тонкослойной хроматографии при санитарно-химическом исследовании изделий из полистиролов».

[14] *Методические рекомендации, Киев, 1983, изд. 3.

[15] МУ 4628-88 «Методические указания по газохроматографическому определению остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах, бенз(а)пирен».

[16] ГОСТ 25737-91 «Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида. Хроматографический метод определения винилхлорида».

[17] РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнений атмосферы». М.: Главгидромет и Минздрав СССР, 1991.

[18] МР 1941-78 «Методические рекомендации по определению хлористого винила в ПВХ и полимерных материалах на его основе, в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, в продуктах питания».

[19] **МУК 4.1.613-96 «Методические указания по хроматографическому определению диэтиленгликоля в атмосферном воздухе».

[20] МУК 4.1.738-99 «Хромато-масс-спектрометрическое определение фталатов и органических кислот в воде».

[21] «Методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (приложение N 2 к списку ПДК N 3086-84 от 27.08.1984), 1986. М.: Изд. МЗ СССР».

[22] *Методы определения химических веществ, выделяющихся из полимерных материалов, применяемых в строительстве и водоснабжении.

[23] МР 1328-75 «Методические рекомендации по определению капролактама в воде, воздухе и биологических средах».

[24] МУК 4.1.649-96 «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде».

[25] МР 1864-78 «Методические рекомендации по хроматографическому методу раздельного определения стирола и этилбензола при их совместном присутствии в модельных средах, имитирующих пищевые продукты».

[26] МР 1327-75 «Методические рекомендации по раздельному определению стирола, кумарона, индена в воздухе методом тонкослойной хроматографии».

[27] МР 1503-76 «Методические рекомендации по определению гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических исследованиях полимерных материалов, применяемых в пищевой и текстильной промышленности».

[28] МУК 4.1.745-99 «Газохроматографическое определение диметилового эфира терефталевой кислоты в воде».

[29] МУ N 1695-77 «Фотометрическое определение толуилендиизоцианата в воздухе» в «МУ по определению вредных веществ в воздухе», вып. 1 - 5.

[30] *ГОСТ 26150-84. Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки.

[31] МУ 942-72 «Методические указания по определению перехода органических растворителей из полимерных материалов в контактирующие с ними воздух, модельные растворы, сухие и жидкие пищевые продукты».

[32] МУ 2314-81 «Методические указания на газохроматографическое определение диметилтерефталата, метилацетата, метилбензоата, метилтолуилата, метилового и п-толуиловой кислоты, п-ксилола и дитолилметана в воде».

[33] «Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения».

[34] «Методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (приложение N 2 к списку ПДК N 2616-82 от 27.08.1982)».

[35] «Методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (приложение N 1 к списку ПДК N 23086-84 от 27.08.1984)».

[36] «Предельно допустимые концентрации веществ в атмосферном воздухе населенных мест (дополнение N 3 к списку ПДК N 1892-78 от 01.08.78)».

[37] РД.52.04.54-85 «Методические указания по определению содержания сероуглерода в атмосферном воздухе с отбором проб на пленочный сорбент».

[38] МУК 4.1.580-96 «Определение нитрила акриловой кислоты, выделяющегося из полиакрилонитрильного волокна в воздух методом газовой хроматографии».

[39] **МУК 4.1.607-96 «Методические указания по определению винилхлорида в атмосферном воздухе методом ГЖХ».

[40] МУК 4.1.10.44а-01 в сб. «Определение концентраций химических веществ в воздухе», вып. 2, часть 1.

[41] «Предельно допустимые концентрации веществ в атмосферном воздухе населенных мест (дополнение N 2 к списку ПДК N 3086-84 от 27.08.84)».

[42] РД 52.18.297-91 «МУ МВИ содержания капролактама в атмосферном воздухе».

[43] ***МУК 4.1.650-96 «Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде.»

[44] ***МУК 4.1.651-96 «Методические указания по газохроматографическому определению толуола в воде».

[45] ***МУК 4.1.652-96 «Методические указания но газохроматографическому определению этилбензола в воде».

[46] ***МУК 4.1.647-96 «Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде».

[47] **МУК 4.1.611-96 «Методические указания по газохроматографическому определению диметилфталата в атмосферном воздухе».

[48] **МУК 4.1.614-96 «Методические указания по определению диэтилфталата в атмосферном воздухе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии».

[49] **МУК 4.1.598-96 «Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе».

[50] **МУК 4.1.637-96 «Методические указания по газохроматографическому определению толуола в атмосферном воздухе».

* В МР «Гигиеническая оценка резин, резинотканевых материалов и изделий из них культурно-бытового и хозяйственного назначения» (г. Киев, 1987 г.).

** Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Сборник методических указаний МУК 4.1.591-96 - 4.1.645-96, 4.1.662-97, 4.1.666-97. Москва, Информационно-издательский центр Минздрава России. 1997 г.

*** Методические указания по определению концентраций химических веществ в воде централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Сборник методических указаний МУК 4.1.646 - 4.1.660-96, Москва, Информационно-издательский центр Минздрава России. 1997 г.

УДК 678			                                            МКС 83.060

Ключевые слова: резины, резинотканевые материалы и изделия, санитарные нормы

УДК 678			                                            МКС 83.060

Ключевые слова: резины, резинотканевые материалы и изделия, санитарные нормы

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли интеграции Республики  Казахстан

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»	Д. Шарипов

# Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр»	А. Есенкулов

Эксперт 2 категории

Актюбинского филиала

РГП «КазИнМетр» 	К. Назаров