НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Упаковка

ПЛЕНКИ ИЗ БИОРАЗЛАГАЕМОГО МАТЕРИАЛА

Общие технические условия

Дата введения ________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пленку из биоразлагаемых полимерных материалов, изготовленную методами экструзии, полива, а также термоформованием (далее – пленка). Пленка предназначена для изготовления упаковки (пакетов, мешков 
и др.), а также для изготовления упаковки медикаментов и пищевой продукции, в том числе с нанесенными печатными рисунками или без них, кроме упаковки для химической и радиоактивной продукции.

Настоящий стандарт не распространяется на пленку из оксо-биоразлагаемого материала.

Настоящий стандарт применяют при разработке технической документации на пленку из биоразлагаемого полимерного материала для конкретных видов продукции.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК ЕN 13428 – 2007  Ресурсосбережение Упаковка Специальные требования к изготовлению и составу Ресурсосбережение посредством минимизации упаковки.

ГОСТ 12.1.004 – 91Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 6433.2 – 71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении.

ГОСТ 10354 – 82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 14192 – 96 Маркировка грузов.

ГОСТ 14236 – 81 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение.

ГОСТ 17527 (ISO 21067:2007) Упаковка. Термины и определения.

ГОСТ 21472 – 81 Материалы листовые. Гравиметрический метод определения паропроницаемости.

ГОСТ 26996 – 86  Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия.

ГОСТ 33747 – 2016 Оксо-биоразлагаемая упаковка. Общие технические условия.

ГОСТ Р 53656.2 – 2009*  Пластмассы. Определение скорости проникновения газов. Часть 2. Метод равного давления.

ГОСТ Р 54259 – 2010* Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Стандартное руководство по сокращению количества отходов, восстановлению ресурсов и использованию утилизированных полимерных материалов и продуктов.

* применяется в соответствии с [1]

Проект, редакция 1

ГОСТ Р 54530 – 2011* (ЕН 13432:2000) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования, критерии и схема утилизации упаковки посредством компостирования и биологического разложения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по  ГОСТ 17527, ГОСТ Р 54259, ГОСТ 33747.

4 Классификация

4.1 Пленки подразделяют:

4.1.1 По содержанию возобновляемого природного сырья, %:

- от 20 до 40 включительно;

- от 40 до 60 включительно;

- от 60 до 80 включительно;

- от 80 и более.

4.1.2 По способу фрагментации:

- оксоразлагаемые – ГОСТ 33747;

- гидроразлагаемые.

Примечание – Фрагментация является первым этапом биологического разложения, второй этап  минерализация разложившихся продуктов природными микроорганизмами, когда полимер превращается а неорганическое вещество (СО2).

4.2 По способу производства пленки из биоразлагаемых полимерных материалов подразделяют на типы, получаемые в результате:

1 – механической или химической обработки природных полимеров (крахмала, целлюлозы, лигнина, хитина, коллагена);

2 – биотехнологического превращения возобновляемых источников сырья (полигидроксибутират, полигидроксивалериат, лолигидроксиалконат);

3 – химического синтеза полимеров из мономеров, получаемых биотехнологическим превращением возобновляемых источников сырья (полилактид):

4 – химического синтеза невозобновляемых источников сырья (поликапролактан, поливиниловый спирт);

5 – смешения биоразлагаемых полимерных материалов.

4.3 Условия компостирования пленок подразделяют:

- на пресноводные аэробные;

- морские аэробные;

- анаэробные;

* применяется в соответствии с [1]

- почвенные;

- промышленный компост;

-домашний компост.

5 Технические требования

5.1 Пленка должна соответствовать требованиям настоящего стандарта и/или другой технической документации на пленки для конкретных видов продукции.

Контроль способности пленки к биологическому разложению – по 
ГОСТ Р 54530 – 2011*. раздел 6.

5.2 Основные параметры и характеристики

Максимальная толщина пленки 0,5 мм.

Вид рулона и схема наматывания пленки в рулон, минимальная длина и максимальная ширина пленки в рулоне, предельное отклонение по ширине пленки, внешний вид. смещение пленки по торцу рулона – по ГОСТ 10354.

5.2.1 Физико-механические показатели пленки в зависимости от типа пленки из биоразлагаемых полимерных материалов приведены в таблице 1.

Таблице 1

| Наименование показателя | Тип пленки |  |  |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2). не менее: - а продольном направлении - а поперечном направлении | 25 17 | 25 20 | 50 40 | 14 14 | 14 14 | По ГОСТ 14236 и 10.4 настоящего стандарта |
| Относительное удлинение при разрыве, % .не менее | 5 | 26 | 5 | 210 | 5 |  |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление. Ом, не более | 1·1016 | 1·1016 | 1·1015 | 1·1016 | 1·1016 | По ГОСТ 6433.2 и 10.5 настоящего стандарта |
| Паролроницаемость. г/м2 сут, не более | 300 | 100 | 300 | 5 | 300 | По ГОСТ 21472 |
| Проницаемость кислорода, см3/м2 сут 105 Па. не более | 500 | 20 | 20 | 10 | 500 | По ГОСТ Р 53656.2—2009* (приложение А) |

5.2.2 Показатели стойкости к внешним воздействиям в зависимости от типа пленки приведены в таблице 2.

* применяется в соответствии с [1]

Таблица 2

| Наименование показателя | Тип 1, Тип 5 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | 60 | До 95 | До 110 | 60 |
| Влажность, % | До 75 | — | До 98 | До 100 |
| Химическая стойкость | Не допускается контакт со щелочами, кислотами. Умеренная восприимчивость к маслам и воде | Не допускается контакт со щелочами | Умеренная стойкость к растительным маслам, щелочам и гидролизу | — |
| Биологическая стойкость | Не допускается контакт с природными микрорганизмами |  |  |  |

5.2.3 Пленки, предназначенные для упаковывания медикаментов и пищевой продукции, должны быть разрешены в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6 Маркировка

6.1 На каждый рулон пленки прикрепляют или вкладывают под первый слой пленки ярлык с указанием:

- наименования и/или товарного знака и местонахождения изготовителя (импортера), информации о контакте;

- наименования и назначения пленки;

- ширины пленки;

-условий хранения и транспортирования;

- информации о возможности и способах утилизации (компостирование или другой вид биологического разложения);

- номера партии и номера рулона;

- информации об идентификации состава;

- срока хранения;

- массы брутто;

- даты изготовления;

- обозначения настоящего стандарта;

- символа «Для пищевых продуктов» для пленок, контактирующих с пищевыми продуктами, в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1 — Символ для упаковки, контактирующей с пищевой продукцией

6.2 Транспортная маркировка  –  по ГОСТ 14192.

7 Упаковка

7.1 Пленку наматывают в рулоны на пластмассовые втулки, шпули или картонно-бумажные стержни. Рулон пленки упаковывают в один слой полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 или других полимерных пленок по технической документации.

Масса рулона при ручных погрузо-разгрузочных работах – не более 50 кг. при механизированных – не более 500 кг.

Рулон пленки из природных полимеров и/или восприимчивых к влаге материалов упаковывают герметично в один слой пленки из полипропилена по ГОСТ 26996.

8 Требования безопасности

8.1 Пленка при комнатной температуре не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека. Работа с ней особых мер предосторожности не требует.

8.2 Пленка не взрывоопасна, при поднесении открытого огня загорается без взрыва и горит коптящим пламенем с образованием расплава и выделением нетоксичных продуктов.

При переработке пленки при температуре, превышающей температуру плавления, необходимо соблюдать требования пожаробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004. Производственные помещения необходимо снабжать местной вытяжной вентиляцией.

9 Правила приемки

9.1 Пленку принимают партиями. Партией считают количество пленки одного размера, изготовленной из одного материала, массой не менее 50 кг или не более 60 т. оформленное одним документом о качестве.

9.2 Документ о качестве должен содержать:

- наименование и назначение пленки;

- информацию о возможности и способах утилизации (компостирование или другой вид биологического разложения);

- наименование н/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- номер партии и номер рулона;

- информацию об идентификации состава;

- срокхранения;

- срок годности после вскрытия упаковки для типа 1;

- массу брутто;

- дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта;

- символ «Для пищевых продуктов» для пленок, контактируемых с пищевыми продуктами, рисунок 1;

-  количество упаковочных единиц;

- результаты испытаний или другое подтверждение о соответствии пленки требованиям настоящего стандарта.

9.3 Для контроля качества пленки на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания.

Количество рулонов, отобранныхот партии для приемо-сдаточных испытаний, должно составлять 1 %. но не менее двух рулонов.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве рулонов. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

10 Методы контроля

10.1 Для проведения испытаний от каждого рулона, отобранного по 9.3. по всей ширине пленки на расстоянии не менее 1 м друг от друга, предварительно отмотав два-три слоя от начала рулона, отрезают две полосы длиной не менее 0.2 м площадью 0.5 – 2 м2 каждая.

Отобранные пробы пленок типов 1 и 5 помещают во влагонепроницаемую упаковку.

10.2 Качество наружной поверхности пленки контролируют визуально. Допускается использовать увеличительные приборы.

10.3 Смещение пленки по торцу рулона, толщину, ширину и длину пленки контролируют в соответствии с ГОСТ 10354.

10.4 Прочность при растяжении в продольном и поперечном направлениях и относительное удлинение при разрыве пленки контролируют по ГОСТ 14236.

10.4.1 Для испытания применяют образцы пленки в форме прямоугольника шириной 15 мм, вырезанные в продольном и поперечном направлениях по 10 полосок каждая из пленки, отобранной в соответствии с 10.1.

10.4.2 Расстояние между зажимами, скорость опускания нижнего зажима, подборку шкалы  силоизмерителя  разрывной машины устанавливают в технической документации на пленки из конкретных видов биоразлагаемых материалов.

10.5 Удельное поверхностное электрическое сопротивление контролируют по 
ГОСТ 6433.2 и ГОСТ 10354.

10.6 Паропроницаемость контролируют по ГОСТ 21472.

10.7 Проницаемость кислорода контролируют по ГОСТ Р 53656.2 * (приложение А).

11 Транспортирование и хранение

11.1 Пленку транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

11.2 Пленку хранят в крытых складских помещениях, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на стеллажах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от 5 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха от 20 %  до 80 %. Пленку из природных полимеров хранят при относительной влажности не более 50 %.

12 Указания по эксплуатации

12.1 Пленку типа 1 и/или восприимчивую к влаге перед применением выдерживают в упаковке изготовителя при температуре 20 °С и относительной влажности  50 % не менее 1 сут.

12.2 Пленка подлежит утилизации путем компостирования и биологического разложения по ГОСТ Р 54530*.

* применяется в соответствии с [1]

12.3 Скорость биоразложения и условия компостирования устанавливают в технической документации на пленки из конкретных видов  биоразлагаемых  материалов.

12.4 Пленки  типа 1 допускается утилизировать в виде  органического или бытового мусора.

13 Ресурсосбережение

13.1 Ресурсосбережение – по ГОСТ Р 54530* и  СТ РК ЕN 13428.

14 Гарантии изготовителя

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие пленки требованиям настоящего стандарта и технической документации на конкретные виды типы пленки при соблюдении условий транспортирования и хранения.

14.2 Рекомендуемый срок хранения пленки 6 мес со дня изготовления. Гарантийный срок хранения более 6 мес указывают в технической документации на пленки из конкретных видов биоразлагаемых материалов.

* применяется в соответствии с [1]

Библиография

[1] СТ РК 1.9-2019 Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Общие требования к применению международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств на территории Республики Казахстан.

МКС 55.020 Ключевые слова: пленки из биоразлагаемого материала, биоразложение, компостирование, упаковка

МКС 55.020 Ключевые слова: пленки из биоразлагаемого материала, биоразложение, компостирование, упаковка

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»  (АГМП)

Исполнительный директор					        Радостовец Н.В.

Директор департамента технического

регулирования метрологии					         Калдарбек А.А.