Изображение Государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ

МЕТОДЫ САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______2020 г. № _______.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ

МЕТОДЫ САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы санитарно-химических исследований полимерных материалов (далее - метод).

Положения стандарта регламентируют методы определения дифенилолпропана, а также некоторых фенолов в его присутствии при санитарно-химических исследованиях изделий из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.010—76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

ГОСТ 1027-67 Реактивы. Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия.

ГОСТ 4159-79 Реактивы. Йод. Технические условия.

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия.

ГОСТ 4197-74 Натрий азотистокислый. Технические условия.

ГОСТ 5955-75  Реактивы. Бензол. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 12138-86 Дифенилолпропан технический. Технические условия.

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 22300-76 Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия.

ГОСТ 23519-93 Фенол синтетический технический. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

Проект, 1 редакция

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом (рекомендации по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], СТ РК 2.1.

4 Физико-химические характеристики препаратов

Дифенилолпропан (4,4 – диоксидифенилдиметилметан, биофенол «А», диан – (С6Н4ОН)2С (СН8)2 имеет следующую структурную формулу приведенную на рисунке 1:

Рисунок 1 - структурная формула дифенилолпропана

Чистый дифенилолпропан представляет собой кристаллический порошок белого цвета, температура плавления от 156 °С до 157 °С (технический продукт – от 150 °С до 152 °С), растворим в метиловом этиловом, изопропиловом и бутиловом спиртах, в уксусной кислоте, ацетоне, диэтиловом эфире, хуже растворим в бензоле и хлороформе. Растворимость в воде при 20 °С равна 0,04 %.

Следует иметь в виду, что при хранении наблюдается изменение дифенилолпропана. Цвет препарата становится серовато-розовым, при хроматографическом определении его по методу, изложенному ниже, на хроматографической пластинке образуется 2 пятна.

Изменившийся препарат должен быть перекристаллизован из семидесяти процентной уксусной кислоты.

5 Перекристаллизация дифенилолпропана

5.1 Дифенилолпропан растворяют 1:1 в 70 % - й уксусной кислоте, нагретой до 65 °С, данную температуру поддерживают при нагревании в водяной бане. Далее раствор охлаждают в течение часа в водяной бане, имеющей температуру около от 10 °С до 12 °С.

Выпавший кристаллический осадок отделяют фильтрованием через стеклянный фильтр № 3, промывают небольшим количеством холодной дистиллированной воды, снова растворяют осадок в 70 % - ной уксусной кислоте и проводят переосаждение как указано выше.

Полученный осадок отделяют фильтрованием через стеклянный фильтр № 3, промывают холодной дистиллированной водой до нейтральной реакции промывных вод, высушивают в сушильном шкафу при температуре 70 °С в течение суток и определяют точку плавления.

5.2 Крезолы – СН3С6Н4ОН существуют в трех изомерных формах – орто - , мета – и пара – крезолы.

|  |  |  |  |  | Растворимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изомеры | Мол.вес |  | Т – пл. | Т – кип | В воде | В органическ. растворителе |
| М – крезол |  | 1,034 | 11,3 | 202,3 | 3,35 | разн. |
| О – крезол | 108,14 | 1,047 | 30,0 | 191,5 | 2,45 | разн. |
| П - крезол |  | 1,034 | 36,0 | 202,5 | 1,34 | разн. |

5.3 Фенол (оксибензол, карболовая кислота) имеет следующую структурную формулу приведенную на рисунке 2:

|  | С6Н5ОН |
| --- | --- |

Рисунок 2 - структурная формула фенола (оксибензол, карболовая кислота)

Чистый фенол имеет вид длинных бесцветных кристаллов или белой кристаллической массы. Температура плавления фенола от 41,5 °С до 43 °С, температура кипения 181,3 °С. Фенол смешивается с водой, спиртом, эфиром во всех отношениях, растворим в глицерине, бензоле, хлороформе, в эфирных и жирных маслах и в уксусной кислоте.

Следует иметь в виду, что при хранении под действием света и воздуха фенол окисляется и окрашивается в красный цвет, что объясняется примесью фенохинона (О=С6Н4-ОС6Н5ОН), имеющего красную окраску.

Фенол для приготовления стандартного раствора перегоняют как указано ниже.

5.3.1 Перегонка фенола.

5-7 г фенола помещают в колбу Вюрца емкостью 50 мл, снабженную термометром и прямым воздушным холодильником, конец которого опущен в приемник. Колбу, обернутую асбестовым полотном, осторожно нагревают на асбестовой сете и собирают в приемник фракцию фенола, кипящую при 181 °С, предварительно отбросив первые 8-10 капель отгона. Свежеотогнанный фенол следует сохранять в плотно закупоренной посуде, в защищенном от света месте.

6 Принцип метода

Метод основан на экстракции препаратов органическим растворителем из модельных растворов, используемых при исследовании изделий из синтетических материалов, с последующим хроматографированием на пластинках, покрытых тонким слоем силикагеля.

Чувствительность определения дифенилолпропана и крезола при обнаружении в виде азокрасителей – 0,01 мг/л, чувствительность определения фенола, п-третбутилфенола и дифенилолпропана при обнаружении парами иода: 0,001; 0,003 и 0,003 мг/л – соответственно.

7 Реактивы и растворы

Ацетон (СН3/2СО) по ГОСТ 2603

Бензол С6Н6, ч.д.а. по ГОСТ 5955

Этилацетат/этиловый эфир уксусной кислоты/С4Н8О2, х.ч. по ГОСТ 22300

Йод металлический, ч.д.а. по ГОСТ 4159

Натрий сернокислый безводный ч.д.а. по ГОСТ 4166

Натрий азотистокислый NaNO2, х.ч. по ГОСТ 4197

Гипс медицинский

Соляная кислота HCl, х.ч. по ГОСТ 3118

Хлороформ CHCl3, ч.д.а. по ГОСТ 20015

Свинец уксуснокислый Pb(СН3СОО)2, х.ч. по ГОСТ 1027

п-Нитроанилин С6Н6N2O2, ч.д.а. по [2]

Фенол С6Н5ОН, ч.д.а. по ГОСТ 23519

Крезол СН3С6Н4ОН, ч. по МРТУ 6-09-2796

Дифенилолпропан (СН3)2С(С6Н4ОН)2, ч. по  ГОСТ 12138-

Силикагель марки КСК очищенный от примесей по ГОСТ 3956

Проявляющий реактив – смесь двух растворов:

а) 0,1 г п-нитроанилина растворяют в 0,5 мл 25 % соляной кислоты и доводят до 100 мл дистиллированной водой.

б) 5 % водный раствор нитрита натрия. Перед проявлением оба раствора смешивают в соотношении 10:1.

Стандартный раствор дифенилолпропана в 0,1 н растворе едкого натра.

Основной стандартный раствор дифенилолпропана с содержанием 100 мкг/мл готовят растворением 0,01 г дифенилолпропана (если нужно, перекристаллизованного) в мерной колбе емкостью 100 мл в 0,1 н растворе едкого натрия.

Рабочий стандартный раствор с содержанием 10 мкг дифенилолпропана в мл готовят разбавлением основного раствора 10 раз 0,1 н раствором едкого натрия.

Стандартный раствор дифенилолпропана в хлороформе, концентрация 100 мкг/мл.

Стандартный раствор фенола в 0,1 н раствора едкого натра. Основной стандартный раствор фенола.

В мерную колбу емкостью 50 мл наливают 10-15 мл 0,1 н раствора едкого натрия, взвешивают на аналитических весах затем вносят кристаллик свежеперегонного фенола, взвешивают вторично и доводят объем до метки 0,1 н раствором едкого натрия. Вычисляют содержание фенола в мл раствора. Рабочий стандартный раствор с содержанием 10 мкг фенола в 1 мл готовят соответствующим разбавлением основного раствора 0,1 н раствором едкого натрия.

Стандартный раствор основной и рабочий п-требутилфенола и крезола готовят так же, как стандартные растворы фенола.

Стандартный раствор фенола в хлороформе, концентрация 100 мкг/мл.

8 Приборы и посуда

Весы аналитические с наибольшим пределом взвешивания 200 г, I класса точности по  ГОСТ OIML R 76-1-2011

Термометр электронный лабораторный с диапазоном измерений от минус 50 °C до 300 °C

Измеритель температуры окружающей среды с диапазоном измерений от минус              20 °C до 50 °C

Секундомер механический с диапазоном измерений от 0 до 60 секунд; от 0 до 60 минут

Микропипетки на 0,1 мл с делениями на 0,001 мл по ГОСТ 1770

Воронки делительные емкостью 250 мл по ГОСТ 25336

Колбы мерные емкостью 50, 100 мл по ГОСТ 1770

Колбы круглодонные на 100 мл по ГОСТ 25336

Воронки химические по ГОСТ 25336

Баня водяная с диапазоном рабочих температур от 5 °С до 200 °С

Камера для хроматографирования

Прибор для отгонки растворителя

Пульверизатор стеклянный

Сито капроновое 100 меш

Хроматографические пластинки

Пластинки «СИЛУФОЛ» представляют собой упрочненную алюминиевую фольгу со слоем силикагеля, содержащего инертный неорганический люминесцентный индикатор. В качестве связующего вещества использован крахмал.

8.1 Приготовление пластинок с тонким слоем силикагеля:

На химически чистые стеклянные пластинки размером 9 × 12 см наносят тщательно перемешанную сорбционную массу, состоящую из 34,5 г силикагеля, 1,75 г гипса и 90 мл дистиллированной воды.

Установка для нанесения раствора на пластинку приведенная на рисунке 3 состоит из стеклянной трубки, нижний конец которой оттянут в капилляр, металлического микровинта, укрепленного на деревянной подставке, имеющей углубление.

Рисунок 3 - Установка для нанесения раствора на пластинку

Стеклянную трубку с микрокапилляром длиной 12 см удобно изготовлять из пипетки на 2 мл, имеющиеся на ней деления позволяют следить за подъемом раствора при засыпании его через капилляр. Нижний конец пипетки оттягивают в микрокапилляр таким образом, чтобы капающая из капилляра капля исследуемого раствора на хроматографической пластинке давала пятно диаметром около 5 мм.

Металлический микровинт длиной 100 мм имеет 100 витков. На верхнем конце витка имеется круглая головка диаметром 25 мм, толщиной 10 мм, ребристая по окружности, плотно соединенная с винтом. На нижнем конце витка имеется подвижная круглая металлическая пластинка диаметром 35 мм. Микровинт укреплен на деревянной круглой подставке диаметром около 120 мм, толщиной около 25 мм с помощью металлической дужки и шайбочки. В середине деревянной подставки имеется круглая выемка (место для груши) диаметром около 40 мм.

Верхняя часть стеклянной трубки с капилляром при помощи резиновой трубки присоединяется к резиновой груше, помещенной между пластинкой микровинта и деревянной подставкой. Сдавливая ввинчиванием винта грушу, вытесняют из нее небольшое количество воздуха через микрокапилляр, после чего микрокапилляр погружают в исследуемый раствор. При обратном движении винта расширяют грушу и засасывают исследуемый раствор в капилляр.

Чашки фарфоровые диаметром 5,5 см по ГОСТ 9147

Лампа накаливания 300-500 Вт.

Эксикатор.

Груша резиновая № 3.

Резиновая трубка диаметром около 0,4 мм.

Допускается применение других средств измерений, другого вспомогательного оборудования, реактивов и материалов, при условии выполнения контроля точности измерений без превышения характеристик погрешности, устанавливаемых настоящим стандартом.

9 Определение фенола дифенилолпропана и дифенилолпропана в присутствии п-крезола и фенола

9.1 Ход определения

100 мл модельного раствора, используемого при исследовании изделий из синтетических материалов (проба № 1), помещают в делительную воронку и экстрагируют трижды по 20 мл хлороформом или серным эфиром. Экстракты объединяют, фильтруют через бумажный фильтр, сушат над слоем безводного сернокислого натрия и упаривают в приборе для отгонки растворителя до объема 0,2-0,3 мл. Затем упаренный экстракт количественно наносят с помощью шприца или микропипетки на слой сорбента на расстоянии не менее 1,5 см друг от друга и от краев пластинки.

Диаметр наносимого на слой сорбента пятна не должен превышать 0,5 см. Хроматографирование производят в герметической камере, заполненной системой растворителей: бензол – этилацетат 9:1. Фронт системы растворителей поднимают по слою сорбента на высоту 10 см. После этого пластинку высушивают на воздухе до отсутствия запаха растворителей и опрыскивают проявляющим реактивом.

При обработке проявляющим реактивом анализируемые вещества проявляются в виде желтых пятен с величиной R2 для крезола 0,50 ± 0,05, дифенилолпропана – 0,33 ± 0,05, фенола.

Для количественной оценки пластинку дополнительно опрыскивают 15 % раствора щелочи. Пятна приобретают окраску от светлорозового до лиловокрасного цвета.

Концентрацию анализируемых веществ устанавливают путем сравнения площади и интенсивности окрашивания пятен со стандартами используя для этих целей хлороформенные растворы.

Расчет количественного содержания производят по формуле (1):

(1)

где, Х – определяемое содержание препарата в мкг;

В – количество мл вытяжки, взятой для исследования;

А – экспериментально найденное содержание препарата в пробе путем визуального сравнения.

Прямая зависимость концентрации крезола и дифенилолпропана от диаметра и интенсивности окрашивания пятна наблюдается в интервале содержания вещества до 10 мкг.

10 Экстракция и хроматографирование модельных растворов

10.1 Вода

0,3 % раствор молочной кислоты

5 % раствор поваренной соли

2 % раствор уксусной кислоты, содержащей 2 % поваренной соли

2 % раствор лимонной кислоты

20 % раствор и 40 % раствор этилового спирта

1 % раствор уксусной кислоты – проводится по описанной методике.

При работе с модельной средой – 3 % раствор молочной кислоты, ее надо разбавить в 2 – 3 раза, так как экстракт 3 % раствора молочной кислоты дает «хвост» на пластинке.

При работе с модельной средой – 98 % раствор этилового спирта, надо упаривать до объема 0,1 - 0,2 мл и нанести на хроматографическую пластинку.

При работе с яблочным вином удалить красящее вещество. Для этого хлороформенный экстракт промывают 10 - 15 мл 10 % раствора уксуснокислого свинца и дальнейшее определение ведут по вышеописанной методике.

11 Определение фенола, дифенилолпропана и п-третбутилфенола

11.1 Определение фенола

В три делительные воронки вносят: в воронку № 1-100 мл исследуемой вытяжки, в две другие воронки по 100 мл контрольного модельного раствора.

Кислые вытяжки и контрольные модельные растворы перед определением фенола необходимо нейтрализовать до рН=6,5 – 7, 10 % раствором едкого натрия. Затем в воронку № 2 добавляют 0,2 мкг фенола, а в воронку № 3 по 0,5 микрограмма фенола, дифенилолпропана и п-третбутилфенола в виде их стандартных растворов. Далее в воронки №№ 2, 1, 3 добавляют по 3 мл хлороформа и экстрагируют фенол путем энергичного перевертывания воронок 40 – 50 раз, не допуская взбалтывания раствора во избежание образования стойкой эмульсии.

После расслоения жидкостей хлороформенный слой сливают в фарфоровые чашечки диаметром 5,5 см.

Описанным образом производят экстракцию еще два раза, используя для извлечения по 3 мл хлороформа.

Хлороформенные экстракты из каждой воронки собирают в соответствующие фарфоровые чашечки и дают хлороформу испариться в вытяжном шкафу при комнатной температуре до 4 – 5 капель.

12 Нанесение исследуемых растворов на хроматографическую пластинку

Полученный после упаривания хлороформенный раствор высасывают из фарфоровой чашки в стеклянную трубку с капилляром при помощи специальной установки показанную на рисунке 1. Чашку снова обрабатывают хлороформом, беря при этом 0,5 мл дают испариться до 3 – 4 капель, которые высасывают в тот же капилляр. Обработку чашки 0,5 мл хлороформа повторяют еще раз.

Растворы наносят на хроматографическую пластинку следующим способом: стеклянную трубочку с капилляром, содержащую хлороформенный раствор, устанавливают так, чтобы его конец был так близок к пластинке, как только можно, чтобы не нарушить поверхностного слоя. Работу ведут в вытяжном шкафу при боковом освещении конца капилляра электрическим светом (настольная лампа). При этом на пластинку падает тень от капилляра в виде темной линии. Устанавливают пластинку так, чтобы тень от конца капилляра касалась линии старта на расстоянии около 1 мм от точки, в которую должен быть нанесен раствор.

Далее с помощью винта регулируют давление в трубке с капилляром таким образом, чтобы последующая капля падала из капилляра на пластинку после того, как предыдущая капля уже высохла.

Пластинку с нанесенными растворами подвергают хроматографированию в системе растворителей: хлороформ – ацетон (36:1). После того, как растворитель достигает линии фронта, пластинку вынимают и оставляют в вытяжном шкафу до полного испарения растворителя.

Для проявления пятен пластинку помещают в эксикатор, на дно которого предварительно, за 2 – 3 часа были помещены кристаллы йода, закрывают эксикатор крышкой и освещают пластинку светом от лампы накаливания 300 – 500 Вт с зеркальным отражением. Лампу располагают на расстоянии приблизительно 10 см от крышки эксикатора. Время проявления 3 – 5 мин. Затем пластинку вынимают из эксикатора и сушат на воздухе (в вытяжном шкафу) до испарения избытка йода. При наличии фенолов на светлом фоне пластинки образуются желто-бурые пятна.

При наличии на хроматограмме желто-бурого пятна от исследуемого раствора, отвечающего местоположению фенола, определяют фенол количественно.

Количественное определение фенола проводят путем визуального сравнения интенсивности окраски и размера пятна от исследуемого раствора с интенсивностью окраски и размера пятна от стандартных растворов фенола, полученных одно-временно на одной и той же пластинке с исследуемым раствором, используя для этого щелочные стандартные растворы.

13 Определение фенола в присутствии дифенилолпропана и п-третбутилфенола

Дифенилолпропан и п-третбутилфенол при хроматографическом определении образуют на пластинке пятна желто-бурого цвета, аналогичные пятнам фенола. Однако место положение их различно: RR – дифенилолпропана около 0,12; фенола – 0,46; п-третбутилфенола – 0,55.

Следует отметить, что величины RR – зависят от целого ряда факторов: равномерности и толщины разделительного слоя, конструкции величины и насыщенности камеры, температуры окружающей среды и др.

Таким образом, величины RR не являются строго постоянными.

Поскольку пятна, образуемые дифенилолпропаном, располагаются на пластинке на значительном расстоянии от пятна образуемого фенолом, дифенилолпропан не мешает определению.

Пара – третбутилфенол образует на хроматограмме пятно, располагающееся на довольно близком расстоянии от пятна образуемого фенолом и может мешать определению его разработанным методом.

Для того, чтобы увеличить расстояние между пятнами фенола и п-третбутилфенола, пластинку с нанесенными экстрактами, полученными, как описано в п. 12 и 13 помещают в камеру для хроматографирования.

После того, как смесь растворителей достигает линии фронта (10 см от линии старта), пластинку вынимают, дают растоврителям испариться с пластинки и проводят повторные хроматографирование в той же системе растворителей. Линия фронта при этом должна находиться на расстоянии 13 см от линии старта. Далее пластинку вынимают из камеры, дают растворителям испариться и проявляют хроматограмму в парах йода.

Количественное определение фенола проводят, как указано в п. 11.

Если на хроматограмме наряду с пятном фенола, полученным из исследуемого раствора, имеется пятно, местоположение которого соответствует пятну от стандартного раствора п-третбутилфенола, считают, что в исследуемом растворе обнаружен п-третбутилфенол.

14 Определение дифенилолпропана в присутствии фенола и п-третбутилфенола

Фенол и п-третбутилфенол дают на хроматографической пластинке вышеуказанным методом бурые пятна, местоположение которых сильно отличается от местоположения пятен дифенилолпропана. Следовательно, фенол и п-третбутилфенол не мешают его определению.

14.1 Ход определения

Исходя из допустимого количества миграции дифенилолпропана из исследуемых изделий в контактирующие с ними модельные растворы (0,01 мг/л), а также из чувствительности метода его определения для исследования необходимо взять 20 мл раствора. При этом, если образец отвечает гигиеническим требованиям, на хроматографической пластинке не должно быть желто – бурого пятна, отвечающего местоположению дифенилолпропана, которое определяют по пятну от 0,3 мкг стандартного раствора дифенилолпропана, нанесенного на ту же пластинку одновременно с исследуемым раствором.

Расчет содержания препаратов производят, как указано выше.

Метод определения крезола и дифенилолпропана был апробирован при анализе образцов консервной тары, покрытой лаками.

Метод определения фенола, дифенилолпропана и п-третбутилфенола проверен на модельных растворах, используемых при санитарно-химическом исследовании изделий, а также на вытяжках из изделий, изготовленных с применением лаков ЭП-527 и ЭП-547, без добавления и с добавлением к ним определенных количеств указанных фенолов.

15 Требования безопасности

При выполнении работ по определению метода санитарно-химических исследований полимерных материалов обслуживающий персонал должен знать и строго соблюдать на рабочем месте требования:

- электробезопасности по [3];

- пожарной безопасности по [4];

- техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

16 Требования к квалификации оператора

К выполнению химических операций методики и измерений допускаются лица, имеющие квалификацию лаборанта или техника-химика.

Перед допуском к работе персонал должен пройти обучение, инструктаж и проверку знаний правил безопасности ведения работ и действующих в организации инструкций

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2] ТУ 6-09-258-70  п-Нитроанилин (Азоамин красный Ж) «ч.д.а». Технические условия.

[3] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года              № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[4] Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил пожарной безопасности» от 9 октября 2014 года № 1077

УДК 621.3.089.6			                                            МКС 13.060.34

Ключевые слова: дифенилолпропан, фенол, полимерный материал, перекристаллизация, п-третбутилфенол, хроматографирование, крезол.

УДК 621.3.089.6			                                            МКС 13.060.34

Ключевые слова: дифенилолпропан, фенол, полимерный материал, перекристаллизация, п-третбутилфенол, хроматографирование, крезол.

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии»

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»	   Д. Шарипов

# Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр»	А. Есенкулов

# Эксперт 2- категории Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр» 	А. Жумагулова

Ведущий эксперт

Актюбинского филиала

РГП «КазИнМетр» 	Т. Джумагазиева