НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ФОРМОВАННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Дата введения 20__-__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на серу техническую газовую формованную (гранулированную и пастилированную) (далее – сера техническая газовая формованная), получаемую из жидкой газовой серы в форме гранул, пастил в соответствии с применяемой производителем технологией, и устанавливает общие технические требования, методы испытания, требования безопасности, охраны окружающей среды, а также транспортирование и хранение.

Сера техническая газовая формованная предназначена для производства серной кислоты, сероуглерода, красителей, удобрений, для использования в целлюлозно-бумажной, текстильной, шинной, резинотехнической и многих других отраслях промышленности и экспорта, а также в строительстве и сельском хозяйстве.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

СТ РК EN 933-2-2018 Определение гранулометрического состава. Контрольные сита, номинальный размер отверстий.

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

ГОСТ 12.1.041-83 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность  веществ  и  материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные.

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 127.1-93 Сера техническая. Технические условия.

ГОСТ 127.2-93 Сера техническая. Методы испытаний.

ГОСТ 127.3-93 Сера техническая. Отбор и подготовка проб.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2226-2013 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия.

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия.

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия.

ГОСТ 7328-2001 Меры  массы  общего  назначения  и  образцовые.  Технические условия.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные мерительные.

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия.

ГОСТ 19433.1-2010 Грузы опасные. Классификация.

ГОСТ 19433.3-2010 Грузы опасные. Маркировка.

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры.

ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка.

ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

ПРИМЕЧАНИЕ - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Сера техническая газовая формованная: сера техническая в форме гранул или пастил, получаемая из жидкой газовой серы на установках грануляции.

3.2 Сера техническая газовая жидкая: сера техническая в жидкой форме, получаемая в результате очистки от сероводорода природного газа из газоконденсатных, нефтегазоконденсатных и нефтегазовых месторождений и сероводородсодержащих газов нефтеперерабатывающих производств.

3.3 Тонина: Степень измельчения, дробления, помола.

4 Технические требования

4.1 Сера техническая газовая формованная должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утверждённому в установленном порядке.

4.2 Для производства серы технической газовой формованной применяют серу техническую газовую жидкую, выпускаемую по ГОСТ 127.1.

4.3 По показателям качества сера техническая газовая формованная должна соответствовать требованиям Таблицы 1.

Таблица 1 - Показатели качества серы технической газовой формованной

| Наименование показателя | Норма |  |  |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сорт 9998 | Сорт 9995 | Сорт 9990 | Сорт 9950 | Сорт 9920 |  |
| 1. Массовая доля серы, %, не менее | 99,98 | 99,95 | 99,90 | 99,50 | 99,20 | По ГОСТ 127.2 (Раздел 2), п.8.3 настоящего стандарта |
| 2. Массовая доля золы, %, не более | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | По ГОСТ 127.2 (Раздел 3), п. 8.4 настоящего стандарта |
| 3. Массовая доля органических веществ, %, не более | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,25 | 0,5 | По ГОСТ 127.2 (Раздел 5), п.8.5 настоящего стандарта |
| 4. Массовая доля кислот в пересчёте на серную кислоту, %, не более | 0,0015 | 0,003 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | По ГОСТ 127.2 (Раздел 4), п.8.6 настоящего стандарта |
| 5. Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,000 |  |  |  | 0,03 | По ГОСТ 127.2 (Раздел 6) |
| 6. Массовая доля селена, %, не более |  |  |  |  | 0,04 | По ГОСТ 127.2 (Раздел 7) |
| 7. Массовая доля воды, %, не более | 0,2 |  |  |  | 1,0 | По ГОСТ 127.2 (Раздел 12), п. 8.7 настоящего стандарта |
| 8. Механические загрязнения (бумага, дерево, песок и пр.) | Не допускается |  |  |  |  | Визуальный контроль |

Продолжение таблицы 1

| Наименование показателя | Норма |  |  |  |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сорт 9998 | Сорт 9995 | Сорт 9990 | Сорт 9950 |  | Сорт 9920 |  |
| 9. Массовая доля гранул диаметром 0,5-8 мм, %, не менее | 75 |  |  |  | Не норми- руется |  | По п.8.9 настоящего стандарта |
| 10. Массовая доля пастил диаметром 0,5-8 мм, %, не менее |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Насыпная плотность серы гранулированной, г/см3 | 1,05-1,15 |  |  |  |  |  | По п.8.10 настоящего стандарта |
| 12. Насыпная плотность серы пастилированной, г/см3 | 1,04-1,1 |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 Нормы по показателям 1-4 даны в пересчёте на сухое вещество. 2 Массовая доля мышьяка и селена в сере технической газовой формованной не определяется. По запросу заказчика могут быть определены массовые доли мышьяка, селена и других дополнительных показателей. 3 Допускается повышение массовой доли воды до 5 % с пересчетом фактической массы партии на нормируемую влажность. |  |  |  |  |  |  |  |

4.4 Пример условного обозначения при заказе:

«Сера техническая газовая гранулированная, сорт ХХХХ, по СТ РК ХХХ».

«Сера техническая газовая пастилированная, сорт ХХХХ, по СТ РК ХХХ».

5 Требования безопасности

5.1 Производитель серы технической разрабатывает техническую документацию, содержащую необходимую информацию о показателях взрывопожарной и пожарной опасности серы согласно требованиям Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» [10].

5.2 Показатели пожарной опасности серы:

- группа горючести по ГОСТ 12.1.044 – горючее вещество;

- температура воспламенения  - 215 °С;

- температура самовоспламенения - 233 °С;

- группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – малая (коэффициент дымообразования - 27 м2 ˑкг-1)

- класс опасности - высоко опасный (по значению показателя токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044);

- показатель токсичности продуктов горения  - 32 гˑм -3 .

5.3 Взвешенная в воздухе пыль серы пожаровзрывоопасна. Показатели пожаровзрывоопасности пыли серы по ГОСТ 12.1.041:

- Нижний концентрационный предел распространения пламени (воспламенения) - 17 г/м3;

- температура самовоспламенения - 190 °С;

- максимальное давление взрыва - 460 кПа;

- скорость нарастания давления при взрыве - 13300 кПа/с;

- минимальное взрывоопасное содержание кислорода - 5,0 % по объему.

5.4 Горение серы технической сопровождается образованием сернистого ангидрида.

5.5 Причины возникновения пожаров при хранении и перевозке серы следующие: самовозгорание, возгорание от постороннего источника зажигания, искры разрядов статического электричества.

Тонкоизмельченная сера склонна к химическому самовозгоранию в присутствии влаги. С сильными окислителями, например с хлорной известью, нитратами, хлоратами и перхлоратами, сера образует взрывчатые смеси.

5.6 В случае возгорания серы технической газовой формованной мелкие пожары тушат песком, асбестовым полотном, методом подсыпания сверху самой серы лопатой или же ковшом погрузчика - главное убрать доступ воздуха на участок тления или небольшого возгорания. Также применяется вода (орошение), воздушно-механическая или химическая пена, можно также применять пар в бункерах, резервуарах или приямках. Предприятия по производству серы газовой технической формованной должны быть оборудованы пожарной техникой в соответствии с требованиями СТ РК 1174.

5.7 По степени воздействия на организм, сера относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

В процессе производства и при аварийных ситуациях воздух рабочей зоны может быть загрязнен пылью серы, сероводородом, сернистым ангидридом (по ГОСТ 12.1.007 класс опасности сероводорода - 2, сернистого ангидрида – 3).

Сероводород – яд, сильно действующий на центральную нервную систему.

Сероводород взрывается при объемной концентрации от 4,3 % до 45 %. Температура самовоспламенения - 260 °С.

Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005:

- пыли или паров серы - 6 мг/м3 (среднесменная);

- сернистого ангидрида - 10 мг/м3 (максимальная разовая);

- сероводорода - 10 мг/м3 (максимальная разовая).

Содержание сероводорода и сернистого ангидрида в воздухе рабочей зоны определяется с помощью газоанализаторов СВ-320, АНКАТ-7621 или другим прибором аналогичного назначения.

5.8 В присутствии других веществ в воздухе сера газовая техническая формованная не образует токсичных дополнительных соединений и не обладает кумулятивными свойствами.

Токсическое действие пыли серы - весьма слабо, острые отравления исключены.

5.9 При попадании пыли серы в организм человека происходит воспаление слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, слезотечение и светобоязнь; быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, головные боли, головокружения, повышенная потливость, плохой сон, болевые и неприятные ощущения в области сердца и диспептические явления, раздражение кожных покровов, заболевание желудочно-кишечного тракта. У особо чувствительных людей порошкообразная сера изредка вызывает экзему.

Отмечена повышенная заболеваемость острым катаром верхних дыхательных путей, ангиной, хроническими бронхитами, сопровождающимися эмфиземой легких, а также гастритом, язвенной болезнью желудка и энтероколитом. При неврологическом обследовании выявлено токсическое действие на мезэнцефальные и вегетативные центры. В крови и моче увеличивается уровень неорганической серы. В некоторых случаях понижены функции коры надпочечников; преждевременное постарение. Имеются указания на возникновение пылевых заболеваний легких типа пневмокониозов при длительном вдыхании серы. Сведений о канцерогенности и мутагенности серы газовой технической формованной нет.

При попадании пыли серы на кожу - тщательно смыть струей воды с мылом, затем, по возможности, столовым уксусом. При ожоге - наложить асептическую повязку.

При попадании пыли серы в глаза - обильно промыть водой, держать глаза открытыми. При стойком покраснении или боли обратиться к окулисту.

При отравлении серной пылью через дыхательные пути - немедленно вывести пострадавшего из зоны действия серной пыли, сменить загрязненную одежду, прополоскать рот теплой водой.

При отравлении пероральным путем (при проглатывании серной пыли) необходимо выпить несколько стаканов теплой воды или слабого раствора марганцевокислого калия и вызвать рвоту, после этого выпить 0,5 стакана воды с 2-3 таблетками активированного угля, а затем прополоскать рот водой.

5.10 Средства индивидуальной защиты и меры предупреждения при работе с серой газовой технической формованной:

- работники должны быть обеспечены специальной одеждой и индивидуальными средствами защиты в соответствии с ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.011;

- необходимо обязательное мытье в душе после выполнения работ;

- при производстве, расфасовке и выгрузки серы технической газовой формованной управления механизмами должно осуществляться дистанционно.

5.11 Производственные помещения должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.005.

5.12 Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей соблюдение  предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также рабочим и аварийным освещением по СН РК 2.04-02 и ГОСТ 27900.

При отсутствии сернистых соединений должна соблюдаться кратность воздухообмена – 4, при наличии сернистых соединений в количестве более 0,05 г/м3 кратность воздухообмена - 10.

5.13 Производственные помещения должны поддерживаться в постоянной чистоте.

Риски, связанные с выбранным методом уборки (влажный или сухой) должны быть надлежащим образом оценены и снижены.

Для уборки помещения рекомендуется применять метод влажной уборки и использование вакуумных пылесосов. Применение простых пылесосов могут являться источником взрыва внутри труб и камер, когда пыль серы будет идти в смеси с инородными телами. Также рекомендуется использовать увлажнение и уборку водой (сильной струей воды). Щетина на щетках должна быть из натуральных материалов, а не из синтетических, которые могут давать статическое электричество. Совки и лопаты для уборки должны быть из алюминия.

5.14 К работе с серой технической должны допускаться лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Специалисты, работающие с серой газовой технической, должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном органами здравоохранения Республики Казахстан и согласно Постановления Правительства Республики Казахстан «Правила проведения обязательных медицинских осмотров» [4].

5.15 Технологическое оборудование должно быть герметичным и соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003. Все наружные поверхности оборудования и трубопроводов с температурой стенки 55 °С и выше должны быть изолированы для защиты персонала в пределах досягаемости.

5.16 Технологическое оборудование должно быть заземлено и защищено от статического электричества по ГОСТ 12.1.018.

5.17 С целью предупреждения травм работающих на рабочих местах должны быть установлены ограждающие устройcтва по ГОСТ 12.2.062 и вывешены сигнальные цвета и знаки безопасности по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

5.18 В течение всего производственного процесса должны выполняться требования безопасности по ГОСТ 12.3.002.

5.19 Системы предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при производстве серы технической должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004. В производственных помещениях запрещается курение, обращение с открытым огнем, при работе с легковоспламеняющимися жидкостями, использование инструментов, дающих при ударе искру.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 Факторы внешних воздействий

Сера газовая техническая формованная не является токсикантом, но такие ее соединения как SO2, H2S, CH3-SH, аэрозоли серной кислоты и др. могут оказать негативное влияние на здоровье человека состоянии окружающей среды.

При длительном открытом хранении серы под влиянием серобактерий может происходить выделение серной кислоты. Среди неблагоприятных факторов наиболее важными являются мелкие и крупные частицы серной пыли, а также сероводород и сернистый ангидрид.

6.2 Меры и средства защиты окружающей среды от вредных воздействий.

Основными требованиями, обеспечивающими сохранение окружающей среды, является максимальная герметизация технологических аппаратов складов хранения серы газовой технической формованной и соблюдение технологического режима.

Контроль качества воздушной среды предусматривается технологическим регламентом на производство, утвержденным в установленном порядке.

6.3 Требования к рациональному использованию элементов природной среды.

Применительно к производству и использованию серы газовой технической формованной, требования к рациональному использованию элементов природной среды не предъявляются.

6.4 Контроль содержания веществ, загрязняющих природную среду.

Анализ промышленных стоков и проб воздуха необходимо производить в соответствии с действующими в Республике Казахстан методами и методическими указаниями. Минимальное значение показателей загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы, измеряемое с помощью методик, должно быть не менее чем в 2 раза ниже установленного предельно допустимого значения.

С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных веществ должен быть организован постоянный контроль за предельно-допустимым содержанием выбросов в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «Санитарно- эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» не должны превышать для:

- сероводорода – 0,008 мг/м³ (максимальная разовая);

- сернистого ангидрида – 0,5 мг/м³ (максимальная разовая) и 0,05 мг/м³ (среднесуточная).

Величина ориентировочно безопасного уровня воздействия серы элементной в атмосферном воздухе населенных мест в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» не должна превышать 0,07 мг/м3.

Отбор и анализ проб воздуха в производственных помещениях и на территории предприятия производится согласно специальному плану-графику контроля за состоянием воздушной среды, утвержденному главным инженером предприятия.

Предельно допустимая концентрация сероводорода в воде, водных объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»не должна превышать 0,003 мг/л.

6.5 Основными средствами охраны окружающей среды от возможных вредных воздействий серы газовой технической формованной является использование герметичного оборудования в технологических процессах, связанных ее с производством, транспортированием, хранением и применением, а также строгое соблюдение норм технологического режима.

6.6 При производстве серы газовой технической формованной, отходы производства должны собираться и соответствующим образом подвергаться обработке в системе удаления отходов, в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан. [2]

6.7 При производстве, хранении и применении серы газовой технической формованной должны быть предусмотрены меры, исключающие попадание серы в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы и почву.

7 Правила приемки

7.1 Серу газовую техническую формованную принимают партиями. Партией считают любое количество продукта, однородного по показателям качества и сопровождаемого одним документом о качестве.

7.2 Документ о качестве должен содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак, контактные данные;

- наименование и сорт продукта, дату изготовления;

- результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии продукта требованиям настоящего стандарта;

- номер партии и дату отгрузки;

- номера железнодорожных вагонов или других транспортных средств;

- массу нетто партии;

- знак опасности (см.10.1);

- классификационный шифр опасности (см.10.1);

- обозначение настоящего стандарта.

7.3 При размещении серы газовой технической формованной на рынке производитель должен сопровождать продукцию паспортом безопасности химической продукции согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О безопасности химической продукции».

7.4 Серу газовую техническую формованную подвергают испытаниям по показателям пожаровзрывобезопасности в соответствии с требованиями Технического регламента РК «Общие требования к пожарной безопасности» [10].

7.5 Для контроля качества сера газовая техническая формованная подвергается приемо-сдаточным испытаниям по показателям Таблицы 1 настоящего Стандарта.

7.6 Результаты испытаний округляют до значащих цифр Таблицы 1 настоящего Стандарта в соответствии с СТ СЭВ 543.

7.7 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, проводят повторное испытание на удвоенной выборке, взятой из той же партии. Результаты повторного испытания распространяются на всю партию.

7.8 Допускается проводить испытания качественных показателей серы газовой технической формованной другими аналогичными методами или применять другие средства измерения, метрологические характеристики которых не ниже приведенных в настоящем стандарте. При возникновении разногласий в качестве арбитражных принимают результаты испытаний, полученные по данному стандарту.

8 Методы испытания

8.1 Отбор и подготовка проб производятся по ГОСТ127.3.

8.1.1 Оборудование для отбора проб:

- ручной щуп по ГОСТ 8136 или другой аналогичный;

- совок из стали по ГОСТ 14180;

- механический пробоотборник, обеспечивающий полное пересечение струи гранулированной серы по ширине с постоянной скоростью;

- молоток массой 0,4 – 0,5 кг.

8.1.2 Оборудование для подготовки проб:

- совок для сокращения проб по ГОСТ 14180;

- механические или ручные измельчители, обеспечивающие тонину измельчения пробы не более 0,16 мм;

- шкаф сушильный типа СНОЛ или аналогичного типа, обеспечивающий устойчивую температуру нагрева (70±2) °С;

- лист для разделки проб;

- весы технические с погрешностью взвешивания ± 10 г;

- - пробоприемники для объединения проб.

- сита лабораторные с рабочей поверхностью из проволочной тканой сетки номер 016 по ГОСТ 6613 или другие аналогичные сита.

8.1.3 Отбор проб серы газовой технической формованной для испытания качества производится из транспортных средств, подготовленных к отправке насыпью или в мешках.

    - Отбор точечных проб товарной продукции производится:

- при транспортировании железной дорогой из каждого четвертого вагона, но не менее чем из двух вагонов. При отправке серы газовой технической формованной в объеме менее трех вагонов пробы отбирают из каждого вагона;

- при транспортировании автомобильным транспортом – из каждой машины.

8.1.5 Из транспортных средств, подготовленных к отправке насыпью отбор проб осуществляется в соответствии с процедурами производителя. Масса точечной пробы - не менее 0,2 кг.

8.1.6 Из транспортных средств, подготовленных к отправке в мешках, отбор точечных проб производится ручным щупом. Отбор проб осуществляется в соответствии с процедурой производителя. Масса точечной пробы - не менее 0,2 кг.

8.1.7 Отбор точечных проб серы газовой технической формованной из заполненных мешков, сложенных в специальные поддоны, производится ручным щупом (погружая его на 2/3 глубины мешка) из одного от каждых 500 мешков (каждого двадцать пятого поддона) партии. Масса точечной пробы - не менее 0,2 кг.

ПРИМЕЧАНИЕ: Паспортная документация на серу газовую техническую формованную, отгружаемую насыпью, остается в силе для того же товара при его дальнейшей расфасовке в мешки, которая может потребоваться для коммерческих целей.

8.1.8 Все точечные пробы серы газовой технической формованной, отобранные из одной партии конечного продукта, объединяют в общую пробу. Общую пробу тщательно перемешивают, разравнивают на гладкой ровной, предварительно вычищенной площадке и делят на равные квадраты. Из квадратов в шахматном порядке совком отбирают порции, обеспечивая захват всей толщины слоя, и объединяют порции в среднюю пробу.

8.1.9 Масса средней пробы должна составлять не менее 2,4 кг. Среднюю пробу делят на две равные части - проба для испытаний и арбитражная проба.

8.1.10 Из пробы, предназначенной для испытаний по показателям 2-4 Таблицы 1 выделяют не менее 0,3 кг серы технической, которую предварительно высушивают при температуре (70±2) °C до постоянной массы. Допускается проведение испытания без предварительного высушивания пробы с пересчетом на сухое вещество.

Выделенную часть пробы измельчают и просеивают через сито номер 016. Комочки, не прошедшие через сито, растирают до полного просева. Допускается не проводить, просев пробы при условии применения оборудования, обеспечивающего тонину измельчения менее 0,16 мм.

8.1.11 После проведения испытания пробы помещают в чистые сухие, плотно закрывающиеся банки (стеклянные, полиэтиленовые) или пакеты (полиэтиленовые) с соответствующими наклеенными маркировочными этикетками.

Этикетка должна содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- назначение пробы (для химического анализа, арбитражная проба);

- наименование продукта;

- номер и масса партии;

- дата и место отбора пробы;

- фамилия пробоотборщика.

8.1.12 Срок хранения арбитражной пробы не менее 45 дней.

8.2 Определение формы гранул или пастил проводят визуально без применения увеличительных стекол. Определение диаметра гранул и площади пастил проводят путем измерения с помощью:

- штангенциркуля по ГОСТ 166 или микрометра по ГОСТ 6507;

- пинцета медицинского по ГОСТ 21241.

8.3 Массовая доля серы определяется по ГОСТ 127.2, раздел 2.

8.4 Массовая доля золы определяется по ГОСТ 127.2, раздел 3.

Дополнительно к аппаратуре, используемой по п.3.2 ГОСТ 127.2, допускается использование выпарительных чашек по ГОСТ 9147.

8.5 Массовая доля органических веществ определяется по ГОСТ 127.2, раздел 5.

Дополнительно к аппаратуре, используемой по п.5.3.2 ГОСТ 127.2, допускается использование посуды по ГОСТ 19908 и ГОСТ 9147.

8.6 Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту определяется по ГОСТ 127.2, раздел 4.

8.7 Массовая доля воды определяется по ГОСТ 127.2, раздел 12.

Дополнительно к аппаратуре, используемой по ГОСТ 127.2, раздел 12, допускается использование посуды по ГОСТ 19908 и по ГОСТ 9147.

Допускается брать навеску серы газовой технической формованной (50±1) г.

8.8 Наличие механических загрязнений в сере газовой технической формованной определяется визуально.

8.9 Определение массовой доли гранул/пастил

8.9.1 Оборудование и средства измерений:

- ситовой грохот с ситами 0,5 мм и 8 мм по СТ РК EN 933-2, или другие аналогичные, адаптированные к размеру полученных гранул;

- весы по ГОСТ 24104 высокого класса точности с пределом взвешивания 500 г  или  другие аналогичные;

- секундомер любого типа с емкостью шкалы счетчика 30 мин и с ценой деления шкалы 0,2 с по действующей нормативной документации;

- цилиндр на 250 см3 по ГОСТ 1770 или стакан на 250 см3 по ГОСТ 25336.

8.9.2 Выполнение измерения:

Выполняют два параллельных определения на двух навесках (200±2) г серы газовой технической формованной взвешивают и переносят на сито 8 мм.

Под него помещают сито 0,5 мм и поддон. Рассев проводят механическим способом в течении 3 минут. По окончании рассева остаток на сите 0,5 мм взвешивают. Результаты всех взвешиваний в граммах записывают с точностью до первого десятичного знака.

8.9.3 Обработка результатов испытаний:

Массовую долю гранул Y, % вычисляют по формуле:

Y=m1×100m  ,                                                            (1)

где m1 – масса остатка на сите 0,5 мм, г;

m - масса навески серы технической, г.

8.9.4 За результат испытания принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не должно превышать допустимое расхождение 10 % от среднего значения, а относительная суммарная погрешность результатов испытаний не превышает 11%.

  - Определение насыпной плотности

8.10.1 Средства измерения и оборудование:

- весы лабораторные общего назначения 3-го класса точности с пределами взвешивания от 50 до 200 г - по ГОСТ 24104;

- гири Г-2-210 - по ГОСТ 7328;

- цилиндр 1-100 – по ГОСТ 1770.

8.10.2 Выполнение измерения:

В предварительно взвешенный цилиндр вместимостью 100 см³ насыпают пробу гранулированной серы до метки порциями по 5-10 см³, уплотняют содержимое постукиванием цилиндра о деревянную доску до тех пор, пока объем гранулированной серы не будет постоянным, и взвешивают.

Взвешивание проводят с точностью до 0,01 г.

8.10.3 Обработка результатов измерения:

Насыпную плотность Х, г/см³, вычисляют по формуле:

X=M-M0V,                                                                 (2)

где М – масса цилиндра с серой, г;

Мо – масса пустого цилиндра, г;

V- 100 см³ - объем пробы серы.

8.10.4 За результат испытания принимают среднее арифметическое значение результатов трех последовательных анализов, проведенных на одной и той же пробе, допустимые расхождения между которыми не должны превышать 5%.

9 Упаковка и маркировка

9.1 При отгрузке серы газовой технической формованной в мешках, общие требования к упаковке должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению».

9.2 При отгрузке серу газовую техническую формованную упаковывают в бумажные мешки марок БМ, ВМ, ПМ, БМП, ВМБ, ВМП по ГОСТ 2226, в полиэтиленовые мешки для химической промышленности по ГОСТ 17811 или по требованию заказчика, на линиях автоматического упаковывания и взвешивания.

Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26319.

Мешки укладывают в пакеты в соответствии с ГОСТ 26663. Средства скрепления пакетов по ГОСТ 21650. Масса и габаритные размеры пакетов по ГОСТ 24597. Допускается по согласованию с заказчиком отгружать серу газовую техническую формованную в мешках в непакетированном виде.

Масса нетто продукта в мешках в пределах 50 кг.

9.2.1 Маркировке подлежит каждый мешок и/или пакет на поддоне. Маркировка должна быть четкой и легко читаемой, быть устойчивой к механическому воздействию, к воздействию химических веществ, климатических факторов и сохраняться до момента полного использования и (или) утилизации продукта. Мешки или пакеты маркируют с помощью штампа, трафарета или наклеивают этикетку, выполненную типографским способом, содержащую данные в соответствии с Техническим регламентом «Требования к маркировке продукции» [9].

9.2.2 Маркировочные данные в поддоне, характеризующие продукцию и опасность груза, должны содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование продукта, сорт серы;

- номер партии и дата изготовления;

- обозначение настоящего стандарта;

- массу нетто и количество единиц потребительской тары в пакетах;

- знак опасности (ромб; фон белый с семью вертикальными красными полосами, символ – пламя черного цвета, цифра«4» в нижнем углу);

- классификационный шифр опасности 4133 по ГОСТ 19433;

- манипуляционный знак «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192;

- серийный номер ООН - 1350.

Знаки опасности согласно ГОСТ 31340 должны:

- располагаться на контрастном фоне;

- размещаться рядом друг с другом на одной и той же поверхности упаковки (при необходимости размещения нескольких знаков опасности);

- размещаться на упаковке таким образом, чтобы никакая другая часть упаковки или другие элементы маркировки не закрывали и (или) не загораживали знаков опасности;

- занимать не менее 1/25 площади поверхности, на которой размещается маркировка химической продукции.

9.2.3 Допускается маркировка мешков и/или пакетов аналогично поддонам, согласно 9.2.2 настоящего Стандарта.

9.3 Транспортная маркировка серой газовой технической формованной производится в соответствии с требованиями ГОСТ 14192, ГОСТ 19433-1 и ГОСТ 19433-3 и требованиями предусмотренными договором на поставку (для экспорта).

9.4 Соответствие упаковки и маркировки требованиям настоящего Стандарта проверяют визуально.

9.5 Маркировка выполняется на государственном и русском языках [9], и на языке, предусмотренном договором на поставку (для экспорта).

10 Транспортирование и хранение

10.1 В соответствии с пп. 3.3.1, пункта 242 Рекомендаций по перевозке опасных грузов (ST/SG/AC.10/1/Rev.18 (Vol. I)) сера не подпадает под действие Правил ООН по перевозке опасных грузов, если она была доведена до определенной формы (например, перевозится в виде комков, гранул, пастил, шариков или хлопьев). Таким образом, сера газовая техническая формованная (гранулированная и пастилированная) при транспортировке не относится к опасным грузам, классифицированным по ГОСТ 19433-1.

10.2 Серу газовую техническую формованную транспортируют насыпью или в мешках следующим образом:

- по железной дороге - насыпью в полувагонах под водонепроницаемым материалом или во вкладышах в огнестойком исполнении, в крытых вагонах, вагонах–хопперах (минераловозах, цементовозах, зерновозах, переведенных в разряд минераловозов), специализированных вагонах, в упакованном виде в крытых вагонах (в мешках массой не более 50 кг или в биг-бегах весом не более 2000 кг), а также насыпью или в упакованном виде в других грузовых вагонах, разрешенных к использованию в РК;

- автомобильным или водным транспортом – насыпью под водонепроницаемым материалов в огнестойком исполнении, в мешках или в биг-бегах.

10.3 В случае перевозки серы газовой технической формованной по территории другого государства транспортирование должно проводиться по правилам, установленным на данной территории, либо по согласованию с соответствующей транспортной службой данного государства.

10.4 Серу газовую техническую формованную на экспорт транспортируют в соответствии с настоящим стандартом и договором на поставку.

10.5 Общие требования к системам обеспечения пожарной безопасности при транспортировании в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

10.6 Серу газовую техническую формованную хранят на открытой площадке насыпью в соответствии с п. 5 ГОСТ 127.1 или в полиэтиленовых мешках. При хранении на открытых площадках следует соблюдать «Требования  промышленной  безопасности  при  хранении  серы  и  разработке серных  блоков».

10.7 Серу газовую техническую формованную, упакованную в мешки, хранят на деревянных поддонах в крытом складском помещении, предназначенном для этой цели, или под навесом. Поддоны с упакованной серой технической складывают в штабеля, между которыми должен быть проход не менее 0,75 м. Не допускается устанавливать поддоны вблизи водопроводных труб и отопительных приборов.

Допускается хранение серы газовой технической формованной на открытых площадках в полиэтиленовых или бумажных мешках на деревянных поддонах и укрытых брезентом или полиэтиленовой пленкой.

10.9 Совместное хранение серы газовой технической формованной с другими веществами и материалами осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.

По потенциальной опасности вызывать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания, воздействовать на человека сера техническая относится к разряду опасных веществ и материалов.

При хранении серы газовой технической формованной необходимо избегать контакта с минеральными кислотами и щелочами.

11 Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие качества серы газовой технической формованной требованиям настоящего Стандарта при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.

Срок гарантийного хранения  серы газовой технической формованной - в течение 12 месяцев с момента отгрузки.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 302-III «О безопасности химической продукции».

[2] Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года №212-III.

[3] Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 878. ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

[4] Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 128 об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров.

[5] Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175 об утверждении Перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры.

[6] Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 об утверждении «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах».

[7] Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

[8] Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 758 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции».

[9] Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 об утверждении Технического регламента «Требования к маркировке продукции».

[10] Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

[11] Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 438 об утверждении технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов».

[12] Требования промышленной безопасности при хранении серы и разработке серных блоков (утверждены Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 482).

[13] Рекомендации по перевозке опасных грузов - Типовые правила, ST/SG/AC.10/1/ Rev.18 (Vol. I), 18-ое издание, Организация объединенных наций, Женева, 2013 г.

[14] ГОСТ OIML R 111-1-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов точности E (индекса 1), E (индекса 2), F (индекса 1), F (индекса 2), M (индекса 1), M (индекса 1-2), M (индекса 2), M (индекса 2-3) и M (индекса 3). Часть Метрологические и технические требования.

[15] ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. ТУ.

[16] ГОСТ 16504-81 Система  государственных  испытаний  продукции.  Испытание  и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

[17] ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия.

[18] ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

[19] ГОСТ 26663-85 Пакеты тpaнспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования.

[20] ГОСТ 27900-88 Светильники для аварийного освещения. Технические требования.

[21] СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления.

[22] СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.

| УДК 661.21 | МКС 71.060.10 | КПВЭД 20.13.66 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: сера техническая газовая гранулированная, сера техническая газовая пастилированная |  |  |

РАЗРАБОТЧИК:

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа»

| Генеральный директор | __________________И.О.Герштанский |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по науке | __________________О.Б.Саенко |
| Заместитель генерального директора по СМК | __________________А.Л.Кондратьева |
| Директор департамента добычи нефти и газа | __________________Н.К. Шыныбаев |
| Ответственный исполнитель. Главный специалист департамента добычи нефти и газа | __________________Е.Н. Солодий |
| Специалист по качеству департамента добычи нефти и газа | __________________А.Калескызы |
| Специалист по стандартизации и метрологии | __________________И.А. Семерня |