Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

#### НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

______________________________________________________________

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ

ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН

Технические условия

СТ РК ХХХХ-200_

Настоящий проект стандарта не подлежат применению до его утверждения

Проект, редакция 1

## Комитет технического регулирования и метрологии

#### Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

(Госстандарт)

## Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Акционерным обществом «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» (АО «КаздорНИИ»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «   »	20 _ года  № .

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан 
«Об автомобильных дорогах» от 17.07.2001г. №245-II, Технического регламента Республики Казахстан «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435.

4 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные и асфальтобетон. Технические условия».

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины, определения, обозначения и сокращения | 3 |
| 4 | Классификация | 4 |
| 5 | Технические требования | 4 |
| 6 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | 10 |
| 7 | Правила приемки | 11 |
| 8 | Методы контроля | 14 |
| 9 | Транспортирование и хранение | 15 |
| 10 | Гарантии изготовителя | 15 |
| # Приложение А (информационное) Рекомендации по подбору составов ЩМАС и ЩМА |  | 16 |
| Приложение Б (информационное) Температура смесей с применением энергосберегающих добавок или с впрыскиванием воды в битум в зависимости от марки применяемого битум. Приложение В (информационное) Указания по приготовлению ЩМАС по технологии впрыскивания воды в битум для понижения температуры выпуска смеси и укладки Приложение Г (обязательное) Определение влажности и термостойкости волокон Приложение Д (информационное) Рекомендуемая толщина уплотненного слоя покрытия |  | 17 18 20 22 |
| # Библиография |  | 23 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН Технические условия

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования на смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон, применяемые для устройства верхних и нижних слоев покрытий автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей в соответствии с действующими строительными нормами и проектной документацией в условиях Республики Казахстан согласно [1-3] и методы их контроля.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1053-2011 Автомобильные дороги. Термины и определения.

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов.  Основные виды. Размещение и обслуживание.

СТ РК 1218-2024 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

СТ РК 1276-2004 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органических минеральных смесей. Технические условия.

СТ РК 1284-2004 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

СТ РК 1373-2013 Битумы и битумные вяжущие. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

СТ РК 1376-2005 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.

СТ РК 1804-2008 Битумы и битумные вяжущие. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле.

СТ РК 1809-2008 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы оmбора проб для испытаний.

СТ РК 3367-2019 Добавки адгезионные для дорожных битумов. Общие технические условия.

СТ РК EN 12697-33-2012 Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтобетонных смесей. Часть 33. Испытательный образец, приготовленный с помощью каткового уплотнителя;

СТ РК EN 12697-22-2012 Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтобетонных смесей. Часть 22. Определение глубины образующейся колеи на асфальтобетонных образцах.

ГОСТ 4.200-78 Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения.

________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Методы измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками.

ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда.   Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

ГОСТ 12.4.034-2017 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.111-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.112-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.137-2001 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 3344–83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.

ГОСТ 19433.1-2010 Грузы опасные. Классификация.

ГОСТ 19433.3-2010 Грузы опасные. Маркировка.

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия.

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия.

ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования.

ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленный. Технические требования.

ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный технические требования.

ГОСТ 32826-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования.

ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования.

ГОСТ 33141-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 1053, ГОСТ 4.200, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМАС): Рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня, песка из отсевов дробления и минерального порошка), дорожного битума, стабилизирующей добавки, взятых в определенных пропорциях и перемешанных в нагретом состоянии.

3.1.2 Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА): Уплотненная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь.

3.1.3 Стабилизирующая добавка: Вещество, оказывающее стабилизирующее влияние на щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь и обеспечивающее устойчивость ее к расслаиванию.

3.1.4 Вещество поверхностно-активное, ПАВ: Вещество, добавляемое к смеси для улучшения сцепления между вяжущим и минеральным материалом.

3.1.5 Трещиностойкость: Способность материала сопротивляться образованию или развитию до заданных пределов в нем трещин под действием нагрузок, климатических воздействий.

3.1.6 Сдвигоустойчивость: Эксплуатационное свойство асфальтобетона сопротивляться деформированию при многократном приложении колесной нагрузки.

3.1.7 Остаточная пористость (воздушные пустоты): Количество пор в покрытии после уплотнения щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, выраженное в процентах по объему.

3.1.8 Пористость минеральной части (пустоты в минеральном заполнителе): Общее количество пустот между зернами минерального заполнителя в уплотненной асфальтобетонной смеси, выраженное в % от объема.

3.1.9 Энергосберегающая добавка: Комплексная химическая добавка класса полиаминов, повышающая сцепление между вяжущим и минеральным материалом, позволяющая снизить температуру приготовления смесей и ее уплотнения без снижения качества.

# 4 Классификация

ЩМАС и ЩМА в зависимости от крупности применяемого щебня подразделяют на виды:

- ЩМАС 22 (30), - ЩМА 22 (30) с наибольшим размером зерен	22,4 (30) мм;

- ЩМАС 16 (20), - ЩМА 16 (20) с наибольшим размером зерен	16 (20) мм;

- ЩМАС 11 (15), - ЩМА 11 (15) с наибольшим размером зерен	12 (15) мм;

- ЩМАС   8 (10), - ЩМА 8 (10) с наибольшим размером зерен	8 (10) мм.

Примечание – В скобках указаны размеры круглых сит.

# 5 Технические требования

5.1 ЩМАС и ЩМА должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в порядке предприятием-изготовителем.

5.2 При применении исходных материалов по ГОСТ 32730, ГОСТ 32703,          ГОСТ 32761, ГОСТ 32824, ГОСТ 32826 используют квадратные сита и зерновые составы минеральной части ЩМАС и ЩМА должны соответствовать таблице 1.

При применении исходных материалов по СТ РК 1284, СТ РК 1276, ГОСТ 8267,    ГОСТ 8736, ГОСТ 31424 используют круглые сита для зерен более 1,25 мм и зерновые составы минеральной части ЩМАС и ЩМА должны соответствовать таблице 2.

## Таблица 1 – Зерновой состав минеральной части ЩМАС и ЩМА

## по квадратным ситам

В процентах по массе

| Вид ЩМА, ЩМАС | Размер зерен, мм, мельче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 22,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,125 | 0,063 |
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90-100 | 35-65 | 25-42 | 19-29 | 12-20 | 10-16 | 8-13 |
| 11 | 100 | 100 | 100 | 90-100 | 40-65 | 30-45 | 25-40 | 18-30 | 12-20 | 10-16 | 8-13 |
| 16 | 100 | 100 | 90-100 | 40-65 | 25-42 | 28-40 | 20-30 | 15-25 | 11-20 | 9-15 | 8-13 |
| 22 | 100 | 90-100 | 50-65 | 32-53 | 24-40 | 22-37 | 20-35 | 16-26 | 9-15 | 8-13 | 7-12 |

## Таблица 2 – Зерновой состав минеральной части ЩМАС и ЩМА по

## круглым ситам

В процентах по массе

| Вид ЩМА, ЩМАС | Размер зерен, мм, мельче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| 10 | 100 | 100 | 100 | 90-100 | 30-40 | 19-29 | 16-26 | 13-22 | 11-20 | 10-17 | 10-15 |
| 15 | 100 | 100 | 90-100 | 40-60 | 25-35 | 18-28 | 15-25 | 12-22 | 10-20 | 9-16 | 9-14 |
| 20 | 100 | 90-100 | 50-70 | 25-42 | 20-30 | 15-25 | 13-24 | 11-21 | 9-19 | 8-15 | 8-13 |
| 30 | 100 | 55-65 | 37-53 | 24-40 | 20-35 | 16-26 | 13-19 | 10-16 | 9-15 | 8-14 | 7-13 |

5.3 Предельно-допустимые отклонения фактических значений зернового состава от указанных в рецепте приведены в таблицах 3 и 4.

## Таблица 3 – Предельно-допустимые отклонения зернового состава от рецепта по квадратным ситам

| Полные проходы, через сито с размером отверстий, мм | Предельно-допустимые отклонения, % |
| --- | --- |
| На один размер меньше номинального максимального размера | ± 5 |
| 8 | ± 5 |
| 4 | ± 5 |
| 2 | ± 4 |
| 0,5 | ± 4 |
| 0,125 | ± 3 |
| 0,063 | ± 3 |
| Примечание - При приемке асфальтобетонных смесей по предельно допустимым отклонениям, значения показателей проходов по ситам по зерновому составу могут выходить за пределы нормативных требований, указанных в таблице 1. |  |

## Таблица 4 – Предельно-допустимые отклонения зернового состава от рецепта по круглым ситам

| Полные проходы, через сито с размером отверстий, мм | Предельно-допустимые отклонения, % |
| --- | --- |
| На один размер меньше номинального максимального размера | ± 5 |
| 10 | ± 5 |
| 5 | ± 5 |
| 2,5 | ± 5 |
| 1,25 | ± 4 |
| 0,63 | ± 4 |
| 0,315 | ± 3 |
| 0,16 | ± 3 |
| 0,071 | ± 3 |
| Примечание - При приемке асфальтобетонных смесей по предельно допустимым отклонениям, значения показателей проходов по ситам по зерновому составу могут выходить за пределы нормативных требований, указанных в таблице 1. |  |

5.4 Предельно-допустимое отклонение количества вяжущего, указанного в утвержденном рецепте должно составлять ± 0,5 %.

5.5 Предельно-допустимое отклонение по показателю остаточная пористость ± 1,2 % от объема.

Пример – Проектное значение «содержания воздушных пустот» для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 составляет 3,0 %. Следовательно, при проведении контроля качества данной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси при производстве на асфальтобетонном заводе, соблюдая условия настоящей таблицы, допустимый диапазон значений для показателя «содержания воздушных пустот» будет составлять от 2,0 % до 4,2 %.

5.6 ЩМАС должны выдерживать испытание на сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси.

ЩМАС и полимер-ЩМА при плохом сцеплении битума с поверхностью минеральной части могут содержать ПАВ, соответствующие требованиям документов по стандартизации и(или) технической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.7 ЩМАС должны быть устойчивыми к расслаиванию в процессе транспортирования, погрузки и разгрузки. Устойчивость к расслаиванию определяют согласно СТ РК 1218 по показателю стекания вяжущего, который должен быть не более 0,20 % по массе.

5.8 ЩМАС должны быть однородными. Однородность смесей оценивают коэффициентом вариации показателей предела прочности при сжатии при температуре  50 °С, который должен быть не более 0,18.

5.9 Температура ЩМАС в зависимости от применяемого битумного вяжущего при отгрузке потребителю и при укладке должна соответствовать значениям, предусмотренным в   таблице 5.

## Таблица 5 – Температура ЩМАС

| Глубина проникания иглы, 0,1 мм, применяемого битумного вяжущего при температуре 25 °С | Температура, °С |  |
| --- | --- | --- |
|  | при отгрузке | при укладке, не менее |
| От 35 до 50 включительно | от 175 до 180 | 165 |
| Свыше 50 до 70 включительно | от 160 до 175 | 150 |
| Свыше 70 до 100 включительно | от 155 до 170 | 145 |
| Свыше 100 до 130 включительно | от 150 до 165 | 140 |
| Свыше 130 до 200 включительно | от 140 до 160 | 135 |
| Примечания - При использовании энергосберегающих добавок или впрыскивании воды в битум температуру смесей определяют согласно приложения Б. - Процесс впрыскивания воды в битум описан в приложении В. |  |  |

5.10 Показатели физических и эксплуатационных свойств ЩМАС и ЩМА должны соответствовать требованиям, предусмотренным в таблице 6.

Таблица 6 - Показатели физических и эксплуатационных свойств ЩМАС и ЩМА

| Наименование показателя | Значение показателей для типов смеси |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЩМАС 22, ЩМА 22 (ЩМАС 30, ЩМА 30) |  | ЩМАС 16, ЩМА 16 (ЩМАС 20, ЩМА 20) | ЩМАС 11, ЩМА-11 (ЩМАС 15, ЩМА 15) | ЩМАС 8, ЩМА 8 (ЩМАС 10, ЩМА 10) |  |
| Физические показатели |  |  |  |  |  |  |
| Пористость минеральной части, % | от 15 до 19 |  |  |  |  |  |
| Остаточная пористость, %: |  |  |  |  |  |  |
| - для образцов, приготовленных в лаборатории | от 2,5 до 5,0 |  | от 2,0 до 4,0 | от 2,0 до 4,0 | от 1,5 до 3,5 |  |
| - кернов (вырубок) | от 2,0 до 6,0 |  | от 2,0 до 6,0 | от 2,0 до 5.5 | от 1,5 до 5,5 |  |
| Водонасыщение, %, по объему: - образцов, отформованных из смесей - вырубок и кернов готового покрытия, не более |  | От 1,0 до 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |
| Предел прочности при сжатии, МПа, не менее: - при температуре 20 °С |  | 2,5 |  |  |  |  |
| - при температуре 50 °С |  | 0,7 |  |  |  |  |
| Эксплуатационные показатели |  |  |  |  |  |  |
| Средняя глубина колеи, мм, не более |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Водостойкость при длительном водонасышении, не менее |  | 0,75 |  |  |  |  |
| Сдвигоустойчивость: - коэффициент внутреннего трения, не менее |  | 0,94 |  |  |  |  |
| - сцепление при сдвиге при температуре 50 °С, МПа, не менее |  | 0,20 |  |  |  |  |
| Трещиностойкость – предел прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С, МПа, не менее |  | 3,0 |  |  |  |  |
| не более |  | 6,0 |  |  |  |  |
| Примечания 1 Для ЩМА 8 (10) допускается снижать нормы коэффициента внутреннего трения на 0,01 по абсолютной величине. 2 При использовании смесей для покрытия аэродромов в местах стоянок воздушных судов нормы прочности при сжатии и сцепления при сдвиге следует увеличивать на 25 %. 3 Заказчик вправе повышать уровень требований эксплуатационных показателей с учетом конкретных условий эксплуатации на основе собственного опыта строительства и остаточного срока службы дорожной одежды с указанием их в проектной или контрактной (договор) документации. |  |  |  |  |  |  |

5.11 Подбор составов ЩМАС и ЩМА рекомендуется проводить в соответствии с   приложением А.

5.12 Требования к материалам

5.12.1 Щебень из плотных горных пород и щебень шлаковый, входящий в состав смесей, должен соответствовать требованиям СТ РК 1284, СТ РК 1376, ГОСТ 3344, ГОСТ 8267, ГОСТ 32703, ГОСТ 32826. Для приготовления ЩМАС и ЩМА применяют щебень фракций от 4 до 8 мм, св. 8 до 11,2 мм, св.11,2 до 16 мм, св.16 до    22,4 мм, св.22,4 до 31,5 мм, а также смеси указанных фракций по квадратным ситам св.8 до 16 мм, св. 16 до 31,5 мм.

По круглым ситам применяются следующие фракции св. 5 до 10 мм, св. 10 до 15 мм, св. 15 до 20 мм, св. 20 до 40 мм, а также смеси указанных фракций св. 10 до 20 мм.

Марка по дробимости щебня из изверженных и метаморфических горных пород должна быть не менее 1200, из осадочных горных пород, гравия и металлургических шлаков – не менее 1000, марка по сопротивлению дроблению и износу (истираемость) от И1 до И2 (потеря массы при испытании должна быть не более 20 %), марка по сопротивлению истираемости по показателю микро-Деваль* должна быть не более МД1 (потери массы при испытании до 10 % включительно).

Примечание - *Данный показатель является альтернативным и определяется в случае включения в проектную (договорную) документацию.

Марка щебня по морозостойкости для всех видов щебня должна соответствовать требованиям таблицы 7.

## Таблица 7 – Марка по морозостойкости

| Среднемесячная температура наиболее холодного времени года региона применения, °С | Марка по морозостойкости не ниже |
| --- | --- |
| Ниже минус 30 | F 100 |
| Выше минус 30 | F 50 |

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне должно быть не более 15 % по массе и соответствовать группе щебня от Л10 до Л15.

Содержание дробленых зерен в применяемом щебне из гравия должно и быть не менее 85 % по массе.

5.12.2 Песок из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 31424, ГОСТ 32730; марка по прочности песка должна быть не ниже 1000; содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания, – не более 0,5 %, при этом содержание зерен мельче 0,16 мм (в том числе пылевидных и глинистых частиц в этой фракции) не нормируется.

5.12.3 Минеральный порошок должен соответствовать требованиям СТ РК 1276,        ГОСТ 32761. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применять взамен минерального порошка пыль из системы пылеулавливания смесительной установки в таком количестве, чтобы содержание ее в зернах мельче     0,071 мм было не более 50 % по массе. Содержание глинистых частиц в пыли улавливания, определяемых методом набухания, должно быть не более 5,0 % по массе.

5.12.4	 В качестве стабилизирующей добавки применяют целлюлозное волокно или специальные гранулы на его основе, которые должны соответствовать требованиям технической документации предприятия-изготовителя. Целлюлозное волокно должно иметь ленточную структуру нитей длиной от 0,1 до 2,0 мм в количестве не менее 80 % по массе. Волокно должно быть однородным и не содержать пучков, скоплений нераздробленного материала и посторонних включений. По физико-механическим свойствам целлюлозное волокно должно соответствовать значениям, предусмотренным в таблице 8.

Таблица 8 – Показатели физико-механических свойств целлюлозного волокна

| Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Влажность, % по массе, не более | 8,0 | Приложение Г |
| Термостойкость при температуре 220 °С по изменению массы при прогреве, %, не более | 7,0 | Приложение Г |

Допускается применять другие стабилизирующие добавки, включая полимерные или иные волокна с круглым или удлиненным поперечным сечением нитей длиной от 0,1 до 10,0 мм, способные сорбировать (удерживать) битум при технологических температурах, не оказывая отрицательного воздействия на битумное вяжущее и ЩМАС. Обоснование пригодности стабилизирующих добавок и оптимального их содержания в ЩМАС устанавливают посредством проведения испытаний ЩМА по СТ РК 1218.

5.12.5 В качестве битумных вяжущих применяют битумы нефтяные дорожные вязкие по СТ РК 1373, а также другие битумные вяжущие с улучшенными свойствами по документам по стандартизации или технической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.12.6 Для обеспечения сцепления битума с поверхностью минеральной части смеси в качестве ПАВ могут применяться адгезионные добавки по СТ РК 3367.

5.12.7 В качестве «энергосберегающих» добавок могут применяться комплексные химические добавки класса полиаминов, повышающие сцепление между вяжущим и минеральным материалом, позволяющие снизить температуру приготовления смесей и ее уплотнения без снижения качества.

5.12.8 Вода для впрыскивания в битум должна соответствовать требованиям          ГОСТ 23732.

Примечание – При применении того или иного вида ПАВ и энергосберегающих добавок необходимо учитывать условия его введения в битум, температуру приготовления и срок действия в составе битума, указанные в паспорте завода-изготовителя.

5.12.9 Эффективная удельная активность естественных радионуклидов в применяемых исходных материалах для ЩМАС и ЩМА не должна превышать значений, предусмотренных в таблице 9.

Таблица 9 - Эффективная удельная активность радионуклидов

| Класс строительных материалов | Эффективная удельная активность радионуклидов (Аэфф), Бк/кг, не более | Область применения |
| --- | --- | --- |
| II | 740 | Для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки. |
| III | 1500 | Для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов |

  - Маркировка

Маркировка ЩМАС осуществляется в виде информации для потребителя по [4] в сопроводительных документах на государственном и русском языках.

Транспортная маркировка наносится на заднюю часть кузова автомобиля и должна содержать:

- знаки опасности по ГОСТ 19433.3 для класса 9 согласно ГОСТ 19433.1;

- надписи по ГОСТ 12.4.026 «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (код знака Г02) и «Осторожно. Горячая поверхность» (код знака Д25).

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 При проведении работ, связанных с применением конкретных комплексных химических добавок класса полиаминов следует соблюдать требования по обеспечению санитарно-эпидемиологической, экологической и противопожарной безопасности.

6.2 При приготовлении и использовании смесей необходимо обеспечение требований техники безопасности и мер защиты окружающей среды, предусмотренными ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 17.1.3.05, ГОСТ 17.1.3.07, ГОСТ 17.1.3.13,         ГОСТ 17.2.3.02, [5], [7], [8].

Эффективными мерами защиты окружающей среды является герметизация оборудования, предотвращение разливов органических вяжущих материалов и периодическая смена пылеулавливающих фильтров.

# 6.3 Материалы для приготовления асфальтобетонных смесей (щебень, природный песок и дробленый песок, минеральный порошок, вяжущее) по характеру вредности и степени воздействия на организм человека относятся к малоопасным веществам, соответствуя 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Нормы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу не должны превышать установленных ГОСТ 17.2.3.02.

6.4 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в минеральной части смесей и асфальтобетонах не должна превышать значений, установленных ГОСТ 30108.

6.5 Показатели пожарной опасности (температура вспышки в открытом тигле и температура воспламенения) битумов и битумных вяжущих, входящих в состав ЩМАС, должны соответствовать требованиям СТ РК 1373, ГОСТ 33133.

6.6 Воздух в рабочей зоне при приготовлении и укладке смесей должен удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.005.

6.7 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, в том числе при совместном присутствии диоксида азота и диоксида серы, этилена, пропилена и амилена (сумма отношений фактических концентраций каждого из них в воздухе и к их ПДК) не должны превышать нормативов [4].

6.8 При приготовлении и использовании ЩМАС необходимо соблюдать требования по предотвращению пожара, противопожарной защите и организационно технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии ГОСТ 12.1.004, [5], [6].

6.9 Пожарная техника, применяемая на заводах и в дорожных лабораториях при приготовлении и испытаниях ЩМАС, ее размещение и обслуживание должны соответствовать требованиям СТ РК 1174.

6.10 Производственные помещения, в которых производится работа с ЩМАС, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с             ГОСТ 12.4.021 и знаками безопасности и цветами сигнальными согласно требованиям                ГОСТ 12.4.026.

6.11 Лица, занятые в производстве ЩМАС должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: костюмами по ГОСТ 12.4.111 и ГОСТ 12.4.112, обувью по ГОСТ 12.4.137, рукавицами по ГОСТ 12.4.010, защитными очкам по ГОСТ 12.4.013 и фильтрующими противогазами по ГОСТ 12.4.034.

# 7 Правила приемки

7.1 Приемка щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей

7.1 В утвержденном рецепте запроектированные щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси (ЩМАС) должны полностью соответствовать требованиям раздела 5 настоящего стандарта. При производстве и укладке асфальтобетонных смесей (ЩМАС) необходимо руководствоваться требованиями настоящего стандарта.

7.1.2 Приемку ЩМАС производят партиями. При приемке партией считают количество ЩМАС одного вида и состава, выпускаемое предприятием на одной смесительной установке в течение смены, но не более 1200 т.

При отгрузке, партией считают количество ЩМАС, отгружаемое одному потребителю в течение смены.

7.1.3 Для проверки соответствия качества ЩМАС требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания.

7.1.4 Приемосдаточные испытания на предприятии-изготовителе проводят в течение смены с одной партии. При приемосдаточных испытаниях определяют:

- температуру отгружаемой смеси при выпуске из смесителя или накопительного бункера;

- зерновой состав минеральной части;

- устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего;

- водонасыщение;

- предел прочности при сжатии при температуре 50 °С.

7.1.5 При периодическом контроле качества полимер-ЩМАС определяют:

- пористость минеральной части;

- остаточную пористость;

- предел прочности при сжатии при 20 °С;

- водостойкость при длительном водонасыщении;

- коэффициент внутреннего трения и сцепление при сдвиге при температуре 50 °С;

- предел прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С;

- среднюю глубину колеи;

- сцепление битума с минеральной частью смеси;

- показатель однородности;

- эффективную активность естественных радионуклидов.

Примечание - Эффективную активность естественных радионуклидов принимают по максимальной величине удельной эффективной активности естественных радионуклидов в применяемых минеральных материалах. Эти данные указывают в документе о качестве предприятие-поставщик. В случае отсутствия данных о содержании естественных радионуклидов в применяемом сырье для ЩМАС, предприятие-изготовитель осуществляет входной контроль материалов.

7.1.6 Периодический контроль качества ЩМАС осуществляют не реже одного раза в месяц, средняя глубина колеи определяется не реже одного раза в три месяца и при каждом изменении материалов, используемых для приготовления.

7.1.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия поставляемой ЩМАС требованиям настоящего стандарта.

7.1.8 Показатели пожарной опасности битумов и битумных вяжущих, входящих в состав ЩМАС, определяются с периодичностью, соответствующей требованиям              СТ РК 1373, ГОСТ 33133. Температура вспышки в открытом тигле определяется не реже одного раза в месяц, группа горючести и температура воспламенения не реже одного раза в год.

7.1.9 На каждую партию отгруженной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси потребителю выдают документ о качестве, в котором указывают обозначение настоящего стандарта и следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;

- номер и дату выдачи документа;

- наименование и адрес потребителя;

- номер заказа (партии) и количество (массу) смеси;

- вид ЩМАС;

- температуру ЩМАС;

- зерновой состав;

-  устойчивость к расслаиванию по показателю стекание вяжущего;

- сцепление битума с минеральной частью;

- водонасыщение;

- пределы прочности при сжатии при температуре 20 °С и 50 °С;

- пористость минеральной части;

- остаточную пористость;

- водостойкость при длительном водонасыщении;

- показатели сдвигоустойчивости;

- показатель трещиностойкости;

- среднюю глубину колеи;

- однородность;

- удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

- обозначение настоящего стандарта.

При отгрузке щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси потребителю каждое транспортное средство сопровождают товарно-транспортной документацией, в которой указывают: - наименование и адрес объекта;

- номер заказа, дату и время отгрузки смеси;

- температуру отгружаемой смеси;

- наименование и количество отгружаемой смеси.

7.1.10 Заказчик (потребитель) имеет право проводить контрольную проверку соответствия поставляемой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси требованиям настоящего стандарта, соблюдая методы отбора проб, изготовления образцов и испытаний, предусмотренные настоящим стандартом. В случае повторного несоответствия двух или более проб партию бракуют.

7.2 Приемка щебеночно-мастичного асфальтобетона в конструктивном слое дорожной одежды

7.2.1 Приемку щебеночно-мастичного асфальтобетона в конструктивном слое дорожной одежды осуществляют по следующим показателям:

- остаточная пористость;

- толщина слоя.

Рекомендуемая толщина слоя приведена в приложении Д.

Сцепление между устраиваемым слоем и нижележащим асфальтобетонным слоем должно быть обеспечено.

7.2.2 Для приемки и оценки соответствия щебеночно-мастичного асфальтобетонного слоя требованиям настоящего стандарта отбирают керны (вырубки) из устроенного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона в соответствии с СТ РК 1218. Отбор кернов/вырубок  из ЩМА производятся при температуре воздуха не ниже 5 °С, и температуре покрытия не более 40 °С в сухую погоду. При этом отбор кернов (вырубок) следует проводить из слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона 1-3 суток после его уплотнения, но не позднее 15 рабочих дней после срока открытия движения.

Примечание - Допускается отбирать керны в течение 10 рабочих дней с момента получения отрицательного результата для контрольных комиссионных испытаний.

7.2.3 Керны (вырубки) отбирают из слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона не менее чем в одном месте на площади до 3000 м2. Места отбора выбирают не менее 0,5 м от кромки слоя и 2 м от межсменных (холодных) поперечных стыков. Количество кернов/ вырубок отобранных в каждом месте должно быть не менее двух.

Примечание – Для определения толщины слоя допускается отбирать не менее одного керна (вырубки) в одном месте.

Толщина керна (вырубки) при испытании в лаборатории должна быть ориентировочно равна толщине слоя, из которого проводился отбор.

Примечание – Допускается из щебеночно-мастичного асфальтобетонного слоя проводить отбор вырубки большего размера с последующим ее разделением в лаборатории на образцы требуемого размера.

Отбор кернов (вырубок) из слоев ездового полотна искусственных сооружений не допускается.

7.2.4 Качество уплотнения щебеночно-мастичного асфальтобетонного слоя определяют по показателю остаточная пористость в кернах (вырубках).

Остаточная пористость в кернах (вырубках) должна быть:

а) при определении по единичным измерениям:

1) для ЩМА - 22 и ЩМА - 16 от 1,0 % до 6,0 %;

2) для ЩМА - 11 и ЩМА - 8 от 1,0 % до 5,5 %.

б) при определении в трех местах и более остаточная пористость должна соответствовать требованиям, представленным в таблице 6.

Примечание – Единичные измерения – это определение остаточной пористости в кернах (вырубках), отобранных в одном месте.

При определении остаточной пористости в кернах (вырубках), отобранных в трех местах и более определяется как среднее арифметическое значение остаточной пористости в кернах (вырубках), отобранных в каждом месте. При этом значение содержания остаточной пористости в кернах (вырубках), отобранных в каждом месте, не должно выходить за требуемый диапазон для единичного изменения.

7.2.5 Отклонения по толщине слоя асфальтобетонного покрытия от проектных значений не должны превышать:

-  ± 5 мм (10 % результатов измерений ± 10 мм) для дорог - I, II категории;

-  ± 10 мм (10 % результатов измерений ± 15 мм) для дорог - III, IV, V категории.

Примечание – Единичные измерения – это измерения толщины кернов или вырубок, отобранных в одном месте.

При определении толщины слоя в трех местах и более, толщина слоя определяется как среднее арифметическое значение толщины кернов или вырубок, отобранных в каждом месте, при этом значение толщины кернов (вырубок), отобранных в каждом месте, не должно превышать допустимого отклонения для единичного измерения.

7.2.6 Определение зернового состава и количества, вяжущего из кернов (вырубок), а также переформовка кернов (вырубок) для определения основных и дополнительных показателей не допускается.

- 8 Методы контроля

8.1 Отбор проб смесей и асфальтобетонов проводят согласно СТ РК 1218. Отобранные шесть проб не смешивают и испытывают сначала три пробы. При получении удовлетворительных результатов дальнейшие испытания не производят. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы одной пробы из трех проводят испытания остальных шести проб. В случае неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы одной пробы из шести партию бракуют.

8.2 ЩМАС и ЩМА испытывают по СТ РК 1218.

8.3 Показатель стекания вяжущего определяют по СТ РК 1218.

8.4 Образцы асфальтобетона изготавливают в стандартных цилиндрических формах диаметром 71,4 мм, уплотняя вибрированием с последующим доуплотнением прессованием согласно СТ РК 1218. Температура смеси при приготовлении образцов должна соответствовать таблице 5.

8.5 Для определения средней глубины колеи образцы изготавливают по                   СТ РК EN 12697-33, испытывают по СТ РК EN 12697-22.

8.6 Степень уплотнения ЩМА контролируют по показателю остаточной пористости образцов, которые отбирают не раньше, чем через сутки после устройства слоя покрытия.

8.7 Содержание естественных радионуклидов в применяемых материалах определяют по ГОСТ 30108.

8.8 Влажность и термостойкость волокна определяют по приложению Г настоящего стандарта.

8.9 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и населенных мест определяется по ГОСТ 12.1.014.

8.10 Показатели пожарной опасности битумов и битумных вяжущих, входящих в состав ЩМАС определяются согласно требованиям СТ РК 1373, ГОСТ 33133,            ГОСТ 12.1.044, СТ РК 1804, ГОСТ 33141.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Готовую полимер-ЩМАС не хранят, после приготовления транспортируют к месту укладки автомобилями в закрытых кузовах, сопровождая каждый автомобиль транспортной документацией.

9.2 Дальность и время транспортирования ограничивают допустимыми температурами смеси при отгрузке и укладке по таблице 5 и приложению Б.

9.3 Кузова автомобилей-самосвалов должны быть чистыми и не иметь существенных дефектов внутренней поверхности.

9.4 Для снижения температурных потерь во время транспортирования, кузова автомобилей-самосвалов должны быть укрыты пологом или тентом из водонепроницаемого материала без отверстий, разрывов и с возможностью закрепления тента по контуру бортов. Рекомендуется при транспортировании щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей использовать автомобили-самосвалы, оборудованные подогревом кузова.

9.5 Для уменьшения расслоения щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси в момент загрузки и транспортирования, а также для повышения ее однородности, загрузку автомобиля-самосвала, в зависимости от длины его кузова, следует вести в три или пять приемов.

9.6 Совместное транспортирование и хранение с другими веществами и материалами осуществляют согласно ГОСТ 12.1.004.

# 10 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой ЩМАС по температуре, составу и физико-механическим свойствам требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил ее транспортирования и укладки в покрытие.

# Приложение А

# (информационное)

# Рекомендации по подбору составов ЩМАС и ЩМА

# Таблица А.1 – Потребность в материалах для приготовления ЩМАС при устройстве слоев покрытий

| Материалы | Потребность, % по массе, от вида ЩМАС, ЩМА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22(30) | 16 (20) | 11,2 (15) | 8 (10) |
| Щебень фракции св. 22 до 31,5 мм (св. 20 до 40 мм) | 35-45 | - | - | - |
| Щебень фракции св. 11,2 до 16 мм (св. 15 до 20 мм) | 12-18 | 30-50 | - | - |
| Щебень фракции св. 8 до 11,2 мм (св. 10 до 15 мм) | 10-25 | 20-30 | 40-60 | - |
| Щебень фракции св.4 до 8 (св. 5 д о 10) мм | 5-15 | 10-15 | 15-25 | 60-70 |
| Песок из отсевов дробления | 10-20 | 5-15 | 5-20 | 10-30 |
| Минеральный порошок | 10-15 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Битум, сверх 100 % | 4,0 -6,0 | 5,5-6,0 | 6,0-7,0 | 6,5-7,5 |
| Стабилизирующая добавка | 0,2 – 0,5 |  |  |  |
| Толщина слоя, см | 6,0-8,0 | 5,0-6,0 | 3,0-5,0 | 2,0-4,0 |
| Расход смеси, кг/м2 | 150-200 | 100-150 | 75-125 | 50-100 |

Приложение Б

(информационное)

Температура смесей с применением энергосберегающих добавок или с впрыскиванием воды в битум в зависимости от марки применяемого битума

Таблица Б.1 – Температура смесей с применением энергосберегающих добавок или с впрыскиванием воды в битум в зависимости от марки применяемого битума

| Марка битума | Температура смеси, °С, не менее |  | Цель применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при отгрузке | при уплотнении |  |
| БНД 35/50 | 155 | 135 | Снижение энергозатрат на приготовление смесей, уменьшение выбросов в атмосферу, улучшение условий труда на объекте строительства, замедление старения вяжущего, улучшение сцепления битума с каменным материалом (адгезионные свойства) |
| БНД 50/70 | 155 | 135 |  |
| БНД 70/100 | 145 | 130 |  |
| БНД 100/130 | 135 | 120 |  |
| БНД 35/50 | 175 | 145 | Увеличение расстояния транспортирования смеси (150-250 км), улучшение сцепления битума с каменным материалом (адгезионные свойства), улучшение условий труда на объекте строительства |
| БНД 50/70 | 170 | 140 |  |
| БНД 70/100 | 165 | 135 |  |
| БНД 100/130 | 160 | 120 |  |
| БНД 35/50 | 175 | 170 | Укладка при пониженной температуре воздуха до минус 5 °С, улучшение сцепления битума с каменным материалом (адгезионные свойства) |
| БНД 50/70 | 175 | 170 |  |
| БНД 70/100 | 170 | 165 |  |
| БНД 100/130 | 165 | 160 |  |

## Приложение В

(информационное)

## Указания по приготовлению ЩМАС

по технологии впрыскивания воды в битум для понижения температуры выпуска смеси и укладки

В.1 Технология 	приготовления	асфальтобетонных	смесей	с	пониженной температурой выпуска и укладки включает в себя следующие операции:

- нагрев битума до рабочей температуры от 130 °С до 150 °С;

- подачу к асфальтобетонному смесителю минеральных материалов (песка и щебня);

- высушивание и нагрев минеральных материалов до требуемой температуры;

- дозирование песка, щебня;

- перемешивание минеральных материалов;

- дозирование и введение минерального порошка;

- дозирование битума;

- впрыскивание воды в битум (вспенивание);

- перемешивание минеральных материалов и битума с водой

- выгрузка готовой смеси в автомобили-самосвалы.

В.2 Впрыскивание воды в битум

В.2.1 Технология впрыскивания воды в битум может осуществляться двумя способами:

- способ – подача воды под высоким давлением от 3 до 4 атм в количестве от        2 до 4 % в горячий битум осуществляется через врезание форсунок в трубу подачи горячего битума перед линией подачи в смесительную камеру;

2 способ – подача воды осуществляется через специальную вспенивающую установку в количестве от 2 % до 4 %, из которой битум подается в смесительную камеру.

В.2.2 При контакте воды с горячим битумом происходит механическое вспенивание за счет испарения воды и образования пузырьков пара по всему объему битума. Битум увеличивается в объеме и становится менее вязким. В результате применения технологии вспенивания происходит более качественное покрытие минеральных зерен в сравнении с традиционной технологией.

В.2.3 На рисунке В.1 схематично представлена технология вспенивания битума путем врезания форсунок в трубу подачи горячего битума непосредственно перед вводом его в смесительную камеру.

## Рисунок В.1 – Технология впрыскивания воды в битум путем врезания форсунок в трубу подачи горячего битума

В.2.4 На рисунке В.2 схематично представлена технология впрыскивания воды в битум в специальных вспенивающих установках, из которых вспененный битум подается в смесительную камеру.

## Рисунок В.2 – Технология впрыскивания воды в битум в специальных вспенивающих установках

Приложение Г

(обязательное)

## Определение влажности и термостойкости волокон

Сущность метода заключается в определении потери массы волокна при заданных температуре и времени испытания.

## Г.1 Средства контроля и вспомогательное оборудование

Противни металлические прямоугольные размером 20102 см.

Шкаф сушильный с терморегулятором, поддерживающим температуру с точностью до ± 3 °С.

Термометр биметаллический, электронный или стеклянный по ГОСТ 400, цена деления 1 °С, и погрешностью ± 2 °С.

Эксикатор по ГОСТ 23932 с безводным хлористым кальцием.

Весы лабораторные 4-го класса точности по ГОСТ 24104.

## Г.2 Подготовка к испытанию

Перед испытанием пробу волокна помещают на лист бумаги и разрыхляют вручную, устраняя комочки, если они есть в пробе.

Тщательно вымытые металлические противни помещают не меньше чем на 30 мин в сушильный шкаф при температуре (105  3) °С затем охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры.

## Г.3 Проведение испытания

При испытании волокон взвешивание производят с допускаемой погрешностью взвешивания 0,1 % от массы. Массу определяют в граммах с точностью до второго десятичного знака.

Испытание проводят в двух противнях. Каждый противень, подготовленный по Г.2, взвешивают. Из пробы волокна, подготовленной по Г.2, берут две навески по (5 ± 1) г и высыпают в противни, заполняя их равномерно без уплотнения. Противни с волокном взвешивают и помещают в сушильный шкаф с температурой (105 ± 3) °С для сушки волокон.

По истечении 30 мин противни с волокнами вынимают из сушильного шкафа, устанавливают в эксикатор, охлаждают до комнатной температуры, взвешивают и снова помещают в эксикатор.

Противни с волокнами, высушенными в сушильном шкафу при температуре (105 ± 3) °С и охлажденные в эксикаторе до комнатной температуры, помещают в сушильный шкаф, предварительно нагретый до (220 ± 3) °С.

Температуру контролируют термометром, ртутный резервуар которого находится на высоте противней.

Так как при установлении холодных противней температура сушильного шкафа понижается, то время пребывания противней с волокнами в сушильном шкафу отсчитывают от момента достижения заданной температуры.

Противни с волокнами выдерживают в сушильном шкафу при температуре    (220 ± 3) °С в течении 5 мин.

По истечении времени выдерживания противни с волокнами вынимают из сушильного шкафа, устанавливают в эксикатор, охлаждают до комнатной температуры и взвешивают.

Г.4 Обработка результатов испытания

Влажность волокон W, %, вычисляют по формуле (Г.1):

|  | (Г.1) |
| --- | --- |

где g1 – масса противня, г;

g2 – масса противня с волокнами, г;

g3– масса противня с волокнами после сушки в сушильном шкафу, г.

Термостойкость волокон Тв, %, определяют по формуле (Г.2):

|  | (Г.2) |
| --- | --- |

где g4 – вес противня с волокнами после выдерживания в сушильном шкафу при температуре (220 ± 3) °С, г.

Расхождение между результатами двух параллельных определений не должно быть более 0,5 % (по абсолютной величине). За результат принимают, округленное до первого десятичного знака, среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений.

Приложение Д

(информационное)

Рекомендуемая толщина уплотненного слоя покрытия

Д.1 Толщина уплотненного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона устанавливается в проектной и/или контрактной (договорной) документации и должна быть не менее 2,5-кратного номинально максимального размера минерального заполнителя.

Д.2 Толщина уплотненного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона из смесей с номинально максимальным размером заполнителя не более 11,2 мм должна быть не менее 30 мм.

Рекомендуемые толщины уплотненных слоев представлены в Д.1.

Таблица Д.1 – Рекомендуемые толщины уплотненных слоев

| Тип смеси | Рекомендуемая толщина уплотненного слоя, мм |
| --- | --- |
| ЩМА-8 | От 30 до 40 |
| ЩМА-11 | От 40 до 50 |
| ЩМА-16 | От 50 до 60 |
| ЩМА-22 | Не менее 60 |
| Примечание – Толщина верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона с максимальным размером 22,4 мм может быть снижена до 50 мм |  |

# Библиография

[1] СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

[2] СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги».

[3] СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование автомобильных дорог нежесткого типа».

[4] Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 мая   2021 года № 348-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан       27 мая 2021 года № 22836. Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции».

[5] Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от            17 августа 2021 года № 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 19 августа 2021 года № 24045. Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

[6] Решение ЕАЭС от 23 июня 2017 г. № 40. ТР/ЕАС Об утверждении технического регламента «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

[7] Экологический кодекс Республики Казахстан № 400-VI от 02 января 2021 года.

[8] ПР РК 218-21-2021 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог в Республике Казахстан.

МКС 93.080.20 Ключевые слова: ЩМАС, ЩМА, стабилизирующая добавка, устойчивость щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси к расслаиванию, средняя глубина колеи

МКС 93.080.20

Ключевые слова: ЩМАС, ЩМА, стабилизирующая добавка, устойчивость щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси к расслаиванию, средняя глубина колеи

Председатель ТК 42 «Автомобильные дороги»                                           А. Х. Алибаева

РАЗРАБОТЧИК:

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

| Президент Руководитель разработки | А. Х. Алибаева Е.Д. Амирбаев |
| --- | --- |
| Старший научный сотрудник отдела дорожно-строительных материалов и новых технологий Начальник отдела стандартизации | Г. В. Назаренко Ж.А. Бекбатыров |