*Проект*

*Изображение государственного Герба Республики Казахстан*

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**РУЛОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БИТУМНАЯ,**

**БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ МЕМБРАНА.**

**Технические условия**

**СТ РК**

*Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения*

**Комитет технического регулирования и метрологии**

**Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан**

**(Госстандарт)**

**Астана**

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** ТОО «POLPAN Insulation KZ».

**2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_.

**3** В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202 и Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242.

**4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».*

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предисловие | | II |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 2 |
| 4 | Обозначения и сокращения | 2 |
| 5 | Классификация рулонных битумных и битумно-полимерных мембран | 3 |
| 6 | Технические требования | 4 |
| 6.1 | Общие характеристики рулонных мембран | 4 |
| 6.2 | Требования к рулонной мембране РМ1 (Эконом) | 5 |
| 6.3 | Требования к рулонной мембране РМ2 (Стандарт) | 6 |
| 6.4 | Требования к рулонной мембране РМ3 (Стандарт+) | 6 |
| 6.5 | Требования к рулонной мембране РМ4 (Бизнес) | 7 |
| 6.6 | Требования к рулонной мембране РМ5 (Премиум) | 8 |
| 6.7 | Требования к рулонной мембране РМ6 (Премиум+) | 8 |
| 6.8 | Требования к сырью и материалам | 9 |
| 6.9 | Маркировка | 9 |
| 6.10 | Упаковка | 9 |
| 7 | Требования безопасности | 10 |
| 8 | Правила приемки | 10 |
| 9 | Методы испытаний | 12 |
| 10 | Транспортирование и хранение | 13 |
| 10.1 | Транспортирование | 13 |
| 10.2 | Хранение | 13 |
| 11 | Указания по применению | 13 |
| Библиография | | 15 |