НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ II/C-К И КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕМЕНТ ЦЕМ VI

Дата введения_________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на композиционный портландцемент 
ЦЕМ II/C-К и композиционный цемент ЦЕМ VI, и устанавливает требования к цементам и компонентам вещественного состава данных цементов.

Настоящий стандарт не распространяется на общестроительные цементы по 
ГОСТ 31108, цементы, изготавливаемые на основе портландцементного клинкера нормированного состава и применяемые для бетонов покрытий и оснований автомобильных дорог по ГОСТ 33174, цементы для транспортного строительства по 
СТ РК 3716, сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266, глиноземистые, высокоглиноземистые и особочистые высокоглиноземистые цементы по ГОСТ 969, цемент для строительного раствора по ГОСТ 25328.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

ГОСТ 5382-2019 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа.

ГОСТ 25818-2017 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия.

СТ РК 3361-2022 Оценка соответствия Порядок подтверждения соответствия цементов и клинкера портландцементного.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка.

ГОСТ 31108-2020 Цементы общестроительные. Технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным)  документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то  положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ 30515 и ГОСТ 31108.

4 Компоненты и состав

Компоненты цемента, на которые распространяется настоящий стандарт, должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 31108.

Составы композиционного портландцемента ЦЕМ II/C-К и композиционного цемента ЦЕМ VI, на которые распространяется настоящий стандарт, приведены в таблице 1.

Талица 1 – Композиционный портландцемент ЦЕМ II/C-К и

Композиционный цемент ЦЕМ VI

| Основные типы | Обозначение продукции (типы цемента) |  | Состав (массовая доля в процентаха) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основной компонент |  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательные компо-ненты |
|  |  |  | Портландцементный клинкер | Доменный или электротермофосфорный шлаки гранулированные | Микро- кремнезем | Пуццолана природная | Глиеж | Зола-уноса | Обожженный сланец | Известняк |  |
|  | Название типа | Обозначение типа | Кл | Ш | Мкб | П | Г | З | С | Ив |  |
| ЦЕМ II | Композиционный портландцементг | ЦЕМ II/C-К | 50-64 | 36-50 |  |  |  |  |  |  | 0-5 |
| ЦЕМ VI | Композиционный цемент | ЦЕМ VI (Ш-П) | 35-49 | 31-59 | – | 6-20 | – | – | – | – | 0-5 |
|  |  | ЦЕМ VI (Ш-З)д | 35-49 | 31-59 | – | – | – | 6-20 | – |  | 0-5 |
|  |  | ЦЕМ VI (Ш-И) | 35-49 | 31-59 | – | – | – | – | – | 6-20 | 0-5 |
| а Значение в таблице относится к сумме основных и вспомогательных компонентов б В случае использования микрокремнезема, массовая доля микрокремнезема ограничена от 6 % до 20 % в В случае использования известняка, массовая доля известняка ограничена от 6 % до 20 % г Число основных компонентов кроме клинкера не может превышать двух, и эти компоненты должны быть отображены в обозначении цемента (см. раздел 6) д Зола-уноса для ЦЕМ VI (Ш-З) согласно ГОСТ 25818 должна быть кислой (К) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 Технические требования

Цемент должен соответствовать требованиям ГОСТ 31108 (6.2.3) и должен быть  изготовлен по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

Цемент должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Дополнительные требования и предельные значения единичных результатов для композиционного портландцемента ЦЕМ II/C-К и композиционного цемента ЦЕМ VI

| Свойства | Метод испытаний | Класс прочности | Заданное нормативное значениеа | Предельные значения для единичных результатова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание оксида серы (VI) SO3 | по ГОСТ 5382 | все | ≤ 4,0б | ≤ 4,5 |
| Содержание хлорид-иона | по ГОСТ 5382 | все | ≤ 0,10в | ≤ 0,10в |
| а Значения указаны в процентах по массе всего цемента б Композиционный портландцемент с добавкой обожженного сланца (С) более 20 % может содержать до 4,5 % SO3 для всех классов в В композиционном цементе CEM VI содержание хлорид-ионов может быть более 0,10 %. В данном случае указывается верхний предел хлорид-иона, выраженный в процентах по массе до второго знака после запятой, о чем должна быть сделана отметка в товаросопроводительной документации |  |  |  |  |

6 Условное обозначение

Цемент, на который распространяется настоящий стандарт, должен иметь обозначение, как минимум с указанием типа цемента согласно таблице 1 и цифрами 32,5; 42,5 или 52,5 в соответствии с классом прочности.

Если на одном и том же заводе производятся разные типы цементов с одинаковым условным обозначением, то данные цементы получают дополнительную идентификацию в виде цифры или двух строчных букв в скобках, чтобы отличить данные цементы друг от друга. Для цифрового обозначения нумерация должна начинаться с 1, для второго сертифицируемого цемента 2, для следующего и другое. Для буквенного обозначения буква должна выбираться таким образом, чтобы избежать разночтений.

Примеры

1 Композиционный портландцемент ЦЕМ II/C-К, с содержанием кислой золы-уноса (З) от 16 % до 44 % и известняка (И) от 6 % до 20 %, класса прочности 32,5 быстротвердеющий:

Композиционный портландцемент ЦЕМ II/C-К (З-И) 32,5Б (настоящий стандарт).

2 Композиционный портландцемент ЦЕМ II/C-К, с содержанием гранулированного доменного шлака (Ш) от 6 % до 44 % и кислой золы уноса (З) от 6 % до 44 %, класса прочности 42,5 нормально твердеющий:

Композиционный портландцемент ЦЕМ II/C-К (Ш-З) 42,5Н (настоящий стандарт).

3 Композиционный цемент ЦЕМ VI, с содержанием гранулированного доменного шлака (Ш) от 31 % до 59 % и известняка (И) от 6 % до 20 %, класса прочности 32,5 быстротвердеющий:

Композиционный цемент ЦЕМ VI (Ш-И) 32,5 Б (настоящий стандарт).

4 Композиционный цемент ЦЕМ VI, с содержанием гранулированного доменного шлака (Ш) от 31 % до 59 % и природной пуццоланы (П) от 6 % до 20 %, класса прочности 42,5, медленнотвердеющий:

Композиционный цемент ЦЕМ VI (Ш-П) 42,5М (настоящий стандарт).

7 Упаковка

Упаковка цементов должна соответствовать требованиям ГОСТ 30515. Допускается использовать бумажные мешки любой слойности и мешки тканые полипропиленовые по соответствующим нормативным документам, показатели качества которых не ниже требований ГОСТ 2226.

8 Маркировка

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 30515.

Условное обозначение цементов приведено в разделе 6.

9 Требования безопасности

9.1 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в цементе должна быть не более 370 Бк/кг, а в материалах, используемых при изготовлении цемента не более 740 Бк/кг. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в цементе и в материалах, используемых при изготовлении цемента, должно проводиться периодически, не реже одного раза в год в аккредитованных испытательных лабораториях.

9.2 При изготовлении и применении цемента необходимо выполнять требования гигиенических норм, установленных уполномоченным органом на территории государства, требования безопасности действующего в стране технического регламента.

9.3 Не допускается вводить в цемент технологические и специальные добавки, повышающие класс опасности цементов.

10 Правила приемки

Приемка должна соответствовать требованиям ГОСТ 30515 (раздел 8), ГОСТ 31108 (раздел 11).

11 Подтверждение соответствия

Подтверждение соответствия цемента проводят по СТ РК 3361.

12 Методы испытаний

12.1 Вещественный состав цементов определяют в пробах, отобранных на предприятии-изготовителе согласно настоящему стандарту.

12.2 Физико-механические показатели цементов определяют по ГОСТ 30744.

12.3 Химические показатели клинкера, цемента и материалов, используемых для их производства, определяют по ГОСТ 5382.

12.4 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов Аэфф в цементе определяют по ГОСТ 30108.

13 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение цементов осуществляется по ГОСТ 30515.

14 Гарантии изготовителя

Гарантии изготовителя устанавливаются по ГОСТ 30515.

Библиография

[1] СТ РК 3716-2021 «Цементы для транспортного строительства. Технические условия».

[2] ГОСТ 22266-2013 «Цементы сульфатостойкие. Технические условия».

[3] ГОСТ 969-91 «Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия».

[4] ГОСТ 25328-82 «Цемент для строительных растворов. Технические условия».

_____________________________________________________________________________

МКС

Ключевые слова: Композиционный портландцемент, композиционный цемент, типа цемента, класс прочности

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

МКС

Ключевые слова: Композиционный портландцемент, композиционный цемент, типа цемента, класс прочности

_____________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»	                   Е. Амирханова

Руководитель Департамента разработки

нормативно-технических документов

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                                       		                 А. Сопбеков

Ведущий специалист Департамента

разработки нормативно-технических

документов РГП на ПХВ «Казахстанский

институт стандартизации и метрологии»                                      П. Жунисбекова