Изменение № 1

к СТ РК 3356-2019 «Порошок хромшпинельный. Технические условия»

3 Классификация

Абзац 2 и 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:

ХШП-01 образуется в пылеуловителях (циклоны) и в рукавных фильтрах газоочистных сооружений плавильных печей по производству феррохрома.

ХШП-02 образуется в электрофильтрах и рукавных фильтрах газоочистных сооружений плавильных печей по производству феррохрома.

Таблица 1 раздела 4 Технические требования

Таблица 1 - Физико - химические показатели

| № | Наименование показателя | Массовая доля |
| --- | --- | --- |
| 1 | оксид хрома (Cr2O3), % | 15-50 |
| 2 | оксид магния (MgO), % | 10-25 |
| 3 | диоксид кремния (SiO2), % | 5-20 |
| 4 | оксид кальция (CaO), % | от 0,8 до 25 |
| 5 | Вода, % | не более 10 |
| Примечания 1 Для ХШП -02 массовая доля оксида кальция (CaO) составляет 10-30 % 2 Для ХШП -03 массовая доля оксида хрома (Cr2O3) может начинаться от 5 % 3 Для ХШП -03 массовая доля воды составляет 10-30 % 4 Для ХШП -03 массовая доля оксида кремния (SiO2) не должна превышать 30 % |  |  |

.

Лист разработчика

УДК                                          МКС

Ключевые слова: Провода медные круглые эмалированные лаком на полиэфиримидной основе

Разработчик:

Технический комитет по стандартизации №85 «Недропользование и металлургия» на базе ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Исполнительный директор                                                                 Н. Радостовец

Исполнитель                                                                                                А. Калдарбек