проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

СТ РК 2211–2012 «Сырье фосфатное тонкого помола Каратау. Технические условия»

Настоящий проект изменения не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Изменение № 2 к СТ РК 2211–2012 «Сырье фосфатное тонкого помола Каратау. Технические условия»

_________________________________________________________________________

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______.

Дата введения _______

Структурный элемент «3 Технические требования»

Таблицу 1 дополнить марками ФКЭ-7, ФКЭ-8, ФКЭ-9 с соответствующими требованиями к показателям качества и изложить в следующей редакции:

Таблица 1

| Наименование физико-химических показателей | Норма для марки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФКЭ-1 | ФКЭ-2 | ФКЭ-3 | ФКЭ-4 | ФКЭ-5 | ФКЭ-6 | ФКЭ-7 | ФКЭ-8 | ФКЭ-9 |
| 1 Массовая доля фосфорного ангидрида (Р2О5), %, не менее | 28,0 | 24,5 | 24,5 | 23,5 | 22,5 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 |
| 2 Массовая доля оксида магния (MgO), %, не более | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 Массовая доля оксида углерода (СО2), %, не более | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 4 Массовая доля поверхностной влаги, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 Отношение массовой доли оксида магния (MgO) к массовой доле фосфорного ангидрида (Р2О5), не более | - | - | - | 0,106 | 0,102 | 0,102 | - | - | - |
| 6 Остаток на сите с сеткой 016К, %, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7 Массовая доля полуторных оксидов R2O3 (Fe2O3+Al2O3), %, не более | - | - | 3,0 | - | - | - | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Примечания 1 Нормы по показателям 1, 2, 3, 7 даны из расчета на сухой продукт. 2 Физико-химические показатели сырья фосфатного тонкого помола Каратау могут быть изменены в контракте (договоре) на поставку по взаимной договоренности изготовителя (продавца) продукции с потребителем (покупателем) продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МКС 73.060.99

Ключевые слова: стандарт, сырье фосфатное тонкого помола Каратау, фосфориты Каратау для экстракции, технические требования, массовая доля, транспортирование, хранение

МКС 73.060.99

Ключевые слова: стандарт, сырье фосфатное тонкого помола Каратау, фосфориты Каратау для экстракции, технические требования, массовая доля, транспортирование, хранение

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | Д. Акимжанова |