НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АНГИДРИД ХРОМОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Методы измерений показателей состава

# Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ангидрид хромовый технический (в дальнейшем по тексту – ангидрид хромовый), получаемый по методу выплавки путем разложения бихромата натрия серной кислотой при температуре 210 ºС.

Настоящий стандарт предназначается для оценки качества ангидрида хромового при его производстве и входном контроле.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения  Типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования.

СТ РК 2.79-2014 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Стандартные образцы состава свойств веществ и материалов зарубежного выпуска. Порядок допуска к применению. Основные положения.

СТ РК 2729-2015 Качество воды. Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2548-77 Ангидрид хромовый технический. Технические условия.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 3776-78 Реактивы. Хрома (VI) оксид. Технические условия.

ГОСТ 4108-72 Реактивы. Барий хлорид 2-водный. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия.

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия.

ГОСТ 4517-2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе.

ГОСТ 4520 -78 Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия.

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов.

ГОСТ 6552-80 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования.

ГОСТ 25794.2-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования.

ГОСТ 25794.3-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для титрования осаждением, неводного титрования и других методов.

ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний.

ГОСТ 29169- 91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования.

РМГ 76-2014 Государственная система обеспечения измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодическим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], РМГ 76.

4 Требования к показателям качества измерений

Настоящий стандарт обеспечивает получение результатов измерений с показателями качества при доверительной вероятности 0,95, не превышающими значений приведенных в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели качества измерений

| Измеряемый показатель | Норматив измеряемого показателя |  |  | Предел повторяемости r (n=2) | Показатель точности δ (Р = 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка А | марка Б | марка В |  |  |
| Массовая доля хромового ангидрида, %, не менее | 99,7 | 98,8 | 98,0 | 0,4 | 0,3 |
| Массовая доля веществ, не растворимых в воде, %, не более | 0,02 | 0,05 | Не норми-руется | 0,010 | 0,006 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,06 | 0,18 | Не норми-руется | 0,03 | 0,04 |
| Массовая доля натрия, %, не более | 0,05 | Не нормируется |  | 1,3 | 15 |
| Массовая доля железа, %, не более | Не нормируется |  |  | 12 | 15 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более | Не нормируется |  |  | 12 | 13 |

5 Требования безопасности, охраны окружающей среды

На всех этапах определения соблюдают общие санитарные гигиенические требования к лабораториям [2], а также следующие требования:

а) безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007;

б) электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0;

в) пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004;

г) изложенные в эксплуатационной документации на применяемые средства измерений (далее – СИ) и другие технические средства, и в других инструкциях, действующих в испытательной лаборатории.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных норм по ГОСТ 12.1.005. По степени воздействия на организм человека ангидрид хромовый относится к первому классу опасности, предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны – 0,01 мг/м3.

6 Требования к квалификации оператора

Персонал, принимающий участие в испытательных процедурах, должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным в лаборатории.

7 Условия выполнения измерений

Измерения выполняют при стандартных лабораторных условиях: температуре окружающего воздуха от 15 оС до 35 оС; относительной влажности воздуха не более 80 %; атмосферном давлении от 84 кПа до 106 кПа (от 630 мм рт.ст до 800 мм рт.ст.).

8 Подготовка к выполнению измерений

8.1 Приготовление растворов. Общие требования

8.1.1 При приготовлении и применении растворов химических реактивов должны выполняться требования ГОСТ 27025.

Для приготовления растворов реактивов и испытаний применяют воду дистиллированную по ГОСТ 6709 или воду для лабораторного анализа по СТ РК 2729.

8.1.2 Вспомогательные реактивы и растворы готовят в соответствии с указаниями ГОСТ 4517.

8.1.3 Титрованные растворы, предназначенные для титриметрических методов измерений, готовят из стандарт-титров согласно прилагаемой инструкции или из химических реактивов в соответствии с требованиями ГОСТ 25794.1, ГОСТ 25794.2, ГОСТ 25794.3, допускается приготавливать и устанавливать точную молярную концентрации растворов в соответствии с [3].

8.1.4 Растворы индикаторов готовят по ГОСТ 4919.1.

8.1.5 Градуировочные растворы для установления градуировочной характеристики готовят последовательным разведением соответствующих стандартных образцов (далее – СО) непосредственно перед применением.

8.2 Подготовка средств измерений. Общие требования

Средства измерений, предназначенные для применения в настоящем стандарте, должны быть допущены к применению на территории Республики Казахстан в установленном порядке в соответствии с СТ РК 2.4, СТ РК 2.21. Подготовку к измерениям СИ проводят в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на конкретный тип прибора.

Допускается использовать другие типы СИ и испытательное оборудование, реактивы и растворы, имеющие аналогичные или более высокие метрологические и технические характеристики.

8.3 Отбор проб

Отбор проб ангидрида хромового выполняют с соблюдением требований ГОСТ 2548 и применением средств отбора любых конструкций.

Масса точечной пробы ангидрида хромового при проверке качества в процессе производства должна быть не менее 0,5 кг, при контроле качества готовой продукции – не менее 0,1 кг.

Средняя проба подготавливается из точечных проб методом квартования, масса не менее 0,5 кг, помещается в чистую сухую стеклянную плотно закрываемую банку. На банку с пробой наносят идентификационную надпись и надпись «Токсичен».

Из-за гигроскопичности продукта пробы хромового ангидрида должны отбирать быстро.

9 Измерение массовой доли хромового ангидрида

9.1 Метод измерений

Измерение массовой доли хромового ангидрида выполняют методом окислительно-восстановительного титрования.

9.2 Средства измерений, реактивы и растворы

9.2.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, химическую посуду и реактивы:

Весы лабораторные, 2-го класса по ГОСТ 24104.

Бюретка 1-1-2-50-0,1 по ГОСТ 29251.

Колба 1-500-2 по ГОСТ 1770.

Пипетка 1-2-25 по ГОСТ 29169.

Мензурка 250 по ГОСТ 1770.

Цилиндр 1-25-2 по ГОСТ 1770.

Колба Кн-1-500 по ГОСТ 25336.

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552.

Кислота серная по ГОСТ 4204, разбавленная 1:4.

Кислота фенилантраниловая (индикатор), раствор с массовой долей 0,1 %, приготовленный по ГОСТ 4919.1.

Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора) по ГОСТ 4208, раствор молярной концентрации  с [(NH4)2SO4 × FeSO4·6H2O] = 0,2 моль/дм3. Титр по определяемому компоненту устанавливают ежедневно следующим образом: навеску калия двухромовокислого – 0,4000 г , взятую с точностью до четвертого знака, помещают в коническую колбу вместимостью 500 см3, растворяют в 250 см3 воды, прибавляют        20 см3 серной кислоты, 5 см3 фосфорной кислоты, 1 см3 раствора фенилантраниловой кислоты и титруют раствором соли Мора до перехода вишневой окраски раствора в зеленую. Титруют не менее 3 навесок калия двухромовокислого.

9.2.2 Допускается применять другие типы СИ, другое вспомогательное оборудование, материалы и реактивы с метрологическими и техническими характеристиками, не хуже приведенных в разделе 9.2.1.

9.2.3 Все средства измерений должны быть допущены к применению в Республике Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с         СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, поверены/калиброваны в порядке, установленном СТ РК 2.4, испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.

9.3 Выполнение измерений

5,0000 г хромового ангидрида взвешивают, с точностью до четвертого знака, растворяют водой в мерной колбе вместимостью 500 см3, доводят объем раствора до метки и перемешивают.

25 см3 полученного раствора вносят в коническую колбу вместимостью 500 см3, разбавляют водой приблизительно до 200 см3, прибавляют 15 см3 раствора серной кислоты, 5 см3 ортофосфорной кислоты, 1 см3 индикатора и титруют раствором соли Мора до перехода фиолетово-вишневой окраски в зеленую.

9.4 Обработка результата измерений

Массовую долю хромового ангидрида X, %, вычисляют по формуле (1):

| X=V×0,006666×500m×25×100, | (1) |
| --- | --- |

где V – объем раствора соли Мора молярной концентрации 0,2 моль/дм3, израсходованный на титрование раствора пробы, см3;

0,006666 – масса хромового ангидрида, эквивалентная массе соли Мора в 1 см3 раствора молярной концентрации точно 0,2 моль/дм3;

m – масса навески, г.

За результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных измерений, если расхождение между ними не превышает значения предела повторяемости по таблице 1.

10 Измерение массовой доли не растворимых в воде веществ

10.1 Метод измерений

Измерение массовой доли не растворимых в воде веществ выполняют гравиметрическим методом.

10.2 Средства измерений, реактивы и растворы

10.2.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, химическую посуду и реактивы:

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.

Мензурка 250 по ГОСТ 1770.

Баня водяная любого типа.

Стакан В-1-250ХТС по ГОСТ 25336.

Тигель ТФ-40-ПОР 40ХС по ГОСТ 25336.

Шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающий температуру нагрева (105 ± 5) °С.

10.2.2 Допускается применять другие типы СИ, другое вспомогательное оборудование, материалы и реактивы с метрологическими и техническими характеристиками, не хуже приведенных в пункте 10.2.1.

10.2.3 Все средства измерений должны быть допущены к применению в Республике Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с         СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, поверены в порядке, установленном СТ РК 2.4, испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.

10.3 Выполнение измерений

10,0000 г хромового ангидрида взвешивают, с точностью до четвертого знака, помещают в стакан вместимостью 250 см3 и растворяют в 150 см3 воды. Раствор нагревают на водяной бане в течение 1 ч и фильтруют через фильтрующий тигель, предварительно высушенный до постоянной массы и взвешенный с точностью до четвертого десятичного знака.

Остаток на фильтре промывают горячей водой до получения бесцветных промывных вод, тигель с остатком сушат в сушильном шкафу при температуре (105 ± 5) °С до постоянной массы и взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака.

10.4 Обработка результата измерений

Массовую долю не растворимых в воде веществ X, %, вычисляют по формуле (2):

| X=m1m×100, | (2) |
| --- | --- |

где m1 – масса высушенного остатка, г;

m – масса навески, г.

За результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных измерений, если расхождение между ними не превышает значения предела повторяемости по таблице 1.

11 Измерение массовой доли сульфатов

11.1 Метод измерений

Измерение массовой доли сульфатов выполняют фотометрическим методом, основанном на измерении изменения коэффициента пропускания раствора в зависимости от концентрации в нем сульфатов, по предварительно установленной градуировочной характеристике.

11.2 Средства измерений, реактивы и растворы

11.2.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, химическую посуду и реактивы:

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.

Спектрофотометр, обеспечивающий измерение коэффициента пропускания в диапазоне длин волн от 580 до 600 нм и кювета с толщиной поглощающего свет слоя 30мм.

Колба 1-500-2; 1-1000-2 по ГОСТ 1770.

Пипетка 1-2-1-5 по ГОСТ 29227.

Пипетка 1-2-10; 1-2-50 по ГОСТ 29169.

Бюретка 1-1-2-50-0,1 по ГОСТ 29251.

Мензурка 250 по ГОСТ 1770.

Секундомер механический типа СОПпр.

Цилиндр 1-25-2 по ГОСТ 1770.

Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор молярной концентрации                                   с (1/2 H2SO4) = 1 моль/дм3 (1 н.); готовят по ГОСТ 25794.1 или стандарт-титр (фиксанал) в ампулах. Раствор А, содержащий в 1 см3 0,48 мг сульфата готовят следующим образом: 10 см3 серной кислоты концентрации 1 моль/дм3 или стандарт титр переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доводят объем до метки соляной кислотой концентрации 1 моль/дм3  и перемешивают. 50 см3 полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 500 см3, доводят объем до метки соляной кислотой концентрации 1 моль/дм3 и перемешивают.

Колба Кн-1-1000 по ГОСТ 25336.

Стакан В-1-50ХС по ГОСТ 25336.

Барий хлорид 2-водный по ГОСТ 4108, раствор с массовой долей 30 % в растворе соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм3, приготовленный следующим образом: 300 г хлористого бария растворяют в растворе соляной кислоты в мерной колбе вместимостью 1000 см3. Раствор переносят в сухую коническую колбу, нагревают до кипения и оставляют для отстаивания на сутки, затем два раза фильтруют через двойной фильтр «синяя лента». Раствор перед применением перемешивают.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, растворы молярных концентраций                              с (HCl) = 0,1; 1,0 моль/дм3.

Хрома (VI) оксид по ГОСТ 3776, не содержащий сульфатов. Реактив проверяют на отсутствие сульфатов: для этого к 15 см3 раствора оксида хрома (VI) с концентрацией 20 г/дм3, приготовленного в растворе соляной кислоты (1 моль/дм3) добавляют 5 см3 раствора хлористого бария, перемешивают и отстаивают в течение 2,5 – 3 ч. Отсутствие осадка указывает на пригодность реактива.

11.2.2 Допускается применять другие типы СИ, другое вспомогательное оборудование, материалы и реактивы с метрологическими и техническими характеристиками, не хуже приведенных в пункте 11.2.1.

11.2.3 Все средства измерений должны быть допущены к применению в Республике Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с         СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, поверены в порядке, установленном СТ РК 2.4, испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.

11.2.4 Стандартные образцы (СО) зарубежных стран должны быть утвержденных типов и зарегистрированы в реестре Республики Казахстан в соответствии с ГОСТ 8.315 и СТ РК 2.79.

11.3 Подготовка к выполнению измерений

11.3.1 Приготавливают серию градуировочных растворов в мерных колбах вместимостью 500 см3 из раствора А. Для этого в мерные колбы вместимостью 500 см3 отмеривают из бюретки 10,0; 15,0; 20,0; 30,0; 40,0; 50,0 см3 раствора А, что соответствует 4,8; 7,2; 9,6; 14,4; 19,2; 24,0 мг сульфата.

Для фона добавляют 10,00 г оксида хрома (VI), не содержащего сульфатов. Объемы растворов доводят до метки раствором соляной кислоты концентрации 1 моль/дм3 и перемешивают.

11.3.2 Устанавливают градуировочную характеристику, выражающую функциональную зависимость содержания сульфатов в растворе от времени установления коэффициента пропускания.

Рекомендуемые для измерений длина волны – 590 нм и кювета на 30 мм.

а) устанавливают кювету с градуировочным раствором, налитым точно до риски, в кюветное отделение, закрывают крышку. Провести обнуление прибора путем нажатия кнопки [0А/100%Т], на дисплее отобразятся значения 0,000А, 100,0 Т%;

б) открывают крышку кюветного отделения и в центр кюветы непосредственно в измеряемый раствор добавляют пипеткой 5 см3 раствора хлористого бария. При определении массовой доли сульфатов и фотометрировании градуировочных растворов необходимо пользоваться одной и той же пипеткой;

в) с момента начала приливания хлористого бария включают секундомер, закрывают крышку кюветного отделения и наблюдают за изменением показания коэффициента светопропускания;

г) при достижении значения коэффициента светопропускания – 0,1, секундомер выключают и фиксируют время в секундах.

По полученным значениям времени строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс lgC, где С – содержание S04 в 500 см3 раствора в миллиграммах, а по оси ординат – lgt, где t – время в секундах. Установленная функциональная зависимость должна быть линейной.

11.4 Выполнение измерений

10,0000 г хромового ангидрида взвешивают, с точностью до четвертого знака, помещают в стакан вместимостью 250 см3 и растворяют в 150 см3 воды. Полученный раствор кипятят в течение 10 мин., охлаждают, переводят в мерную колбу вместимостью 500 см3, обмывают стенки колбы 200 см3 раствора соляной кислоты с концентрацией     0,1 моль/дм3, объем раствора доводят до метки водой и перемешивают.

Полученный раствор наливают в кювету и проводят измерение коэффициента пропускания аналогично 11.3.2. Фиксируют время достижения коэффициента пропускания значения – 0,1.

11.5 Обработка результата измерений

Массовую долю сульфатов X, %, вычисляют по формуле (3):

| X=m1m×1000×100, | (3) |
| --- | --- |

где m1 – масса сульфатов в 500 см3 раствора, определенная по градуировочной характеристике, мг;

m – масса навески, г.

За результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов трех параллельных измерений, если расхождение между ними не превышает значение предела повторяемости по таблице 1.

12 Измерение массовых долей железа и натрия

12.1 Метод измерений

Измерение массовых долей железа и натрия выполняют методом оптической эмиссионной спектрометрии, основанной на измерении интенсивности оптического излучения атомов определяемых элементов, возникающих при распылении раствора анализируемой пробы в аргоновую плазму.

12.2 Средства измерений, реактивы и растворы

12.2.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, химическую посуду и реактивы:

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.

Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой, обеспечивающий измерение в диапазоне длин волн от 160-900 нм.

Колба 1-100-2 по ГОСТ 1770.

Государственный стандартный образец (далее – ГСО) состава водных растворов ионов железа (например, ГСО 8032).

ГСО состава водных растворов ионов натрия (например, ГСО 7474).

Аргон газообразный высокой чистоты по действующей нормативной документации.

12.2.2 Допускается применять другие типы СИ, другое вспомогательное оборудование, материалы и реактивы с метрологическими и техническими характеристиками, не хуже приведенных в пункте 12.2.1.

12.2.3 Все средства измерений должны быть допущены к применению в Республике Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с         СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, поверены в порядке, установленном СТ РК 2.4, испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.

12.2.4 Стандартные образцы (СО) зарубежных стран должны быть утвержденных типов и зарегистрированы в реестре Республики Казахстан в соответствии с ГОСТ 8.315 и СТ РК 2.79.

12.3 Подготовка к выполнению измерений

Спектрометр настраивают на измерение железа или натрия (далее – элемент). Устанавливают градуировочную характеристику по градуировочным растворам с рекомендуемыми концентрациями измеряемого элемента: (10,00; 1,00; 0,10; 0,01) мг/дм3.

12.4 Выполнение измерений

0,2000 г хромового ангидрида (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого знака) растворяют водой в мерной колбе вместимостью 100 см3, доводят объем до метки и перемешивают.

Одновременно готовят холостую пробу.

Измерение проб проводят в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации применяемого прибора.

12.5 Обработка результата измерений

Массовую долю элемента X, %, вычисляют по формуле (4):

| X=а×100×100m×1000×1000, | (4) |
| --- | --- |

где а – измеренная концентрация элемента в растворе (показание прибора), мг/дм3;

т – масса навески, г.

За результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных измерений, если расхождение между ними не превышает соответствующего значения предела повторяемости по таблице 1.

13 Измерение массовой доли хлоридов

13.1 Метод измерений

Измерение массовой доли хлоридов выполняют методом меркурометрического осадительного титрования.

13.2 Средства измерений, реактивы и растворы

13.2.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, химическую посуду и реактивы:

Весы лабораторные, 2 класса точности по ГОСТ 24104.

Бюретка 1-1-2-25-0,1; 1-1-2-50-0,1 по ГОСТ 29251.

Пипетка 1-2-100 по ГОСТ 29169.

Пипетка 1-2-1-5 по ГОСТ 29227.

Колба 1-500-2 по ГОСТ 1770.

Колба Кн-1-250 по ГОСТ 25336.

Кислота азотная по ГОСТ 4461.

Натрий нитропруссидный (индикатор), раствор с массовой долей 10%.

Ртуть азотнокислая (II) 1-водная по ГОСТ 4520, раствор молярной концентрации      с (1/2 Hg(NO3)2 ∙ H2O) = 0,01 моль/дм3 (0,01 н.).

13.2.2 Допускается применять другие типы СИ, другое вспомогательное оборудование, материалы и реактивы с метрологическими и техническими характеристиками, не хуже приведенных в пункте 13.2.1.

13.2.3 Все средства измерений должны быть допущены к применению в Республике Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с         СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, поверены в порядке, установленном СТ РК 2.4, испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.

13.3 Выполнение измерений

20,0000 г хромового ангидрида взвешивают (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого знака) растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 500 см3, объем раствора доводят до метки и перемешивают.

100 см3 полученного раствора помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 5 см3 азотной кислоты, 1 см3 индикатора и медленно титруют на черном фоне раствором азотнокислой ртути до появления слабой неисчезающей мути.

Одновременно проводят измерений холостой опыт с дистиллированной водой.

13.4 Обработка результата измерений

Массовую долю хлоридов X, %, вычисляют по формуле (5):

| X=V-V1×0,0003546×500×100m×100, | (5) |
| --- | --- |

где V – объем раствора азотнокислой ртути концентрации 0,01 моль/дм3, израсходованный на титрование раствора пробы, см3;

V1 – объем раствора азотнокислой ртути концентрации 0,01 моль/дм3, израсходованный на титрование раствора холостого опыта, см3;

0,0003546 – масса хлоридов, эквивалентная массе ртути азотнокислой в 1 см3 раствора молярной концентрации точно 0,01 моль/дм3, г;

m – масса навески, г.

За результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных измерений, если расхождение между ними не превышает значения предела повторяемости по таблице 1.

14 Контроль точности результата измерений

Контроль точности результатов измерений осуществляют по установленным настоящим стандартом показателям точности в соответствии с РМГ 76.

Оперативный контроль повторяемости проводят при получении каждого результата измерений рабочих проб.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II.

[2] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества» (утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 08.09.2017 г. №684).

[3] Руководство по приготовлению титрованных растворов. Химия, Ленинградское отделение, 1967. (Сусленникова Е.М., Киселева Е.К.).

МКС 71.040 Ключевые слова: ангидрид хромовый технический, нерастворимые в воде вещества, сульфаты, железо, натрий, хлориды

МКС 71.040 Ключевые слова: ангидрид хромовый технический, нерастворимые в воде вещества, сульфаты, железо, натрий, хлориды

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

Генерального директора						С. Радаев

Начальник Центра стандартизации				С. Карибжанова

Разработчик

Ведущий специалист

Департамента стандартизации					Г. Исмаилова