# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПЕК ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ

Часть 1 Определение точки размягчения методом кольца

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения точки размягчения пека (температуры размягчения), используемый при производстве алюминия с помощью кольца и шара (кольцевого-шарового устройства).

Метод применяется к пекам с точками размягчения равными 30°C или выше.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

ISO 6257:2002 Carbonaceous materials used in the production of aluminium – Pitch for electrodes – Sampling (Материалы углеродные для производства алюминия. Пек для электродов. Отбор проб).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте термины и определения отсутствуют.

4 Сущность метода

4.1 Готовят  образец для испытаний в форме диска, отлив его в виде кольца, установить подготовленное кольцо в нагретую ванну и поместить стальной шарик на верхнюю поверхность образца для испытания.

4.2 Определяют температуру, при которой испытательный образец при нагреве с заданной скоростью размягчается настолько, что прогибается до заданной глубины под массой шарика. Эта температура соответствует точке размягчения (температуре размягчения).

5 Реактивы

При проведении анализа используют только чистые реактивы, дистиллированную  свежекипяченую, охлажденную воду или воду эквивалентной чистоты.

5.1 Глицерин для использования с пеками с температурой размягчения выше 85°C.

5.2 Вода для использования пеков, температура размягчения которых находится в диапазоне от 30°C до 85°C.

6 Аппаратура

Стандартное лабораторное оборудование, и:

6.1 Прибор «кольцо и шар» (см. рисунок B.1 для собранного аппарата), состоящий из:

6.1.1 Медные конусовидные кольца (см. рисунок B.2), имеющие размеры:

– глубина 6,4 мм ± 0,1 мм;

– внутренний диаметр внизу 15,9 мм ± 0,1 мм;

– внутренний диаметр вверху 17,5 мм  ± 0,1мм;

– внешний диаметр выше буртика 20,6 мм  ± 0,1 мм;

– внешний диаметр ниже буртика 18,5 мм  ± 0,5 мм.

6.1.1.1 Стальные шарики, диаметром 9,53 мм и  весом каждого 3,50 г ± 0,05 г.

6.1.1.2 Направляющие для центрирования шариков. Подходящая форма направляющих показана на рисунке B.3.

6.1.1.3 Мензурка для ванны, термостойкий стеклянный небольшой высоты стакан с носиком емкостью 800 мл.

6.1.1.4 Опора для кольца,  форма и размеры которого показана на рисунках  B.1 и  B.4.

Опора состоит из двух параллельных латунных пластин, расположенных одна над другой на расстоянии (25 ± 0,5) мм друг от друга.

Верхняя пластина предназначена для опоры двух колец (см. 6.1.1), а ее толщина равна расстоянию между нижней поверхностью одного кольца и его  буртика.

Две пластины поддерживаются круглым или прямоугольным держателем, который опирается на верхний край ванны и имеет центральное отверстие, предназначенное для термометрического устройства (см. 6.1.2).

6.1.2 Термометрическое устройство (см. таблицу A.1). Термометрическое устройство должно обладать такой же точностью, что и термометры, описанные в таблице A.2 или выше.

a) Для пеков с температурой размягчения от 30 °C до 120 °C, устройство должно иметь диапазон между 0 °C и до 120 °C, а также  показывать температуру до 0,5 °C и быть стабильным с точностью до 0,5 °C на протяжении всего испытания.

b) Для пеков с температурой размягчения от 30 °C до 180 °C устройство должно иметь диапазон измерения от 0 °C до 210 °C, а также показывать температуру с точностью до 1,0 °C и быть стабильным на протяжении всего испытания с точностью до 1,0 ° C.

Термометры могут использоваться, если ртуть в стеклянных термометрах соответствует требованиям законодательства той страны, где расположен испытательный комплекс.

6.1.3 Тренога и открытая проволочная сетка, поддерживающая ванну.

6.1.4 Горелка Бунзена, оснащенная регулятором, если подача газа подвержена колебаниям.

6.1.5 Формовочная пластина, имеющая размеры, как показано на рисунке B.5.

6.1.6 Ширма, подходящей конструкции для защиты собранного аппарата от сквозняков.

Примечание – Также возможно использовать автоматическое устройство с кольцом и шариком, вместо ручного устройства при условии, что оно имеет те же размеры и дает такие же результаты.

7 Проведение испытания

7.1 Подготовка проб

Используя метод, указанный в приложении B, расплавляют пробу для испытания приблизительно 50 г от лабораторной пробы, отобранной и подготовленной в соответствие с ISO 6257:2002, и далее нагреть кольца (см. 6.1.1).

Нагретые кольца следует помещают в комплекты направляющих штифтов на формовочной пластине (см. 6.1.5), которые должны быть обработаны для предотвращения прилипания пека, и немедленно вылить пек в кольца равномерной струей.

Количество пека для каждого кольца, должно быть, чтобы после 20 минут над уровнем кольца оставался незначительный излишек. В конце периода охлаждения удаляют излишки ножом, но без применения тепла. Оба кольца должны быть заполнены из одного расплава, и подвергаться  испытанию вместе.

7.2 Подготовка аппаратуры

Избегая аэрации, необходимо поместить в мензурку для ванны (см. 6.1.1.3) достаточное количество (600 мл достаточно) глицерина (см. 5.1), либо воды (см. 5.2) таким образом, чтобы уровень был как минимум на 50 мм выше верха колец.  Жидкость должна быть предварительно охлаждена, при необходимости, до температуры не менее 45 °C ниже ожидаемой точки размягчения пека, за исключением того, что в случае мягкого пека температура не должна быть ниже 5 °C.

Подготовленные кольца помещают на опору (см. 6.1.1.4) и устанавливают прибор в ванну. Вставляют термометрическое устройство (см. 6.1.2) в мензурку таким образом, чтобы дно его колбы находилось на уровне нижней поверхности колец и было равноудалено от каждого из них.

Помещают направляющие для центрирования шариков (см. 6.1.1.2) над каждым кольцом и поместить два шарика (см. 6.1.1.1) в ванну, но не на пек, находящийся в кольцах. Далее необходимо поместить мензурку на треногу (см. 6.1.3) так, чтобы опорный держатель кольца располагался горизонтально.

Оставляют собранный аппарат в покое на 15 минут, не допуская повышения температуры ванны, а затем, используя щипцы, необходимо поместить шарики в их направляющие, располагающиеся на поверхности дисков пека.

7.3 Испытание

Помещают горелку Бунзена (см. 6.1.4) посередине между осью и краем мензурки и на диаметре под прямым углом к тому, что включает в себя кольца и термометрическое устройство, как показано на рисунке B.1. Проводят  нагревание так, чтобы температура повышалась на 5 °C каждую минуту. За исключением первых 3 минут, скорость нагрева должна поддерживаться в пределах 0,5 °C за каждую минуту. Эта скорость не должна быть просто средней за период испытания, и любой результат измерения, при котором скорость нагрева не соответствует этим требованиям, отбраковывается. Записывают температуру, при которой пек, окружающий каждый шарик, сначала касается нижней пластины опоры.  Для двух шариков, если эта температура отличается более чем на 1 °C, отклоняют результаты и повторяют испытание. Если испытание по какой-либо причине повторяется, выполняют всю процедуру, используя новую пробу.

Примечание – Примерно, при температуре около 85 °C при использовании глицерина достигаются несколько более высокие результаты, чем при использовании воды.

8 Выражение результатов

8.1 Метод расчета

Точку размягчения определяют как среднее значение двух зафиксированных температур (см. 7.3). Необходимо выразить результат с точностью до 0,2 °C.

8.2 Прецизионность

Для пеков с температурой плавления менее 85 °C:

– повторяемость равна 0,5 °C;

– воспроизводимость равна 2,5 °C.

Для пеков с температурой плавления выше 85 °C:

– повторяемость равна 1,5 °C;

– воспроизводимость равна 3,0 °C.

9 Протокол испытаний

Протокол испытания должен включать в себя следующие сведения:

a) маркировку образца;

b) настоящий стандарт, т.e. СТ РК ISO 5940-1, с указанием того, использовался ли в качестве теплоносителя глицерин или вода;

c) результаты и используемый метод выражения, включая ссылку на пункт, который объясняет, как были рассчитаны результаты;

d) тип используемого термометрического устройства и подтверждение возможности получения заявленных здесь результатов;

e) любые отклонения от процедуры;

f) любые необычные особенности, наблюдаемые во время определения;

g) дату испытания.

Приложение А

(информационное)

Термоэмиссионные устройства для измерения и вывода температуры

Таблица A.1 – Температурные датчики

| Термоэмиссионное устройство | Пример только для иллюстрации | Диапазон применения | Точность |
| --- | --- | --- | --- |
| Платиновый термометр сопротивления (PRTs). Класс A | Pt 100 | от -250 °C до 850 °C | 0,03 °C обычно 0,3 |
| Терморезистор | Терморезистор типа NTC | от -100 °C до 300 °C | 0,1 °C обычно |
| Термопара | Тип K | от -200°C до 1 300°C | 1 °C обычно |
| Ртуть в стеклянном термометре | Смотреть ниже |  |  |

Таблица A.2 – Подробная информация о ртути в стеклянных термометрах

| Диапазон | от 0 °C до 120 °C | от 50 °C до 210 °C |
| --- | --- | --- |
| Градуировка | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Погружение | 100 мм | 100 мм |
| Более длинные линии при каждома) | от 1 °C и 5 °C | от 1 °C и 5 °C |
| Полностью представленный при каждых | 10 °C | 10 °C |
| Максимальная общая длина | 430 мм | 430 мм |
| Минимальная длина основной шкалы | 240 мм | 240 мм |
| Максимальная погрешность | ±0,6 °C | ±0,8 °C |
| а) Линии, соответствующие каждым 5 °C, должны быть чуть длиннее, чем соответствующие каждому 1 °C. |  |  |

Приложение B

(обязательное)

Плавка образцов пека

B.1 Введение

Перед определением точки размягчения необходимо расплавить образец. На точность определения и, в частности, на воспроизводимость результатов, в значительной степени влияет однородность расплавленного образца и  отсутствие в нем пузырьков воздуха. Процедура, указанная в настоящем приложении, призвана свести к минимуму колебания результатов испытания путем стандартизации температуры и времени нагрева.

B.2 Аппаратура

B.2.1 Чашка, 55 мм в диаметре и 35 мм в глубину. Подходят чашки, продаваемые для использования с пенетрометрами.

B.2.2 Печь, в которой можно поддерживать температуру на 50 °C выше ожидаемой точки размягчения образца.

B.3 Процедура

Необходимо отвесить в чашку примерно 50 г лабораторного образца. Лабораторный образец должен быть порошкообразным, если позволяет точка размягчения. Далее необходимо поместить его в печь при температуре на 50°C выше ожидаемой точки размягчения пека. Также поместить в печь кольца (см. 6.1.1).

Поддерживать пек и кольца при этой температуре в течение 2 часов, а затем использовать нагретые кольца и расплавленный пек для подготовки испытуемого образца, как описано в пункте 7.1.

После нагрева поверхность расплавленного пека должна быть гладкой, блестящей и очищенной от пленки.

Если поверхность расплавленного пека покрыта пеной, это свидетельствует о наличии воды в испытуемой части. Далее испытуемая часть выбрасывается. Новый образец подготавливается в соответствии с процедурой B.3 настоящего приложения. Перед помещением в печь лабораторный образец должен быть высушен. Затем образец для испытания помещается в вакуумную сушильную печь в присутствии подходящего осушителя.

| a) Вид спереди | b) Вид сбоку |
| --- | --- |

Условные обозначения

1 центральное отверстие для пробки

2 нижняя пластина, длина 76,2, ширина 25

Рисунок B.1 – Смонтированный аппарат

Рисунок B.2 – Конусовидное кольцо

Примечание – Направляющая устанавливается на верхнюю часть кольца (жестко) для размещения шарика в центре образца.

Рисунок B.3 – Рекомендуемая форма направляющих для центрирования шарика

Рисунок B.4 – Опора для колец

Рисунок B.5 – Пластина для лить

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица B.A.1 – Сведения о соответствии стандартов международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 6257:2002 Carbonaceous materials used in the production of aluminium – Pitch for electrodes – Sampling (Материалы углеродные для производства алюминия. Пек для электродов. Отбор проб) | IDT | СТ РК ISO 6257-2019 Пек для электродов. Отбор проб |

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | Радаев C.Ю. |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | Карибжанова С.Б. |
| Специалист Департамента стандартизации | Искакова Д.А. |