НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нефтяные масла и смазочные материалы

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Технические условия

СТ РК _____–_____

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента                  ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» от 20 июля 2012 года № 59

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Классификация	3

4	Технические требования	3

4.1	Общие требования	3

4.2	Характеристики	3

4.3	Требования к упаковке 	5

4.4	Требования к маркировке	5

5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	6

6	Правила приемки	6

7	Методы контроля	7

8	Транспортирование и хранение	7

9	Гарантия изготовителя	7

Библиография	8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нефтяные масла и смазочные материалы

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Технические условия

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на базовые масла, получаемые путем регенерации отработанного масла физическим, химическим и физико-химическим методами, с целью удаления из него продуктов старения и загрязнения; также из вакуумного газойля путем сольвентных технологий процессов (селективной очистки для парафинизации).

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

СТ РК ISO 4259–2008 Нефтепродукты. Определение и применение данных о точности в отношении методов испытаний.

СТ РК ASTM D 92–2018 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле по Кливленду.

СТ РК ASTM D 97–2011 Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод испытаний для определения температуры текучести нефтепродуктов.

СТ РК ASTM D 445–2011 Метод определения кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей (расчет динамической вязкости).

СТ РК ASTM D 4052–2013 Стандартный метод определения плотности, относительной плотности и плотности API (в градусах американского нефтяного института) ареометра.

СТ РК ASTM D 4294–2011 Стандартный метод определения серы в нефти и нефтепродуктах методом ренгенофлуоресцентной спектрометрии на основе энергии дисперсионного взаимодействия.

СТ РК ASTM D 1500–2011 Стандартный метод определения цвета нефтепродуктов (по шкале цвета ASTM).

СТ РК ASTM D 4927–2013 Масла смазочные и присадки. Методы определения бария, кальция, фосфора, серы и цинка с помощью рентгеновской флуоресцентной спектроскопии с дисперсией по длинам волны.

СТ РК ASTM D 5800–2011 Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод испытаний для определения потерь от испарения смазочных масел методом НОАКА.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

СТ РК ASTM D 6304–2016 Стандартный метод определения содержания воды в нефтепродуктах, смазочных маслах и присадках с помощью кулонометрического титрования по методу Карла Фишера.

ГОСТ 8.579–2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.018–93 Система стандартов безопасности труда.                                             Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

ГОСТ 12.1.044–89 Система стандартов безопасности труда.                                            Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 33–2016 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости.

ГОСТ 1437–75 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы

ГОСТ 1461–75 Нефть и нефтепродукты.  Метод определения зольности.

ГОСТ 1510–84 	Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 2477–2014 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды.

ГОСТ 2517–2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 3900–85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.

ГОСТ 4333–2014 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле.

ГОСТ 5985–79 Нефтепродукты. Вычисление индекса вязкости по кинематической вязкости при температурах 40 °С и 100 °С.

ГОСТ 6370–83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей.

ГОСТ 9827–75 Присадки и масла с присадками. Метод определение фосфора.

ГОСТ 13538–68 Присадки и масла с присадками. Метод определения содержания бария, кальция и цинка комплексонометрическим титрованием.

ГОСТ 20287–91 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания

ГОСТ 25371–2018 Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости.

ГОСТ 32500–2013 Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости.

ГОСТ 33701–2015 Определение и применение показателей точности методов испытаний нефтепродуктов.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации», по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Классификация

Базовые масла относятся к группе I (API Group I) в соответствии с   классификацией API – Американского Нефтяного Института.

- Технические требования

Общие требования

Базовые масла должны соответствовать требованиями настоящего стандарта, [1] и перерабатываться по технологическому регламенту, утвержденному производителем в установленном порядке.

Характеристики

4.2.1 По физико-химическим показателям смазки должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Нормы для базовых масел SN-80, SN-150, SN-180, SN-240, SN-350, SN-500, SN-600, SN-1200

| № | Наименование показателя | Нормы для базовых масел HILL Base oil |  |  |  |  |  |  |  | Методы испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SN-80 | SN-150 | SN-180 | SN-240 | SN-350 | SN-500 | SN-600 | SN-1200 |  |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт) при 100 оС, в пределах | 2,5–3,36 | 3,36–4,54 | 4,54–5,51 | 5,51–6,45 | 6,45–10,5 | 9,1–12,5 | 10,5–14,5 | 18,0–23,0 | СТ РК ASTM D 445 или ГОСТ 33 |
| 2 | Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт) при 40 оС, в пределах | 9,3–15,0 | 15,0–25,0 | 25,0–35,0 | 25,0–45,0 | 45,5–96,0 | 77,5–125,0 | 99,0–156,0 | 217,0–336,0 |  |
| 3 | Индекс вязкости, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | ГОСТ 5985 или ГОСТ 25371 |
| 4 | Кислотное число, мг КОН/1 г масла, не более | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 008 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | ГОСТ 5985 |
| 5 | Зольность, % (масс.), не более | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ГОСТ 1461 |
| 6 | Содержание механических примесей, %, не более | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ГОСТ 6370 |
| 7 | Содержание воды, %, не более | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ГОСТ 2477 |

Окончание таблицы 1

| № | Наименование показателя |  | Нормы для базовых масел HILL Base oil |  |  |  |  |  |  |  | Методы испытания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SN-80 | SN-150 | SN-180 | SN-240 | SN-350 | SN-500 | SN-600 | SN-1200 |  |  |
| 8 | Массовая доля серы, %, не более |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | ГОСТ 1437 или СТ РК ASTM D 4294 |  |
| 9 | Цвет, единицы ЦНТ, не более |  | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | СТ РК ASTM D 1500 |  |
| 10 | Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, оС, не ниже |  | 170 | 200 | 205 | 205 | 220 | 225 | 225 | 230 | СТ РК ASTM D 92 или ГОСТ 4333 |  |
| 11 | Температура застывания, 0С, не выше |  | – 12 | – 12 | – 12 | – 12 | – 12 | – 12 | – 9 | – 10 | ГОСТ 20287 или СТ РК ASTM D 97 |  |
| 12 | Плотность при 20 °С, ρ, г/см3 |  |  | Не нормируется |  |  |  |  |  |  | СТ РК АSТМ D 4052 или ГОСТ 3900 |  |
| 13 | Испаряемость по НОАК, % (масс.), не более |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | по СТ РК ASTM D 5800 |  |
| 14 | Массовая доля активных элементов, % (масс.) - кальций - барий - цинк | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13538 или СТ РК ASTM D 4927 |
| 15 | Определение содержания фосфора, % (масс.) | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9827 |
| Примечания 1 Показатели 14 и 15 определяются для набора статистических данных не менее 1 раза в квартал. 2 Допускается приготовление базовых масел цветом на 0,5 ЦНТ больше установленных в таблице 1 значений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Нормы для базового масла М-20А

| № | Наименование показателя | Норма для масла базового | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с, в пределах | 18–23 | по СТ РК ASTM D 445 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 85 | по ГОСТ 5985 |

Окончание таблицы 2

| № | Наименование показателя | Норма для масла базового | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,03 | по ГОСТ 5985 |
| 4 | Зольность, % масс., не более | 0,005 | по ГОСТ 1461 |
| 5 | Содержание механических примесей | Отсутствует | по ГОСТ 6370 |
| 6 | Содержание воды | Отсутствует | по ГОСТ 2477 |
| 7 | Содержание серы, % масс. не более | 1,5 | по СТ РК ASTM D 4294 |
| 8 | Цвет, единицы ЦНТ, не более | 7 | по СТ РК ASTM D 1500 |
| 9 | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 225 | по СТ РК ASTM D 92 |
| 10 | Температура застывания, °С, не выше | – 15 | по ГОСТ 20287 |
| 11 | Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 905 | по ГОСТ 3900 |
| 12 | Коксуемость, % не более | 0,90 | по ГОСТ 19932 |
| 13 | Содержание селективных растворителей | Отсутствует | по ГОСТ 6350 |
| 14 | Коррозионное воздействие на пластинке из свинца, г/см3, не более | 15 | по ГОСТ 20502 |

Требования к маркировке

4.4.1 На каждую единицу тары должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями [2], содержащая следующие данные:

- наименование и марка базового масла;

- количество базового масла в упаковке: масса нетто или объем;

- номер партии и дата изготовления.

4.4.2 Базовое масло по ГОСТ 19433 не классифицируется, особенные знаки опасности груза при маркировке не наносятся.

4.4.3 Маркировка может быть нанесена любым способом, при условии четкости и легко читаемости надписей.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Базовые масла относятся к малоопасным веществам и по степени воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относятся к 4 классу опасности, при образовании масляного тумана – к 3 классу опасности, веществам умеренно-опасным.

5.2 Предельно допустимая концентрация паров базового масла в воздухе рабочей зоны – 300 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005.

5.3   Предельно допустимая концентрация паров углеводородов определяется универсальным газоанализатором УГ-2.

5.4 В случае загорания базового масла применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду, пену; при объемном тушении: порошковые составы, углекислый газ, составы СЖБ (жидкостно-бромэтиловые), перегретый пар, песок, кошму и другие.

5.5 В помещении для хранения и применения базового масла запрещается обращение с открытым огнем. Электрооборудование, электрические сети и искусственное освещение должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении.

5.6 При разливе базового масла место разлива засыпают песком с последующим удалением.

5.7 При  производстве, хранении  и  применении базовых масел   должны быть предусмотрены меры, исключающие попадание продукта в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы и почву.

5.8 Оборудование и аппараты процессов слива и налива базового масла должны быть герметизированы с целью исключения попадания паров в воздушную среду рабочего помещения. Перед ремонтом и чисткой оборудования необходимо удалить продукт, затем продуть оборудование инертным газом.

- Правила приемки

6.1 Базовые масла принимают партиями. Партией считается любое количество масла, изготовленной в ходе одного технологического цикла по утвержденной технологии, однородного по компонентному составу и показателям качества и сопровождаемого одним документом о качестве.

В документе о качестве указывают:

- наименование предприятия- изготовителя или его товарный знак;

- наименование и марка базового масла;

- номер партии;

- физико-химические показатели масла;

- штамп испытательной лаборатории;

- дата изготовления;

- обозначение настоящего стандарта.

6.2 Базовые масла подвергаются приемо-сдаточным испытаниям.

6.3 Приемо-сдаточные испытания

6.3.1 Для проверки качества базового масла проводят приемо-сдаточные испытания по всем показателям таблицы 1.

6.3.2 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку вновь отобранной пробы по этому показателю, взятой из той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными.

- Методы контроля

7.1 Отбор проб базовых масел проводят по ГОСТ 2517. Объем пробы должен составлять не менее 1,0 дм3.

7.2 При возникновении разногласий в оценке продукта между потребителем и изготовителем арбитражный анализ выполняют в независимых лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. За арбитражный метод испытаний принимают метод, указанный в таблице 1 первым.

7.3 Прецизионность и интерпритация результатов испытания

Методы испытаний содержат формулировку прецизионности: повторяемость и воспроизводимость. В случае возникновения разногласий следует применять ГОСТ 33701 или СТ РК ISO 4259, который охватывает применение данных прецизионности при интерпретации результатов испытания.

Статистически обоснованную оценку показателей прецизионности методов производят в соответствии с требованиями ГОСТ 33701 или СТ РК ISO 4259.

- Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение базовых масел производят по ГОСТ 1510 всеми видами транспорта в соответствие с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 Базовое масло в таре изготовителя должна храниться на складах с естественной вентиляцией при температуре до 60 °С в условиях, исключающих конденсацию влаги на поверхности тары, при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других химически активных веществ. Базовое масло хранят отдельно от сильных окислителей, кислорода, кислот, меди, медных сплавов, щелочных металлов, растворителей, а также любых других веществ, которые при контакте с маслосодержащими продуктами образуют пожаро- и взрывоопасные смеси.

Допускается хранить под навесом в течение полугода, а также в резервуарах.

- Гарантия изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие базового масла требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

9.2 Гарантийный срок хранения масла – 5 лет со дня изготовления.

Библиография

[1] ТР ТС 030/2012 Технический Регламент Таможенного Союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 59).

[2] Технический регламент № 724 «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года.

МКС 75.100

Ключевые слова: нефтяные масла, смазочные материалы, базовые масла, регенерации отработанного масла, технические условия

МКС 75.100

Ключевые слова: нефтяные масла, смазочные материалы, базовые масла, регенерации отработанного масла, технические условия

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                            К. Сергазиева