НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нефтяные масла и смазочные материалы

СМАЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЖРО

Технические условия

СТ РК _____–_____

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента                         ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» от 20 июля 2012 года № 59

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Классификация	2

4	Технические требования	2

4.1	Общие требования	2

4.2	Характеристики	2

4.3	Требования к сырью и материалам	3

4.4	Требования к упаковке	3

4.5	Требования к маркировке	3

5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	4

6	Правила приемки	5

7	Методы контроля	5

8	Транспортирование и хранение	5

9	Гарантия изготовителя	5

Приложение А (информационное) Применение смазок	6

Библиография	7

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нефтяные масла и смазочные материалы

СМАЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЖРО

Технические условия

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на смазку железнодорожную ЖРО, предназначенную для применения в узлах трения с подшипниками качения локомотивов, дизель-поездов, моторвагонного подвижного состава, работающих при температуре от минус 50 °С до 120 °С. Смазка сохраняет работоспособность в течение непродолжительного времени при 130 °С.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ГОСТ 8.579–2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.

ГОСТ 9.080–77 Единая система защиты от коррозии и старения. Смазки пластичные. Ускоренный метод определения коррозионного воздействия на металлы.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.044–89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.034–2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

ГОСТ 12.4.121–83 Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.

ГОСТ 1510–84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 2477–2014 Нефть и нефтепродукты. Метод определение содержания воды.

ГОСТ 2517–2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 5346–78 Смазки пластичные. Методы определения пенетрации пенетрометром с конусом.

ГОСТ 6370–83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей.

ГОСТ 6707–76 Смазки пластичные. Метод определения свободных щелочей и свободных органических кислот.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ГОСТ 6793–74 Нефтепродукты. Метод определения температуры каплепадения.

ГОСТ 7142–74 Смазки пластичные. Методы определения коллоидной стабильности

ГОСТ 7143–73 Смазки пластичные. Метод определения предела прочности и термоупрочнения.

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов.

ГОСТ 28549.9–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группы X (пластичные смазки).

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации», по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Классификация

3.1 Смазки классифицируются в соответствии с ГОСТ 28549.9.

3.2 Условное обозначение смазки:

1) Указывается вид продукции;

2) Указывается торговая марка;

3) Указывается наименование и марка смазки;

Пример – Смазка железнодорожная «Fastroil» ЖРО.

- Технические требования

Общие требования

4.1.1 Смазки должны соответствовать требованиями настоящего стандарта, [1] и вырабатываться по техническим документам, утвержденному производителем в установленном порядке.

4.1.2 Смазки изготавливаются на основе нефтяного масла, загущенного литиевыми мылами жирных кислот в строгом определённом соотношении с добавлением антиокислительной присадки.

Характеристики

4.2.1 По физико-химическим показателям смазки должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Нормы смазок

| Наименование показателей | Норма | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид смазки | Обнородная вазелино-образная мазь от светло-желтого до коричневого цвета, допускается мелкая зернистость | по 7.2 |
| 2. Температура каплепадения, оС, не ниже | 175 | ГОСТ 6793 |

Окончание таблицы 1

| Наименование показателей | Норма | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| 3. Пенетрация при 25 °С, мм-1 | 190-250 | ГОСТ 5346 |
| 4. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более | 0,25 | ГОСТ 6707 |
| 5. Массовая доля механических примесей, % | отсутствие | ГОСТ 6479 |
| 6. Содержания воды, %, не более | следы | ГОСТ 2477 |
| 7. Коррозионное воздействие на металлы * | выдерживает | ГОСТ 9.080 |
| 8. Коллоидная стабильность, %, не более | 15 | ГОСТ 7142 |
| 9. Предел прочности при 50 °С, Па | 350 | ГОСТ 7143, метод Б |
| 10. Вязкость при минус 30 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с, не более * | 2000 | ГОСТ 7163 |
| 11. Испаряемость при 100 °С, %, не более * | 2,5 | ГОСТ 9566 |
| _____________ * Показатели определяются при периодических испытаниях, но не реже 1 раза в квартал. |  |  |

Требования к сырью и материалам

4.3.1 Применяемые для производства смазок сырье и материалы отечественного и импортного производства должны соответствовать требованиям стандартов и других нормативных документов, а также договорам-контрактам на поставку сырья и материалов.

4.3.2 Для производства смазок применяют следующее сырье и материалы:

- нефтяные масла;

- загустители;

- добавки (присадки).

Требования к упаковке

4.4.1 Упаковка смазок должна соответствовать требованиям [2] и ГОСТ 1510 со следующими дополнениями..

4.4.2 В качестве транспортной тары используются ящики из гофрированного картона изготовленные по действующей нормативной документации.

4.4.3 Отклонения от массы нетто в потребительской упаковке от номинального количества не должны превышать норм, установленных ГОСТ 8.579.

Требования к маркировке

4.5.1 На каждую единицу потребительской тары должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями [3] на государственном и русском языках (при необходимости на других языках) содержащая следующие данные:

- наименование (обозначение) смазки;

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя;

- товарный знак предприятия–изготовителя (при наличии);

- масса, кг;

- дата упаковки;

- условия хранения;

- надпись «ОГНЕОПАСНО»;

- меры предосторожности (при необходимости);

- краткое описание назначения и применения смазки;

- штриховой код (при наличии);

- гарантийный срок хранения;

- обозначение настоящего стандарта.

4.5.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «ОГНЕОПАСНО», «Верх», «Открывать здесь», «Штабелирование ограничено» и информации характеризующую продукцию.

4.5.3 Маркировка должна быть нанесена любым способом, при условии четкости и легко читаемости надписей.

4.5.4 Маркировка должна выполняться на государственном и русском языках. Также может быть полностью или частично продублирована на других языках. При вывозе продукции за пределы Республики Казахстан должна быть выполнена надпись «Сделано в Республике Казахстан» или «Сделано в Казахстане».

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Смазки относятся к малоопасным веществам и по степени воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относятся к 4 классу опасности.

5.2 Смазки не обладают способностью к кумуляции, проникновению через неповрежденные кожные покровы.

Контакт со смазками не  ведет  к  поражению  центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, кроветворных органов и нарушению обменных процессов.

5.3 Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров предельных алифатических углеводородов С1-10 (в пересчете на С) в воздухе рабочей зоны максимальная разовая/среднесменная 900/300 мг/м3, предельно допустимая концентрация (ПДК) смазки в аэрозольном состоянии в воздухе рабочей зоны составляет 5 мг/м3. ПДК в воздухе рабочей зоны определяется хроматографическим или другим метрологически аттестованным методом. Для контроля концентрации паров углеводородов в воздухе рабочей зоны допускается использовать анализатор-течеискатель типа АНТ-2М или газоопределительхимический типа ГХ-ВРЗ, или другие приборы аналогичного назначения.

5.4 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 смазки представляют собой вязкую горючую жидкость. Температура вспышки не ниже 180 °С и температура самовоспламенения выше 340 °С.

5.5 При загорании смазокприменяются следующие средства пожаротушения: распыленная вода, пена; при объемном тушении – углекислый газ, состав СЖБ, состав «3,5» и перегретый пар.

- Правила приемки

6.1 Смазки принимают партиями. Партией считается любое количество смазки, изготовленной в ходе технологического процесса по утвержденной технологии, однородного по компонентному составу и показателям качества и сопровождаемого одним документом о качестве.

В документе о качестве указывают:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование смазки;

- номер партии;

- физико-химические показатели смазки;

- штамп испытательной лаборатории;

- дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта.

6.2 Смазки подвергаются приемо-сдаточным и периодическим испытаниям

6.3 Приемо-сдаточные испытания

6.3.1 Для проверки качества смазки проводят приемо-сдаточные испытания по показателям 1–6 таблицы 1.

6.3.2 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку вновь отобранной пробы по этому показателю, взятой из той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными.

6.4 Периодические испытания

6.4.1 Периодические испытания проводятся по показателям 7 и 8 таблицы 1 настоящего стандарта не реже одного раза в полгода.

6.4.2 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному показателю, периодические испытания переводят в категорию приемо-сдаточных до получения положительных результатов не менее, чем на трех подряд партиях смазки.

- Методы контроля

7.1 Отбор проб смазки проводят по ГОСТ 2517. Объем объединенной пробы смазки не менее 2 кг.

7.2 Для определения внешнего вида смазку наносят на стекло по ГОСТ 111 слоем                от 1 до 2 мм и рассматривают невооруженным глазом в проходящем свете.

- Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение смазок производят по ГОСТ 1510. Допускается образование осадка при хранении смазок.

- Гарантия изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие смазки требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

9.2 Гарантийный срок хранения смазки – 5 лет со дня изготовления.

Приложение А

(информационное)

Применение смазок

Таблица А.1 – Области применения смазок

| Наименование смазки | Область применения |
| --- | --- |
| Смазка железнодорожная ЖРО | Для смазывания буксовых подшипников качения локомотивов, мотор-вагонных секций, дизель-поездов и подшипников отдельных агрегатов (тяговых двигателей, мотор-колёсных блоков, приводов скоростемеров и редукторов мотор-компрессоров, генераторов и вспомогательных машин) с целью предотвращения износа трущихся деталей подшипников под действием радиальных и осевых нагрузок. Не допускается при применении смазки смешивать ее с другими смазочными материалами. |

Библиография

[1] ТР ТС 030/2012 Технический Регламент Таможенного Союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 59).

[2] ТР ТС 005/2011 Технический Регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки» (Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769).

[3] Технический регламент № 724 «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года.

МКС 75.100

Ключевые слова: нефтяные масла, смазочные материалы, смазки железнодорожные ЖРО, антиокислительные присадки, технические условия

МКС 75.100

Ключевые слова: нефтяные масла, смазочные материалы, смазки железнодорожные ЖРО, антиокислительные присадки, технические условия

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                            К. Сергазиева