НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нефтяные масла и смазочные материалы

СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И НАГРУЗКИ

Технические условия

СТ РК _____–_____

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента                          ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» от 20 июля 2012 года № 59

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Классификация	3

4	Технические требования	3

4.1	Общие требования	3

4.2	Характеристики	3

4.3	Требования к упаковке	6

4.4	Требования к маркировке	6

5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	7

6	Правила приемки	7

7	Методы испытаний	8

8	Транспортирование и хранение	9

9	Гарантия изготовителя	9

Приложение А (информационное) Применение смазок	11

Библиография	12

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нефтяные масла и смазочные материалы

СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И НАГРУЗКИ

Технические условия

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на смазки пластичные антифрикционные многоцелевые серии (далее – смазки), которые предназначены для смазывания узлов трения промышленного, автомобильного, строительного и судового оборудования, работающих при средних и высоких нагрузках (антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, подшипниках электродвигателей, муфтах, тормозных цилиндрах, вентиляторах и др.). Смазки обеспечивают надежную защиту даже в условиях ударных нагрузок, коррозионных атмосфер и граничного режима смазывания, холодного климата.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

СТ РК 2.225–2011 Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений.

СТ РК ГОСТ Р 51652–2010 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия.

СТ РК ISO 4259–2008 Нефтепродукты. Определение и применение данных о точности в отношении методов испытаний.

СТ РК ISO 20623–2011 Нефть и нефтепродукты. Определение противозадирных и противоизносных свойств с использованием четырехшариковой машины (европейские условия).

ГОСТ 8.579–2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.

ГОСТ 9.080–77 Единая система защиты от коррозии и старения. Смазки пластичные. Ускоренный метод определения коррозионного воздействия на металлы.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.044–89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 33–2000 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ГОСТ 111–2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия.

ГОСТ 859–2014 Медь. Марки.

ГОСТ 1050–2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия.

ГОСТ 1510–84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 2477–2014 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды.

ГОСТ 2517–2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 5346–78 Смазки пластичные. Методы определения пенетрации пенетрометром с конусом.

ГОСТ 6479–73 Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой.

ГОСТ 6707–76 Смазки пластичные. Метод определения свободных щелочей и свободных органических кислот.

ГОСТ 6793–74 Нефтепродукты. Метод определения температуры каплепадения.

ГОСТ 7142–74 Смазки пластичные. Методы определения коллоидной стабильности

ГОСТ 7143–73 Смазки пластичные. Метод определения предела прочности и термоупрочнения.

ГОСТ 7163–84 Нефтепродукты. Метод определения вязкости автоматическим капиллярным вискозиметром.

ГОСТ 9490–75 Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине.

ГОСТ 9566–74 Смазки пластичные. Метод определения испаряемости.

ГОСТ 13320–81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия.

ГОСТ 14710–78 Толуол нефтяной. Технические условия.

ГОСТ 19295–73 Смазки пластичные. Метод определения механической стабильности.

ГОСТ 23258–78 Смазки пластичные. Наименование и обозначение.

ГОСТ 28549.0–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация групп.

ГОСТ 28549.9–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Группа X (пластичные смазки).

ГОСТ 32055–2013 Нефтепродукты и материалы битумные. Определение содержания воды с помощью перегонки.

ГОСТ 32323–2013 Смазки пластичные. Методы испытаний.

ГОСТ 32331–2013 Смазки пластичные. Определение пенетрации с использованием пенетрометра с конусом на одну четверть и половину шкалы.

ГОСТ 32394–2013 Смазки пластичные. Метод определения температуры каплепадения.

ГОСТ 33307–2015 Смазки пластичные. Отделение масла при повышенных температурах (метод конического сита).

ГОСТ 33701–2015 Определение и применение показателей точности методов испытаний нефтепродуктов.

ГОСТ ISO 2137–2013 Нефтепродукты/смазки пластичные и петролатум. Определение пенетрации конусом.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации», по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Классификация

3.1 Смазки классифицируются в соответствии с ГОСТ 23258, ГОСТ 28549.9,                  ГОСТ 28549.0 и приложением А:

- Grease ЕР 00;

- Grease ЕР 0;

- Grease ЕР 1;

- Grease ЕР 2;

- Grease ЕР 2 Plus;

- Grease ЕР 3.

- Технические требования

Общие требования

Смазки Grease EP должны соответствовать требованиями настоящего стандарта, [1] и вырабатываться по рецептурам и технологическому регламенту, утвержденному производителем в установленном порядке.

Смазки изготавливаются загущением смеси высококачественных минеральных масел литиевым мылом 12-гидрооксистеариновой кислоты с добавлением пакета присадок, обеспечивающего высокие противозадирные, противоизносные, защитные, антикоррозионные и депрессорные свойства.

Смазки работоспособны при температурах от минус 30 °С до 120 °С (кратковременно до 130 °С).

Характеристики

4.2.1 По физико-химическим показателям смазки должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблицах 1–2.

Таблица 1 – Нормы для смазок

| Наименование показателя |  | Значение для смазок Grease EP |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 |  | 0 |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Внешний вид | Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета |  |  |  |  |  |  |  |  | по 7.3 |
| 2 | Температура каплепадения, °С, не ниже | – | 150 |  | 170 |  |  | 190 |  |  | по ГОСТ 6793 или ГОСТ 32394 |
| 3 | Пенетрация при температуре 25 °С с перемешиванием (60 дв.ударов), 0,1 мм, в пределах | 400–430 | 355–385 |  | 310–340 |  |  | 265–295 |  | 220–250 | по ГОСТ 5346 (метод А) или ГОСТ 32331 или ГОСТ ISO 2137 |

Окончание таблицы 1

| Наименование показателя |  | Значение для смазок Grease EP |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 |  | 0 |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 4 | Вязкость эффективная при температуре минус 30 °С и среднем градиенте скорости деформации 10С-1, Па·с, не более | 1200 | 1800 |  | 2500 |  |  | 2800 |  | 3200 | по ГОСТ 7163 |
| 5 | Предел прочности на сдвиг, Па, не менее – при 20 °С | – | – |  | 180 |  |  | 200 |  | 300 | по ГОСТ 7143 (метод Б) |
| 6 | Коллоидная стабильность, отпрессованного масла, %, не более | – | – |  | 22,0 |  |  | 18,0 |  | 15,0 | по ГОСТ 7142 (метод А) или ГОСТ 33307 |
| 7 | Содержание воды | – | – |  | Отсутствие |  |  |  |  |  | по ГОСТ 2477 с дополнением 7.4 или ГОСТ 32055 |
| 8 | Содержание механических примесей, %, не более | – | – |  | Отсутствие |  |  |  |  |  | по ГОСТ 6479 с дополнением 7.5 |
| 9 | Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9.080 с дополнением по 7.6 |
| 10 | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NаOH, %, не более | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | по ГОСТ 6707 с дополнением по 7.7 или ГОСТ 32323 |
| 11 | Массовая доля свободных кислот в пересчете на олеинвую кислоту, %, не более | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | по ГОСТ 6707 с дополнением по 7.7 |
| 12 | Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при температуре (20 ± 5) °С, Н: а) нагрузка сваривания (Рс), не менее б) показатель износа (Ди), мм, не более | 2800 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9490 или DIN 51350/4 или СТ РК ISO 20623 |
| Примечания: 1 В случае возникновения разногласий по качеству продукции, арбитражным считается метод испытания, указанный первым. 2 Показатели 4, 5 и 12 определяются при периодических испытаниях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Нормы для смазки Grease EP 2 Plus

| № | Наименование показателя | Значение для смазки Grease EP 2 Plus | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость дисперсионной среды, мм2/с при 40 °С, в пределах | 60–120 | ГОСТ 33 |
| 2 | Предел прочности на сдвиг, Па, при температуре: 50 °С, в пределах 80 °С, не менее | 350–800 200 | ГОСТ 7143 |
| 3* | Вязкость эффективная при температуре минус 30 ºС и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более | 1200 | ГОСТ 7163 |
| 4 | Пенетрация при температуре 25 ºС с перемешиванием (60 дв. ударов), 0,1 мм, в пределах | 265–295 | ГОСТ 5346 (метод Б) |
| 5 | Изменение пенетрации после 105 двойных тактов, 0,1 мм, не более | ± 45 |  |
| 6 | Температура каплепадения, °С, не ниже | 180 | ГОСТ 6793 |
| 7 | Испаряемость при 100 °С, 1 ч, %, не более | 1,0 | ГОСТ 9566 |
| 8 | Коллоидная стабильность, %, не более | 18,0 | ГОСТ 7142 |
| 9 | Содержание воды, % | отсутствует | ГОСТ 2477 с дополнением 7.4 |
| 10 | Содержание механических примесей, % | отсутствует | ГОСТ 6479 с дополнением 7.5 |
| 11* | Коррозионное воздействие на металлы: – сталь 40,45 по ГОСТ 1050 – латунь ЛЦ40С ГОСТ 17711 | выдерживает выдерживает | ГОСТ 9.080 |
| 12* | Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения (смазывающие свойства): – критическая нагрузка, Рк, Н, не менее – диаметр пятна износа, Ди, мм, не более | 735 0,5 | ГОСТ 9490 |
| 13* | Механическая стабильность: а) исходный предел прочности на разрыв при 20 °С, Па, не более б) предел прочности на разрыв после разрушения при 20 °С, в пределах в) индекс тиксотропного восстановления при 20 °С через 1 сутки, в пределах | 1000 450–700 от –10 до 20 | ГОСТ 19295 |
| ______________ * Показатели определяются при периодических испытаниях. |  |  |  |

Требования к упаковке

4.3.1 Упаковка должна соответствовать требованиям [1] и ГОСТ 1510.

4.3.2 В качестве тары смазки используются металлические бочки вместимостью до 230 дм3, барабаны, ведра банки. Допускается по согласованию с потребителем использовать другую виды тары для смазочных материалов, которая обеспечивает сохранность качества продукции.

Требования к маркировке

4.4.1 На каждую единицу потребительской тары должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями [2] на государственном и русском языках (при необходимости на других языках) содержащая следующие данные:

- наименование, обозначение марки (при наличии) и назначение продукции;

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя (юридический                  адрес, включая страну);

- товарный знак предприятия – изготовителя (при наличии);

- количество смазки в упаковке: масса нетто или объем;

- масса брутто (при необходимости);

- дата изготовления;

- срок и условия хранения;

- меры предосторожности;

- рекомендации по применению смазки;

- гарантийный срок хранения;

- номер партии;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

4.4.2 Каждая единица упаковки с продукцией, которая прошла процедуру подтверждения соответсвия [1].

4.4.3 Продукция, способная оказывать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, обладающая пожарными свойствами, должна иметь соответсвующую предупредительную маркировку. Транспортная маркировка по ГОСТ 1510, предупредительная маркировка по  ГОСТ 31340.

Маркировка должна быть изложена на официальном и государственном языке, на территории которого данная продукция реализуется потребителю, при наличии соответствующих требований в законодательстве государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а такхе другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.

4.4.4 Смазки по ГОСТ 19433 не классифицируется, знаки опасности груза при маркировке не наносятся.

4.4.5 Методика выполнения и погрешность измерения масс или объема смазок устанавливают по СТ РК 2.225.

4.4.6 Требования к количеству фасованных смазок, содержащихся в упаковочных единицах, устанавливают по ГОСТ 8.579.

После допустимых отрицательных отклонений содержимого нетто расфасованных смазок не более 0,5 % от номинального количества, указанного в сопроводительном документе.

Количество бочек в партии, не отвечающим указанным требованиям по пределу допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто смазки от номинального количества, не должно превышать 2 % от размера партии.

4.4.7 Маркировка может быть нанесена любым способом, при условии четкости и легко читаемости надписей.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Смазка по степени воздействия  на организм человека по ГОСТ 12.1.007 относятся к 4 классу опасности – веществам малоопасным.

5.2 Смазка  не обладает способностью к кумуляции, проникновению через неповрежденные кожные покровы.

5.3 Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны для паров предельных алифатических углеводородов С1-10 (в пересчете на С) максимальная разовая/среднесменная 900/300 мг/м3, для аэрозоля масла минерального нефтяного –                       5 мг/м3. ПДК в воздухе рабочей зоны определяется хроматографическим или другим метрологически аттестованным методом. Для контроля концентрации паров углеводородов в воздухе рабочей зоны допускается использовать анализатор-течеискатель по ГОСТ 13320 или  другие приборы аналогичного назначения.

5.4 Смазка взрывобезопасны, в соответствии с ГОСТ 12.1.044 относятся к горючим веществам. Показатели пожаровзрывоопасности: температура вспышки в открытом тигле  выше 266 оС, температура воспламенения 302 оС, температура вспышки в закрытом тигле  выше 219 оС, нижний температурный предел распространения пламени – 217 оС, верхний температурный предел распространения пламени – 262 оС, температура самовоспламенения – 407 оС.

5.5 При загорании смазки применяются  следующие средства пожаротушения: распыленная вода, химическая пена, порошок ПСБ-3; при объемном тушении – углекислый газ, состав СЖБ, состав «3,5» и перегретый пар.

5.6 Обслуживающий персонал, занятый в производстве смазки и компонента, должен быть обучен правилам безопасности обращения с продуктом, согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

При попадании смазки и компонента на открытые участки тела необходимо удалить смазку с поверхности тела и обильно промыть кожу теплой водой с мылом; при попадании смазки и компонента на слизистую оболочку глаз промыть глаза теплой водой.

5.7 Все работающие со смазкой и компонентом должны проходить первичный и периодические медицинские осмотры.

- Правила приемки

6.1 Смазки принимают партиями. Партией считается любое количество смазки, изготовленной в ходе технологического процесса по утвержденной технологии, однородного по компонентному составу и показателям качества и сопровождаемого одним документом о качестве.

В документе о качестве указывают:

- наименование предприятия- изготовителя или его товарный знак;

- наименование смазки;

- номер партии;

- физико- химические показатели смазки;

- штамп испытательной лаборатории;

- дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта.

6.2 Смазки подвергаются приемо-сдаточным и периодическим испытаниям.

6.3 Приемо-сдаточные испытания

6.3.1 Для проверки качества смазки проводят приемо-сдаточные испытания по   показателям 1–3, 6–11 таблицы 1.

6.3.2 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку вновь отобранной пробы по этому показателю, взятой из той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными.

6.4 Периодические испытания

6.4.1 Смазки подвергаются периодическим испытаниям по показателю 4, 5 и 12 таблицы 1 не менее одного раза в квартал.

- Методы испытаний

7.1 Отбор проб смазки проводят по ГОСТ 2517. Объем пробы должен составлять не менее 1,5 дм3.

7.2 Для определения внешнего вида смазку при температуре (20 ± 5) °С наносят на пластинку размерами (50 × 70 × 2) мм из стекла по ГОСТ 111 или другого бесцветного прозрачного стекла с помощью шаблона из металла, не подвергающегося коррозии, толщиной (2,0 ± 0,05) мм (см. рисунок 1). Предельные отклонения размеров шаблона                    (± 1) мм.  Шаблон плотно прикладывают к пластинке, обмазывают с помощью шпателя сначала внутренние края отверстия шаблона, а затем заполняют все отверстия шаблона слоем смазки выше толщины шаблона. Смазку уплотняют шпателем, ребром снимают излишки смазки, осторожно снимают с пластинки шаблон и просматривают ее в проходящем свете невооруженным глазом.

Рисунок 1 – Шаблон из металла

7.4 При определении содержания воды берут навеску смазки 25 г.

7.5 При определении доли механических примесей в качестве растворителя используют смесь: толуол по ГОСТ 14710 и этиловый спирт по СТ РК ГОСТ Р 51652 в соотношении 4:1 в количестве 50 см3 на одну пробу смазки.

7.6 Испытание коррозионного воздействия на металлы проводят на пластинках из меди марок М0к или М0б, или М1к, или М1б или М1 по ГОСТ 859 и из стали марок 40 или 50 по ГОСТ 1050.

7.7 При определении массовой доли свободных щелочей и кислот в качестве растворителя используется смесь: 30 см3 нефраса и 20 см3 60 %-ного этилового спирта                   СТ РК ГОСТ Р 51652.

7.8 При возникновении разногласий в оценке продукта между потребителем и изготовителем арбитражный анализ выполняют в независимых лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. За арбитражный метод испытаний принимают метод, указанный в таблице 1 первым.

7.9 Прецизионность и интерпритация результатов испытания

Методы испытаний содержат формулировку прецизионности: повторяемость и воспроизводимость. В случае возникновения разногласий следует применять                          ГОСТ 33701 или СТ РК ISO 4259, который охватывает применение данных прецизионности при интерпретации результатов испытания.

Статистически обоснованную оценку показателей прецизионности методов производят в соответствии с требованиями ГОСТ 33701 или СТ РК ISO 4259.

- Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение смазки производят по ГОСТ 1510.

8.2 Смазка должна храниться в таре изготовителя.

Тара, наполненная смазкой, должна храниться на складах с естественной вентиляцией при температуре до плюс 60 °С в условиях, исключающих конденсацию влаги на поверхности тары, при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других химически активных веществ. Смазку хранят отдельно от сильных окислителей, кислорода, кислот, меди, медных сплавов, щелочных металлов, растворителей, а также любых других веществ, которые при контакте с маслосодержащими продуктами образуют пожаро- и взрывоопасные смеси, не подвергая воздействию влаги и прямых солнечных лучей.

8.3 Смазку транспортируют закрытыми транспортными средствами всеми видами транспорта с применением мер, предохраняющими тару от механических повреждений в соответствие с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.4 Железнодорожным транспортом смазку, упакованную в бочки, перевозят повагонно или мелкими отправками.

8.5 При транспортировке и хранении смазки тара с продуктом должна быть установлена в вертикальном положении.

- Гарантия изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие смазки требованиям настоящего стандарта организации при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения смазки – 3 года с даты изготовления в таре производителя, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

По истечении гарантийного срока хранения смазки:

- гарантийные обязательства изготовителя прекращаются;

- рекомендуется провести испытания в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям настоящего стандарта;

- в случае соответствия требованиям настоящего стандарта, продукт используется по назначению;

- продукт, не соответствующий требованиям настоящего стандарта, необходимо передать в специализированную организацию для утилизации.

Приложение А

(информационное)

Применение смазок

Таблица А.1 – Области применения смазок

Смазка Grease ЕР 00 и Grease ЕР 0 – полужидкие смазки с хорошей текучестью при низких температурах. Применяются для централизованных систем смазывания узлов трения промышленного оборудования и транспорта, где рекомендованы смазки с классом NLGI 00 и NLGI 0.

Смазка Grease ЕР 1 – мягкая смазка с хорошей текучестью при низких температурах. Применяется для централизованных систем смазывания тяжелонагруженных узлов трения промышленного оборудования, где рекомендованы смазки с классом NLGI 1.

Смазка Grease ЕР 2 – смазка для промышленного оборудования и автомобилей.  Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения всех типов, а также пар типа «вал- втулка» при средних и высоких нагрузках, где рекомендованы смазки с классом NLGI 2.

Смазка Grease EP 2 Plus – пластичная смазка для роликовых и шариковых подшипников букс, МОП и тяговых редукторов грузовых и пассажирских локомотивов, моторвагонного подвижного состава и букс грузовых и пассажирских вагонов

Смазка Grease ЕР 3 – густая смазка для промышленного оборудования и автомобилей. Рекомендуется для снижения трения и износа в условиях высоких нагрузок, с также для надежной защиты механизмов от попадания воды, где рекомендованы смазки с классом NLGI 3.

Библиография

[1] ТР ТС 030/2012 Технический Регламент Таможенного Союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 59).

[2] ТР ТС 005/2011 Технический Регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки» (Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769).

[3] Технический регламент № 724 «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года.

МКС 75.100

Ключевые слова: нефтяные масла, смазочные материалы, смазки пластичные антифрикционные, смазывание узлов трения, технические условия

МКС 75.100

Ключевые слова: нефтяные масла, смазочные материалы, смазки пластичные антифрикционные, смазывание узлов трения, технические условия

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                            К. Сергазиева