НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нефтяные масла и смазочные материалы

СМАЗКИ РЕДУКТОРНЫЕ

Технические условия

СТ РК _____–_____

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» от 20 июля 2012 года № 59

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Классификация	2

4	Технические требования	3

4.1	Общие требования	3

4.2	Характеристики	3

4.3	Требования к сырью и материалам	6

4.4	Требования к упаковке	6

4.5	Требования к маркировке	6

5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	7

6	Правила приемки	7

7	Методы испытаний	8

8	Транспортирование и хранение	9

9	Гарантия изготовителя	9

Приложение А (информационное) Применения смазок	10

Библиография	11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нефтяные масла и смазочные материалы

СМАЗКИ РЕДУКТОРНЫЕ

Технические условия

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на смазки редукторные (далее – смазки), которые:

- используются в разнообразных подшипниках качения, реже – скольжения; подшипниках электродвигателей, ступицах колес устаревших автомобилей и т.п. Работоспособна при температуре – от минус 20 °С до 110 °С.

- предназначены для смазывания зубчатых передач тяговых редукторов, редукторов сельскохозяйственной техники, промышленных предприятий, дорожной и строительной техники. Работоспособна при температурах от минус 50 °С до 70 °С.

- применяются в зимний период в тяговых двигателях локомотивов и сельскохозяйственной техники, промышленном оборудовании металлургических и горнодобывающих предприятий для смазывания тяжело нагруженных зубчатых передач редукторов.

- применяются в летний период в тяговых двигателях локомотивов и сельскохозяйственной техники, промышленном оборудовании металлурических и горнодобывающих предприятий для смазывания тяжело нагруженных зубчатых передач редукторов.

- предназначены для смазывания зубчатых передач редукторов, тяговых редукторов тепловозов, редукторов сельскохозяйственной техники, промышленных предприятий, дорожной и строительной техники. Работоспособна при температурах от минус 30 °С до 0 °С.

- применяются в тяговых двигателях локомотивов и сельскохозяйственной техники, промышленном оборудовании металлургических и горнодобывающих предприятий для смазывания тяжело нагруженных зубчатых передач редукторов.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ГОСТ 8.579–2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ГОСТ 9.080–77 Единая система защиты от коррозии и старения. Смазки пластичные. Ускоренный метод определения коррозионного воздействия на металлы.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.044–89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 111–2014 Стекло оконное. Технические условия.

ГОСТ 1050–2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия

ГОСТ 1437–75 Нефтепродукты темные. Ускоренные метод определения серы.

ГОСТ 1461–75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности.

ГОСТ 1510–84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 2477–2014 Нефть и нефтепродукты. Метод определение содержания воды.

ГОСТ 2517–2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 5346–78 Смазки пластичные. Методы определения пенетрации пенетрометром с конусом.

ГОСТ 6258–85 Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости.

ГОСТ 6479–73 Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой.

ГОСТ 6707–76 Смазки пластичные. Метод определения свободных щелочей и свободных органических кислот.

ГОСТ 6793–74 Нефтепродукты. Метод определения температуры каплепадения.

ГОСТ 7142–74 Смазки пластичные. Методы определения коллоидной стабильности.

ГОСТ 7143–73 Смазки пластичные. Метод определения предела прочности и термоупрочнения.

ГОСТ 7163–84 Нефтепродукты. Метод определения вязкости автоматическим капиллярным вискозиметром.

ГОСТ 9490–75 Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине.

ГОСТ 9880–76 Толуол каменноугольный и сланцевый. Технические условия.

ГОСТ 11503–74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости.

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов.

ГОСТ 14710–78 Толуол нефтяной. Технические условия.

ГОСТ 28549.9–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группы X (пластичные смазки).

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации», по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Классификация

3.1 Смазки классифицируются в соответствии с ГОСТ 28549.9 и приложением А.

- 1-13;

- СТП-З;

- ОС «З»;

- ОС «Л»;

- ОСп- З;

- ОСп-Л.

3.2 Условное обозначение смазки:

1) Указывается вид продукции;

2) Указывается торговая марка;

3) Указывается наименование и марка смазки;

Пример – Смазка «Fastroil» 1-13.

- Технические требования

Общие требования

Смазки должны соответствовать требованиями настоящего стандарта, [1] и вырабатываться по технологическим документам, утвержденному                          производителем в установленном порядке.

Характеристики

4.2.1 По физико-химическим показателям смазки должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Нормы для смазок 1-13, СТП-З, ОС «З», ОС «Л»

| № | Наименование показателей | Наименование и марка смазок |  |  |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-13 | СТП-З | ОС «З» | ОС «Л» |  |
| 1 | Внешний вид | Однородная мазь от светло-коричневого до коричневого цвета | Однородная мазь черного цвета | Однородная маслянистая жидкость от темно-коричневого до черного цвета |  | по 7.2 настоящего стандарта |
| 2 | Температура каплепадения, °С, не ниже | 120 | – | – | – | ГОСТ 6793 |
| 3 | Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, мм-1 | 180–250 | – | – | – | ГОСТ 5346 |
| 4 | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, % | 0,2 | – | 0,3 |  | ГОСТ 6707 |
| 5 | Содержание механических примесей, % (масс.), не более | 0,03 |  |  |  | ГОСТ 6479 |
| 6 | Содержания воды, %, не более | 0,5 | отсутствует | 0,5 |  | ГОСТ 2477 |

Продолжние таблицы 1

| № | Наименование показателей | Наименование и марка смазок |  |  |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-13 | СТП-З | ОС «З» | ОС «Л» |  |
| 7 | Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает |  |  |  | ГОСТ 9.080 с дополне-нием 7.4 настоящего стандарта |
| 8 | Коллоидная стабильность, %, не более | 20 | – | – | – | ГОСТ 7142 |
| 9 | Предел прочности на сдвиг при 80 °С, Па (г/см2), не менее | 150 | – | – | – | ГОСТ 7143 метод Б |
| 10 | Зольность, %, не более | – | – | 3,0 |  | ГОСТ 1461 |
| 7 | Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает | ГОСТ 9.080 с дополнением 7.4 настоящего стандарта | 7 | Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает |
| 8 | Коллоидная стабильность, %, не более | 20 | – | 8 | Коллоидная стабильность, %, не более | 20 |
| 9 | Предел прочности на сдвиг при 80 °С, Па (г/см2), не менее | 150 | – | 9 | Предел прочности на сдвиг при 80 °С, Па (г/см2), не менее | 150 |
| 10 | Зольность, %, не более | – | – | 10 | Зольность, %, не более | – |
| 11 | Вязкость условная при 100 °С, градусы условные | – | – | 3–7 | 7–12 | ГОСТ 6258 |
| 12 | Вязкость условная при 25 °С, в минутах | – | 5–10 | – | – | ГОСТ 11503 |
| 13 | Вязкость эффективная при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па *с, не больше | 500 | – | – | – | ГОСТ 7163 |
| 14 | Массовая доля серы, %, не менее | – | 1,0 | – | – | ГОСТ 1437 |

Окончание таблицы 1

| № | Наименование показателей | Наименование и марка смазок |  |  |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-13 | СТП-З | ОС «З» | ОС «Л» |  |
| 15** | Смазывающие свойства на четырехшариковой машине при (25 ± 5) °С, не менее: - нагрузка сваривания (Рс), Н - критическая нагрузка (Рк), Н - индекс задира (Из) - показатель износа (Ди) при нагрузке 392 Н за 1 ч, мм | – | 2450 1235 588 – | 1800* 686 343* не более 0,7 |  | ГОСТ 9490 |
| 16** | Микропенетрация 0,1 мм без перемешивания - при 0 °С при минус 50 °С, не менее | – | 80–100 25 | – | – | по 7.3 настоящего стандарта |
| Условные обозначения: «–» – не нормируется, не определяется; «*» – не является браковочным показателем, определяется для набора статистических данных; «**» – определяется при периодических испытаниях. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Нормы для смазок ОСп-З и ОСп-Л

| № | Наименование показателей | Наименование и марка смазки |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОСп-З | ОСп-Л |  |
| 1 | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, % | 0,3 |  | ГОСТ 6707 |
| 2 | Содержание механических примесей, % (масс.), не более | 0,03 |  | ГОСТ 6479 |
| 3 | Содержания воды, %, не более | 0,5 |  | ГОСТ 2477 |
| 4 | Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает |  | ГОСТ 9.080 |
| 5 | Зольность, %, не более | 3,0 |  | ГОСТ 1461 |
| 6 | Вязкость условная при 100 °С, градусы условные | 3–7 | 7–12 | ГОСТ 6258 |

Окончание таблицы 2

| № | Наименование показателей | Наименование и марка смазки |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОСп-З | ОСп-Л |  |
| 7* | Смазывающие свойства, определяемые на четырехшариковой машине трения: - нагрузка критическая, (Рк), Н (кгс), не менее - показатель износа, при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс), при (20 ± 5) °С в течение 1 ч, (мм), не менее - индекс задира, (Из), Н (кгс), не менее - нагрузка сваривания, (Рсв), Н (кгс), не менее | 650 (66) 0,7 343 (35) 1800 (184) |  | ГОСТ 9490 |
| Условные обозначения: «*» – определяется при периодических испытаниях; |  |  |  |  |

Требования к сырью и материалам

4.3.1 Применяемые для производства смазок сырье и материалы отечественного и импортного производства должны соответствовать требованиям стандартов и других нормативных документов, а также договорам-контрактам на поставку сырья и материалов.

4.3.2 Для производства смазок применяют следующее сырье и материалы:

- нефтяные масла;

- загустители;

- добавки (присадки).

Требования к упаковке

4.4.1 Упаковка смазок должна соответствовать требованиям [2] и ГОСТ 1510 со следующими дополнениями.

4.4.2 В качестве транспортной тары используются ящики из гофрированного картона изготовленные по действующей нормативной документации.

4.4.3 Отклонения от массы нетто в потребительской упаковке от номинального количества не должны превышать норм, установленных ГОСТ 8.579.

Требования к маркировке

4.5.1 На каждую единицу потребительской тары должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями [3] на государственном и русском языках (при необходимости на других языках) содержащая следующие данные:

- наименование (обозначение) смазки;

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя;

- товарный знак предприятия–изготовителя (при наличии);

- масса, кг;

- дата упаковки;

- условия хранения;

- надпись «ОГНЕОПАСНО»;

- меры предосторожности (при необходимости);

- краткое описание назначения и применения смазки;

- штриховой код (при наличии);

- гарантийный срок хранения;

- обозначение настоящего стандарта.

4.5.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «ОГНЕОПАСНО», «Верх», «Открывать здесь», «Штабелирование ограничено» и информации характеризующую продукцию.

4.5.3 Маркировка должна быть нанесена любым способом, при условии четкости и легко читаемости надписей.

4.5.4 Маркировка должна выполняться на государственном и русском языках. Также может быть полностью или частично продублирована на других языках. При вывозе продукции за пределы Республики Казахстан должна быть выполнена надпись «Сделано в Республике Казахстан» или «Сделано в Казахстане».

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Смазки относятся к малоопасным веществам и по степени воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относятся к 4 классу опасности.

5.2 Смазки не обладают способностью к кумуляции, проникновению через неповрежденные кожные покровы.

Контакт со смазками не  ведет  к  поражению  центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, кроветворных органов и нарушению обменных процессов.

5.3 Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров предельных алифатических углеводородов С1-10 (в пересчете на С) в воздухе рабочей зоны максимальная разовая/среднесменная 900/300 мг/м3, предельно допустимая концентрация (ПДК) смазки в аэрозольном состоянии в воздухе рабочей зоны составляет 5 мг/м3. ПДК в воздухе рабочей зоны определяется хроматографическим или другим метрологически аттестованным методом. Для контроля концентрации паров углеводородов в воздухе рабочей зоны допускается использовать анализатор-течеискатель типа АНТ-2М или газоопределительхимический типа ГХ-ВРЗ, или другие приборы аналогичного назначения.

5.4 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 смазки представляют собой вязкую горючую жидкость. Температура вспышки не ниже 180 °С и температура самовоспламенения выше 340 оС.

5.5 При загорании смазокприменяются следующие средства пожаротушения: распыленная вода, пена; при объемном тушении – углекислый газ, состав СЖБ, состав «3,5» и перегретый пар.

- Правила приемки

6.1 Смазки принимают партиями. Партией считается любое количество смазки, изготовленной в ходе технологического процесса по утвержденной технологии, однородного по компонентному составу и показателям качества и сопровождаемого одним документом о качестве.

В документе о качестве указывают:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование смазки;

- номер партии;

- физико-химические показатели смазки;

- штамп испытательной лаборатории;

- дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта;

6.2 Смазки подвергаются приемо-сдаточным испытаниям

6.3 Приемо-сдаточные испытания

6.3.1 Для проверки качества смазки проводят приемо-сдаточные испытания по всем показателям таблицы 1 кроме показателя 11 и всем показателям таблицы 2.

Показатель 11 таблицы 1 определяется по требованию Заказчика.

6.3.2 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку вновь отобранной пробы по этому показателю, взятой из той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными.

- Методы испытаний

7.1 Отбор проб смазки проводят по ГОСТ 2517. Объем объединенной пробы смазки не менее 2 кг.

7.2 Для определения внешнего вида смазку наносят на стекло по ГОСТ 111 слоем   от 1 до 2 мм и рассматривают невооруженным глазом в проходящем свете.

7.3 Определение микропенетрации:

7.3.1 Необходимое оборудование и реактивы:

- пенетрометр;

- конус с плунжером (штоком). Конус выполнен из легкого материала, подающегося полировке. Наконечник конуса выполнено из твердой стали. Плунжер изготовлен из очень легких металлов (магний, алюминий, сплавы) с условием, чтобы общий вес плунжера с конусом составлял (9,38 ± 0,025) г. Этот вес может корректироваться размером полости плунжера и введением в нее дополнительного груза. Размеры конуса с плунжером указаны на рисунке 1;

- металлический стакан цилиндрической формы, с внутренними размерами: высота (19 ± 2) мм, диаметр (20 ± 1) мм;

- термоохладитель воздушный любой конструкции, позволяющий поддерживать температуру до минус 60 °С с погрешностью не более (± 2) °С;

- секундомер любого типа с погрешностью измерения не более 0,1 с;

- термометр ртутный стеклянный с интервалом измеряемых температур от                      минус 60 °С до 60 °С и ценой деления шкалы не более 1 °С.

- шпатель из коррозионно-стойкого материала с квадратным краем и твердым резцом;

- вата медицинская;

- толуол нефтяной по ГОСТ 14710 или толуол каменноугольный и сланцевый по                  ГОСТ 9880, или нефтяной с диапазоном перегонки от 60 °С до 125 °С.

7.3.2 Подготовка к испытанию:

Цилиндрическая емкость при помощи шпателя вмазыванием заполняется смазкой так, чтобы смазка заполнила весь ее объем и выступала в виде незначительного шарового сектора над поверхностью. Жидкая смазка заливается в емкость по максимальной вместимости. При заполнении смазкой не допускается образование воздушных пустот, а появившиеся над поверхностью смазки пузырьки воздуха аккуратно снимаются шпателем.

Заполненная смазкой емкость помещается в камеру охладитель, имеющую заданную температуру испытания, и выдерживается в течении 1 ч.

7.3.3 Проведение испытания:

По истечении 1 ч емкость со смазкой извлекается из камеры охладителя, поверхность смазки сглаживается шпателем, и в течении не более, чем 15 мин производится измерение пенетрации по ГОСТ 5346, метод В (без перемешивания). После каждого испытания конус поднимают и тщательно очищают от смазки ватой, смоченной в толуоле или другом растворителе.».

7.4 Испытание на коррозионное воздействие на металлы проводит на пластинах из стали марок 40, 45 или 50 ГОСТ 1050 при температуре 100 °С в течении 3 ч.

7.5 При определении условной вязкости применяется вискозиметр в соответствии с ГОСТ 11503.

- Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение смазок производят по ГОСТ 1510. Допускается образование осадка при хранении смазок.

- Гарантия изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие смазки требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

9.2 Гарантийный срок хранения смазки – 3 года со дня изготовления.

Приложение А

(информационное)

Применения смазок

Таблица А.1 – Области применения смазок

| Наименование смазки | Область применения |
| --- | --- |
| 1-13 | Используется в разнообразных подшипниках качения, реже – скольжения; подшипниках электродвигателей, ступицах колес устаревших автомобилей и т.п. Работоспособна при температуре – от минус 20 °С до 110 °С. |
| СТП-3 | Предназначена для смазывания зубчатых передач тяговых редукторов, редукторов сельскохозяйственной техники, промышленных предприятий, дорожной и строительной техники. Работоспособна при температурах от минус 50 °С до 70 °С. |
| ОС «З» | Применяется в зимний период в тяговых двигателях локомотивов и сельскохозяйственной техники, промышленном оборудовании металлургических и горнодобывающих предприятий для смазывания тяжело нагруженных зубчатых передач редукторов. |
| ОС «Л» | Применяется в летний период в тяговых двигателях локомотивов и сельскохозяйственной техники, промышленном оборудовании металлурических и горнодобывающих предприятий для смазывания тяжело нагруженных зубчатых передач редукторов. |
| ОСп-З | Предназначена для смазывания зубчатых передач редукторов, тяговых редукторов тепловозов, редукторов сельскохозяйственной техники, промышленных предприятий, дорожной и строительной техники. Работоспособна при температурах от минус 30 °С до 0 °С. |
| ОСп-Л | Применяется в тяговых двигателях локомотивов и сельскохозяйственной техники, промышленном оборудовании металлургических и горнодобывающих предприятий для смазывания тяжело нагруженных зубчатых передач редукторов. |

Библиография

[1] ТР ТС 030/2012 Технический Регламент Таможенного Союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 59).

[2] ТР ТС 005/2011 Технический Регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки» (Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769).

[3] Технический регламент № 724 «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года.

МКС 75.100

Ключевые слова: нефтяные масла, смазочные материалы, смазки редукторные, смазывание редукторов, технические условия

МКС 75.100

Ключевые слова: нефтяные масла, смазочные материалы, смазки редукторные, смазывание редукторов, технические условия

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                            К. Сергазиева