НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нефтяные масла и смазочные материалы

СМАЗКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия

СТ РК _____–_____

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента                    ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» от 20 июля 2012 года № 59

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	2

3	Классификация	3

4	Технические требования	4

4.1	Общие требования	4

4.2	Характеристики	4

4.3	Требования к упаковке	9

4.4	Требования к маркировке	10

5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	11

6	Правила приемки	11

7	Методы испытаний	12

8	Транспортирование и хранение	13

9	Гарантия изготовителя	13

Приложение А (информационное) Применение смазок	14

Библиография	15

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нефтяные масла и смазочные материалы

СМАЗКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на высококачественные пластичные смазки с загустителем на литиевом комплексе и компаундированную графитом (далее – смазки) и на компонент, которые:

- применяются в различных типах авто передач промышленного оборудования и автомобильного транспорта в условиях высокой нагрузки при температурах                                    от минус 50 °С до 150 °С.

- применяются в различных видах подшипников промышленного оборудования и автомобильного транспорта в широком диапазоне температур от минус 40 °С до 150 °С.

- подходят для применения в промышленном оборудовании и автомобильном транспорте. Пригодны для применения в различных видах подшипников в условиях высоких и низких температур.

- подходят для применения в промышленном оборудовании и автомобильном транспорте. Пригодны для использования в промышленных централизованных системах смазки.

- предназначены для смазывания ступичных подшипников и других высоконагруженных узлов трения, работающих при повышенных температурах в легковых, грузовых автомобилях, а также в промышленном оборудовании при температурах от минус 30 °С до 160 °С.

- предназначены для смазывания деталей промышленного оборудования и автомобильного транспорта, работающие в процессах с медленным движением или в колеблющихся подшипниках.

- подходят для применения в промышленном оборудовании и автомобильном транспорте. Пригодны для применения в различных видах подшипников, в том числе в тяжелых условиях работы и при повышении температуры до 220 °С.

- предназначены для снижения износа и повышения ресурса рельсов и бандажей колесных пар железнодорожного подвижного состава, а также снижения энергопотребления на тягу поездов путем смазывания боковой грани головки рельса и гребней колес. Диапазон рабочих температур от минус 45 °С до 120 °С.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

СТ РК 2.225–2011 Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений.

СТ РК ISO 4259–2008 Нефтепродукты. Определение и применение данных о точности в отношении методов испытаний.

СТ РК ISO 20623–2011 Нефть и нефтепродукты. Определение противозадирных и противоизносных свойств с использованием четырехшариковой машины (европейские условия).

ГОСТ 8.579–2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.

ГОСТ 9.080–77 Единая система защиты от коррозии и старения. Смазки пластичные. Ускоренный метод определения коррозионного воздействия на металлы.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.044–89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 111–2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия.

ГОСТ 859–2014 Медь. Марки.

ГОСТ 1050–2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия.

ГОСТ 1510–84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 2477–2014 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды.

ГОСТ 2517–2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 5346–78 Смазки пластичные. Методы определения пенетрации пенетрометром с конусом.

ГОСТ 6479–73 Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой.

ГОСТ 6707–76 Смазки пластичные. Метод определения свободных щелочей и свободных органических кислот.

ГОСТ 6793–74 Нефтепродукты. Метод определения температуры каплепадения.

ГОСТ 7142–74 Смазки пластичные. Методы определения коллоидной стабильности

ГОСТ 7143–73 Смазки пластичные. Метод определения предела прочности и термоупрочнения.

ГОСТ 7163–84 Нефтепродукты. Метод определения вязкости автоматическим капиллярным вискозиметром.

ГОСТ 9490–75 Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине.

ГОСТ 13320–81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия.

ГОСТ 14710–78 Толуол нефтяной. Технические условия.

ГОСТ 23258–78 Смазки пластичные. Наименование и обозначение.

ГОСТ 28549.0–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация групп.

ГОСТ 28549.9–90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Группа X (пластичные смазки).

ГОСТ 31340–2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

ГОСТ 32335–2013 Смазки пластичные. Определение коррозионного воздействия на медную пластинку.

ГОСТ 32394–2013 Смазки пластичные. Метод определения температуры каплепадения.

ГОСТ 33307–2015 Смазки пластичные. Отделение масла при повышенных температурах (метод конического сита).

ГОСТ 33701–2015 Определение и применение показателей точности методов испытаний нефтепродуктов.

ГОСТ ISO 11009–2013 Нефтепродукты и смазки. Определение стойкости консистентных смазок к вымыванию водой.

ГОСТ ISO 2137–2013 Нефтепродукты/смазки пластичные и петролатум. Определение пенетрации конусом.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации», по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Классификация

3.1 Смазки классифицируются в соответствии с ГОСТ 23258, ГОСТ 28549.9,                  ГОСТ 28549.0 и приложением А:

- Grease LITH S 007;

- Grease LITH S 100;

- Grease LITH S 220;

- Grease LITH S 460;

- Grease COMPLEX;

- Grease MOLY;

- Grease RAIL-TRUCK.

3.2 Смазку Grease RAIL-TRUCK  при необходимости используется в комплекте со специальным компонентом  Grease RT-2.

3.2.1 Grease RT-2 – специально разработанный компонент – добавка, совместимая со смазкой Grease RAIL-TRUCK. Применяется при эксплуатации в особо тяжелых условиях, при экстремально низкой температуре эксплуатации до минус 55 °С. Компонент Grease RT-2 рекомендуется применять для снижения вязкости смазки                                        Grease RAIL-TRUCK, для расширения низкотемпературного диапазона применения смазки Grease RAIL-TRUCK и при необходимости снижения вязкости смазки Grease RAIL-TRUCK в конкретном лубрикаторе по разным причинам, например, износ подающего насоса в лубрикаторе, временная неисправность системы обогрева рельсосмазывателя, сильный ветер более 20 м/с в зимний период эксплуатации; также для исключения завоздушивания насоса подачи смазки Grease RAIL-TRUCK в лубрикаторе и других факторах, требующих временного снижения вязкости смазки                                           Grease RAIL-TRUCK.

3.2.2 Рекомендация по смешению смазки Grease RAIL-TRUCK и специального компонента Grease RT-2 по 4.2.2.

- Технические требования

Общие требования

Смазки и компонент Grease RT-2 должны соответствовать требованиями настоящего стандарта и вырабатываться по рецептурам и технологическому регламенту, утвержденному производителем в установленном порядке.

Характеристики

4.2.1 По физико-химическим показателям смазки и компонент должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблицах 1–5.

Таблица 1 – Нормы для смазок Grease LITH S 007 и Grease LITH S 100

| № | Наименование показателя | Норма для смазок |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grease LITH S 007 | Grease LITH S 100 |  |
| 1 | Внешний вид | Однородная мазь бежевого цвета |  | по 7.3 |
| 2 | Температура каплепадения, °С, не ниже | 240 | 260 | по ГОСТ 6793 или ГОСТ 32394 |
| 3 | Пенетрация при температуре 25 °С с перемешиванием (60 дв.тактов), мм·10-1, в пределах | 400–430 | 265–297 | по ГОСТ 5346 или ГОСТ ISO 2137 |
| 4 | Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более | 25 | 20 | по ГОСТ 7142 (метод А) или ГОСТ 33307 |
| 5 | Содержание воды | отсутствие |  | по ГОСТ 2477 |
| 6 | Массовая доля механических примесей, %, не более | отсутствие |  | по ГОСТ 6479 |
| 7* | Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает |  | по ГОСТ 9.080 |
| Примечание – В случае возникновения разногласий по качеству продукции, арбитражным считается метод испытания, указанный первым. ____________ * Определяется при периодических испытаниях. |  |  |  |  |

Таблица 1а – Нормы для смазок Grease LITH S 220 и Grease LITH S 460

| № | Наименование показателя | Нормы для смазок |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grease LITH S 220 | Grease LITH S 460 |  |
| 1 | Внешний вид | Однородная мазь от светло-желтого до светло-коричневого цвета |  | по 7.3 |
| 2 | Температура каплепадения, °С, не ниже | 260 |  | IP 396 |
| 3 | Вязкость основы при 40 °С, мм/с2, не ниже | 220 | 460 | ISO 12058-1 |
| 4 | Вязкость основы при 100 °С, мм/с2, не ниже | 25 | 48 | ISO 12058-1 |
| 5 | Нагрузка сваривания (4-шариковая машина трения), Н | 3600 | 2930 | DIN 51350:4 |
| 6 | Пенетрация после 60 циклов, в пределах | 265–295 | 290–320 | ГОСТ ISO 2137 |

Таблица 2 – Нормы для смазки Grease COMPLEX

| № | Наименование показателя | Норма для смазки Grease COMPLEX | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная мазь | по 7.3 |
| 2 | Температура каплепадения, °С, не ниже | 260 | по ГОСТ 6793 или ГОСТ 32394 |
| 3 | Пенетрация при температуре 25 °С с перемешиванием (60 дв.тактов), мм·10-1, в пределах | 250–290 | по ГОСТ 5346 или ГОСТ ISO 2137 |
| 4 | Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более | 15 | по ГОСТ 7142 (метод А) или ГОСТ 33307 |
| 5 | Содержание воды | отсутствие | по ГОСТ 2477 |
| 6 | Массовая доля механических примесей | отсутствие | по ГОСТ 6479 |
| 7 | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NаOH, %, не более | 0,3 | по ГОСТ 6707 с дополнением по 7.7 |

Окончание таблицы 2

| № | Наименование показателя | Норма для смазки Grease COMPLEX | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 8* | Вязкость эффективная при температуре минус 30 °С и среднем градиенте скорости деформации 10С-1, Па·с, не более | 2500 | По ГОСТ 7163 |
| 9* | Массовая доля свободных кислот в пересчете на олеиновую кислоту, %, не более | 0,6 | по ГОСТ 6707 с дополнением по 7.7 |
| 10* | Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает | по ГОСТ 9.080 |
| 11* | Смазывающие свойства на четырехшариковой машине: при температуре (20 ± 5) °С: а) нагрузка сваривания (Рс), Н, не менее б) показатель износа (Ди), мм, не более | 2800 0,70 | ГОСТ 9490 или СТ РК ISO 20623 |
| Примечание – В случае возникновения разногласий по качеству продукции, арбитражным считается метод испытания, указанный первым. ____________ * Определяется при периодических испытаниях. |  |  |  |

Таблица 3 – Нормы для смазок Grease MOLY и Grease MOLY ЕР 0

| № | Наименование показателя | Норма для смазки Grease MOLY | Норма для смазки Grease MOLY ЕР 0 |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная мазь темно-серого цвета |  |  | по 7.3 |
| 2 | Температура каплепадения, °С, не ниже | 180 |  | 190 | по ГОСТ 6793 или ГОСТ 32394 |
| 3 | Пенетрация при температуре 25 °С с перемешиванием (60 дв.тактов), мм·10-1 | 250–290 |  | 355–385 | по ГОСТ 5346 или ГОСТ ISO 2137 |
| 4 | Содержание воды | отсутствие |  |  | по ГОСТ 2477 |
| 5 | Массовая доля механических примесей | отсутствие |  |  | по ГОСТ 6479 |

Окончание таблицы 3

| № | Наименование показателя | Норма для смазки Grease MOLY | Норма для смазки Grease MOLY ЕР 0 |  |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Коллоидная стабильность, при 25 °С, %, не более | 15 |  | – |  | По ГОСТ 7142 (метод Б) или по ГОСТ 33307 или по IP 121 |
| 7* | Водостойкость при 90 °С | 0 |  |  |  | DIN 5187-1 |
| 8** | Смазывающие свойства на четырехшариковой машине: при температуре (20 ± 5) °С: а) показатель износа (Ди), мм, не более | 0,4 |  |  |  | ГОСТ 9490 или СТ РК ISO 20623 |
| 9** | Коррозионное воздействие на металлы: – медь 24 ч, при 100 °С, | 1а |  |  |  | ГОСТ 9.080 или ГОСТ 32335 |
| 10* | Противозадирные свойства на машине трения Тимкена – предельная нагрузка, lb (кг), не менее | – |  |  | 40 (18,2) | ASTM D 2782 |
| 11* | Подвижность смазки при 40 °C, г/мин | – |  |  | 2,1 | – |
| 12** | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм2/с, в пределах | – |  |  | 18,0–22,0 | СТ РК ASTM D 445 или ГОСТ 33 |
| Примечание – В случае возникновения разногласий по качеству продукции, арбитражным считается метод испытания, указанный первым. ____________ * Показатели определяются по требованию потребителя. ** Определяется при периодических испытаниях. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3а – Нормы для смазки Grease UNILUX

| № | Наименование показателя | Норма для смазки Grease UNILUX | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородная мазь | по 7.3 |
| 2 | Температура каплепадения, °С, не ниже | 260 | IP 396 |
| 3 | Вязкость основы при 40 °С, мм/с2, не ниже | 110 | ISO 12058-1 |

Окончание таблицы 3а

| № | Наименование показателя | Норма для смазки Grease UNILUX | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Вязкость основы при 100 °С, мм/с2, не ниже | 10 | ISO 12058-1 |
| 5 | Нагрузка сваривания (4-шариковая машина трения), Н | 2600 | DIN 51350:4 |
| 6 | Пенетрация после 60 циклов, в пределах | 265–395 | ГОСТ ISO 2137 |

Таблица 4 – Нормы для смазки Grease RAIL-TRUCK

| № | Наименование показателя |  | Норма для смазки Grease RAIL-TRUCK | Метод испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид |  | Однородная гладкая мазь от серого до черного цвета | по 7.3 |  |
| 2 | Температура каплепадения, °С, не ниже |  | 150 | по ГОСТ 6793 или ГОСТ 32394 |  |
| 3 | Пенетрация при температуре 25 °С с перемешиванием (60 дв.тактов), мм·10-1, в пределах |  | 300–480 | по ГОСТ 5346 или ГОСТ ISO 2137 |  |
| 4 | Содержание воды |  | Следы | по ГОСТ 2477 |  |
| 5 | Массовая доля механических примесей, %, в пределах |  | 2–4 | по ГОСТ 6479 |  |
| 6 | Коллоидная стабильность, при 25 °С, %, не более |  | 35 | по ГОСТ 7142 или по ГОСТ 33307 или по IP 121 |  |
| 7* | Водостойкость при 79 °С, %, не менее |  | 2,8 | ГОСТ ISO 11009 |  |
| 8** | Смазывающие свойства на четырехшариковой машине: при температуре (20 ± 5) °С: а) показатель износа (Ди), мм, не более б) нагрузка сваривания, кг, не более |  | 0,5 400 | ГОСТ 9490 или СТ РК ISO 20623 |  |
| 9** |  | Коррозионное воздействие на металлы: - медь 24 ч, при 100 °С, | 1b |  | ГОСТ 9.080 или ГОСТ 32335 |
| 10** |  | Предел прочности при 20 °С, Па, не менее | 200 |  | ГОСТ 7143 |

Окончание таблицы 4

| № | Наименование показателя |  | Норма для смазки Grease RAIL-TRUCK | Метод испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11** |  | Вязкость при минус 30 °С м среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с, не более | 600 |  | По ГОСТ 7163 |
| Примечание – В случае возникновения разногласий по качеству продукции, арбитражным считается метод испытания, указанный первым. ____________ * Показатели определяются по требованию потребителя. ** Определяется при периодических испытаниях. |  |  |  |  |  |

Таблица 5 – Нормы для компонента Greasе RТ-2

| № | Наименование показателя | Норма для компонента Greasе RТ-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Однородное маслянистая жидкость красного цвета |
| 2 | Вязкость кинематическая при 50 °С, кв. мм/с, не менее | 5–20 |
| 3 | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 135 |
| 4 | Температура застывания, °С, не выше | – 55 |
| 5 | Содержание воды, % (масс), не более | отсутствует |

4.2.2 Рекомендация по смешению смазки Grease RAIL-TRUCK и специального компонента Grease RT-2

В приемный бункер для смазки рельсосмазывателя типа LINCOLN добавляется компонент Grease RT-2 в необходимом количестве (примерно от 1 до 5 дм3) и перемешивается вручную с остатками смазки Grease RAIL-TRUCK в бункере до однородности (достаточно перемешивать 2 мин). Добавляется смазка                                        Grease RAIL-TRUCK (примерно от 10 до 30 кг) и перемешивается вручную в бункере до однородности (достаточно перемешивать от 2 до 5 мин).

Таблица 6 – Нормы смешения

| Наименование | Количество, кг/дм3 |
| --- | --- |
| Greasе RAIL-TRUCK | 10–30 |
| Greasе RT-2 | 5 |

Требования к упаковке

4.3.1 Упаковка должна соответствовать требованиям [1] и ГОСТ 1510 со следующими дополнениями.

4.3.2 В качестве тары смазки используются металлические бочки вместимостью до 230 дм3, барабаны, ведра банки. Допускается по согласованию с потребителем использовать другую виды тары для смазочных материалов, которая обеспечивает сохранность качества продукции.

4.3.2 В качестве тары для фасовки компонента используются канистры полиэтиленовые вместимостью от 1 до 50 дм3 и металлические бочки вместимостью от 200 до 250 дм3. Допускается по согласованию с потребителем использовать для фасовки компонента другую тару, обеспечивающую сохранность и качество компонента.

Требования к маркировке

4.4.1 На каждую единицу потребительской тары должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями [2] и [3] на государственном и русском языках (при необходимости на других языках) содержащая следующие данные:

- наименование, обозначение марки (при наличии) и назначение продукции;

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя (юридический                  адрес, включая страну);

- товарный знак предприятия – изготовителя (при наличии);

- количество смазки в упаковке: масса нетто или объем;

- масса брутто (при необходимости);

- дата изготовления;

- срок и условия хранения;

- меры предосторожности;

- рекомендации по применению смазки;

- гарантийный срок хранения;

- номер партии;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

4.4.2 Каждая единица упаковки с продукцией, которая прошла процедуру подтверждения соответсвия [2].

4.4.3 Продукция, способная оказывать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, обладающая пожарными свойствами, должна иметь соответсвующую предупредительную маркировку. Транспортная маркировка по ГОСТ 1510, предупредительная маркировка по ГОСТ 31340.

Маркировка должна быть изложена на официальном и государственном языке, на территории которого данная продукция реализуется потребителю, при наличии соответствующих требований в законодательстве государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а такхе другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.

4.4.4 Смазки по ГОСТ 19433 не классифицируется, знаки опасности груза при маркировке не наносятся.

4.4.5 Методика выполнения и погрешность измерения масс или объема смазок устанавливают по СТ РК 2.225.

4.4.6 Требования к количеству фасованных смазок, содержащихся в упаковочных единицах, устанавливают по ГОСТ 8.579.

После допустимых отрицательных отклонений содержимого нетто расфасованных смазок не более 0,5 % от номинального количества, указанного в сопроводительном документе.

Количество бочек в партии, не отвечающим указанным требованиям по пределу допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто смазки от номинального количества, не должно превышать 2 % от размера партии.

4.4.7 Маркировка может быть нанесена любым способом, при условии четкости и легко читаемости надписей.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Смазка и компонент по степени воздействия  на организм человека по                        ГОСТ 12.1.007 относятся к 4 классу опасности – веществам малоопасным.

5.2 Смазка и компонент не обладают способностью к кумуляции, проникновению через неповрежденные кожные покровы.

5.3 Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны для паров предельных алифатических углеводородов С1-10 (в пересчете на С) максимальная разовая/среднесменная 900/300 мг/м3, для аэрозоля масла минерального нефтяного –                       5 мг/м3. ПДК в воздухе рабочей зоны определяется хроматографическим или другим метрологически аттестованным методом. Для контроля концентрации паров углеводородов в воздухе рабочей зоны допускается использовать анализатор-течеискатель по ГОСТ 13320 или  другие приборы аналогичного назначения.

5.4 Смазка и компонент взрывобезопасны, в соответствии с ГОСТ 12.1.044 относятся к горючим веществам. Показатели пожаровзрывоопасности: температура вспышки в открытом тигле  выше 266 оС, температура воспламенения 302 оС, температура вспышки в закрытом тигле  выше 219 оС, нижний температурный предел распространения пламени – 217 оС, верхний температурный предел распространения пламени – 262 оС, температура самовоспламенения – 407 оС.

5.5 При загорании смазки и компонента применяются  следующие средства пожаротушения: распыленная вода, химическая пена, порошок ПСБ-3; при объемном тушении – углекислый газ, состав СЖБ, состав «3,5» и перегретый пар.

5.6 Обслуживающий персонал, занятый в производстве смазки и компонента, должен быть обучен правилам безопасности обращения с продуктом, согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

При попадании смазки и компонента на открытые участки тела необходимо удалить смазку с поверхности тела и обильно промыть кожу теплой водой с мылом; при попадании смазки и компонента на слизистую оболочку глаз промыть глаза теплой водой.

5.7 Все работающие со смазкой и компонентом должны проходить первичный и периодические медицинские осмотры.

- Правила приемки

6.1 Смазки и компонент принимают партиями. Партией считается любое количество смазки и компонента, изготовленной в ходе технологического процесса по утвержденной технологии, однородного по компонентному составу и показателям качества и сопровождаемого одним документом о качестве.

В документе о качестве указывают:

- наименование предприятия- изготовителя или его товарный знак;

- наименование смазки и компонента;

- номер партии;

- физико-химические показатели смазки и компонента;

- штамп испытательной лаборатории;

- дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта.

6.2 Смазки и компонент подвергаются приемо-сдаточным и периодическим испытаниям.

6.3 Приемо-сдаточные испытания

6.3.1 Для проверки качества смазки и компонента проводят приемо-сдаточные испытания по показателям, указанным в таблицах 1-5.

6.3.2 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку вновь отобранной пробы по этому показателю, взятой из той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными.

6.4 Периодические испытания

6.4.1 Периодические испытания проводятся по показателям, указанным в примечаниях таблиц 1-5, но не реже 1 раза в полгода.

- Методы испытаний

7.1 Отбор проб смазки и компонента проводят по ГОСТ 2517. Объем пробы должен составлять не менее 1 дм3.

7.2 Для определения внешнего вида смазку при температуре (20 ± 5) °С наносят на пластинку размерами (50 × 70 × 2) мм из стекла по ГОСТ 111 или другого бесцветного прозрачного стекла с помощью шаблона из металла, не подвергающегося коррозии, толщиной (2,0 ± 0,05) мм (см. рисунок 1). Предельные отклонения размеров шаблона                    (± 1) мм.  Шаблон плотно прикладывают к пластинке, обмазывают с помощью шпателя сначала внутренние края отверстия шаблона, а затем заполняют все отверстия шаблона слоем смазки выше толщины шаблона. Смазку уплотняют шпателем, ребром снимают излишки смазки, осторожно снимают с пластинки шаблон и просматривают ее в проходящем свете невооруженным глазом.

Рисунок 1 – Шаблон из металла

7.4 При возникновении разногласий в оценке продукта между потребителем и изготовителем арбитражный анализ выполняют в независимых лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. За арбитражный метод испытаний принимают метод, указанный в таблице 1 первым.

7.5 Прецизионность и интерпритация результатов испытания

7.5.1 Методы испытаний содержат формулировку прецизионности: повторяемость и воспроизводимость. В случае возникновения разногласий следует применять                                  ГОСТ 33701 или СТ РК ISO 4259, который охватывает применение данных прецизионности при интерпретации результатов испытания.

7.5.2 Статистически обоснованную оценку показателей прецизионности методов производят в соответствии с требованиями ГОСТ 33701 или СТ РК ISO 4259.

- Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение смазки и компонента производят по ГОСТ 1510.

8.2 Смазка и компонент должны храниться в таре изготовителя.

Тара, наполненная смазкой или компонентом, должна храниться на складах с естественной вентиляцией при температуре до 60 °С в условиях, исключающих конденсацию влаги на поверхности тары, при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других химически активных веществ. Смазку и компонент хранят отдельно от сильных окислителей, кислорода, кислот, меди, медных сплавов, щелочных металлов, растворителей, а также любых других веществ, которые при контакте с маслосодержащими продуктами образуют пожаро- и взрывоопасные смеси, не подвергая воздействию влаги и прямых солнечных лучей.

8.3 Смазку и компонент транспортируют закрытыми транспортными средствами всеми видами транспорта с применением мер, предохраняющими тару от механических повреждений в соответствие с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.4 Железнодорожным транспортом смазку и компонент упакованную в бочки перевозят повагонно или мелкими отправками.

8.5 При транспортировке и хранении смазки и компонента тара с продуктом должна быть установлена в вертикальном положении.

- Гарантия изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие смазки и компонента требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения смазки и компонента – 3 года с даты изготовления в таре производителя, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

По истечении гарантийного срока хранения смазки и компонента:

- гарантийные обязательства изготовителя прекращаются;

- рекомендуется провести испытания в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям настоящего стандарта;

- в случае соответствия требованиям настоящего стандарта, продукт используется по назначению;

- продукт, не соответствующий требованиям настоящего стандарта, необходимо передать в специализированную организацию для утилизации.

Приложение А

(информационное)

Применение смазок

Таблица А.1 – Области применения смазок

Синтетическая смазка Grease LITH S 007 применяется в различных типах авто передач промышленного оборудования и автомобильного транспорта в условиях высокой нагрузки при температурах от минус 50 °С до 150 °С.

Синтетическая смазка Grease LITH S 100 – применяется в различных видах подшипников промышленного оборудования и автомобильного транспорта в широком диапазоне температур от минус 40 °С до 150 °С.

Смазка Grease LITH S 220 – современная синтетическая смазка с высокими эксплуатационными характеристиками, подходит для применения в промышленном оборудовании и автомобильном транспорте. Пригодна для применения в различных видах подшипников в условиях высоких и низких температур.

Смазка Grease LITH S 460 – современная синтетическая смазка с высокими эксплуатационными характеристиками, подходит для применения в промышленном оборудовании и автомобильном транспорте. Пригодна для использования в промышленных централизованных системах смазки.

Смазка Grease COMPLEX – предназначена для смазывания ступичных подшипников и других высоконагруженных узлов трения, работающих при повышенных температурах в легковых, грузовых автомобилях, а также в промышленном оборудовании при температурах от минус 30 °С до 160 °С.

Смазка Grease MOLY и Grease MOLY ЕР 0 – предназначены для смазывания деталей промышленного оборудования и автомобильного транспорта, работающие в процессах с медленным движением или в колеблющихся подшипниках. Консистентные смазки с дисульфидом молибдена, не подходят для подшипников качения на высокой скорости. Смазка Grease MOLY работоспособна при температуре от минус 30 °С до 120 °С. Смазка Grease MOLY ЕР 0 при температурах от минус 50 °С до 80 °С.

Смазка Grease UNILUX – современная смазка с высокими эксплуатационными характеристиками, подходит для применения в промышленном оборудовании и автомобильном транспорте. Пригодна для применения в различных видах подшипников, в том числе в тяжелых условиях работы и при повышении температуры до 220 °С.

Смазка Grease RAIL-TRUCK – предназначена для снижения износа и повышения ресурса рельсов и бандажей колесных пар железнодорожного подвижного состава, а также снижения энергопотребления на тягу поездов путем смазывания боковой грани головки рельса и гребней колес. Диапазон рабочих температур от минус 45 °С до 120 °С.

Библиография

[1] ТР ТС 005/2011 Технический Регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки» (Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769).

[2] ТР ТС 030/2012 Технический Регламент Таможенного Союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 59).

[3] Технический регламент № 724 «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года.

МКС 75.100

Ключевые слова: нефтяные масла, смазочные материалы, смазки и компоненты специального назначения, смазки с загустителем, пластичные смазки, технические условия

МКС 75.100

Ключевые слова: нефтяные масла, смазочные материалы, смазки и компоненты специального назначения, смазки с загустителем, пластичные смазки, технические условия

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                            К. Сергазиева