Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЛАГОЕМКОСТИ УГЛЯ

СТ РК ASTM D1412

(ASTM D1412/D1412M - 19b Standard test method for equilibrium moisture of coal at 96 to 97 percent relative humidity and 30 °C, IDT)

Данный национальный стандарт, разработанный на основе стандарта ASTM D1412,

авторское право принадлежит АСТМ Интернэшнл, 100 Барр Харбр Драйв, Западный

Коншокохен, Пенсельвания, РА 19428, США. Переиздается с разрешения АСТМ

Интернэшнл

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                        ASTM D1412/D1412M - 19b Standard test method for equilibrium moisture of coal at 96 to 97 percent relative humidity and 30 °C (Стандартный метод определения равновесной влажности угля при относительной влажности от 96 до 97 % и температуре 30 °C).

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр американского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных и американских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные и американские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и американским стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан 
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЛАГОЕМКОСТИ УГЛЯ

# Дата введения

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения максимальной влагоемкости угля в атмосфере над насыщенным раствором сульфата калия при температуре 30 °С1.

Примечание – Для получения информации о научных работах, на основе которых основан метод испытаний настоящего стандарта см. [1–5]2.

1.2 Значения, указанные либо в единицах СИ, либо в единицах, отличных от СИ, должны рассматриваться отдельно как стандартные. Значения, указанные в каждой из отдельных систем не обязательно должны являться точными эквивалентами. Для обеспечения соответствия стандарту, каждая система должна использоваться независимо от других, а значения из двух системы не должны комбинироваться.

1.3 Настоящий стандарт не предусматривает рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.

1.4 Настоящий стандарт разработан в соответствии с международно-признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководствах и рекомендациях, выпущенными Комитетом по техническим барьерам в торговле (TBT) Всемирной торговой организации.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного  документа, (включая все его изменения):

2.1 Стандарты ASTM3:

ASTM D121-15 Standard Terminology of Coal and Coke (Терминология по углю и коксу).

ASTM D388-19а Standard Classification of Coals by Rank (Классификация угля по типу).

ASTM D2013-20 Standard Practice for Preparing Coal Samples for Analysis (Практика по подготовке образцов угля для анализа).

ASTM D2234/D2234M-19 Standard Practice for Collection of a Gross Sample of Coal (Практика по сбору выборки угля большого объема).

1 Данный метод испытаний относится к компетенции комитета ASTM D05 «Уголь и кокс» и является прямой обязанностью подкомитета D05.21 «Методы анализа».

2 Номера жирным шрифтом в скобках указывают на список ссылок в конце данного стандарта.

3 Ссылки на стандарты ASTM можно уточнить на сайте ASTM, www.astm.org, или в службе поддержки клиентов ASTM service@astm.org. За информацией по Ежегодному справочнику стандартов ASTM обращаться на страницу Перечня документов на веб-сайте ASTM.

Проект, редакция 1

ASTM D3172-13 Standard Practice for Proximate Analysis of Coal and Coke (Практика экспресс-анализа угля и кокса).

ASTM D3173-17а Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample of Coal and Coke (Метод испытания на влагу в анализируемой пробе угля и кокса).

ASTM D3302-19 Standard Test Method for Total Moisture in Coal (Метод испытания на общую влажность в угле).

ASTM D4239-18e1 Standard Test Method for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke Using High-Temperature Tube Furnace Combustion (Метод испытания серы в анализируемой пробе угля и кокса с использованием высокотемпературного сжигания в трубчатой).

ASTM D4596-09(2015) Standard Practice for Collection of Channel Samples of Coal in a Mine (Практика сбора канальных проб угля в шахте).

ASTM D5865-19 Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke (Метод испытания на высшую теплоту сгорания угля и кокса).

ASTM E177-19 Standard Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods (Практика использования терминов «точность» и «погрешность» в методах испытаний ASTM).

ASTM E691-19 Standard Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision of a Test Method (Практика проведения межлабораторного исследования для определения точности метода испытаний).

2.2 Стандарты ISO4:

ISO 5725-4:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений — Часть 4: Основные методы определения правильности стандартного метода измерений).

ISO 5725-6:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 6: Use in practice of accuracy values (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений — Часть 6: Использование значений точности на практике).

3 Сущность метода

3.1 Данный метод испытаний оценивает внутреннюю влажность угля, который является влажным или на нем присутствует видимая поверхностая влага. Метод может быть применен для оценки поверхностной или внешней влажности угля, которая представляет собой разницу между общей влажностью, определенной методом испытаний D3302, и равновесной влажностью.

3.2 При отборе образцов в соответствии с классификацией ASTM D388, равновесная влажность является равной влажности слоя, за исключением некоторых углей низкого качества, которые дают равновесные значения влажности ниже влажности слоя.

3.3 Результаты, полученные с помощью этого метода испытаний, значимы ко многим воздействиям, и, следовательно, исходные (не откорректированные) данные о равновесной влажности могут иметь ограниченное значение. При работе с углем низкого класса, результаты, полученные этим методом испытаний, требуют критических оценок. Рекомендуется использовать процедуру, изложенную в приложении X1 и проводить корректировку результата перед использованием в ситуациях, когда требуется более достоверная оценка внутренней или внешней влажности для углей низкого качества. Приложение также содержит информацию по обеспечению качества, которая применима к углям любого качества.

4 Доступно в Международной организации по стандартизации (ISO), секретариате ISO, BIBC II, Чемин де Бландонет 8, CP 401, 1214 Вернье, Женева, Швейцария, http://www.iso.org.

4 Оборудование

4.1 Водяная баня (изолированный воздушный шкаф-баня) должна иметь достаточный размер для размещения нескольких вакуумных сушильных печей, и должна быть снабжен регулятором температуры для поддержания равномерной температуры в (30,0 ± 0,2) °C.

4.2 Сушильная печь для определения влажности должна быть сконструирована таким образом, чтобы иметь равномерную температуру и было минимальное воздушное пространство во всех частях.

Она может быть того типа, который показан в разделе «Приборы» из метода испытаний ASTM D3173. Должно быть предусмотрено возобновление подачи воздуха (или, при желании, сухого бескислородного азота для суббитумных и лигнитовых углей) в печь со скоростью два раза в минуту с осушением воздуха, как это определено в 5.1.

4.3 Насос механический вакуумный .

4.4 Дробилка, лабораторная, кофемольного типа.

4.5 Сито, диаметром 203 мм [8 дюймов], с отверстиями в 2,36 мм [№ 8].

4.6 Прибор для встряхивания.

4.7 Сушильные печи:

4.7.1 Высоковакуумная сушильная печь — Небольшая вакуумная сушильная печь диаметром приблизительно в 160 мм, используемая в сочетании с насыщенным раствором K2SO4, обеспечивает необходимую влажность для условий испытания (см. рисунок 1).

4.7.2 Охлаждающая сушильная печь — Осушитель в виде шкафа, который при использовании с любым из осушителей (5.2.1 – 5.2.3) позволяет высушенному испытуемому образцу остыть до комнатной температуры без существенного восстановления массы после адсорбции атмосферной влаги.

4.8 Стаканчики для взвешивания, стеклянные, низкоформенные, плоскодонные, цилиндрические, диаметром в 70 мм с хорошо прилегающими крышками.

4.9 Фильтрационный насос, аспиратор.

4.10 Воронка Бюхнера, диаметром приблизительно 64 мм [2 ½ дюймов].

5 Реагенты

5.1 Высушенный воздух — Атмосфера, используемая для продувки сушильной печи, представляет собой либо сухой воздух, либо сухой азот, как описано в 5.1.1 или 5.1.2.

5.1.1 Сухой воздух — Воздух с содержанием влаги не более 1,9 мг/л, пропущенный через сушильную колонну, содержащую любой из соответствующих осушителей, перечисленных в 5.2.

5.1.2 Сухой азот — Сжатый сертифицированный газообразный азот, содержащий                             не менее 30 мкл/л кислорода, пропущенный через сушильную колонну, содержащую любой из соответствующих осушителей, перечисленных в 5.2.

Рисунок 1 – Вакуумная сушильная печь

5.2 Осушитель — Материалы, подходящие для использования в сушильной печи, могут быть выбраны из следующих:

5.2.1 Безводный сульфат кальция (0,004 мг/л).

5.2.2 Силикатный гель.

5.2.3 Перхлорат магния (0,0005 мг/л).

5.2.4 Сернистая кислота, концентрированная (0,003 мг/л).

5.2.5 Осушитель должен быть достаточно свежим для того, чтобы воздух в осушающей печи был сухим, как определено в 5.1. Значения в скобках () представляют собой значения из справочной литературы для остаточного количества влаги в воздухе при равновесии с этими осушителями.

Предупреждение – Серная кислота коррозионна и может вызвать серьезные повреждения глаз, кожи и одежды. Перхлорат магния является сильным окислителем и может бурно реагировать с органическими материалами.

5.3 K2SO4 — Кристаллизированный сульфат калия.

6 Технологические опасности

6.1 При сборе, хранении, обработке, уменьшении и разделении первичного влажного образца, все процедуры должны выполняться быстро и таким образом, чтобы попытаться сохранить целостность исходного образца.

6.2 Если первичный образец слишком влажный для того, чтобы его можно было уменьшить /или разделить, необходимо нарезать его тонким слоем и подвергнуть воздействию воздуха лаборатории. Его необходимо просушить, но не больше, чем нужно для обеспечения удовлетворительного уменьшения и деления образца.

6.3 Необходимо проявить особую предосторожность, чтобы не пересушить уголь низкого класса, особенно лигнит. Сушка ускоряет окисление, а также может привести к уменьшению размеров и объема пор, что будет влиять на способность удерживать влагу.

7 Сбор первичных образцов

7.1 Пробы не должны отбираться из отработанного, лежалого или окисленного угля.

7.1.1 Шахтные образцы — собрать образцы из шахты в соответствии с ASTM D4596.

7.1.2 Надшахтные или отправленные образцы — собрать репрезентативный первичный образец угля в соответствии с ASTM D2234/D2234M. Если требуется только равновесная влажность, то необходимо использовать процедуру отбора образцов общего назначения. Если необходимо определить поверхностную влажность угля, необходимо использовать процедуру отбора образцов пробы специальной общей влаги, описанной в ASTM D2234/D2234M.

8 Подготовка лабораторных образцов

8.1 Разбить образец на сите размером в 2,36 мм [№ 8] в соответствии с ASTM D2013. Необходимо учесть технические опасности, указанные в 6.

8.1.1 Разделить 25 г образца пробы с равновесной влажностью в соответствии с                           ASTM D2013, используемой для испытаний.

9 Проведение испытания

9.1 Существует два способа приведения образца к уравновешиванию. Исторически, процедура смачивания является основным методом. Однако образцы из шахт и некоторые виды угля, которые разрушаются при обработке водой, в частности уголь низкого класса (черный лигнит С и лигнит), могут быть уравновешены без смачивания при условии, что образцы собирают и готовят с минимальной потерей влаги. Необходимо избегать образцов угля низкого класса, так как связанной влажности у них меньше, чем при уровне полного состава.

9.1.1 Процедура смачивания — Поместить 25 г разделенного равновесного образца угля в 250 мл коническую колбу Эрленмейера и добавить приблизительно 100 мл кипяченой, охлажденной дистиллированной воды.

Механически встряхнуть колбу в течение 30 мин, а затем поместить в ванну при постоянной температуре в 30 °C на 3 ч. В конце периода смачивания удалить избыток воды из угля путем фильтрации через воронку Бюхнера диаметром приблизительно в 64 мм                              [21/2 дюйма], откачивая воду с помощью водяного фильтрующего насоса. Использовать минимальное количество воды для переноса угля в фильтр. После переноса угля закрыть воронку резиновой пробкой, снабженной стеклянной трубкой, через которую пропускают воздух, насыщенный водяным паром, для предотвращения высыхания угля.

Примечание – Чрезмерная сушка образца во время процесса фильтрации при удалении избытка влаги может привести к аномально низким значениям равновесной влажности. И наоборот, преждевременное прекращение фильтрации может оставить образец слишком влажным. В последнем случае образец может не достичь равновесия в сушильной печи в течение периода, заданного для уравновешивания.

Остановить фильтрацию, как только влажный блеск на поверхности частиц начнет пропадать или угольные частицы начнут разъединяться (частицы перестают цепляться вместе). Тщательно перемешать ложкой в воронке влажный уголь и выложить около 5,0 г угля однородным слоем в стаканчик для взвешивания известной массы. Перейти к 9.2.

9.1.2 Процедура без смачивания — Использование процедуры без смачивания для образцов угля с продолжительной частичной сушкой не рекомендуется из-за гистерезисного эффекта. Поместить однородным слоем около 5,0 г измельченного первичного образца угля в стаканчик для взвешивания известной массы. Перейти к 9.2.

Примечание – Кривые десорбции и адсорбции влаги угля не являются полностью обратимыми5. Разница между естественной и повторно сорбированной влагой при максимальном относительном давлении пара обусловлена тем, что не удалось закрыть петлю гистерезиса, ее часто называют «эффектом гистерезиса». Эффект увеличивается с уменьшением угольного класса и считается результатом усадки вследствие сушки, которая уменьшает объем6 угольных пор, что в свою очередь, уменьшает способность удерживать влагу. Из-за этого эффекта в образцах угля, подвергаемых частичной сушке уровень естественной влаги ниже своего полного содержания, или образцы угля низкого класса (которые имеют большие размеры пор) могут давать аномально низкие уравновешенные значения влажности.

9.2 Поместить незакрытый стаканчик для взвешивания в небольшую вакуумную сушильную печь, содержащую насыщенный раствор K2SO4 для поддержания относительной влажности на уровне от 96 до 97 %. Избыток кристаллического K2SO4 должен быть выше уровня раствора. С помощью механического вакуумного насоса вакуумировать сушильную печь до абсолютного давления, эквивалентного приблизительно 4 кПа [30мм рт.ст.] и затем полностью погрузить его в водяную ванну с постоянной температурой или поместить в шкаф с воздушной изоляцией, поддерживаемый при температуре в (30 ± 0,2) °С на 48 ч для всего угля более высокого класса, чем черный лигнит С. В практических целях для достижения равновесия в черном лигните С и в лигните потребуется 72 часа.

9.3 После уравновешивания угля, восстановить давление в сушильном шкафу до атмосферного, при этом шкаф все еще должен находиться в ванне, медленно пропуская сухой воздух или азот в течении не менее 15 мин. Пустить газ во впускную трубу сушильного шкафа после его прохождения через линию, состоящую сначала из насоса-аэратора, содержащего H2SO4 (уд. вес 1,84), затем капиллярную трубку с одним концом, вытянутую к наконечнику, имеющему подходящее отверстие для регулирования скорости газа, и спиральную медную трубку, помещенную в ванну с постоянной температурой. Использование азота устраняет необходимость в насосе-аэраторе, содержащем концентрированный H2SO4. Извлечь сушильный шкаф из ванны и немедленно открыть. Быстро закрыть стаканчик для взвешивания и взвесить с точностью до 0,1 мг. Открыть стаканчик для взвешивания, поместить его в сушильную печь для определения влажности, предварительно нагретую до 105 °С, через которую проходит поток сухого воздуха или азота согласно 5.1 и нагревать в течение 1½ ч. Затем извлечь стаканчик для взвешивания из печи, остудить в течение 30 мин над одним из осушителей, указанным в 5.2, в сушильном шкафу и взвесить.

10 Обработка результатов

10.1 Вычислить для анализа процент равновесной влажности в образце, выраженный в формуле (1):

EQM=100(B-C)/(B-A)					(1)

где EQM – равновесная влажность, %;

А – масса стаканчика для взвешивания, г;

В – масса стаканчика для взвешивания и влажного угля, г;

С – масса стаканчика для взвешивания и сухого угля, г;

100 – коэффициент перевода г/г в %.

5 Аллардис, Д. Ж., и Эванс, Д. Г., «Влажность в угле» в C. Карр, Дж. (редактор), Аналитические методы для угля и угольных продуктов, том 1, Академик пресс, Нью-Йорк, 1978, стр. 247-262.

6 Селвинг, WВ.A. и Од, В. Х., Определение влагоудерживающей способности (пластовой влаги) угля или классирования по рангу: Бюро шахт США, RI-4968, 1953, стр. 10.

11 Отчет

11.1 Укажите равновесную влажность или содержание влаги в угольном пласте с точностью до 0,1 %, как процент потери массы уравновешенного угля.

12 Точность и погрешность

12.1 Точность этого метода испытаний основана на межлабораторном исследовании ASTM D1412/D1412M, проведенном в 2011 году. В этом исследовании приняли участие в общей сложности 14 лабораторий, которые испытали девять образцов угля (по три образца битуминозного, суббитуминозного и лигнитового класса) и использовали либо воздух, либо азот в качестве высушивающего воздуха. Каждый из 796 переданных «результатов испытаний», представляет собой индивидуальное определение, и всем участникам было предложено сообщить о повторяющихся результатах испытаний. За исключением тех анализов из менее, чем шести лабораторий, которые представили информацию о пробе, для разработки и анализа данных применялись практики ASTM E691 и E177; Подробности приведены в отчете об исследовании ASTM D05-1049.7

12.1.1 Точность этого метода испытания по определению равновесной влажности в угле выражается в виде наиболее подходящих ниспадающих тенденций в формулах (2) и (3).

r=0,035 ×EQM+0,216						(2)

R=0,057×EQM+0,398						(3)

Где r - предел повторяемости, %;

R - предел воспроизводимости, %;

EQM- равновесная влажность, %.

12.1.2 Предел повторяемости (r) — Можно предполагать, что значение ниже которого абсолютная разность между двумя результатами отдельных и последовательных испытаний, проведенных одним и тем же оператором на одном и том же образце в одной и той же лаборатории с использованием одного и того же устройства на образцах, взятых случайным образом из единственного количества однородного материала, будет иметь место с вероятностью приблизительно в 95 %.

12.1.3 Предел воспроизводимости (R) — Можно предполагать, что значение ниже которого абсолютная разность между двумя результатами испытаний, проведенных в различных лабораториях, с использованием образцов, взятых случайным образом из одного количества материала, которое является максимально однородным, будет иметь место с вероятностью приблизительно в 95 %.

12.2 Погрешность — Для этого испытания нет сертифицированных стандартов или абсолютных методов. Поэтому погрешность результатов определить невозможно.

7 Подтверждающие данные были поданы в штаб-квартиру ASTM International и могут быть получены по запросу Отчета об исследовании RR:D05-1049. Свяжитесь со Службой поддержки клиентов service@astm.org.

Приложение X1

(информационное)

Х1 Порядок сравнения отношения между природной и равновесной влажностью

X1.1 Цель испытания на равновесную влажность состоит в том, чтобы оценить связанную (пластовую) влажность. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что равновесная влажность у множества видом низкосортного угля, включая большую часть лигнитового угля, часто ниже, чем связанная влажность. Процедура, описанная в этом приложении, может быть использована в тех случаях, когда возникает вопрос о применимости результата равновесной влажности, как средства оценки связанной влажности. Во многих ситуациях, при изучении этого соотношения влаги данный способ оказался простым и доказал свою эффективность.

X1.2 Специальные образцы угля, собранные на уровне их связанной влажности, анализируются как на общую (связанную), так и на равновесную влажность. Затем результаты сравнивают, чтобы определить, существуют ли различия между двумя параметрами влажности, и далее конечный пользователь(и) может определить, имеют ли такие различия какую-либо практическую значимость. Эта процедура не дает непосредственно значений связанной влажности для всего угольного пласта или шахты, поскольку образцы не обязательно являются репрезентативными для всего пласта, как в случае с пластовыми из устья канала забоя (практика ASTM D4596). Тем не менее, эта процедура дает инструмент для оценки взаимосвязи между связанной и равновесной влажностью для этой области. См. (6).

X1.3 Самым критическим шагом в оценке этой взаимосвязи является сбор образцов, содержащих свой полный объем связанной влажности. Иногда трудно получить пластовый образец, который не содержит поверхностной влаги. Кроме того, получение пластовых образцов из толстых угольных пластов, таких которые расположены в западной части Соединенных Штатов, в целом непрактично, особенно с точки зрения безопасности. Однако обычно возможен сбор свежих, необрезанных кусков угля со свежеоткрытых поверхностей пласта или взорванных угольных куч без видимой поверхностной влаги. Считается, что такие образцы содержат только связанную влажность (Терминология ASTM D121, Классификация ASTM D388).

Примечание – Сбор угля при его уровне связанной влажности требует определенной оценки, и пробоотборщик должен обладать необходимым опытом. Для повышения достоверности рекомендуется проводить несколько сравнений для определения изменчивости данных.

X1.4 Характеристики и условия места отбора проб — Образцы должны быть получены из свежеоткрытых, не выветрившихся забоев. Необходимо избегать использования угля с признаками потери влаги или эрозии. Не существует единого испытания для определения степени эрозии угля в полевых условиях. Однако при наличии очевидных признаков атмосферных воздействий образец должен быть получен из другой местности или с отсрочкой отбора проб до получения подходящего свежего угля. Забор некачественной пробы просто потому, что этот уголь был лучшим доступным материалом, не даст достоверных результатов.

Примечание – Очевидные показатели эрозии включают, но не ограничиваются: (1) любое выцветание поверхностей или трещин разрушенного угля, (2) присутствие сульфатных минералов, как результат окисления пирита, (3) наличие кристаллов (CaSO4) гипса и (4) наличие пыли, высушенной, разрушенной или фрагментированной формы массива угля в результате потери влаги из угля.

Простое полевое испытание может быть использовано для качественного определения, казалось бы, свежего угля, который потерял некоторую связанную влажность, но еще явно не был подвержен эрозии. Необходимо разбрызгать или нанести легкий слой воды на поверхность угля и понаблюдать за скоростью, с которой она исчезает. Быстрое исчезновение (как правило, в течение нескольких секунд) указывает на абсорбцию и говорит о том, что уголь содержит меньше влажности, чем при своем полном объеме связанной влажности. Более медленное исчезновение (занимает минуту или больше) характерно для испарения и предполагает, что поры заполнены влагой. Для учета изменений в полевых условиях, таких как температура, влажность, различные скорости поглощения различным углем и т.д., проводят испытание на нескольких кусках угля как до, так и во время процесса отбора проб.

X1.5 Необходимо использовать тяжелое оборудование, например экскаватор типа «задняя лопата», фронтальный погрузчик или проходческий комбайн непрерывного действия                           (с выключенным распылением), чтобы открыть поверхность свежего, не лежалого на воздухе угольного пласта или вновь взорванной кучи угля. Сразу после выхода пластов, необходимо собрать куски угля либо путем сбора с плоскости забоя, либо из угля, вытянутого с забоя, либо взрывом кучи со стороны машины. Куски должны быть твердыми и неразрезанными и не должны иметь видимую на поверхности влажность. Номинальный размер кусков должен составлять от 8  до 25 см (3 дюйма до 10 дюймов). Большие куски сводят к минимуму любые воздействия поверхностных сушек, которые могли бы уменьшить связанную влажность. Если есть сомнение, что уголь содержит свой полный объем связанной влажности, тогда необходимо выбрать большие куски размером в 30 см [1 фут] или куски большим диаметром и выбрать типовой образец из части центра больших кусков. Каждый образец должен состоять из множества кусков общей массой не менее 8 кг (18 фунтов). Чтобы получить образцы, которые являются более репрезентативными для сравнения результатов равновесной и связанной влажности, необходимо собрать множество кусков угля для каждого образца из различных мест в пласте, а не концентрироваться на конкретном слое в этом месте отбора образца. При отборе образцов угля из взорванной кучи, следует собирать куски угля из нескольких уровней кучи, на сколько это практически возможно на каждом участке отбора проб. Избегайте слоев или кусков, которые имеют чрезмерно высокое содержание минеральных веществ, особенно глины.

X1.6 Альтернативная процедура сбора кусков заключается в получении их из свежеотбитого взрывом угля у подножья угольного забоя при выгрузке угля. Будьте особенно бдительны чтобы получить куски, которые не лежали на поверхности груды дробленого угля, и все-таки постарайтесь получить куски, которые были хорошо скрыты другим углем перед разгрузкой.

X1.7 Необходимо разбить каждый кусок молотком, чтобы проверить наличие любых внутренних влажных разрывов. Отбраковать любые куски с видимой на поверхности влажностью. Удалить любые мелкие частицы, прилипшие к угольным кускам, протерев или почистив поверхности.

X1.8 Быстро поместить куски в полиэтиленовый мешок толщиной не менее 0,2 мм                    (4 мил). Выполнить операцию таким образом, чтобы свести к минимуму высыхание кусков. Во время сбора или транспортировки, образцы не должны находиться под прямыми солнечными лучами. Рекомендуется, чтобы образец был дважды упакован для дополнительной защиты. Необходимо оперативно отправить образцы в лабораторию для анализа. Условия замораживания могут влиять на структуру пор угля и, следовательно, во время транспортировки в лабораторию образцы должны быть защищены от замораживания.

X1.9 После их получения лабораторией, образцы должны быть сразу обработаны. Необходимо осмотреть мешок с образцами на наличие проколов, возникших во время транспортировки, которые могут привести к потере влаги. Отбраковать все образцы, с которыми это произошло. Зафиксировать массу угля и мешка.

X1.10 На большинстве свежесобранных образцов будет находиться видимая влага, которая десорбировалась из угля и конденсировалась на угольных поверхностях и внутри мешка. Чтобы учесть эту десорбированную связанную влажность, необходимо взвесить мешок, содержащий образец. Затем необходимо открыть мешок и дать углю и мешку высохнуть на воздухе при комнатной температуре в течение 15 минут или просто до тех пор, пока вся видимая влага не испарится. Будьте осторожны, необходимо предотвратить чрезмерное высыхание, так как это может привести к усадке структуры пор, что приведет к снижению способности удерживать влагу. Необходимо заново взвесить уголь и мешок и зафиксировать начальную потерю из-за сушки воздухом. Кроме того, необходимо очистить и взвесить мешок(-ки) по отдельности так, чтобы потери при сушке воздухом можно было рассчитать, как процент от массы угля.

X1.11 После повторного взвешивания необходимо немедленно уменьшить образец до минус 4,75 мм [№ 4], используя закрытую дробилку. Работа выполняется быстро, чтобы минимизировать потери влаги во время этого и последующих этапов обработки. Используйте замкнутый делитель, чтобы разделить образец, по меньшей мере, на два фрагмента (А и В) с минимальной массой в 4000 г [8,8 фунта] каждый.

X1.12 Необходимо проанализировать фрагмент А на общую влажность, золу, летучие вещества, фиксированный углерод, серу и теплотворную способность с использованием практики ASTM D3172, метода испытаний ASTM D4239 и метода испытаний ASTM D5865. В расчет общей влажности, необходимо обязательно включить начальную потерю при сушке воздуха (X1.10) Результаты этих анализов позволят сравнить качество образца с качеством угля из всего пласта или, как правило, отгруженного из шахты.

X1.13 Проанализировать фрагмент В на равновесную влажность с использованием метода испытаний ASTM D1412/D1412M.

Примечания

1 Для того чтобы гарантировать что получено именно истинное состояние равновесия, рекомендуется, по меньшей мере, для первых нескольких сравнений, чтобы части фрагмента В уравновешивались в течение более чем двух-трех дней, как указано в методе испытаний ASTM D1412/D1412M.

2 В качестве инструмента контроля качества было признано полезным измерять влагу в образце непосредственно перед началом уравновешивания (6). Для определения этой влажности «нулевого дня», необходимо готовить дополнительный стаканчик для взвешивания (чашку для уравновешивания), содержащую 5 г образца, и немедленно измерить влажность, используя ту же процедуру, что и для уравновешенного образца. Результат «нулевого дня» для смоченных образцов дает представление о количестве избытка влаги, остающейся в образцах после процедур промывки и фильтрации. Это поможет определить время, необходимое для достижения равновесия или обнаружить образцы, которые были чрезмерно высушены во время фильтрации, что может привести к аномально низким значениям равновесной влажности. Для не смоченных образцов, результат «нулевого дня» полезен для контроля потери влаги во время подготовки образца, а также для выявления подозрительных данных о связанной (суммарной) и равновесной влажности.

X1.14 Разность между связанной (общей) влажностью и равновесной влажностью (если она имеется), получают путем вычитания суммарной величины влажности, полученной в X1.12, из величины равновесной влажности, полученной в X1.13. Если существует разница, то значение равновесной влажности обычно будет ниже соответствующего значения связанной влажности для образца, который был взят на своем уровне связанной влажности и надлежащим образом проверен. При работе с углем низкого класса, если равновесная влажность выше, чем связанная влажность, в этом случае рекомендуется повторно выполнить и проверить выборку для подтверждения или изменения результатов перед использованием данных для важных целей. Приемлемый диапазон разницы, при которой равновесная влажность может считаться эквивалентной связанной влажности, зависит от конкретной цели и обстоятельств. Окончательное решение остается за пользователем (пользователями) по согласованию.

Примечание – Исходя из опыта работы с углем низкого класса, значения равновесной влажности, превышающие значения связанной влажности, обусловлены одной или сразу двумя ситуациями - либо образец не был собран при своем полном объеме связанной влажности (частично высушен), либо возникла аналитическая проблема, либо и то и другое. При возникновении подозрений о наличии проблем с выборкой обратитесь к X1.4 за дополнительной информацией. Аналитические проблемы, приводящие к необычно высокому значению равновесной влажности, обычно обусловлены тем, что испытываемый образец не достиг состояния равновесия. Увеличение времени уравновешивания часто устраняет эту ситуацию.

Приложение Х2

(информационное)

X2 Значения равновесной влажности с использованием атмосферы воздуха и азота

X2.1 Способ испытания ASTM D1412/D1412M позволяет использовать сухой воздух или азот для высушивания атмосферы во время сушки образца после его уравновешивания в вакуумной сушильной печи. Данные в таблицах X2.1–X2.3 иллюстрируют разницу значений равновесной влажности с использованием воздуха и азота для лигнитов, суббитуминозных и битуминозных углей. Эти данные были получены в одной лаборатории одним и тем же оператором.

X2.2 Отдельные 8 образцов лигнита, полубитуминозного и каменного угля (номинальной марки) были разделены, с помощью делителя до массы части образца, определенной в методе испытаний d1412/D1412M. Для лигнита и полубитуминозных образцов, семь частей образца из каждого ряда были уравновешены в отдельных сушильных печах. Одна сушильная печь предназначалась для воздуха, а другая - для азота, обе печи одновременно находились в водяной ванне в течение 72 ч, одновременно были извлечены и давление в печах восстанавливались с помощью заданной атмосферы, далее в заданной атмосфере, при температуре в 105 °С проводилась сушка в течение 1 ½ ч. Для битумных образцов, семь субпроб были предварительно смочены и разлиты в бутылки. Далее из каждой бутылки было извлечено определенное количество аликоты для сушильных шкафов, предназначенных для воздуха и другая часть аликвоты была извлечена для сушильного шкафа предназначенного для азота. Аликвоты были профильтрованы, далее образцы воздуха и азота были уравновешены в раздельных сушильных шкафах, эти процессы протекали одновременно в течение 48 часов, далее снова проводился процесс сушки в течение 1 ½ ч при температуре в 105 °С. Для каждого из основных исходных образцов проводили, по меньшей мере, один «нулевой день» влаги.

Таблица X2.1 – Значения равновесной влажности лигнитового угля с использованием воздуха и азота

| Образец | Воздух Урав. вл. | Влажность Нулевого дня | N2 Уравн.вл. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (%) | (%) | (%) |
| L-1 | 36.32 | 37.58 | 35.83 |
| L-2 | 36.07 |  | 36.03 |
| L-3 | 36.18 |  | 36.32 |
| L-4 | 36.20 |  | 36.28 |
| L-5 | 36.41 |  | 36.06 |
| L-6 | 36.30 |  | 35.79 |
| L-7 | 36.25 |  | 36.19 |
| Среднее зн. | 36.25 |  | 36.07 |
| Среднкв. откл. | 0.11 |  | 0.21 |
| Воздух-N2 |  | 0.18 |  |
| Стьюдента t (DF = 12)A |  | 1.978 |  |
| TINV(0.05) |  | 2.179 |  |
| D1412/D1412M r предел |  | 1.48 |  |
| D1412/D1412M R предел |  | 2.46 |  |
| Критическая разность |  | 1.45 |  |
| A DF = степень свободы |  |  |  |

Таблица X2.2 – Значения равновесной влажности полубитуминозного угля с использованием воздуха и азота

| Образец |  | Воздух Урав. вл. | Влажность Нулевого дня | N2 Уравн.вл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) | (%) | (%) |
| SB-1 |  | 29.04 | 29.30 | 28.90 |
| SB-2 |  | 29.25 | 29.37 | 28.88 |
| SB-3 |  | 29.11 |  | 28.83 |
| SB-4 |  | 29.07 |  | 29.11 |
| SB-5 |  | 29.23 |  | 28.80 |
| SB-6 |  | 29.22 |  | 28.99 |
| SB-7 |  | 29.28 |  | 28.79 |
| Среднее зн. |  | 29.17 |  | 28.90 |
| Среднкв. откл. |  | 0.10 |  | 0.12 |
| Воздух-N2 |  |  | 0.27 |  |
| Стьюдента t (DF = 12)A |  |  | 4.793 |  |
| TINV(0.05) |  |  | 2.179 |  |
| D1412/D1412M r предел |  |  | 1.24 |  |
| D1412/D1412M R предел |  |  | 2.06 |  |
| Критическая разность |  |  | 1.21 |  |
| A DF = степень свободы. |  |  |  |

Таблица X2.3 – Значения равновесной влажности каменного угля с использованием воздуха и азота

| Образец | Воздух Урав. вл. | Влажность Нулевого дня | N2 Уравн. вл. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (%) | (%) | (%) |
| B-1 | 8.50 | 13.95 | 8.55 |
| B-2 | 8.39 |  | 8.56 |
| B-3 | 8.57 |  | 8.48 |
| B-4 | 8.40 |  | 8.57 |
| B-5 | 8.44 |  | 8.50 |
| B-6 | 8.39 |  | 8.50 |
| B-7 | 8.45 |  | 8.55 |
| Среднее зн. | 8.45 |  | 8.53 |
| Среднкв. откл. | 0.07 |  | 0.04 |
| Воздух-N2 |  | -0.08 |  |
| Стьюдента t (DF = 12)A |  | 2.850 |  |
| TINV(0.05) |  | 2.179 |  |
| D1412/D1412M r предел |  | 0.51 |  |
| D1412/D1412M R предел |  | 0.88 |  |
| Критическая разность |  | 0.52 |  |
| A DF = степень свободы. |  |  |  |

X2.3 Точность результатов этого испытания превосходна. Стандартная ошибка результатов для угля, используемого в этом исследовании, не превышает 6 % от предела воспроизводимости из метода испытаний ASTM D1412/D1412M. T-испытание Стьюдента показывает, что разница между результатом испытания с использованием воздуха и азота является значительной при 95 % доверительном уровне для суббитуминозных и битуминозных углей. Однако средняя разница между результатом испытаний с воздухом и азотом для полубитуминозного угля составляет 13 % от предела воспроизводимости метода испытания ASTM D1412/ D1412M.

X2.4 Наблюдаемое различие в значениях равновесной влажности между воздухом и азотом является статически значительным на 95 %-м уровне достоверности, если уровень превышает значение критической разности. Значение критической разности (КР) между значениями равновесной влажности, определенными с использованием воздуха и азота, определяется на основе предельных значений повторяемости и воспроизводимости метода испытания в соответствии с ISO 5725-4 и ISO 5725-6. Для измерений k в одной лаборатории:

КР = 0.707 *sqrt(R2 - (1 - 1/k)*r2) 				(X2.1)

где r и R это пределы повторяемости и воспроизводимости для метода испытаний, соответственно.

Библиография

[1] Stansfield, E., and Gilbart, K. C., «Moisture Determination for Coal Classification» Transactions, American Institute of Mining and Met-allurgical Engineers, Coal Division, TAMCA, Vol 101, 1932, pp.125–43 (Стенсфилд, E., и Гилбарт, K. C., «Определение влажности для классификации угля», Транзации, Американский институт инженеров по горному делу и металлургии, TAMCA, том 101, 1932, стр.125-43).

[2] Rees, O. W., Reed, F. H., and Land, G. W., «A Study of the Equilibration Method of Determining Moisture in Coal for Classifi-cation by Rank» Report of Investigations No. 58, Illinois State Geological Survey, ILGIA, 1939, pp. 34 (Рис, O. В., Рид, Ф. Х., и Ленд, Г. В., «Исследование метода уравновешивания при определении влажности угля для классификации по маркам», Отчет об исследовании № 58, Геологическая служба штата Иллинойс, ILGIA, 1939, стр. 34).

[3] Krumin, P., «The Determination of Forms of Moisture in Coal»  No.195, Ohio State University, 1963 p. 92. (Крумин, П., «Определение форм влаги в угле», № 195, Университет штата Огайо, 1963 стр. 92).

[4] Kreulen, D. J. W., «The Adsorption Water of Coal» Chemische en Pharmaceutische Techniek (Dordrecht), CHPHA, Vol 7, 1951, pp.23–24 (Креулен, Д. Дж. В., «Абсорбционная вода угля», журнал Chemische en Pharmaceutische Techniek (Dordrecht), CHPHA, том 7, 1951,                         стр. 23-24).

[5] Selvig, W. A., and Ode, W. H., «Determination of Moisture-Holding Capacity (Bed Moisture) of Coal for Classification by Rank» Report of Investigations No. 4968, U.S. Bureau of Mines, XMBUA, 1953 (Селвиг, В. A., и Од, В. Х., «Определение влагоудерживающей способности (влагосодержания пласта) угля для классификации по классу», Отчет об исследовании № 4968, Горное бюро США, XMBUA, 1953).

[6] Luppens, J. A., and Hoeft, A. P., «Relationship Between Inherent and Equilibrium Moisture Contents in Coal by Rank» Journal Coal Quality, Vol 10, No. 4, 1991, pp. 133–144. (Леппенс, Дж. A., и Хоефт, A. П., «Соотношение между содержанием связанной и уравновешенной влаги в угле по классу», Журнал о качестве угля,, том 10, № 4, 1991, стр. 133-144).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному и американскому стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному и американскому стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного/ американского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 5725-4:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений — Часть 4: Основные методы определения правильности стандартного метода измерений) | IDT | ГОСТ ИСО 5725-4-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения |
| ISO 5725-6:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 6: Use in practice of accuracy values (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений — Часть 6: Использование значений точности на практике) | IDT | ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике |

МКС 13.060.50 IDT Ключевые слова: Содержание влаги в угольном пласте, уголь, равновесная влажность, поверхностная влага, внешняя влага

МКС 13.060.50 IDT Ключевые слова: Содержание влаги в угольном пласте, уголь, равновесная влажность, поверхностная влага, внешняя влага

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации						А. Кудайбергенова

Заместитель Начальника

Центра стандартизации						Е. Кулешова

Специалист

Центра стандартизации						А. Абишева