Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТКАНИ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СИТ ИЗ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ СЕТКИ И НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СИТА

СТ РК ASTM E 11-20

(ASTM E11-20 Standard Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves», IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «Проектная академия «KAZGOR» - базовой организацией Технического комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градостроительство и строительство».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан от ____ года  №______

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ASTM E 11-20 «Standard Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves» (Общие технические условия на ткани для испытательных сит из проволочной тканой сетки и на испытательные сита).

Международный стандарт ASTM E 11-20 подготовлен Техническим комитетом Американского общества по испытанию материалов (ASTM) E 29 «Характеристики частиц и аэрозолей» и Подкомитета Е 29.01 «Сита, методы просеивания и просеивающие поверхности».

Перевод с английского (en).

Официальные экземпляры Американских стандартов, на основе которых подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК, «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II и «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					                                                                      20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ					                                                                 5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 3 |
| 4 | Информация для оформления заказа | 8 |
| 5 | Требования к ситовой ткани | 8 |
| 6 | Технические требования | 9 |
| 7 | Документация и сертификация испытательного сита и ситовой ткани | 12 |
| 8 | Маркировка испытательных сит или нанесение на них этикеток | 12 |
| 9 | Ключевые слова | 13 |
| Дополнительные требования |  | 13 |
| Приложение A1 (информационное) Порядок проверки ситовой ткани и испытательных сит |  | 14 |
| Приложение Х1 (информационное) Определение стандартного отклонения от среднего размера ячейки |  | 17 |
| Приложение Х2 (информационное) Критически важная область кривой нормального распределения |  | 19 |
| Приложение Х3 (информационное) Коэффициенты К |  | 20 |
| Приложение Х4 (информационное) Стандартное отклонение усечённой кривой нормального распределения |  | 21 |
| Краткое изложение изменений |  | 22 |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТКАНИ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СИТ ИЗ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ СЕТКИ И НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СИТА1)

Дата введения _____

1 Область применения*)

1.1 Настоящий стандарт устанавливает технические требования к следующим изделиям и испытаниям: ткань для испытательных сит из проволочной тканой сетки (ткань для сит), используемая для испытательных сит, конструкция испытательных сит, стандартные и нестандартные размеры обечаек испытательных сит, а также процедуры испытаний, используемые для проверки ткани для сит и испытательных сит. Данные технические условия применяются к испытательным ситам, изготовленным из ситовой ткани, имеющей номинальный размер отверстий от 125 миллиметров (мм) до                        20 микрометров (мкм).

1.2 Дополнительную справочную информацию можно найти в Технических условиях E161, E 323, E 2016 и в методах испытаний C 430 и E 2427.

1.3 Значения, указанные в единицах СИ, должны считаться стандартными для размеров отверстий ситовой ткани и диаметров проволоки, используемой для ситовой ткани. Значения, указанные в дюймах и фунтах, считаются стандартными для ситовых обечаек, поддонов и крышек.

1.4 Настоящий стандарт не претендует на полноту решения всех связанных с его использованием проблем безопасности, если таковые имеются. За установление соответствующих правил техники безопасности и охраны труда и определение целесообразности применения нормативных ограничений до использования данного стандарта отвечает пользователь данного стандарта.

1.5 Настоящий стандарт  разработан в соответствии с международными признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций, выпущенных Комитетом технических барьеров в торговле (ТБТ) Всемирной торговой организации.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы:

2.1 Стандарты ASTM2):

С 430-20176) Test method for fineness of hydraulic cement by the 45-μm (No. 325) sieve (Стандартный метод определения тонкости помола гидравлического цемента на сите с размером ячеек  45 мкм (№ 325).

____________

1) Данные Технические условия находятся в ведении Технического комитета ASTM E29 по характеристикам частиц и аэрозолей и относятся к сфере прямой ответственности Подкомитета E29.01 по ситам, методам просеивания и просеивающим поверхностям.

Текущее издание утверждено 1 апреля 2017 г. Опубликовано в апреле 2017 г. Первоначально утверждено в 1925 г.. Последнее предыдущее издание утверждено в 2016 г. как E11 - 16. Идентификатор цифрового объекта (DOI):10.1520/E0011-17.

_______________

Проект, 1 редакция

C430 Test method for fineness of hydraulic cement by the 45-μm (No. 325) sieve (Стандартный метод определения тонкости помола гидравлического цемента на сите с размером ячеек  45 мкм (№ 325).

E161-20177) Specification for precision electroformed sieves (Технические условия на пре-цизионные сита из листов, изготовленных методом гальванопластики).

E161 Specification for precision electroformed sieves (Технические условия на прецизионные сита из листов, изготовленных методом гальванопластики).

E323–20168) Specification for perforated-plate sieves for testing purposes (Технические условия на сита из перфорированных листов для испытаний).

E323 Specification for perforated-plate sieves for testing purposes (Технические условия на сита из перфорированных листов для испытаний).

E1638-20189) Terminology relating to sieves, sieving methods, and screening media (Терминология по ситам, методам просеивания и просеивающим поверхностям).

E1638 Terminology relating to sieves, sieving methods, and screening media (Терминология по ситам, методам просеивания и просеивающим поверхностям).

E2016-202010) Specification for industrial woven wire cloth (Технические условия на промышленную тканую металлическую сетку).

E2016 Specification for industrial woven wire cloth (Технические условия на промышленную тканую металлическую сетку).

E2427-201811) Test method for acceptance by performance testing for sieves (Метод приёмочных испытаний путем проверки рабочих характеристик сит).

E2427 Test method for acceptance by performance testing for sieves (Метод приёмочных испытаний путем проверки рабочих характеристик сит).

2.2 Руководство ASTM2):

Manual 32 MNL32-5TH-201412) Test Sieving Methods: Guidelines for Establishing Sieve Analysis Procedures; 5th Edition (Руководство 32 Методы испытания, основанные на просеивании: руководство по установлению процедур анализа просеивания; 5-е издание).

Manual 32 Test Sieving Methods: Guidelines for Establishing Sieve Analysis Procedures; 5th Edition (Руководство 32 Методы испытания, основанные на просеивании: руководство по установлению процедур анализа просеивания; 5-е издание).

2.3 Федеральный стандарт3):

Fed. Std. No. 123H-200713) Marking for Shipment (Civil Agencies) (Федеральный стандарт № 123 Маркировка для отгрузки (гражданские агентства).

Fed. Std. No. 123 Marking for Shipment (Civil Agencies) (Федеральный стандарт № 123 Маркировка для отгрузки (гражданские агентства).

2.4 Военный стандарт3):

MIL-STD-129P-200214) Marking for Shipment and Storage (Маркировка для отгрузки и хранения).

MIL-STD-129 Marking for Shipment and Storage (Маркировка для отгрузки и хранения).

2.5 Стандарт ISO4):

ISO 3310-1-20165) Test Sieves—Technical Requirements and Testing – Part 1: Test Sieves of Metal Wire Cloth (Испытательные сита. Технические требования и испытания. Часть 1. Испытательные сита из тканой металлической сетки).

ISO 3310-1 Test Sieves—Technical Requirements and Testing – Part 1: Test Sieves of Metal Wire Cloth (Испытательные сита. Технические требования и испытания. Часть 1. Испытательные сита из тканой металлической сетки).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Определения (definitions): Дополнительные термины можно найти в Терминологии E1638.

3.1.1 Ячейка, сущ.  (aperture, n): Размер, определяющий отверстие в просеивающей поверхности.

3.1.2 Подкладочная ткань, сущ. (backing cloth, n): Опорный слой из проволочной сетки, используемый непосредственно под ситовой тканью с более крупными отверстиями, чем у сита.

3.1.3 Изгиб рифления, сущ. (crimp, n): Рифление проволоки основы и проволоки утка, или обеих. Изгиб рифления проволоки формируется либо во время процесса ткачества, либо станком для рифления проволоки до начала процесса ткачества.

Если проволока подвергнута рифлению в процессе ткачества, натяжение, существующее между проволокой основы и проволокой утка, в основном определяет соответствующую величину или глубину изгиба гофрирования, которая фиксирует проволоку на месте и частично определяет прочность ситовой ткани.

3.1.4 Прочность, сущ. (firmness, n): Субъективный термин, относящийся к плоскостной жесткости ситового полотна (как рулонного материала, не установленного в испытательной ситовой обечайке), определяемый пределом прочности материала на разрыв, отношением размера ячеек сетки к диаметру проволоки, типом плетения и количеством изгибов рифления проволок. Отсутствие прочности ситовой ткани называется зебристостью.

3.1.5 Соответствующее испытательное сито, сущ. (matched test sieve, n): Испытательное сито, которое воспроизводит результаты работы другого испытательного сита в определенных пользователем пределах для указанного материала (приводится только для информации и может не соответствовать данным техническим условиям).

3.1.6 Cетка, сущ. (mesh, n): Количество проволок или ячеек на погонный дюйм (25,4 мм), расстояние, измеряемое от центра любой проволоки до точки равно 1 дюйму (25,4 мм), включая дробное расстояние между ними.

3.1.7 Полотняное переплетение, сущ. (plain weave, n): Ситовое полотно, в котором проволоки основы переплетаются через одну с проволоками утка в обоих направлениях.

3.1.8 Проволоки утка, сущ. (shute wires, n): Короткие проволоки, идущие поперек ткани между нитями основы (также называемые уточиной, заполнением или поперечными проволоками).

3.1.9 Сито, сущ. (sieve, n): Устройство для просеивания, состоящее из просеивающей поверхности, установленной в обечайке.

3.1.10 Ситовая ткань, сущ. (sieve cloth, n): Тканая металлическая сетка, соответствующая данным техническим условиям.

__________________

2) Стандарты ASTM, на которые имеются ссылки в настоящем документе, можно найти на сайте ASTM, www.astm.org, или можно обратиться за ними в отдел обслуживания клиентов ASTM по адресу service@astm.org.  Информацию о томе «Ежегодная книга стандартов ASTM» см. на странице стандарта «Краткое содержание документа» на веб-сайте ASTM.

3) Имеется в бюро приёма заказов отдела стандартизации документов Desk, DODSSP, Bldg. 4, Section D, 700 Robbins Ave., Philadelphia, PA 19111-5098, http:// www.dodssp.daps.mil.

4) Имеется в Американском национальном институте стандартизации (ANSI), (ANSI), 25 W. 43rd St., 4th Floor, New York, NY 10036, http://www.ansi.org.

5).6).7).8).9).10).11).12).13 и 14) Действуют только для датированных ссылок.

3.1.11 Испытательное сито (тканая металлическая сетка), сущ. (test sieve (wire cloth) , n): Сито, изготовленное путем установки ситовой ткани в обечайку, предназначенное для использования при анализе размера частиц путем просеивания.

3.1.11.1 Сито для испытания на соответствие), сущ. (compliance test sieve, n): Испытательное сито, изготовленное с использованием ситовой ткани, которое было проверено до установки в обечайку сита, частично соответствует требованиям таблицы 1 на основе стандартного отклонения, требуемого количества ячеек на образце для испытания на 100 квадратных футов ситового полотна (графа 7), не превышающее максимально допустимого уровня достоверности 66 % (графа 8).

3.1.11.2 Сито для контрольных испытаний, сущ. (inspection test sieve, n): Испытательное сито, изготовленное с использованием ситовой ткани, которое было проверено после установки в обечайку сита; частично соответствует требованиям таблицы 1 на основе стандартного отклонения требуемого количества ячеек на образце для испытания в испытательном сите (графа 9), не превышающее максимально допустимого для уровня достоверности 99 % (графа10).

3.1.11.3 Сито для поверочных испытаний, сущ.(calibration test sieve, n):  Испытательное сито, изготовленное с использованием ситовой ткани, которое было проверено после установки в обечайку сита, частично соответствует требованиям таблицы 1 на основе стандартного отклонения, требуемого количества ячеек на образце для испытания в испытательном сите (графа 11), не превышающее максимально допустимого для уровня достоверности 99.73 % (графа 12).

3.1.11.3.1 Пояснение (discussion): Cита для поверочных испытаний имеют как минимум вдвое больше ячеек, чем cита для контрольных испытаний.

3.1.12 Cаржевое переплетение, сущ. (twill weave, n): Ситовое полотно, в котором проволоки основы переплетаются через две проволоки с проволоками утка в обоих направлениях.

3.1.13 Проволоки основы, сущ. (calibration test sieve, n): Проволоки, идущие в продольном направлении вдоль ткани.

____________

*) В конце данного стандарта имеется раздел «Сводка изменений». Защищено авторским правом                 © ASTM International,  адрес: 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959. United States

Таблица 1 -  Номинальные размеры и допустимые отклонения для ситовой ткани, сита для испытаний на соответствие, сита для контроля испытаний и сита для поверочных испытаний

| (1) | (2а) | (2b) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)B,C | (10) | (11) B,C | (12) | (13) | (14) | (15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение сита |  |  |  |  | + X |  | Сито для испытаний на соответствие |  | Сито для контрольных испытаний |  | Сито для поверочных испытаний |  |  | Допустимый средний диаметр проволоки |  |
| Стандарт | США Альтернатива | Дополнительный размер | Номинальная ячейка сита | ± Y Изменение средней ячейки | Максимальное изменение ячейки | Итоговая максимальная отдельная ячейка | Образец ячеек на 100 фт2 | Максимальное стандартное отклонение | Образец ячеек сита | Максимальное стандартное отклонение | Образец ячеек сита | Максимальное стандартное отклонение | Стандартный диаметр проволоки | Мин | Макс |
| мм |  | мм | дюйм | мм | мм | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |
| 125 | 5 дюймов |  | 5.00 | 3.30 | 4.06 | 129.06 | 20 | – | все | – | все | – | 8.00 | 6.8 | 9.2 |
|  |  | 112 | 4.41 | 2.96 | 3.74 | 115.74 | 20 | – | все | – | все | – | 8.00 | 6.8 | 9.2 |
| 106 | 4.24 дюйма |  | 4.24 | 2.80 | 3.59 | 109.59 | 20 | – | все | – | все | – | 6.30 | 5.4 | 7.2 |
| 100 | 4 дюйма |  | 4.00 | 2.65 | 3.44 | 103.44 | 20 | – | все | – | все | – | 6.30 | 5.4 | 7.2 |
| 90 | 3 ½ дюйма |  | 3.50 | 2.39 | 3.18 | 93.18 | 20 | – | все | – | все | – | 6.30 | 5.4 | 7.2 |
|  |  | 80 | 3.15 | 2.13 | 2.91 | 82.91 | 20 | – | все | – | все | – | 6.30 | 5.4 | 7.2 |
| 75 | 3 дюйма |  | 3.00 | 2.00 | 2.78 | 77.78 | 20 | – | все | – | все | – | 6.30 | 5.4 | 7.2 |
|  |  | 71 | 2.80 | 1.89 | 2.67 | 73.67 | 20 | – | все | – | все | – | 5.60 | 4.8 | 6.4 |
| 63 | 2 ½ дюйма |  | 2.50 | 1.69 | 2.44 | 65.44 | 20 | – | все | – | все | – | 5.60 | 4.8 | 6.4 |
|  |  | 56 | 2.20 | 1.50 | 2.24 | 58.24 | 20 | – | все | – | все | – | 5.00 | 4.3 | 5.8 |
| 53 | 2.12 дюйма |  | 2.12 | 1.42 | 2.15 | 55.15 | 20 | – | все | – | все | – | 5.00 | 4.3 | 5.8 |
| 50 | 2 дюйма |  | 2.00 | 1.34 | 2.06 | 52.06 | 20 | – | все | – | все | – | 5.00 | 4.3 | 5.8 |
| 45 | 1 ¾ дюйма |  | 1.76 | 1.21 | 1.91 | 46.91 | 20 | – | все | – | все | – | 4.50 | 3.8 | 5.2 |
|  |  | 40 | 1.57 | 1.08 | 1.75 | 41.75 | 20 | – | все | – | все | – | 4.50 | 3.8 | 5.2 |
| 37.5 | 1 ½ дюйма |  | 1.50 | 1.01 | 1.67 | 39.17 | 20 | 1.103 | все | – | все | – | 4.50 | 3.8 | 5.2 |
|  |  | 35.5 | 1.40 | 0.961 | 1.60 | 37.10 | 20 | 1.035 | все | – | все | – | 4.00 | 3.4 | 4.6 |
| 31.5 | 1 ¼ дюйма |  | 1.25 | 0.855 | 1.47 | 32.97 | 20 | 0.907 | все | – | все | – | 4.00 | 3.4 | 4.6 |
|  |  | 28 | 1.10 | 0.762 | 1.35 | 29.35 | 20 | 0.802 | все | – | все | – | 3.55 | 3.0 | 4.1 |
| 26.5 | 1.06 дюйма |  | 1.06 | 0.722 | 1.29 | 27.79 | 20 | 0.758 | все | – | все | – | 3.55 | 3.0 | 4.1 |
| 25 | 1.00 дюйма |  | 1.00 | 0.682 | 1.24 | 26.24 | 20 | 0.715 | все | – | все | – | 3.55 | 3.0 | 4.1 |
| 22.4 | 7/8 дюйма |  | 0.875 | 0.613 | 1.14 | 23.54 | 150 | 0.641 | 15 | 0.431 | 30 | 0.460 | 3.55 | 3.0 | 4.1 |
|  |  | 20 | 0.787 | 0.548 | 1.05 | 21.05 | 150 | 0.575 | 15 | 0.378 | 30 | 0.413 | 3.15 | 2.7 | 3.6 |
| 19 | ¾ дюйма |  | 0.750 | 0.522 | 1.01 | 20.01 | 150 | 0.548 | 15 | 0.368 | 30 | 0.393 | 3.15 | 2.7 | 3.6 |
|  |  | 18 | 0.709 | 0.495 | 0.97 | 18.97 | 150 | 0.521 | 15 | 0.350 | 30 | 0.374 | 3.15 | 2.7 | 3.6 |
| 16 | 5/8 дюйма |  | 0.625 | 0.441 | 0.89 | 16.89 | 150 | 0.467 | 15 | 0.314 | 30 | 0.335 | 3.15 | 2.7 | 3.6 |
|  |  | 14 | 0.551 | 0.387 | 0.81 | 14.81 | 150 | 0.414 | 15 | 0.278 | 30 | 0.297 | 2.80 | 2.4 | 3.2 |
| 13.2 | 0.530 дюйма |  | 0.530 | 0.365 | 0.78 | 13.98 | 150 | 0.393 | 15 | 0.264 | 30 | 0.282 | 2.80 | 2.4 | 3.2 |
| 12.5 | ½ дюйма |  | 0.500 | 0.346 | 0.75 | 13.25 | 150 | 0.374 | 15 | 0.251 | 30 | 0.268 | 2.50 | 2.1 | 2.9 |
| 11.2 | 7/16 дюйма |  | 0.438 | 0.311 | 0.69 | 11.89 | 150 | 0.340 | 15 | 0.229 | 30 | 0.244 | 2.50 | 2.1 | 2.9 |
|  |  | 10 | 0.394 | 0.279 | 0.64 | 10.64 | 150 | 0.,08 | 15 | 0.207 | 30 | 0.221 | 2.50 | 2.1 | 2.9 |
| 9.5 | 3/8 дюйма |  | 0.375 | 0.265 | 0.61 | 10.11 | 150 | 0.294 | 15 | 0.198 | 30 | 0.211 | 2.24 | 1.9 | 2.6 |
|  |  | 9 | 0.354 | 0.251 | 0.59 | 9.59 | 150 | 0.281 | 15 | 0.189 | 30 | 0.202 | 2.24 | 1.9 | 2.6 |
| 8 | 5/16 дюйма |  | 0.312 | 0.224 | 0.54 | 8.54 | 150 | 0.254 | 15 | 0.171 | 30 | 0.182 | 2.00 | 1.7 | 2.3 |
|  |  | 7.1 | 0.280 | 0.200 | 0.50 | 7.60 | 150 | 0.230 | 15 | 0.155 | 30 | 0.165 | 1.80 | 1.5 | 2.1 |
| 6.7 | 0.265 дюйма |  | 0.265 | 0.189 | 0.48 | 7.18 | 150 | 0.219 | 15 | 0.147 | 30 | 0.157 | 1.80 | 1.5 | 2.1 |
| 6.3 | ¼ дюйма |  | 0.250 | 0.178 | 0.46 | 6.76 | 150 | 0.208 | 15 | 0.140 | 30 | 0.149 | 1.80 | 1.5 | 2.1 |

Продолжение таблицы 1

| (1) | (2а) | (2b) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)B,C | (10) | (11) B,C | (12) | (13) | (14) | (15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение сита |  |  |  |  | + X |  | Сито для испытаний на соответствие |  | Сито для контрольных испытаний |  | Сито для поверочных испытаний |  |  | Допустимый средний диаметр проволоки |  |
| Стандарт | США Альтернатива | Дополнительный размер | Номинальная ячейка сита | ± Y Изменение средней ячейки | Максимальное изменение ячейки | Итоговая максимальная отдельная ячейка | Образец ячеек на 100 фт2 | Максимальное стандартное отклонение | Образец ячеек сита | Максимальное стандартное отклонение | Образец ячеек сита | Максимальное стандартное отклонение | Стандартный диаметр проволоки | Мин | Макс |
| мм |  | мм | дюйм | мм | мм | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |
| 5.6 | № 3 ½ |  | 0.223 | 0.159 | 0.42 | 6.02 | 150 | 0.189 | 15 | 0.127 | 30 | 0.136 | 1.60 | 1.3 | 1.9 |
|  |  | 5 | 0.197 | 0.142 | 0.39 | 5.39 | 150 | 0.172 | 15 | 0.116 | 30 | 0.123 | 1.60 | 1.3 | 1.9 |
| 4.75 | № 4 |  | 0.187 | 0.135 | 0.37 | 5.12 | 150 | 0.165 | 15 | 0.111 | 30 | 0.118 | 1.60 | 1.3 | 1.9 |
|  |  | 4.5 | 0.177 | 0.128 | 0.36 | 4.86 | 150 | 0.158 | 15 | 0.106 | 30 | 0.113 | 1.40 | 1.2 | 1.7 |
| 4 | № 5 |  | 0.157 | 0.114 | 0.33 | 4.33 | 150 | 0.143 | 15 | 0.096 | 30 | 0.103 | 1.40 | 1.2 | 1.7 |
|  |  | 3.55 | 0.140 | 0.102 | 0.30 | 3.85 | 200 | 0.130 | 20 | 0.092 | 40 | 0.097 | 1.25 | 1.06 | 1.50 |
| 3.35 | № 6 |  | 0.132 | 0.096 | 0.29 | 3.64 | 200 | 0.125 | 20 | 0.088 | 40 | 0.093 | 1.25 | 1.06 | 1.50 |
|  |  | 3.15 | 0.124 | 0.091 | 0.28 | 3.43 | 200 | 0.119 | 20 | 0.084 | 40 | 0.089 | 1.25 | 1.06 | 1.50 |
| 2.8 | № 7 |  | 0.110 | 0.081 | 0.26 | 3.06 | 200 | 0.108 | 20 | 0.076 | 40 | 0.081 | 1.12 | 0.95 | 1.30 |
|  |  | 2.5 | 0.0984 | 0.073 | 0.24 | 2.74 | 200 | 0.099 | 20 | 0.070 | 40 | 0.074 | 1.00 | 0.85 | 1.15 |
| 2.36 | № 8 |  | 0.0937 | 0.069 | 0.23 | 2.59 | 200 | 0.095 | 20 | 0.067 | 40 | 0.071 | 1.00 | 0.85 | 1.15 |
|  |  | 2.24 | 0.0882 | 0.065 | 0.22 | 2.46 | 200 | 0.091 | 20 | 0.064 | 40 | 0.068 | 0.90 | 0.77 | 1.04 |
| 2 | № 10 |  | 0.0787 | 0.059 | 0.20 | 2.20 | 250 | 0.083 | 25 | 0.060 | 50 | 0.064 | 0.90 | 0.77 | 1.04 |
|  |  | 1.8 | 0.0709 | 0.053 | 0.19 | 1.99 | 250 | 0.077 | 25 | 0.056 | 50 | 0.059 | 0.80 | 0.68 | 0.92 |
| 1.7 | № 12 |  | 0.0661 | 0.050 | 0.18 | 1.88 | 250 | 0.074 | 25 | 0.054 | 50 | 0.057 | 0.80 | 0.68 | 0.92 |
|  |  | 1.6 | 0.0630 | 0.047 | 0.17 | 1.77 | 250 | 0.070 | 25 | 0.051 | 50 | 0.054 | 0.80 | 0.68 | 0.92 |
| 1.4 | № 14 |  | 0.0555 | 0.042 | 0.16 | 1.56 | 400 | 0.064 | 40 | 0.050 | 80 | 0.052 | 0.71 | 0.60 | 0.82 |
|  |  | 1.25 | 0.0492 | 0.038 | 0.15 | 1.40 | 400 | 0.058 | 40 | 0.045 | 80 | 0.047 | 0.63 | 0.54 | 0.72 |
| 1.18 | № 16 |  | 0.0469 | 0.036 | 0.14 | 1.32 | 400 | 0.056 | 40 | 0.043 | 80 | 0.045 | 0.63 | 0.54 | 0.72 |
|  |  | 1.12 | 0.0441 | 0.034 | 0.14 | 1.26 | 400 | 0.054 | 40 | 0.042 | 80 | 0.044 | 0.56 | 0.48 | 0.64 |
| 1 | № 18 |  | 0.0394 | 0.030 | 0.13 | 1.13 | 400 | 0.050 | 40 | 0.039 | 80 | 0.040 | 0.56 | 0.48 | 0.64 |
| мм |  | мм | дюйм | мм | мм | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |
|  |  | 900 | 0.0354 | 27.6 | 118 | 1018 | 400 | 45.51 | 40 | 35.22 | 80 | 36.74 | 0.500 | 0.43 | 0.58 |
| 850 | № 20 |  | 0.0331 | 26.2 | 114 | 964 | 400 | 43.66 | 40 | 33.79 | 80 | 35.25 | 0.500 | 0.43 | 0.58 |
|  |  | 800 | 0.0315 | 24.8 | 109 | 909 | 400 | 41.79 | 40 | 32.34 | 80 | 33.74 | 0.450 | 0.38 | 0.52 |
| 710 | № 25 |  | 0.0278 | 22.2 | 101 | 811 | 500 | 38.36 | 50 | 30.43 | 100 | 31.62 | 0.450 | 0.38 | 0.52 |
|  |  | 630 | 0.0248 | 19.9 | 93 | 723 | 500 | 35.23 | 50 | 27.95 | 100 | 29.04 | 0.400 | 0.34 | 0.46 |
| 600 | № 30 |  | 0.0234 | 19.0 | 91 | 691 | 500 | 34.04 | 50 | 27.00 | 100 | 28.06 | 0.400 | 0.34 | 0.46 |
|  |  | 560 | 0.0220 | 17.9 | 87 | 647 | 500 | 32.43 | 50 | 25.73 | 100 | 26.73 | 0.355 | 0.30 | 0.41 |
| 500 | № 35 |  | 0.0197 | 16.2 | 80 | 580 | 600 | 29.96 | 60 | 24.21 | 120 | 25.09 | 0.315 | 0.27 | 0.36 |
|  |  | 450 | 0.0177 | 14.7 | 75 | 525 | 600 | 27.86 | 60 | 22.51 | 120 | 23.32 | 0.280 | 0.24 | 0.32 |
| 425 | № 40 |  | 0.0165 | 14.0 | 73 | 498 | 600 | 26.79 | 60 | 21.65 | 120 | 22.43 | 0.280 | 0.24 | 0.32 |
|  |  | 400 | 0.0157 | 13.3 | 70 | 470 | 600 | 25.71 | 60 | 20.78 | 120 | 21.52 | 0.250 | 0.21 | 0.29 |
| 355 | № 45 |  | 0.0139 | 12.0 | 65 | 420 | 800 | 23.72 | 80 | 19.68 | 160 | 20.30 | 0.224 | 0.19 | 0.26 |
|  |  | 315 | 0.0124 | 10.8 | 60 | 373 | 800 | 21.90 | 80 | 18.17 | 160 | 18.75 | 0.200 | 0.17 | 0.23 |
| 300 | № 50 |  | 0.0117 | 10.4 | 58 | 358 | 800 | 21.20 | 80 | 17.59 | 160 | 18.15 | 0.200 | 0.17 | 0.23 |
|  |  | 280 | 0.0110 | 9.8 | 56 | 336 | 800 | 20.26 | 80 | 16.81 | 160 | 17.34 | 0.180 | 0.15 | 0.21 |
| 250 | № 60 |  | 0.0098 | 8.9 | 52 | 302 | 800 | 18.82 | 80 | 15.61 | 160 | 16.11 | 0.160 | 0.13 | 0.19 |
|  |  | 224 | 0.0088 | 8.1 | 49 | 273 | 800 | 17.53 | 80 | 14.54 | 160 | 15.01 | 0.160 | 0.13 | 0.19 |

| (1) | (2а) | (2b) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)B,C | (10) | (11) B,C | (12) | (13) | (14) | (15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение сита |  |  |  |  | + X |  | Сито для испытаний на соответствие |  | Сито для контрольных испытаний |  | Сито для поверочных испытаний |  |  | Допустимый средний диаметр проволоки |  |
| Стандарт | США Альтернатива | Дополнительный размер | Номинальная ячейка сита | ± Y Изменение средней ячейки | Максимальное изменение ячейки | Итоговая максимальная отдельная ячейка | Образец ячеек на 100 фт2 | Максимальное стандартное отклонение | Образец ячеек сита | Максимальное стандартное отклонение | Образец ячеек сита | Максимальное стандартное отклонение | Стандартный диаметр проволоки | Мин | Макс |
| мм |  | мм | дюйм | мм | мм | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |
| 212 | № 70 |  | 0.0083 | 7.8 | 47 | 259 | 800 | 16.93 | 80 | 14.05 | 160 | 14.49 | 0.140 | 0.12 | 0.17 |
|  |  | 200 | 0.0079 | 7.4 | 45 | 245 | 800 | 16.32 | 80 | 13.54 | 160 | 13.97 | 0.140 | 0.12 | 0.17 |
| 180 | № 80 |  | 0.0070 | 6.8 | 43 | 223 | 1000 | 15.27 | 100 | 12.91 | 200 | 13.28 | 0.125 | 0.106 | 0.150 |
|  |  | 160 | 0.0063 | 6.3 | 40 | 200 | 1000 | 14.20 | 100 | 12.00 | 200 | 12.34 | 0.112 | 0.095 | 0.130 |
| 150 | № 100 |  | 0.0059 | 6.0 | 38 | 188 | 1000 | 13.65 | 100 | 11.53 | 200 | 11.86 | 0.100 | 0.085 | 0.115 |
|  |  | 140 | 0.0055 | 5.7 | 37 | 177 | 1000 | 13.09 | 100 | 11.06 | 200 | 11.38 | 0.100 | 0.085 | 0.115 |
| 125 | № 120 |  | 0.0049 | 5.2 | 34 | 159 | 1000 | 12.23 | 100 | 10.33 | 200 | 10.63 | 0.090 | 0.077 | 0.104 |
|  |  | 112 | 0.0044 | 4.8 | 32 | 144 | 1000 | 11.46 | 100 | 9.68 | 200 | 9.96 | 0.080 | 0.068 | 0.092 |
| 106 | № 140 |  | 0.0041 | 4.7 | 31 | 137 | 1000 | 11.10 | 100 | 9.38 | 200 | 9.65 | 0.071 | 0.060 | 0.082 |
|  |  | 100 | 0.0039 | 4.5 | 30 | 130 | 1000 | 10.73 | 100 | 9.07 | 200 | 9.33 | 0.071 | 0.060 | 0.082 |
| 90 | № 170 |  | 0.0035 | 4.2 | 29 | 119 | 1000 | 10.10 | 100 | 8.53 | 200 | 8.78 | 0.063 | 0.054 | 0.072 |
|  |  | 80 | 0.0031 | 3.9 | 27 | 107 | 1000 | 9.45 | 100 | 7.99 | 250 | 8.33 | 0.056 | 0.048 | 0.064 |
| 75 | № 200 |  | 0.0029 | 3.7 | 26 | 101 | 1000 | 9.12 | 100 | 7.70 | 250 | 8.04 | 0.050 | 0.043 | 0.058 |
|  |  | 71 | 0.0028 | 3.6 | 25 | 96 | 1000 | 8.85 | 100 | 7.48 | 250 | 7.80 | 0.050 | 0.043 | 0.058 |
| 63 | № 230 |  | 0.0025 | 3.4 | 24 | 87 | 1000 | 8.29 | 100 | 7.01 | 250 | 7.31 | 0.045 | 0.038 | 0.052 |
|  |  | 56 | 0.0022 | 3.2 | 22 | 78 | 1000 | 7.79 | 100 | 6.58 | 250 | 6.87 | 0.040 | 0.034 | 0.046 |
| 53 | № 270 |  | 0.0021 | 3.1 | 21 | 74 | 1000 | 7.56 | 100 | 6.39 | 250 | 6.67 | 0.036 | 0.031 | 0.041 |
|  |  | 50 | 0.0020 | 3.0 | 21 | 71 | 1000 | 7.34 | 100 | 6.20 | 250 | 6.47 | 0.036 | 0.031 | 0.041 |
| 45 | № 325 |  | 0.0017 | 2.8 | 20 | 65 | 1000 | 6.95 | 100 | 5.87 | 250 | 6.13 | 0.032 | 0.027 | 0.037 |
|  |  | 40 | 0.0016 | 2.7 | 19 | 59 | 1000 | 6.55 | 100 | 5.54 | 300 | 5.83 | 0.032 | 0.027 | 0.037 |
| 38 | № 400 |  | 0.0015 | 2.6 | 18 | 56 | 1000 | 6.38 | 100 | 5.39 | 300 | 5.69 | 0.030 | 0.024 | 0.035 |
|  |  | 36 | 0.0014 | 2.6 | 18 | 54 | 1000 | 6.22 | 100 | 5.26 | 300 | 5.54 | 0.030 | 0.024 | 0.035 |
| 32 | № 450 |  | 0.0012 | 2.4 | 17 | 49 | 1000 | 5.87 | 100 | 4.96 | 300 | 5.23 | 0.028 | 0.023 | 0.033 |
| 25 | № 500 |  | 0.0010 | 2.2 | 15 | 40 | 1000 | 5.23 | 100 | 4.42 | 300 | 4.66 | 0.025 | 0.021 | 0.029 |
| 20 | № 635 |  | 0.0008 | 2.1 | 13 | 33 | 1000 | 4.73 | 100 | 4.00 | 300 | 4.22 | 0.020 | 0.017 | 0.023 |
| ___________________ А) Графа 3 - Приблизительные цифры, но используются для справки; для сита должно использоваться стандартное обозначение в миллиметрах или микрометрах. В) Графы 9 и 11 - См. приложение A1, в котором указано, что будут проверяться все ячейки сит для контрольных испытаний, имеющих 15 ячеек или менее. С) Графы 9 и 11 - Количество ячеек в образце для испытаний обусловлено 8-ми дюймовым диаметром испытательного сита. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

4 Информация для оформления заказа

4.1 Заказы на изделия в соответствии с указанной  спецификацией должны включать, по мере необходимости, следующую информацию:

4.1.1 Описание изделия (й) (испытательное сито или ситовая ткань);

4.1.2 ASTM E11 - обозначение стандарта и год выпуска;

4.1.3 Количество каждого из изделий;

4.1.4 Обозначение сита (таблица 1, стандартная графа 1, альтернативная графа, 2);

4.1.4.1. Испытательные сита могут поставляться на основе различных уровней достоверности, например, сита для испытаний на соответствие, сита для контрольных испытаний  и сита для поверочных испытаний.

4.2. Испытательные сита в стандартной круглой или нестандартной обечайке:

4.2.1 Номинальный диаметр ситовой обечайки (см. таблицу 2);

4.2.2 Номинальная высота ситовой обечайки (см. таблицу 2).

4.3 Описание нестандартного сита.

5. Требования к ситовой ткани

5.1 Ситовая ткань, используемая для испытательных сит, должна соответствовать требованиям таблицы 1 и должна иметь обозначение «Технические условия E11 Ситовая ткань». Количество проверенных ячеек должно соответствовать таблице 1 (графа 7). Ситовая ткань, соответствующая этим Техническим условиям, должна быть соткана из нержавеющей стали, латуни или бронзы. Ситовая ткань с ячейками размером 75 микрометров или более, должна быть соткана с использованием полотняного переплетения. Ситовая ткань с ячейками размером 71 микрометр или более, может изготавливаться с использованием саржевого переплетения. Ситовая ткань не должна иметь покрытия или металлопокрытия.

5.2 Все измерения ячеек и диаметров проводов должны выполняться вдоль срединных точек ячеек, как показано на рисунке 1.

Таблица 2 – Размеры стандартных обечаек

|  | Допуск на диаметр, дюйм (мм) | Стандартная обечайка А) |
| --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр, дюйм | Внутренний на верху В) | Номинальная высота, дюйм (мм) |
| 3 | 3.000 + 0.030 ⁄ −0.000 (76.2 + 0.76 ⁄ −0.00) | 1¼ (31.8) FHC 5⁄8 (15.9) HH |
| 6 | 6.000 + 0.030 ⁄ −0.000 (152.4 + 0.76 ⁄ −0.00) | 13⁄4 (44.5) FH 1 (25.4) HH |
| 8 | 8.000 + 0.030 ⁄ −0.000 (203.2 + 0.76 ⁄ −0.00) | 2 (50.8) FH 1 (25.4) HH |
| 10 | 10.000 + 0.030 ⁄ −0.000 (254 + 0.76 ⁄ −0.00) | 3 (76.2) FH 1½(38.1) HH |

Продолжение таблицы 2

|  | Допуск на диаметр, дюйм (мм) | Стандартная обечайка А) |
| --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр, дюйм | Внутренний на верху В) | Номинальная высота, дюйм (мм) |
| 12 | 12.000 + 0.030 ⁄ −0.000 (304.8 + 0.76 ⁄ −0.00) | 3 (82.6) FH 2 (50.8) IH 15⁄8 (41.3) HH |
| ___________ A) Высота обечайки измеряется от верха рамы до верха ситовой ткани. B) Измерено на 0,2 дюйма (5 мм) ниже верха обечайки. C) FH = полная высота; HH = половина высоты; IH = промежуточная высота |  |  |

Срединная точка

где  w - размер ячейки;

d – диаметр проволоки ;

p – шаг рифления (w+d).

Рисунок 1 – Размер ячейки

5.3 На ситовой ткани не должно быть проколов или явных дефектов.

6. Технические требования

6.1 Размеры ячеек, допуски и стандартное отклонение

6.1.1 Должны применяться четыре вида допусков: отклонение среднего отверстия (Y), максимальное отклонение (X), максимальное стандартное отклонение и средний диаметр проволоки. Допуски для ячеек относятся к размерам ячеек, измеренным в срединной точке ячейки (см. рисунок 1), и применяются отдельно как в направлении основы, так и в направлении утка.

6.1.2 Средний размер ячейки не должен превышать размера ячейки, указанного для данного сита более чем на 6Y (таблица 1, графа 4). Средний размер ячейки вычисляется по формуле (1):

(1)

где Y и w выражены в микрометрах.

6.1.3 Максимальный измеренный размер ячейки не должен превышать номинальный размер ячейки w (таблица 1, графа 1) более чем на  Х (таблица 1, графа 5). Максимальный измеренный размер ячейки вычисляется по формуле (2):

(2)

где X и w выражены в микрометрах.

6.1.4 Промежуточное значение Z рассчитываются  по формуле (3):

(3)

6.1.5 Максимальное стандартное отклонение рассчитывается на основе кривой нормального распределения Гаусса, усеченной на левом конце в 0 и на правом конце в                w + X. Площадь под кривой к максимальному значению w + X минус площадь под кривой к промежуточному значению Z равна этой критически важной зоне между (w + Z) и (w + X), не превышающей более 5 % ячеек (см. приложение X2). Допуски для сигмы рассчитываются по  формуле (Х4.5):

(см. Приложение Х4 )

а результаты приведены в таблице 1 для сита, используемого  для проведения  испытаний на соответствие  (графа 8).

6.1.5.1 Для повышения вероятности или уровня достоверности приемки с 66 % при одной сигме до Xσ, в частности, на 99 % (2,58σ) и 99,73 % (3σ) для сит, используемых для проведения контрольных испытаний, и для сит, используемых для проведения поверочных испытаний, соответственно, определяются данные значения максимального стандартного отклонения путем деления сигмы на поправку или коэффициент K. Коэффициенты K определяются на основе аппроксимации распределения хи-квадрат для выборочной дисперсии по следующей формуле (4):

(4)

6.1.5.2 В результате полученные коэффициенты К (см. приложение X3) применяются для определения максимальных допусков на стандартные отклонения по следующей формуле (5):

(5)

6.1.5.3 Полученные допуски приведены в таблице 1 для сит, используемых для проведения контроля испытаний (графа 10), и для сит, для используемых для проведения поверочных испытаний (графа 12), и представлены для удобства на основе К-факторов для требуемого минимального количества ячеек.

6.1.6 Фактическое стандартное отклонение отверстий в направлениях основы и утка, если они взяты отдельно, не должно превышать значения, указанные в таблице 1 для каждого типа. Если количество ячеек образца меньше 15, максимальное стандартное отклонение не оценивается. Если измерено больше минимального количества ячеек, максимальное стандартное отклонение должно рассчитываться (см. формулу 5) на основе соответствующего расчета К-фактора (см. формулу 4).

6.1.6.1 Стандартное среднеквадратическое отклонение σ получается путем измерения всех полных ячеек N испытательного сита, и рассчитывается по следующей  формуле (6):

(6)

6.1.6.2 Стандартное отклонение образца s рассчитывается по измерению количества ячеек, n, как указано в таблице 1 (графа 8 для ситового полотна, графа 10 для сит, используемых для проведения контрольных испытаний и графа 12 для сит, используемых для проведения поверочных испытаний) с использованием  следующей формулы (7):

(7)

6.2 Диаметр проволоки

6.2.1 Диаметры проволоки, указанные в графе 13 таблицы 1, являются стандартными.

6.2.2 Средний диаметр проволоки в испытательном сите или ситовой ткани должен быть в пределах допуска (d min и d max), приведенного в таблице 1, графы 14 и 15, соответственно. Признано, что механическая деформация проволоки происходит во время плетения, и поэтому диаметр, измеренный после плетения, может отличаться от диаметра проволоки до начала плетения. Средний диаметр проволоки рассчитывается на основе того же числа ячеек для образцов, измеренных в соответствии с таблицей 1.

6.2.3. Проволока должна подвергаться рифлению таким образом, чтобы ткань стала прочной согласно договорённости между пользователем и поставщиком, применительно к рулонным изделиям.

6.3 Обечайки испытательных сит

6.3.1 Общие требования. Обечайки для испытательных сит должны конструироваться жесткими. Ситовая ткань должна устанавливаться на обечайке без перекосов, слабой натянутости или волнистости. Метод крепления ситовой ткани к обечайке должен исключать попадание просеиваемого материала в стык между ситовой тканью и обечайкой.

6.3.2 Стандартные обечайки. Ситовые обечайки должны быть круглыми. Стандартные размеры обечаек: диаметр: 3, 6, 8, 10 и 12 дюймов (или 76, 152, 203, 254 или 305 мм). Допуски на размеры обечаек испытательного сита приведены в таблице 2. Обечайки должны изготавливаться из коррозионностойкого материала, например, из латуни или нержавеющей стали. Нижняя часть обечайки должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить легкое скольжение или гнездовую посадку с любой ситовой обечайкой того же номинального диаметра, соответствующей указанным размерам.

6.3.3 Стык или угловой шов в точке, где ситовая ткань и обечайка соприкасаются, обеспечит минимальную чистую просеивающую поверхность с диаметром, равным номинальному диаметру, менее 0,5 дюйма (13 мм) на обечайках размером до 8 дюймов включительно, и 1,0 дюйма (25 мм) на обечайках размером более 8 дюймов.

6.4 Нестандартные сита

6.4.1 Нестандартные обечайки - другие ситовые обечайки могут быть квадратными, прямоугольными, круглыми или неметаллическими. Ситовая ткань может быть жестко прикреплена к обечайке, или обечайка может быть сконструирована таким образом, чтобы ситовая ткань была легко заменяемой. Применяется положение  6.3.1. Нестандартные испытательные сита могут быть сертифицированы в соответствии с разделом 7.

6.4.2 Сита с подкладочной тканью. Характеристики подкладочной ткани могут варьироваться в зависимости от производителя испытательного сита. Использование подкладочной ткани окажет влияние на рабочие характеристики сита. Испытательные сита с подкладочной тканью могут поставляться только как сита, используемые  для проведения испытаний на соответствие.

7. Документация и сертификация испытательного сита и ситовой ткани

7.1 Документация по измерению ячеек ситовой ткани должна гарантировать, что испытательное сито прослеживается и может быть сертифицировано. Все сертификаты испытательных сит должны отслеживаться по серийному номеру испытательных сит. В документации на сита для контрольных испытаний и сита для поверочных испытаний также должна содержаться дата, ФИО и подпись лица, удостоверяющего качество испытательного сита.

7.2. Испытательные сита могут поставляться как сита для испытаний на соответствие, сита для контрольных испытаний или сита для поверочных испытаний.

7.2.1 В сертификате сита для испытаний на соответствие должно быть указано, что испытательное сито изготовлено из ситовой ткани, которая была проверена и признана соответствующей требованиям технических условий E11. Для сертификата не требуется какой-либо статистической документации.

7.2.2 В сертификате сита для контрольных испытаний должен быть указано, как минимум, средний размер ячейки, отдельно, как в направлении основы, и в направлении утка ситовой ткани. Должен быть предоставлен сертификат с этими данными контрольных испытаний.

7.2.3 В сертификате сита для поверочных испытаний должно быть указано, как минимум, количество измеренных ячеек и диаметров проволоки, средний размер ячеек, стандартное отклонение и средний диаметр проволоки, отдельно в направлении основы и в направлении утка ситовой ткани. Должен быть предоставлен сертификат с этими данными контрольных испытаний.

8. Маркировка испытательных сит или нанесение на них этикеток

8.1 Каждое поставляемое сито должно быть снабжено этикеткой со следующей информацией:

8.1.1 «Испытательное сито»;

8.1.2 Обозначение «ASTM E11»;,

8.1.3 Наименование изготовителя или дистрибьютора;

8.1.4 Обозначение испытательного сита из таблицы 1, графы 1;

8.1.5 Другое обозначение испытательного сита из таблицы 1, графы 2 (необязательно).

8.1.6 Каждое испытательное сито должно иметь индивидуальный серийный номер, прочно нанесенный на обечайку сита, юбку или заводскую табличку.

8.1.7. На сито также может быть нанесена этикетка с указанием марки.

9. Ключевые слова

9.1 ячейка; сито для поверочных испытаний; сито для испытаний на соответствие; сито для контрольных испытаний; отверстие; размер частицы; сито; ситовый анализ; ситовая ткань; обозначение сита; ткань для испытательных сит из проволочной тканой сетки.

Дополнительные требования

Следующие дополнительные требования применяются только в том случае, если это указано покупателем в запросе, договоре или заказе.

S1 Ответственность за проведение проверки

S1.1 Если в контракте или заказе на поставку не указано иное, производитель несет ответственность за выполнение всех требований к проведению проверок и испытаний, указанных в настоящем документе. Если в контракте или заказе не указано иное, изготовитель может использовать свои собственные или любые другие подходящие средства для выполнения требований к проведению проверок и испытаний, указанных в настоящем документе, за исключением тех случаев, когда покупатель не утвердит их. Покупатель имеет право проводить любые проверки и испытания, указанные в настоящих технических условиях, если такие проверки считаются необходимыми для обеспечения соответствия материалов техническим условиям.

S2 Государственные закупки

S2.1 Если в контракте не указано иное, оборудование должно упаковываться в соответствии со стандартной практикой поставщиков, которая будет приемлема для перевозчика по самым низким ценам. Контейнеры и упаковка должны соответствовать правилам Единой классификации грузов или правилам Национальная классификация грузов, перевозимых автотранспортом. Маркировка для отгрузки такого оборудования должна соответствовать Федеральному Стандарту № 123 для гражданских ведомств и MIL-STD-129 для военных ведомств.

Приложение A1

(информационное)

Порядок проверки ситовой ткани и испытательных сит

А1.1 Одинаковая вероятность проверки на соответствие требованиям, приведенным в таблице 1,  должна быть обеспечена каждой ячейке в ситовой ткани или испытательном сите. Измерить все полные ячейки ситовой ткани и испытательных сит, имеющих 15 или менее ячеек (см. рисунок A1.1). Проверка ситовой ткани и испытательных сит, имеющих более 15 ячеек, проводятся тремя способами:

А1.1.1 Визуально проверить состояние ситовой ткани на равномерно освещенном фоне. При обнаружении явных нарушений однородности внешнего вида (дефекты плетения, складки, морщинистость и т. д.) ситовая ткань или испытательное сито или оба они считаются бракованными.

А1.1.2 Осмотреть ячейки нестандартно крупного размера в соответствии с допуском X, приведенным в таблице 1 (графа 5), тщательно и методично изучить внешний вид всех ячеек, чтобы обнаружить ячейки нестандартно крупного размера для последующих измерений. Ячейки мелкоячеистых сит лучше всего видны при оптическом увеличении. При использовании оптического метода минимальное количество проверяемых ячеек должно соответствовать таблице 1 (графы 9 или 11) для сит и (графа 7) для ситовой ткани. Могут использоваться увеличения, указанные в Таблице A1.1. Если обнаружено, что размер какой-либо ячейки превышает допустимое значение X, ситовая ткань или испытательное сито считаются бракованными.

A1.1.3 Определить средний размер ячеек (w в миллиметрах) и для ячеек менее одного миллиметра в микрометрах, стандартное отклонение и диаметр проволоки. Измеряемые ячейки должны быть расположены по всему диаметру испытательного сита. На рисунках А1.1 и А1.2 указаны варианты измерения отдельных ячеек в испытательном сите диаметром 8 дюймов (203 мм). Минимальное количество измеряемых ячеек как в направлении основы, так и в направлении утка в испытательном сите диаметром 8 дюймов для классов проверки и поверки показано в таблице 1, графы 9 или 11, соответственно. Для испытательных сит, кроме сит размером 8 дюймов в диаметре,  значения, указанные в этой таблице, должны изменяться пропорционально площади просеивания. Для сит диаметром больше 8 дюймов, на которых указан диаметр 25 мм и более, максимум 25 ячеек должны быть измерены для сит, используемых для проведения контрольных испытаний и 50 ячеек для сит,  используемых для проведения поверочных испытаний. Определить среднюю ячейку вдоль оси ситовой ткани отдельно в двух направлениях, параллельно проволоке основы и утка, соответственно (см. рисунки А1.2 и А1.3). Если используется ситовая ткань саржевого переплетения (ячейки меньше или равны 71 мкм), конфигурация должна быть такой, как показано на рисунке А1.4, и измерения должны проводиться вертикально по отношению к проволоке.

А1.1.4 Чтобы определить среднюю ячейку в ситовой ткани, см. таблицу 1, где указано минимальное количество ячеек для образцов, которые нужно измерить. Рассчитать стандартное отклонение в соответствии с пунктом 6.1.6.2. Если диаметр проволоки измеряется отдельно, и не одновременно с измерением ячейки, количество образцов должно быть таким же, как и количество отверстий в образцах.

Рисунок А1.1 - Измерение всех полных ячеек - до 15 ячеек

Примечание - Ячейки должны выбираться произвольно, располагаться по всему диаметру сита с нерегулярными интервалами, измерение размеров производится в направлении основы и утка, ячейка измеряется только один раз.

Рисунок A1.2 - Пример перекрестной выборочной проверки

Примечание - Ячейки должны выбираться произвольно, располагаться по всему диаметру сита с нерегулярными интервалами, измерения размеров производятся, как в направлении основы, так и утка, и должны производиться в любой одной ячейке.

Рисунок A1.3 - Пример выборочной проверки по диагонали

Рисунок А1.4 - Конфигурация саржевых переплетений

Таблица A1.1 - Кратность увеличения при использовании оптического метода

| Номинальный размер ячейки | 5 мм до 500 мкм | от 500 до 250 мкм | от 250 до 20 мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение | от 5 до 20 | от 20 до 50 | от 50 до 500 |

Приложение X1

(информационное)

Определение стандартного отклонения от среднего  размера ячейки

Стандартное отклонение рассчитывается с использованием формул (Х1.1.1), (Х1.1.2), (Х1.1.3), (Х1.1.4), (Х1.2.1), (Х1.2.2), (Х1.2.3), (Х1.2.4), как показано на следующих двух примерах.

X1.1 Пример 1

Х1.1.1 Результаты испытаний для сит, используемых для проведения контрольных испытаний (n = 25, номинальный размер ячейки w = 2 мм), приведены в таблице Х1.1.1.

Таблица Х1.1.1 - Результаты испытаний для сит, используемых для проведения контрольных испытаний (n = 25, номинальный размер ячейки w = 2 мм)

| 1.812 | 0 | 0.000 | -0.132 | 0.017 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.859 | 3 | 5.577 | -0.085 | 0.007 | 0.021 |
| 1.906 | 5 | 9.530 | -0.038 | 0.001 | 0.007 |
| 1.953 | 11 | 21.483 | 0.009 | 0.000 | 0.001 |
| 2.000 | 6 | 12.000 | 0.056 | 0.003 | 0.019 |
| 2.047 | 0 | 0.000 | 0.103 | 0.011 | 0.000 |
| 2.094 | 0 | 0.000 | 0.150 | 0.023 | 0.000 |
| 2.141 | 0 | 0.000 | 0.197 | 0.039 | 0.000 |
| 2.188 | 0 | 0.000 | 0.244 | 0.060 | 0.000 |
|  | 25 | 48.590 |  |  | 0.049 |

(Х1.1.1)

(Х1.1.2)

(Х1.1.3)

(Х1.1.4)

X1.1.2 Стандартное отклонение должно сравниваться со значением  приведенным в таблице 1, графе 10.

Х1.2 Пример 2

Х1.2.1 Результаты испытаний для сит, используемых  для проведения поверочных испытаний (n = 50, номинальный размер отверстия w = 2 мм), приведены в таблице Х1.2.1.

Таблица Х1.2.1 Результаты испытаний для сит, используемых  для проведения поверочных испытаний (n = 50, номинальный размер отверстия w = 2 мм)

| 1.812 | 0 | 0.000 | -0.187 | 0.035 | 0.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.859 | 2 | 3.718 | -0140 | 0.020 | 0.039 |
| 1.906 | 4 | 7.624 | -0.093 | 0.009 | 0.035 |
| 1.953 | 9 | 17.577 | -0.046 | 0.002 | 0.019 |
| 2.000 | 20 | 40.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 2.047 | 10 | 20.470 | 0.048 | 0.002 | 0.023 |
| 2.094 | 3 | 6.282 | 0.095 | 0.009 | 0.027 |
| 2.141 | 2 | 4.282 | 0.142 | 0.020 | 0.040 |
| 2.188 | 0 | 0.000 | 0.189 | 0.036 | 0.000 |
|  | 50 | 99.953 |  |  | 0.049 |

(Х1.2.1)

( Х1.2.2)

(Х1.2.3)

(Х1.2.4)

X1.2.2 Стандартное отклонение σs = 0.061 должно сравниваться со значением приведенным в таблице 1, графе 12.

Приложение X2

(информационное)

Критически важная область кривой нормального распределения

Рисунок X2.1 - Критически важная область кривой нормального распределения

Приложение Х3

(информационное)

Коэффициенты К

Таблица Х3.1 – Коэффициенты К

| Образцы n | Коэффициенты К |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2,58 99 % | 3,0 99,73 % |
| 15 | 1.49 | 1.57 |
| 20 | 1.42 | 1.49 |
| 25 | 1.37 | 1.43 |
| 30 | 1.34 | 1.39 |
| 40 | 1.29 | 1.34 |
| 50 | 1.26 | 1.30 |
| 60 | 1.24 | 1.28 |
| 80 | 1.21 | 1.24 |
| 100 | 1.18 | 1.21 |
| 120 | 1.17 | 1.19 |
| 160 | 1.14 | 1.17 |
| 200 | 1.13 | 1.15 |
| 250 | 1.12 | 1.13 |
| 300 | 1.11 | 1.12 |
| ______________ Данные любезно предоставлены профессором Аридаманом К. Джейном, Технологический институт Нью-Джерси, 2008. Уровни достоверности принятия 2.58 и 3.00 применительно к проверке сит взяты с запасом, и большие К-факторы выборки определяются путем использования нормального распределения в качестве приближения к распределению хи-квадрата для дисперсии выборки |  |  |

Приложение X4

(информационное)

Стандартное отклонение усечённой кривой нормального распределения

(любезно предоставлено профессором Джи Менг Ло (Ji Meng Loh), Технологический институт Нью-Джерси, 2015)

X4.1 Заявленное требование состоит из вероятности области под усеченной нормальной кривой от 0 до w + X минус вероятность области под усеченной нормальной кривой от 0 до w + Z равной 0,05, где N* является усеченной нормальной переменной в интервале (0, w + X) как указано в формуле (Х 4.1):

PN*<w+X-PN* <w+Z=0.05                                 (Х 4.1)

X4.2 Функция плотности вероятности усеченной нормали может быть связана с плотностью регулярной нормали путем проведения пересчёта усеченной нормальной плотности на коэффициент N, где N - регулярная нормальная переменная со средним значением w и стандартным отклонением σ коэффициента масштабирования, как указано в формуле (Х 4.2):

PN<w+X-PN<0                                                (Х 4.2)

X4.3 При умножении на этот коэффициент, чтобы изменить N* на N, формула                   (Х 4.3) принимает вид:

| PN*<w+X-PN* <w+Z=PN<w+X-PN<w+ZPN<w+X-PN<0 | (X 4.3) |
| --- | --- |

X4.4 Cтандартизация, где Φ - стандартная нормальная кумулятивная функция распределения со средним значением = 0 и дисперсий = 1, приведена в формуле (Х4.4):

(Х 4.4):

X4.5 Решение для значения σ приведено в формуле (Х4.5):

(Х 4.5)

Краткое изложение изменений

Комитет E29 определил местоположение отдельных изменений в данном  стандарте с момента последнего выпуска (E11 - 17), которые могут повлиять на использование данного стандарта (утверждено 1 апреля 2020г.):

а) Пересмотрена таблица 1, графа 13, 80 микрометров дополнительный размер, изменен диаметр проволоки с 0,560 на 0,056 мм.

ASTM International не занимает никакой позиции относительно юридической силы любых патентных прав, заявленных в связи с любым упомянутым в настоящем стандарте объектом. Пользователям данного стандарта прямо сообщается, что за определение юридической силы любых таких патентных прав и риска их нарушения отвечают исключительно они сами.

Данный стандарт может быть в любое время пересмотрен ответственным техническим комитетом, и должен пересматриваться каждые пять лет, а если не пересмотрен, то это означает, что он либо утвержден повторно, либо отменен. Просим присылать свои комментарии, как для пересмотра настоящего стандарта, так и для дополнительных стандартов, их следует направлять в головной офис ASTM International. Ваши комментарии будут внимательно рассмотрены на совещании ответственного технического комитета, на котором вы можете присутствовать. Если вы считаете, что ваши комментарии не были объективно рассмотрены, вам следует донести своё мнение до сведения комитета по стандартам ASTM по указанному ниже адресу.

Данный стандарт защищен авторским правом ASTM International, находящейся по адресу: 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States. Отдельные оттиски (в одном или нескольких экземплярам) настоящего стандарта можно получить, обратившись в ASTM по вышеуказанному адресу или по телефону 610 - 832 - 9585, факсу 610 - 832 - 9555, электронной почте service@astm.org или через вебсайт ASTM www.astm.org. Права на выдачу разрешений на ксерокопирование стандарта также могут гарантироваться Центром по проверке авторских прав по адресу, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, Тел.: (978) 646-2600; вебсайт http://www.copyright.com/.

| УДК 621.928.028 |  | МКС 19.120 (IDT) |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: ячейка; сито для поверочных испытаний; сито для испытаний на соответствие; сито для контрольных испытаний; отверстие; размер частицы; сито; ситовый анализ; ситовая ткань; обозначение сита; ткань для испытательных сит из проволочной тканой сетки |  |  |

| УДК 621.928.028 |  | МКС 19.120 (IDT) |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: ячейка; сито для поверочных испытаний; сито для испытаний на соответствие; сито для контрольных испытаний; отверстие; размер частицы; сито; ситовый анализ; ситовая ткань; обозначение сита; ткань для испытательных сит из проволочной тканой сетки |  |  |

РАЗРАБОТЧИКИ

| Первый вице-президент, главный менеджер по контрактам ТОО «ПА «KAZGOR» |  | М.Ж. Жаманкулов |
| --- | --- | --- |
| Директор Центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.Б. Конусбаев |
| Ведущий специалист, старший научный сотрудник Центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.В. Белай |