Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРОВ ЗЕРЕН ДУПЛА

СТ РК ASTM E1181

(ASTM E1181–15 Standard Test Methods for Characterizing Duplex Grain Sizes, IDT)

Данный национальный стандарт, разработанный на основе стандарта                                    ASTM Е1181–15 авторское право принадлежит АСТМ Интернэшнл, 100 Барр Харбр Драйв, Западный Коншокохен, Пенсельвания, РА 19428, США. Переиздается с разрешения АСТМ Интернэшнл

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен американскому стандарту ASTM E1181–15 Standard Test Methods For Characterizing Duplex Grain Sizes (Стандартные методы испытаний для характеристики зерен дуплекса)

Американский стандарт ASTM Е1181–15 разработан Подкомитетом Е04.08 «Размер зерна» Комитета ASTM Е04 «Металловедение».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр американского стандарта ASTM Е1181–15, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией настоящего стандарта является текст на государственном и русском языках

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные американские и международные стандарты актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT)

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение                                                                                                                          IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Краткое изложение метода испытаний	2

5	Значение и использование	2

6	Аппарат	4

7	Отбор проб и оразцов для испытаний	6

8	Методика	7

9	Прецизионность и систематическая ошибка                                                                 12

Приложение А (обязательное)                                                                                                   13

Приложение Х (информационное)                                                                                             19

Введение

Методы испытаний хорошо известны для определения среднего размера зерна и оценки наибольшего размера зерна в продукции, которая, как предполагается, содержит единственное логарифмически нормальное распределение размеров зерна. Методы испытаний в настоящем стандарте изложены для характеристики размера зерна в продуктах с любыми другими распределениями размера зерна.

Термин «дуплексная зернистость» выбран для описания любого распределения размера зерна из-за его широкого использования и известности. Однако использование этого термина не означает, что существуют только два распределения размера зерна.

Настоящие методы испытаний в равной степени направлены на описание характера отклонения от единого логарифмически нормального распределения размеров зерен и на описание с достаточной степенью точности распределений размеров, которые действительно существуют.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРОВ ЗЕРЕН ДУПЛА

Дата введения  ________________

- Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает простые рекомендации для принятия решения, существует ли дуплексная зернистость. Методы испытаний подразделяют дуплексную зернистость на один из двух отдельных классов, затем на определенные типы в этих классах, и предоставляют системы для определения размеров зерна каждого типа.

1.2 Единицы. Значения, указанные в единицах СИ, должны рассматриваться как стандартные. Другие единицы измерения не приводятся в настоящем стандарте.

1.3 Настоящий стандарт может распространяться на опасные материалы, виды работ и оборудование. Настоящий стандарт не претендует на полноту описания всех мер безопасности, связанных с его использованием. Вся ответственность за установление соответствующих правил техники безопасности, мер по охране здоровья и окружающей среды, а также определение пределов применимости регламентов до начала использования настоящего стандарта, лежит на пользователе стандарта.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

2.1 Стандарты ASTM):

ASTM E3–2017 Guide for Preparation of Metallographic Specimens (Руководство по подготовке образцов для металлографического исследования).

ASTM E7–2017   Terminology Relating to Metallography (Терминология, относящаяся к металловедению).

ASTM E112–2013 Test Methods for Determining Average Grain Size (Методы определения среднего размера зерен).

ASTM E407–2015 Practice for Microetching Metals and Alloys (Практическое руководство по микротравлению металлов и сплавов).

ASTM E562–2019 Test Method for Determining Volume Fraction by Systematic Manual Point Count (Метод определения объемной долевой концентрации с помощью систематического ручного подсчета точек).

ASTM E883–2017 Guide for Reflected–Light Photomicrography (Руководство по микрографии отраженного света).

ASTM E930–2018 Test Methods for Estimating the Largest Grain Observed in a Metallographic Section (ALA Grain Size) (Методы испытаний для оценки наибольшего размера зерна, наблюдаемого в металлографическом разрезе (размер зерна ALA)).

2.2 Дополнения ASTM:

Сравнительная таблица оценки доли площади1)

- Термины и определения

3.1 Термины

3.1.1 В настоящем стандарте применяются термины по ASTM Е7.

3.2 Термины, определенные в настоящем стандарте

3.2.1 Полосы или образование полосчатой структуры (металлизация) (bands or banding): По размеру зерна, чередующиеся площади значительно различаются по размеру зерна. Настоящие площади обычно вытянуты в направлении, параллельном направлению деформации.

3.2.2 Размер зерна (grain size): Эквивалентен по значению среднему значению распределения размеров зерна.

3.2.3 Кольцо или кольцевые структуры (necklace or necklace structure): Отдельные крупные зерна, окруженные кольцами значительно более мелких зерен.

3.2.4 Изменяющийся топологически (topologically varying): Изменяющийся неслучайно, в некотором определенном образце; эта схема может быть связана с формой исследуемого образца или продукта.

- Краткое изложение метода испытаний

4.1 Настоящие методы испытаний предоставляют средства распознавания наличия дуплексного размера зерна. Настоящие методы испытаний подразделяют дуплексную зернистость на два класса (изменяющиеся случайным образом и топологически), и определяют конкретные типы дуплексной зернистости в этих классах. Настоящие методы испытаний позволяют оценивать доли площади, занимаемой различными размерами зерна, и предложить существующие стандартные методы (ASTM E112, ASTM E930) для определения размера зерна на определенной площади. Методы испытаний предусматривают представление конкретной, отличительной информации для каждого типа дуплексной зернистости. А также, в качестве альтернативы, методы испытаний предлагают методику для статистического определения распределения всех размеров зерна, присутствующих в образце дуплексной зернистости.

- Значение и использование

5.1 Дуплексная зернистость может встречаться в некоторых металлах и сплавах в результате их термомеханической обработки. Для сравнения технических свойств с металлургическими функциями или для целей спецификации, может быть важным уметь охарактеризовать размер зерна в таких материалах. Присвоение среднего значения размера зерна для образца дуплексной зернистости неадекватно характеризует внешний вид этого образца, и может даже исказить его. Например, усреднение двух явно различных размеров зерна может привести к регистрации размера, который на самом деле не существует в образце.

Рисунок 1 – Сравнительная таблица для оценки доли площади

(Иллюстрация процентной площади светлых зерен среди темных зерен)

5.2 Настоящие методы испытаний могут применяться к образцам или продукции, содержащей случайно перемешанные зерна двух или более существенно отличающихся размеров (далее именуемые случайный дуплексный размер зерна). Примеры случайного дуплексного размера зерна включают: изолированные крупные зерна в основном составе гораздо мелкого зерна, чрезвычайно широкое распределение размеров зерна, и двумодальный характер распределения размерности зерна.

5.3 Настоящие методы испытаний могут также применяться к образцам или продукции, содержащей зерна двух или более существенно отличающихся размеров, но распределены по топологически изменяющимся рисункам (далее именуемые топологической дуплексной зернистостью). Примеры топологических размеров дуплексных зерен включают в себя: систематическое изменение размера зерна по сечению изделия, кольцевые структуры, полосчатые структуры и рост металла зерна на произвольно выбранной площади критической деформации.

5.4 Настоящие методы испытаний могут применяться к образцам для испытаний или продукции независимо от их состояния или повторной кристаллизации.

5.5 Поскольку настоящие методы испытаний приводят описания из единого лог-нормального распределения размера зерна, и характеризуют схемы изменения размера зерна, необходимо оценивать суммарное поперечное сечение образца.

5.6 Настоящие методы испытаний ограничены размерами дуплексной зернистости, как идентифицируемой в пределах одного полированного и протравленного металлургического образца. Если в продукте предполагается слишком большая дуплексная зернистость для полировки и травления как едином образце, макротравление следует рассматривать как первый шаг при оценке. Все макротравленое поперечное сечение должно быть использовано в качестве основы для оценки доли площади, занимаемой различными размерами зерна, по возможности. Если микроскопическое исследование впоследствии необходимо, следует провести отбор отдельных образцов, допускающих оценку долей площади по всему поперечному сечению продукции, и допускающих определение размеров зерна, представляющих все поперечное сечение также.

5.7 Настоящие методы испытаний предназначены для применения в дуплексной зернистости. Дуплексные структуры зерна (например, многофазные сплавы) не обязательно являются дуплексными по размеру зерна, и поэтому не являются темой настоящих методов. Тем не менее, методы испытаний, описанные здесь для оценки доли площади, могут быть полезны при описании дуплексных структур зерна.

- Аппарат

6.1 Некоторые предметы оборудования могут быть полезны или необходимы при применении различных методик настоящих методов испытаний. Настоящие предметы оборудования кратко описано ниже, под заголовками конкретных методик, к которым они применяются.

6.1.1 Методика сравнения для оценки долей площади. Настоящий стандарт требует применения сравнительной таблицы для повышения точности визуальных оценок доли площади, занимаемой различными размерами зерна. Настоящая сравнительная таблица приведена на рисунке 11). Таблица показывает другой процент площади светлых зерен среди темных зерен.

6.1.2 Методика подсчета точек для оценки доли площади. Настоящая методика требует использования испытательной сетки на прозрачной пленке или решетке, которая может быть наложена на изображение образца. Сетка должна состоять из равноотстоящих точек, образованных пересечением тонких линий. ASTM E562 приводит примеры таких сеток, а также подробности рекомендуемых размеров (шага) сетки и использование сетки.

6.1.3 Планиметрическая методика оценки доли площади. Настоящий стандарт требует использования планиметра, устройства для измерения площадей неправильных многоугольников. Участки, занятые определенным размером зерна, обведены вручную на микрофотографии или прозрачной пленке. Площадь каждого из этих участков затем измеряется путем отслеживания его контура планиметром2).

6.1.4 ASTM E930, Сравнительная методика для оценки наибольшего наблюдаемого размера зерна.

6.1.4.1 Настоящий стандарт требует использования наглядного пособия для оценки размера самого большого зерна, выявленного в настоящем металлографическом разрезе. Настоящее наглядное пособие приведено в ASTM E930 и доступно в качестве дополнения ASTM (ASTM Е930 для деталей).

6.1.5 ASTM E930, Методика измерения для оценки наибольшего наблюдаемого размера зерна.

6.1.5.1 Настоящий стандарт может потребовать использования окуляра измерительного микроскопа или решетки измерительного микроскопа. Они доступны у производителей микроскопов.

6.1.6 ASTM E930, Рекомендательная методика оценки наибольшего наблюдаемого размера зерна.

6.1.6.1 Настоящий стандарт требует использования испытательной сетки на прозрачной пленке, которая может быть наложена на изображение образца. Испытательная сетка состоит из квадратной сети линий сетки, с рекомендуемым межстрочным интервалом 5 мм. Использование сетки описано в ASTM E930.

6.1.7 ASTM E112, методика сравнения для определения среднего размера зерна.

6.1.7.1 Настоящий стандарт требует использования сравнительных таблиц размеров зерна или прозрачной пленки, или решетки (визирной сетки) измерительного микроскопа для сравнения размеров зерна. Различные сравнительные таблицы и прозрачные пленки доступны в качестве дополнений ASTM (см. в ASTM E112).

6.1.7.2 Решетки для сравнения размеров зерна доступны по адресам различных производителей микроскопов.

6.1.8 ASTM E112, Методика пересечения для определения среднего размера зерна.

6.1.8.1 Методика пересечения ASTM E112 требует использования схем испытательных линий, как правило, на прозрачных пленках. Их использование подробно описано в ASTM Е112. Прозрачность одной из таких схем доступна в качестве дополнения ASTM (подробности смотреть в ASTM E112).

6.1.9 Статистическое определение распределение размера зерна:

6.1.9.1 Настоящий стандарт требует использования испытательной сетки на прозрачной пленке, которая может быть наложена на изображение образца. Испытательная сетка состоит из серии тонких параллельных линий, с шагом (интервалом) 5 мм. Использование сетки описано в 8.7.

6.1.9.2 Настоящий стандарт может быть выполнена с использованием ручного метода измерения и подсчета, но это очень трудоемкий и занимающий много времени процесс. Настоящую методику можно проводить гораздо эффективнее за счет использования автоматизированной системы анализа изображений с помощью электронного карандаша или курсора, или за счет использования полуавтоматической системы анализа изображений с цифровым планшетом и электронным карандашом или курсором1). Использование этого оборудования также описано в 8.7.

- Отбор проб и оразцов для испытаний

7.1 Отбор проб

7.1.1 Настоящие методы испытаний предназначены для характеристики схем изменения размера зерна, когда они происходят в данном образце или продукции. Чтобы точно охарактеризовать эти схемы, необходимо оценить полное поперечное сечение образца или продукции.

7.1.2 Если изменения размера зерна происходят в слишком большом продукте для полировки и травления как единого образца, необходимо провести индивидуальный отбор проб, допускающий оценку доли площади для полного поперечного сечения продукции, и допускающий определение размеров зерна, представляющих полное поперечное сечение также.

7.2 Направление образца

7.2.1 Все типы дуплексного размера зерна, описанные в настоящем методе испытания (см. 3.2 и 8.3) может быть обнаружен в продольном направлении образца (то есть в плоскости, параллельной направлению максимальной деформации продукта при изготовлении). Соответственно, рекомендуется продольное направление, с одним исключением. Если исследуемый образец является полным поперечным сечением круглого стержня, продольный разрез не должен использоваться для оценки доли площади, занимаемой различным размером зерна. Настоящая оценка может быть выполнена наиболее точно только на поперечном сечении. Для трубного изделия, оценки доли площади, выполненные на продольных разрезах, являются обоснованными приближениями тех же оценок, выполненных на поперечных сечениях. Для всех других продуктов оценки доли площади должны быть одинаково точными с любым направлением образца.

7.2.2. Можно использовать другие направления образца при условии, что их ограничения известны. Например, образование полосчатой структуры, присутствующей в настоящем образце, не может быть легко узнаваемой в поперечном направлении.

7.2.3 Направление образца следует зарегистрировать наряду с дуплексной характеристикой размера зерна.

- Методика

8.1 Подготовка образца

Подготовка образцов в соответствии с ASTM E3, и протравливание образцов в соответствии с ASTM E407. Протравливать образцы так, чтобы границы всех зерен были четкими и отчетливо видимы.

8.2 Подготовка микрофотографий

Если микрофотографии необходимы для характеристики размера дуплексного зерна, следует подготовить их в соответствии с ASTM E883.

8.3 Распознавание и классификация дуплексной зернистости

8.3.1 Размер случайной дуплексной зернистости определяется как один из следующего:

8.3.1.1 Наличие беспорядочно распределенных отдельных крупных зерен, отличающихся на три и более размера зерна ASTM от среднего размера остального зерна (далее – состояние ALA (вплоть до + количество)). Настоящие отдельные крупные зерна должны составлять 5 % или менее площади образца. Если они составляют более 5 % площади, следует обработать образец, в соответствии с описанием в 8.3.1.3. Пример микрофотографии состояния ALA представлен на рисунке. A1.1 (см. приложение А1).

8.3.1.2 Наличие необычайно широкого ассортимента размеров зерна, случайно распределенных, с наибольшим размером, отличным от наименьшего размера на пять или более размеров зерна ASTM (далее – состояние широкого диапазона). Пример микрофотографии состояния широкого диапазона представлен на рисунке А1.2.

8.3.1.3 Наличие двух разных размеров зерна, случайным образом распределенных так, что размеры отличаются более чем на четыре размера зерна ASTM, и такие, что два размера вместе составляют на 75 % больше от общей площади образца (далее – бимодальное состояние). Пример микрофотографии бимодального состояния представлен на рисунке А1.3. Еще один пример представлен на рисунке X1.1 в приложении X1.

8.3.2 Топологическая дуплексная зернистость определяется как один из следующего:

8.3.2.1 Наличие систематического изменения размера зерна по сечению продукта, так что средний размер зерна одной площади отличается от среднего размера другой площади на три или более размера зерна ASTM; или наличие зерен разных размеров на конкретных участках поперечного сечения продукта (например, крупные зерна в результате роста зерна на площадях критической деформации), так что размер зерна на этих конкретных площадях отличается от размера зерна в объеме поперечного сечения на три или более размера зерна ASTM (оба условия далее именуются как состояние поперечного сечения). Пример микрофотографии состояния поперечного сечения представлен на рисунке А1.4.

8.3.2.2 Наличие отдельных крупных зерен, каждый в окружении колец из более мелких зерен, крупных и мелких зерен, отличающихся по размеру на три или более размера зерна ASTM (далее – состояние кольца). Пример микрофотография состояния ожерелья представлен на рисунке A1.5.

8.3.2.3 Наличие полос различного размера зерна, таких что размеры отличаются на три или более размера зерна ASTM (далее – состояние металлизации (образования полосчатой структуры). Пример микрофотографии состояния металлизации приведен на рисунке A1.6.

8.4 Оценка долей площади

8.4.1 Оценка долей площади (выраженная в процентах общей площади), занимаемой различными размерами зерна в данном образце является наиболее субъективной частью характеристики дуплексной зернистости, и настоящая часть наиболее подвержена ошибкам. Четыре методики оценки доли площади приведены здесь, наипростейшие для применения и приводящие к наименьшей точности, и наиболее сложные, приводящие к максимальной точности. Одной из них является методика прямого измерения (смотреть 8.4.6), применима только в конкретных случаях.

8.4.2 Поскольку настоящий метод испытаний направлен на характеристику изменения размера зерна в образце, следующие меры предосторожности должны быть приняты при применении любой методики оценки части площади к образцу:

8.4.2.1 Для произвольного класса дуплексной зернистости применять выбранную методику оценки, по меньшей мере, к пяти произвольным образом выбранным площадям образца.

8.4.2.2 Для топологического класса дуплексной зернистости следует применять выбранную методику оценки для всей площади образца, по возможности. Если это не практично, применять методику оценки как можно большей части образца, но признавая тот факт, что из-за отсутствия выборки по всей площади образца, при оценке возможны неопределенные систематические ошибки.

(а) Например, если металлизация присутствует по всей полной толщине образца, отобранного из пластинчатой продукции, металлизация может изменяться в зависимости от интенсивности от поверхности к центру образца. Наиболее точная оценка доли площади, занимаемой каждым размером зерна, должна быть получена путем оценки всей поверхности этого образца. Выбор только части поверхности образца может непреднамеренно устранить области, которые имеют высокие (или низкие) концентрации одного из размеров зерна, таким образом, искажая оценку.

(b) Из приведенного примера видно, что вся поверхность образца может быть исследована либо с использованием одного изображения со слабым увеличением, либо используя достаточное количество изображений с большим увеличением. Если ни один из них не является практичным, то, как к абсолютному минимуму, площадь исследуемого образца должна включать один полный проход от поверхности до поверхности исходного сечения пластины. Если дополнительные проходы возможны, они улучшат точность окончательной оценки доли площади.

8.4.3 Методика сравнения:

8.4.3.1 Не оценивать доли площади, занимаемой различными размерами зерна, на основании исключительно визуального восприятия образца. Такой метод подвержен значительной ошибке. Следует уменьшить эту ошибку, используя сравнительные цифры долей выровненной площади (смотреть рисунок 1 для примера). Сравнить такие цифры с окулярной трубкой или проецируемыми изображениями из микроскопа, или микрофотографии. Необходимо использовать самую малую кратность увеличения, допускающую визуальную способность различать крупные и мелкозернистые площади как различные участки. Нет необходимости различать отдельные мелкие зерна на изображении. Площадь, занимаемая мелкими зернами это то, что необходимо определить.

8.4.3.2. Применять сравнительные данные, по возможности ко всей площади образца, в соответствии с рекомендацией в 8.4.2, и рассчитать среднюю расчетную долю площади (выраженную в процентах от общей площади), занимаемую различными размерами зерна, по всему количеству исследованных площадей.

8.4.4 Методика подсчета точек

8.4.4.1 ASTM E562 может использоваться для оценки долей площади, занятой различными размерами зерна. Следует применять настоящее практическое руководство к проецируемым изображениям из микроскопа или микрофотографии. Начинать с выделения участков с различными размерами зерна в данном изображении либо на прозрачной пленке, наложенной поверх проецируемого изображения, или непосредственно на микрофотографии. Такое выделение упростит принятие решений во время подсчета точек и тем самым ускорит процесс подсчета. На накладной прозрачной пленке также следует отметить контур общего поля обзора (пределы изображения). Затем приложить обычную двумерную сетку к контурному изображению. Шаг сетки должен соответствовать увеличению (масштабу) изображения, чтобы выполнить рекомендации Практического руководства E562. Необходимо подсчитать количество точек сетки, попадающих в участки оцениваемых зерен определенного размера. Подсчитать все точки, попадающие на контур участков как половины. Если есть какие-либо сомнения, попадает ли точка внутрь или за пределами обозначенного участка, считать точку как половину. Оценить долю площади для участка размера зерна, оцениваемого как число точек сетки, попадающего в участки, деленное на общее количество точек сетки, которые находятся в пределах общего контура изображения (сетка должна быть достаточно большой, чтобы полностью покрыть общее изображение).

8.4.4.2 Повторить настоящие этапы для максимально возможного количества площадей образца в соответствии с рекомендацией в 8.4.2, и рассчитать средние оцениваемые доли площади, занимаемые различными размерами зерна, по всему ряду исследованных площадей.

8.4.5 Контурная методика

8.4.5.1 Планиметр (прибор для измерения площадей неправильных многоугольников) может использоваться для измерения долей площади, занимаемой различными размерами зерна на конкретных изображениях образца. Применить настоящий стандарт проецируемым изображениям из микроскопа, или для микрофотографии. Начинать с очерчивания контура вручную всех площадей, занятых одним из отличающихся размеров зерна в данном изображении, либо на прозрачной пленке, наложенной поверх проецируемого изображения или непосредственно на микрофотографии. На пленке, наложенной поверх, также следует отметить контур всего поля обзора (пределов изображения). Затем использовать планиметр для измерения площади, заключенной в пределах каждого выделенного участка. Также использовать планиметр для измерения общей площади изображения. Оценить долю площади для размера зерна, оцениваемого как общая площадь выделенных участков, разделенных на общую площадь изображения.

8.4.5.2 Повторить эти этапы для максимально возможного количества площадей образца в соответствии с рекомендацией в 8.4.2, и рассчитать средние оцениваемые доли площади, занимаемые различными размерами зерна, по всему количеству исследованных площадей.

8.4.5.3 Этой же методике также можно следовать, используя планшет для цифрового ввода или другие виды оборудования для анализа изображений.

8.4.6 Методика прямого измерения

8.4.6.1 Настоящая методика может применяться к топологическим дуплексным образцам, показывающим поверхностные слои разного размера зерна. Следует провести, по меньшей мере, 10 измерений (в разных местах) в глубину заданного поверхностного слоя и рассчитать среднюю глубину из этих измерений. Использовать настоящие средние и общие размеры продукта, чтобы рассчитать заданную долю площади для того поверхностного слоя

8.4.6.2 В качестве примера предположим, что пластинчатое изделие толщиной 19,0 мм содержит слой зерен № 0 ASTM на каждой поверхности, с зернами в остатке поперечного сечения, равного № 4 ASTM. Предположим, что измерения показывают, что поверхностные слои каждый в среднем составляет 3,2 мм в глубину. Глубина слоя 3,2 мм, деленная на общую толщину продукта 19,0 мм, приведет к оценке 16,8% для доли площади, представленной каждым поверхностным слоем.

8.4.6.3 Для другого примера предположим, что трубчатый продукт с наружным диаметром 115,0 мм и толщиной стенки 7,2 мм показал поверхностный слой на наружном диаметре зерен № 1 ASTM, и остальная толщина стенок показывала зерна № 6 ASTM. Далее предположим, что измерения указывают среднюю глубину этого поверхностного слоя 1,0 мм. Трубу, толщина стенки которой мала по сравнению с наружным диаметром, можно рассматривать как эквивалентную продукцию с поперечным сечением прямоугольной формы, в котором поверхностный слой заданной глубины на наружном диаметре охватывает по существу ту же площадь, что и слой такой же глубины на внутреннем диаметре. Соответственно, глубина слоя 1,0 мм, деленая на общую толщину стенки 7,2 мм, приведет к оценке 13,9% в виде доли площади, представленной по крупнозернистому поверхностному слою.

8.5 Определение размеров зерна

8.5.1 Определить размер отдельных крупных зерен в соответствии с ASTM E930. Методика сравнения самая простая, но она предоставляет наименьшую точность. Измерение и методику арбитражной оценки сложнее применять, но они обеспечивают наибольшую точность.

8.5.2 Определить средний размер зерна, когда это необходимо, в соответствии с методиками, изложенными в ASTM E112. Из них, методика сравнения является самой простой, но предоставляет наименьшую точность. Контурная методика E112 не предоставляет само по себе определение размера зерна на отдельных небольших площадях, и поэтому ее не следует использовать. Любая из методик пересечения ASTM E112 может быть использована на участках с разным размером зерна. Настоящие методики сложнее применять, чем ASTM E112, но они обеспечивают наибольшую точность.

8.5.3 Различные применения ASTM E930 и ASTM E112 используются в зависимости от класса и типа определяемой дуплексной зернистости. Настоящие различные приложения описаны в 8.6.

8.6 Характеристика и отчетность по дуплексной зернистости

8.6.1 Отчет о дуплексной зернистости следует начинать с направления образца, используемого для оценки. Использовать аббревиатуру «продол.» для продольного, а аббревиатуру «попереч.» для поперечного направления.

8.6.2 Для произвольного условия ALA использовать ASTM E930 для оценки размера самого большого отдельного зерна, присутствующего в образце. Использовать ASTM E112 для определения среднего размера остатков зерен в образце.

8.6.2.1 Сообщить об этих результатах как «Дуплексный, ALA, №__ ASTM, ALA №__ ASTM», со вставленными правильными значениями в пробелах. Пример полного отчета может выглядеть следующим образом:

«Продольный. Дуплексный, ALA, № 6 ASTM,

ALA № 1 ASTM»

8.6.3 Для произвольного условия широкого диапазона необходимо использовать ASTM Е112 для определения среднего размера зерна образца. Использовать ASTM E112 для определения размера мельчайших зерен, выявленных в образце, и ASTM E930 для оценивания размера самого большого зерна, выявленного в образце.

8.6.3.1 Зарегистрировать эти результаты в отчете как «Дуплексный, широкий диапазон, №__ ASTM, диапазон от №__ ASTM до № __ ASTM», с правильными значениями вставлены в пробелы. Пример полного отчета может выглядеть следующим образом:

«Продольный. Дуплексный, широкий диапазон, № 4 ASTM, диапазон от № 8 ASTM до № 1 ASTM»

8.6.4 Для произвольного бимодального условия использовать ASTM E112 для определения средних размеров двух разных количеств по размерам зерна. Использовать одну из методик из 8.4 для оценки доли площади, занимаемой двумя размерами зерна.

8.6.4.1 Зарегистрировать эти результаты как «Дуплексный, Бимодальный, __% №__ ASTM, ___ %, №__ ASTM», вставляя соответствующие доли площади и средние размеры зерна в пробелы. Пример полного отчета может выглядеть следующим образом:

«Продольный. Дуплексный, Бимодальный, 30 % № 7 ASTM, 70 % № 2 ASTM»

8.6.5 Для топологического условия поперечного сечения, использовать методы испытаний Е112 для определения среднего размера зерен на двух крайних значениях модели изменений, отмечая места, связанные с этими крайними значениями.

8.6.5.1 Зарегистрировать эти результаты как «Дуплексный, поперечное сечение, №__ ASTM в ___ к №___ ASTM в ___», вставляя соответствующие средние размеры и места в заготовках. Пример полного отчета может выглядеть следующим образом:

«Продольный. Дуплексный, Поперечное сечение, № 5 ASTM в центре № 0,5 ASTM на поверхности»

8.6.6 Для топологического состояния кольца (ожерелья) следует использовать методы испытаний Е930 для оценки типового размера отдельных крупных зерен и использовать методы испытаний E112 для определения среднего размера мелких зерен. Использовать одну из методик из раздела 8.4 для оценки долей площади, занимаемой крупными и мелкими зернами.

8.6.6.1 Запротоколировать эти результаты как «Дуплексный, кольцо, __%  №__ ASTM, __ % №__ ASTM», вставляя в первые два пробела долю площади и типовой размер соответственно, крупных зерен, а затем долю площади и среднего размера мелких зерен. Пример полного отчета может выглядеть следующим образом:

«Продольный. Дуплексный, кольцо, 95 % № 0 ASTM,

5% № 8 ASTM»

8.6.6.2 Типовой размер записывается для отдельных крупных зерен, не средних, поскольку эти зерна находятся независимо друг от друга, и в том смысле, что не являются частью распределения размеров зерна.

8.6.7. Для топологического состояния образования полосчатой структуры необходимо использовать ASTM Е112 для определения средних размеров зерен на двух разных участках. Использовать одну из методик 8.4 для оценки долей площади, занимаемой двумя различными размерами зерен.

8.6.7.1 Запротоколировать эти результаты как «Дуплексный, образование полосчатой структуры, ___% №___ ASTM, __% №___ ASTM», вставляя соответствующие доли площадей и средние размеры. Пример полного отчета может выглядеть следующим образом:

«Продольный. Дуплексный, Образование полосчатой структуры, 15% № 8 ASTM, 85% № 2 ASTM»

8.7 Статистическое определение распределения размера зерна (см. приложение X2)

8.7.1 Распределение пересеченной длины зерен может определяться методом ручного измерения и подсчета, которые являются трудоемкими и занимают много времени, и поэтому не рекомендуются. Распределение пересеченной длины зерен намного эффективнее определяется с помощью полуавтоматической системы анализа изображения с планшетом для цифрового ввода и электронным карандашом или курсором, или с помощью автоматизированной системы анализа изображений с электронным карандашом или курсором.

8.7.2 Применять настоящий метод к проецируемым изображениям из микроскопа, или для микрофотографии, используя прозрачную накладку, содержащую испытательную сетку из тонких параллельных линий, расположенных на расстоянии 5 мм. Использовать карандаш или курсор в режиме «дискретной длины», где пересеченная длина определяется простым касанием к двум точкам, где линия сетки пересекает границу зерна. Выполнить этот процесс для каждого зерна по очереди по одной линии сетки, и повторить процесс для каждой линии сетки. Когда измерения завершены для одной позиции сетки, повернуть сетку в другое положение и повторить весь процесс. Рекомендуются четыре равноудаленные угловые положения сетки (например, под углом 0°, 45°, 90° и 135°).

8.7.3. Обработать результаты всех измерений пересечений из всех положений сетки как один набор данных, и классифицировать длину пересечений по размеру в соответствии с заранее выбранными интервалами класса. Настоящие данные могут быть использованы для оценки характера распределения наблюдаемого размера зерна и для определения средней длины пересечения и долей площади пересечения для отдельных сегментов общего распределения. Образец применения настоящей методики приведен в приложении X1 вместе с формулами для расчета средней длины пересечения и доли площади. Представление данных в виде гистограммы или частотной диаграммы также приведено.

8.7.4 Настоящий стандарт должен применяться ко многим площадям образца для того, чтобы представить распределение размеров зерна по всему образцу. Любые оценки долей площади, возникающие из настоящей методики действительны для всего образца, только если они выполняют требования 8.4.2.

8.7.5 Использование настоящей методики для оценки долей площади или для определения размера зерна, само по себе, не предоставляет полной характеристики дуплексного размера зерна образца. Классификация дуплексной зернистости (см. 8.3) и надлежащая отчетность требуемой информации (см. 8.6) также необходима.

- Прецизионность и систематическая ошибка

9.1 Прецизионность и систематическая ошибка для определения размера зерна рассматриваются в указанных стандартах (ASTM E930 и ASTM E112).

9.2 В настоящее время прецизионность и систематическая ошибка для оценок доли площади определяются в программе оценки кругового сличения. Результаты будут включены при их наличии.

Приложение А

(обязательное)

А1 Примерные микрофотографии видов дуплексной зернистости

А1.1 В настоящем приложении приведены микрофотографии, представляющие различные виды дуплексной зернистости, определенные в настоящем стандарте. Каждая микрофотография сопровождается соответствующим форматом отчета для этого типа дуплексной зернистости. Значения размера зерна и доли площади, показанные в настоящем формате отчета, соответствуют внешнему виду микрофотографии на рисунке. Тем не менее, эти значения размеров зерна и доли площади определяются при осмотре всей площади образца, не только путем исследования поля, показанного на микрофотографии. См. рисунки A1.1-A1.6.

Продольный, Дуплексный, ALA, № 10 ASTM, ALA №4 ASTM

Рисунок А1.1 – Состояние ALA

50Х

Продольный, Дуплексный, широкий диапазон, №4 ASTM, диапазон от №0 ASTM до №7 ASTM

Рисунок А1.2 – Состояние широкого диапазона

100Х

Продольный, Дуплексный, бимодальный, 22 % №4,5 ASTM, 78 % №9 ASTM

Рисунок А1.3 – Бимодальное Состояние

100Х

Поперечный. Дуплексный, Поперечное сечение, №10 ASTM в центре,

№2 ASTM, 0,100 дюйма (2,5 мм) в глубину от поверхности

Рисунок А1.4 – Состояние поперечного сечения

100Х

Продольный, Дуплексный, Ожерелье, 48% №2 ASTM, 52% №7,5 ASTM

Рисунок А1.5 – Состояние кольца

100Х

Продольный, Дуплексный, Создание полосчатой структуры, 22% №8 ASTM, 78% №3,5 ASTM

50Х

Продольный, Дуплексный, Создание полосчатой структуры, 80% №7 ASTM, 20% №2,5 ASTM

Рисунок А1.6 – Состояние создания полосчатой структуры

Приложение Х

(информационное)

Х1. Следующий пример микрофотографии вида дуплексной зернистости

X1.1 В настоящем приложении представлена микрофотография бимодального состояния, которое возможно в некоторых сталях. Настоящие стали имеют «двухфазную» или двухкомпонентную структуру (сильнотравящийся перлит, и светотравящийся феррит), что само по себе не является целью этих методов. Тем не менее, настоящие стали могут также проявлять бимодальные условия размера зерна исключительно в структуре ферритного зерна. Пример настоящего бимодального размера ферритового зерна показан на рисунке X1.1.

Х1.2 Микрофотография сопровождается соответствующим форматом отчета для этого типа дуплексной зернистости. Значения размера зерна и доли площади, показанные в настоящем формате отчетности, соответствуют внешнему виду микрофотографии на рисунке. Тем не менее, значения этих размеров зерна и доли площади определяются при осмотре всей площади образца, путем исследования не только поля, показанного на микрофотографии.

100Х

Продольный. Дуплексный, Бимодальный, 46% №5.5 ASTM (феррит),

44% №10 (феррит) ASTM

Примечание – Оценка дуплексной зернистости для приведенной структуры обусловлена бимодальным характером распределения размера зерен феррита (светотравление). Присутствие второй «фазы» или составляющей (сильнотравящийся перлит) в структуре не влияет на размер зерна.

Рисунок X1.1 – Бимодальное состояние в некоторых сталях

X2. Образец применения методики статистического определения распределения размера зерна (см. 8.7)

X2.1 8.7 настоящего стандарта описывает методику для сбора данных о длине пересечений зерна. Рисунок X2.1 настоящего приложения показывает испытательную сетку, используемую для сбора таких данных. Рисунок Х2.2 представляет собой микрофотографию образца с дуплексной зернистостью. Данные в настоящем примере были собраны по этой микрофотографии с использованием методики 8.7.

Х2.2 Когда все длины пересечения были измерены для рекомендованных четырех положений сетки, они были классифицированы в соответствии с предварительно выбранными интервалами класса, в соответствии с первыми пятью столбцами таблицы Х2.1. В настоящем примере был выбран интервал класса 1 мм.

Х2.3 Число пересечений на интервал класса, усредненное по четырем положениям сетки, было рассчитано и введено в соответствии с шестым столбцом таблицы X2.1.

Х2.4 Длина пересечения на интервал класса была рассчитана путем умножения среднего числа пересечений для данного интервала класса по длине верхнего предела для этого интервала класса. Например, в таблице X2.1 среднее значение 89 пересечений для интервала классов от 2 до 3 мм было умножено на 3 мм, для длины пересечения 267 мм в этом интервале класса. Значения настоящего расчета были введены в седьмом столбце таблицы X2.1.

Х2.5 Значения в шестом столбце были суммированы для получения общего количества пересечений для настоящей конкретной оценки (414,25). Значения в седьмом столбце были суммированы для получения общей длины пересечения для этой оценки (2100,5). Процент общей длины пересечения, представленного пересечением длины в каждом интервале класса, был затем рассчитан путем деления каждого значения в седьмом столбце на общую длину пересечения (2100,5) и умножения результата на 100. Это значение было затем введено в восьмом столбце. Если расчеты безошибочны, восьмой столбец должен составлять до 100,00, с допуском в последнем десятичном знаке для эффекта округления, накопленного по количеству значений в таблице X2.1

Х2.6 Данные из восьмого столбца таблицы Х2.1 могут быть представлены в виде гистограммы процентов от общей длины пересечения по сравнению с длиной пересечения, используя верхнее предельное значение интервала класса для длины пересечения. Пример такой гистограммы показан на рисунке Х2.3. Гистограмма предполагает, что оцениваемый образец содержит более одного распределения размеров зерна.

Х2.7 Данные из таблицы Х2.1 также могут быть представлены в виде частотной диаграммы процента общей длины пересечения по сравнению с длиной пересечения, используя логарифмическую шкалу для длины пересечения. Пример такой диаграммы показан на рисунке Х2.4, где Гауссовы кривые соответствуют двум различным распределениям размеров зерна, которые очевидны в диаграмме.

Х2.8 Данные таблицы Х2.1 были использованы для дальнейшей характеристики размеров зерна, выявленные на примере микрофотографии.

Рисунок Х2.1 – Испытательная сетка для определения статистического распределения длины пересечения зерна

Рисунок Х2.2 – Образец микрофотографии дуплексной зернистости с 200 кратным увеличением

Таблица Х2.1 – Таблица измерений на рисунке Х2.1 (разработано по 8.7)

Рисунок Х2.3 – Гистограмма распределения длины пересечения (на основе данных по таблице Х2.1)

Рисунок Х2.4 – Частотная диаграмма распределения длины пересечения (на основе данных из таблицы Х2.1)

Произошло произвольное разделение между двумя различными распределениями размеров зерна. Это разделение указано в таблице X2.1. После разделения, были получены промежуточные итоги из числа пересечений (шестой столбец) и длины пересечений (седьмой столбец) для двух различных распределений («Мелкий размер зерна» и «крупный размер зерна», в соответствии с указанием в таблице X2.1). Для мелкого размера зерна количество пересечений составило 401,25, а длина пересечений составила в итоге 1772.75. Для крупных размеров зерна, количество пересечений составило всего 13, и длина пересечений составила 327,75. Доля площади, занимаемая мелким зерном, была рассчитана как общая длина пересечения на участке мелких зерен (1772,75), разделенная на общую итоговую длину пересечения (2100,5), умноженная на 100, или 84,4 %. Доля площади, занятая крупным зерном, была рассчитана по соответствующим значениям, как 327,75, деленая на 2100,5, умноженная на 100, или 15,6 %.

Х2.9 Средний размер зерен в каждом из двух распределений также был рассчитан. Для мелкого зерна, общая длина пересечений (1772,75), деленая на количество пересечений (401.25), дает среднюю длину пересечения, которая составляет 4,42 мм. Разделив это значение на увеличение микрофотографии (200 кратное), получим фактическую среднюю длину пересечения 0,0221 мм. Таблица 3 ASTM E112 приравнивает это значение к размеру зерна ASTM от 7,5 до 8,0. Для крупных зерен, соответствующая длина пересечения 327,75, разделенная на 13 пересечений и разложенная на множители, дает фактическую среднюю длину пересечения, которая составляет 0,126 мм, что соответствует размеру зерна ASTM от 2,5 до 3,0.

Х2.10 Полная отчетность по этим результатам должна включать направление образца, класс дуплексности и соответствующую информацию о размере зерна и доле площади (см. 8.6). В настоящем примере, результаты будут представлены следующим образом: «Продольный. Дуплексный, Бимодальный, 84 % ASTM № 8, 16 % ASTM № 3.»

УДК 669.14:620.2:006.354                                                               МКС 77.040.99 (IDT)

Ключевые слова: доля площади; образование полосчатой структуры, полосы, дуплексный, размер зерна, кольцо

УДК 669.14:620.2:006.354                                                               МКС 77.040.99 (IDT)

Ключевые слова: доля площади; образование полосчатой структуры, полосы, дуплексный, размер зерна, кольцо

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution»

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсінова |

) Для ознакомления со ссылками на стандарты ASTM, см веб-сайт ASTM www.astm.org или обратиться в службу поддержки клиентов ASTM по адресу service@astm.org. Для ежегодной книги ASTM/ Информация об объеме стандартов приведена на странице Сводная информация о стандарте на веб-сайте ASTM.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

1) Настоящая сравнительная таблица показывает различные процентные площади светлых зерен среди темных зерен. Доступно в Главном офисе ASTM. Заказ дополнения: ADJE1181.

1) Лайдхайзер Х., Ир и Ким Д.К., «Химическое испытание для определения доли зерен на поверхности оцинкованного стального листа, ориентация которых приближается (0001). Важность прилипания краски», «Металлургические новости «B», Американское общество металловедения, Парк металлов, штат Огайо 44073, Декабрь 1978 г., стр. 590.

2) A. Кауффел и Эссер. Компенсирующий полярный планиметр, доступный у поставщиков чертежных принадлежностей или аналог, удовлетворительный для этой цели.

1) Система видеопланирования Zeiss, или ее эквивалент, для этой цели является удовлетворительной.