Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

СТАНДАРТНОЕ РУКВОДОСТВО ПО ЛАБОРАТОРНОЙ ИММЕРСИОННОЙ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ

СТ РК ASTM G31

(ASTM G31–12 Standard Guide for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals, IDT)

Данный национальный стандарт, разработанный на основе стандарта                                    ASTM G31–12 авторское право принадлежит АСТМ Интернэшнл, 100 Барр Харбр Драйв, Западный Коншокохен, Пенсельвания, РА 19428, США. Переиздается с разрешения АСТМ Интернэшнл

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен американскому стандарту ASTM G31–12 Standard Guide for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals (Стандартное руководство по лабораторной иммерсионной коррозии металлов)

Американский стандарт ASTM G31–12 разработан Подкомитетом J01.01 «Рабочая группа по лабораторным испытаниям методом погружения» Комитета NACE/ASTM J01 «Коррозия».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр американского стандарта ASTM G31–12, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией настоящего стандарта является текст на государственном и русском языках

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные американские и международные стандарты актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT)

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	4

4	Значение и использование	4

5	Факторы, влияющие на коррозийные характеристики	5

6	Аппарат	7

7	Отбор проб	8

8	Образец для испытаний	9

9	Условия испытаний                                                                                                         11

10	Очистка образцов после испытания                                                                               16

11	Интерпретация результатов                                                                                            17

12	Расчет скорости коррозии                                                                                               18

13	Протокол испытания                                                                                                       19

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам                                                                        21

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТАНДАРТНОЕ РУКВОДОСТВО ПО ЛАБОРАТОРНОЙ ИММЕРСИОННОЙ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ

Дата введения  ________________

- Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает и описывает факторы, влияющие на лабораторные коррозионные испытания методом погружения, в частности, в испытаниях на потерю массы. Настоящие факторы включают аппарат, отбор проб, образцы для испытаний, условия испытаний (состав испытательного раствора, температуру, разбрызгивание газа, движение текучей среды, объем раствора, метод поддержки испытательных образцов, продолжительность испытания), методы очистки испытательных образцов, интерпретацию результатов и расчет скорости коррозии. Настоящий стандарт подчеркивает важность регистрации всех относящихся данных и предоставляет контрольный список для протоколирования данных испытания.

1.2 Специальная оценка локализованной коррозии, образование трещин в результате воздействия окружающей среды и влияние потока раствора не включены в область применения настоящего руководства.

1.3 Настоящий стандарт предназначен для применения разработчиками лабораторных испытаний методом погружения, для тех, кто возможно, не знаком со всеми факторами, чтобы их учесть и со всеми проблемами, которые им придется решать при разработке и проведении такого испытания. Настоящий стандарт следует использовать в качестве ссылки, чтобы обеспечить, что испытание допускает создание данных, соответствующих области применения с минимальным вмешательством.

1.4 Значения, указанные в единицах СИ, должны рассматриваться как стандартные. Значения в скобках приведены только для информации.

1.5 Настоящий стандарт не претендует на полноту описания всех мер безопасности, если таковые имеются, связанные с его использованием. Вся ответственность за установление соответствующих правил техники безопасности и мер по охране труда, а также за определение пределов применимости нормативных ограничений до начала использования данного стандарта, полностью возлагается на пользователя настоящего стандарта.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

2.1 Стандарты ASTM):

ASTM A262–2015 Practices for Detecting Susceptibility to Intergranular Attack in Austenitic Stainless Steels (Стандартные методики выявления склонности к межкристаллитной коррозии аустенитных нержавеющих сталей).

ASTM D1193–2018 Specification for Reagent Water (Стандартная спецификация на воду реактивной чистоты).

ASTM E8–2008 Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials (Стандартные методы испытаний металлических материалов на растяжение).

ASTM E300–2007 Practice for Sampling Industrial Chemicals (Практическое руководство по отбору проб промышленных химикатов).

ASTM G1–2017 Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens (Практическое руководство по подготовке, очистке и оценке образцов для испытаний на коррозию).

ASTM G28–2015 Test Methods for Detecting Susceptibility to Intergranular Corrosion in Wrought, Nickel-Rich, Chromium-Bearing Alloys (Методы испытаний по выявлению подверженности межкристаллитной коррозии в ковких, с высоким содержанием никеля, хром-содержащих сплавах).

ASTM G34–2018 Test Method for Exfoliation Corrosion Susceptibility in 2XXX and 7XXX Series Aluminum Alloys (EXCO Test) (Метод испытаний по выявлению подверженности коррозионного расслаивания в сериях 2XXX и 7XXX алюминиевых сплавах (испытание исполнительного комитета)).

ASTM G46–2018 Guide for Examination and Evaluation of Pitting Corrosion (Руководство по осмотру и оценке питтинговой коррозии).

ASTM G48–2015 Test Methods for Pitting and Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels and Related Alloys by Use of Ferric Chloride Solution (Методы испытаний для точечной и щелевой коррозионной стойкости нержавеющих сталей и родственных сплавов с использованием раствора хлорида окисного железа).

ASTM G66–2018 Test Method for Visual Assessment of Exfoliation Corrosion Susceptibility of 5XXX Series Aluminum Alloys (ASSET Test) (Метод испытаний для визуальной оценки подверженности коррозионному расслаиванию 5XXX серии алюминиевых сплавов (ASSET испытание)).

ASTM G67–2018 Test Method for Determining the Susceptibility to Intergranular Corrosion of 5XXX Series Aluminum Alloys by Mass Loss After Exposure to Nitric Acid (NAMLT Test) (Метод определения подверженности межкристаллитной коррозии алюминиевых сплавов серии 5XXX по потере массы после воздействия азотной кислоты (испытание NAMLT)).

ASTM G71–2019 Guide for Conducting and Evaluating Galvanic Corrosion Tests in Electrolytes (Руководство для проведения и оценки гальванических коррозионных испытаний в электролитах).

ASTM G78–2015 Guide for Crevice Corrosion Testing of Iron-Base and Nickel-Base Stainless Alloys in Seawater and Other Chloride-Containing Aqueous Environments (Руководство по испытаниям на щелевую коррозию нержавеющих сплавов на основе железа и никеля в морской воде и других хлоридсодержащих водных средах).

ASTM G82–2014 Guide for Development and Use of a Galvanic Series for Predicting Galvanic Corrosion Performance (Руководство по разработке и использованию гальванической серии для прогнозирования характеристик гальванической коррозии).

ASTM G107–2015 Guide for Formats for Collection and Compilation of Corrosion Data for Metals for Computerized Database Input (Руководство по форматам для сбора и компиляции данных о коррозии металлов для компьютеризированной базы данных).

ASTM G108–2015 Test Method for Electrochemical Reactivation (EPR) for Detecting Sensitization of AISI Type 304 and 304L Stainless Steels (Метод испытания электрохимической реактивации (EPR) для определения сенсибилизации нержавеющих сталей AISI типа 304 и 304L).

ASTM G110–2015 Practice for Evaluating Intergranular Corrosion Resistance of Heat Treatable Aluminum Alloys by Immersion in Sodium Chloride + Hydrogen Peroxide Solution (Практическое руководство по оценке межкристаллитной коррозионной стойкости термообрабатываемых алюминиевых сплавов путем погружения в раствор хлорида натрия + перекиси водорода).

ASTM G112–2015 Guide for Conducting Exfoliation Corrosion Tests in Aluminum Alloys (Руководство по проведению испытаний на коррозионное расслаивание в алюминиевых сплавах).

ASTM G116–2015 Practice for Conducting Wire-on-Bolt Test for Atmospheric Galvanic Corrosion (Практическое руководство по проведению испытания проволокой на болтах для атмосферной гальванической коррозии)

ASTM G135–2019 Guide for Computerized Exchange of Corrosion Data for Metals (Руководство по компьютеризированному обмену данными о коррозии металлов).

ASTM G170–2012 Guide for Evaluating and Qualifying Oilfield and Refinery Corrosion Inhibitors in the Laboratory (Руководство по оценке и аттестации ингибиторов коррозии в нефтепромысловых и нефтеперерабатывающих заводских лабораториях).

ASTM G184–2015 Practice for Evaluating and Qualifying Oil Field and Refinery Corrosion Inhibitors Using Rotating Cage (Практическое руководство по оценке и аттестации ингибиторов коррозии на нефтяных месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах с использованием вращающейся клети).

ASTM G185–2015 Practice for Evaluating and Qualifying Oil Field and Refinery Corrosion Inhibitors Using the Rotating Cylinder Electrode (Практическое руководство по оценке и аттестации ингибиторов коррозии на нефтяных месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах с использованием вращающегося электродного цилиндра).

2.2 Стандарты NACE/ASTM1):

ASTM G193 Terminology and Acronyms Relating to Corrosion (Терминология и сокращения, связанные с коррозией).

2.3 Стандарты NACE1):

SP0690:2009 Standard Format for Collection and Compilation of Data for Computerized Material Corrosion Resistance Database Input (Стандартный формат для сбора и компиляции данных для ввода в базу данных компьютеризированного коррозионностойкого материала).

2.4 Стандарты ISO1):

ISO 3651-1:1988 Austenitic Stainless Steels – Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels – Part I: Austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels – Corrosion test in nitric acid medium by measurement of loss in mass (Huey test) (Стали нержавеющие. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии. Часть 1. Аустенитные и ферритноаустенитные (дуплекс) нержавеющие стали. Коррозионное испытание в азотной кислоте посредством измерения потери массы (метод Хью)).

ISO 3651-2:1998 Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels – Part 2: Ferritic, austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels – Corrosion test in media containing sulfuric acid (Стали нержавеющие. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии. Часть 2. Ферритные, аустенитные и ферритно-аустенитные (двухфазные) нержавеющие стали. Испытание на коррозию в среде, содержащей серную кислоту).

ISO 6509-1:2014 Corrosion of metals and alloys – Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc – Part 1: Test method (Коррозия металлов и сплавов. Определение стойкости медноцинковых сплавов к обесцинкованию. Часть 1. Метод испытания).

ISO 6509-2:2017 Corrosion of metals and alloys – Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc –Part 2: Assessment criteria (Коррозия металлов и сплавов. Определение стойкости медноцинковых сплавов к обесцинкованию. Часть 2. Критерии оценки).

ISO 8407:2009 Corrosion of metals and alloys – Removal of corrosion products from corrosion test specimens (Коррозия металлов и сплавов. Удаление продуктов коррозии с образцов для испытания на коррозионную стойкость).

ISO 8993:2018 Anodized aluminum and aluminum alloys – Rating system for the evaluation of pitting corrosion – Chart method (Анодирование алюминия и его сплавов. Система оценки питтинговой коррозии. Метод контрольных карт).

ISO 8994:2018 Anodized aluminum and aluminum alloys – Rating system for the evaluation of pitting corrosion – Grid method (Анодирование алюминия и его сплавов. Система оценки питтинговой коррозии. Метод решетки).

ISO 9400:1990 Nickel-based alloys – Determination of resistance to intergranular corrosion (Сплавы на основе никеля. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии).

ISO 11463:1995 Corrosion of metals and alloys – Evaluation of pitting corrosion (Коррозия металлов и сплавов. Оценка питтинговой коррозии).

ISO 11845:1995 Corrosion of metals and alloys – General principles for corrosion testing (Коррозия металлов и сплавов. Общие принципы испытаний на коррозионную стойкость).

ISO 11846:1995 Corrosion of metals and alloys – Determination of resistance to intergranular corrosion of solution heattreatable aluminum alloys (Коррозия металлов и сплавов. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии алюминиевых сплавов, термообрабатываемых на твердый раствор).

ISO 11881:1999 Corrosion of metals and alloys – Exfoliation corrosion testing of aluminum alloys (Коррозия металлов и сплавов. Испытание алюминиевых сплавов на коррозионное расслаивание).

- Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины по NACE/ASTM G193.

- Значение и использование

4.1 Коррозионные испытания по самой своей природе исключают полную стандартизацию. Настоящий стандарт, а не стандартизированная методика, представлен в качестве руководства, так чтобы не допускать некоторых ошибок такого испытания.

4.2 Опыт показывает, что все металлы и сплавы неодинаково реагируют на многие факторы, влияющие на коррозию, и что ускоренные коррозионные испытания дают только низкопробные ориентировочные результаты или даже могут вводить в заблуждение. Нецелесообразно предлагать негибкую стандартную лабораторную методику испытаний на коррозию для общего пользования, за исключением аттестационных испытаний материалов, где требуется стандартизация. Одной из целей настоящего руководства является содействие лучшей корреляции результатов в будущем и уменьшение количества противоречивых отчетов посредством более детальной регистрации значимых факторов и условий.

4.3 При разработке любого испытания на коррозию, следует учитывать различные факторы, обсуждаемые в настоящем руководстве, поскольку было обнаружено, что эти факторы влияют на полученные результаты.

- Факторы, влияющие на коррозийные характеристики

5.1 Методы и методики, предусмотренные в настоящем документе, представляют собой наилучшую современную практику проведения лабораторных испытаний на коррозионную стойкость методом погружения, разработанную специалистами по коррозии в перерабатывающей промышленности. Для правильной интерпретации полученных результатов следует учитывать конкретное влияние одной или нескольких из следующих переменных факторов.

5.1.1 Металлические образцы, погруженные в специальную горячую жидкость, не могут подвергаться коррозии с той же скоростью или таким же образом, как в оборудовании, где металл действует как теплоноситель при нагревании или охлаждении жидкости. Если влияние эффектов теплопередачи представляет особый интерес, должны использоваться специальные методики (в которых коррозионный образец служит теплоносителем).

5.1.2 В лабораторных иммерсионных испытаниях движение окружающей среды относительно образцов обычно обеспечивается конвекционными токами, разбрызгиванием газа или кипением. Если необходимо изучить специфические воздействия потока жидкости, следует применять специальные методы для создания и контроля относительного движения между окружающей средой и образцами для испытаний. Это может быть достигнуто путем перемещения среды через трубку или механическую мешалку, а также путем перемещения образцов, как при вращении.

5.1.3 На характеристики некоторых металлов и сплавов может оказывать сильное влияние присутствие растворенного кислорода. Если это фактор, который необходимо учитывать в конкретном испытании, раствор должен быть насыщен воздухом при                              1 атмосфере или деаэрирован, в зависимости от ситуации.

5.1.4 В некоторых случаях скорость коррозии может регулироваться другими второстепенными составляющими в растворе, и в этом случае они должны будут постоянно или периодически пополняться путем изменения раствора в ходе испытания.

5.1.5 Продукты коррозии могут оказывать нежелательное воздействие на химический продукт. Количество возможного загрязнения иногда можно оценить по потере массы образца или из изменений в химическом составе испытательной окружающей среды. Это обсуждается более подробно в 9.8.3.

5.1.6 Продукты коррозии из образца могут влиять на скорость коррозии самого металла или различных металлов, подвергаемых воздействию одновременно. Например, скопление ионов меди в испытаниях медных сплавов в промежуточных концентрациях серной кислоты ускорит коррозию медных сплавов по сравнению со скоростями, которые будут получены, если продукты коррозии постоянно удаляются. Возможно потребуется подвергать воздействию только сплавы того же общего типа в тот же испытательный аппарат, до тех пор, пока не станет известно, что взаимодействие не произойдет.

5.1.7 Испытания образцов на коррозию часто предназначены для исследования только общей коррозии. Есть ряд других форм коррозии, о которых следует знать при проектировании и интерпретации коррозионных испытаний.

5.1.7.1 Гальваническая коррозия может быть исследована специальными устройствами, которые соединяют один образец с другим в электрическом контакте. Характеристики образцов в этой гальванической паре сравниваются с характеристиками изолированных образцов, подвергаемых воздействию одинакового держателя. Следует отметить, однако, что гальваническая коррозия может сильно зависеть от отношения площади соответствующих металлов, разделения между металлами и проводимости электролита. Соединение коррозионных образцов тогда приводит только к качественным результатам, поскольку определенный образец отражает только отношения между этими двумя металлами с определенным соотношением площадей. Испытание гальванической коррозией дополнительно обсуждается в ASTM G71, ASTM G82 и ASTM G116

5.1.7.2 Щелевая коррозия или коррозия под воздействием концентрационных пар может произойти, когда металлическая поверхность частично заблокирована от жидкости, вызывающей коррозию, как под прокладкой или опорным крюком. Необходимо оценить эту локализованную коррозию отдельно от общей потери массы. Испытание щелевых трещин в дальнейшем обсуждается в ASTM G48 и ASTM G78.

5.1.7.3 Выборочная коррозия на границах зерен (например, межкристаллитная коррозия сенсибилизированной аустенитной нержавеющей стали) не будет легко заметна в измерениях потери массы, если воздействие недостаточно серьезное, чтобы вызвать межкристаллитную коррозию, и часто требует микроскопического исследования образцов после воздействия. Настоящий тип коррозии может также привести к потере прочности или пластичности материалов. Такие потери могут быть оценены путем определения механических свойств до и после воздействия испытательной среды. Испытание на выборочную коррозию дополнительно обсуждается в ASTM A262,  ASTM G28, G34, G66, G67, G108, G110 и ASTM G112 и ISO 3651-1, ISO 3651-2, ISO 9400, ISO 11846 и ISO 11881.

5.1.7.4 Коррозионный распад сплава или расслоение является условием, в котором один компонент избирательно удаляется из сплава, как при коррозии цинковых сплавов латуни или графитизации чугуна. Пристальное внимание и более сложная оценка, чем простое измерение потери массы требуется, чтобы обнаружить это явление. Испытание на расслоение приведено в ISO 6509.

5.1.7.5 Некоторые металлы и сплавы подвергаются более локализованному типу воздействия, которая называется питтинговой (точечной) коррозией. Она не может оцениваться только по потере массы. Питтинг является статистическим явлением и вероятность появления точечной коррозии может быть напрямую связана с площадью подвергаемого металла. Например, маленький образец не так склонен проявлять точечную ямку, как большие образцы и можно пропустить явление в целом в коррозионных испытаниях определенных сплавов, таких как нержавеющая сталь серии 300 AISI в хлоридсодержащей среде. Дальнейшее испытание питтинга обсуждается в ASTM G46, ASTM G48 и ISO 8993, ISO 8994 и ISO 11463.

5.1.7.6 Большинство металлов и сплавов подвержены при определенных экологических обстоятельствах растрескиванию. Это растрескивание происходит в условиях приложенного или остаточного растягивающего напряжения, и оно может или не может быть заметно невооруженным глазом или при нерегулярном контроле. Металлографическое исследование может подтвердить наличие растрескивания под воздействием окружающей среды. Это обычно происходит без значительной потери массы испытуемого образца, хотя некоторые тугоплавкие металлы являются исключением из этих наблюдений. Как правило, если растрескивание наблюдается на образце, это может быть принято, как положительный признак подверженности, тогда как неспособность проявить это явление означает, что это не произошло в течение срока и в конкретных условиях испытания. Отдельные и специальные методики используются для конкретной оценки подверженности металлов и сплавов для экологического растрескивания. Многочисленные стандарты из разных организаций доступны с описанием испытания на коррозионное растрескивание.

5.2 Использование сварных образцов иногда желательно, потому что некоторые сварные швы могут быть катодными или анодными по отношению к основному металлу и мгует повлиять на скорость коррозии.

5.2.1 Зона термического влияния также важна, но должна быть изучена отдельно, потому что сварные швы на образцах для испытаний не могут должным образом воспроизводить подводимое тепло или влияние размеров контейнеров в натуральную величину.

5.2.2 Коррозия сварного образца обычно локализована и не является представительной для всей поверхности и, следовательно, отдельные потери толщины должны определяться в сварном шве металла, зоне термического влияния и основного металла.

5.2.3 Полное обсуждение коррозионных испытаний сварных образцов или влияние термической обработки на коррозионную стойкость металла не входит в область применения настоящего руководства. Однако важные факторы, которые следует учитывать, включают применяемую технику сварки, химию присадочного металла и будет ли сварной шов гладким, очищенным, пассивированным, или оставлен в состоянии после сварки.

5.3 Литые и деформируемые сплавы часто считаются эквивалентными и имеют несколько иной химический состав и металлургическую структуру, приводящую к различным коррозионным сопротивлениям в идентичных условиях эксплуатации. Поэтому следует соблюдать осторожность в выборе репрезентативных испытанных материалов.

5.4 Дополнительное обсуждение вопросов испытания приводится в ISO 11845.

- Аппарат

6.1 Типичный испытательный прибор состоит из котла или колбы подходящего размера (от 500 до 5000 мл), обратного охладителя с или без атмосферного уплотнения, разбрызгивателя для управления атмосферой или аэрации, порта термометра, регулятора температурного устройства, нагревательного устройства (мантия, горячая плита или ванна), и системы поддержки испытательного образца. Если требуется перемешивание, аппарат может быть модифицирован так, чтобы допускать подходящий механизм перемешивания, такой как магнитная мешалка. Типичная установка колбы для этого испытания показана на рисунке 1.

6.2 Настоящие компоненты могут быть изменены в соответствии с потребностями конкретного расследования. Выбранный аппарат представлен в ограниченном количестве только по решению и изобретательности следователя.

6.2.1 Стеклянный реакционный котел можно использовать, если конфигурация и размер образцов для испытаний не позволяет проникать через узкую горловину колбы. Для растворов, вызывающих коррозию стекла, можно использовать металлические или пластиковые котлы.

6.2.2 В некоторых случаях банка с широкой горловиной с подходящей крышкой может быть достаточной для простых иммерсионных испытаний при температуре окружающей среды.

6.2.3 Испытания в открытом химическом стакане не должны использоваться в длительных испытаниях из-за испарения и загрязнения. Если используются химические стаканы, следует накрыть защитными крышками или склянками.

6.2.4. В более сложных испытаниях, возможно, следует предусмотреть непрерывный поток или пополнение агрессивной жидкости, одновременно поддерживая регулируемый газовый состав воздуха.

Примечание –

A = порт термометра,

B = колба,

C = образцы, удерживаемые на опорном устройстве,

D = вентиляционное отверстие,

E = нагревательная мантия,

F = поверхность раздела жидкость - жидкость,

G = отверстие в колбе для дополнительного аппарата, которое может потребоваться, и

H = обратный охладитель.

Рисунок 1 – Типовая каучуковая колба

- Отбор проб

7.1 Статистический отбор проб

Следует использовать статистические методы определения объема отбора проб, выбора материалов для испытаний и т.д.

7.2 Продукты коррозии

Отбор валовой пробы не входит в область применения настоящего руководства

- Образец для испытаний

8.1 Дубликаты образцов для испытаний, должны подвергаться воздействию в каждом испытании. В лабораторных иммерсионных испытаниях скорость коррозии дубликатов образцов обычно находится в пределах (± 10) % друг от друга, когда коррозия равномерная. Если показатели превышают эту дисперсию, необходимо рассмотреть повторное испытание. Случайные исключения, в которых наблюдается большая разница, может произойти в условиях пограничной пассивности металлов или сплавов, которые зависят от пассивной пленки для их устойчивости к коррозии. Когда возникают большие несоответствия в измеренных скоростях коррозии, а не регистрация средней скорости коррозии, причину несоответствия следует расследовать и зарегистрировать. Если причину несоответствия невозможно установить, необходимо провести повторное испытание.

8.1.1 Если последствия коррозии должны определяться по изменениям механических свойств, непроверенные дубликаты образцов следует хранить в не коррозионной среде при той же температуре, что и в испытательной среде, или при температуре окружающей среды, или при двух температурах для сравнения с корродированными образцами. Механическое свойство, обычно используемое для сравнения – это предел прочности на разрыв. Измерение относительного удлинения в процентах является полезным показателем охрупчивания. Методики для определения этих значений подробно показаны в ASTM Е8.

8.2 Размер и форма образцов для испытаний на коррозию различаются для целей проверки, характера материалов и испытательного устройства. Прямоугольный или круглый образец для испытаний является предпочтительным для лабораторных коррозионных испытаний. Его объем и размеры обычно определяются используемым испытательным сосудом и объемом испытательного раствора, имеющегося в наличии. Соотношение площади поверхности к массе раствора меньше, чем в 9.8.2, и требуется отношение граничной области к общей площади менее 20 %. Эти отношения могут быть достигнуты за счет использования образцов минимальной толщины, хотя тонкие образцы, такие как тонкие прокладки из некоторых материалов, полученные тяжелой механической обработкой или холодной прокаткой, могут иметь различные скорости коррозии из материала, не подверженного этим процессам. Нанесение маскировочного покрытия также может быть использовано для достижения желаемых соотношений площадей, но это может вызвать проблемы щелевой коррозии.

8.2.1 Если используются круглые образцы, их следует вырезать из листа или пластины, а не прутковой заготовки, чтобы минимизировать подверженное поперечное сечение (кроме случаев, когда целью является испытание или оценка прутковой заготовки). Круглый образец диаметром около 38 мм (1,5 дюйма) является удобной формой для лабораторных коррозионных испытаний. С толщиной приблизительно 3 мм (0,125 дюйма) и 8 мм (5/16 дюйма) или 11 мм (7⁄16 дюйма) диаметром отверстия для монтажа, эти образцы будут легко проходить через притертое соединение 45/50 дистилляционного аппарата. Прутковая заготовка может содержать длинные продольные балки около центра, которая может привести к коррозии в центре образцов диска, вырезанных из прутка, который не является репрезентативным для характеристики производительности объемного сплава. Такие характеристики могут вызвать проблемы в интерпретации характеристик.

8.2.2 Как правило, прямоугольные образцы для испытаний 20 на 50 мм (0,75 на                      2,0 дюйма) толщиной от 1,6 до 4,8 мм (от 0,063 до 0,190 дюйма), с отверстием или без, являются предпочтительными. Альтернативные размеры могут быть более подходящими для испытания условия раздела между жидкой и парообразной фазами.

8.2.3 Все образцы должны быть тщательно измерены, чтобы точно рассчитать подвергаемые площади. Геометрическая область расчета с точностью до (± 1) % обычно достаточна.

8.3 Более однородные результаты можно ожидать, если равномерный слой металла удаляется из образцов, чтобы устранить изменения в состоянии оригинальной металлической поверхности. Это можно сделать путем химической обработки (травления), электролитического удаления или путем шлифования с помощью грубой абразивной бумаги или ткани, такой как № 50, осторожно, чтобы не закалить поверхность. Абразивные материалы могут быть подняты на поверхность, если металл мягкий, и может привести к точечной коррозии, если не удалить. Не менее 0,0025 мм (0,0001 дюйма) или от 0,016 до 0,023 мг/мм2 (от 5 до 10 мг/дюйм2) следует удалить. (Если необходимо использовать образцы плакированных сплавов, особое внимание следует уделить тому, чтобы не удалить лишний металл.) После окончательной подготовки поверхности образца, образцы должны храниться в эксикаторе, если они не используются сразу. Материалы, которые образуют пассивные пленки, могут давать разные результаты, если подвергаются воздействию после различного времени паузы после полировки. В особых случаях (например, для алюминия и некоторых медных сплавов), рекомендуется, по меньшей мере, 24 ч хранения в эксикаторе. Выбор удельной обработки поверхности должен рассматриваться на основе сплава для испытаний и причины испытаний. Промышленная поверхность иногда может дать наиболее значимые результаты. Чрезмерно большая подготовка поверхности может удалить отдельные элементы, загрязнение поверхности и т.д., и, следовательно, не будет характерным для применения.

8.3.1 Окончательная обработка поверхности образцов должна включать отделку абразивной бумагой или тканью № 120 или эквивалентом, если только поверхность не будет использоваться в состоянии обработки после прокатки. Такое заправление откосов может вызвать закалку поверхностных работ до такой степени, которая будет определяться мощностью поверхностной работы, но, как правило, незначительной. Отделка поверхности, которую можно встретить при эксплуатации, может быть более подходящей для некоторых испытаний.

8.3.1.1 Образцы различных составов сплавов никогда не должны шлифоваться на одной и той же ткани.

8.3.1.2 Мокрая шлифовка должна использоваться на сплавах, которые легко закаливаются, например, из аустенитных нержавеющих сталей.

8.4 Обрезная кромка должна быть удалена, если цель испытания не заключается в том, чтобы изучить последствия разделительной операции или, если эффект от деформации в результате резки известен как не оказывающий влияния на коррозию. Обрезная кромка может быть удалена до испытания методом мокрого шлифования на расстоянии от обрезной кромки, равной толщине образца. Возможно, потребуется испытать поверхность, характерную для материала и металлургических условий, используемых на практике.

8.5 После лазерной резки края должны быть удалены, если испытание не заключается в изучении эффектов процесса лазерной резки. Эффекты лазерной резки могут быть удалены с края перед испытанием шлифовкой или мокрым шлифованием на расстоянии от обрезной кромки, равной 125 мкм (0,005 дюйма).

8.6 Образец может иметь штамп с соответствующим маркировочным клеймом. Если металлическое загрязнение штампованного участка может повлиять на коррозионные свойства, необходимо провести химическую очистку по удалению любых следов посторонних частиц на поверхности купона (например, погружением нержавеющих стальных купонов (пробных образцов) в разбавленную азотную кислоту после штамповки стальной пресс-шайбой).

8.6.1 Клеймо, помимо идентификации образца, приводит к напряжению и деформации в холодном состоянии в образце, которое может повлечь локальную коррозию или коррозионное растрескивание под напряжением или оба.

8.6.2 Экологически обусловленное растрескивание на маркировочном клейме является принудительной индикацией подверженности такой коррозии. Тем не менее, отсутствие растрескивания не следует истолковывать как указание на сопротивление. Дополнительные виды испытаний должны выполняться специально для изучения последствий напряжения.

8.6.3 Относительное расположение образцов для испытаний в испытательном аппарате должно быть зарегистрировано до испытания, чтобы допустить идентификацию образца для испытаний в случае, если маркировочное клеймо подверглось коррозии.

8.7 Образцы для испытаний могут быть очищены чистящим порошком без отбеливателя с последующим тщательным промыванием в воде и в подходящем растворителе (таком как ацетон, метанол или смесь 50 % метанола и 50 % диэтилового эфира) и сушкой на воздухе. Для относительно мягких металлов, таких как алюминий, магний и медь, чистка абразивным порошком не всегда требуется и может повредить поверхность испытательного образца.

8.7.1 Правильные ультразвуковые методики являются приемлемой альтернативой.

8.7.2 Использование полотенец для сушки может привести к ошибке из-за загрязнения образцов жиром или ворсом.

8.7.3 С образцами для испытаний следует обращаться в перчатках, с пинцетом, или щипцами, чтобы избежать загрязнения поверхности после чистки.

8.8 Масса высушенных образцов для испытаний должна быть определена на аналитических весах с точностью до 1 мг или лучше. Если чистящие отложения (например, чистящий порошок) остаются или подозревается отсутствие полной сухости, повторная очистка, затем сушка должны выполняться до получения постоянной массы.

- Условия испытаний

9.1 Подбор условий для лабораторного испытания на коррозионную стойкость должен определяться целью испытания.

9.1.1 Если испытание должно служить ориентиром при выборе материала для конкретной цели, пределы определяющих работающих (применяемых) факторов должны быть определены. Эти факторы включают концентрацию кислорода, температуру, скорость потока, значение pH, состав и другие важные характеристики раствора.

9.2 Следует приложить усилия для дублирования всех соответствующих условий эксплуатации при коррозионных испытаниях.

9.3 Условия испытания должны контролироваться на протяжении всего испытания, чтобы обеспечить воспроизводимые результаты.

9.4 Состав раствора:

9.4.1 Испытательные растворы должны быть точно приготовлены из химических веществ, соответствующих лабораторным стандартам качества, таким как стандарты Комитета по аналитическим реагентам Американского химического общества1), и использование Ч.Д.А. (ASTM D1193, тип IV или лучше), за исключением тех случаев, в которых используются растворы природного происхождения или взятые непосредственно из технологической установки.

9.4.2 Состав испытуемого раствора должен быть точно управляемым и должен быть описан максимально полно и точно, при регистрации результатов.

9.4.3 Незначительные компоненты должны быть включены, потому что они часто влияют на скорость коррозии.

9.4.4 Химический состав должен указываться в процентной концентрации по массе растворов. Молярность и нормальность также целесообразны при определении концентрации химических веществ в некоторых испытательных растворах. Следует также указать плотность раствора и pH.

9.4.5 Следует разработать план отбора проб из окружающей среды. Интересующие компоненты испытательного раствора должны определяться до

начала испытаний, чтобы не допустить затрат, связанных с измерением компонентов, не представляющих интереса и обеспечить, чтобы все интересующие компоненты измерялись до начала испытания. Такой план может следовать указаниям ASTM E300. Если интересующие компоненты раствора предположительно могут измениться по истечении времени, состав испытательного раствора должен подвергаться анализу до и после испытания, чтобы определить степень изменения в составе. Также может быть целесообразным проанализировать образцы испытательного раствора во время испытания. Во многих случаях только определенные компоненты испытательного раствора будут представлять интерес, например, для тех компонентов, которые влияют на коррозионную активность, такие как рН. Возможно, представляет интерес измерение растворимых продуктов коррозии, таких как содержание ионов металлов в качестве метода определения величины коррозии, которая произошла.

9.4.6 Потери при испарении могут управляться устройством с постоянным уровнем или путем частого добавления соответствующего раствора, чтобы сохранить первоначальный объем в пределах (± 1) %. Использование конденсатора с обратным охлаждением, как правило, исключает необходимость добавлений к первоначальному раствору.

9.4.7 В некоторых случаях состав испытательного раствора может измениться в результате каталитического разложения, по реакции с испытательным образцом, или в связи с накоплением продуктов коррозии в растворе. Такие изменения должны быть определены, по возможности. При необходимости, к отработанным составляющим предоставляют добавления или обеспечивают свежий раствор в ходе испытания.

9.4.8 Если несколько разных металлов подвергаются воздействию в одном и том же объеме испытательного раствора, продукты коррозии из одного металла могут повлиять на скорость воздействия на другой металл. Например, продукты коррозии меди могут уменьшить коррозию нержавеющей стали и титана, но могут ускорить коррозию алюминия.

9.5 Температура раствора

9.5.1 Температура испытательного раствора, как правило, управляется с точностью до (± 1) °C или (± 2) °F. В испытаниях, где температура значительно выше температуры окружающей среды (например,более 10 °C или 18 °F), определенный метод перемешивания обычно предпочтителен, чтобы не допустить температуры градиента в растворе. Магнитное перемешивание или разбрызгивание газа обычно достаточно, чтобы минимизировать перепады (градиенты) температуры.

9.5.2 Если нет определенной требуемой температуры, такой как температура кипения, или, если диапазон температур должен быть исследован, выбранные температуры, используемые в испытании, и их соответствующая продолжительность, должна быть выбрана, чтобы соответствовать исследуемым.

9.5.3 Для испытаний, предназначенных для моделирования систем, которые находятся при температуре окружающей среды, испытания должны проводиться при самой высокой температуре, предполагаемой для застойного хранения в летние месяцы. Настоящая температура может достигать от 40 °C до 45 °C (от 104 °F до 113 °F) в некоторых районах.

9.5.4 Испытания при температуре кипения раствора должны быть проводиться с минимально возможным подводом тепла и следует использовать стружки для кипения инертного материала, чтобы свести к минимуму чрезмерное бурление, турбулентность и столкновение пузырьков. Настоятельно рекомендуется использование конденсатора с обратным охлаждением, когда испытания проводятся при температуре кипения.

9.6 Газовое барботирование раствора

9.6.1 Большинство испытаний, относящихся к технологическому оборудованию, должны проводиться в природной атмосфере, присущей процессу, такой как пары кипящей жидкости или управляемая газовая атмосфера (среда).

9.6.2 Если используется барботаж или регулируемый газовый поток, образцы для испытаний не должны находиться в прямом воздухе или газовом потоке из разбрызгивателя. Посторонние воздействия могут встречаться, если поток воздуха или газа попадает на образцы. Газовые разбрызгиватели, которые создают мелкие пузырьки, обычно предпочтительны для труб открытого сечения.

Примечание – При условии, что все другие факторы эквивалентны, соотношение расхода газа к общему объему раствора и средний диаметр газового пузырька могут быть целесообразными мерами эффективности барботирования.

9.6.3 Если необходимо полное исключение растворенного кислорода, требуются конкретные методы, такие как предварительный нагрев исследуемого раствора и барботирование инертным газом (обычно азотом). Жидкое атмосферное уплотнение (то есть паровая пробка, похожая по функции на сливную систему выпускного отверстия) соответствует для использования на испытательном сосуде для предотвращения дальнейшего загрязнения.

9.6.4 Если требуется высокая концентрация кислорода в исследуемом растворе, один из способов достижения этого заключается в барботировании чистого кислорода. Для более низких концентраций кислорода в растворе, раствор можно барботировать смесью кислорода с воздухом или инертным газом. Концентрация насыщения кислородом в растворе пропорциональна парциальному давлению кислорода в газовой смеси, которая используется для барботажа. Следует проявлять осторожность при барботировании с кислородом или обогащенным кислородом газом, так как многие материалы имеют повышенную воспламеняемость в обогащенном газе с кислородом.

9.6.5 Другие атмосферы также могут быть использованы по мере необходимости для имитации конкретной эксплуатации. Опрыскивание газа в испытательный раствор позволяет составу газа приближаться к насыщению, если барботирование продолжается в течение достаточного времени. Тем не менее, другие методы также могут быть использованы или необходимы для достижения насыщенности удельной концентрации.

9.7 Расход испытательного раствора

9.7.1 Влияние расхода жидкости обычно не определяется в нормальных лабораторных анализах, несмотря на то что специальные испытания были предназначены для этой цели. Испытания с регулируемым расходом не входят в область применения настоящего руководства. ASTM G170, ASTM G184 и ASTM G185 предоставляют полезную информацию относительно испытаний в условиях расхода газа.

9.7.2 В испытаниях, проводимых ниже температуры кипения, термическая конвекция может быть адекватным источником перемешивания жидкости.

9.7.3 В испытательных растворах с вязкостью выше 100 сП, дополнительно рекомендуется контролируемое перемешивание магнитной мешалкой.

9.7.4 Барботирование газа может эффективно перемешивать испытательный раствор и не допускать образования застойной зоны и развития нежелательных градиентов концентрации во время испытания. Разбрызгивание газа не следует использовать в растворах, склонных к пенообразованию

9.8 Объем испытательного раствора

9.8.1 Объем испытательного раствора должен быть достаточно большим, чтобы не допускать каких-либо заметных изменений в коррозионной активности испытательного раствора из-за отработки коррозийных компонентов либо из-за накопления продуктов коррозии, которые могут повлиять на дальнейшую коррозию.

9.8.2 Для испытаний продолжительностью до 30 дней предпочтительнее минимальное отношение объема исследуемого раствора к поверхности площади исследуемого образца составляет 0,20 см3/мм2 (130 см3/дюйм2).

9.8.3 Когда целью испытания является определение воздействия металла или сплава на характеристики испытательного раствора (например, чтобы определить влияние металлов на красители), желательно воспроизвести соотношение объема раствора к подверженной металлической поверхности, которая существует на практике. Фактическое время контакта металла с раствором также следует воспроизвести максимально возможно, чтобы гарантировать, что воздействия имитируются.

9.9 Метод поддержки образцов

9.9.1 Поддерживающее (опорное) устройство и контейнер не должны подвергаться воздействию и вызывать загрязнение испытательного раствора.

9.9.2 Метод поддержки образцов для испытаний варьируется в зависимости от используемого испытательного прибора. Он должен быть рассчитан на достаточно надежное выдерживание образцов, чтобы не допустить трения о другие образцы, изолировать образцы для испытаний друг от друга электрически, и изолировать образцы от металлических контейнеров или опорного устройства, используемого в испытательном приборе. Чем плотнее удерживается образец, тем больше вероятность подверженности щелевой коррозии. Поэтому, как правило, плавная поддержка с минимальной площадью контакта с поддерживающим устройством считается наилучшим. Использование цилиндрического крюка малого диаметра через отверстие большего диаметра в образце наиболее эффективно.

9.9.3 Фасон и форма опоры для испытательного образца должны обеспечить свободный контакт образца для испытаний с испытательным раствором, линия жидкости или парообразной фазы должна соответствовать рисунку 1. Если плакирующие сплавы подвергаются воздействию, требуются специальные методики для обеспечения того, чтобы подвергалась только облицовка, если цель не заключается в испытании способности оболочки защищать края среза в испытательном растворе.

9.9.4 Некоторыми распространенными опорами являются стеклянные или керамические стержни, стеклянные опорные рамы, стеклянные крючки, шнуры из фторуглеродного пластика и различные изолированные или покрытые металлические опоры.

9.10 Продолжительность испытания

9.10.1 Продолжительность любого испытания должна определяться характером и целью испытания.

9.10.2 Материалы, которые обычно подвергаются сильной коррозии, не требуют длительных испытаний для получения точных скоростей коррозии.

Тем не менее, существуют случаи, когда это предположение не является действительным. Например, свинец, подверженный воздействию серной кислоты корродирует сначала с чрезвычайно высокой скоростью, создавая защитную пленку; затем скорость значительно уменьшается, так что дальнейшая коррозия незначительна. Это явление формирования защитной пленки наблюдается со многими коррозионно-стойкими материалами. Короткие испытания на таких материалах могут указывать на высокую скорость коррозии и вводить в заблуждение.

9.10.3 Краткосрочные испытания также могут дать неверные результаты по сплавам, которые образуют пассивные пленки, такие как нержавеющие стали. Для пограничных условий могут потребоваться длительные испытания, допускающие разбивку пассивной пленки и последующее агрессивное действие. Испытания, выполняемые в течение длительного времени, значительно более реалистичны, чем краткосрочные. С другой стороны, коррозия не должна переходить к точке, где исходный размер образца или подверженная площадь резко уменьшается или в том месте, где металл перфорирован.

9.10.4 Испытание с запланированным интервалом является превосходной методикой для оценки влияния времени на коррозию металла и также на коррозионную активность окружающей среды в лабораторных испытаниях. Если окружающая среда может меняться со временем, кратковременные воздействия должны проводиться как в начале, так и в конце более длительного воздействия, чтобы гарантировать, что воздействие изменений окружающей среды могут быть отделены от воздействия периода времени. Другие методики, требующие удаления продуктов коррозии твердого вещества между периодами воздействия неточно измеряют нормальные изменения коррозии со временем, если это не моделирует условия эксплуатации. Например, в лабораторных испытаниях, моделирующих прямоточные системы (например, конденсаторы пара), долгосрочные испытания, которые не включают регулярные изменения испытательного раствора, могут серьезно недооценивать коррозионную активность производственных условий, допуская насыщение испытательного раствора и создание пленки продуктами коррозии, что не происходит при эксплуатации. Электрохимические методы, такие как сопротивление поляризации, линейная поляризация, электрохимическая импедансная спектроскопия, датчики электрического сопротивления и измерение электрохимического шума часто позволяют определить влияние времени на коррозионные характеристики.

9.10.5 Если прогнозируемые скорости коррозии являются умеренными или низкими, следующее уравнение дает предлагаемую продолжительность испытания:

Продолжительность испытания (ч)	                             		(1)

= 50/скорость коррозии (мм/год) или 2000/скорость коррозии (миль/год)

9.10.5.1 Пример. Если скорость коррозии составляет 0,25 мм/год (10 миль/год), испытание следует проводить в течение не менее 200 ч.

9.10.5.2 Настоящий метод оценки продолжительности испытания целесообразен только в качестве помощи в принятии решения, после того как испытание было завершено, требуется ли повторять испытание в течение более длительного периода. Обычные периоды испытания составляют от 24 до 240 ч (от 1 до 10 дней).

9.10.5.3 Это уравнение для продолжительности испытания является приемлемым только для общей скорости коррозии. Локализованное разрушение, например, питтинг (точечная коррозия), экологическое растрескивание, щелевая коррозия и т.д., обычно имеет начальный период перед началом коррозии.

9.10.6 В некоторых случаях может быть необходимо знать степень загрязнения, вызванного продуктами коррозии. Это может быть достигнуто путем анализа раствора после наступления коррозии. Скорость коррозии можно рассчитать из концентрации основного металла, выявленного в растворе, и его можно сравнить со значением, определенным из потери массы образцов. Некоторые из продуктов коррозии обычно прилипают к образцу в виде накипи и скорость коррозии, рассчитанная по содержанию металла в растворе не всегда правильная. Скорость коррозии на основе анализа раствора после испытания может, в некоторых случаях, значительно недооценивать фактическую скорость коррозии образца.

- Очистка образцов после испытания

10.1 Перед чисткой необходимо наблюдать и регистрировать внешний вид образцов. Расположение налета, диапазон изменений в типах отложений или изменения продуктов коррозии чрезвычайно важны при оценке локализованной коррозии, такой как точечная коррозия и коррозия концентрационного элемента. Фотодокументация образцов до и после испытаний может помочь в оценке результатов испытаний.

10.2 Очистка образцов после испытания является важным шагом в методике испытания на коррозию и, если не сделано должным образом, может привести к неверным результатам. Методы химической очистки после испытаний конкретных металлов и сплавов описаны в ASTM G1 и ISO 8407.

10.2.1 Методика очистки должна удалить все продукты коррозии из образцов с минимальным удалением доброкачественного металла.

10.2.2 Установленные правила не могут применяться к очистке образца, потому что методики изменяются в зависимости от типа очищенного металла и от степени адгезии продуктов коррозии.

10.3 Методы очистки можно разделить на три основных категории: механические, химические и электролитические.

10.3.1 Механическая очистка включает в себя очистку, соскабливание, чистку щеткой, механический удар, струйную обработку и ультразвуковые процедуры. Чистка щетинной щеткой (желательно неметаллической) и мягким абразивом является наиболее популярным из этих методов. Другие используются в основном в качестве дополнения для удаления сильно закостенелых продуктов коррозии перед очисткой. Следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не допускать удаления доброкачественного металла.

10.3.2 Химическая очистка подразумевает удаление материала с поверхности испытуемого образца путем растворения в соответствующем химическом растворе. Растворители, такие как ацетон и спирт используются для удаления масла, жира или смолы и обычно применяются раньше других методов очистки. Химические вещества выбраны для применения к конкретному материалу.

10.3.3 Электролитической очистке должна предшествовать очистка для удаления слабо прилипших продуктов коррозии.

10.3.3.1 Необходимо соблюдать меры предосторожности для обеспечения хорошего электрического контакта с образцом для испытаний, чтобы не допустить загрязнения моющего раствора с легко восстанавливаемыми ионами металлов, а также убедитесь, что разложения ингибитора не произошло.

10.4 Какая бы обработка ни использовалась для очистки испытательных образцов после коррозионных испытаний, необходимо определить ее эффект при удалении металла и потерю массы следует исправить соответствующим образом. Неподверженный воздействию контрольный образец должен быть взвешен до и после воздействия процедуре очистки, чтобы установить потерю массы (смотреть также ASTM G1 и ISO 8407). Необходимо тщательное наблюдение, чтобы не было точечной коррозии во время очистки.

10.4.1 После удаления всей окалины образец должен быть обработан в соответствии с 8.8.

- Интерпретация результатов

11.1 После очистки подвергнутых действию коррозии образцов для испытаний их массы должны измеряться с точностью, соответствующей точности первичных измерений массы. Потеря массы во время испытательного периода может быть использована в качестве основной меры коррозии. Если невозможно удалить все продукты коррозии, следует регистрировать потерю массы, но наблюдение показало, что некоторые продукты коррозии не были удалены.

11.2 После очистки и определения потери массы, тщательный осмотр всех поверхностей образца (то есть при малом увеличении) на наличие локальной коррозии должен проводиться. Если наблюдаются коррозионные точки (ямки), они должны быть оценены, следуя ASTM Guide G46.

11.2.1. Глубины ямок при точечной коррозии должны указываться в миллиметрах или тысячных дюйма за период испытаний и не интерполироваться или экстраполировать на миллиметры в год, тысячные доли дюйма в год или любой другой произвольный период, потому что редко, если вообще когда-либо время начала или скорость распространения ямок является равномерным.

11.2.2 Размер, форма и распределение ямок должно регистрироваться. Следует проводить различие между тем, что происходит под опорными устройствами (в расщелинах) и на поверхности, которые были свободно подвержены воздействию испытательного раствора (см. ASTM G46).

11.2.3 Общие скорости коррозии, рассчитанные по потере массы на материалах, которые имеют локальную точечную или щелевую коррозию, могут серьезно недооценивать скорость проникновения коррозии, которая происходит. В этих случаях показатели потери массы могут не подходить для прогнозирования производительности. Локальное проникновение коррозии обычно не происходит в линейном режиме времени подвергания, таким образом, скорость проникновения для локальной коррозии не может определяться из одного времени воздействия.

11.3 Если предполагается, что испытуемый материал подвержен коррозионному распаду сплава, например, обезцинкиванию или межкристаллитной коррозии, поперечное сечение образца должно быть исследовано под микроскопом на предмет доказательств такой коррозии.

11.4 Образец можно подвергнуть простым испытаниям на изгиб и определить, произошла ли коррозия на охрупчивание.

11.5 Может потребоваться выполнение количественных механических испытаний для сравнения подвергающихся образцов с некорродированными образцами, зарезервированными для этой цели в соответствии с 8.1.1.

- Расчет скорости коррозии

12.1 Расчет скорости проникновения коррозии из данных потери массы подразумевает, что потеря массы распределена равномерно по площади поверхности. Локальная коррозия, такая как точечная, щелевая коррозия, межкристаллитная коррозия, разрушение сварного шва, и т.д., как правило, приводит к гораздо большему проникновению с той же потерей массы, что и при общей коррозии. Скорость питтинга не должна быть основана на одном интервале испытаний, потому что питтинг обычно имеет время проявления индукции для возникновения. В случаях, когда наблюдалась локализованная коррозия, рекомендуется следующее обозначение: «Наблюдалась локализованная коррозия (указать тип, если известен). Расчетная скорость проникновения, исходя из измерения потери массы, не представляет фактического максимального проникновения и может существенно недооценить его».

12.2 Использование скоростей коррозии подразумевает, что материал не подвергался внутренней коррозии, как, например, обезцинкивание или межкристаллитная коррозия.

12.3 Внутренняя коррозия может выражаться как скорость коррозии, если требуется. Тем не менее, расчеты не должны основываться на потере массы, которая обычно мала, они должны основываться на микросрезах, которые показывают глубину коррозии.

12.4 Предполагая, что локальная или внутренняя коррозия не присутствует или фиксируется отдельно в отчете, средняя скорость коррозии может быть рассчитана для плоских призматических геометрий по следующему уравнению:

Скорость коррозии = (K ×W) / (А × T ×D)				(2)

где К – постоянная (см. ниже);

Т – время воздействия с точностью до 0,01 ч, ч;

A – площадь с точностью до 0,01 см2, см2;

W – потеря массы с точностью до 1 мг (с поправкой на любую потерю во время очистки (см. 10.4)), г;

D – плотность (см. приложение X1 ASTM G1), г/см3.

12.4.1 Для выражения скорости коррозии используется много разных единиц. Используя вышеупомянутые единицы для T, A, W и D, скорость коррозии может быть рассчитана в различных единицах со следующим соответствующим значением К:

| Требуемые единицы скорости коррозии | Константа (K) в коррозии Уравнение скорости |
| --- | --- |
| миль в год (миль/год) | 3,45 × 106 |
| дюймов в год (дюйм/год) | 3,45 × 103 |
| дюймов в месяц (дюйм/мин) | 2,87 × 102 |
| миллиметров в год (мм/год) | 8,76 × 104 |
| микрометров в год (мкм/год) | 8,76 × 107 |
| пикометров в секунду (пм/с) | 2,78 × 106 |
| грамм на квадратный метр в час (г/ м2×ч) | 1,00 × 104 × DA |
| миллиграммов на квадратный дециметр в день (мг/дм2) | 2,40 × 106 × DA |
| микрограмм на квадратный метр в секунду (мкг/м2×с) | 2,78 × 106 × DA |
| _________________________ А Плотность не требуется для расчета скорости коррозии в этих единицах. Плотность в константе K исключает плотность в уравнении скорости коррозии. |  |

12.4.2 Настоящие константы могут также использоваться для преобразования скорости коррозии из одного набора единиц в другой. Чтобы преобразовать скорость коррозии из единиц X в скорость в единицах Y, следует умножить на KY/KX, например:

15 миль/год = 15×[(2,78 × 106)/(3,45 × 106)] пм/с =12,1 пм/с                  (3)

12.5 Среднюю скорость коррозии для цилиндрических образцов, например провода, можно рассчитать по следующим формулам:

Скорость коррозии = (w ×d) / (4 × m × t)		                  (4)

или, когда m/w > 50

Скорость коррозии = 1000 × d [1 - w / ( 1000 × m)]0,5/2t 		(5)

когда скорость коррозии в мм/год,

где w – потеря массы, мг;

m – масса образца, г;

d – диаметр образца, мм;

t – время воздействия, год.

- Протокол испытания

13.1 Ниже приводится рекомендуемое руководство по составлению протокола испытания:

13.1.1 Наименование лаборатории и оператора, проводящего испытание.

13.1.2 Коррозийные среды и концентрации (включая любые изменения во время испытания).

13.1.3 Объем испытательного раствора и любого добавленного раствора или удаленного во время испытания.

13.1.4 Температура (максимальная, минимальная, средняя).

13.1.5 Газовый барботаж или состав с контролируемой атмосферой (описание условия или метода).

13.1.6 Перемешивание (описание условия или метода).

13.1.7 Тип устройства, используемого для испытания.

13.1.8 Расположение испытательного образца внутри испытательного аппарата (жидкость, пар, интерфейс) и метод поддержки.

13.1.9 Даты и продолжительность каждого испытания.

13.1.10 Химический состав, торговое наименование, завод-производитель, и номер UNS (или обозначение материала) металлов.

13.1.11 Форма и металлургические условия образцов для испытаний, включая детали сварного шва, если это уместно.

13.1.12 Точный размер, форма и площадь образцов.

13.1.13 Метод, используемый для подготовки образцов для испытаний.

13.1.14 Количество образцов для испытаний каждого материала, и были ли образцы испытаны отдельно или какие образцы были проверены в том же контейнере.

13.1.15 Метод, используемый для очистки образцов после воздействия и степень любой ошибки, ожидаемой такой обработкой.

13.1.16 Начальные и конечные массы и фактические потери массы для каждого испытательного образца.

13.1.17 Внешний вид каждого образца во время и после воздействия и оценка коррозии, если она отличается от общей коррозии, такой как растрескивание, щелевая коррозия, отслоение или питтинговая (ямочная, точечная) коррозия. Микроскопическая или фотографическая документация может оказать помощь.

13.1.18 Скорость коррозии для каждого испытательного образца.

13.1.19 Количество и глубина ямок или щелей.

13.1.20 Объем других видов локальной коррозии (то есть межкристаллитная коррозия, расслоение).

13.1.21 Незначительные случаи или отклонения от предложенной испытательной программы.

13.2 В случаях, когда были повторно выполнены измерения скорости коррозии, отчет должен включать в себя среднее, стандартное отклонение и коэффициент изменений (то есть стандартное отклонение, деленое на среднее значение, выраженное в процентах) для каждого набора условий.

13.3 Любая компьютеризированная отчетность или передача данных должна следовать рекомендациям NACE SP0690 и ASTM G107, и G135.

14 Ключевые слова

14.1 ускоренная; скорость коррозии; погружение; лаборатория; потеря массы; металлы; питтинг

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в  таблицах В.А.1-В.А.2.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ASTM E8–2008 Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials (Стандартные методы испытаний металлических материалов на растяжение). | IDT | СТ РК ASTM E8/E8M-2016 Стандартные методы испытаний металлических материалов на растяжение |
| ISO 3651-1:1988 Austenitic Stainless Steels – Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels – Part I: Austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels – Corrosion test in nitric acid medium by measurement of loss in mass (Huey test) (Стали нержавеющие. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии. Часть 1. Аустенитные и ферритноаустенитные (дуплекс) нержавеющие стали. Коррозионное испытание в азотной кислоте посредством измерения потери массы (метод Хью)). | IDT | СТ РК ISO 3651-1-2012 Стали нержавеющие. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии. Часть 1. Аустенитные и ферритно-аустенитные (дуплекс) нержавеющие стали. Коррозионное испытание в азотной кислоте посредством измерения потери массы (метод Хью) |
| ISO 3651-2:1998 Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels – Part 2: Ferritic, austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels – Corrosion test in media containing sulfuric acid (Стали нержавеющие. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии. Часть 2. Ферритные, аустенитные и ферритно-аустенитные (двухфазные) нержавеющие стали. Испытание на коррозию в среде, содержащей серную кислоту). | IDT | СТ РК ISO 3651-2-2012 Стали нержавеющие. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии. Часть 2. Ферритные, аустенитные и ферритноаустенитные (дуплекс) нержавеющие стали. Коррозионное испытание в среде, содержащей серную кислоту |

Окончание таблицы В.А.1

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 6509-2:2017 Corrosion of metals and alloys – Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc –Part 2: Assessment criteria (Коррозия металлов и сплавов. Определение стойкости медноцинковых сплавов к обесцинкованию. Часть 2. Критерии оценки). | IDT | СТ РК ISO 6509-2-2018 Коррозия металлов и сплавов. Определение стойкости медноцинковых сплавов к обесцинкованию. Часть 2. Критерии оценки |
| ISO 11463:1995 Corrosion of metals and alloys – Evaluation of pitting corrosion (Коррозия металлов и сплавов. Оценка питтинговой коррозии). | IDT | СТ РК ISO 11463-2017 Коррозия металлов и сплавов. Оценка питтинговой коррозии |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTM D1193–2018 Specification for Reagent Water (Стандартная спецификация на воду реактивной чистоты). | ASTM D1193–2006 Specification for Reagent Water (Стандартная спецификация на воду реактивной чистоты). | IDT | СТ РК АСТМ Д 1193-2010 Спецификация на воду-реактив |

Продолжение таблицы В.А.2

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTM G34–2018 Test Method for Exfoliation Corrosion Susceptibility in 2XXX and 7XXX Series Aluminum Alloys (EXCO Test) (Метод испытаний по выявлению подверженности коррозионного расслаивания в сериях 2XXX и 7XXX алюминиевых сплавах (испытание исполнительного комитета)). | ASTM G34–2013 Test Method for Exfoliation Corrosion Susceptibility in 2XXX and 7XXX Series Aluminum Alloys (EXCO Test) (Метод испытаний по выявлению подверженности коррозионного расслаивания в сериях 2XXX и 7XXX алюминиевых сплавах (испытание исполнительного комитета)). | IDT | СТ РК ASTM G34-2016 Стандартный метод испытаний для определения чувствительности алюминиевых сплавов серии 2ХХХ и 7ХХХ к коррозионному расслаиванию (испытание EXCO) |
| ASTM G66–2018 Test Method for Visual Assessment of Exfoliation Corrosion Susceptibility of 5XXX Series Aluminum Alloys (ASSET Test) (Метод испытаний для визуальной оценки подверженности коррозионному расслаиванию 5XXX серии алюминиевых сплавов (ASSET испытание)). | ASTM G66–2013 Test Method for Visual Assessment of Exfoliation Corrosion Susceptibility of 5XXX Series Aluminum Alloys (ASSET Test) (Метод испытаний для визуальной оценки подверженности коррозионному расслаиванию 5XXX серии алюминиевых сплавов (ASSET испытание)). | IDT | СТ РК ASTM G66-2017 Стандартный метод испытаний для визуальной оценки чувствительности алюминиевых сплавов серии 5ХХХ к коррозионному расслаиванию (испытание ASSET) |

Окончание таблицы В.А.2

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTM G67–2018 Test Method for Determining the Susceptibility to Intergranular Corrosion of 5XXX Series Aluminum Alloys by Mass Loss After Exposure to Nitric Acid (NAMLT Test) (Метод определения подверженности межкристаллитной коррозии алюминиевых сплавов серии 5XXX по потере массы после воздействия азотной кислоты (испытание NAMLT)). | ASTM G67–2013 Test Method for Determining the Susceptibility to Intergranular Corrosion of 5XXX Series Aluminum Alloys by Mass Loss After Exposure to Nitric Acid (NAMLT Test) (Метод определения подверженности межкристаллитной коррозии алюминиевых сплавов серии 5XXX по потере массы после воздействия азотной кислоты (испытание NAMLT)). | IDT | СТ РК ASTM G67-2017 Стандартный метод испытания для определения чувствительности к межкристаллитной коррозии алюминиевых сплавов серии 5XXX по потере массы после воздействия азотной кислоты (испытание NAMLT) |

УДК 669.19:006.354                                                                            МКС 77.060 (IDT)

Ключевые слова: ускоренная, скорость коррозии, погружение, лаборатория, потеря массы, металлы, питтинг

УДК 669.19:006.354                                                                            МКС 77.060 (IDT)

Ключевые слова: ускоренная, скорость коррозии, погружение, лаборатория, потеря массы, металлы, питтинг

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution»

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсінова |

) Для ознакомления со ссылками на стандарты ASTM, см веб-сайт ASTM www.astm.org или обратиться в службу поддержки клиентов ASTM по адресу service@astm.org. Для ежегодной книги ASTM/ Информация об объеме стандартов приведена на странице Сводная информация о стандарте на веб-сайте ASTM.

1) Доступно в Международной организации по стандартизации (ISO), 1, ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-1211, Женева 20, Швейцария, http:// www.iso.ch.

1) Химические реактивы, Спецификации Американского химического общества, Американское Химическое общество, Вашингтон, округ Колумбия. Для предложений по испытанию реактивов, не перечисленных Американским химическим обществом, см. Ежегодные стандарты для лабораторных химических веществ, BDHLtd., Пул, Дорсет, Великобритания, и Фармакопею Соединенных Штатов, и Национальный формуляр, Фармакопейная конвенция США, Объединение (USPC), Роквиль, Mэрилэнд.