НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЭЛЕМЕНТЫ СБОРНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

# Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на элементы сборные армированные из ячеистого бетона автоклавного твердения, предназначенные для применения в зданиях в качестве:

а) несущих строительных элементов:

- несущих элементов стен;

- элементов опорных стен;

- элементов крыш;

- элементов перекрытий;

- стержнеобразных элементов (балок и опор);

b) ненесущих строительных элементов:

- ненесущих элементов стен (перегородок);

- элементов обшивок (без крепежных средств), предназначенных для закрепления на наружных фасадах зданий;

- небольших водопропускных труб прямоугольного сечения, используемых для создания каналов для ограждения;

- элементов звукоизолирующих стен.

В зависимости от типа и предполагаемого назначения конструкций, для которых будут использованы элементы, элементы – в дополнение к их несущим и ограждающим функциям – могут применяться в целях огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции в соответствии с разделами настоящего стандарта.

Элементы, на которые распространяется действие настоящего стандарта, предназначены только для использования в условиях преимущественно статического воздействия, если в соответствующих разделах настоящего стандарта не предусмотрены специальные меры.

Выражение «армированный» включает в себя армирование как несущих, так и ненесущих конструкций.

В настоящем стандарте не рассматриваются:

- правила применения этих элементов в конструкциях;

- стыки (за исключением их прочности и огнестойкости Е);

- крепежные средства;

- отделка наружных элементов, например, облицовка керамической плиткой.

Примечание – Допускается использование элементов из автоклавного ячеистого бетона в звукоизолирующих стенах, если они рассчитаны в соответствии с требованиями стандарта EN14388.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяется только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая все изменения).

EN 678 Determination of the dry density of autoclaved aerated concrete (Газобетон автоклавного твердения. Определение плотности в сухом состоянии).

EN 679 Determination of the compressive strength of autoclaved aerated concrete (Газобетон автоклавного твердения. Определение прочности при сжатии EN 680, Газобетон автоклавного твердения. Определение усадки при высыхании EN 772-16, Элементы каменной кладки. Методы испытаний. Часть 16. Определение размеров).

EN 680 Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete (Определение усадки при высыхании автоклавного ячеистого бетона).

EN 772-20 Methods of test for masonry units – Part 20: Determination of flatness of faces of aggregate concrete, manufactured stone and natural stone masonry units (Элементы каменной кладки. Часть 20. Методы испытаний. Определение плоскостности лицевых поверхностей кирпичей из бетона с заполнителем, природного и искусственного камня).

EN 989 Determination of the bond behaviour between reinforcing bars and autoclaved aerated concrete by the the «Push-Out» test (Стержни арматурные для поризованного бетона автоклавной обработки. Определение силы сцепления при испытании на вытягивание).

EN 990 Test methods for verification of corrosion protection of reinforcement in autoclaved aerated concrete and lightweight aggregate concrete with open structure (Защита коррозионная арматуры для поризованного бетона автоклавной обработки и бетона на легких заполнителях с открытой структурой. Методы испытаний для контроля).

EN 991 Determination of the dimensions of prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure (Элементы сборные из поризованного железобетона автоклавной обработки или железобетона на легких заполнителях с открытой структурой. Определение размеров).

EN 1351 Determination of flexural strength of autoclaved aerated concrete (Бетон ячеистый автоклавного твердения. Определение предела прочности на растяжение при изгибе).

EN 1352 Determination of static modulus of elasticity under compression of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure (Бетон ячеистый автоклавного твердения и легкий бетон с обнаженным заполнителем. Определение статического модуля упругости при сжатии).

EN 1355 Determination of creep strains under compression of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure (Бетон ячеистый автоклавного твердения и легкий бетон с обнаженным заполнителем. Определение деформации ползучести).

EN 1356 Performance test for prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure under transverse load (Элементы сборные, упрочненные из ячеистого бетона автоклавного твердения или легкого бетона с обнаженным заполнителем. Определение рабочих характеристик под поперечной нагрузкой).

EN 15304 Determination of the freeze-thaw resistance of autoclaved aerated concrete (Определение стойкости ячеистого бетона автоклавной обработки к замораживанию-оттаиванию).

EN 1737 Determination of shear strength of welded joints of reinforcement mats or cages for prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure (Соединения сварные арматурных сеток или каркасов для сборных компонентов из автоклавного поризованного бетона или из бетона на легких заполнителях с открытой структурой. Определение сопротивления действия поперечной силы).

EN 1738 Determination of steel stresses in unloaded reinforced components made of autoclaved aerated concrete (Компоненты армированные ненагруженные из поризованного бетона автоклавной обработки. Определение напряжений стали).

EN 1739 Determination of shear strength for in-plane forces of joints between prefabricated components of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure (Соединения между сборными компонентами из поризованного бетона автоклавной обработки или бетона на легких заполнителях с открытой структурой. Определение сопротивлению сдвигу при плоскостном усилии).

EN 1740 Performance test for prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure under predominantly longitudinal load (vertical components) (Компоненты сборные армированные из поризованного бетона автоклавной обработки или бетона на легких заполнителях с открытой структурой. Испытание для определения рабочих характеристик преимущественно под вертикальной нагрузкой (вертикальные компоненты)).

EN 1741 Determination of shear strength for out-of-plane forces of joints between prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure (Соединения между сборными компонентами из поризованного бетона автоклавной обработки или бетона на легких заполнителях с открытой структурой. Определение сопротивлению сдвигу при боковом усилии).

EN 1742 Determination of shear strength between different layers of multilayer components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure (Компоненты многослойные из автоклавного поризованного бетона или из бетона на легких заполнителях с открытой структурой. Определение сопротивления сдвигу между различными слоями).

EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings (Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий).

EN 10080 Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – General (Сталь для железобетонной арматуры. Сталь арматурная свариваемая. Основные положения).

EN 10088-5 Stainless steels – Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes (Стали нержавеющие. Часть 5. Технические условия поставки прутков, катанки, протянутой проволоки, профилей и изделий с повышенной отделкой поверхности из коррозионностойких сталей для строительства).

EN 12269-1 Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the «beam test» – Part 1: Short term test (Определение сцепления между арматурной сталью и пористым бетоном, упрочненным пропариванием с применением «метода испытания балки». Часть 1. Ускоренный метод испытания).

EN 12269-2 Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the beam test – Part 2: Long term test (Определение сцепления между арматурной сталью и пористым бетоном, упрочненным пропариванием с применением «метода испытания балки». Часть 2. Длительное испытание).

EN 12664 Thermal performance of building materials and products – Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods – Dry and moist products of medium and low thermal resistance (Тепловые характеристики строительных материалов и изделий. Определение термического сопротивления по методу заизолированной горячей пластины и методом измерения теплового потока. Сухие и влажные материалы со средним и низким термическим сопротивлением).

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests (Классификация строительных изделий и типов конструкций по их пожаробезопасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожаробезопасность).

EN 13501-2 Fire classification of construction products and building elements – Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services (Классификация горючести строительных изделий и типов конструкций. Часть 2. Классификация, использующая результаты испытаний огнестойкости, за исключением вентиляционных систем).

EN 15361:2007 Determination of the influence of the corrosion protection coating on the anchorage capacity of the transverse anchorage bars in prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete (Определение влияния антикоррозионных покрытий на способности якорного крепления поперечными якорными балками из компонентов заводского изготовления ячеистого автоклавного бетона).

EN ISO 354 Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation room     (ISO 354)(Акустика. Измерение звукопоглощения в реверберационной камере (ISO 354)).

EN ISO 717-1 Acoustics – Rating of sound insulation in buildings and of building elements – Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1) (Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 1. Изоляция от воздушного шума (ISO 717-1)).

EN ISO 717-2 Acoustics – Rating of sound insulation in buildings and of building elements – Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2) (Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 2. Изоляция от ударного шума (ISO 717-2)).

EN ISO 10456 Building materials and products – Hygrothermal properties – Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456) (Материалы и изделия строительные. Гидротермальные свойства. Табличные расчетные значения и методики определения заявленных и расчетных значений тепловых свойств (ISO 10456)).

EN ISO 10140-1 Acoustics – Laboratory measurement of sound insulation of building elements – Part 1: Application rules for specific products (ISO 10140-1) (Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции в строительных элементах зданий. Часть 1. Правила, применяемые к специальным изделиям (ISO 10140-1)).

EN ISO 10140-2 Acoustics – Laboratory measurement of sound insulation of building elements – Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO 10140-2) (Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума (ISO 10140-2)).

EN ISO 10140-3 Acoustics – Laboratory measurement of sound insulation of building elements – Part 3: Measurement of impact sound insulation (ISO 10140-3) (Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции в строительных элементах зданий. Часть 3. Измерение изоляции ударного звука (ISO 10140-3)).

EN ISO 10140-4 Acoustics – Laboratory measurement of sound insulation of building elements – Part 4: Measurement of impact sound insulation (ISO 10140-4) (Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции в строительных элементах зданий. Часть 4. Методики и требования к измерениям (ISO 10140-4)).

EN ISO 10140-5 Acoustics – Laboratory measurement of sound insulation of building elements – Part 5: Requirements for test facilities and equipment (ISO 10140-5) (Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции в строительных элементах зданий. Часть 5. Требования к приспособлениям и оборудованию для испытаний (ISO 10140-5)).

EN ISO 15630-1 Steel for the reinforcement and prestressing of concrete – Test methods – Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire (ISO 15630-1) (Сталь для армирования и предварительного напряжения бетона. Методы испытаний. Часть 1. Арматурные стержни, катанка и проволока (ISO 15630-1)).

3 Термины, определения, символы и сокращения

3.1 Термины и определения

Для применения настоящего стандарта действуют следующие термины и понятия.

3.1.1 Автоклавный ячеистый бетон AAC (autoclaved aerated concrete AAC): Бетон, производимый из таких вяжущих средств, как цемент и/или известь, в сочетании с мелкозернистым, содержащим кремневую кислоту материалом, порообразующим материалом и водой; исходные материалы смешивают друг с другом, и смесь разливают в формы, в которых смесь может разбухать и застывать в форме плиты; после этого этапа производства плиты разрезают на конструкции нужных размеров и отверждают в автоклавах водяным паром высокого давления.

3.1.2 Исходные материалы (raw materials): Компоненты, которые могут быть использованы для процесса производства, при необходимости дополняемые добавками и активными действующими веществами.

3.1.3 Арматура (reinforcement): Арматура состоит, как правило, из стальной сетки, стального каркаса и/или стальных стержней; могут быть использованы и другие виды арматуры; в зависимости от функции конструкций арматура может быть рабочей или монтажной.

Примечания

1 Рабочая арматура – арматура, необходимая для исполнения несущей функции строительной детали как части несущей конструкции; она состоит из стали.

2 Монтажная арматура – арматура, необходимая для обеспечения достаточной прочности конструкции во время перегрузки, транспортировки и строительных работ; для этих целей может быть использован любой подходящий вид арматуры.

3.1.4 Антикоррозионное покрытие (corrosion protective coating): Покрытие, наносимое на поверхность арматуры для защиты арматуры от коррозии.

3.1.5 Заявленное значение (declared value): Заявленное производителем значение, определенное исходя из значений, измеренных согласно установленным условиям и правилам.

3.1.6 Опора (pier): Вертикальная несущая часть стены между или рядом с проемами.

3.2 Символы

3.2.1 Общие символы

| A | площадь; |
| --- | --- |
| b | ширина элемента; |
| d | эффективная высота или эффективная толщина элемента, диаметр (например, стержня); |
| E | модуль упругости; |
| e | внецентренность; |
| F | сила; |
| f | прочность; |
| h | высота или толщина элемента; |
| i | радиус инерции; |
| I | момент инерции; |
| k | коэффициент; |
| l | длина, высота стенового элемента, расстояние между опорами элементов перекрытий или крыш; |
| M | изгибающий момент; |
| N | продольное усилие; |
| R | воспринимаемая сила, несущая способность; |
| t | время; |
| V | поперечное усилие; |
| ε | деформация, растяжение; |
| γ | частный коэффициент запаса прочности; |
| σ | нормальное напряжение; |
| τ | касательное напряжение; |
| ϕ | диаметр. |

3.2.2 Индексы

| a | анкеровка, фактическое значение; |
| --- | --- |
| b | сцепление; |
| c | свойство бетона, сжатие; |
| comp | элемент; |
| cr | критический; |
| d | расчетное значение; |
| dry | в сухом состоянии; |
| eff | эффективное значение; |
| g | заявленное значение; |
| h | горизонтальный; |
| k | нормативное значение; |
| l | продольный; |
| M | материал; |
| m | средний или масса; |
| pl | пластический; |
| R | сопротивление; |
| S | значение, воздействующее в сечении; |
| s | свойство стали, поперечная сила; |
| t | растяжение; |
| test | при испытании конструкции; |
| u | предельное значение; |
| um | во влажном состоянии; |
| w | сварной, перемычка; |
| y | значение, соответствующее пределу текучести (стали); |
| 0 | эффективное значение. |

3.2.3 Символы, используемые в настоящем стандарте (включая обязательные приложения, кроме Приложения С)

| Ac | – общая площадь поперечного сечения бетона; – площадь зоны сжатия поперечного сечения; – площадь поперечного сечения автоклвного ячеистого бетона в растянутой зоне; |
| --- | --- |
| Acrit | критическая площадь согласно пункту A.6.2.3; |
| Ac0 | площадь ввода нагрузки согласно рисунку A.13; |
| Ac1 | наибольшая площадь распределения согласно рисунку A.13; |
| Ak | площадь, ограниченная продольной арматурой, согласно рисунку A.12; |
| As | площадь поперечного сечения растянутой арматуры; |
| Asmin | наименьшая площадь поперечного сечения арматуры; |
| Aswmin | наименьшая площадь поперечного сечения поперечной арматуры в пределах длины s; |
| Asw | площадь поперечного сечения вертикальной или наклонной поперечной арматуры; |
| Asl | – площадь поперечного сечения арматурного стержня с наибольшим диаметром узла; – площадь поперечного сечения сжатой арматуры; |
| a | – размер опоры под прямым углом к плоскости стены; – участок скалывания; – наибольший размер поверхности, нагруженной под прямым углом (см. рисунок A.8); |
| ab | размер нагруженной под прямым углом поверхности, расположенной под прямым углом к пролету плиты; |
| a0 | наименьшая длина опоры; |
| a1 | горизонтальное действие поперечной силы огибающих эпюр изгибающих моментов (см. рисунок A.16); |
| b | – ширина элемента; – наименьший размер поверхности, нагруженной под прямым углом (см. рисунок A.8); |
| b' | расстояние между осями стержней продольной арматуры согласно рисунку А.12; |
| bw | наименьшая ширина перемычки; |
| c | – бетонное покрытие; – значение в мегапаскалях, соответствующее разности между нормативным сопротивлением сжатию и допустимым наименьшим единичным значением сопротивления сжатию; |
| d | – эффективная высота элемента; – расчетное значение толщины элемента; в массивной стене d = h; – диаметр поверхности с круговым нагружением (см. рисунок A.9); |
| Ec,eff | эффективный модуль упругости автоклавного ячеистого бетона; |
| Ecm | среднее значение модуля упругости автоклавного ячеистого бетона; |
| Ecm,eff | «эффективный» модуль упругости автоклавного ячеистого бетона; |
| Es | модуль упругости арматурной стали; |
| (EI)k | жесткость поперечного сечения в «полурастрескавшемся» состоянии; |
| (EI)0 | жесткость поперечного сечения в нетреснувшем состоянии, с допущением E = Ecm; |
| (EI)1 | жесткость поперечного сечения в нетреснувшем состоянии; |
| (EI)2 | жесткость поперечного сечения в треснувшем состоянии; |
| e | – расстояние между осью поперечных стержней в области анкеровки и ближайшей боковой поверхностью элемента (см. рисунок A.15); – расстояние между центральной осью поперечных стержней и смежной боковой поверхностью элемента автоклавного ячеистого бетона; – основание натуральных логарифмов; |
| ea | дополнительная внецентренность продольного усилия вследствие геометрического несовершенства; |
| eb | внецентренность в плоскости стены, eb = M/N + eN; |
| ecr | внецентренность ес0 вертикальной нагрузки, включая геометрическое несовершенство; |
| em | внецентренность первого порядка вследствие изгибания под действием горизонтальных нагрузок; |
| eN | внецентренность вертикальной продольной силы сжатия, действующей в плоскости стены; |
| eo | внецентренность продольной силы в верхнем конце элемента; |
| et | внецентренность первого порядка под прямым углом к плоскости стены, принятая равной сумме значений eo и em; |
| e0 | внецентренность нагрузок первого порядка под прямым углом к плоскости элемента; |
| Fb | длительное усилие, воспринимаемое анкеровкой; |
| Fc | сила сжатия автоклавного ячеистого бетона в направлении продольной оси; |
| Fld | расчетная растягивающая сила в анкеруемой продольной арматуре; |
| Fs | растягивающее усилие в продольной арматуре; |
| Fsl | растягивающее усилие в каждом продольном стержне; |
| Fra | наибольшее значение анкерного усилия, воспринимаемого приваренными поперечными стержнями; |
| FRdu | расчетное значение воспринимаемой частичной поверхностной нагрузки; |
| Fwg | заявленная прочность при сдвиге сварного шва; |
| fbd | расчетная прочность сцепления; |
| fbk | нормативная прочность сцепления; |
| fbl | длительная прочность сцепления; |
| fcd | расчетное значение сопротивления автоклавного ячеистого бетона сжатию; |
| fc,edge | сопротивление автоклавного ячеистого бетона сжатию у края стенового элемента или опоры; |
| fck | нормативное сопротивление автоклавного ячеистого бетона сжатию; |
| fck,g | заявленное нормативное сопротивление автоклавного ячеистого бетона сжатию; |
| fcflk | нормативный предел прочности автоклавного ячеистого бетона на изгиб; |
| fcflk,еff | «эффективный» предел прочности автоклавного ячеистого бетона на изгиб; |
| fctk | нормативное значение прочности автоклавного ячеистого бетона при осевом растяжении; |
| fctm | среднее значение прочности автоклавного ячеистого бетона при осевом растяжении; |
| fld | расчетное значение несущей способности автоклавного ячеистого бетона; |
| fst | прочность арматурной стали при растяжении; |
| fy | предел текучести арматурной стали; |
| fyd | расчетное значение предела текучести арматурной стали; |
| fyk | нормативное значение предела текучести арматурной стали; |
| fywd | расчетное значение предела текучести вертикальной или наклонной поперечной арматуры; |
| fywk | нормативное значение предела текучести хомутов; |
| f0,2k | нормативное значение 0,2-процентного предела прочности арматурной стали при растяжении; |
| h | общая толщина поперечного сечения; |
| h' | расстояние между осями продольной арматуры согласно рисунку А.12; |
| hc | расстояние между Ac0 и Ac1; |
| hk | толщина мнимого коробчатого сечения по формуле A.34; |
| hw | (общая) толщина стены; |
| Ic | момент инерции зоны сжатия поперечного сечения; |
| ic | радиус инертности зоны сжатия поперечного сечения, т.е. Ic/Ac; |
| Kc | коэффициент максимальной несущей способности автоклавного ячеистого бетона в зависимости от класса сцепления; |
| K1 | понижающий коэффициент в формуле (А.11) при уменьшенном бетонном покрытии; |
| K2 | коэффициент расстояния для хомутов в формуле (A.11); |
| K3 | коэффициент в формуле (А.11), учитывающий тип хомута; |
| k | – коэффициент минимального армирования, учитывающий вид распределения напряжений; – коэффициент продольного изгиба в приложении В; – коэффициент распределения в формулах (А.45а) и (А.45b) для расчета прогиба; |
| ks | коэффициент продольного изгиба в формуле (A. 15); |
| к1 | – коэффициент воспринимаемого давления на опору; – понижающий коэффициент для расчетного значения прочности сцепления, учитывающий влияние геометрических факторов; |
| k2 | понижающий коэффициент, учитывающий длительные и температурные воздействия; |
| kw | коэффициент прочности сварного соединения, см. таблицу 5c; |
| L | длина пролета между центрами опор; |
| l | длина пролета; |
| lb | основное значение длины анкеровки арматуры согласно пункту 8.4 стандарта EN 1992-1-1:2004; |
| lb,net | необходимая длина анкеровки арматуры (см. рисунок A.4); |
| lh,eff | эффективная горизонтальная длина стены или опоры; |
| lhs | горизонтальная длина опоры в плоскости стены; |
| lht | горизонтальная длина поперечной стены (придающей жесткость); |
| lk,test | длина элемента при функциональном испытании; |
| ls | участок скалывания; |
| lw | высота стены, измеренная между средними точками креплений; |
| l0 | эффективная длина элемента (в отношении продольного изгиба); |
| Mcr | момент образования трещин; |
| Md | расчетное значение сопротивления изгибу; |
| Mh | изгибающий момент; |
| Mda | актуальное расчетное значение изгибающего момента; |
| Mf | изгибающий момент вследствие воздействия часто встречающейся комбинации нагрузок; |
| Mh | изгибающий момент вследствие горизонтального нагружения; |
| Mk | – изгибающий момент вследствие воздействия всей расчетной нагрузки; – заявленное нормативное значение сопротивления изгибу; |
| m | коэффициент, учитывающий поперечное сжатие в зоне анкеровки; |
| N | продольное усилие (сжатие положительное); |
| Ncr | расчетная аксиальная несущая способность, исходя из внецентренности нагрузки ecr; |
| Nd | расчетное продольное усилие (сжатие положительное); |
| NRd | расчетная аксиальная несущая способность; |
| NRk | нормативная несущая способность для продольных сил; |
| NRk,test | заявленная нормативная продольная несущая способность, установленная с помощью эксплуатационных испытаний согласно стандарту EN 1740; |
| Nsd | расчетное значение аксиальной силы в поперечном сечении; |
| n | количество (например, результатов испытаний); |
| np | количество приваренных поперечных стержней, служащих для анкеровки в зоне с поперечным сжатием; |
| nt | количество приваренных поперечных стержней в зоне анкеровки; |
| p, pI, pII | параметры в формуле (A.44); |
| qp | сумма постоянных и квазипостоянных нагрузок; |
| qv | сумма переменных нагрузок; |
| Rcd | расчетная несущая способность; |
| Rck | нормативная несущая способность; |
| r | – радиус изгиба, вызванного изгибающими моментами; – коэффициент для расчета эффективной высоты опор дверей или окон; |
| rc0 | радиус нагруженной поверхности согласно рисунку А.13; |
| rc1 | радиус наибольшей поверхности распределения согласно рисунку А.13; |
| s | – расстояние между хомутами; – шаг наклонной поперечной арматуры, измеренный вдоль продольной оси элемента; |
| sl1 | расстояние между стержнями продольной арматуры, работающей на растяжение; |
| s l2 | расстояние между стержнями арматуры; работающей на сжатие |
| ss | шаг поперечной арматуры вдоль продольной оси элемента; |
| st | расстояние между стержнями поперечной арматуры; |
| st,min | наименьшее расстояние между стержнями поперечной арматуры; |
| TRd1 | воспринимаемый момент кручения поперечного сечения без арматуры, работающей на кручение; |
| TRd3 | воспринимаемый момент кручения поперечного сечения с арматурой, работающей на кручение; |
| TSd | расчетное значение момента кручения; |
| tt | общая эффективная длина поперечных стержней, используемых для анкеровки; |
| V | – поперечное усилие; – объем элемента; |
| Vd | – расчетная несущая способность на сдвиг соединений; – расчетное значение усилия сдвига; |
| Vcd | увеличение сопротивления поперечному усилию благодаря бетону (= VRd1); |
| Vk | указанное нормативное значение поперечного усилия; |
| Vsd | расчетное значение действующего поперечного усилия на единицу длины; |
| Vwd | увеличение сопротивления поперечному усилию благодаря поперечной арматуре; |
| VRd | расчетное значение сопротивления поперечному усилию; |
| VRd1 | расчетное значение сопротивления поперечному усилию поперечного сечения без поперечной арматуры; |
| VRd2 | расчетное значение наибольшего воспринимаемого поперечного усилия без отказа мнимых бетонных сжатых раскосов; |
| VRd3 | расчетное значение сопротивления поперечному усилию поперечного сечения с поперечной арматурой; |
| Vsd | расчетное значение воздействующего поперечного усилия; |
| WT | момент сопротивлению кручению поперечного сечения; |
| v | понижающий коэффициент для расчетного значения прочности ячеистого бетона, используемый для определения расчетного значения воспринимаемого поперечного усилия VRd2, которое может быть воспринято без разрушения мнимого бетонного сжатого раскоса; |
| x | – высота нейтральной оси; – необходимое увеличение наименьшей длины анкеровки а0 на тот случай, если бетонное покрытие с продольной арматуры в торце конструкции, нагруженной поперек ее плоскости, превысит 15 мм; |
|  | среднее значение прочности на сжатие в серии испытаний; |
| xmin | наименьшее единичное значение прочности на сжатие в серии испытаний; |
| yel | кратковременный прогиб; |
| yk | прогиб под действием всей расчетной нагрузки, если предположить, что жесткость при изгибе поперечного сечения равна (El)k; |
| yv | мгновенный прогиб, вызванный переменной нагрузкой; |
| y0 | обратный прогиб, вызванный предварительным напряжением; |
| y1 | мгновенный прогиб под нагрузками, появляющимися до строительства заключительных элементов здания, если предположить, что поперечное сечение не разорвано и что E = Ecm; |
| yоо | длительный прогиб под действием квазипостоянной комбинации нагрузок; |
| z | плечо силы внутренних продольных усилий; |
| α | понижающий коэффициент для расчетного значения прочности на сжатие автоклавного ячеистого бетона, учитывающий факторы длительного воздействия; |
| αs | угол между поперечной арматурой и продольной осью; |
| β | коэффициент для определения эффективной высоты стены или опоры в зависимости от жесткости боковой дополнительной опоры; |
| γC | частный коэффициент запаса прочности для автоклавного ячеистого бетона; |
| γcomp | частный коэффициент запаса прочности для конструкции; |
| γF | частный коэффициент запаса прочности для воздействующих факторов; |
| γm | частный коэффициент запаса прочности для характеристик материала; |
| γn | коэффициент умножения частного коэффициента безопасности yc для автоклавного ячеистого бетона; |
| γs | частный коэффициент запаса прочности для арматурной стали; |
| ɛc | деформация/растяжение автоклавного ячеистого бетона; |
| ɛc(t0) | исходное (упругое) растяжение автоклавного ячеистого бетона; |
| ɛcc | деформация ползучести автоклавного ячеистого бетона; |
| ɛcfl | деформация при изгибе (растяжение или сжатие) автоклавного ячеистого бетона на противоположной стороне ɛc; |
| ɛcflu | наибольшее значение растяжения автоклавного ячеистого бетона в зоне растяжения, вызванного изгибом; |
| ɛsu | растяжение арматурной стали при наибольшей нагрузке; |
| ɛsuk | нормативное значение растяжения арматурной стали при наибольшей нагрузке; |
| ɛsyfl | растяжение или сжатие арматурной стали на противоположной стороне ɛc; |
| ɛyd | расчетное значение растяжения арматурной стали при напряжении, соответствующем пределу текучести; |
| ɛ0 | кратковременная предварительная деформация; |
| ɳd | переводный коэффициент для расчета на основании испытаний; |
| θ | угол между бетонным сжатым раскосом и продольной осью; |
| к | – искривление; – коэффициент для определения «эффективного» модуля упругости и «эффективной» прочности на растяжение при изгибе автоклавного ячеистого бетона; – коэффициент, учитывающий повышенную прочность при частичной удельной нагрузке на поверхность; |
| λ10dry | сухая теплопроводность при средней температуре испытаний 10 °C; |
| λd | расчетное значение влажной теплопроводности при влажности μm; |
| μ | расчетное значение трения; |
| μm | влажность, отнесенная к массе; |
| ρ | сухая объемная плотность автоклавного ячеистого бетона; |
| ρd,inf | расчетное значение влажной объемной плотности конструкций из ячеистого бетона (включая арматуру) в том случае, когда вес действует благоприятно; |
| ρd,sup | расчетное значение влажной объемной плотности конструкций из ячеистого бетона (включая арматуру) в том случае, когда вес действует неблагоприятно; |
| ρk | характеристическая сухая объемная плотность автоклавного ячеистого бетона (квантиль 95 %); |
| ρm | среднее значение сухой объемной плотности автоклавного ячеистого бетона; |
| ρsound | объемная плотность, используемая при определении акустических характеристик; |
| ρT,I | процент армирования продольной арматуры, воспринимающей кручение; |
| ρT,S | процент армирования хомутов, воспринимающих кручение; |
| ρthermal | объемная плотность, используемая при определении термических характеристик; |
| ρtrans | объемная плотность, используемая при расчете транспортной массы конструкций из ячеистого бетона; |
| ρ1 | процент армирования; |
| σc | напряжение автоклавного ячеистого бетона; |
| σd | расчетное значение напряжения (при сжатии); |
| σcd | расчетное значение краевого напряжения автоклавного ячеистого бетона на стороне сжатия; |
| σsld | расчетное значение напряжения при растяжении арматуры, работающей на кручение; |
| σswd | расчетное значение напряжения при растяжении поперечной арматуры; |
| σtd | расчетное значение краевого напряжения на стороне растяжения; |
| τRd | основное значение воспринимаемого напряжения на действие поперечной силы; |
| φ | максимальная деформация ползучести; |
| φd | диаметр поверхности с круговым нагружением; |
| φs | диаметр стержня; |
| φsl | диаметр продольного стержня; |
| φsw | диаметр хомута; |
| φt | диаметр поперечного стержня в области анкеровки. |

3.3 Сокращения

AAC 	автоклавный ячеистый бетон;

FPC 	заводской контроль качества продукции;

NPD 	национальные параметры;

RH 	относительная влажность;

SLS 	предельное состояние по эксплуатационной пригодности;

ULS 	предельное состояние по несущей способности.

4 Свойства материалов и требования к ним

4.1 Компоненты автоклавного ячеистого бетона

4.1.1 Общие положения

К использованию в процессе производства допускаются следующие исходные материалы, при необходимости, сочетаемые с добавками и активными действующими веществами:

a) материалы, содержащие известь:

1) цемент;

2) известь;

3) вторичный автоклавный ячеистый бетон;

b) материалы, содержащие кварц:

1) природный и/или молотый песок;

2) летучая зола (зола размельчённого топлива);

3) молотый гранулированный доменный шлак;

c) вода;

d) порообразующие материалы:

1) химические вещества (как правило, алюминиевый порошок или алюминиевая паста);

2) предварительно приготовленная стабильная пена;

3) прочие порообразующие вещества.

Допускается использование и других подходящих исходных материалов.

4.1.2 Выделение опасных веществ

Национальные нормативы по опасным веществам могут требовать проверки и декларирования выделений опасных веществ, а иногда и содержания, если строительная продукция, на которую распространяется действие настоящего стандарта, размещается на этих рынках.

При отсутствии гармонизированных методов испытаний, проверка и декларация выпуска/содержания должны выполняться с учетом национальных норм в месте использования.

4.2 Характеристики автоклавного ячеистого бетона

4.2.1 Общие положения

В следующих далее подразделах описаны основные свойства материала, использование которых допускается для общих расчетных задач. Расчетные значения, которые вставляются в уравнения для численных расчетов, указаны в приложениях А и В.

4.2.2 Сухая объемная плотность

4.2.2.1 Общие положения

Сухая объемная плотность, определенная согласно стандарту EN 678, должна указываться производителем на основании среднего значения шести последних испытательных комплектов (каждый из которых состоит из трех пробных образцов) либо в виде декларируемого среднего значения с декларируемым предельным отклонением, либо, как установлено в Таблице 1.

4.2.2.2 Декларируемая средняя сухая объемная плотность

Если производитель декларирует сухую объемную плотность в виде среднего значения, то оно должно находиться в следующих пределах:

- средняя сухая объемная плотность: ρm,g ± ∆pg

- единичное значение сухой объемной плотности: ρm,g ± 15 %

где ρmg – декларируемое среднее значение сухой объемной плотности;

∆pg – декларируемое предельное отклонение сухой объемной плотности (не более    10 %).

4.2.2.3 Декларируемый класс объемной плотности

Если производитель декларирует сухую объемную плотность в виде одного из классов объемной плотности, установленных в таблице 1, то среднее значение результатов испытаний шести последних испытательных комплектов (каждый из которых состоит из трех пробных образцов, испытание проводится по стандарту EN 678) должно находиться в указанных пределах. Отдельные значения могут быть выше или нижеуказанных пределов на величину до 25 кг/м3.

Таблица 1 – Классы объемной плотности

Сухая объемная плотность в килограммах на кубический метр

| Класс объемной плотности | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя сухая объемная плотность ρm | > 250 ≤ 300 | > 300 ≤ 350 | > 350 ≤ 400 | > 400 ≤ 450 | > 450 ≤ 500 | > 500 ≤ 550 | > 550 ≤ 600 | > 600 ≤ 650 |
| Класс объемной плотности | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |  |
| Средняя сухая объемная плотность pm | > 650 ≤ 700 | > 700 ≤ 750 | > 750 ≤ 800 | > 800 ≤ 850 | > 850 ≤ 900 | > 900 ≤ 950 | > 950 ≤ 1000 |  |

4.2.2.4 Производные значения объемной плотности

При отсутствии национальных предписаний для расчетов могут использоваться следующие значения объемной плотности:

(1)

(2)

где ρd,sup – расчетное значение сухой объемной плотности конструкций из ячеистого бетона (включая арматуру) во влажном состоянии (влажность μm), в том случае, когда вес действует неблагоприятно, в килограммах на кубический метр;

ρd,inf – расчетное значение сухой объемной плотности конструкций из ячеистого бетона (включая арматуру) во влажном состоянии (влажность μm), в том случае, когда вес действует благоприятно, в килограммах на кубический метр;

ρm,g – декларируемое среднее значение сухой объемной плотности, в килограммах на кубический метр;

∆pg – декларируемое предельное отклонение сухой объемной плотности ячеистого бетона, в килограммах на кубический метр;

μm – ожидаемая влажность ячеистого бетона, отнесенная к массе, в условиях эксплуатации, в процентах;

ms – масса арматуры, в килограммах;

V – объем конструкции, в кубических метрах.

При декларировании класса объемной плотности необходимо использовать выражение (ρm,g + ∆pg) в качестве верхнего предела и выражение (ρm,g - ∆pg) в качестве нижнего предела средней сухой объемной плотности ρm, установленной в таблице 1.

Для определения теплоизолирующих свойств допускается использование значений объемной плотности ρm,g и ρ90% (см. рисунок 1). В случае декларирования класса объемной плотности для определения теплопроводности λ10dry по таблице 4 может быть использован верхний предел средней сухой объемной плотности, установленной в таблице 1.

В основу определения звукоизолирующих свойств может быть положено декларируемое среднее значение ρm,g сухой объемной плотности. В случае декларирования класса объемной плотности допускается использование среднего значения верхнего и нижнего предела средней сухой объемной плотности, указанной в таблице 1.

Для определения транспортной массы конструкций, за исключением балок (см. примечание), может быть использовано следующее уравнение, если данные производителя отсутствуют:

ρtrans = 1,4 ρm,g + 40 кг/м3 					(3)

где ρtrans – объемная плотность, используемая при расчете транспортной массы конструкций из ячеистого бетона, в килограммах на кубический метр;

ρm,g – декларируемое среднее значение сухой объемной плотности ячеистого бетона, в килограммах на кубический метр. (В случае декларирования класса объемной плотности допускается использовать для ρm,g среднее значение верхнего и нижнего предела средней сухой объемной плотности ρm, указанной в таблице 1).

Примечание – У балок насыщенность арматурой может быть выше 40 кг/м3.

4.2.3 Нормативные значения плотности

Нормативные значения ƒk таких показателей прочности ячеистого бетона или конструкций из ячеистого бетона, как прочность на сжатие и прочность на растяжение при изгибе ячеистого бетона, несущая способность элементов согласно приложению В или прочность сцепления между арматурой и ячеистым бетоном определяются как 5-процентная квантиль соответствующего свойства (p = 0,95) при доверительном уровне γ = 0,75. Остальные данные см. в приложении F (справочное).

4.2.4 Прочность на сжатие

Характеристическая прочность на сжатие автоклавного ячеистого бетона должна указываться производителем либо как декларируемая прочность на сжатие fck,g, либо как один из декларируемых классов прочности на сжатие, установленных в таблице 2a.

Фактическая характеристическая прочность на сжатие fck, определяемая путем статического анализа (см. 4.2.3) результатов испытаний, проведенных согласно стандарту EN 679, должна равняться или быть больше декларированного значения fck,g или значения fck, требующегося для декларируемого класса прочности на сжатие, указанного в Таблице 2a.

Соответствующее наименьшее значение fc,min каждого испытательного комплекта, состоящего согласно стандарту EN 679 из трех испытательных образцов, должно составлять не менее чем 0,9-кратную величину декларируемой характеристической прочности fck,g или значения fck, требующегося для декларируемого класса прочности на сжатие, указанного в Таблице 2a.

Таблица 2a – Классы прочности на сжатие автоклавного ячеистого бетона

Прочность указана в мегапаскалях

| Класс прочности на сжатие | AAC 1,5 | AAC 2 | AAC 2,5 | AAC 3 | AAC 3,5 | AAC 4 | AAC 4,5 | AAC 5 | AAC 6 | AAC 7 | AAC 8 | AAC 9 | AAC 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fck | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |

4.2.5 Прочность на растяжение и прочность на растяжение при изгибе

Производитель может декларировать прочность на растяжение при изгибе ƒсflk,g на основании испытаний. Фактическая характеристическая прочность на сжатие при изгибе, определяемая путем статического анализа (см. 4.2.3) результатов испытаний, проведенных согласно стандарту EN 1351, должна равняться или быть больше декларируемого значения ƒcflk,g.

При отсутствии результатов испытаний оценочное значение прочности на растяжение или прочности на растяжение при изгибе может быть получено с помощью следующих уравнений:

(4a)

(4b)

(5a)

(5b)

где fctk;0,05 – характеристическое значение 5-процентного квантиля центрированной прочности на растяжение, в мегапаскалях;

fctk;0,95 – характеристическое значение 95-процентного квантиля центрированной прочности на растяжение, в мегапаскалях;

fcflk;0,05 – характеристическое значение 5-процентного  квантиля прочности на растяжение при изгибе, в мегапаскалях;

fcflk;0,95 – характеристическое значение 5-процентного квантиля прочности на растяжение при изгибе, в мегапаскалях;

fck – характеристическое значение прочности на сжатие согласно пункту 4.2.4, в мегапаскалях.

Примечание – Если за основу расчета берется декларируемая прочность на растяжение при изгибе ƒcflk, то используется понижающий коэффициент 0,8, учитывающий влияние размеров.

4.2.6 Диаграмма зависимости между напряжением и деформацией

Идеализированная диаграмма зависимости между напряжением и деформацией для ячеистого бетона состоит из линейной зависимости между напряжением и деформацией до сжатия, равного 0,002, при величине напряжения, соответствующей расчетному значению прочности на сжатие, и продолжается до предельного состояния по сжатию, равному 0,003 (см. А.3.2 и рисунок А.2).

4.2.7 Модуль упругости

Модуль упругости Еcm, определяемый по стандарту EN 1352, должен указываться производителем как декларируемое среднее значение с декларируемыми предельными отклонениями, полученное исходя из среднего значения шести последних испытательных комплектов (каждый из которых состоит из трех пробных образцов).

Значения должны находиться в следующих пределах:

- средний модуль упругости: Ecmg ± ∆Eg

- единичное значение модуля упругости: Ecm,g ± 20 %

где Ecm,g декларируемое среднее значение модуля упругости;

∆Eg декларируемое предельное отклонение модуля упругости (не более 10 %).

При отсутствии результатов испытаний среднее значение модуля упругости может быть рассчитано следующим образом:

Ecm = 5 (ρm - 150)					 	(6)

где Ecm – среднее значение модуля упругости автоклавного ячеистого бетона, в мегапаскалях;

ρm – среднее значение объемной плотности сухого автоклавного ячеистого бетона, в килограммах на кубический метр.

4.2.8 Коэффициент Пуассона поперечной деформации

Коэффициент поперечной деформации  для упругих деформации (сжатия) принимается равным 0,2. Если в напряженном растяжением ячеистом бетоне допускается трещинообразование, то коэффициент поперечного расширения может быть принят равным 0,0.

4.2.9 Коэффициент теплового расширения

При отсутствии результатов испытаний может быть принят коэффициент теплового расширения, равный 8 × 10-6/K.

4.2.10 Усадка при высыхании

Декларируемое значение усадки при высыхании определяется по стандарту EN 680. Это значение может быть указано как среднее условное стандартное значение ɛcs,ref или, в качестве альтернативы, как общее значение усадки при высыхании ɛcs,tot, умноженное на понижающий коэффициент 0,5.

Примечание – Понижающий коэффициент учитывает то, что изменение формы целых конструкций вследствие усадки при высыхании (или вследствие разбухания при увлажнении) зависит от размеров конструкции, насыщенности арматурой и ее положения, а также от начальной и практической влажности ячеистого бетона.

Таблица 2b – Классы усадки при высыхании для автоклавного ячеистого бетона

| Класс усадки при высыхании | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ɛс мм на м | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | ≤ 0,35 | ≤ 0,40 |

4.2.11 Ползучесть

4.2.11.1 Общие положения

Коэффициент ползучести указывается производителем на основании результатов испытаний согласно стандарту EN 1355 либо как декларируемое среднее значение, либо как декларируемый класс ползучести.

Коэффициент ползучести определен следующим образом:

(7)

где ɛcc(t0,t)  – деформация ползучести от момента времени t0 до момента времени t;

ɛc(t0) – (упругая) начальная деформация в заданный момент времени t0.

Ползучесть ячеистого бетона для напряжений сжатия, которые в момент нагружения t0 не превышают значение 0,45 ƒck, может быть принята пропорциональной приложенному напряжению.

При отсутствии результатов испытаний максимальная деформация ползучести       φ (t0, t∞) может быть принята равной 1,0.

4.2.11.2 Декларируемое среднее значение ползучести

Если производитель указывает коэффициент ползучести как среднее значение, то оно должно находиться в следующих пределах:

- среднее значение коэффициента ползучести: φ (t0, t∞) + 10 %;

- единичное значение коэффициента ползучести: φ (t0, t∞) + 20 %.

4.2.11.3 Декларируемый класс ползучести

Если производитель указывает коэффициент ползучести согласно классам ползучести, установленным в таблице 3, то среднее значение результатов испытаний, проведенных согласно стандарту EN 1355, должно находиться в указанных пределах.

Таблица 3 – Классы ползучести

| Класс ползучести | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний коэффициент ползучести φ (t0, t∞) | > 0,4 | > 0,5 | > 0,6 | > 0,7 | > 0,8 | > 0,9 |
|  | ≤ 0,5 | ≤ 0,6 | ≤ 0,7 | ≤ 0,8 | ≤ 0,9 | ≤ 1,0 |

4.2.12 Удельная теплоемкость

Удельная теплоемкость автоклавного ячеистого бетона принимается равной 1050 Дж/(кг K).

4.2.13 Теплопроводность

4.2.13.1 Общие положения

Теплопроводность автоклавного ячеистого бетона в форме выражения λ10dry декларируют для высушенного в печи бетона и указывают вместе с сухой объемной плотностью. Декларируемые значения теплопроводности либо рассчитывают исходя из результатов измерений испытуемых образцов, либо берут из таблицы 4. Расчетное значение теплопроводности должно соответствовать декларируемой теплопроводности, скорректированной согласно пункту 5.1.4 с учетом влажности.

Декларируемое значение должно содержать значение теплопроводности с указанием процентной доли продукции, к которой оно относится (например, λ10dry(50 %) или λ10dry(90 %)).

4.2.13.2 Методика определения сухой теплопроводности с помощью испытаний

При проведении испытаний необходимо действовать так, как указано в пунктах 4.2.13.3-4.2.13.6.

4.2.13.3 Метод испытаний

Эталонный метод испытаний установлен в стандарте EN 12664. Средняя эталонная температура испытания автоклавного бетона должна составлять 10 °С. Допускается применение иных методов испытаний, для которых могут потребоваться испытуемые образцы других размеров и с отклонениями в кондиционировании, если может быть указана взаимосвязь между результатами эталонного и альтернативного метода испытаний.

4.2.13.4 Испытуемые образцы

Испытуемые образцы должны быть однородными. Размеры испытуемых образцов и требования к плоскостности, зависят от размеров используемого устройства и от теплопроводности материала. В испытуемых образцах не должно быть арматуры.

4.2.13.5 Кондиционирование испытуемых образцов

Испытуемые образцы кондиционируют на воздухе при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности (50 ± 5) % до тех пор, пока не будет достигнута постоянная масса. Постоянство массы считается достигнутым, если разность между двумя взвешиваниями, следовавшими одно за другим с промежутком в 24 часа, не превышает 0,2 %.

Допускается выбор иных условий испытания (например, сушка в печи), если может быть указана взаимосвязь между эталонными и альтернативными условиями.

4.2.13.6 Определение среднего значения и предельных значений для сухого состояния

Для обеспечения репрезентативности результатов испытания для производимого в данный момент материала, испытания проводят на испытуемых образцах, отобранных из трех различных производственных партий, объемная плотность которых находится в пределах, указанных для рассматриваемого изделия. Из трех результатов испытаний рассчитывают среднее значение теплопроводности и перерассчитывают его с учетом влажности, равной нулю, так, как указано в пункте 5.1.4. Сухую объемную плотность каждого из трех испытуемых образцов определяют по стандарту EN 678, и затем рассчитывают среднее значение трех результатов.

Основываясь на значениях таблицы, указанных в подразделе 4.2.13.7, вычерчивают диаграмму взаимозависимости теплопроводности λ10dry (Вт/(м K)) и сухой объемной плотности р (кг/м3) (линия 9 на рисунке 1). Среднее значение измеренной теплопроводности λ10dry наносят над средней сухой объемной плотностью, определенной путем испытаний (см. точку А на рисунке 1). Через эту точку прокладывают линию, проходящую параллельно линии, отображающей значения из таблицы (линия 10 на рисунке 1). С помощью этой линии в соответствии со стандартом EN ISO 10456 определяют среднее значение и предельные значения теплопроводности в зависимости от средней сухой объемной плотности изделия, а также 10-процентного и 90-процентного квантиля сухой объемной плотности изготовленного изделия с доверительным уровнем    γ = 90 %.

Условные обозначения

- Верхний предел

- Среднее значение

- Нижний предел

- Точка А: среднее значение результатов испытаний

- Пределы сухой объемной плотности продукции

- Средняя сухая объемная плотность продукции

- Сухая объемная плотность, которую не превысили 90 % изделий

- Сухая объемная плотность, которую не превысили 10 % изделий

- Линия, соответствующая значениям из таблицы 4

- Линия, параллельная линии 9 и проходящая через точку А

Рисунок 1 – Определение сухой теплопроводности изделия λ10dry

4.2.13.7 Использование значений теплопроводности из таблицы

При отсутствии результатов испытаний на теплопроводность принимают значения сухой теплопроводности в зависимости от сухой объемной плотности (см. 4.2.2.4), указанные в таблице 4.

Таблица 4 – Сухая теплопроводность λ10dry автоклавного ячеистого бетона

для 50 % и 90 % продукции с доверительным уровнем γ = 90 %

(рассчитанная по стандарту EN 1745)

| Средняя сухая объемная плотность ρa кг/м3 | Теплопроводность λ10dry Вт/(м K) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 50 % | 90 % |
| 300 | 0,072 | 0,085 |
| 400 | 0,096 | 0,110 |
| 500 | 0,120 | 0,130 |
| 600 | 0,150 | 0,160 |
| 700 | 0,170 | 0,180 |
| 800 | 0,190 | 0,210 |
| 900 | 0,220 | 0,240 |
| 1 000 | 0,240 | 0,260 |
| Примечания 1 Промежуточные значения могут быть получены путем интерполяции. 2 Теплоизолирующие свойства определяют, используя среднюю сухую теплопроводность λ10dry(50 %). |  |  |
| а См. рисунок 1. |  |  |

4.2.14 Паропроницаемость

Расчетное значение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара принимается равным 5 или 10. Меньшее значение относится к диффузии в конструкцию (увлажнение), большее значение – к диффузии из конструкции (высыхание).

Более точные значения паропроницаемости и коэффициента сопротивления диффузии водяного пара могут быть определены с помощью испытаний по стандарту EN ISO 12572.

4.2.15 Водонепроницаемость

Если выдвигается требование водонепроницаемости, то конструкции должны быть защищены от проникновения воды путем, например, нанесения соответствующей штукатурки, соответствующего покрытия, с помощью обшивки или обработки поверхности.

4.3 Арматура

4.3.1 Сталь

Арматура, изготовленная из шлифованных прутков или раскатанных продуктов, должна состоять из арматурной стали согласно стандарту EN 10080 или из нержавеющей стали согласно стандарту EN 10088-5.

Если в гармонизированном стандарте на продукцию не указано, необходимо продемонстрировать, что арматура, закупленная на металлургическом заводе для использования в сборных железобетонных элементах из автоклавного ячеистого бетона, прошла первоначальные типовые испытания, аудиторские испытания образцов, взятых на заводе, первоначальную проверку ФКЭ и постоянное наблюдение ФКЭ.

Примечание – Соответствующий сертификат покажет, как производство арматурной стали подлежит контролю третьей стороны, включая первоначальные типовые испытания, аудиторские испытания образцов, взятых на заводе, первоначальную проверку ФКЭ и постоянное наблюдение ФКЭ.

Если иное не указано в гармонизированном стандарте на конструкционную нержавеющую арматурную сталь, она должна иметь диаметр не более 12 мм.

Заявленные свойства прочности и пластичности арматурной стали, используемой в компонентах автоклавного ячеистого бетона, должны соответствовать свойствам стали после выпрямления и после автоклавной обработки.

Примечание – Тепловое удлинение аустенитной нержавеющей стали выше, чем у нормальной стали и ферритной или аустенитно-ферритной нержавеющей стали.

4.3.2 Рабочая арматура

Эксплуатационные характеристики арматурной стали определены в стандарте       EN 10080. Они должны проверяться с помощью методов испытаний, установленных настоящим стандартом.

В таблице 5a вместе с EN 10088-5 указаны применяемые марки нержавеющей стали, их химический состав и плотность.

При соединении стержней из нержавеющей стали и размотанных изделий следует использовать контактную сварку.

Примечание – Слой защиты от коррозии необходим также для арматурных стержней из нержавеющей стали и размотанных изделий в автоклаве.

Таблица 5a – Список сортов стали для нержавеющей арматурной стали

| Номер стали | Название стали | Плотность [кг/дм3] - в соответствии с EN 10088-1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4003 | X2CrNi12 | 7,7 | Ферритная нержавеющая стальa |
| 1.4016 | X6Cr17 | 7,7 | Ферритная нержавеющая сталь |
| 1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 | 7,8 | Аустенитно-ферритная сталь |
| 1.4362 | X2CrNiN23-4 | 7,8 | Аустенитно-ферритная сталь |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 7,8 | Аустенитно-ферритная сталь |
| a Для этого номера стали требуется защита от коррозии, эффективность которой подтверждена в соответствии с EN 990, см. 5.3.3. |  |  |  |

Рабочие характеристики нержавеющей стали определены в EN 10088-5 и должны быть проверены в соответствии с методами испытаний настоящего стандарта со следующими исключениями и дополнительными рабочими характеристиками при использовании для усиления компонентов из автоклавного ячеистого бетона:

1) Нормативные значения механических свойств нержавеющей арматурной стали

Показатели сопротивления разрыву нержавеющей арматурной стали следует заявлять, как нормативные значения, определяемые как 5% квантиль этого свойства (p = 0,95) при уровне достоверности γ = 90%. Номинальная площадь поперечного сечения изделия используется при расчете значений прочности. Это определение относится к долгосрочному показателю качества продукции.

2) Пригодность для изгиба

Если используется гнутая нержавеющая арматурная сталь, ее пригодность для изгиба должна определяться испытанием на изгиб в соответствии с EN ISO 15630-1 с минимальным углом изгиба 180°. После проведения испытания изделия не должны иметь разрывов или видимых трещин. Диаметр оправки, указанный для испытания на изгиб, не должен превышать соответствующий максимальный диаметр, указанный в Таблице 5b.

Примечание – Отсутствие трещин, видимых человеку с нормальным зрением или в очках, рассматривается как свидетельство того, что образец выдержал испытание на изгиб. Поверхностный пластический отрыв может произойти в основании ребер или углублений, и не считается неудачей. Разрыв можно считать поверхностным, если глубина разрыва не превышает ширину разрыва.

Таблица 5b – Диаметр оправки для испытания на изгиб

| Номинальный диаметр d (мм) | Максимальный диаметр оправки |
| --- | --- |
| ≤ 16 | 3d |
| > 16 | 6d |

3) Размеры и допуски

Допустимое отклонение от номинальной массы на метр не должно быть более:

± 6,0% от номинального диаметра 12 мм и менее.

Арматура должна обладать достаточной пластичностью при растяжении. Пластичность считается достаточной, если выполняется следующее условие пластичности:

εuk > 2,5 %

Декларируемое значение срезывающего усилия сварных узлов Fwg должно соответствовать следующему условию:

Fwg ≥ kw fyk Asl						(8)

где kw – коэффициент прочности сварного соединения, см. таблицу 5c;

ƒyk – нормативный предел текучести;

Asl – площадь поперечного сечения арматурного стержня с наибольшим диаметром узла.

Таблица 5c – Классы прочности сварного соединения и коэффициенты kw

| Класс прочности сварного соединения | kw |
| --- | --- |
| S 1 | 0,25 |
| S 2 | 0,50 |

Предел прочности на действие поперечной силы сварных узлов определяют по стандарту EN 1737. Классы прочности сварных соединений указываются производителем согласно таблице 5c.

Применяют, как правило, класс S 1. Класс S 2 должен применяться для стали с особыми свойствами, требуемыми национальными органами.

4.3.3 Эффективный диаметр стержней с покрытием

Увеличение диаметра стержня из-за антикоррозионного покрытия может быть учтено при расчете усилия, воспринимаемого поперечными анкерными стержнями (см. А.10.3), если при испытании на выдергивание арматуры согласно стандарту EN 15361 выполняются следующие условия:

а) ϕtot,m ≥ ϕtot,g

b) fcb,c/fcm,C ≥ 0,9 fcb,B/fcm,B

где ϕtot,m – измеренный средний наружный диаметр поперечного стержня с антикоррозионным покрытием;

ϕtot,g – декларируемый эффективный наружный диаметр поперечного стержня с антикоррозионным покрытием;

fcb,B – напряжение внутренней поверхности отверстия поперечного стержня у испытуемых образцов типа В;

fcb,c – напряжение внутренней поверхности отверстия поперечного стержня у испытуемых образцов типа С;

fcm,B – прочность на сжатие ячеистого бетона испытуемых образцов типа В;

fcm,C – прочность на сжатие ячеистого бетона испытуемых образцов типа С.

Если при расчетах используется эффективный диаметр ϕtot,g (равный среднему наружному диаметру поперечных стержней, включая антикоррозионное покрытие), то согласно пункту 5.2 стандарта EN 15361:2007 его необходимо декларировать как среднее значение.

4.3.4 Монтажная арматура

При необходимости производитель должен указывать механические свойства монтажной арматуры.

4.4 Сцепление

Сцепление, учтенное производителем при расчетах согласно приложению А, указывается производителем в виде класса сцепления согласно таблице 6.

Таблица 6 – Классы сцепления

| Класс сцепления | Пояснение |
| --- | --- |
| B1 | Сцепление при расчетах не учтено |
| B2-N | Сцепление учтено при проектировании, и компоненты из автоклавного ячеистого бетона используются при нормальных условиях эксплуатации |
| B2-T | Сцепление учтено при проектировании, и компоненты из автоклавного ячеистого бетона используются в рабочих условиях до 50 °C |

Для классов сцепления B2-N и B2-T минимальная нормативная прочность сцепления fbk должна быть 0,20 МПа.

Если действие сцепления было учтено при расчетах (см. класс сцепления В 2), производитель должен указывать нормативное значение прочности сцепления ƒbk (см. А.10.2). Кратковременную прочность сцепления определяют в ходе начального аудита согласно стандарту EN 12269-1. Фактическая нормативная прочность сцепления ƒbk, определенная путем статистического анализа (см. 4.2.3) результатов, должна быть, по меньшей мере, равной декларированному значению. Начальный аудит должен включать в себя также испытания по стандарту EN 989, чтобы установить взаимосвязь между обоими методами испытаний.

В рамках внутризаводского контроля производства необходимо испытать прочность сцепления согласно стандарту EN 989. При этом должен быть учтен коэффициент корреляции, установленный в ходе начального аудита согласно стандарту EN 12269-1.

При определении расчетного значения прочности сцепления ƒbk необходимо учитывать длительные воздействия и возможное влияние экстремальных температур.

Длительные воздействия и температуру определяют согласно стандарту EN 12269-2, чтобы подтвердить, что использованный для расчетов декларированный понижающий коэффициент k2, см. A.10.2, является правильным. Понижающий коэффициент k2 может применяться для нормальных рабочих условий, т.е. класса N, или рабочих условиях до   50 °C, т.е. класс T. Перед длительными испытаниями необходимо провести начальные краткосрочные испытания в соответствии с EN 12269-1.

Понижающий коэффициент k2 можно считать приемлемым, если длительная прочность сцепления ƒbl, полученная в окончательных краткосрочных испытаниях после 200 000 циклов нагрузки в соответствии с EN 12269-2, соответствует следующему требованию:

ƒbl,mean ≥ 0,7k2ƒbm 						(9)

где fbl,mean – среднее значение длительной прочности сцепления согласно стандарту EN 12269-2, полученное в окончательных краткосрочных испытаниях после 200000 циклов нагрузки;

k2 – понижающий коэффициент, учитывающий долговременные воздействия и температуру на соединение между арматурными стержнями и ячеистым бетоном;

fbm – среднее значение кратковременной прочности сцепления, определенное в соответствии с EN 12269-1.

Примечание – Значения прочности сцепления fbl,mean и ƒbm будут определяться на испытательных образцах, приготовленных из того же образца.

4.5 Термическое предварительное напряжение

4.5.1 Общие положения

Термическое предварительное напряжение, учтенное при расчетах согласно приложению А, указывается производителем в виде класса предварительного напряжения в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 – Классы предварительного напряжения

| Класс предварительного напряжения | Пояснение |
| --- | --- |
| P 1 | Термическое предварительное напряжение при расчетах не учтено |
| P 2 | Термическое предварительное напряжение при расчетах учтено |

Различия в свойствах деформации автоклавного бетона и стали могут привести в процессе отверждения паром и последующего охлаждения к созданию предварительного напряжения. Для конструкций, у которых предварительное напряжение может вызвать появление трещин у их концов, см. формулу (E.17), могут быть предусмотрены хомуты или иные виды поперечной арматуры, которые могут принять на себя раскалывающие силы.

Если при расчете предельного состояния по эксплуатационной пригодности учитывается действие предварительного напряжения, то производитель должен декларировать среднее значение кратковременной предварительной деформации (ɛ0m). Дополнительно необходимо подтвердить, что между арматурой и автоклавным ячеистым бетоном не возникает длительного скольжения. Кроме того, необходимо показать, что напряжение сцепления между арматурой и автоклавным ячеистым бетоном в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности ни при каком варианте нагрузки не превышает расчетное значение прочности сцепления fbd (см. A.10.2.2) или не ведет к превышению усилия, воспринимаемого анкерным креплением Fra (см. A.10.3). Длина зоны передачи предварительного напряжения должна быть на обоих концах менее 15 % длины конструкции.

Величина кратковременной предварительной деформации (ɛ0) выводится с применением признанных методов, как это описано, например, в справочном приложении Е, из напряжений стали в ненагруженных конструкциях, измеренных согласно стандарту EN 1738.

Вследствие ползучести и усадки автоклавного ячеистого бетона и релаксации арматурной стали предварительное напряжение со временем уменьшается. Это следует учитывать в том случае, когда при расчетах должно быть учтено воздействие предварительного напряжения. При этом должны использоваться признанные методы, описанные, например, в разделе Е.2 справочного приложения Е.

Допускается увеличение проскальзывания между арматурным стержнем и автоклавным ячеистым бетоном в условиях длительного нагружения не более чем на 5 % от начального проскальзывания, измеренного при длительном испытании согласно стандарту EN 12269-2.

4.5.2 Декларируемая средняя начальная предварительная деформация ɛ0m,g

Производитель может указывать начальную предварительную деформацию в виде среднего значения, которое должно соответствовать следующим условиям:

- средняя начальная предварительная деформация: ≥ ε0m,g – 10 %;

- единичное значение измеренной начальной предварительной деформации: ≥ ε0m,g – 20 %.

При расчете средней начальной предварительной деформации необходимо учитывать шесть последних испытаний.

5 Характеристики конструкций и требования к характеристикам

5.1 Общие положения

Примечание – Информацию о методах декларирования механических характеристик и огнестойкости можно найти в Приложении Н.

5.1.1 Механическое сопротивление

Конструкции отвечают требованиям к механическому сопротивлению, если они рассчитаны согласно пункту 5.2.4.

5.1.2 Акустические характеристики

5.1.2.1 Воздушная звукоизоляция

Воздушная звукоизоляция зависит главным образом от веса, соотнесенного с площадью поверхности.

При необходимости воздушную звукоизоляцию изготовленных из конструкций стен, перекрытий и крыш измеряют согласно стандарту EN ISO 10140-1, -2, -4, -5 и выражают ее в виде единичного значения для оценки согласно стандарту EN ISO 717-1 (эталонный метод).

Воздушная звукоизоляция сооружений для звукоизоляции дорожного движения может быть определена по стандарту EN 1793-2.

Испытания должны проводиться при стандартизованных условиях для изделий в окончательном эксплуатационном состоянии с уплотненными стыками между конструкциями, но без покрытий, за исключением перекрытий с наливным полом наименьшей толщины, если это необходимо. Результаты этих испытаний могут быть применены к элементам зданий с такими же или лучшими техническими характеристиками и любой площади.

В качестве альтернативы испытаниям может быть также проведена оценка воздушной звукоизоляции согласно стандарту EN 12354-1.

5.1.2.2 Изоляция от ударных шумов

При необходимости изоляцию от ударных шумов перекрытий, изготовленных из конструкций, измеряют согласно стандарту EN ISO 10140-1, -3, -5 и выражают ее в виде единичного значения для оценки согласно стандарту EN ISO 717-2 (стандартный метод).

Испытания должны проводиться при стандартизованных условиях для изделий в окончательном эксплуатационном состоянии, при необходимости с наливным полом (стяжкой) наименьшей толщины, и без обшивки перекрытий. Результаты этих испытаний могут быть применены к перекрытиям с такими же или лучшими техническими характеристиками и любой площади.

В качестве альтернативы испытаниям может быть также проведена оценка изоляции от ударных шумов согласно стандарту EN 12354-2.

5.1.2.3 Звукопоглощение

Звукопоглощение зависит главным образом от текстуры поверхности. При необходимости его измеряют согласно стандарту EN ISO 354.

Показатель звукопоглощения для звукоизолирующих сооружений у дорог может быть определен по стандарту EN 1793-1.

5.1.3 Пожаробезопасность и огнестойкость

5.1.3.1 Пожаробезопасность

Автоклавный ячеистый бетон испытывают и классифицируют согласно положениям стандарта EN 13501-1. Если содержание равномерно распределенного органического материала составляет менее 1 % в массовых или объемных долях (решающим является более строгое значение), то ячеистый бетон относят к классу 1) A1 без проведения испытаний.

5.1.3.2 Огнестойкость

Если конструкции из ячеистого бетона должны обладать огнестойкостью, они должна быть указаны производителем с классификацией, установленной либо с помощью испытаний, либо с применением значений из таблиц, либо путем расчетов.

a) Классификацию огнестойкости с помощью испытаний выполняют согласно стандарту EN 13501-2.

Примечание – Методы испытаний для различных видов конструкций установлены в стандарте EN 13501-2. К ним относятся стандарты EN 1364-1 для испытаний ненесущих стен, EN 1365-1 для испытаний несущих стен, EN 1365-2 для испытаний перекрытий и крыш, EN 1365-3 для испытаний балок и EN 1365-4 для испытаний опор.

b) Классификацию огнестойкости с применением значений из таблиц выполняют согласно приложению С.

c) Классификацию огнестойкости с помощью расчетов выполняют согласно приложению С.

5.1.4 Расчетное значение термического сопротивления и расчетное значение теплопроводности

Расчетное значение термического сопротивления может быть определено согласно стандарту EN ISO 6946 с применением расчетного значения теплопроводности λd, определяемого по следующей формуле (11a):

(11a)

где λd – расчетное значение влажной теплопроводности при влажности μm, в ваттах на метр-кельвин;

e – основание натуральных логарифмов (2,718);

λ10dry – сухая теплопроводность, в ваттах на метр-кельвин (см. примечание 2);

_________________________

1) Решением Комиссии 96/603/EEC материалы должны рассматриваться как реакция на пожар класса А без необходимости испытаний.

μm – влажность, в единицах массы на единицу массы;

fu – коэффициент для корректировки влажности, в единицах массы на единицу массы. При отсутствии значения в данных по испытанию, fu берется в качестве 2,0.

Примечания

1 Предполагается, что влажность для различных случаев применения указана в приложениях к национальным документам.

2 Термические свойства определяют на основании средней сухой теплопроводности λ10dry(50 %).

Или же коэффициенты преобразования влаги и факторы преобразования влажности могут быть получены из испытаний, проводимых при нескольких практических значениях влажности.

Затем расчетное тепловое сопротивление можно определить по формуле (11b):

(11b)

где λ10dry – теплопроводность в сухом состоянии, в ваттах на метр по Кельвину (см. примечание 2 выше);

Fm – коэффициент преобразования влажности, полученный в результате испытаний.

5.2 Технические требования и декларируемые характеристики

5.2.1 Габаритные размеры и предельные отклонения

Производитель должен указывать основные габаритные размеры, определенные согласно стандартам EN 991 или EN 772-16, или EN 772-20 (длина или высота, толщина, ширина, плоскостность и параллельность контактных поверхностей в стыках), и их предельные отклонения.

Отклонение номинально прямоугольных конструкций от прямоугольности в их плоскости, определенное по стандарту EN 991, должно быть ограничено величиной 3 мм/0,5 м. Отклонение от прямоугольности у вертикальных стеновых конструкций, установленных на тонкий слой раствора, должна быть ограничена величиной 0,2 мм/0,5 м.

Производитель вправе декларировать меньшее предельное отклонение, чем отклонения для класса Т 1 в таблице 8.

Максимальные отклонения конструкций должны соответствовать требованиям к допускам таблицы 8.

Таблица 8 – Предельные отклонения размеров конструкций

Размеры указаны в мм

| Класс допуска | T 1 | T 2 | T 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина | ±5 | ±3,0 | ±3,0 |
| Высота | ±3 | ±1,0 | ±1,0 |
| Ширина | ±3 | ±1,5 | ±1,5 |
| Плоскостность контактных поверхностей в стыках | Требований нет | Требований нет | ≤ 1,0 |
| Параллельность контактных поверхностей в стыках | Требований нет | Требований нет | ≤ 1,0 |

Допускается формирование боковых профилей по типу «шпунтовые соединения».

Положение рабочей арматуры должно быть либо задекларировано производителем, либо указано в расчетном документе на каждое изделие. Фактическая эффективная высота может быть меньше расчетного значения не более чем на 5 мм. Отклонение положения стержней поперечной арматуры от номинального размера должно составлять не более ± 10 мм.

5.2.2 Масса конструкций

Масса в сухом состоянии и масса, включающая влажность конструкций в состоянии поставки, может быть указана в виде среднего значения (см. 4.2.2.4).

5.2.3 Размероустойчивость

При отсутствии результатов испытаний для расчета конструкций из ячеистого бетона следует применять конечные значения деформации усадки ɛ0∞, указанные в таблице 9.

Таблица 9 – Конечные значения деформации усадки ɛ0∞ для конструкций из ячеистого бетона

| Относительная влажность % | Номинальный размер 2 Ac/u мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | 50 | 150 |
| 50 | 0,25 %0 | 0,15 % |
| 80 | 0,15 % | 0,10 % |
| Ac – площадь поперечного сечения конструкции из ячеистого бетона; u – периметр поперечного сечения конструкции из ячеистого бетона. Допускается линейная интерполяция. |  |  |

5.2.4 Несущая способность

5.2.4.1 Общие положения

Все основные характеристики, касающиеся несущей способности изделия, должны быть рассчитаны как для предельных состояний по несущей способности, так и для предельных состояний по эксплуатационной пригодности.

Метод проектирования, используемый в соответствии с приложением A или приложением B, должен быть заявлен производителем.

Расчетные значения несущей способности следует определять одним из следующих методов:

a) путем расчетов (см. 5.2.4.2);

b) путем функциональных испытаний компонентов (см. 5.2.4.3);

c) путем расчетов и физических испытаний (см. 5.2.4.4)

Примечания

1 Для определенных примеров использования продукции в процессе реализации могут потребоваться испытания согласно Приложению В или метод расчета согласно Приложению А.

2 Действия и факторы безопасности деятельности регулируются национальными нормами или другими правилами, действующими в месте использования продукции. Расчетные нагрузки – это предопределенные значения, зависящие от целевого использования продукции.

5.2.4.2 Определение расчетных значений путем расчетов

Определение расчетных значений несущей способности путем расчетов должно соответствовать приложению А.

5.2.4.3 Определение расчетных значений путем функциональных испытаний  конструкций

В случае определения расчетных значений путем испытаний, заявленные значения несущей способности должны быть основаны на функциональных испытаниях элементов в соответствии с приложением В. Нормативная несущая способность должна определяться при помощи статистической интерпретации результатов испытаний (см 4.2.3).

5.2.4.4 Определение расчетных значений путем расчетов и физических испытаний

Физические испытания готовых конструкций с целью подтверждения расчетов требуются в следующих случаях:

- при использовании альтернативных методов расчетов;

- при строительстве несущих конструкций с необычными расчетными моделями (необычное моделирование для расчета несущих конструкций).

В этих случаях необходимо провести испытания конструкций на достаточно большом количестве испытуемых образцов в натуральную величину до начала производства, чтобы проверить пригодность расчетной модели, положенной в основу расчетов. Для этого необходимо провести испытания под нагрузкой, охватывающие ультимативные расчетные ситуации.

5.2.5 Прогиб

Прогиб конструкций перекрытий или крыш, а также балок при заданном воздействии определяют путем расчетов (см. приложение А). Кратковременный прогиб может быть также определен с помощью функциональных испытаний конструкций (см. приложение В).

5.2.6 Сопротивление стыков нагрузкам

Если расчеты потребуют определения сопротивления стыков между конструкциями, производитель должен указать сопротивление действию поперечной силы в плоскости конструкции на основании результатов испытаний согласно стандарту EN 1739 (стандартный метод) или сопротивление действию поперечной силы поперек плоскости конструкции согласно стандарту EN 1741 (эталонный метод). В качестве альтернативного варианта сопротивление стыков определенных типов может быть определено с помощью расчетов.

5.2.7 Минимальные требования

5.2.7.1 Минимальная толщина

Минимальная номинальная толщина ненесущей конструкции должна составлять 30 мм. Минимальная номинальная толщина несущей конструкции в зависимости от выбранного класса толщины установлена в Таблице 10.

Таблица 10 – Классы толщины несущих конструкций

| Класс толщины | Минимальная номинальная толщина |
| --- | --- |
| Th 1 | 70 |
| Th 2 | 100 |

5.2.7.2 Минимальные требования к рабочей арматуре

5.2.7.2.1 Общие положения

Правила, изложенные в настоящем разделе, относятся к рабочей арматуре конструкций из ячеистого бетона, подвергающейся в основном статическим нагрузкам. Конструкции должны иметь требуемую насыщенность арматурой, необходимую:

- для ограничения раскрытия трещин вследствие транспортировки, обращения и эксплуатационного нагружения (см. A.9.3);

- у конструкций с рабочей арматурой: для предотвращения хрупкого разрушения при изгибе поперечных сечений при образовании первой трещины (см. A.3.4);

- для распределения нагрузок.

Номинальный диаметр стержней в плитах должен составлять ≥ 4 мм и ≤ 12 мм и в балках ≥ 4 мм и ≤ 25 мм.

Анкеровка стержней должна обеспечиваться приварными поперечными стержнями или при необходимости посредством сцепления бетона с арматурой.

Бетонное покрытие стержней должно составлять не менее 10 мм и не может быть меньше диаметра стержня, за исключением концов конструкций, если поверхность разреза арматуры в этих местах должным образом защищена от коррозии.

5.2.7.2.2 Расстояние между стержнями

a) Продольные стержни

Растянутая арматура конструкций перекрытий и крыш должна состоять, по меньшей мере, из трех, а арматура стеновых конструкций – по меньшей мере из двух стержней.

В балках и узких вставных деталях шириной ≤ 375 мм достаточно двух растянутых стержней.

Расстояние между осями SI1 стержней требуемой растянутой арматуры необходимо выбирать так, чтобы:

- 50 мм ≤ sI1 ≤ 2d для конструкций перекрытий и крыш;

- 2,5 φSl ≤ sI1 ≤ 2d для балок;

- 50 мм ≤ sI1 ≤ 700 мм для стеновых конструкций.

где φSl – диаметр продольного стержня;

d – эффективная высота поперечного сечения.

Арматура несущих выступов (балконов и т.п.) ≥ 4 h должна состоять не менее чем из двух стержней. Расстояние между осями продольных стержней должно быть не более   150 мм + h/10, где h – толщина плиты в миллиметрах.

Расстояние между осями sI2 стержней требуемой сжатой арматуры необходимо выбирать так, чтобы

- 50 мм ≤ sI2 ≤ 700 мм.

b) Поперечные стержни

Расстояние между осями st поперечных стержней, требующихся для анкеровки продольной арматуры, необходимо выбирать так, чтобы:

- для bw ≤ 750 мм: 50 мм ≤ st ≤ 500 мм;

- для bw > 750 мм: 50 мм ≤ st ≤ 333 мм.

где bw – ширина конструкции.

Расстояние между осями st поперечных стержней, требующихся для иных целей (в центральной области конструкции из ячеистого бетона за пределами зоны анкеровки), необходимо выбирать так, чтобы

- для b ≤ 750 мм: 50 мм ≤ st ≤ 1200 мм;

- для b > 750 мм: 50 мм ≤ st ≤ 3d

c) Поперечная арматура

Расстояние между осями Ss стержней, требующихся вдоль продольной оси конструкции, должно быть не более 0,9 d/sin α,

где d – эффективная высота поперечного сечения;

α – угол между поперечной арматурой и продольной осью.

5.2.7.2.3 Допустимые искривления

Наименьший диаметр, до которого допускается изгиб стержня, должен обеспечивать предотвращение раздавливания или раскалывания ячеистого бетона на внутренней стороне изгиба стержня и разрыва стержня при изгибе.

Наименьший диаметр, до которого может быть изогнут стержень рабочей арматуры (соответствует диаметру гибочного ролика), должен быть не менее 4φS для стержней с φS ≤ 12 мм и 7φS для стержней с φS > 12 мм.

5.2.7.3 Борозды и выемки

При расчетах конструкций необходимо учитывать все уменьшения площади поперечного сечения. Исключением являются следующие случаи:

- борозды (штроба), параллельные продольной арматуре, которые не наносят вреда арматуре, со следующими наибольшими размерами:

глубина: ≤ 30 мм или четверть толщины конструкции (решающим является наименьшее значение);

ширина: ≤ 40 мм

расстояние между ними: ≥ 500 мм.

- небольшие отдельные выемки и надрезы, которые не ухудшают свойств арматуры в конструкциях крыш и перекрытий, а также в зоне анкеровки, если ширина выемки или надреза составляет не более 15 % от ширины конструкции.

5.3 Долговечность

5.3.1 Общие положения

В данном контексте долговечность означает, что в течение всего срока пользования конструкция в состоянии выполнять свою функцию в отношении эксплуатационной пригодности, несущей способности и стабильности без существенного снижения ее практической ценности или без проведения дополнительных непредусмотренных мер поддержания в исправном состоянии.

Для обеспечения требуемой долговечности необходима надежная защита арматуры против коррозии. Кроме этого, конструкции не должны подвергаться действию факторов окружающей среды, которым они не могут противостоять в течение длительного времени. При определенных условиях может потребоваться защита поверхности ячеистого бетона.

5.3.2 Условия окружающей среды

5.3.2.1 Общие положения

В данном контексте окружающая среда означает воздействие на конструкцию из ячеистого бетона химических и механических факторов, следствием которого является воздействие на ячеистый бетон и арматуру, которое не учитывается в виде нагрузок при расчете несущей конструкции. В таблице 11 эти виды воздействия отнесены к классам экспозиции.

Необходимо уделить особое внимание учету условий окружающей среды и продолжительности воздействия внешних факторов в процессе строительства. Производитель должен указывать необходимые в отношении экспозиции ограничения и меры защиты, обеспечивающие нормальную эксплуатацию конструкций.

5.3.2.2 Классификация условий окружающей среды

Производитель должен указывать классы экспозиции для предусмотренных вариантов применения изделия согласно Таблице11.

Таблица 11 – Классы экспозиции и меры защиты в зависимости от

условий окружающей среды

| Классы экспозицииa |  |  | Меры защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| Пассивное окружение | Элементы ААС внутри зданий с низкой влажностью и без химического воздействия | X0 XD1 | Защита не нужна |
| Умеренное окружение | Элементы ААС внутри зданий с высокой влажностью воздуха; Элементы ААС, подвергающиеся воздействию дождя, мороза или умеренному воздействию химических веществ | XD2 XD3 XS1 XF1 XA1 XA2 | Рекомендуются подходящие меры защиты |
| Агрессивное окружение | Элементы ААС, непосредственно погруженные в морскую воду или подвергающиеся сильному воздействию химических веществ | XS2 XS3 XF2 XF3 XF4 XA3 | Требуются особые меры защитыb |
| a См. определение классов экспозиции в стандарте EN 206. b В агрессивной окружающей среде, например, с высоким содержанием СО2, SO2 или антиобледенительной соли, необходимы особые меры защиты, например, нанесение на поверхность конструкций особого защитного покрытия. |  |  |  |
| Примечание – Классы экспозиции ХС не имеют значения, т.к. карбонатизация не влияет на долговечность благодаря антикоррозионному покрытию на поверхности стали. |  |  |  |

При умеренном или агрессивном окружении меры защиты должны быть  проведены в соответствии с видом  агрессивного воздействия. Они должны быть в состоянии предотвратить ухудшение характеристик ячеистого бетона, лежащих в основе расчета несущей способности и методов расчета их строительно-физических свойств, а также повреждение арматуры.

5.3.3 Защита арматуры от коррозии

Рабочую арматуру всегда необходимо защищать с помощью покрытия, наносимого на ее поверхность, если она не состоит из коррозионностойкого материала (например, из нержавеющей стали).

Эффективность защиты от коррозии рассчитывают согласно стандарту EN 990.

Система защиты от коррозии считается пригодной для армированных конструкций, если она выдерживает ускоренное испытание по методу 2 (попеременное высушивание и увлажнение), установленному в стандарте EN 990, или ускоренное испытание по методу 3 (смена температур), установленному в стандарте EN 990. В случае разногласий стандартным методом является метод M2.

Испытание считается пройденным:

- если на поверхности стали нет коррозии или имеются лишь ее первые заметные признаки (к ним не относятся отслоение ржавчины или рубцевание) в некоторых местах, которые равномерно распределены по поверхности стержней и покрывают не более 5% площади его поверхности,

или

- если площадь коррозии не более чем на 5 % превышает площадь коррозии на стержнях контрольных испытательных образцов, не подвергшимся нагрузкам и хранившимся до конца испытания системы защиты от коррозии в некоррозийной атмосфере при относительной влажности воздуха ≤ 70 %.

Антикоррозионное покрытие монтажной арматуры не требуется, если бетонное покрытие конструкций с нормативной прочностью ячеистого бетона на сжатие, равной ƒсk ≤ 4,0 МПа, составляет не менее 45 мм или не менее 70 мм при ƒсk > 4,0 МПа. Меры защиты от коррозии могут потребоваться для конструкций при условиях окружающей среды в соответствие с таблицей 11, класс экспозиции X0, с толщиной не менее 70 мм и центральным расположением арматуры.

5.3.4 Устойчивость к замерзанию и оттаиванию

Если конструкции подвергаются замерзанию и оттаиванию, производитель должен указывать устойчивость к замерзанию/оттаиванию согласно стандарту EN 15304.

Необходимое число циклов замерзаний и оттаиваний и предельные значения потери массы и/или снижения прочности должны устанавливаться национальными прикладными документами.

6 Оценка и проверка соответствия требованиям – AVCP

6.1 Введение

Соответствие сборных армированных элементов из автоклавного ячеистого бетона требованиям настоящего стандарта и характеристикам, заявленным производителем в DoP, должно быть продемонстрировано при помощи:

- определения типа продукта

- заводского производственного контроля со стороны производителя, включая оценку продукции.

Производитель всегда должен поддерживать общий контроль и должен иметь необходимые средства, чтобы нести ответственность за соответствие продукта заявленным характеристикам.

6.2 Тип испытания

6.2.1 Общие положения

Все характеристики, связанные с характеристиками, указанными в настоящем стандарте, должны определяться, если производитель намерен заявить соответствующие характеристики, если в стандарте не предусмотрены положения для их декларирования без проведения испытаний (например, использование ранее существовавших данных, CWFT и общепринятых характеристик).

Оценка, ранее проведенная в соответствии с положениями настоящего стандарта, может быть принята во внимание при условии, что они были выполнены с использованием того же или более строгого метода испытаний в рамках одной и той же системы AVCP на том же продукте или продуктах аналогичной конструкции и функциональности, чтобы результаты можно было применять к рассматриваемому продукту.

С целью проведения оценки продукты производителя можно сгруппировать в семейства, при этом результаты для одной или нескольких характеристик одного продукта в семействе являются репрезентативными для тех же характеристик всех продуктов в этом же семействе.

Примечание – Продукты могут быть сгруппированы в разные системы  по разным характеристикам.

Должна быть предоставлена ссылка на стандарты метода оценки, чтобы можно было выбрать подходящую репрезентативную выборку.

Кроме того, тип продукта должен определяться для всех характеристик, указанных в стандарте, для которых производитель заявляет рабочие характеристики:

- в начале производства новых или модифицированных сборных железобетонных элементов из автоклавного ячеистого бетона (если не входит в тот же ассортимент продукции), или

- в начале нового или модифицированного метода производства (если это может повлиять на заявленные свойства); или

они должны повторяться для соответствующих характеристик, каждый раз, когда происходят изменения в сборных армированных конструкциях из автоклавного ячеистого бетона, в сырье или в поставщике конструкций, или в методе производства (в соответствии с определением семьи), что может существенно повлиять на одну или несколько характеристик.

Если используются конструкции, характеристики которых уже определены производителем на основании методов оценки других стандартов на продукцию, повторная оценка этих характеристик не требуется. Технические характеристики этих конструкций должны быть задокументированы.

Продукция, имеющая нормативную маркировку в соответствии с гармонизированными Европейскими спецификациями, может рассматриваться как имеющая характеристики, заявленные в DoP, хотя это не заменяет обязанности производителя по сборным армированным компонентам автоклавного ячеистого бетона по обеспечению того, чтобы сборные армированные компоненты из автоклавного ячеистого бетона были изготовлены правильно, а его компоненты имели заявленные характеристики.

6.2.2 Испытываемые образцы, испытания и критерии соответствия

Количество образцов сборных железобетонных конструкций из автоклавного ячеистого бетона, подлежащих испытанию/оценке, должно соответствовать Таблице 12.

Таблица 12 – Количество испытываемых образцов и критерии соответствия

| Свойство | Требо-вание | Тип элементаa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод оценки | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивный |  |  |  |  |  |  | Неконструктивный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стены (W) |  |  | Крыша (1) | Перекрытие (2) | Балка (B) | Опора (O) | Стены (W)a |  | Обшивка (C) | Прямоугольная водопропускная труба (B) | Звукоизоляция (S) |  |  |
|  |  | W1 W2 W3 W4 | W5 | W6 | RF-1 | RF -2 | BL | PL | W7 | W8 | CN | BN | SB |  |  |
| Плотность | 4.2.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EN 678 | 3x3 |
| Прочность на сжатие | 4.2.4 | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | EN 679 | 3x3 |
| Прочность на изгиб | 4.2.5 | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | EN 1351 | 3x3 |
| Толщина покрытия на арматуре | 4.3.3 | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | Физические измерения | 6 |
| Защита от коррозии | 5.3.3 | xc | xc | xc | xc | xc | xc | xc |  |  | xc | xc | xc | EN 990 | 31+3 |
| Диаметр (стержень + покрытие) | 4.3.3 | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb |  |  |  |  |  | Физические измерения | 6 |
| Покрытие арматуры | 5.2.7.2.1 | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb |  |  |  |  |  | Физические измерения | 6 |
| Устойчивость к замерзанию/ оттаиванию | 5.3.4 | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb |  |  | xb | xb | xb | EN 15304j | 61+6 |
| Размеры Параллельность контактных поверхностей стыков Плоскостность контактных поверхностей стыков | 5.2.1 | x xj xj | x xj xj | x xj xj | x xj xj | x xj xj | x | x | x xj xj | x xj xj | x | x | x | EN 991 EN 772-16 EN 772-20 | 3 3 3 |
| Несущая способность при действии поперечных сил | 5.2.4 | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | EN 1356 | 3 |
| Несущая способность при действии продольных сил | 5.2.4 | xb |  |  |  |  |  | xb |  |  |  |  |  | EN 1740 | 3 |
| Теплопроводность | 4.2.13 | xe | xe | xe | xe | xe | xe | xe | xe | xe | xe | xe | xe | EN 12664 | 3x3 |
| Огнестойкость | 5.1.3.2 | xd | xd | xd | xd | xd | xd | xd | xd | xd | xd | xd | xd | EN 13501-2 | 1 |
| Пожаробезопасность | 5.1.3.1 | xh | xh | xh | xh | xh | xh | xh | xh | xh | xh | xh | xh | EN 13501-1 | 1 |
| Воздушная звукоизоляция | 5.1.2.1 | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x |  | x | EN ISO 10140-1, -2, -4, -5 EN ISO 717-1 | 1 1 |

продолжение таблицы 12

| Свойство | Требо-вание | Тип элементаa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод оценки | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивный |  |  |  |  |  |  | Неконструктивный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стены (W) |  |  | Крыша (1) | Перекрытие (2) | Балка (B) | Опора (O) | Стены (W)a |  | Обшивка (C) | Прямоугольная водопропускная труба (B) | Звукоизоляция (S) |  |  |
|  |  | W1 W2 W3 W4 | W5 | W6 | RF-1 | RF -2 | BL | PL | W7 | W8 | CN | BN | SB |  |  |
| Изоляция от ударного шума | 5.1.2.2 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | EN ISO 10140-1, -3, -5 EN ISO 717-2 | 1 1 |
| Коэффициент звукопоглощения | 5.1.2.3 | xf | xf | xf | xf | xf | xf | xf | xf | xf | xf |  | xf | EN ISO 354 | 1 |
| Кратковременное сцепление | 4.4 | xb | xb | xb | xb | xb | xb |  |  |  |  |  |  | EN 989 EN 12269-1 | 3 3 |
| Длительное сцепление | 4.5 | xb | xb | xb | xb | xb | xb |  |  |  |  |  |  | EN 12269-2 | 3 |
| Предварительное напряжение | 4.3 | xb | xb | xb | xb | xb | xb |  |  |  |  |  |  | EN 1738 | 3 |
| Модуль упругости | 4.2.7 | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb |  |  |  |  |  | EN 1352 | 3x3 |
| Усадка при высыхании | 4.2.10 | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | EN 680 | 3x3 |
| Ползучесть | 4.2.11 | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb |  |  |  |  |  | EN 1355 | 3x3 |
| Сталь/ нержавеющая сталь: - предел текучести - прочность на растяжение - удлинение при разрыве - модуль упругости (только для нержавеющей стали) - диаметр стержня - прочность сварных соединений - пригодность на сгибание - размеры, масса и допуски | 4.3 | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb |  |  |  |  |  | EN 10080/ EN 10088-5 EN 1737 EN ISO 15630-1 | В соот-ветствии со стан-дартом на продукт 3 3 3 |
| Прочность стыков | 5.2.6 | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | EN 1739 EN 1741 | 3 3 |

продолжение таблицы 12

| Свойство | Требо-вание | Тип элементаa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод оценки | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивный |  |  |  |  |  |  | Неконструктивный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стены (W) |  |  | Крыша (1) | Перекрытие (2) | Балка (B) | Опора (O) | Стены (W)a |  | Обшивка (C) | Прямоугольная водопропускная труба (B) | Звукоизоляция (S) |  |  |
|  |  | W1 W2 W3 W4 | W5 | W6 | RF-1 | RF -2 | BL | PL | W7 | W8 | CN | BN | SB |  |  |
| Сопротивление действию поперечной силы между слоями многослойных конструкций | 4.2.3 или B.3.3.3.1 | xg | xg | xg | xg | xg | xg | xg | xg | xg | xg | xg | xg | EN 1742 | 3 |
| Производитель может декларировать конструкции крыши и перекрытия только с RF. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 стандартный контрольный образец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Тип конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W: стеновая конструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1: несущая стена с рабочей арматурой (вертикальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W2: несущая стена с рабочей арматурой (горизонтальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W3: несущая стена без рабочей арматуры (вертикальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W4: несущая стена без рабочей арматуры (горизонтальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W5: опорная стена (вертикальная) W6: опорная стена (горизонтальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W7: ненесущая стена (вертикальная) W8: ненесущая стена (горизонтальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF: конструкция крыши и перекрытия (-1: крыша; -2: перекрытие) BL: балка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL: вертикальный несущий элемент стены между проемами или рядом с проемами (опора ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CN: конструкция для обшивки BN: Прямоугольная водопропускная труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB: конструкция для звукоизолирующих стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b Только в том случае, если используется при расчете на основе декларированного значения, полученного путем измерений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c Действительно только для конструкций с рабочей арматурой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d Не требуется, если подтверждение выполнено путем расчетов или с помощью признанных таблиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e Не требуется, если значения теплопроводности взяты из признанных таблиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f Только в том случае, если в основе декларированного значения лежит измеренное значение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g Действительно только для многослойных конструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h Можно не проводить испытания на пожаробезопасность, если содержание органического материала выше 1 % в массовых или объемных долях (решающим является большее значение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i Согласно методу испытания, действующему в месте применения конструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j Только в случае необходимости (см. Таблицу 8). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание – Разъяснение разницы в кодах (WL, WN, ...) см. в Таблицах ZA1.1-ZA1.8.

6.2.3 Протоколы испытаний

Результаты определения типа продукции должны быть задокументированы в протоколах испытаний. Все протоколы испытаний должны храниться у производителя не менее 10 лет после последней даты производства сборных железобетонных элементов из автоклавного ячеистого бетона, к которым они относятся.

6.2.4 Результаты, полученные другой стороной

Производитель может использовать результаты определения типа продукта, полученные кем-то другим (например, другим производителем, в качестве общего обслуживания для производителей, или разработчиком продукции), чтобы обосновать свое собственное заявление о характеристиках продукции, изготовленной в соответствии с тем же проектом (например, размеры) и с одинаковым сырьем, компонентами и методами производства, при условии, что:

- известно, что результаты действительны для продукции с такими же основными характеристиками, что влияют на рабочие характеристики продукции;

- в дополнение к любой информации, необходимой для подтверждения того, что продукция имеет такие же характеристики, связанные с конкретными существенными характеристиками, другая сторона, определившая соответствующий тип продукции, согласилась2) передать производителю результаты и протокол испытания, которые будут использоваться для определения типа продукции последнего, а также информацию о производственных мощностях и процессе производственного контроля, которые могут быть приняты во внимание для ЗПК;

- производитель, использующий результаты других сторон, принимает на себя ответственность за продукцию с заявленными характеристиками, а также:

- гарантирует, что продукция имеет такие же характеристики, относящиеся к производительности, что и продукция, которая была определена, и что существенные различия в отношении производственных мощностей и процесса производственного контроля отсутствуют по сравнению с тем, что использовались для продукции, по которой определялся тип продукции; и

- сохраняет доступную копию отчета об определении типа продукции, который также содержит информацию, необходимую для подтверждения того, что продукция изготовлена в соответствии с тем же планом и с использованием сырья, компонентов и методов производства того же типа.

6.2.5 Дополнительные положения для несущих элементов/компонентов и/или несущих комплектов

Если используется M1

a) определение геометрических данных, включая отбор образцов , каждой несущей конструкции или комплекта;

b) определение свойств, включая отбор образцов, используемых материалов и конструкций; и

с) составление протокола испытаний.

Если используется M2

d) определение геометрических данных, включая отбор образцов , каждой несущей конструкции или комплекта, и валидация используемых методов;

e) определение свойств материалов и используемых элементов продукции;

__________________

2) Такое соглашение может быть в виде лицензии, контракта, или письменного согласия любого другого типа.

f) отбор табличных величин, частных коэффициентов для материалов, нагрузок и т.д., прочих национальных параметров и проектных допущений;

g) расчет характеристик механического сопротивления и огнестойкости несущей конструкции в соответствии с методами, указанными в настоящем стандарте; и

h) составление отчета с расчетами типа продукции.

Если используется M3a

i) анализ и приемка проектной документации, предоставленной клиентом;

j) определение геометрических данных, включая отбор образцов, каждой несущей конструкции или комплекта, и валидация используемых методов; и

k) определение свойств материалов и используемых элементов продукции, включая отбор образцов;

Если используется M3b

l) определение геометрических данных, включая отбор образцов, каждой несущей конструкции или комплекта, и валидация используемых методов;

m) определение свойств материалов и используемых элементов продукции, включая отбор образцов;

n) отбор табличных величин, частных коэффициентов для материалов, нагрузок и т.д., прочих национальных параметров и проектных в соответствии с требованиями, указанными в заказе клиента;

о) расчет характеристик механического сопротивления и огнестойкости несущей конструкции в соответствии с методами, указанными в заказе клиента; и

p) составление отчета с расчетами типа продукции.

6.2.6 Дополнительные положения для полуконструктивных элементов/компонентов и/или полуконструктивных комплектов

Если используется M1

a) определение геометрических данных, включая отбор образцов, каждой несущей конструкции или комплекта;

b) определение свойств, включая отбор образцов, используемых материалов и конструкций; и

с) составление протокола испытаний.

Если используется M2

d) определение геометрических данных, включая отбор образцов, каждой несущей конструкции или комплекта, и валидация используемых методов;

e) определение свойств материалов и используемых элементов продукции, включая отбор образцов;

f) отбор табличных величин, частных коэффициентов для материалов, нагрузок и т.д., прочих национальных параметров и проектных допущений;

g) расчет характеристик механического сопротивления и огнестойкости несущей конструкции в соответствии с методами, указанными в настоящем стандарте; и

h) составление отчета с расчетами типа продукции.

Если используется M3a

i) анализ и приемка проектной документации, предоставленной клиентом;

j) определение геометрических данных, включая отбор образцов, каждой несущей конструкции или комплекта, и валидация используемых методов; и

k) определение свойств материалов и используемых элементов продукции, включая отбор образцов.

Если используется M3b

l) определение геометрических данных, включая отбор образцов, каждой несущей конструкции или комплекта, и валидация используемых методов;

m) определение свойств материалов и используемых элементов продукции, включая отбор образцов, и валидация результатов ЗПК;

n) отбор табличных величин, частных коэффициентов для материалов, нагрузок и т.д., прочих национальных параметров и проектных в соответствии с требованиями клиента;

о) расчет характеристик механического сопротивления и огнестойкости несущей конструкции в соответствии с методами, указанными клиентом; и

p) составление отчета с расчетами типа продукции.

6.3 Заводской производственный контроль (ЗПК)

6.3.1 Общие положения

Производитель должен создать, задокументировать и поддерживать систему ЗПК, чтобы продукция, размещенная на рынке, соответствовала заявленным характеристикам основных характеристик.

Система ЗПК должна состоять из процедур, регулярных проверок, испытаний и/или оценок, а также использования результатов для контроля сырья и других поступающих материалов или компонентов, оборудования, производственного процесса и продукции.

Все элементы, требования и положения, принятые производителем, должны систематически документироваться в форме письменных политик и процедур.

Документация заводского производственного контроля должна обеспечивать общее понимание оценки постоянства производительности и проверять достижение требуемых характеристик продукции и эффективность работы системы заводского производственного контроля.

Заводской производственный контроль объединяет рабочие методы и все меры, позволяющие поддерживать и контролировать соответствие продукции заявленным характеристикам.

Если производитель использовал общие или каскадные результаты типа продукта, ЗПК также должен включать в себя соответствующую документацию, как указано в 6.2.4 и 6.2.5.

6.3.2 Требования

6.3.2.1 Общие положения

Производитель несет ответственность за организацию эффективного внедрения системы ЗПК в соответствии с содержанием настоящего стандарта для продукции. Задачи и обязанности при организации производственного контроля должны быть задокументированы, и эта документация должна обновляться.

Ответственность, полномочия и отношения между персоналом, который управляет, выполняет или проверяет работу, влияющую на соответствие продукции, должны быть определены. Это относится к персоналу, которому необходимо инициировать действия, предотвращающие возникновение несоответствий продукции, действия в случае несоответствия, а также идентифицировать и регистрировать проблемы с соответствием продукции.

Персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие характеристик продукции, должен быть компетентным, иметь соответствующее образование, подготовку, навыки и опыт, записи о которых должны вестись.

На каждом заводе производитель может передать действие лицу, имеющему необходимые полномочия для:

- определения процедур, демонстрирующих соответствие характеристик продукции на соответствующих этапах;

- выявления и регистрации любых случаев несоответствия;

- определения процедур для исправления несоответствий.

Производитель должен оформить и поддерживать в актуальном состоянии документы, определяющие заводской производственный контроль. Документация и процедуры производителя должны соответствовать продукции и производственному процессу. Система ЗПК должна обеспечивать соответствующий уровень уверенности в соответствии рабочих характеристик продукции. Сюда входит:

a) подготовка документированных процедур и инструкций, связанных с требованиями технической спецификации, на которую указана ссылка;

b) эффективное выполнение этих процедур и инструкций;

c) запись операций и их результатов;

d) использование этих результатов для устранения любых отклонений, устранения последствий таких отклонений, обработки любых возникающих случаев несоответствия и, при необходимости, корректировки ЗПК для устранения причины несоответствия характеристикам.

При наличии субподряда, производитель должен контролировать продукцию и обеспечивать получение всей информации, необходимой для выполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим стандартом.

Если производитель имеет часть продукции, спроектированной, изготовленной, собранной, упакованной, обработанной и/или маркированной при помощи субподряда, во внимание может быть принят ЗПК субподрядчика, если это целесообразно для рассматриваемой продукции.

Производитель, который передает всю свою деятельность в субподряд, ни при каких обстоятельствах не может передавать вышеуказанные обязанности субподрядчику.

Примечание – Производители, имеющие систему ЗПК, которая соответствует стандарту EN ISO 9001, и в которой учтены положения настоящего стандарта, считаются соответствующими требованиям ЗПК Постановления (ЕС) № 305/2011.

6.3.2.2 Оборудование

6.3.2.2.1 Испытания

Все весовое, измерительное и испытательное оборудование должно быть откалибровано и регулярно проверяться в соответствии с задокументированными процедурами, частотой и критериями.

6.3.2.2.2 Производство

Все оборудование, используемое в производственном процессе, должно регулярно проверяться и обслуживаться, чтобы гарантировать, что его использование, износ или выход из строя не приведут к несогласованному производственному процессу. Осмотры и техническое обслуживание должны проводиться и регистрироваться в соответствии с письменными процедурами производителя, а записи должны храниться в течение периода, указанного в процедурах ЗПК производителя.

6.3.2.3 Исходные материалы и  конструкции

Спецификации всего поступающего сырья и компонентов должны быть задокументированы, а также схема осмотра с целью обеспечения их соответствия. В случае использования комплекта конструкций, характеристики конструкций должны соответствовать требованиям, указанным в соответствующей гармонизированной технической спецификации этой конструкции.

6.3.2.4 Прослеживаемость и маркировка

Отдельная продукция, партии продукции или упаковки (если применимо) должны идентифицироваться и отслеживаться в отношении их происхождения. Производитель должен иметь письменные процедуры, гарантирующие, что процессы, связанные с нанесением кодов прослеживаемости и/или маркировки, проверяются регулярно.

6.3.2.5 Контроль во время производственного процесса

Производитель должен планировать и осуществлять производство в контролируемых условиях.

6.3.2.6 Испытание продукции и оценка

Производитель должен определить процедуры, поддерживающие заявленные значения заявленных им характеристик. Характеристики и средства контроля указаны в таблицах 13 и 14.

Таблица 13 – Испытание готового продукта; несущие элементы из ячеистого бетона

| Свойство | Требо-вание | Тип элементаа |  |  |  |  |  |  | Метод оценки | Периодич-ность (только в случае произ-водства) | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стены (W)a |  |  | Крыша (1) | Перекрытие (2) | Балка (B) | Опора (O) |  |  |  |
|  |  | W1 W2 W3 W4 | W5 | W6 | RF-1 | RF -2 | BL | PL |  |  |  |
| Плотность | 4.2.2 | x | x | x | x | x | x | x | EN 678 | Каждые 500 м3, не реже одного раза в неделю | Важно для таких свойств, как теплопроводность и т.д. для всех марок ААС |
| Прочность на сжатие | 4.2.4 | x | x | x | x | x | x | x | EN 679 | Каждые 500 м3, не реже одного раза в неделю | Для всех марок ААС |
| Прочность на растяжение при изгибе | 4.2.5 | xb | xb | xb |  |  |  | xb | EN 1351 | Два раза в год | Для всех марок ААС |
| Толщина покрытия на арматуре | 4.3.3 | x | x | x | x | x | x | x | Физические измерения | Один раз в неделю | Только для рабочей арматуры |
| Защита от коррозии | 5.3.3 | x | x | x | x | x | x | x | EN 990 Визуальный контроль | Два раза в год Один раз в день |  |
| Диаметр (стержень + покрытие) | 4.3.3 | xb |  |  | xb | xb | xb | xb | Физическое измерение | Два раза в месяц |  |
| Покрытие арматуры | 5.2.7.2.1 | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | Физическое измерение | Два раза в месяц |  |

продолжение таблицы 13

| Свойство | Требо-вание | Тип элементаа |  |  |  |  |  |  | Метод оценки | Периодич-ность (только в случае произ-водства) | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стены (W)a |  |  | Крыша (1) | Перекрытие (2) | Балка (B) | Опора (O) |  |  |  |
|  |  | W1 W2 W3 W4 | W5 | W6 | RF-1 | RF -2 | BL | PL |  |  |  |
| Размеры Параллельность контактных поверхностей стыков Плоскостность контактных поверхностей стыков | 5.2.1 | x xj xj | x xj xj | x xj xj | x xj xj | x xj xj | x | x | EN 991 EN 772-16 EN 772-20 | Один раз в неделю Один раз в неделю Один раз в неделю | Только для класса допуска 3 по табл. 8 Только для класса допуска 3 по табл. 8 |
| Несущая способность при действии поперечных сил | 5.2.4 |  | xb | xb | xb | xb | xb |  | EN 1356 | Каждые 1500 м3/ 10000 единиц, не реже двух раз в месяц; решающим является более строгое требование | Действи-тельно только для подтверж-дения путем испыта-ний |
| Несущая способность при действии продольных сил | 5.2.4 | x |  |  |  |  |  | x | EN 1740 | Каждые 1500 м3/ 10000 единиц, не реже двух раз в месяц; решающим является более строгое требование | Действи-тельно только для подтверж-дения путем испыта-ний |
| Теплопровод-ность | 4.2.13 | xb |  |  | xb | xb | xb | xb | EN 12664 | Один раз в год | Не прово-дится, если значения теплопро-водности взяты из утвержден-ных таблиц |

продолжение таблицы 13

| Свойство | Требо-вание | Тип элементаа |  |  |  |  |  |  | Метод оценки | Периодичность (только в случае производства) | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стены (W)a |  |  | Крыша (1) | Перекрытие (2) | Балка (B) | Опора (O) |  |  |  |
|  |  | W1 W2 W3 W4 | W5 | W6 | RF-1 | RF -2 | BL | PL |  |  |  |
| Прочность сцепления при испытании выдавливанием | 4.4 | xb | xb | xb | xb | xb | xb |  | EN 989 | Один раз в квартал |  |
| Предварительное напряжение | 4.5 | xb | xb | xb | xb | xb | xb |  | EN 1738 | Один раз в квартал |  |
| Модель упругости | 4.2.7 | xb | xb | xb | xb | xb | xb |  | EN 1352 | Один раз в год |  |
| Ползучесть | 4.2.11 | xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb | EN 1355 | Один раз в пять лет |  |
| Сталь/ нержавеющая сталь: - предел текучести - прочность на растяжение - удлинение при разрыве - модуль упругости (только для нержавеющей стали) - диаметр стержня - прочность сварных соединений - пригодность сгибанию - размеры, масса и допуски | 4.3 |  |  |  | xb | xb | xb | xb | EN 10080/ EN 10088-5 EN 1737 EN ISO 15630-1 | В соответствии с EN 10080 или, если арматурные стержни выправляются на заводе, частота испытания раз на 50 т такой же комбинации марок стали и диаметров, изготовленных на такой же сварочной машине |  |
| Производитель может декларировать конструкции крыши и перекрытия только с RF. a Тип элемента: W: стеновая конструкция W1: несущая стена с рабочей арматурой (вертикальная) W2: несущая стена с рабочей арматурой (горизонтальная) W3: несущая стена без рабочей арматуры (вертикальная) W4: несущая стена без рабочей арматуры (горизонтальная) W5: опорная стена (вертикальная) W6: опорная стена (горизонтальная) RF: конструкция крыши и перекрытия (-1: крыша; -2: перекрытие) BL: балка PL: вертикальная несущая часть стены между проемами или рядом с проемами (опора) b Только в том случае, если используется при расчете на основе декларированного значения, полученного путем измерений. j Только в случае необходимости (см. Таблицу 8). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание – Разъяснение разницы в кодах (WL, WN, ...) см. в таблицах ZA1.1-ZA1.8.

Таблица 14 – Испытание готового продукта; элементы из ячеистого бетона для не

конструкционного применения

| Свойство | Требо-вание | Тип элементаа |  |  |  |  | Метод оценки | Периодич-ность (только в случае производства) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стены (W)a |  | Обшивка (C) | Прямоугольная водопропускная труба (B) | Для звукоизоляции (S) |  |  |  |
|  |  | W7 | W8 | CN | BN | SB |  |  |  |
| Плотность | 4.2.2 | x | x | x | x | x | EN 678 | Каждые 500 м3, не реже одного раза в неделю | Важно для таких свойств, как теплопроводность и т.д. Для всех марок ААС |
| Прочность на сжатие | 4.2.4 |  |  | x | x | x | EN 679 | Каждые 500 м3, не реже одного раза в неделю | Для всех марок ААС |
| Прочность на растяжение при изгибе | 4.2.5 | xb | xb | xb | xb | xb | EN 1351 | Два раза в год | Для всех марок ААС |
| Толщина покрытия на арматуре | 5.2.7.2.1 |  |  | xb |  | xb | Физическое измерение | Один раз в неделю |  |
| Защита от коррозии | 5.3.3 |  |  | xb |  | xb | EN 990 Визуальный осмотр | Два раза в год Раз в день | Только для рабочей арматуры |
| Размеры Параллельность контактных поверхностей стыков Плоскостность контактных поверхностей стыков | 5.2.1 | x x x | x x x | x | x | x | EN 991 EN 772-16 EN 772-20 | Один раз в неделю Один раз в неделю Один раз в неделю | Только для класса допуска Т3 по таблице 8 Только для класса допуска Т3 по таблице 8 |
| Несущая способность при действии поперечных сил | 5.2.4 | x | x | x | x | x | EN 1356 | Каждые 1500 м3/10000 единиц, не реже двух раз в месяц; решающим является более строгое требование | Действительно только для подтверждения путем испытаний |
| Теплопроводность | 4.2.13 | xb |  | xb | xb | xb | EN 12664 | Один раз в год | Необязательно, если теплопровод-ность берется из подтвержденных значений таблицы |

продолжение таблицы 14

| Свойство | Требо-вание | Тип элементаа |  |  |  |  | Метод оценки | Периодич-ность (только в случае производства) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стены (W)a |  | Обшивка (C) | Прямоугольная водопропускная труба (B) | Для звукоизоляции (S) |  |  |  |
|  |  | W7 | W8 | CN | BN | SB |  |  |  |
| a Тип конструкции: W: стеновая конструкция W7: ненесущая стена (вертикальная) W8: ненесущая стена (горизонтальная) CN: конструкция для обшивки BN: Прямоугольная водопропускная труба SB: конструкция для звукоизолирующих стен b Только в том случае, если используется при расчете на основе декларированного значения, полученного путем измерений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание – Разъяснение разницы в кодах (WL, WN, ...) см. в таблицах ZA1.1-ZA1.8.

Если используется нержавеющая арматурная сталь, критерии приемки результатов испытаний определяются в соответствии с EN 10088-5 для характеристик 0,2% условного сопротивления RpO,2, предела прочности на разрыв Rm, общего удлинения в процентах при максимальной силе Agt и отношения прочности на разрыв/прочности. Прочность Rm/RpO,2 готовых арматурных стержней или размотанных изделий приведена в приложении G.

6.3.2.7 Несоответствующая продукция

Производитель должен иметь письменные процедуры, определяющие, как следует поступать с несоответствующей продукцией. Любые такие события должны регистрироваться по мере их возникновения, а записи должны храниться в течение периода, указанного в письменных процедурах производителя.

Если продукция не соответствует критериям приемки, должны применяться положения для несоответствующей продукции, незамедлительно должны быть приняты необходимые корректирующие действия, а продукция или партии продукции, не соответствующие требованиям, должны быть изолированы и идентифицированы должным образом.

После устранения неисправности необходимо повторить соответствующее испытание или верификацию.

Результаты контроля и испытаний должны быть зарегистрированы. Описание продукта, дата изготовления, принятый метод испытаний, результаты испытаний и критерии приемки должны быть внесены в записи за подписью лица, ответственного за контроль/испытание.

Что касается любого результата контроля, не соответствующего требованиям настоящего стандарта, корректирующие меры, предпринятые для исправления ситуации (например, дальнейшее испытание, модификация производственного процесса, выбрасывание или сдача продукции в эксплуатацию) должны быть указаны в записях.

6.3.2.8 Корректирующие действия

Производитель должен иметь документированные процедуры, инициирующие действия по устранению причины несоответствий, чтобы предотвратить повторение возникновения несоответствий.

6.3.2.9 Обработка, хранение и упаковка

Производитель должен иметь процедуры, указывающие методы обращения с продукцией, и должен обеспечивать подходящие места для хранения, предотвращающие повреждение или порчу.

6.3.3 Требования к специфической продукции

Система ЗПК должна соответствовать настоящему стандарту и обеспечивать соответствие продукции, размещаемой на рынке, заявленным характеристикам.

Система ЗПК должна включать в себя ЗПК для специфической продукции, который определяет процедуры для демонстрации соответствия продукции на соответствующих этапах, т.е.:

a) контроль и испытания, которые должны выполняться до и/или во время производства в соответствии с периодичностью, установленной в плане испытаний ЗПК, и/или

b) проверки и испытания готовой продукции в соответствии с периодичностью, указанной в плане испытаний ЗПК.

Если производитель использует только готовую продукцию, операции в соответствии с b) должны привести к уровню соответствия продукции, как если бы ЗПК выполнялся во время производства.

Если производитель изготавливает часть продукции самостоятельно, операции по пункту b) можно сократить и частично заменить операциями по пункту а). Чем больше продукции изготавливается производителем, тем больше операций по пункту b) можно заменить операциями по пункту а).

В любом случае операция должна привести к эквивалентному уровню соответствия продукции, как если бы ЗПК проводился во время производства.

Примечание – В зависимости от конкретного случая может потребоваться выполнение операций, указанных в пунктах а) и b), только операций в соответствии с пунктом а) или только операций, указанных в пункте b).

Операции, указанные в пункте а), относятся к промежуточным состояниям продукции, таким как изготовление машин и их настройка, и измерительному оборудованию и т.д.

Эти средства контроля и испытания, а также их частота должны выбираться в зависимости от типа и состава продукции, производственного процесса и его сложности, чувствительности характеристик продукции к изменениям производственных параметров и т.д.

Производитель должен создать и поддерживать записи, подтверждающие, что продукция была отобрана и испытана. Эти записи должны показывать, соответствует ли продукция установленным критериям приемки, и должны быть доступны в течение не менее трех лет.

6.3.4 Первоначальная проверка завода и ЗПК

Первоначальная проверка завода и ЗПК должна проводиться после того, как производственный процесс будет завершен и введен в эксплуатацию. Заводская документация и документация по ЗПК должны быть оценены для подтверждения соответствия требованиям 6.3.2 и 6.3.3.

При осмотре необходимо проверить:

а) что все ресурсы, необходимые для достижения характеристик продукции, указанных в настоящем стандарте, имеются и правильно реализованы, и

b) что процедуры ЗПК соблюдаются на практике в соответствии с документацией ЗПК, и

c) что продукция соответствует образцам типа продукции, для которой было проверено соответствие характеристик продукта DoP.

Все места, где проводится окончательная сборка или окончательные испытания соответствующей продукции, должны быть оценены для подтверждения того, что вышеуказанные условия от а) до с) выполняются. Если система ЗПК охватывает более одного продукта, производственной линии или производственного процесса и подтверждается, что общие требования соблюдаются при оценке одного продукта, производственной линии или производственного процесса, то оценку общих требований не нужно повторять во время оценки ЗПК для другой продукции, производственной линии или производственного процесса.

Все оценки и их результаты должны быть задокументированы в отчете о первоначальной проверке.

Дополнительные положения для несущих конструкций/компонентов и/или несущих комплектов применяются при применении метода M1.

Оценка постоянного внутреннего производственного контроля, в особенности, в отношении задокументированных процедур как для отбора репрезентативных образцов в соответствии с положениями настоящего стандарта, так и для проверки геометрических данных несущих конструкций и свойств материала.

Дополнительные положения для несущих конструкций/компонентов и/или несущих комплектов применяются при применении метода M2.

Подтверждение того, что типа продукции был определен в соответствии с положениями настоящего стандарта.

Оценка того, позволяет ли производственная система достичь требуемых характеристик продукции и обеспечить эффективную работу ЗПК.

Проверка того, что, помимо проверки расчета типа продукции и документации метода и процесс расчета, если ЗПК включает в себя расчет механических свойств произведенной продукции (образцов), документированная система ЗПК в соответствии с настоящим стандартом устанавливается, используется и поддерживается, обеспечивая:

d) правильный выбор репрезентативных образцов;

e) для различной производимой продукции правильное определение свойств продукции и материалов, необходимых в качестве исходных данных для расчетов, для отдельной продукции;

f) соответствующее оборудование и компетентный персонал для проведения правильных расчетов;

g) что расчет был выполнен, что его основа (например, использованные коэффициенты безопасности) верна, и что метод, процесс и результаты, используемые в качестве основы для деклараций рабочих характеристик, задокументированы и зарегистрированы надлежащим образом; и

h) что в случае электронной обработки и отчетности используется только проверенное программное обеспечение и правильно функционирующее компьютерное оборудование, а также приняты соответствующие меры защиты и целостности данных.

Дополнительные положения для несущих конструкций/компонентов и/или несущих комплектов применяются при применении метода M3a.

Оценка постоянного внутреннего производственного контроля, в особенности, в отношении задокументированных процедур как для отбора репрезентативных образцов в соответствии с положениями настоящего стандарта, так и для проверки геометрических данных несущих конструкций и свойств материала. Условия производства продукции должны быть проверены, чтобы информация, сопровождающая маркировку, соответствовала положениям настоящего стандарта.

Дополнительные положения для несущих конструкций/компонентов и/или несущих комплектов применяются при применении метода M3b.

Проверка того, что расчет типа продукции был выполнен в соответствии с положениями настоящего стандарта.

Оценка того, позволяет ли производственная система достичь требуемых характеристик продукции и обеспечить эффективную работу ЗПК.

Проверка того, что, помимо проверки того, был ли проведен TC и задокументирован ли метод и процесс расчета, если ЗПК включает в себя расчет механических свойств произведенной продукции (образцов), задокументированная система ЗПК в соответствии с настоящим стандартом была установлена, используется и поддерживается, обеспечивая:

i) правильный выбор репрезентативных образцов;

j) для различной производимой продукции правильное определение свойств продукции и материалов, необходимых в качестве исходных данных для расчетов, для отдельной продукции;

k) соответствующее оборудование и компетентный персонал для проведения правильных расчетов;

l) что расчет был выполнен, что его основа (например, использованные коэффициенты безопасности) верна, и что метод, процесс и результаты, используемые в качестве основы для деклараций рабочих характеристик, задокументированы и зарегистрированы надлежащим образом; и

m) что в случае электронной обработки и отчетности используется только проверенное программное обеспечение и правильно функционирующее компьютерное оборудование, а также приняты соответствующие меры защиты и целостности данных.

6.3.5 Непрерывное наблюдение ЗПК

Наблюдение ЗПК должно проводиться один раз в год. Наблюдение за ЗПК должно включать в себя анализ плана испытаний ЗПК и производственных процессов каждого продукта, чтобы определить, были ли внесены какие-либо изменения с момента последней оценки или наблюдения. Необходимо оценить значимость любых изменений.

Необходимо выполнить проверки, чтобы убедиться в том, что планы испытаний по-прежнему выполняются правильно, и что производственное оборудование по-прежнему правильно обслуживается и калибруется через соответствующие интервалы времени.

Записи испытаний и измерений, выполненных в процессе производства и для готовой продукции, должны быть проверены, чтобы полученные значения все еще соответствовали значениям для образцов, представленных для определения типа продукта, и что правильные действия были предприняты для несоответствующей продукции.

Дополнительные положения для несущих конструкций/компонентов и/или несущих комплектов применяются при применении метода M1.

Условия производства продукции должны быть проверены, чтобы убедиться в том, что информация, сопровождающая маркировку, соответствует положениям настоящего стандарта.

Дополнительные положения для несущих конструкций/компонентов и/или несущих комплектов применяются при применении метода M2.

Что касается непрерывного наблюдения, оценки и утверждения ЗПК, необходимо с соответствующей периодичностью, указанной в hEN продукции, проверять, что документация, связанная с методами расчета, все еще действительна (независимо от того, изменена она или нет), а также проверять использование и обслуживание документированной системы ЗПК в соответствии с настоящим стандартом, как указано в 6.3.4 d) - h) выше.

Дополнительные положения для несущих конструкций/компонентов и/или несущих комплектов применяются при применении метода M3a.

Проверка непрерывного наблюдения за производственным контролем, в частности, условий производства для каждой продукции, чтобы гарантировать, что они позволяют достичь как постоянства механических характеристик и характеристик огнестойкости данного типа продукции, так и соответствия информации, сопровождающей продукцию, положениям настоящего стандарта.

Дополнительные положения для несущих конструкций/компонентов и/или несущих комплектов применяются при применении метода M3b.

Проверка того, что с соответствующей периодичностью, указанной в настоящем стандарте, документация, касающаяся метода расчета, все еще действительна (независимо от того, изменена она или нет), и для проверки продолжения использования и обслуживания документированной системы ЗПК в соответствии с настоящим стандартом, как указано в 6.3.4 j) - m) выше.

6.3.6 Процедура модификации

Если в продукцию, производственный процесс или систему ЗПК вносятся изменения, которые могут повлиять на какие-либо характеристики продукции, заявленные в соответствии с настоящим стандартом, то все характеристики, для которых производитель заявляет рабочие характеристики, на которые может повлиять модификация, должны попадать под определение типа продукта, как описано в 6.2.1.

Там, где это необходимо, нужно провести повторную оценку завода и системы ЗПК для тех аспектов, на которые может повлиять модификация.

Все оценки и их результаты должны быть задокументированы в форме отчета.

6.3.7 Единственная (уникальная) продукция, опытные образцы (например, прототипы) и продукты, произведенные в очень малом количестве

Сборные армированные компоненты из автоклавного ячеистого бетона, произведенные в единичном экземпляре, прототипы оцениваются до начала полного производства, а продукция, произведенная в очень малых количествах (менее 500 м3 в год), должна оцениваться следующим образом.

Для оценки типа применяются положения пункта 6.2.1, 3 параграф, вместе со следующими дополнительными положениями:

- в случае прототипов испытательные образцы должны быть репрезентативными для предполагаемого будущего производства и должны быть отобраны производителем;

- по запросу производителя результаты оценки опытных образцов могут быть включены в сертификат или протоколы испытаний, выданные привлеченной третьей стороной.

Система ЗПК для одноразовых продуктов и продуктов, произведенных в очень малых количествах, должна гарантировать, что сырья и/или компонентов достаточно для производства продукции. Положения о сырье и/или компонентах применяются только при необходимости. Производитель должен вести записи, позволяющие отслеживать продукцию.

Для прототипов, которые планируются к серийному производству, первоначальный осмотр на заводе и ЗПК должны быть проведены до того, как производство будет запущено, и/или до того, как ЗПК будет реализован. Необходимо оценить следующее:

- документацию по ЗПК; и

- завод.

При первоначальной оценке завода и ЗПК необходимо убедиться в том:

а) что все ресурсы, необходимые для достижения характеристик продукции, указанных в настоящем стандарте, будут доступны, и

b) что процедуры ЗПК в соответствии с документацией ЗПК будут внедрены и соблюдаться на практике, и

c) что существуют процедуры, демонстрирующие, что заводские технологические процессы могут производить продукцию, соответствующую требованиям настоящего стандарта, и что продукция будет такой же, как образцы, использованные для определения типа продукции, для которых соответствие требованиям настоящего стандарта было проверено. Если серийное производство полностью налажено, применяются положения пункта 6.3.

7 Основы расчетов

7.1 Методика расчетов

Расчет конструкций может производиться либо математическим путем (приложение А), либо с помощью испытаний конструкций (приложение В). Производитель должен указывать использованный метод расчетов.

Примечание – Методика расчетов основана на концепции стандарта EN 1992-1-1:2004 (приложение A) и EN 1990:2002 (приложение B).

7.2 Предельные состояния

Предельными состояниями являются состояния, при превышении которых несущая конструкция перестает соответствовать проектным требованиям. Предельные состояния подразделяют на:

- предельные состояния по несущей способности (ULS);

- предельные состояния по пригодности к эксплуатации (SLS).

Предельные состояния по несущей способности – такие состояния, которые связаны с обрушением или иными формами отказа несущей конструкции, способными подвергнуть опасности людей. Состояния перед наступлением отказа несущей конструкции, которые в целях упрощения рассматриваются вместо фактического отказа несущей конструкции, также рассматриваются как предельные состояния по несущей способности. К предельным состояниям по несущей способности, учет которых может быть необходимым, относятся:

- потеря равновесия несущей конструкции или какой-либо ее части, рассматриваемой в качестве абсолютно твердого тела;

- отказ вследствие чрезмерной деформации, излома или потери устойчивости несущей конструкции или одной из ее частей, включая опоры и фундаменты.

Предельные состояния по пригодности к эксплуатации соответствуют тем состояниям, при превышении которых уже не соблюдаются установленные требования к эксплуатационной пригодности. К предельным состояниям по пригодности к эксплуатации, учет которых может быть необходимым, относятся:

- деформация или прогибы, которые могут нарушить внешнюю форму или ухудшить должное использование несущей конструкции (включая отказы в эксплуатации машин или сооружений) или стать причиной повреждений видимой поверхности или ненесущих элементов;

- вибрация, способная вызвать неприятные ощущения у людей или повреждение здания или его оборудования или ограничивающая его функциональные возможности;

- образование трещин в бетоне, позволяющее ожидать нарушения внешней формы, ухудшения свойств долговечности или водонепроницаемости;

- повреждение бетона вследствие чрезмерного нагружения сжатием, которое приводит к вероятному сокращению долговечности.

7.3 Воздействия

При расчетах необходимо учитывать следующие воздействия и их последствия (например, внутренние силы в сечении, напряжения):

- постоянные:

воздействия вследствие силы тяжести; давление грунта; деформации во время строительных работ;

- временные:

воздействия, оказываемые на крыши, перекрытия и стены; ветер, снег и лед; термические воздействия; воздействия на перекрытия парковок;

- эпизодические:

толчки; взрывы; пожары; землетрясения.

The components shall be designed also for the actions during handling, transport and erection.

Примечание – Воздействия установлены в стандартах EN 1990 и EN1991 (все части).

8 Маркировка, этикетирование и обозначение

8.1 Стандартное обозначение

Маркировка армированных конструкций заводского изготовления из ячеистого бетона должна содержать, по меньшей мере, следующие данные:

a) номер настоящего стандарта (EN 12602:2008);

b) вид конструкции (сокращенные обозначения см. в таблице 12);

с) декларируемая прочность на сжатие (выраженная в виде характеристического значения или класса прочности на сжатие);

d) декларированная сухая объемная плотность ячеистого бетона (выраженная в виде среднего значения или класса объемной плотности);

е) размеры (длина, толщина, ширина).

В зависимости от изделия и его предусмотренного применения при желании может быть указана следующая техническая информация:

f) несущая способность;

g) пожаробезопасность;

h) огнестойкость;

i) теплопроводность или термическое сопротивление;

j) звукоизоляция и звукопоглощение.

При этом может быть использован код какой-либо системы кодировки, выражающий одно или несколько требований стандарта EN 12602, с предоставлением пояснений к этой системе кодировки.

Примеры

1. Несущая стеновая конструкция [300 × 625 × 2 650] согласно настоящему стандарту с классом прочности на сжатие ААС 4, классом объемной плотности 450, пожаробезопасностью по евроклассу А1, огнестойкостью 120 минут, теплопроводностью λ10dry = 0,12 Вт/(мК) (р = 50 %):

EN 12602 – WL/AAC 4/450/A1/REI120/λ10dry 0,12/300 × 625 × 2 650

2. Конструкция крыши или перекрытия [250 х 750 х 6 500] согласно настоящему стандарту с декларированной прочностью на сжатие 4,8 МПа, классом объемной плотности 550, пожаробезопасностью по евроклассу А1, огнестойкостью 60 минут, теплопроводностью λ10dry = 0,14 Вт/(м К)(р = 50 %):

EN 12602 – RF/AAC 4,8/550/A1/REI 60/λ10dry 0,14/250 x 750 x 6 500

3. Несущая стеновая конструкция [300 х 625 х 2 650] согласно настоящему стандарту с классом прочности на сжатие ААС 4, классом объемной плотности 450, пожаробезопасностью по евроклассу А1, огнестойкостью 120 минут, теплопроводностью λ10dry = 0,12 Вт/(м К)(р = 50 %):

EN 12602 – WL/AAC 4/450/Code

Код: A1/REI120/λ10dry 0,12/300 x 625 x 2650

8.2 Подробные данные о продукции

Подробные данные о продукции должны включать в себя следующее:

a) данные о размерах, арматурной стали, подъемном оборудовании, встроенных деталях и т.д.;

b) при необходимости – существенные свойства материала, допуски изделия и значения веса.

8.3 Дополнительные данные в сопроводительной документации

Производитель вправе предоставлять и другие сведения, которые могут быть указаны в каталогах на продукцию или в сопроводительной документации и которые могут касаться, например, следующих пунктов и свойств:

a) дополнительная информация о расчетах (например, метод расчета согласно приложению А или приложению В);

b) сцепление;

с) термическое предварительное напряжение;

d) масса конструкции;

e) мера звукоизоляции;

f) класс окружающей среды;

g) усадка;

h) тепловое расширение;

i) ползучесть;

j) предельные отклонения и прямоугольность;

k) модуль упругости;

l) обращение, хранение и транспортировка;

m) инструкции по сборке;

n) позиция конструкции;

о) направленность конструкции.

Примечание – Маркировку см. в ZA.3 приложения ZA.

Приложение A

(обязательное)

Математический метод расчета

Примечания

1 Математический метод расчета основан, насколько это возможно, на концепции стандарта EN 1992-1-1. Чтобы учесть специфические свойства материала или свойства ячеистого бетона, в него были внесены некоторые изменения.

2 Подлежащие применению расчетные значения могут быть определены согласно положениям данного приложения с использованием соответствующих частных коэффициентов запаса прочности.

3 Значения свойств могут быть определены с помощью математических расчетов и быть указаны при маркировке знаком СЕ согласно соответствующим положениям приложения ZA как декларируемые значения. Декларируемые значения основываются на одном из трех методов, указанных в пункте 3.3.3.2 а) Руководства «L».

4 Выбор метода расчетов см. в пункте 5.2.4.1.

A.1 Общие положения

(1)P В зависимости от характера отдельных разделов в данном приложении А различают понятия «принципы» и «прикладные правила».

(2)Р Принципы содержат

- общие положения и определения, подлежащие обязательному соблюдению, а также

- требования и расчетные модели, для которых нет разрешенных отклонений, если это не указано специально.

(3)P В данном приложении принципы обозначены числом в скобках, за которым следует буква «Р».

(4)Р Прикладные правила – общепризнанные правила, следующие принципам и соответствующие их требованиям.

(5)P В данном приложении прикладные правила обозначены числом в скобках, за которым не следует буква «Р».

(6)P Математический расчет конструкций должен выполняться на основе задокументированных параметров материала. При этом следует применять аналитические методы, точно описывающие несущую способность конструкций.

(7) В разделах А.3 – А.10 описаны общие методы расчетов, которые могут быть применены к конструкциям, подвергающимся нагружению изгибом, действию поперечных усилий или продольного сжатия, в то время как раздел 5 стандарта на изделие содержит специальные правила, применимые к различным типам конструкций.

(8)Р Более точные математические расчеты допускаются при условии, что в их основу будут заложены расчетные допущения, описанные в пункте А.3.1.

A.2 Предельные состояния по несущей способности (ULS)

Общие расчетные допущения

(1)P В зависимости от специального типа несущей конструкции, от рассчитываемого конкретного предельного состояния и особых условий расчетов или исполнения строительных работ допускается расчет предельных состояний в условиях линейно-упругой деформации с перемещением и без перемещения, нелинейной или пластической деформации.

(2)P Если арматура и ячеистый бетон взаимодействуют через сцепление и/или поперечные стержни, деформация в арматуре будет такой же, что и в окружающем ячеистом бетоне. Относительно необходимых характеристик сцепления и количества поперечных стержней см. пункты А.10.2 и А.10.3.

(3)P Напряжения в сжатом ячеистом бетоне определяют на основании принятого соотношения между напряжением и деформацией – см., например, рисунок А.2.

(4)P Напряжения в арматуре определяют на основании принятого соотношения между напряжением и деформацией – см., например, рисунок А.3.

(5)P Деформация и внутренние усилия по теории второго порядка рассчитываются из средних значений характеристик материала (как, например, Ecm в пункте 4.2.7). Для подбора поперечных сечений применяют расчетные значения характеристик материала.

(6) Эффективная ширина пролета leff конструкции определяют по рисунку А.1.

Условные обозначения

α0 – глубина опоры

h – толщина плиты

leff – эффективная ширина пролета

a) – конструкция из ячеистого бетона, лежащая без опоры

b) – конструкция из ячеистого бетона, лежащая на опоре

с) – стоящая конструкция из ячеистого бетона

Рисунок А.1 – Определение эффективной ширины пролета leff

A.3 Предельные состояния по несущей способности (ULS): Расчет изгиба и изгиба с продольным сжатием

A.3.1 Расчетные допущения

(1)P При рассмотрении поперечного сечения с целью определения его несущей способности в качестве расчетных размеров используются номинальные размеры.

В основу расчетов кладут следующие допущения:

a) Плоские поперечные сечения остаются плоскими.

b) Прочность на растяжение (включая прочность на растяжение при изгибе) ячеистого бетона не принимается во внимание при расчете конструкций из ячеистого бетона с рабочей арматурой. При расчете стеновых конструкций с монтажной арматурой с изгибом под действием временных нагрузок под прямым углом к плоскости конструкции необходимо руководствоваться разделом А.5.

с) Для поперечных сечений, подвергающихся только продольному сжатию, деформация ячеистого бетона ограничена величиной [-0,002].

d) Для поперечных сечений, которые не полностью подвергаются сжатию, деформация в зоне сжатия ограничена величиной [-0,003]. Для промежуточных случаев деформация в зоне сжатия на расстоянии 1/3 высоты поперечного сечения от наиболее сжатого края ограничена величиной [-0,002].

е) Поперечное сечение должно иметь достаточную вращающую способность, которая достигается, если деформация растяжения арматуры более 0,001 и тогда достигается вязкое разрушение.

f) Применение вышеуказанных допущений приводит к появлению ряда возможных диаграмм деформации, показанного на рисунке А.4.

g) Действие продольной арматуры, находящейся в зоне сжатия, не должно учитываться при расчете аксиальной несущей способности, если стержни не достаточно соединены с основной арматурой в зоне растяжения, например, хомутами.

h) При расчете поперечного сечения, которое должно воспринимать изгиб с небольшим продольным усилием, действие наибольшего расчетного продольного усилия может не приниматься во внимание, если соответствующее продольное напряжение под действием продольного усилия не превышает 0,08 fck.

i) При подборе поперечного сечения необходимо учитывать местное уменьшение эффективной высоты.

A.3.2 Диаграмма зависимости между напряжением и деформацией автоклавного ячеистого бетона

(1)P Расчетное значение прочности на сжатие ячеистого бетона определяется с помощью формулы (A.1):

fcd = fck / γc					(A.1)

где ƒcd – расчетное значение прочности на сжатие ячеистого бетона;

ƒck – характеристическая прочность на сжатие ячеистого бетона;

γС – частный коэффициент запаса прочности для ячеистого бетона для вязкого или хрупкого разрушения.

Примечание – Используемое в какой-либо стране значение γС может быть взято из соответствующего прикладного документа. Рекомендуемые для использования значения указаны в таблице D.4.

(2) Диаграмма зависимости между напряжением и деформацией ячеистого бетона для расчета поперечного сечения изображена на рисунке А.2. Допускается использование и других принятых диаграмм зависимости между напряжением и деформацией, если они равноценны в отношении величины и положения результирующего поперечного усилия в поперечном сечении.

Условные обозначения

1 Идеализированная диаграмма

2 Расчетная диаграмма

Рисунок А.2 – Билинейная диаграмма зависимости между напряжением

и деформацией нагруженного сжатием ячеистого бетона для расчета

поперечного сечения

(3) Коэффициент α на рисунке А.2 – это коэффициент для учета длительных воздействий на прочность на сжатие и неблагоприятных воздействий, вызванных видом и способом приложения нагрузки.

Примечание – Значение α, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение ɑ равно 0,85.

A.3.3 Диаграмма зависимости между напряжением и деформацией для арматурной стали

(1)P Расчетное значение предела текучести арматурной стали определяется с помощью формулы (A.2):

fyd = fyk / γs 						(A.2)

где ƒyd – расчетное значение предела текучести арматурной стали;

ƒyk – нормативный предел текучести арматурной стали;

γs – частный коэффициент запаса прочности для арматурной стали.

Примечание – Значение γS, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемые для использования значения указаны в таблице D.4.

(2) Расчетная диаграмма зависимости между напряжением и деформацией для арматурной стали изображена на рисунке А.3. Допускается использование и других принятых диаграмм зависимости между напряжением и деформацией. Еs – модуль упругости арматурной стали (например, 2 × 105 МПа).

Условные обозначения

1 Идеализированная диаграмма

2 Расчетная диаграмма

Рисунок А.3 – Расчетная диаграмма зависимости между напряжением и деформацией для арматурной стали

Условные обозначения

1 Нейтральная ось

Рисунок А.4 – Диаграммы деформации в предельном состоянии по несущей способности

A.3.4 Минимальное армирование

(1)P Характеристическое сопротивление изгибу поперечного сечения с трещиной для конструкций с рабочей арматурой должно быть больше, чем нормативный момент трещинообразования, чтобы предотвратить хрупкое разрушение при образовании первой трещины. Это обеспечивается с помощью укладки минимальной арматуры, которую можно определить путем расчетов. Прочность на растяжение в поперечном сечении без трещин предполагается равной прочности на растяжение при изгибе согласно пункту 4.2.5, но при расчете поперечного сечения с трещиной ее оставляют без внимания.

(2) Если из более точного расчета не следует, что меньшего поперечного сечения достаточно, необходимое минимальное поперечное сечение рабочей арматуры рассчитывается по формуле (А.3):

Asmin = k Ac ƒcflm / ƒyk					(A.3)

где Asmin – минимальное поперечное сечение арматуры;

Aс – поперечное сечение ячеистого бетона в зоне растяжения;

ƒcflm – характеристическая прочность на растяжение при изгибе ячеистого бетона, определенная по формулам (5a) и (5b). В случае чистого растяжения по формулам (4a) и (4b);

fyk – нормативный предел текучести арматурной стали;

k – коэффициент для учета типа распределения напряжения.

При чистом растяжении во всем поперечном сечении k = 1,0;

При чистом изгибе без усилия поперечного сжатия k = 0,4.

(3)P Минимальное поперечное армирование требуется для балок из ячеистого бетона. В конструкциях стен, перекрытий и крыш, а также в конструкциях, играющих незначительную роль для несущей конструкции, от минимального поперечного армирования можно отказаться.

(4) Для балок минимальное поперечное сечение поперечной арматуры в пределах длины s может быть рассчитано по формуле (А.4):

(А.4)

где Aswmin – минимальная площадь поперечного сечения поперечной арматуры в пределах длины s в миллиметрах;

τRd – расчетное значение основной величины воспринимаемого напряжения действия поперечной силы а, в мегапаскалях; см. A.4.1.2.1;

ƒyk – нормативный предел текучести поперечной арматуры, в мегапаскалях;

d – эффективная высота, в миллиметрах;

ρ1 – процент армирования;

s – расстояние между стержнями поперечной арматуры, в миллиметрах;

bw – наименьшая ширина поперечного сечения, в миллиметрах;

VSd – расчетное значение поперечного усилия, в ньютонах;

σswd – расчетное значение напряжения стали в поперечной арматуре, в мегапаскалях;

ɑs – угол между поперечной арматурой и продольной осью, см. рисунок A.5.

A.4 Поперечное усилие

A.4.1 Расчет поперечного усилия для конструкций, нагружаемых преимущественно поперек их плоскости

A.4.1.1 Общие положения

(1)P Настоящий раздел касается сопротивления поперечным усилиям конструкций с постоянной высотой с действующей поперек их плоскости нагрузкой, рассчитанных согласно разделу А.3.

(2)Р При определении необходимой продольной арматуры в зонах, подвергающихся действию поперечных сил, необходимо учитывать возможное увеличение силы растяжения по сравнению со значением, получаемым исходя из момента изгиба.

Примечание – Это увеличение происходит по «правилу действия поперечной силы а» с величиной смещения d согласно пункту А.10.3 (см. рисунок A.16).

(3)P Метод расчета поперечного усилия, описанный в последующих разделах, основан на следующих трех расчетных значениях воспринимаемого поперечного усилия:

- VRd1 расчетное значение поперечного усилия, воспринимаемого поперечным сечением без арматуры, работающей на действие поперечной силы ;

- VRd2 расчетное значение наибольшего поперечного усилия, которое может быть воспринято без разрушения мнимых сжатых раскосов; при определении силы сжатия в сжатых раскосах необходимо учитывать имеющееся продольное усилие;

- VRd3 расчетное значение поперечного усилия, которое может быть воспринято поперечным сечением с поперечной арматурой.

(4)P Всем поперечным сечениям, у которых расчетное значение поперечного усилия VSd меньше усилия VRd1, поперечная арматура не требуется. Метод измерения указан в разделе А.4.1.2. Это не относится к балкам из ячеистого бетона.

(5)P Для поперечных сечений, у которых VSd превосходит значение VRd1, необходимо предусмотреть поперечную арматуру таким образом, чтобы соблюдалось условие VSd ≤ VRd3. Метод измерения указан в разделе А.4.1.3.

(6)P Расчетное усилие поперечного усилия в конструкциях ни в одном поперечном сечении не должно превышать значение VRd2, см. A.4.1.3.3.

(7)P Достижение значений VRd1 и VRd3 в большой степени зависит от должной анкеровки растянутой арматуры в каждой возможной плоскости разрушения. В разделе А.10 описано, как можно это обеспечить.

(8) Вблизи от опор, где расположение нагрузок и реакция опоры просчитаны так, что часть нагрузки сжатия переносится непосредственно на опору (непосредственная опора), можно принять в расчет уменьшенное поперечное усилие, которое должно фактически передать поперечное сечение. При подтверждении расчетом значения VRd2 это уменьшение не учитывается.

(9) Уменьшение воздействия нагрузок, которые прилагаются на расстоянии х < 2,5d от передней кромки опоры, на расчетное значение VSd поперечного усилия, может быть учтено путем умножения этих нагрузок на коэффициент β, рассчитываемый по формуле (A.5):

β = 0,3 + 0,28 x/d ≤ 1 					(A.5)

где x – расстояние между нагрузкой и передней кромкой опоры;

d – эффективная высота конструкции.

При уменьшении поперечного усилия с применением уравнения (А.5) необходимо заанкеровать всю необходимую растянутую арматуру.

(10) Вследствие уменьшения поперечного усилия в связи с непосредственной передачей нагрузок, прилагаемых вблизи от опоры, в конструкциях с равномерно распределенной нагрузкой бывает, как правило, достаточно надежным расчет приложения усилия VSd на расстоянии d от передней кромки непосредственной опоры.

A.4.1.2 Конструкции без расчетной поперечной арматуры

(1) Расчетное значение сопротивления поперечному усилию VRd1 для конструкций с нагружением поперек их плоскости рассчитывают по следующей эмпирической формуле (A.6):

(A6)

где VRd1 – расчетное значение сопротивления поперечному усилию, в ньютонах;

τRd – исходное значение воспринимаемого напряжения действия поперечной силы    = 0,063 , в мегапаскалях;

ƒctk;0,05 – характеристическое значение 5 % квантиля прочности при осевом растяжении в МПа, см. формулу (4a);

γC – частный коэффициент запаса прочности ячеистого бетона для хрупкого разрушения;

d – эффективная высота поперечного сечения, в миллиметрах (d ≤ 400 мм);

ρ1 – процент армирования, определенный как:

ρ1 = Asl/bwd ≤ 0,005

где Asl – площадь поперечного сечения растянутой арматуры, в квадратных миллиметрах;

bw – наименьшая ширина поперечного сечения в зоне эффективной высоты, в миллиметрах.

Примечание – Значение γC, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемые для использования значения указаны в таблице D.4.

A.4.1.3 Конструкции с расчетной поперечной арматурой

A.4.1.3.1 Сопротивление поперечному усилию

(1)P Следующие далее уравнения для наклонной поперечной арматуры относятся только к хомутам, сваренным с верхней и нижней продольной арматурой.

(2)P Если нагрузка воздействует не на верхнюю сторону конструкции или если опора находится не на нижней стороне конструкции, необходимо предусмотреть подвесную арматуру, чтобы перенести нагрузку на верхнюю сторону конструкции.

(3)P Для расчета поперечного усилия предполагается, что несущая система состоит из зоны сжатия и зоны растяжения, отделенных друг от друга расстоянием z, соответствующим внутреннему плечу силы. Зона, передающая поперечное усилие, имеет высоту z и ширину bw. Внутреннее плечо силы рассчитывают под прямым углом к продольной арматуре. Используемые обозначения указаны на рисунке А.5.

Условные обозначения

1 Зона сжатия

2 Сжатый раскос

3 Поперечная арматура

4 Зона растяжения

5 Пример замкнутого хомута

6 Пример разомкнутого хомута

Рисунок А.5 – Обозначения для конструкций, нагруженных поперечным усилием

Параметры, обозначенные на рисунке А.5:

αs – угол между поперечной арматурой и продольной осью;

θ – угол между сжатым раскосом ячеистого бетона и продольной осью, принятый равным 45°;

σc – напряжение ячеистого бетона в сжатых раскосах;

Fs – сила растяжения в продольной арматуре;

Fc – сила сжатия в ячеистом бетоне в направлении продольной оси;

bw – наименьшая ширина поперечного сечения;

z – внутреннее плечо силы, соответствующее наибольшему изгибающему моменту в конструкции с постоянной высотой. При расчете поперечного усилия можно, как правило, использовать приближенное значение z = 0,9 d для конструкций с податливостью l/ht > 5,

где d – эффективная высота;

l – ширина пролета;

ht – общая высота поперечного сечения.

(4)P Для формирования поперечного армирования действуют правила армирования, приведенные в пункте 5.2.7.2.2 c).

(5) Сопротивление поперечному усилию поперечного сечения с поперечной арматурой рассчитывают по следующей формуле (A.7):

VRd3 = Vcd + Vwd 					(A.7)

где Vcd – воздействие ячеистого бетона; оно соответствует VRd1 (см. A.4.1.2);

Vwd – воздействие поперечной арматуры.

(6) Воздействие вертикальной поперечной арматуры рассчитывают по формуле (A.8):

(A.8)

где Asw – площадь поперечного сечения вертикальной поперечной арматуры в рассматриваемом поперечном сечении;

s – расстояние между элементами поперечной арматуры;

σswd – расчетное значение напряжения растяжения в поперечной арматуре,              см. A.4.1.3.2.

(7) Воздействие наклонной поперечной арматуры рассчитывают по формуле (A.9):

(A.9)

где Asw – площадь поперечного сечения наклонной поперечной арматуры в рассматриваемом поперечном сечении;

s – расстояние между элементами поперечной арматуры в направлении продольной оси конструкции (см. рисунок A.5);

σswd – расчетное значение напряжения растяжения в поперечной арматуре              (см. A.4.1.3.2);

d – эффективная высота;

bw – наименьшая ширина поперечного сечения;

ƒck – характеристическая прочность на сжатие ячеистого бетона;

γC – частный коэффициент запаса прочности для ячеистого бетона при хрупком разрушении;

v – коэффициент эффективности для учета уменьшенной прочности на сжатие ƒck в зоне конструкции, передающей поперечное усилие. Для ячеистого бетона v = 0,56.

Примечание – Значение γC, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемые для использования значения указаны в таблице D.4.

A.4.1.3.2 Расчетное значение напряжения стали в поперечной арматуре

(1) Расчетное значение напряжения растяжения в поперечной арматуре может быть определено с помощью одной из следующих формул (A.10) или (A.11):

(А.10)

(A.11)

Формула (A.11) относится только к вертикальным хомутам, как разомкнутым, так и замкнутым.

Примечание – Результат расчета по формуле (А.10) для гибких балок является более точным, чем по формуле (A.11).

где l – ширина пролета;

d – эффективная высота;

fywk – нормативный предел текучести хомутов;

γS – частный коэффициент запаса прочности для стали;

fco – воспринимаемое напряжение внутренней стенки отверстий, fco = 2,4fcd для сварной поперечной арматуры и fco = fcd для несварной поперечной арматуры;

fcd – расчетное значение прочности на сжатие ячеистого бетона, fcd = fck / γC;

fck – характеристическая прочность на сжатие ячеистого бетона;

γC – частный коэффициент запаса прочности ячеистого бетона для хрупкого разрушения;

φsl – диаметр верхних или нижних продольных стержней, определяющим является наименьшее значение;

φsw – диаметр хомутов;

K3 = 1 для замкнутых хомутов и K3 = 0 для разомкнутых хомутов;

K1 – понижающий коэффициент для уменьшенного покрытия из ячеистого бетона:

K1 = 1 для замкнутых хомутов и K1 = 0,33 e / φsl ≤ 1 для разомкнутых хомутов;

K2 – коэффициент заполнения хомутов: K2 = s / φsl ≤ 14;

e – расстояние между осью центра тяжести продольных стержней на открытых концах и смежной боковой поверхностью конструкции из ячеистого бетона;

s – расстояние между хомутами.

Примечание – Значение γC, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемые для использования значения указаны в таблице D.4.

A.4.1.3.3 Расчетное значение сопротивления поперечному усилию VRd2

(1) Значение VRd2 для расчета разрушения сжатых раскосов в ячеистом бетоне рассчитывают по уравнению (A.12):

(A.12)

где v – коэффициент эффективности для учета уменьшенной прочности на сжатие ƒck в зоне конструкции, передающей поперечное усилие. Для AAC v = 0,56;

fcd – расчетное значение прочности на сжатие ячеистого бетона, fcd = fck / γC;

fck – характеристическая прочность на сжатие ячеистого бетона;

γC – частный коэффициент запаса прочности для хрупкого разрушения;

ɑs – угол между наклонной поперечной арматурой и продольной осью конструкции;

bw – наименьшая ширина зоны, передающей поперечное усилие;

θ – см. рисунок A.5;

z – см. рисунок A.5.

Примечание – Значение γС, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4.

A.5 Предельные состояния по несущей способности вследствие деформации конструкции (продольного изгиба)

A.5.1 Общие положения

(1)P При определении несущей способности гибких элементов из ячеистого бетона при нагружении сжатием или изгибом в сочетании со сжатием необходимо учитывать воздействие деформации конструкции и внецентренности нагрузки под прямым углом к плоскости элементов и их влияние на продольный изгиб элементов.

(2) Далее приводится описание двух методов, указанных в разделах А.5.2 и А.5.3. Оба метода пригодны для расчета несущих вертикальных элементов из ячеистого бетона, которые могут быть классифицированы как гибкие свободностоящие опоры, подвергающиеся преимущественно центральным или внецентренным продольным нагрузкам, а при определенных обстоятельствах – и поперечным нагрузкам (например, горизонтальная ветровая нагрузка, давление грунта). Податливость конструкций не должна превышать значение λ, определяемое по формуле (A.13).

λ = l0 /ic ≤ 120						(A.13)

где l0 – эффективная высота конструкции;

lc – радиус инерции в направлении слабой оси, для прямоугольных сечений                lc = 0,289 ht, где ht – общая высота поперечного сечения.

(3) Для расчета деформаций может быть использован средний кратковременный модуль упругости Еcm (ползучесть может не учитываться), если податливость конструкции (см. формулу (А.13)) меньше 100.

Примечание – Поскольку принцип наложения при общем воздействии продольного усилия и поперечной нагрузки неприменим, необходимо исследовать следующие варианты нагрузки, чтобы определить самый неблагоприятный вариант:

a) наибольшее значение Nd и соответствующее наименьшее значение M1d;

b) наибольшее значение Nd и соответствующее наибольшее значение M1d;

c) наибольшее значение M1d и соответствующее наименьшее значение Nd;

d) наибольшее значение M1d и соответствующее наибольшее значение Nd;

где M1d – расчетное значение изгибающего момента вследствие действия поперечной нагрузки (см. A.5.3.2);

Nd – расчетное значение силы продольного сжатия.

Согласно правилам комбинации воздействий варианты нагрузки b) и d) необязательно приводят к одинаковым результатам.

A.5.2 Методы на основе формулы Эйлера

(1) Расчетная дельная нагрузка NRd может быть определена по формуле (А.14) как несущая способность той зоны поперечного сечения, которая может рассматриваться как зона с центральным нагружением.

NRd = ks α fcd Ac 					(A.14)

где ks – коэффициент продольного изгиба, определенный по формуле (A.15);

(A.15)

где Ecm–  средний модуль упругости ячеистого бетона;

l 0 – эффективная длина элемента;

ic – радиус инерции зоны сжатия, , где lc – статический момент 2-й степени (момент инерции) поперечного сечения, который для прямоугольных сечений рассчитывается по формуле (A.16).

(A.16)

ƒcd – расчетное значение прочности на сжатие конструкции из ячеистого бетона,      fcd = fck/γC;

ƒck – характеристическая прочность на сжатие ячеистого бетона;

γС – частный коэффициент запаса прочности ячеистого бетона для хрупкого разрушения;

ɑ – коэффициент для учета длительных воздействий на прочность на сжатие ячеистого бетона (см. A.3.2);

Ac – площадь поперечного сечения зоны сжатия поперечного сечения, рассчитываемая для прямоугольных сечений по формуле (A.17).

Ac = bw (ht – 2et) 					(A.17)

где bw – наименьшая ширина поперечного сечения;

ht – общая высота поперечного сечения;

et – внецентренность нагрузки по теории первого порядка под прямым углом к направлению слабой оси:

et = eo + ea + em;

eo – внецентренность продольного усилия в верхнем конце конструкции;

ea – условная дополнительная внецентренность вследствие  отклонений: в миллиметрах, где l0 – эффективная длина в миллиметрах;

em – внецентренность нагрузки по теории первого порядка вследствие изгиба под действием горизонтальной нагрузки,

em = M1d/Nd

где M1d – расчетное значение изгибающего момента под действием горизонтальной нагрузки и Nd является расчетным значением продольного усилия.

Примечание – Значение γС, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4.

A.5.3 Модифицированный метод моделирования опоры

A.5.3.1 Общие положения

(1) Предполагается, что оба конца конструкции держатся на шарнирных опорах так, как показано на рисунке А.6. Благодаря этому эффективная длина конструкции l0 равна свободной длине. Предполагается, далее, что внецентренность продольного усилия сжатия у подножия конструкции равна нулю.

(2) Поскольку горизонтальная сила может действовать в двух противоположных направлениях (например, давление ветра и подсос ветра), то следует различать два различных варианта нагрузок: вариант 1 и вариант 2, см. рисунок A.6.

(3) Далее предлагаются различные уравнения: для конструкций с рабочей арматурой и для конструкций с монтажной арматурой, не учитываемой в расчетах.

(4) Поперечное сечение конструкции с монтажной арматурой считается прочным на растяжение только для ветровых и аналогичных кратковременных нагрузок. Поэтому необходимо выполнять расчет поперечного сечения с монтажной арматурой для двух теоретических ситуаций: сначала рассчитывают поперечное сечение как сечение, непрочное при растяжении, причем при определении расчетных нагрузок кратковременные нагрузки не учитываются. На втором этапе поперечное сечение рассчитывают, как прочное при растяжении, т.е. без трещин, причем учитываются все нагрузки.

Условные обозначения

a) Вариант нагрузки 1

b) Вариант нагрузки 2

Рисунок А.6 – Модель несущей конструкции и возможные расчетные варианты нагрузки для метода моделирования опоры

A.5.3.2 Влияние податливости

A.5.3.2.1 Общая внецентренность

(1) Общая внецентренность конструкций с постоянным поперечным сечением в сечении с наибольшей нагрузкой указана в формулах (A.18), (A.19a), и (A.19b).

Вариант нагрузки 1:

etot = ea + e2 + em + 0,6 eo				(A.18)

Вариант нагрузки 2 (используется большее из следующих значений):

etot = ea + e2 + em – 0,4 eo				(A.19а)

etot = ea + e2 – em + 0,6 eo				(A.19b)

где eo – внецентренность продольного усилия сжатия у верхнего конца конструкции;

ea – условная дополнительная внецентренность вследствие изъянов: , в миллиметрах, где l0 – эффективная длина в миллиметрах;

em – внецентренность по теории первого порядка, вызванная изгибом вследствие действия горизонтальных нагрузок;

em = M1d/Nd

где M1d – расчетное значение изгибающего момента в результате горизонтальной нагрузки;

Nd – расчетное значение продольного усилия сжатия;

e2 – внецентренность нагрузки по теории второго порядка по определению, приведенному в пунктах А.5.3.2.2 или А.5.3.2.3.

A.5.3.2.2 Внецентренность нагрузки по теории второго порядка

(1) Наибольшее отклонение конструкции, соответствующее внецентренности нагрузки по теории второго порядка, может быть принятым равным:

(A.20)

где l0 – эффективная длина;

1/r – изгиб конструкции.

(2) Изгиб конструкции является, как показано на рисунке А.7, результатом деформаций.

(3) Следующие формулы от (A.21) до (A.24) предназначены для:

Поперечные сечения с рабочей арматурой:

(A.21)

Непрочные при растяжении поперечные сечения без рабочей арматуры:

- полностью сжатое поперечное сечение:

(A.22)

- частично разорванное поперечное сечение:

(A.23)

Прочные на растяжение поперечные сечения без рабочей арматуры:

(A.24)

где l0 – эффективная длина конструкции;

d – эффективная высота армированного поперечного сечения;

x – высота сжатой части поперечного сечения;

ht – общая высота поперечного сечения;

ɛc – растяжение волокон ячеистого бетона, подвергшихся наибольшему сжатию (являющееся результатом равновесия внутренних и внешних сил);

ɛsyfl – растяжение или усадка арматурной стали на стороне, противоположной ɛс (являющееся результатом равновесия внутренних и внешних сил; растяжение положительное, сжатие отрицательное);

ɛc0 – растяжение ячеистого бетона под нагрузкой сжатием, соответствующее равновесию внутренних и внешних сил; оно является отрицательным значением между 0 и предельной упругой усадкой (см. A.5.3.2.3);

ɛcfl – деформация при изгибе (растяжение или сжатие) ячеистого бетона на стороне, противоположной ɛс (являющееся результатом равновесия внутренних и внешних сил; растяжение положительное, сжатие отрицательное).

(4) Если значения деформации рассчитываются исходя из напряжений, то для этого может быть, как правило, использован кратковременный модуль упругости Ecm, указанный в пункте 4.2.7.

На практике применение этих уравнений приводит к итеративному методу, при котором распределение деформации в поперечном сечении должно быть оценено до того, как может быть выведен изгиб из равновесия внутренних и наружных усилий.

A.5.3.2.3 Приближенное значение для внецентренности нагрузки по теории второго порядка

(1) Приближенное значение для максимальной внецентренности нагрузки по теории второго порядка е2 для прямоугольно сечения может быть определено без итерации. Это значение всегда надежно.

Поперечные сечения с рабочей арматурой:

(A.25)

Прочные на растяжения поперечные сечения без рабочей арматуры:

(A.26)

где l0 – эффективная длина конструкции;

d – эффективная высота армированного поперечного сечения;

ht – общая высота поперечного сечения;

ɛyd – расчетное значение деформации арматурной стали по достижении предела текучести;

εyd = fyd / Es

где ƒyd – расчетное значение предела текучести арматурной стали, Еs – ее модуль упругости;

ɛc1 – предельное упругое сжатие (= - 0,002) ячеистого бетона;

ɛcflu – наибольшее значение деформации ячеистого бетона в зоне растяжения, вызванной изгибом,

εcflu = fcflk / Ecm

где ƒcflk – характеристическая прочность на растяжение при изгибе ячеистого бетона   (см. A.5.3.3.3 (4) и Ecm – его средний модуль упругости (см. A.5.1 (3)).

Примечание – Для непрочного при растяжении поперечного сечения без рабочей арматуры нет максимального значения е2.

Поперечные сечения с рабочей арматурой

Сильный изгиб 					Слабый изгиб

а)						b)

Прочные при растяжении поперечные сечения с монтажной арматурой:

Сильный изгиб 					Слабый изгиб

c)						d)

Непрочные при растяжении поперечные сечения с монтажной арматурой:

Сильный изгиб 				Слабый изгиб

e)						f)

Условные обозначения

T Растяжение

C Сжатие

Рисунок А.7 – Взаимосвязь между искривлением и деформацией. Показаны два искривления (сильное и слабое)

A.5.3.3 Расчет критического поперечного сечения для сжатия и изгиба

A.5.3.3.1 Общие положения

(1) Влияние податливости и поперечной нагрузки учитывается путем вставления etot (см. А.5.3.2) для внецентренности расчетного значения продольного усилия сжатия. Критическое поперечное сечение рассчитывается для продольного усилия сжатия Nd и момента изгиба Md, причем Md = Ndetot

где Md – расчетное значение момента изгиба исходя из нагрузки в поперечном направлении;

Nd – расчетное значение продольного усилия сжатия.

Примечание – В следующие далее уравнения необходимо вставлять абсолютные значения прочности, напряжений, а также Md и Nd.

A.5.3.3.2 Поперечное сечение с рабочей арматурой

(1) Расчеты выполняются на основе указанных в разделе А.3 расчетных допущений и диаграмм. Арматуру в зоне сжатия можно не учитывать.

A.5.3.3.3 Поперечное сечение без рабочей арматуры

(1) Предполагается, что в ячеистом бетоне существует линейное распределение напряжения и прямоугольное поперечное сечение. Должны быть соблюдены следующие требования:

(2) Непрочные при растяжении поперечные сечения без рабочей арматуры:

Расчетное значение краевого напряжения сжатия σcd должно соответствовать следующему требованию:

(A.27)

Примечание – Если значение Nd мало, равновесие внутренних сил достигается напряжением сжатия ɑσco/γc, представляющее собой значение между 0 и αƒсd и соответствует ɛсо, см. A.5.3.2.2.

(3) Прочные при растяжении поперечные сечения без рабочей арматуры:

Расчетное значение краевых напряжений на стороне сжатия (σcd) и на стороне растяжения (σtd) должно соответствовать следующим условиям:

(A.28)

(A.29)

где Nd – расчетное значение продольного усилия сжатия;

Md – расчетное значение момента изгиба, где Md = Ndetot;

bw – наименьшая ширина поперечного сечения;

ht – общая высота поперечного сечения;

x – наименьшее из значений: x = ht и x = 3 (ht/2 - etot), где etot общая внецентренность нагрузки см.A.5.3.2;

α – коэффициент для учета длительных воздействий на прочность на сжатие (см. A.3.2);

σco – напряжение сжатия в ячеистом бетоне (между 0 и αƒcd) соответствующее ɛco, см. A.5.3.2.2;

fcd – расчетное значение прочности на сжатие ячеистого бетона; fcd = fck / γc;

fck – характеристики силы сжатия ячеистого бетона;

γc – частный коэффициент запаса прочности ячеистого бетона для хрупкого разрушения;

fcflk – характеристическая прочность на растяжение при изгибе ячеистого бетона.

Примечание – Значение γС, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4.

(4) Характеристическая прочность на растяжение при изгибе ячеистого бетона ƒcflk, полученная в результате испытаний согласно стандарту EN 1351, должна быть уменьшена с помощью коэффициента 0,8, если она используется в формуле (A.29).

A.6 Разрушение пробиванием

A.6.1 Общие положения

(1)P Принципы и правила данного раздела дополняют принципы и правила раздела А.4. Они относятся к разрушению пробиванием плит, обладающих арматурой, работающей на сгиб, определенной согласно разделу А.3. Разрушение пробиванием является типичной проблемой плит с двухосным напряжением. Его причинами могут быть сосредоточенная нагрузка или реакция опоры, которые воздействуют на относительно небольшую поверхность, называемую «поверхностью передачи нагрузки» плиты.

(2)Р Необходимо проверять сопротивление поперечному усилию в пределах критической зоны. Вне пределов критической зоны плита должна соответствовать требованиям раздела А.4.

A.6.2 Область применения, понятия и термины

A.6.2.1 Поверхность передачи нагрузки

(1) Положения данного раздела применимы к поверхностям передачи нагрузки следующих форм, причем h обозначает толщину поперечного сечения ячеистого бетона под нагрузкой разрушения пробиванием:

- круглая, с диаметром, не превышающим 3,5 h;

- прямоугольная, с периметром, не превышающим 11 h, и соотношением длины и ширины не более 2 и не менее 0,5;

- любая форма, ограничение которой целесообразно определяется так же, как и у выше названных форм.

(2) Предполагается, что поверхность передачи нагрузки располагается не настолько близко к другим сосредоточенным нагрузкам, чтобы их критические периметры пересекались, то есть что они не располагаются в зоне, в которой действуют другие силы большой величины, вызванные иными причинами.

(3) Если условия, названные в пункте (1) в отношении прямоугольной площади передачи нагрузки, не выполняются по той причине, что нагрузка разрушения пробиванием воздействует поблизости от безопорного края, то критические периметры, отображенные на рисунке А.8, могут быть использованы только в том случае, если нет более точного расчета.

Условные обозначения:

1 Критический периметр

2 Поверхности передачи нагрузки

Рисунок А.8 – Применение правил разрушения пробиванием для

нестандартных случаев

A.6.2.2 Критический периметр

(1) Критический периметр для круглых или прямоугольных поверхностей передачи нагрузки в отдалении от безопорных поверхностей определяется как линия, окружающая поверхность передачи нагрузки на установленном расстоянии (принятом равным 1,5 h) – см. рисунок A.9.

Условные обозначения

1 Критическая поверхность

2 Поверхности передачи нагрузки d < 35 h

2 (a + b) < 11 h

b < 2 a

Рисунок А.9 – Критические периметры вокруг поверхностей передачи нагрузки, расположенных в отдалении от безопорного края

(2) Для поверхностей передачи нагрузки, расположенных поблизости от отверстий, действует следующее правило: часть критического периметра, расположенная между двумя касательными, проведенными от центра тяжести поверхности передачи нагрузки к краю отверстия, считается эффективной – см. рисунок А.10.

(3) Для поверхности передачи нагрузки поблизости от безопорного края или безопорного угла критический периметр принимается согласно рисунку А.11, если это не приводит к образованию критической поверхности, меньшей, чем та поверхность, которая образуется согласно указанным выше правилам.

Условные обозначения

1 Критическая поверхность

2 Поверхности передачи нагрузки

3 Отверстие

Рисунок А.10 – Критический периметр поблизости от отверстия

Условные обозначения

1 Критическая поверхность

2 Поверхности передачи нагрузки

3 Свободные края

Рисунок А.11 – Критические периметры вблизи безопорных краев

A.6.2.3 Критическая поверхность

(1) Критическая поверхность – поверхность внутри критического периметра         (см. А.6.2.2). В случае нагружения выдергиванием (анкерные крепления) необходимо уменьшить эту поверхность вокруг площади поперечного сечения отверстия.

A.6.3 Метод расчета разрушения продавливанием

(1) Метод расчета разрушения продавливанием не учитывает арматуру. Он соотносит сопротивление пробиванию с критической поверхностью. Несущая способность конструкции из ячеистого бетона, подвергающейся действию сосредоточенной нагрузки, указана в формуле (A.30).

(A.30)

где Acrit – критическая поверхность согласно пункту А.6.2.3, в квадратных миллиметрах;

τRd – исходное значение воспринимаемого напряжения действия поперечной силы  для ячеистого бетона,  в мегапаскалях;

γС – частный коэффициент запаса прочности ячеистого бетона для хрупкого разрушения.

Примечание – Значение γС, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4.

(2) Воздействующая нагрузка пробивания должна соответствовать формуле (A.31).

Vsd ≤ VRd 					(A.31)

A.7 Равновесное кручение/равновесное кручение в сочетании с поперечным усилием

(1)P Если статическое равновесие несущей конструкции зависит от сопротивления кручению элементов из ячеистого бетона, то необходим расчет кручения.

(2) Расчетный момент кручения ТSd может быть воспринят без арматуры, работающей на кручение, если выполняются условия одного из уравнений (А.32а) – (А.32с):

и  					(A.32a)

и 					(A.32b)

(A.32c)

где Vsd – определено в пункте A.4.1.1;

VRd1 – определено в пункте A.4.1.2;

TRd1 – воспринимаемый момент кручения, принятый равным 0,06 ƒcd WT;

fcd – расчетное значение прочности на сжатие ячеистого бетона; fcd = fck / γC;

ƒck – характеристическая прочность на сжатие ячеистого бетона для хрупкого разрушения;

γC – частный коэффициент запаса прочности ячеистого бетона для хрупкого разрушения;

Wt  – момент сопротивления кручению поперечного сечения.

Примечание – Значение γС, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4.

(3) Если условия ни одной из формул (А.32а) – (А.32с) не выполняются, необходима арматура, работающая на кручение, соответствующая условию формулы (A.33).

(A.33)

где VRd3 – определено в пункте A.4.1.3;

TRd3 – момент кручения, воспринимаемый поперечным сечением с арматурой, работающей на кручение, определяемый по формуле (A.34):

TRd3 = 2 Ak hk σsld ρT,l = 2 Ak hk σswd ρT,s			(A.34)

Ak = b'h ' – площадь поперечного сечения, ограниченная осями продольной арматуры в каждом углу поперечного сечения – см. рисунок A.12;

hk – высота мнимого коробчатого сечения по формуле (A.35):

hk = min{b/6; h/6} 					(A.35)

σsld – расчетное значение напряжения растяжения в продольной арматуре, работающей на кручение;

σswd – расчетное значение напряжения растяжения в хомутах;

σsld; σswd < ƒyd – допустимое напряжение растяжения в арматуре вследствие кручения по формуле (A.36):

(A.36)

fcd – расчетное значение прочности на сжатие ячеистого бетона, fcd = fck / γC;

fck – характеристическая прочность на сжатие ячеистого бетона для хрупкого разрушения;

γC – частный коэффициент запаса прочности ячеистого бетона для хрупкого разрушения;

φw – диаметр хомутов;

pT,l – процент армирования продольной арматурой, предназначенной для восприятия кручения, определяемый по формуле (A.37):

ρT,l = As,l / [2hk (b' + h')] 				(A.37)

As,I – площадь поперечного сечения продольной арматуры, работающей на кручение;

pT,s – процент армирования хомутами, предназначенными для восприятия кручения, определяемый по формуле (A.38):

ρT,s = Asw / (hk s)					(A.38)

Asw – площадь поперечного сечения хомутов, предназначенных для восприятия кручения;

s – расстояние между хомутами.

Примечание – Значение γС, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4.

(4)P Арматура, рассчитанная на кручение, должна состоять из замкнутых хомутов, расположенных под прямым углом к продольной оси конструкции и комбинируемых с продольными стержнями. Замкнутые хомуты нельзя изготавливать из пар U-образных хомутов, наложенных друг на друга. Расстояние между хомутами должно быть не более {b, h} или 25 см. Продольные стержни должны располагаться так, чтобы в каждом углу поперечного сечения было не менее одного стержня, а остальные стержни были равномерно распределены по внутренней окружности хомутов.

(5)Р Необходимо рассчитать анкеровку продольной арматуры, подвергающейся действию сил растяжения вследствие изгиба и кручения.

Рисунок А.12 – Идеализированное коробчатое поперечное сечение

A.8 Сосредоточенные усилия

(1)P Если сосредоточенные усилия действуют на определенную часть поверхности автоклавного ячеистого бетона, несущую способность элемента из автоклавного ячеистого бетона можно увеличить, если распределить напряжения сжатия в автоклавном ячеистом бетоне на поверхность, превышающую нагруженную поверхность.

(2) В этом случае расчетное значение воспринимаемого сосредоточенного усилия сжатия FRdu получают по формуле (A.39).

(A.39)

где к = 2,0, без учета местных вдавливаний;

α – понижающий коэффициент для расчетного значения прочности на сжатие ячеистого бетона для учета долгосрочных воздействий;

к = 3,3, с учетом местных вдавливаний;

fcd – расчетное значение прочности на сжатие ячеистого бетона, fcd = fck/γС

fck – характеристическая прочность на сжатие ячеистого бетона;

γC – частный коэффициент запаса прочности ячеистого бетона для хрупкого разрушения;

Ac0 – площадь эпюры нагрузок;

Ac1 – наибольшая площадь распределения нагрузки в ячеистом бетоне с допущением, что нагрузка распределяется в ячеистом бетоне по принципу, изображенному на рисунке А.13;

hc – расстояние между Ac0 и Ac1:

hc ≥ 3(rc1 – rc0).

Примечания

1 Значение γС, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4.

2 Значение α, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение ɑ равно 0,85.

Рисунок А.13 – Определение площадей, вставляемых в формулу (A.39)

A.9 Предельные состояния по пригодности к эксплуатации (SLS)

A.9.1 Общие положения

(1)P В данном разделе рассматриваются обычные предельные состояния по пригодности к эксплуатации. К ним относятся:

- ограничение напряжений (см. А.9.2);

- ограничение ширины трещин (см. А.9.3);

- ограничение прогибов (см. А.9.4).

(2) Информация о том, как могут быть учтены воздействия предварительного напряжения на основе декларированного значения предварительного напряжения ɛ0mg в состоянии SLS, изложена в справочном приложении Е.

A.9.2 Ограничение напряжений в условиях эксплуатации

A.9.2.1 Принципиальные соображения

(1) Ползучесть может превысить значение, предварительно рассчитанное с помощью метода, указанного в пункте 4.2.11, если напряжение в ячеистом бетоне при квазипостоянных нагрузках превышает 0,45 ƒck. Если исходить из того, что ползучесть значительно влияет на функцию рассматриваемой конструкции, то напряжение должно быть ограничено этим значением.

(2)P Следует избегать напряжений в стали в условиях эксплуатации, которые могут привести к неупругой деформации стали, так как это приводит к образованию широких, постоянно раскрытых трещин.

(3) Настоящее требование выполняется, если при редкой комбинации воздействий напряжение растяжения в стальной арматуре не превышает значение 0,8 ƒyk. Если напряжение вызывается исключительно принудительными деформациями, то максимально допустимое напряжение составляет 1,0 ƒyk.

A.9.2.2 Методы контроля напряжений

(1)P При расчете напряжений следует учитывать, будет ли поперечное сечение в условиях эксплуатации предположительно растрескиваться или нет. Кроме того, необходимо рассматривать ползучесть и усадку. Необходимо также учитывать другие косвенные воздействия, способные повлиять на напряжения, например, температуру.

(2) Указанные в пункте А.9.2.1 ограничения напряжений в общем могут считаться исполненными без дополнительных доказательств путем расчетов, если:

а) расчет предельного состояния несущей способности был выполнен в соответствии с разделом А.3 или А.5;

b) соблюдены положения относительно минимального армирования в соответствии с пунктом 5.2.7.2;

с) армирование сформировано согласно разделу А.10.

(3) Для ситуаций, в которых более 50 % напряжения вызывается квазипостоянными воздействиями, длительные воздействия могут быть учтены путем использования модуля упругости, уменьшенного с помощью коэффициента 1/(1 + φ) (где φ - коэффициент ползучести согласно пункту 4.2.11). В остальных случаях они могут быть оставлены без внимания.

(4) Напряжения проверяют с использованием значений поперечных сечений, которые соответствуют либо состоянию без трещин, либо состоянию полного растрескивания – в зависимости от фактического состояния.

(5) Как правило, компоненты не имеют трещин, если изгибающий момент при частой комбинации нагрузок, Mf, не превышает момента растрескивания секции Mcr в любом месте компонента. Для расчета Mcr модуль упругости AAC может быть взят как Ec,eff (см. формулу (A.43)), а его средняя прочность на изгиб 0,8 Jcflm получена в результате испытаний в соответствии с EN 1351 или определена по формулам (5a) и ( 5b), см. 4.2.5 соответственно.

(6) Если за основу берется поперечное сечение без трещин, то предполагается совокупное воздействие всего поперечного сечения ячеистого бетона, и как бетон, так и сталь рассматриваются как упругие и для растяжения, и для сжатия.

(7) Если за основу берется поперечное сечение с трещинами, то предполагается, что ячеистый бетон при сжатии обладает упругостью, но растяжение воспринимать не может.

(8) Требуется, по меньшей мере, указанное в разделе А.10.3 минимальное поперечное сечение арматуры, чтобы обеспечить ограничение напряжения стальной арматуры, находящейся в сцеплении с бетоном, вызванного воздействием ограниченных принудительных деформаций.

A.9.3 Предельные состояния по трещинообразованию

(1)P Трещинообразование необходимо ограничивать так, чтобы это не сказывалось отрицательно на должном функционировании сооружения и не приводило внешний вид в неприемлемое состояние.

(2)Р В расчете ширины трещин для обеспечения достаточной защиты арматуры от коррозии в конструкциях из ячеистого бетона нет необходимости, так как защита от коррозии обеспечивается требуемым защитным покрытием.

(3)Р Для достижения общего ограничения ширины трещин в конструкциях с нагрузками, действующими преимущественно поперек плоскости конструкции, необходимо, чтобы были соблюдены установленные в пункте 5.2.7.2 требования к наименьшему поперечному сечению растянутой рабочей арматуры.

Примечание – Трещинообразование в армированных конструкциях из ячеистого бетона может быть вызвано изгибом, поперечным усилием, кручением или нагрузкой растяжением либо вследствие непосредственного воздействия этих нагрузок, либо вследствие предотвращения принудительных деформаций. Трещины другого рода могут быть вызваны также другими причинами, например, воздействием химических веществ из окружающей среды. Такие трещины могут быть неприемлемыми, но их предотвращение и ограничение не входят в область применения данного раздела.

A.9.4 Предельные состояния по деформации

A.9.4.1 Принципиальные соображения

(1)P Деформация конструкции не должна быть настолько велика, чтобы ухудшить ее должное функционирование или внешний вид.

(2)Р Необходимо однозначно установить приемлемые предельные значения прогиба, учитывающие функцию и тип конструкции, формы поверхности, перегородок и креплений, либо в виде декларируемых производителем параметров для общепринятых стандартных конструкций, либо в виде согласованных с заказчиком параметров для конструкций специального назначения.

(3)P Как правило, соблюдение пределов прогиба должно проверяться с помощью математических расчетов. Во многих случаях можно с помощью метода расчета сформулировать простые правила, как, например, пределы для соотношения ширины пролета и высоты поперечного сечения, что в целом ряде конструкций способно обеспечить соблюдение пределов прогиба. В таких случаях детальный расчет для какой-либо специальной конструкции считается излишним.

(4) Указанные далее в абзацах (5) и (6) предельные значения прогиба заимствованы из стандарта ISО 4356 и могут считаться приемлемыми для жилых, административных и общественных зданий или заводов и фабрик.

(5) Полученное расчетным путем провисание конструкций крыш или перекрытий под действием квазипостоянных нагрузок должно быть ограничено. Провисание рассчитывается относительно опор. Допускается предусматривать строительный подъем, чтобы частично или полностью компенсировать прогиб.

Примечание – Вышеназванное предельное значение, подлежащее применению или названное в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое предельное значение для расчетного провисания конструкций крыш и перекрытий под действием квазипостоянных нагрузок равно расстоянию между опорами, деленному на 250.

(6) Прогибы, которые могут вызвать повреждения перегородок или иных строительных элементов, соприкасающихся с конструкцией, и которые появляются после монтажа таких строительных элементов («эффективный» прогиб), должны быть ограничены. В тех случаях, когда известно, что строительные элементы, которые могут пострадать, в состоянии без вреда для себя выдерживать и большие прогибы, эти пределы могут устанавливаться не столь строго.

Примечание – Вышеназванное предельное значение, подлежащее применению или названное в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое предельное значение для прогибов, которые могут вызвать повреждения перегородок или иных строительных элементов, соприкасающихся с конструкцией, и которые появляются лишь после монтажа таких строительных элементов («эффективный» прогиб), равно расстоянию между опорами, деленному на 500.

A.9.4.2 Проверка прогибов расчетом

(1)P Случаями, когда расчет считается необходимым, являются прогибы при нагрузках, соответствующих цели расчета.

(2)P Метод расчета должен учитывать действительные свойства конструкции, на которую воздействуют определяющие факторы, с точностью, приемлемой для целей расчета. В частности, у конструкций, у которых ожидается появление трещин, должно быть учтено влияние трещин на деформацию.

(3) P При необходимости следует учесть следующее:

- воздействие ползучести и усадки;

- придание жесткости между трещинами ячеистым бетоном, нагруженным растяжением;

- трещинообразование вследствие действия прежних нагрузок;

- возможное проскальзывание арматуры вследствие плохого сцепления;

- последствия предварительного растяжения, если оно было задекларировано.

(4) При оценке трещинообразования среди рассматриваемых нагрузок должны быть, по меньшей мере, те нагрузки, которые определены как «частая комбинация нагрузок».

Для расчета прогибов, как правило, достаточно рассмотреть прогибы под действием квазипостоянной комбинации нагрузок и допустить, что это длительные нагрузки. Для расчета «эффективного» прогиба необходимо уделить достаточное внимание также и дополнительной нагрузке, которая может воздействовать в составе частой комбинации нагрузок, допуская, что речь идет при этом о кратковременной нагрузке.

(5) При расчете конструкций с трещинами необходимо в соответствии с пунктом A.9.2.2 (5), если напряжения сцепления под действием частой комбинации нагрузок превышают значение fbd, где расчетное значение воспринимаемого напряжения сцепления (см. A.10.2.2).

A.9.4.3 Метод расчета

(1) Для деформации принимаются два предельных состояния:

- состояние без трещин:

В этом состоянии сталь и ячеистый бетон как при растяжении, так при сжатии проявляют совместную упругую реакцию.

- состояние с трещинами:

В этом состоянии совместное действие ячеистого бетона при растяжении оставляют без внимания.

(2) Искривление k может быть определено при помощи формул (A.40), (A.41), и (A.42).

(A.40)

(A.41)

(A.42)

где Fc – модуль упругости, равный Еcm для кратковременной части нагружения, и равный Ec,eff – для длительной части нагружения, в том числе при определении n;

li – статический момент 2-й степени (момент инерции) сечения армированного ячеистого бетона, в зависимости от нагрузки в состоянии без трещин или с трещинами. В состоянии с трещинами учитываются только зона сжатия ячеистого бетона и арматура.

(3) Для длительных нагрузок в расчет необходимо включить ползучесть, используя эффективный модуль упругости Ec,eff, рассчитываемый по формуле (A.43).

(A.43)

где φ – коэффициент ползучести в соответствии с 4.2.11;

Еcm – средний модуль упругости ячеистого бетона.

(4) Для классов ползучести ≤ 0,7 (см. Таблицу 3) длительный прогиб может быть рассчитан по формуле (A.43a)

(A.43a)

где y∞ – длительный прогиб под действием квазипостоянной комбинации нагрузок;

yel – кратковременный  прогиб; в случае предварительно напряженных конструкций, имеющих предварительный изгиб, он должен учитываться при определении yel.

(5) Если Mf больше Mcr, предполагается, что поведение конструкции колеблется между состояниями с трещинами и без трещин. Для конструкций, подвергающихся преимущественно изгибающим нагрузкам, уравнение (А.44) позволяет реально предсказать их поведение (A.44).

(A.44)

где p – рассматриваемый параметр, которым может быть, например, удлинение, искривление или прогиб;

pI и pII – значение этого параметра, рассчитанное для состояния без трещин или с трещинами;

k – коэффициент распределения по формулам (A.45a) и (A.45b).

k = 1 - 0,8 (Mcr/Mf)2 если проскальзывание можно не учитывать (см. A.9.4.2 (5)); (A.45a)

k = 1 - 0,4 (Mcr/Mf)2 если проскальзывание нельзя не учитывать (см. A.9.4.2 (5)). (A.45b)

(6) Для конструкций с частичным трещинообразованием строгий метод расчета прогибов с применением описанной в абзаце (3) методики заключается в том, чтобы сначала рассчитать искривление в нескольких участках вдоль конструкции, а затем путем численного интегрирования определить прогиб. Если связанные с этим затраты времени представляются неоправданно большими, допускается выполнять расчет прогиба дважды – для состояния без трещин и затем для состояния с трещинами, и после этого применить формулу (A.44).

Условные обозначения

1 Состояние частичного трещинообразования

2 Состояние без трещин

3 Состояние с трещинами

4 искривление, полученное по формуле (A.40)

M Изгибающий момент

Mf Изгибающий момент под действием частой комбинации нагрузок

Mcr Момент трещинообразования сечения

к Искривление

Рисунок А.14 – Взаимосвязь между изгибающим моментом и искривлением

A.10 Формирование арматуры

A.10.1 Общие положения

(1)P Минимальные требования изложены в пункте 5.2.7.

(2)P Анкеровка стержней сжатой или растянутой арматуры, проложенной в продольном направлении, должна производиться посредством сцепления, а в таких участках конструкции, в которых напряжение сцепления при расчетных нагрузках (для состояния ULS) превышает воспринимаемое напряжение сцепления ƒbd, - исключительно за счет приваренных поперечных стержней. Для растянутых стержней всегда должен иметься, по меньшей мере, один приваренный поперечный стержень в пределах опорной длины конструкции.

A.10.2 Сцепление

A.10.2.1 Характеристическая прочность сцепления

(1)P Если сцепление должно быть учтено при расчетах, то характеристическое значение прочности сцепления ƒbk выводится из результатов испытаний, проведенных по стандарту EN 12269-1. Это значение может применяться во всех случаях, в которых толщина бетонного покрытия, по меньшей мере, равна толщине бетонного покрытия испытанных образцов.

A.10.2.2 Расчетное значение прочности сцепления

(1)P Расчетное значение воспринимаемого напряжения сцепления определяется исходя из характеристического значения воспринимаемого кратковременного напряжения сцепления по формуле (A.46).

fbd = k1 k2 fbk / γC					(A.46)

где k1 – понижающий коэффициент (кратковременное воздействие), учитывающий взаимосвязь между конструкцией и испытуемым образцом (геометрические факторы). При отсутствии более точных результатов испытаний значение k1 может быть принято равным 0,8;

k2 – понижающий коэффициент (длительное воздействие), учитывающий длительные воздействия и воздействия температуры. При отсутствии более точных результатов испытаний значение k2 может быть принято равным 0,2;

fbd – расчетное значение прочности сцепления;

ƒbk – характеристическая кратковременная прочность сцепления, определенная по стандарту EN 12269-1;

γc – частный коэффициент запаса прочности ячеистого бетона для хрупкого разрушения.

Примечание – Значение γc, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4.

(2)P Если характеристическая прочность сцепления не задекларирована, значение ƒbd принимается равным нулю, то есть при расчете сцепление может не учитываться.

A.10.3 Анкеровка

(1)P В тех участках, в которых напряжение сцепления при расчетной нагрузке (состояние ULS) превышает расчетное значение сцепления, необходимо предусматривать анкеровку стержней продольной арматуры посредством приваренных поперечных стержней. Количество и распределение поперечных стержней в этих участках должно быть таким, чтобы в каждом поперечном сечении для всех арматурных стержней выполнялось условие формулы (A.47).

FRA ≥ Fld 						(A.47)

где FRA – анкерное усилие, воспринимаемое поперечными стержнями, используемыми для анкеровки;

Fld – расчетное значение усилия растяжения в продольной арматуре.

(2) Значения Fra и Fld могут быть определены с помощью формул (A.48) и (A.51).

(A.48)

где Fwg – декларируемое срезывающее усилие сварного узла, см. формулу (8);

ɳl – количество продольных стержней;

ɳt – количество поперечных стержней между соответствующим сечением и концом конструкции;

φtot – эффективный диаметр поперечных стержней, используемых для анкеровки. Задекларированный средний наружный диаметр поперечного стержня с антикоррозионным покрытием φtotg, см. 4.3.1, может быть использован в качестве эффективного диаметра φtot, если применимость значения φtotg доказана испытаниями (по стандарту EN 15361). В противном случае φtot = φt где φt диаметр использованного для анкеровки поперечного стержня. Эффективный диаметр φtot должен быть принят не большим, чем следующие значения: φtot ≤ 1,5 φt при действии в продольном стержне силы растяжения и φtot ≤1,0 φt при действии в продольном стержне силы сжатия, где φt диаметр стержней продольной арматуры.

Примечание – Значение φtot (φtot = φt согласно результатам испытания по стандарту EN 15361), для расчета вставляемое в формулу (A.48) может быть взято из национального прикладного документа соответствующей страны применения.

tt – общая эффективная длина поперечных стержней, используемых для анкеровки, см. формулу (A.50);

fld (ɳt) – несущая способность ячеистого бетона в зависимости от ɳt, см. формулу (A.49);

γs – частный коэффициент запаса прочности для арматурной стали,                           см. Примечание.

Примечание – Значение γS, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4. Расчетное значение воспринимаемого напряжения внутренних стенок отверстий в ячеистом бетоне ƒld (сопротивление поперечному сжатию под поперечным стержнем) определяется по формуле (A.49):

(A.49)

где fck – характеристическая прочность на сжатие ячеистого бетона;

γС – частный коэффициент запаса прочности ячеистого бетона для хрупкого разрушения. Однако для расчета воспринимаемого анкерного усилия для всех стержней над опорой может быть применен частный коэффициент запаса прочности γC для вязкого разрушения, см. Примечание;

m – коэффициент для учета имеющегося поперечного сжатия (напр., давления на опору) в зоне анкеровки, который может быть принят равным:

где np – количество поперечных стержней, используемых для анкеровки, в участке с поперечным сжатием (например, у опоры);

e – расстояние от оси поперечных стержней в зоне анкеровки до ближайшей поверхности конструкции (см. рисунок A.15);

Kc – коэффициент для воспринимаемого напряжения внутренних стенок отверстий. Kc1 и Kc2 (см. таблицу A.1) зависит от классов сцепления B1 и B2, см 4.4.

Таблица А.1 – Классы сцепления

| Класс сцепления | Kc1 | Kc2 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 1,35 | 2,20 |
| B2 | 1,50 | 2,70 |

Для класса сцепления В2 значение Kc2 может быть принято, как правило, равным 2,70. Для расчета воспринимаемого анкерного усилия поперечных стержней, на которые у опоры действует поперечное сжатие, это значение может быть увеличено до 3,20.

Примечание – Значение γС, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4.

Общая эффективная длина tt поперечных стержней, используемых для анкеровки, определяется по формуле (A.50).

(A.50)

где  и  (см. рисунок A.15).

Рисунок А.15 – Эффективная длина поперечных стержней,

используемых для анкеровки

Сила растяжения Fld в продольной арматуре под действием расчетной нагрузки определяется по формуле (A.51):

(A.51)

где Mda – расчетное значение изгибающего момента в соответствующем сечении, которое образуется из горизонтального смещения а1 огибающей эпюры распределения расчетного изгибающего момента, см. рисунок A.16;

Для конструкций с поперечной арматурой и без нее: a1 = d

d – эффективная высота сечения;

z – внутреннее плечо силы; при подборе анкеровки может быть, как правило, использовано приближенное значение.

Условные обозначения

1 – крепление с использованием поперечной балки

2 – крепление с использованием поперечной балки или прочности сцепления

3 – крепление с использованием поперечной балки

4 – поперечные балки в средней зоне

5 – рассчитываемое сечение

6 – анкеровка с использованием прочности сцепления в средней зоне

7 – напряжение сцепления продольной арматуры

ƒbd – расчетная прочность сцепления по формуле (A.49)

8 – прочность сцепления в сравнении с заякоривающимся усилием

dbot – эффективная высота поперечного сечения

Fld – усилие натяжения

Fra – заякоривающее усилие

Mda – расширенная эпюра изгибающих моментов

MEd – проектная эпюра изгибающих моментов

τd – напряжение сцепления при расчетных нагрузках

хbd – расстояние от опоры, где напряжение сцепления превышает расчетную нагрузку

Рисунок А.16 – Огибающая эпюра для определения силы растяжения

в продольной арматуре

(3)P Если сцепление не учитывается, то приваренные поперечные стержни, находящиеся на расстоянии d от конца конструкции, должны быть в состоянии воспринять усилие растяжение, равное VSd. Значение VSd не может быть снижено согласно пункту A.4.1.1 (8).

A.11 Глубина опоры

При необходимости производитель должен задекларировать наименьшую глубину опоры.

Глубина опоры а0 (см. рисунок А.17) рассчитывается с учетом следующих воздействий:

- опорное давление;

- отклонения размеров;

- раскалывание или отслаивание материала опоры;

- расстояние с между последним поперечным стержнем, необходимым для анкеровки, и концом конструкции;

- скосы углов.

В зоне глубины опоры конструкции необходимо размещать, по меньшей мере, один приваренный поперечный стержень.

Глубина опоры а0 (наименьшие значения) не должна быть (с учетом отклонений размеров) меньше следующих рекомендуемых значений:

- балка 60 мм;

- конструкции перекрытий 40 мм;

- конструкции крыши 35 мм.

Примечание – Во избежание разрушения опорного строительного элемента может потребоваться большая, чем указано выше, глубина опоры.

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения

1 – Скос угла

2 – Конструкция крыши/перекрытия

3 – Опора

4 – Стеновая конструкция

5 – Колонна

Рисунок А.17 – Глубина опоры а0

Приложение B

(обязательное)

Расчеты на основе испытаний

Примечания

1 Расчет на основе испытаний базируется, насколько это возможно, на концепции стандарта EN 1990:2002 и его приложения D.

2 Подлежащие применению расчетные значения могут быть определены согласно положениям данного приложения В с использованием соответствующих частных коэффициентов запаса прочности.

3 Значения свойств могут быть определены с помощью испытаний и быть указаны при маркировке знаком СЕ согласно соответствующим положениям приложения ZA как декларируемые значения. Декларируемые значения основываются на одном из трех методов, указанных в пункте 3.3.3.2 а) Руководства «L».

4 О выборе метода расчетов см. пункт5.2.4.1.

B.1 Общие положения

(1)P В зависимости от характера отдельных разделов в данном приложении А различают понятия «принципы» и «прикладные правила».

(2)Р Принципы содержат

- общие положения и определения, подлежащие обязательному соблюдению, а также

- требования и расчетные модели, для которых нет разрешенных отклонений, если это не указано специально.

(3)P В данном приложении В принципы обозначены числом в скобках, за которым следует буква «Р».

(4)Р Прикладные правила – общепризнанные правила, следующие принципам и соответствующие их требованиям.

(5)Р В данном приложении В прикладные правила приводятся в абзацах, обозначенных числом в скобках, за которым не следует буква «Р».

(6)P Данное приложение исходит из того, что производитель декларирует нормативные несущие способности, вид разрушения и/или другие нормативные свойства конструкции, которые подлежат начальному аудиту и внутризаводскому контролю производства на основании испытаний.

(7)P Несущая способность должна декларироваться либо как нагрузка, либо/и как внутренние усилия, например, как сопротивление моментам и сопротивление поперечным усилиям, которые определяются на основе результатов испытаний.

(8)Р Декларируемые параметры должны устанавливаться (путем статистического анализа) для непосредственного применения на базе начального аудита и испытаний в рамках внутризаводского контроля производства, либо определяться для расширенного применения с помощью модели в сочетании с испытаниями.

(9) Непосредственное применение предполагает, что задекларированные параметры относятся к единичному изделию или ряду изделий, для которого или которых проводятся начальный аудит и испытания конструктивного образца в рамках внутризаводского контроля производства.

(10) Расширенное применение предполагает, что ряд изделий или сходные с ними изделия будут описаны с помощью задекларированной опытной модели, основанной на каком-либо методе расчета (теоретическом или эмпирическом), верность которого подтверждается испытанием пробных образцов, репрезентативных для данного ряда изделий.

(11)P Производитель должен подтвердить в соответствии с пунктом 4.2.3 соответствие задекларированных значений характеристическим значениям, определенным с помощью испытания готовых изделий согласно пункту 6.3.3 и таблицам 13 и 14.

(12)Р Для несущих конструкций должны использоваться репрезентативные результаты внутризаводского контроля производства, выполненного квалифицированным персоналом, для того чтобы создать статистическую основу для характеристических значений согласно пункту 4.2.3.

(13) Соответствие требованиям может быть подтверждено согласно приложению F.

B.2 Оценка безопасности

B.2.1 Общие положения

(1)P Оценка безопасности выполняется в соответствии с приложением D.

(2)P При определении предельных состояний по несущей способности частные коэффициенты запаса прочности должны учитывать все решающие аспекты безопасности, то есть классы безопасности в отношении последствий разрушения, уровень внутризаводского контроля производства, длительные воздействия, надежность методов испытаний или расчетов и вид разрушения.

B.2.2 Хрупкое и вязкое разрушение

(1)P Следует различать вязкое и хрупкое разрушение. Вязкое разрушение представляет собой разрушение с появлением предварительных признаков. Остальные виды разрушения считаются хрупкими. Оценка вида разрушения выполняется на основании наблюдений в ходе испытаний в соответствии со стандартами EN 1356 и EN 1740.

(2)Р Производитель должен указывать вид разрушения конструкции как вязкое или хрупкое.

(3) Предполагается вязкое разрушение, если достигается хотя бы одно из следующих состояний:

- разрушение конструкции вследствие течения арматуры без уменьшения несущей способности;

- разрушение конструкции, распознаваемое по появлению видимых трещин, распределенных так, что следует ожидать разрушения без внезапного уменьшения несущей способности,

- для конструкций с нагружением поперек их плоскости: если прогиб перед разрушением составляет ≥ (3/200) L, где L – ширина пролета (расстояние между центральными точками опоры).

Во всех остальных случаях разрушение следует считать хрупким. Если разрушение какого-либо типа пробного образца не является полностью вязким, его необходимо декларировать как хрупкое.

Во всех остальных случаях разрушение следует считать хрупким. Если разрушение какого-либо типа пробного образца не является полностью вязким, его необходимо декларировать как хрупкое.

B.3 Предельное состояние по несущей способности

B.3.1 Общие положения

(1)P В предельном состоянии по несущей способности конструкции должны проявлять достаточный уровень безопасности по отношению к заданным воздействиям с учетом вида разрушения.

(2)P Необходимо подтверждать, что расчетная несущая способность, определенная согласно данному разделу, выше или равна расчетным значениям внутренних усилий, являющихся следствием приложенных нагрузок.

(3)P Для всех видов разрушения необходимо определять несущую способность по отношению к величине и положению нагрузок, прилагаемых во время испытаний.

(4)Р Вместе с несущей спсобностью необходимо декларировать и соответствующий вид разрушения. Если положение прикладываемой нагрузки не совпадает с положением в методе испытаний, указанном в разделе В.3, необходимо указывать, к какому варианту нагрузки относится задекларированное сопротивление.

B.3.2 Конструкции с нагружением поперек их плоскости

B.3.2.1 Несущая способность

(1)P Нормативая несущая способность элементов, нагружаемых поперек их плоскости, определяется с помощью метода испытания по стандарту EN 1356. Заявленная несущая способность может быть использована для определения эквивалентных, равномерно распределенных заменяющих нагрузок и/или раздельных значений сопротивления изгибу и сопротивления поперечным усилиям.

(2)Р Для расчета сопротивление изгибу и поперечным усилиям, полученное из результатов испытаний, должно всегда быть надежным параметром и для всех других комбинаций нагрузок с учетом их позиции и величины.

(3) Сопротивление поперечному усилию всегда является надежным параметром, если оно определено и задекларировано с помощью испытания конструктивного образца согласно стандарту EN 1356 с нагрузками, которые воздействуют в крайних точках деления ширины пролета на четыре части. Чтобы путем испытания согласно стандарту EN 1356 определить наибольшее сопротивление поперечному усилию, допускается выбор и других положений нагрузки. Необходимо подтвердить, что положение нагрузки, выбранное во время испытания, по сравнению со всеми другими возможными положениями нагрузки и видами нагружения в результате дает надежную величину сопротивления поперечному усилию.

(4)Р Для определения сопротивления поперечному усилию конструкций без поперечной арматуры не допускается располагать нагрузки на расстоянии от опоры, меньшем 5d, где d – толщина конструкции.

(5) Характеристическое значение сопротивления поперечному усилию конструкции может без ограничений применяться ко всем расстояниям действия поперечной силы а, меньшим, чем расстояния действия поперечной силы  во время испытания, при условии, что количество, диаметр и положение поперечных стержней в зоне анкеровки будут такими же (см. рисунок B.1).

a) Опора на стену или балку		b) Ситуация во время испытания

Рисунок В.1 – Определение расстояния действия поперечной силы  ls

(6)P Конструкции могут быть исполнены либо без хомутов, либо – для улучшения сопротивления поперечным усилиям – с хомутами (см. рисунок B.2). При использовании хомутов их необходимо сваривать со стержнями продольной арматуры.

Рисунок В.2 – Типичное расположение арматуры в конструкциях из ячеистого бетона

B.3.2.2 Расчетные значения сопротивления изгибу и поперечному усилию

(1)P Расчетные значения сопротивления изгибу и поперечному усилию определяют из задекларированных характеристических значений, полученных согласно пункту В.3.2.1 из результатов испытаний с учетом частных коэффициентов запаса прочности.

(2)Р Расчетное значение сопротивления изгибу определяют следующим образом:

(B.1)

где Mk – задекларированное характеристическое значение сопротивления изгибу  (см. 4.2.3), рассчитываемое исходя из результатов серии испытаний, проведенной согласно описанному в стандарте EN 1356 методу, с учетом собственного веса и с нагрузками, которые расположены, как правило, в крайних точках деления ширины пролета на четыре части;

γcomp – частный коэффициент запаса прочности для конструкций.

Примечание – Значение γСomp, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4.

(3)P Расчетное значение сопротивления продольному усилию определяют следующим образом:

(B.2)

где Vk – задекларированное характеристическое значение сопротивления продольному усилию (см. 4.2.3), рассчитываемое исходя из результатов серии испытаний, проведенной согласно описанному в стандарте EN 1356 методу, с учетом собственного веса и с нагрузками в указанных местах; нагрузки располагаются, как правило, в крайних точках деления ширины пролета на четыре части.

γcomp – частный коэффициент запаса прочности для конструкций.

Примечание – Значение γСomp, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4.

B.3.2.3 Многослойные конструкции

(1)P Несущая способность и расчетные значения для многослойной конструкции с нагружением поперек ее плоскости, у которой слои действуют взаимосвязанно, определяют согласно пунктам В.3.2.1 и В.3.2.2. При этом необходимо учитывать критерии расчета согласно пункту В.3.2.4.

(2)Р Если действие поперечной силы , воспринимаемое  между отдельными слоями, учитывается при расчете, он должен декларироваться на основе результатов испытаний, проведенных согласно стандарту EN 1742.

(3)Р Вид разрушения, первым установленный в одном из несущих слоев, следует считать определяющим видом разрушения для всей конструкции.

(4)Р Необходимо учитывать длительные воздействия.

B.3.2.4 Критерии расчета

(1)P Для целей расчета производитель должен предоставить требуемые данные относительно конструктивного исполнения, допущений и результатов начального аудита конструкции (см. 6.2) и внутризаводского контроля производства (см. 6.3). Испытания конструктивного образца проводятся согласно стандартам EN 1356 и EN 1740.

(2)Р Отверстия, проемы или щели допускаются без точного расчета только в том случае,

1) если их размеры равны или меньше размеров, имевших место при испытании, и если они расположены в менее критических местах,

2) если они соответствуют пункту 5.2.7.3.

B.3.3 Конструкции с нагружением в продольном направлении

B.3.3.1 Несущая способность и внецентренность нагрузки

(1)P Несущая способность элементов, нагруженных в продольном направлении, определяется с помощью метода испытания конструктивного образца, описанного в стандарте EN 1740. При наличии несимметричной арматуры направление внецентренности нагрузки следует выбирать так, чтобы она воздействовала на самое слабое место самым неблагоприятным способом.

(2)Р Производитель должен декларировать несущую способность элементов в форме указанных характеристических значений NRk (см. 4.2.3) вместе с соответствующими значениями внецентренности нагрузок (вверху и внизу). Нормативная несущая способность NRk конструкции определяется, исходя из результатов испытаний, по следующему уравнению (B.3)

NRk = k·NRk,test 						(B.3)

где k – коэффициент продольного изгиба для учета влияния податливости                     k = f {(lk,test / lk)2};

lк,test – длина конструкции при испытании;

lk – длина фактической конструкции;

NRk,test – декларируемая нормативная продольная несущая способность элемента, полученная в результате испытания конструктивного образца в соответствии с EN 1740.

B.3.3.2 Расчетная несущая способность

(1)P Расчетная несущая способность NRd элемента рассчитывается из задекларированной нормативной несущей способности с помощью метода, учитывающего податливость и имеющиеся значения внецентренности нагрузок, вызывающие изгиб под углом. При этом необходимо учитывать возможное воздействие ползучести.

(2)P Расчетную несущую способность можно выразить в виде следующей общей формулы (B.4):

(B.4)

где γcomp – частный коэффициент запаса прочности для конструкций;

NRk – задекларированное характеристическое значение воспринимаемого конструкцией продольного усилия сжатия (см. 4.2.3), получаемое на основе результатов испытаний конструктивного образца согласно стандарту EN 1740 с применением коэффициента продольного изгиба k (см. B.3.3.1).

Примечание – Значение γСomp, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4.

(3) Расчетное значение фактической внецентренности нагрузки должно быть меньше или равным значению внецентренности нагрузки, использованной во время испытания.

(4) Ширина отдельно стоящих конструкций или опор должна быть не меньше ширины, использованной при испытании.

(5) Настоящая методика соответствует указанным выше условиям и может быть использована для определения расчетных значений, если выполняются следующие ограничительные условия:

- поперечное сечение имеющейся конструкции, включая арматуру, должно быть таким же, что и у конструкции, использованной при испытании конструктивного образца;

- соотношение между расчетным значением эффективной длины ld и длины во время испытания конструктивного образца lk,test должно находиться в следующих пределах:

- эксцентрицитет нагрузки должен составлять.

где et – результирующая внецентренность нагрузки по теории первого порядка у верхнего конца конструкции под прямым углом к плоскости конструкции, ограниченная таким образом, что все поперечное сечение конструкции находится под действием продольного сжатия (т.е. продольное усилие воздействует внутри сечения ядра, то есть у прямоугольных сечений еt < h/6, где h – общая толщина конструкции);

ek,test – задекларированная внецентренность нагрузки у верхнего конца конструкции под прямым углом к плоскости конструкции, т.е. внецентренность нагрузки во время испытания конструктивного образца.

- Для податливости λ > 100 экстраполяция недопустима > 1,0.

λ – податливость конструкции, использованной при испытании, λ = lk,test/i;

i – радиус инерции в направлении слабой оси; для прямоугольного сечения                 i = 0,289 ht;

где ht – общая толщина сечения;

lk,test – длина конструкции при испытании;

ld – фактическая длина конструкции;

k – коэффициент продольного изгиба, учитывающий воздействие податливости         k = f {(lk,test / lk)2}, см. рисунок B.3.

Рисунок В.3 – Диаграмма для определения коэффициента продольного изгиба k

B.3.3.3 Многослойные конструкции

B.3.3.3.1 Несущая способность

(1)P Нормативная несущая способность NRk многослойной конструкции с нагружением в продольном направлении с взаимодействием слоев или без него декларируется и определяется на основании метода испытания конструктивного образца, описанного в стандарте EN 1740 и в пункте В.3.3.1.

(2)P Если усилие действия поперечной силы а, воспринимаемое между слоями, учитывается для расчета взаимодействия слоев, оно декларируется на основании испытаний согласно стандарту EN 1742 (см. 4.2.3).

(3)P При этом необходимо учитывать длительные воздействия.

B.3.3.3.2 Расчетное значение сопротивления нагрузкам

(1)P Расчетное значение сопротивления нагрузкам для многослойной конструкции с нагружением в продольном направлении рассчитывается из задекларированной несущей способности по следующей общей формуле (B.5):

(B.5)

где γcomp – частный коэффициент запаса прочности для конструкций;

NRk – задекларированное сопротивление конструкции продольному усилию (см. 4.2.3), получаемое на основе результатов испытаний конструктивного образца согласно стандарту EN 1740 с применением коэффициента продольного изгиба k (см. B.3.3.1).

Примечание – Значение γcomp, подлежащее применению в какой-либо стране, может быть взято из соответствующего национального прикладного документа. Рекомендуемое для использования значение указано в таблице D.4.

B.3.4 Конструкции стен с одновременным нагружением в поперечном и продольном направлении

B.3.4.1 Общие положения

(1) Расчет конструкции для воздействия поперечных и продольных сил может быть произведен на основании упрощенной интерактивной N/M-диаграммы, которая может быть определена для поперечного сечения конструкции (см. рисунок В.4). Диаграмма учитывает воздействие таких факторов, как арматура, прочность на сжатие ячеистого бетона и поперечное сечение конструкций.

B.3.4.2 Несущая способность

(1)P Сопротивление конструкций нагрузкам, действующим одновременно поперек их плоскости и в продольном направлении, определяется с помощью испытания конструктивного образца в соответствии со стандартами EN 1356 и EN 1740. Для анализа используется диаграмма, схематически изображенная на рисунке В.4.

Условные обозначения

Nr1 – наибольшее сопротивление нагрузке в продольном направлении согласно пункту B.3.3.2;

Nr2 – наибольшее сопротивление одновременному воздействию продольных и поперечных сил, рассчитанное математическим путем и затем подтвержденное с помощью испытаний по стандарту EN 1740; сопротивление изгибу MR2 необходимо получать путем испытания.

MR1 – наименьшее сопротивление изгибу для изгибающих моментов, образующихся вследствие внецентренности нагрузки под действием продольного нагружения согласно пункту B.3.3.1;

Mr2 – наибольшее сопротивление изгибу при отсутствии продольного нагружения согласно пункту B.3.2.1.

Рисунок В.4 – Интерактивная N/M-диаграмма поперечного сечения, изображающая результаты трех серий испытаний

B.3.5 Анкеровка

B.3.5.1 Общие положения

(1)P Для конструкций с рабочей арматурой производитель должен указывать тип анкерной системы как анкеровку поперечными стержнями и/или как анкеровку сцеплением.

(2)Р В одной и той же конструкции допускается анкеровка как поперечными стержнями, так и сцеплением, но не в одном и том же сечении.

B.3.5.2 Анкеровка, подтверждаемая расчетом

(1)P Предполагается, что несущая способность является достаточной, если система анкеровки рассчитывается математическим путем согласно разделу А.10.3 для задекларированного сопротивления нагрузкам.

B.3.5.3 Расчет анкеровки путем испытаний

(1)P Для конструкций с анкеровкой сцеплением производитель должен декларировать характеристическую прочность сцепления ƒbk (см. 4.4).

(2)P Если расчет анкеровки поперечными стержнями основан на испытаниях, то воздействие сцепления оценивается по результатам длительных испытаний сцепления, проведенных согласно стандарту EN 12269-2. Если понижающий коэффициент k2, учитывающий длительные воздействия и воздействие температуры, меньше 1,0, то сопротивление Rck, определенное путем испытания конструктивного образца по стандарту EN 1356 или EN 1740, определяется по таблице В.1.

Таблица В.1 – Расчетное значение сопротивления Rcd конструкций

| Возможные результаты испытаний по EN 12269-2 и EN1356 | Fsl < Fb Определяющими являются изгиб и поперечное сечение | Fb ≤ Fsl ≤ Определяющим является отказ сцепления | Fsl > 1,2 Определяющими являются анкеровка поперечными стержнями или изгиб и поперечное усилие |
| --- | --- | --- | --- |
| Последствия для сопротивления конструкции | Rcd = | Rcd = k2 | Rcd = |
| где Fsl – усилие растяжения в каждом продольном стержне, определенное по результатам испытания конструктивного образца согласно стандарту EN 1356 с учетом числа стержней и их диаметра; Fsl = ; Fb – воспринимаемое длительное усилие анкеровки, рассчитываемое из прочности сцепления, определяемой по стандарту EN 12269-2(Fb = fbl· π ·ϕ · lb). – воспринимаемое кратковременное усилие анкеровки; k2 – понижающий коэффициент прочности сцепления, учитывающий длительные воздействия и воздействие температуры; при отсутствии более точных результатов испытаний значение k2 может быть принято равным 0,2. fbl – условная долговременная прочность сцепления при отказе; lb – исходная величина длины анкеровки; Φ – диаметр стержня; Rcd – расчетное значение сопротивления конструкции; Rck – характеристическое значение сопротивления конструкции; γcomp – частный коэффициент запаса прочности конструкции; Mda – фактический изгибающий момент в рассматриваемом сечении, являющийся результатом горизонтального смещения аl огибающих эпюр распределения изгибающих моментов, см. рисунок B.5: для армированный конструкций: a1 = d; d – эффективная высота сечения; z – внутреннее плечо силы; при определении анкеровки может быть, как правило, использовано приближенное значение z = 0,9; n – количество стержней (одного диаметра). |  |  |  |

Условные обозначения

1 – Рассмотренное сечение

Рисунок В.5 – Огибающие эпюры для определения поперечного сечения с фактическим изгибающим моментом Mda

(3) При помощи оценки соответствующего изгибающего момента и растягивающего усилия в продольных стержнях результаты испытаний могут распространяться на аналогичные компоненты при условии, что их бетонное покрытие и прочность на сжатие ячеистого бетона равны или выше, количество продольных стержней и их диаметр равны или меньше, чем в испытываемых компонентах, а количество и диаметр поперечных стержней остаются неизменными.

B.4 Предельные состояния по пригодности к эксплуатации

B.4.1 Ограничение ширины трещин

(1)P Ширина трещин в конструкции с нагружением поперек ее плоскости в условиях эксплуатации при необходимости определяется с помощью испытания конструктивного образца согласно стандарту EN 1356.

B.4.2 Деформации

B.4.2.1 Общие положения

(1)P Величина деформации конструкции должна быть такой, чтобы в предельном состоянии по пригодности к эксплуатации она не ухудшала должное функционирование конструкции или ее внешний вид.

(2)Р При расчетах необходимо определить воздействие деформаций на связанные с ней смежные конструкции.

B.4.2.2 Мгновенные деформации

(1)P Мгновенные деформации конструкций с нагружением поперек их плоскости в условиях эксплуатации при необходимости определяются с помощью испытания конструктивного образца согласно стандарту EN 1356.

B.4.2.3 Зависящие от времени деформации

(1)P Зависящие от времени деформации рассчитываются согласно принципам, изложенным в разделе А.9.4.3, на основе результатов испытаний для мгновенных деформаций, проведенных по стандарту EN 1356.

При этом необходимо учитывать усадку и ползучесть согласно пунктам 4.2.10, 4.2.11 и 5.2.3.

Приложение C

(обязательное)

Расчет элементов и несущих конструкций из ячеистого бетона на случай пожара

Примечание – Расчет элементов и несущих конструкций на случай пожара основывается, насколько это возможно, на концепции стандарта EN 1992-1-2. Чтобы учесть специфические свойства материала или свойства ячеистого бетона, в него были внесены некоторые изменения.

C.1 Общие положения

C.1.1 Область применения

(1)P Настоящее приложение устанавливает метод классификации элементов и несущих конструкций из ячеистого бетона для особого варианта нагрузки – для воздействия пожара. В нем рассмотрены лишь отличия и дополнения по сравнению с расчетами при нормальной температуре.

(2)Р Настоящее приложение относится только к пассивным методам противопожарной защиты. Активные методы в нем не рассматриваются.

(3)Р Настоящее приложение относится к несущим конструкциям из ячеистого бетона, изготовленным из элементов из ячеистого бетона, которые в случае пожара должны выполнять определенные задачи. К ним относятся:

- предотвращение преждевременного обрушения несущей конструкции (несущая функция);

- ограничение распространения пожара (огня, горячих газов, чрезмерно высокой температуры) за установленные пределы (функция ограничения пространства).

(4)Р Настоящее  приложение содержит принципы и прикладные правила расчета несущих конструкций для реализации установленных требований к указанным выше задачам и уровню эксплуатационной пригодности.

C.1.2 Различия между принципами и прикладными правилами

(1)P В зависимости от характера отдельных разделов различают понятия «принципы» и «прикладные правила».

(2)Р Принципы содержат:

- общие положения и определения, подлежащие обязательному соблюдению, а также

- требования и расчетные модели, для которых нет разрешенных отклонений, если это не указано специально.

(3)Р Принципы обозначены числом в скобках, за которым следует буква «Р».

(4)Р Прикладные правила – общепризнанные правила, следующие принципам и выполняющие их требования. Допускается применение альтернативных правил расчетов, отличающихся от приведенных в данном приложении прикладных правил, если будет доказано, что альтернативные правила не противоречат соответствующим принципам и обладают, по меньшей мере, такой же надежностью.

(5)Р В данном приложении прикладные правила обозначаются, как и в данном абзаце, числом в скобках.

C.1.3 Термины и определения

Для применения настоящего приложения действуют следующие термины и определения.

C.1.3.1 Критическая температура арматуры (critical temperature of reinforcement): Температура, при которой следует ожидать отказа арматуры при заданной величине нагрузки.

C.1.3.2 Расчетный пожар (design fire): Развитие пожара, установленное для расчетных целей.

C.1.3.3 Участок пожара (fire compartment): Пространство внутри здания, охватывающее один или несколько этажей и ограниченное разделительными строительными элементами так, чтобы препятствовать распространению пожара из участка пожара за соответствующий период воздействия пожара.

C.1.3.4 Огнестойкость (fire resistance): Способность несущей конструкции или ее части или части строительного элемента выполнять требуемые задачи (несущую функцию и/или функцию ограничения пространства) при заданном воздействии пожара в течение заданного времени.

C.1.3.5 Несущая функция (R) (loadbearing function (R)): Способность несущей конструкции или строительного элемента выдерживать заданные воздействия во время образцового пожара в соответствии с заданными критериями.

C.1.3.6 Целостность (E) (integrity (E)): Способность элемента строительной конструкции, ограничивающего пространство, при воздействии пожара предотвращать проникновение пламени и горячих газов с одной стороны и не допускать возникновения огня на стороне, не затронутой пожаром.

C.1.3.7 Изоляция (I) (insulation (I)): Способность элемента строительной конструкции, ограничивающего пространство, при воздействии пожара ограничивать повышение температуры на стороне, не затронутой пожаром, до величины ниже заданного предела.

C.1.3.8 Механическое действие (M) (mechanical action (M)): Способность несущей конструкции или строительного элемента противостоять ударной нагрузке. Это соответствует тому случаю, когда обрушение другой конструкции при пожаре является причиной ударной нагрузки на рассматриваемый элемент. Несущая конструкция/строительный элемент подвергается удару с заданной силой вскоре после достижения заданной продолжительности действия качеств R, E или I.

C.1.3.9 Защитная от ударной нагрузки стена (wall with mechanical impact): Стена, отделяющая друг от друга два пространства (как правило – два здания); она подлежит расчету в отношении ее огнестойкости и устойчивости, который может включать в себя сопротивляемость горизонтальной нагрузке, так, чтобы в случае пожара и при отказе несущей конструкции с одной стороны перегородки было предотвращено распространение пожара с другой ее стороны.

C.1.3.10 Продолжительность огнестойкости в условиях стандартного пожара (standard fire resistance): Способность несущей конструкции или ее части (как правило, только элементов здания) выполнять требуемые задачи (несущую функцию и/или функцию ограничения пространства) в течение заданного времени, если она подвергается нагреванию в соответствии со стандартной температурно-временной кривой.

C.1.3.11 Анализ температуры (temperature analysis): Метод определения изменения температуры в элементах зданий на основе термических воздействий (чистого теплового потока) и термических свойств материала элементов зданий и возможных имеющихся защитных поверхностей.

C.1.3.12 Температурно-временные кривые (temperature-time curves): Температура газа вокруг поверхностей конструкции как функция времени; кривые могут быть:

- номинальными: общепринятые кривые, которые вводятся для классификации и расчета огнестойкости, напр., стандартная температурно-временная кривая;

- параметрическими: построенные на основе моделей пожара и специфических физических параметров, описывающих условия на участке пожара.

C.1.3.13 Термические воздействия (thermal actions): Воздействия на несущую конструкцию, описываемые через чистый тепловой поток, направленный на строительные элементы.

C.1.3.14 Стандартная температурно-временная кривая (standard temperature-time curve): Для стандартной температурно-временной кривой указывается следующее отношение, описывающее модель полностью развившегося огня на участке по определению, данному в стандарте EN 13501-2:

θ = 345 log10 (8t + 1) + 20

где t – время, прошедшее с начала испытания, в минутах;

θ – средняя температура в печи, в °С.

C.1.3.15 Косвенные воздействия пожара (indirect fire actions): Внутренние силы и моменты, действующие вследствие теплового расширения.

C.1.3.16 Расчет конструкции (на случай пожара) (member analysis (for fire)): Термический и механический расчет конструкции, подвергшейся воздействию пожара, при котором эта конструкция рассматривается как изолированная конструкция с подходящими условиями опирания и краевыми условиями; при этом косвенные воздействия пожара не учитываются, за исключением воздействий, вызванных перепадом температур.

C.1.3.17 Общий расчет несущей конструкции (на случай пожара) (global structural analysis (for fire)): Расчет всей несущей конструкции, если воздействию пожара подвергается либо вся несущая конструкция, либо только ее части; косвенные воздействия пожара учитываются для всей несущей конструкции.

C.1.3.18 Защищенные строительные элементы (protected members): Строительные элементы, в отношении которых приняты меры по уменьшению увеличения в них температуры вследствие воздействия пожара.

C.1.3.19 Функция ограничения пространства (separating function): Способность ограничивающего пространство элемента предотвращать распространение пожара (например, путем проникновения огня или горячих газов, т.е. нарушения целостности) или воспламенение на другой стороне поверхности, подвергшейся воздействию пожара.

C.1.3.20 Ограничивающий пространство элемент (separating element): Несущий или ненесущий элемент (например, стена или перекрытие), составляющий часть ограждения участка пожара.

C.1.4 Символы

Используются следующие дополнительные символы:

| a | расстояние между осью стальной арматуры и ближайшей поверхностью, подвергающейся воздействию пожара; |
| --- | --- |
| c | удельная теплота, Дж/(кг К); |
| Ed | расчетное значение нагрузок при расчете для нормальной температуры; |
| Ed,fi | расчетное значение нагрузок в случае пожара; |
| E 30 или E 60, ... | класс огнестойкости в том случае, когда критерий целостности E в условиях стандартного пожара выполняется в течение 30, 60 или … минут; |
| fck(θ) | характеристическое значение прочности бетона на сжатие при температуре θ для заданного расширения; |
| fyk(θ) | нормативный предел текучести арматурной стали при температуре θ для заданного расширения; |
| I 30 или I 60, ... | класс огнестойкости в том случае, когда критерий термоизоляции в условиях стандартного пожара выполняется в течение 30, 60 или … минут; |
| k(θ) = Xk(θ)/Xk | понижающий коэффициент для показателя прочности или деформации в зависимости от температуры материала θ; |
| M | символ механического действия, добавляемый к желательной продолжительности свойств R, E и/или I, если учитываются также и механические действия (например, EI-M 30 или EI-M 60 …); |
| Rd,fi | расчетное сопротивление в случае пожара; Rd,fi(t) – в заданное время t; |
| R 30 или R 60, ... | класс огнестойкости в том случае, когда критерий несущей способности в условиях стандартного пожара выполняется в течение 30, 60 или … минут1; |
| T | температура в кельвинах (К) (ср.: θ - температура в °С); |
| t | продолжительность воздействия пожара, минут (мин); |
| w | толщина стены; |
| Xd,fi | расчетное значение свойства прочности или деформации в случае пожара; |
| Xk | характеристическое значение свойства прочности или деформации для расчета при нормальной температуре; |
| γM,fi | частный коэффициент запаса прочности строительного материала при расчетах для пожара; |
| ɛs,fi | относительное удлинение арматурной стали при температуре θ; |
| λ | теплопроводность, Вт/м K; |
| σc,fi | напряжение сжатия бетона в случае пожара; |
| σs,fi | напряжение стали в случае пожара; |
| θ | температура в °C; |
| θcr | критическая температура в °C. |

Используемые индексы:

fi 	значение в случае пожара;

t 		в зависимости от времени;

θ 	в зависимости от температуры.

C.1.5 Единицы измерения

В расчетах рекомендуется применять следующие единицы измерения:

Температура: 					°С;

Абсолютная температура: 			K;

Разность температур: 				K;

Удельная теплота: 				Дж/(кг K);

Теплопроводность: 				Вт/(м K).

C.2 Основополагающие принципы

C.2.1 Требования к эксплуатационным характеристикам

(1)P В условиях стандартного пожара строительные элементы должны соответствовать критериям R, E и I следующим образом:

- элементы, только ограничивающие пространство: целостность (критерий Е) и термоизоляция (критерий I);

- элементы, выполняющие только несущую функцию: механическое сопротивление (критерий R);

- элементы, выполняющие функции ограничения пространства и несущую функцию: R, E и I;

- элементы, ограничивающие пространство и подвергающиеся механическому воздействию: R, E и I, дополненные критерием М;

- элементы, выполняющие функции ограничения пространства и несущую функцию и подвергающиеся механическому воздействию: R, E и I, дополненные критерием М.

(2) Критерий R считается выполненным, если во время требуемой продолжительности воздействия пожара несущая функция сохраняется.

(3) Критерий Е оценивают, как правило, с одновременным рассмотрением следующих трех моментов:

- трещины или щели, превышающие заданные размеры;

- воспламенение ватного тампона;

- непрекращающееся образование пламени на стороне, не подвергающейся воздействию пожара.

(4) Критерий I считается выполненным, если среднее повышение температуры на стороне, не подвергающейся воздействию пожара, ограничено 140 K (по сравнению со средней исходной температурой) и максимальное повышение температуры ни в одной точке этой поверхности не превышает 180 K.

(5) Если вертикальный элемент, ограничивающий пространство, с несущей функцией или без нее должен соответствовать требованиям к сопротивлению ударным воздействиям (критерий М), то этот элемент должен быть в состоянии выдерживать горизонтальную сосредоточенную нагрузку согласно положениям стандарта EN 1363-2.

C.2.2 Расчетные значения характеристик строительных материалов

(1)P Для расчетных значений характеристик строительных материалов рекомендуется использовать  нормативные значения, т.е. частный коэффициент запаса прочности для свойств материалов при расчете для пожара γM,fi = 1,0.

Примечание – Национальные нормативные документы могут предусматривать иное значение для γM,fi.

C.2.3 Методы оценки

C.2.3.1 Общие положения

(1)P Модель несущей системы, принятая для расчета согласно данному приложению, должна точно  отражать ожидаемые эксплуатационные характеристики несущей конструкции при пожаре.

(2)Р Расчет на случай пожара может быть произведен с применением одного из следующих методов:

- расчет конструктивных элементов – см. пункт С.2.3.2;

- расчет частей несущей конструкции – см. пункт С.2.3.3;

- расчет всей несущей конструкции – см. пункт С.2.3.4.

(3) Для подтверждения соответствия требованиям огнестойкости в условиях стандартного пожара достаточно расчета конструктивного элемента.

(4) В основе значений таблицы, указанных в разделе С.4.2, и упрощенного метода расчета, изложенного в разделе С.4.3, лежит стандартная температурно-временная кривая.

(5) В качестве альтернативы математическим расчетам или значениям таблиц расчет может быть произведен на основе результатов испытаний или с помощью комбинирования значений таблиц, математического расчета и результатов испытаний.

C.2.3.2 Расчет конструктивных элементов

(1) Условия напряжения на опорах и концах конструктивных элементов, имеющиеся в момент времени t = 0, могут, как правило, считаться неизменными в течение всего пожара.

(2) Достаточно учитывать воздействия только тех температурных деформаций, которые происходят по причине неравномерного распределения температуры по поверхности. Воздействием теплового расширения строительных элементов можно пренебречь.

(3) Значения таблиц или упрощенные методы, указанные в пунктах С.4.2 или С.4.3, пригодны для расчета строительных элементов на случай пожара.

C.2.3.3 Анализ частей несущей конструкции

(1) Исследуемые части несущей конструкции должны быть рассчитаны с учетом возможного теплового расширения и деформаций так, чтобы можно было приближенно определить их взаимодействие с другими частями несущей конструкции с помощью не зависящих от времени условий опирания и краевых условий при воздействии пожара.

(2)Р При расчете части несущей конструкции следует учитывать определяющий режим отказа при пожаре, температурозависимые свойства материалов и жесткость конструктивных элементов, воздействие теплового расширения и деформаций (косвенные воздействия пожара).

(3) Краевые условия у опор и силы и изгибающие моменты у краев части несущей конструкции могут считаться во время воздействия пожара неизменными.

C.2.3.4 Расчет всей несущей конструкции

(1)P При общем расчете всей несущей конструкции на случай пожара следует учитывать определяющий режим отказа при пожаре, температурозависимые свойства материалов и жесткость конструктивных элементов, воздействие теплового расширения и деформаций (косвенные воздействия пожара.

C.3 Характеристики материалов

C.3.1 Общие положения

(1)P На случай пожара необходимо учитывать температурозависимые свойства.

(2) Свойства строительных материалов, проявляемые при 20 °С, должны учитываться согласно разделу 4.

(3) Масса ячеистого бетона может считаться независимой от температуры материала.

(4) В настоящем разделе даны значения снижения характеристической прочности ячеистого бетона на сжатие и характеристической прочности арматурной стали. Они могут быть использованы при упрощенном расчете.

(5) Модели материалов согласно пунктам С.3.2 и С.3.3 должны применяться только для таких скоростей нагревания, которые до достижения максимальной температуры сходны со скоростями нагревания при воздействии стандартного пожара.

(6) Альтернативные варианты нормативных актов о строительных материалах (например, для параметрических пожаров) могут применяться при условии, что полученные на их основе результаты подтверждаются соответствующими экспериментальными данными.

(7) В качестве условий стандартного пожара установлены температуры от 20 °С до 1 200 °С. Свойства материалов определены также как свойства в пределах этих температур.

(8) Дополнительная информация о свойствах строительных материалов при повышенной температуре изложена в приложении СА.

C.3.2 Ячеистый бетон

(1) Уменьшение характеристической прочности ячеистого бетона на сжатие в зависимости от температуры θ учитывается с помощью формулы (C.1).

(C.1)

(2) При отсутствии более точных данных значение коэффициента kc(θ) может быть взято из рисунка С.1.

Рисунок С.1 – Коэффициент kc(θ), учитывающий уменьшение прочности на сжатие ƒck ячеистого бетона при повышенной температуре

(3) Температурное удлинение ɛс(θ) ячеистого бетона при повышенной температуре может быть определено следующим образом:

Рисунок C.2 – Тепловая деформация ячеистого бетона при повышенных температурах

Примечание – Температурное удлинение, т.е. тепловая деформация ɛc= ∆l/l, где ∆l – изменение длины, а l – это общая длина.

(4) Удельная теплота ячеистого бетона может быть принята не зависящей от температуры строительного материала. Значение указано в пункте 4.2.12.

(5) При отсутствии результатов испытаний теплопроводность ячеистого бетона при повышенной температуре может быть взята из таблицы C.1:

Таблица С.1 – Теплопроводность ячеистого бетона λ(θ) при повышенной температуре

Значения λ(θ) в Вт/(м К)

| Температура ° C | Средняя сухая объемная плотность ячеистого бетона, кг/м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 20 (комнатная температура) | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 |
| 300 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,17 |
| 600 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
| 900 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Примечание – Промежуточные значения могут быть определены с помощью интерполяции. |  |  |  |  |

C.3.3 Сталь

(1) Уменьшение характеристического предела текучести арматурной стали ƒyk в зависимости от температуры θ учитывается с помощью коэффициента ks(θ) по формуле C.2.

(C.2)

(2) Если ks(θ) определяется исходя из задокументированных данных, его необходимо вывести с помощью испытаний, проводимых с постоянным напряжением и изменяющейся температурой (нестационарных испытаний).

(3) При отсутствии более точных данных для арматуры могут быть использованы значения ks(θ), указанные на рисунке С.3:

- для растянутой арматуры конструкционных элементов перекрытий и крыш и балок с ɛs,fi ≥ 2 % могут быть использованы значения ks(θ) на рисунке С.3: согласно линии 1 для горячекатаной стали и линии 2 – для стали холодной формовки.

- для сжатой арматуры в устоях и в зонах сжатия балок и плит значения ks(θ) при 0,2-процентном пределе прочности при растяжении могут быть взяты из рисунка С.3, линия 3. Это относится и к растянутой арматуре для ɛs,fi < 2 % при использовании упрощенного метода расчетов.

Условные обозначения

X	θ [°C]

Y	Ks (θ)

Линия 1: растянутая арматура (горячекатаная) для удлинений ɛs,fi ≥2 %

Линия 2: растянутая арматура (холодной формовки) для удлинений ɛs,fi ≥ 2 %

Линия 3: сжатая и растянутая арматура для удлинений ɛs,fi < 2,0 %

Рисунок С.3 – Коэффициент ks(θ), учитывающий уменьшение характеристического предела текучести ƒyk растянутой и сжатой арматуры

(4) Тепловое расширение арматурной стали ɛs(θ) при повышенной температуре по сравнению с длиной при 20 °С может быть определено следующим образом:

| εs(θ) = – 2,416 × 10−4 + 1,2 × 10−5 θ + 0,4 × 10−8 θ2 | для 20 C ≤ θ ≤ 750 °C |  |
| --- | --- | --- |
| εs(θ) = 11 × 10−3 | для 750 °C ≤ θ ≤ 860 °C | (C.3) |
| εs(θ) = – 6,2 × 10−3 + 2 × 10−5 θ | для 860 °C ≤ θ ≤ 1200 °C |  |

C.4 Методы расчета несущей конструкции на случай пожара

C.4.1 Общие положения

(1)P Допускается использование следующих методов расчета:

a) Определение на основе признанных результатов расчетов (данные таблиц)        (см. подраздел), см. C.4.2;

b) Упрощенные методы расчета для определенных видов конструкций, см. C.4.3.

(2) Защитные слои, см. C.5, могут учитываться при использовании данных из таблиц или математических методов расчета.

C.4.2 Данные таблиц

C.4.2.1 Общие положения

(1) Вместо точных методов расчета несущей конструкции на случай пожара допускается применение данных из таблиц, приведенных в пунктах С.4.2.3-С.4.2.5.

Таблицы действительны для воздействия стандартного пожара (стандартная температурно-временная кривая) согласно определению в пункте C.1.3.14.

(2) Таблицы разработаны на эмпирической основе и подтверждены расчетами, опытом и теоретическим анализом испытаний.

(3) Если не установлено иное, то дополнительные расчеты для повышенной температуры не требуются, за исключением расчета анкеровки арматуры согласно пункту С.4.4.

C.4.2.2 Общие правила расчетов

(1) Требования к целостности Е и к термоизоляции I могут считаться выполненными, если минимальная толщина стен или плит соответствует таблицам С.2, С.3 или С.4, и если стыки выполнены в соответствии со справочным приложением СВ. Огнестойкость несущих конструкций с соединительными элементами или отверстиями, проходящими сквозь стены или плиты, рассматривается отдельно.

(2) Что касается сопротивления R, то минимальные требования к размерам поперечного сечения и защиты против нагревания арматурных стержней (расстояние до их оси а) в таблицах установлены так, что соблюдается следующее условие

Ed,fi / Rd,fi ≤ 1,0 						(C.4)

где Ed,fi  – расчетное значение  результата действия в случае пожара;

Rd,fi – расчетное значение сопротивления нагрузке в случае пожара.

(3) В основу данных таблиц положена критическая температура стали θcr = 600 °C.

(4) Значение использованных в таблицах символов проиллюстрировано на рисунке C.4.

Рисунок C.4 – Поперечные сечения конструкций из ячеистого бетона с нанесенными номинальными значениями расстояния до оси арматуры а

и защитного слоя бетона с арматуры

C.4.2.3 Стены

C.4.2.3.1 Ненесущие стены (перегородки)

(1) Минимальная толщина стен должна быть не меньше значений, указанных в таблице С.2 для огнестойкости EI.

(2) Во избежание чрезмерной температурной деформации и последующей утраты функции целостности E  пространства между стенами соотношение между высотой стены в свету и толщиной стены (L/h) для стоящих стеновых конструкций не должно превышать 40.

Таблица C.2 – Минимальная толщина ненесущих стен из ячеистого бетона с сухой объемной плотностью 350 – 700 кг/м3

| Стандартная огнестойкость | Минимальная толщина стены, мм |
| --- | --- |
| EI 30 | 50 |
| EI 60 | 50 |
| EI 90 | 75 |
| EI 120 | 75 |
| EI 180 | 100 |
| EI 240 | 150 |
| EI 360 | 150 |

C.4.2.3.2 Несущие стены

(1) Минимальные размеры и минимальные расстояния до осей арматуры должны быть не меньше значений огнестойкости REI или R, указанных в таблицах С.3а) и С.3b).

(2) Во избежание чрезмерной температурной деформации и последующей утраты функции целостности пространства между стенами соотношение между высотой стены в свету и толщиной стены (L/h) для стоящих стеновых конструкций не должно превышать 30.

Таблица C.3a – Минимальная толщина стен и минимальное расстояние до осей арматуры amin стен из ячеистого бетона с функцией ограничения пространства, с сухой объемной плотностью 350-700 кг/м3, с рабочей или монтажной арматурой, для огнестойкости REI

| Стандартная огнестойкость | Стеновые конструкции без рабочей арматуры Минимальная толщина стен, мм | Стеновые конструкции с рабочей арматурой Минимальная толщина стен/ минимальное расстояние до осей арматуры amin, мм |
| --- | --- | --- |
| REI 30 | 100 | 100/10 |
| REI 60 | 100 | 100/15 |
| REI 90 | 100 | 125/20 |
| REI 120 | 100 | 150/25 |
| REI 180 | 150 | 175/30 |
| REI 240 | 200 | 200/35 |

Таблица C.3b – Минимальная толщина стен и минимальное расстояние до осей арматуры amin стен из ячеистого бетона без функции ограничения пространства, удерживаемых, по меньшей мере, у двух противолежащих концов конструкции, с сухой объемной плотностью 350-700 кг/м3, с рабочей или монтажной арматурой, для огнестойкости R

| Стандартная огнестойкость | Стеновые конструкции без рабочей арматуры Минимальная толщина стен, мм | Стеновые конструкции с рабочей арматурой Минимальная толщина стен/ минимальное расстояние до осей арматуры amin, мм |
| --- | --- | --- |
| R 30 | 100 | 100/10 |
| R 60 | 100 | 125/15 |
| R 90 | 125 | 150/20 |
| R 120 | 150 | 175/25 |
| R 180 | 175 | 200/30 |
| R 240 | 200 | 250/35 |

C.4.2.4 Балки

(1) Минимальные размеры и минимальные расстояния до осей арматуры, зависящие от наибольшего пролета, должны быть не меньше значений, указанных в таблице С.4 для классов огнестойкости R, если балки рассчитываются как конструкции на двух шарнирных опорах.

(2) Таблица относится к балкам, которые могут подвергаться воздействию пожара с трех сторон, за исключением верхней стороны.

Таблица C.4 – Минимальные размеры (высота hmin и ширина bmin) в мм и

наименьшее расстояние между осью арматуры и нижней стороной и вертикальными поверхностями amin в мм балок из ячеистого бетона

в зависимости от наибольшего пролета

| Наименьшая сухая объемная плотность, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 550 | 650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименьшие размеры, мм |  | hmin |  |  | bmin |  |  | amin |  |  |
| Наибольший пролет, м |  | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |
| Класс огнестойкости | R 30 | 150 | 200 | 250 | 100 | 200 | 200 | 20 | 20 | 20 |
|  | R 60 | 175 | 200 | 300 | 100 | 200 | 250 | 30 | 25 | 20 |
|  | R 90 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 50 | 40 | 30 |

C.4.2.5 Конструкции перекрытий и крыш

(1) Минимальные размеры и минимальные расстояния до осей арматуры, зависящие от наибольшего пролета, должны быть не меньше значений, указанных в таблице С.5 для классов огнестойкости REI, если армированные конструкции перекрытий и крыш рассчитываются как одноосно напряженные плиты на двух шарнирных опорах.

Таблица С.5 – Наименьшая толщина hmin в мм и наименьшее расстояние до осей арматуры amin в мм конструкций перекрытий и крыш из ячеистого бетона в зависимости от наибольшего пролета

| Наименьшая объемная плотность 350 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший пролет | 3 м |  | 4,5 м |  |  | 6 м |  | 7,5 м |  |
| Класс огнестойкости | hmin | amin | hmin | amin |  | hmin | amin | hmin | amin |
| REI 30 | 100 | 15 | 150 | 15 |  | 175 | 20 | 240 | 20 |
| REI 60 | 100 | 25 | 150 | 25 |  | 200 | 25 | 240 | 35 |
| REI 90 | 150 | 45 | 150 | 45 |  | 200 | 45 | 240 | 45 |
| REI120 | 175 | 50 | 175 | 55 |  | 200 | 55 | 240 | 55 |
| Наименьшая объемная плотность 450 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший пролет | 3 м |  | 4,5 м |  |  | 6 м |  | 7,5 м |  |
| Класс огнестойкости | hmin | amin | hmin | amin |  | hmin | amin | hmin | amin |
| REI 30 | 100 | 15 | 150 | 15 |  | 175 | 15 | 240 | 20 |
| REI 60 | 100 | 22 | 150 | 22 |  | 200 | 22 | 240 | 30 |
| REI 90 | 150 | 35 | 150 | 35 |  | 200 | 35 | 240 | 35 |
| REI120 | 175 | 40 | 175 | 45 |  | 200 | 45 | 240 | 45 |
| Наименьшая объемная плотность 550 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший пролет | 3 м |  | 4,5 м |  |  | 6 м |  | 7,5 м |  |
| Класс огнестойкости | hmin | amin | hmin | amin |  | hmin | amin | hmin | amin |
| REI 30 | 100 | 15 | 150 | 15 |  | 175 | 15 | 240 | 15 |
| REI 60 | 100 | 20 | 150 | 20 |  | 200 | 20 | 240 | 20 |
| REI 90 | 150 | 30 | 150 | 30 |  | 200 | 30 | 240 | 30 |
| REI120 | 175 | 35 | 175 | 35 |  | 200 | 35 | 240 | 35 |
| Наименьшая объемная плотность 700 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший пролет | 3 м |  | 4,5 м |  |  | 6 м |  | 7,5 м |  |
| Класс огнестойкости | hmin | amin | hmin |  | amin | hmin | amin | hmin | amin |
| REI 30 | 100 | 15 | 150 |  | 15 | 175 | 15 | 240 | 15 |

продолжение таблицы С.5

| Наименьшая объемная плотность 700 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший пролет | 3 м |  | 4,5 м |  | 6 м |  | 7,5 м |  |
| Класс огнестойкости | hmin | amin | hmin | amin | hmin | amin | hmin | amin |
| REI 60 | 100 | 20 | 150 | 20 | 200 | 20 | 240 | 20 |
| REI 90 | 150 | 25 | 150 | 25 | 200 | 25 | 240 | 25 |
| REI120 | 175 | 30 | 175 | 30 | 200 | 30 | 240 | 35 |
| Примечание – Допускается интерполяция между значениями сухой объемной плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.4.3 Упрощенные методы расчетов

C.4.3.1 Методы расчетов для огнестойкости R

C.4.3.1.1 Общие положения

(1) Описанные далее методы расчетов определяют сопротивление несущей конструкции при повышенных температурах исходя из снижения характеристик материала, устанавливаемых в зависимости от распределения температуры в поперечном сечении.

(2) В основе этих методов лежит допущение, что ячеистый бетон, подвергающийся воздействию температуры свыше 800 °С, никак не влияет на сопротивление нагрузкам, в то время как ячеистый бетон при более низкой температуре сохраняет свою прочность, которой он обладает при нормальной температуре. Уменьшенная прочность стали, рассчитанная по формуле (С.3), может быть учтена при расчете сопротивления только в том случае, если температура стали ≤ 500 °С. Сталь с температурой > 500 °С не учитывается.

(3) Эти методы применимы для несущих конструкций, подвергающихся воздействию стандартного пожара до тех пор, пока не будет достигнута наибольшая температура газов.

(4) Дополнительно должно быть путем расчетов подтверждено, что воспринимаемое усилие анкеровки для арматуры согласно пункту С.4.4 является достаточно большим.

(5) Коэффициент снижения прочности a для учета долгосрочного воздействия на прочность при сжатии ячеистого бетона (см. А.3.2) можно принять равным 1,0 в строительной противопожарной защите.

C.4.3.1.2 Температурные профили

(1) Температуры в несущей конструкции, подвергающейся воздействию пожара, могут быть определены с помощью испытаний или путем расчетов. При отсутствии более точных данных со стороны производителя для расчета могут быть применены типичные температурные профили ячеистого бетона при воздействии стандартного пожара, приведенные в приложении СС.

(2) Предполагается, что изотермы для прямоугольного поперечного сечения, за исключением углов, проходят параллельно сторонам.

C.4.3.1.3 Зонный метод с учетом и без учета деформаций

(1)P Для расчета несущих конструктивных элементов из ячеистого бетона, подвергающихся воздействию пожара, у которых как прочность, так и свойства деформации влияют на несущую способность, необходимо учитывать воздействие деформации по теории второго порядка, а также других обусловленных температурой деформаций.

(2) Общее расширение может быть принято равным:

где ɛth – тепловое расширение;

ɛσ – мгновенное расширение, обусловленное напряжением;

ɛcr – деформация ползучести;

ɛsh – термически обусловленная усадочная деформация;

ɛtr – переходная деформация ползучести;

Примечания

1 Деформацией ползучести ɛcr конструкций из ячеистого бетона можно, как правило, пренебречь, в отличие от других, термических эффектов деформации.

2 Переходная деформация ползучести – вызванное термическим образованием микротрещин удлинение ячеистого бетона, подвергающегося воздействию пожара, которое вследствие нагружения сжатием уменьшает тепловое расширение, см. формулу (C.5).

(3)P При определении сопротивления конструкций из ячеистого бетона, подвергающегося воздействию пожара, с учетом деформаций необходимо учитывать изменения модуля упругости по мере изменения температуры.

(4) Влияние температуры на модуль упругости может быть оценено по таблице СА.1 в приложении СА.

(5) Переходная деформация ползучести зависит от значения температуры и от напряжения сжатия и может быть выражена в виде функции теплового расширения, причем следует учитывать, что она действует в противоположном направлении:

(C.5)

(6) Термически обусловленная усадочная деформация ячеистого бетона может быть выражена в виде функции теплового расширения и температуры, причем следует учитывать, что она действует в противоположном направлении:

(C.6)

где θМ – температура в точке М;

θ0 – исходная температура, принятая равной 20 °С.

(7) Далее описывается метод определения сопротивления конструкций из ячеистого бетона с учетом деформаций, называемый зонным методом. Этот метод применим только для стандартной температурно-временной кривой.

(8) Поверхность, подверженная воздействию пожара, делится на некоторое число     (n ≥ 3) параллельных зон одинаковой толщины (прямоугольных элементов). При этом оценке подлежат средняя температура, соответствующая средняя прочность на сжатие ƒcd и модуль упругости для каждой зоны.

(9) Поврежденное пожаром поперечное сечение изображается в виде уменьшенного аналога сечения, в котором поврежденная зона толщиной az на сторонах, подвергшихся воздействию пожара, не учитывается (см. рисунок С.5). Вместо него рассматривается равноценная заменяющая стена (см. рисунки С.5а) и С.5d)). Точка М – произвольная точка на средней линии заменяющей стены, которая используется для определения уменьшенной прочности на сжатие для всего уменьшенного сечения. Если воздействию пожара подвергаются две противолежащие стороны, то толщина принимается равной 2w (см. рисунок С.5а)). Толщина прямоугольной стены, подвергающейся воздействию пожара только с одной стороны, принимается равной w (см. рисунок С.5с)). Это учитывается в расчетах стены толщиной 2w, подвергающейся воздействию пожара с двух сторон (см. рисунок С.5d).

(10) Для нижней стороны и концов прямоугольных конструкций, подвергающихся воздействию пожара, ширина которых меньше их высоты, предполагается, что значение az равно значениям, рассчитанным для боковых поверхностей (см. рисунки С.5b), C.5e) и C.5f)).

a) (Стена)		 b) (Конец стены)			c) (Плита)

d) (Толстая стена) 		e) (Опора )				f) (Балка)

Рисунок C.5 – Уменьшение прочности и поперечного сечения, подвергшегося воздействию пожара

(11) Поврежденный участок az оценивается для заменяющей стены, подвергшейся воздействию пожара с двух сторон, следующим образом:

a) Половина толщины стены делится на n параллельных зон одинаковой толщины с n ≥ 3, см. рисунок C.6.

b) Рассчитывается температура для центров отдельных зон.

c) Определяется соответствующее уменьшение прочности на сжатие, kc(θn), см. C.3.2.

Рисунок C.6 – Разделение стены, подвергающейся воздействию пожара с двух сторон, на зоны для расчета уменьшения прочности и значений az

(12) Средний понижающий коэффициент для определенной зоны, включая коэффициент (1 – 0,2/n), учитывающий распределение температуры внутри соответствующей зоны, может быть рассчитан следующим образом:

(C.7)

где kc(θi) – понижающий коэффициент прочности, см. C.3.2.

(13) Ширина поврежденной зоны у балок, плит или конструкций, подвергающихся только воздействию срезывающих усилий, может быть рассчитана следующим образом:

(C.8)

где kc(θM) – понижающий коэффициент для ячеистого бетона в точке М.

(14) Для колонн, стен и других частей несущей конструкции, у которых необходимо учитывать внутренние силы по теории второго порядка, значение az может быть рассчитано следующим образом:

(C.9)

(15) После того как будет найдено уменьшенное поперечное сечение, могут быть определены сопротивление и деформации с допущением, что средняя прочность и средний модуль упругости во всем сечении соответствуют уменьшенной прочности и уменьшенному модулю упругости в точке М, см. формулу (C.10). В этом случае расчет несущей конструкции на случай пожара выполняется по методу расчета для нормальной температуры согласно приложению А.

(C.10)

где kE(θM) понижающий коэффициент для модуля упругости в точке M и kc(θM) понижающий коэффициент для прочности в точке М.

C.4.3.1.4 Упрощенный зонный метод без учета деформаций

(1) Этот метод пригоден для тех случаев, когда деформируемость не имеет значения для определения сопротивления нагрузкам. Он учитывает только уменьшение прочности при повышенных температурах.

(2) Методика заключается в том, чтобы сначала определить прочность арматуры при повышенной температуре. Если сечение ячеистого бетона на поверхностях, подвергающихся воздействию пожара, уменьшается согласно таблице С.6, то для расчета могут быть использованы характеристики прочности ячеистого бетона при нормальной температуре. Сопротивление несущей конструкции в случае пожара рассчитывается согласно приложению А, исходя из уменьшенного сечения с прочностными характеристиками арматуры при повышенной температуре и прочностными характеристиками ячеистого бетона при нормальной температуре.

(3) Прочность арматуры при повышенной температуре определяется по рисунку С.3, если известна критическая температура арматурной стали. Критическая температура арматурной стали может быть определена из температурного профиля исходя из требуемой огнестойкости и номинального расстояния до оси арматурного стержня.

Таблица C.6 – Уменьшение размеров поперечного сечения ячеистого бетона на поверхностях, подвергшихся воздействию пожара

| Класс огнестойкости, мин | Уменьшение размеров поперечного сечения ячеистого бетона, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сухая объемная плотность ячеистого бетона |  |  |  |
|  | ≥ 300 кг/м3 | ≥ 400 кг/м3 | ≥ 500 кг/м3 | ≥ 600 кг/м3 |
| R30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R60 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| R90 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| R120 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| R180 | 40 | 30 | 25 | 20 |

C.4.3.2 Определение огнестойкости Е

(1) Для требуемого класса огнестойкости функция целостности E может считаться достаточной, если конструкция стыков и минимальная толщина конструкций стен, перекрытий или крыш соответствуют информационному приложению СВ.

C.4.3.3 Определение огнестойкости I

(1) Для требуемого класса огнестойкости термоизоляция I может считаться достаточной, если исходя из температурного профиля будет доказано, что среднее повышение температуры на стороне, не подвергающейся воздействию пожара, ограничена величиной 140 K выше средней исходной температуры, а наибольшее повышение температуры в каждой точке не превышает значение 180 K выше средней исходной температуры.

C.4.4 Анкеровка

(1) Воспринимаемое усилие для анкеровки арматуры может быть рассчитано согласно разделу А.10 с применением уменьшенных температурозависимых характеристик строительного материала. Сцепление вдоль продольных стержней не принимается во внимание, если этот показатель при соответствующих повышенных температурах не задекларирован производителем.

C.5 Защитные слои

(1)P Требуемая огнестойкость может быть достигнута и с помощью применения защитных слоев.

(2) Свойства и эксплуатационные качества материала, используемого для защитных слоев, должны определяться с помощью испытаний.

Приложение CA

(информационное)

Модуль упругости и максимальная усадка или максимальное растяжение ячеистого бетона и арматурной стали при повышенной температуре

(1) Модуль упругости Ec(θ) и усадка ɛс1(θ) ячеистого бетона при максимальном напряжении (см. рисунок СА.1) могут быть взяты из таблицы СА.1.

Таблица CA.1 – Значения параметров соотношения напряжения

и продольной деформации ячеистого бетона при нагружении сжатием при повышенной температуре

| Температура ячеистого бетона, °C | Ec(θ) / Ec (20 °C) | εc1(θ) % |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1,0 | 3,5 |
| 150 | 0,80 | 4,0 |
| 250 | 0,60 | 6,0 |
| 350 | 0,48 | 10 |
| 450 | 0,33 | 15 |
| 550 | 0,22 | 20 |
| 650 | 0,10 | 35 |
| 750 | 0,07 | 50 |

Рисунок CA.1. – Соотношение напряжения и деформации ячеистого бетона при напряжении сжатием при повышенной температуре

(2) Модуль упругости Es(θ) и продольная деформация ɛs2(θ) арматурной стали при максимальном напряжении (см. рисунок СА.2) могут быть взяты из таблицы СА.2.

Таблица CA.2. – Значения параметров соотношения напряжения

и продольной деформации арматурной стали при повышенной температуре

| а) Горячекатаная арматурная сталь (например, класса В или С по EN 1992-1-1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура стали °C | Es(θ) / Es (20°C) | εs2(θ) |
| 20 | 1,0 | 1 |
| 100 | 1,0 | 15 |
| 200 | 0,90 | 15 |
| 300 | 0,80 | 15 |
| 400 | 0,70 | 15 |
| 500 | 0,60 | 15 |
| 600 | 0,31 | 15 |
| 700 | 0,13 | 15 |
| b) Арматурная сталь холодной формовки (например, класса A по EN 1992-1-1) |  |  |
| Температура стали °C | Es(θ) / Es (20°C) | εs2(θ) |
| 20 | 1,0 | 1 |
| 100 | 1,0 | 5 |
| 200 | 0,87 | 5 |
| 300 | 0,72 | 5 |
| 400 | 0,56 | 5 |
| 500 | 0,40 | 5 |
| 600 | 0,24 | 5 |
| 700 | 0,08 | 5 |

Рисунок CA.2 – Соотношение напряжения и деформации арматурной стали при повышенной температуре

Приложение CB

(информационное)

Стыки между конструкциями из ячеистого бетона с достаточной огнестойкостью Е

CB.1 Конструкции перекрытий и крыш с сухими стыками

(1) При использовании плотно друг к другу уложенных конструкций с сухими стыками (наибольшая ширина стыка ≤ 2 мм) (см. рисунок СВ.1) и если толщина конструкций перекрытий или крыши отвечает требованиям к минимальной толщине согласно таблице С.6 или достигает толщины, рассчитанной согласно пункту С.4.3.1.3 для соответствующего класса огнестойкости, то функция  целостности Е может считаться реализованной до класса Е 60, если имеется препятствие для движения воздуха через стык, например, в виде покрытия.

(2) Если несущая конструкция снабжена минеральным покровным слоем толщиной ≥ 5 мм, предотвращающей свободный воздухообмен, то функция целостности Е считается выполненной до класса Е 120.

Условные обозначения

1 Покровный слой

Рисунок CB.1 – Пример сухого стыка в несущих конструкциях из конструктивных элементов перекрытий и крыш с покрытием (например, покровным слоем), препятствующим движению воздуха через стык

CB.2 Конструкции перекрытий и крыш с замоноличенными раствором стыками

(1) Если конструкции соединены замоноличенными стыками (см. рисунок СВ.2) и толщина конструкций перекрытий или крыш отвечает требованиям к минимальной толщине согласно таблице С.6 или достигает толщины, рассчитанной согласно пункту С.4.3.1.3 для соответствующего класса огнестойкости, то функция целостности Е может считаться реализованной до класса Е 120.

Рисунок CB.2 – Примеры замоноличенного раствором стыка в несущих конструкциях из конструктивных элементов перекрытий или крыш

CB.3 Вертикальные и горизонтальные стеновые элементы с сухими стыками

Если сухие стыки используются с двумя уплотнительными лентами (см. рисунок СВ.3) и толщина стеновых элементов отвечает требованиям к минимальной толщине согласно таблице С.2 для соответствующего класса огнестойкости, то функция целостности Е может считаться выполненной до класса Е 360.

Условные обозначения

1 Уплотнительная лента

2 Несущая конструкция

Рисунок CB.3 – Пример сухого стыка с двумя уплотнительными лентами в стенах из горизонтальных стеновых элементов

CB.4 Вертикальные и горизонтальные стеновые элементы с замоноличенными раствором стыками

Если требуются стыки на тонком слое раствора (см. рисунок СВ.4) или стыки, заливаемые раствором, и толщина стеновых элементов отвечает требованиям к минимальной толщине согласно таблице С.2 для соответствующего класса огнестойкости, то функция целостности Е может считаться выполненной до класса Е 240 у вертикальных стеновых элементов и до класса Е 360 – у горизонтальных стеновых элементов.

Условные обозначения

1 Несущая конструкция

2 Стык на тонком слое раствора

Рисунок CB.4 – Примеры стыков на тонком слое раствора в стенах из вертикальных или горизонтальных стеновых элементов

Приложение CC

(обязательное)

Температурные профили для конструкций стен, перекрытий и крыш

из ячеистого бетона

CC.1 Основа температурных профилей

(1) Температурные профили определены путем расчетов. Они были подтверждены с помощью испытаний во многих странах. В основе расчетов лежат допущения, названные в разделе СС.4.

CC.2 Температурные профили для конструкций стен, перекрытий и крыш из ячеистого бетона

(1) Типичные температурные профили для конструкций стен, перекрытий и крыш из ячеистого бетона с влажностью на единицу массы ≥ 2 % показаны на рисунках СС.1-СС.4 для различной сухой объемной плотности ячеистого бетона. Кривые относятся к огнестойкости до 120 минут и воздействию стандартного пожара с одной стороны. Температурные кривые для точки внутри конструкции были рассчитаны для конструкции из ячеистого бетона толщиной 250 мм, но могут быть применены и к конструкциям другой толщины.

Условные обозначения

a Расстояние до стороны, подвергшейся воздействию пожара

t Время, мин.

T Температура, °C

Примечание – Стандартная температурно-временная кривая (см. C.1.3.14)

Рисунок СС.1 – Температурные профили для конструкций стен, перекрытий и крыш из ячеистого бетона с сухой объемной плотностью 300 кг/м3

Условные обозначения

a Расстояние до поверхности , подвергшейся воздействию пожара

t Время, мин.

T Температура, °C

Примечание – Стандартная температурно-временная кривая (см. C.1.3.14)

Рисунок СС.2 – Температурные профили для конструкций стен, перекрытий и крыш из ячеистого бетона с сухой объемной плотностью 400 кг/м 3

Условные обозначения

a Расстояние до  поверхности, подвергшейся воздействию пожара

t Время, мин.

T Температура, °C

Примечание – Стандартная температурно-временная кривая (см. C.1.3.14)

Рисунок СС.3 – Температурные профили для конструкций стен, перекрытий и крыш из ячеистого бетона с сухой объемной плотностью 500 кг/м3

Условные обозначения

a Расстояние до поверхности , подвергшейся воздействию пожара

t Время, мин.

T Температура, °C

Примечание – Стандартная температурно-временная кривая (см. C.1.3.14)

Рисунок СС.4 – Температурные профили для конструкций стен, перекрытий и крыш из ячеистого бетона с сухой объемной плотностью 600 кг/м 3

(2) На рисунке СС.5 показаны температурные профили для стороны конструкции, не подвергающейся воздействию пожара, для определения критериев класса I по классификации огнестойкости для сухой объемной плотности от 300 до 600 кг/м3.

CC.3 Температурные профили для балок из ячеистого бетона

(1) На рисунке СС.5 показано, как температурные профили отображают температуру в поперечном сечении балок с учетом симметрии.

(2) Типичные температурные профили для балок из ячеистого бетона с влажностью ≥ 2% изображены на рисунках СС.6-СС.13 для различной сухой объемной плотности ячеистого бетона.

Кривые относятся к огнестойкости 30 мин, 60 мин и 90 мин и воздействию стандартного пожара с 3 сторон. Температурные профили были рассчитаны для балок шириной 150 мм и высотой 200 мм, а также для балок шириной 300 мм и высотой 400 мм. Допускаются линейная интерполяция и экстраполяция и для других размеров балок.

Условные обозначения

t Время, мин.

T Температура, °C

Рисунок СС.5 – Температурные профили для стороны конструкции, не подвергающейся воздействию пожара, для определения критериев классификации по огнестойкости, для сухой объемной плотности ячеистого бетона 300 и 600 кг/м3

Условные обозначения

1 стороны, подвергшиеся воздействию пожара

2 температурные профили, °C

Рисунок CC.6 – Температурные профили в °С для балок из ячеистого бетона

(b x h = 150 мм x 200 мм) с сухой объемной плотностью 300 кг/м3, подвергающихся воздействию пожара с трех сторон

Условные обозначения

a), b), c) огнестойкость

Рисунок СС.7 – Температурные профили в °С для балок из ячеистого бетона

(b × h = 150 мм × 200 мм) с сухой объемной плотностью 400 кг/м3, подвергающихся воздействию стандартного пожара с трех сторон

Условные обозначения

a), b), c) Огнестойкость

Рисунок СС.8 – Температурные профили в °С для балок из ячеистого бетона

(b x h = 150 мм х 200 мм) с сухой объемной плотностью 500 кг/м3,

подвергающихся воздействию стандартного пожара с трех сторон

Условные обозначения

a), b), c) Огнестойкость

Рисунок СС.9 – Температурные профили в °С для балок из ячеистого бетона

(b x h = 150 мм х 200 мм) с сухой объемной плотностью 600 кг/м3,

подвергающихся воздействию стандартного пожара с трех сторон

Условные обозначения

a), b), c) Огнестойкость

Рисунок СС.10 – Температурные профили в °С для балок из ячеистого бетона

(b × h = 300 мм × 400 мм) с сухой объемной плотностью 300 кг/м3, подвергающихся воздействию стандартного пожара с трех сторон

Условные обозначения

a), b), c) Огнестойкость

Рисунок СС.11 – Температурные профили в °С для балок из ячеистого бетона

(b x h = 300 мм х 400 мм) с сухой объемной плотностью 400 кг/м3, подвергающихся воздействию стандартного пожара с трех сторон

Условные обозначения

a), b), c) Огнестойкость

Рисунок СС.12 – Температурные профили в °С для балок из ячеистого бетона

(b x h = 300 мм х 400 мм) с сухой объемной плотностью 500 кг/м3,

подвергающихся воздействию стандартного пожара с трех сторон

Условные обозначения

a), b), c) Огнестойкость

Рисунок СС.13 – Температурные профили в °С для балок из ячеистого бетона

(b x h = 300 мм х 400 мм) с сухой объемной плотностью 600 кг/м3,

подвергающихся воздействию стандартного пожара с трех сторон

CC.4 Расчетные допущения

В основе расчетов лежат следующие допущения:

a) Коэффициент теплоотдачи: 	поверхность, подверженная огню, 25 Вт/м2К

поверхность, не подверженная огню, 9 Вт/м2К

b) Эмиссионная способность 	огня ɛf = 1,0 [7]

поверхности ɛm = 0,7 [8]

c) Влажность: 				2 %

d) Стандартная температурно-временная кривая [7]

e) Теплопроводность λ, Вт/мК

Таблица CC.1

| Температура, °C | Плотность, кг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 20 | 0,085 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 |
| 300 | 0,110 | 0,124 | 0,142 | 0,156 | 0,176 |
| 600 | 0,181 | 0,182 | 0,186 | 0,201 | 0,221 |
| > 900 | 0,268 | 0,267 | 0,269 | 0,275 | 0,295 |

f) Плотность p

g) Удельная теплоемкость cp в Дж/кг К для влажности 2 %

Таблица CC.2

| Температура, °C | Плотность, кг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 0 | 1 084 | 1 092 | 1 100 | 1 101 | 1 102 |
| 99,9 | 1 084 | 1 092 | 1 100 | 1 101 | 1 102 |
| 100,1 | 1 882 | 1 890 | 1 898 | 1 899 | 1 900 |
| 200 | 1 022 | 1 030 | 1 038 | 1 039 | 1 040 |
| 1200 | 1 022 | 1 030 | 1 038 | 1 039 | 1 040 |

h) Вычислительная программа:

Программа из комплекса «Finite Element»: FIRES-T [10]

i) Функция корректировки

Температуры, рассчитанные с помощью программы FIRES-T, были скорректированы с помощью функции корректировки согласно [11].

Приложение CD

(обязательное)

Таблицы со значениями огнестойкости стен,

подвергающихся механическому воздействию

(1) Минимальные размеры и минимальные расстояния до осей арматуры должны быть не меньше значений, указанных в таблице CD.1 для огнестойкости REI-M и EI-M. Таблица CD.1 действительна при условии, что конструкции из ячеистого бетона содержат минимальное количество арматуры, указанное в таблице CD.2.

(2) Чтобы предотвратить чрезмерную температурную деформацию и утрату функции целостности пространства между стенами, соотношение между высотой в свету стены и толщиной стены (L/h) у вертикальных не несущих стеновых элементов не должно превышать 40 и 30 для вертикальных несущих стеновых элементов.

Таблица CD.1 – Минимальная толщина стен и минимальное расстояние до осей арматуры amin для стен из ячеистого бетона с механическим воздействием, удерживаемых, по меньшей мере, у двух противолежащих концов, с сухой объемной плотностью 450-700 кг/м3, с рабочей арматурой или без нее, для огнестойкости REI-M и EI-M

| Огнестойкость в условиях стандартного пожара | Минимальная толщина стен/ минимальное расстояние до оси арматуры amin, мм/мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | Минимальная плотность 450 кг/м3 | Минимальная плотность 550 кг/м3 |
| REI-M 30 | 200/30 | 200/20 |
| REI-M 60 | 200/30 | 200/20 |
| REI-M 90 | 200/40 | 200/30 |
| REI-M 120 | 250/40 | 250/30 |
| REI-M 180 | 300/60 | 300/50 |
| EI-M 30 | 200/30 | 175/20 |
| EI-M 60 | 200/30 | 175/20 |
| EI-M 90 | 200/30 | 175/20 |
| EI-M 120 | 240/30 | 240/30 |
| EI-M 180 | 240/30 | 240/30 |

Таблица CD.2 – Минимальная насыщенность арматурой для конструкций из ячеистого бетона, используемых в стенах с механическим воздействием

| Минимальная насыщенность растянутой арматурыa в зависимости от толщины h и длины L конструкции из ячеистого бетона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина L | d ≥ 175 мм | d ≥ 200 мм | d ≥ 225 мм |
| мм | мм2/м | мм2/м | мм2/м |
| ≤ 4 000 | ≥ 102 | ≥ 102 | ≥ 102 |
| 4 000 - 5 000 | ≥ 131 | ≥ 112 | ≥ 102 |
| 5 000 - 6 000 | ≥ 190 | ≥ 162 | ≥ 146 |
| 6 000 - 7 000 | ≥ 258 | ≥ 220 | ≥ 195 |
| 7 000 - 7 600 |  | ≥ 252 | ≥ 222 |
| 7 600 - 8 000 |  | ≥ 265 | ≥ 245 |
| a Растянутая арматура для механического воздействия (M). |  |  |  |

Приложение D

(информационное)

Рекомендуемые значения частных коэффициентов запаса прочности

Примечание – Частные коэффициенты запаса прочности и уровень надежности определяются в соответствии национальными предписаниями (см. национальный прикладной документ).

Рекомендуется использовать следующие далее значения.

D.1 Общие положения

Коэффициенты запаса прочности определяют согласно национальным нормам (см. национальное приложение). При отсутствии национальных нормативных актов по оценке безопасности рекомендуется использовать методы и классы, приведенные в разделах D.2 и D.3.

Примечание – Уровень безопасности для характеристик материалов был выбран так, чтобы достигался уровень надежности β = 4,7. Для достижения этого уровня надежности допускается применение частных коэффициентов запаса прочности для нагрузок, указанных в стандарте EN 1990.

D.2 Предельные состояния по несущей способности (ULS)

| (1) Частный коэффициент запаса прочности | γМ=γs´γCγcomp | для математического расчета для определения путем испытаний |
| --- | --- | --- |

Частный коэффициент запаса прочности для материала может быть определен как:

(D.1)

где kγ1 – учитывает вид отказа;

Таблица D.1 – Параметры достоверности для вида отказа

| Вид отказа | Вязкий | Хрупкий |
| --- | --- | --- |
| kγ1 | 1,00 | 1,20 |

kγ2 – учитывает точность параметра материала в конструкции, определяемую, исходя из контролируемого параметра материала. Например, полномасштабные испытания конструктивного образца выявляют «хорошую» точность, а свойства, определенные с помощью мелкомасштабных испытаний, проявляют по сравнению с самой конструкцией «стандартный» уровень надежности.

Таблица D.2 – Параметры достоверности для точности при определении параметра материала

| Точность параметра материала | Хорошая | Стандартная |
| --- | --- | --- |
| kγ2 | 1,00 | 1,10 |

kγ3 – учитывает рассеяние.

(D.2)

где  – общий коэффициент вариации свойства;

Vm – коэффициент вариации для недостоверности модели сопротивления конструкции;

VG – коэффициент вариации геометрических величин;

Vf – коэффициент вариации прочности материала.

(2) Коэффициент вариации может быть в любом случае определен производителем. В таблице D.3 коэффициент вариации для геометрических величин VG принят равным 0,02, что соответствует отклонениям от размеров настоящего стандарта. При математических расчетах коэффициент вариации Vm для стали равен 0,05 и для ячеистого бетона 0,10. При расчетах на основе результатов испытаний коэффициент вариации Vm для непосредственных испытаний конструкций в условиях эксплуатации равен 0,05. Коэффициент Vm для расширенных испытаний в условиях эксплуатации равен 0,10 (см. определение в разделе В.1).

При математических расчетах коэффициент вариации Vf для стали равен 0,05 и для ячеистого бетона 0,10. При расчетах на основе результатов испытаний коэффициент вариации Vf для конструкций с рабочей арматурой равен 0,05 и для конструкций с монтажной арматурой 0,10.

Таблица D.3 – Параметры достоверности, зависящие от коэффициента вариации

| VG (геометрия) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vm (модель) | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| Vf (материал) | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
| kγ3 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,31 |

Таблица D.4 – Частные коэффициенты запаса прочности

| Частный коэффициент запаса прочности γM |  | Математический расчет |  | Расчет на основе испытаний γcomp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | γS | γC | Непосредствен-ное применениеa | Расширенное применениеa |
| Конструкция с рабочейb арматурой | Арматурная сталь γS | 1,15 (1,0 ▪ 1,0 ▪ 1,15) | - | - | - |
| Конструкция с рабочейb арматурой | Вязкое раз- рушение при изгибеc γC / γcomp | - | 1,44 (1,0 ▪ 1,1 ▪ 1,31) | 1,15 (1,0 ▪ 1,0 ▪ 1,15) | 1,30 (1,0 ▪ 1,0 ▪ 1,30) |
| Конструкция с рабочейb арматурой | Хрупкое разрушение γC / γcomp | - | 1,73 (1,2 ▪ 1,1 ▪ 1,31) | 1,38 (1,2 ▪ 1,0 ▪ 1,15) | 1,56 (1,2 ▪ 1,0 ▪ 1,30) |
| Конструкция с монтажнойb арматурой | Хрупкое разрушение γC / γcomp | - | 1,73 (1,2 ▪ 1,1 ▪ 1,31) | 1,44 (1,2 ▪ 1,0 ▪ 1,2) | 1,57 (1,2 ▪ 1,0 ▪ 1,31) |
| a Определение непосредственного и расширенного применения дано в приложении В, пункт В.1. b О конструкциях с рабочей и монтажной арматурой см. пункт 3.1.3. c Ячеистый бетон, взаимодействующий с рабочей арматурой, проявляет вязкие свойства, как, например, при разрушении при изгибе. |  |  |  |  |  |

D.3 Предельные состояния по пригодности к эксплуатации (SLS)

Частный коэффициент запаса прочности γM для состояния SLS необходимо принимать γM = γC = γS = 1,0 для математического расчета или γM = γcomp = 1,0 для расчета на основе испытаний.

Приложение E

(информационное)

Рекомендации по учету предварительного напряжения при расчете армированных конструкций заводского изготовления из ячеистого бетона

E.1 Расчет предварительной деформации исходя из результатов испытаний

Е.1.1 Общие положения

Показанное на рисунке Е.1 значение предварительной деформации (ɛ0) не зависит от значений поперечного сечения и может быть использовано для расчета. Оно определяется как разность длин ячеистого бетона и арматурной стали, если для деформаций нет препятствий. Оно может рассматриваться как показатель, зависящий от исходных веществ, типа антикоррозионного покрытия и от метода автоклавирования.

Показанный в данном приложении расчет предварительной деформации относится только к тем конструкциям, у которых усилия растяжения в арматуре передаются через сцепление или поперечные стержни и у которых длина заделки на каждом конце составляет менее 15 % длины конструкции.

Действие предварительной деформации (ɛ0) в определенном поперечном сечении определяется по рисунку Е.1.

Условные обозначения

1 центр тяжести армированного поперечного сечения

2 Центр тяжести арматуры

Фаза I: относительные смещения отсутствуют и напряжения равны нулю.

Фаза II: предварительная деформация (ɛ0) снимается внешней силой Ftot, действующей только на арматуру.

Фаза III: устанавливается взаимодействие между ячеистым бетоном и арматурой и прилагается внешняя противодействующая сила Ftot, действующая на все сечение. Сумма внешних сил теперь равна нулю.

Рисунок Е.1 – Расчет предварительной деформации с помощью условной внешней силы

E.1.2 Символы

Часть символов указана на рисунке Е.1.

As1 – площадь поперечного сечения нижней (растянутой) арматуры;

As2 – площадь поперечного сечения верхней (растянутой) арматуры;

Еcm – средний модуль упругости ячеистого бетона (см. 4.2.7);

Еcm,t – модуль упругости ячеистого бетона, уменьшенный для учета ползучести, до измерения напряжения стали;

Ecm,t = Ecm / (1 + φ0)

Коэффициент ползучести φ0 может быть рассчитан по формуле φ0 = φ1t0,2, где t – время между производством и измерением в днях. При отсутствии более точных данных коэффициент φ0 может быть принят равным 0,1, если t меньше 60d.

Es – модуль упругости арматурной стали (200 000 МПа);

n = Es/Ecm,t если ɛ0 рассчитывается исходя из измерений стали или начального обратного прогиба, см. E.1.4;

ƒs0m – измеренное среднее напряжение стали в конструкции из ячеистого бетона согласно стандарту EN 1738 (соответствует значению деформации ɛs на рисунке E.1);

а0 – измеренный начальный обратный прогиб конструкции из ячеистого бетона согласно стандарту EN 1738;

L – длина конструкции из ячеистого бетона, начальный обратный прогиб которой должен быть измерен.

E.1.3 Характеристики поперечного сечения конструкций из ячеистого бетона

Момент инерции (/)

(E.1)

где

At = b h + n (As1 + As2) 						(E.2)

e = n (As1 s1 − As2 s2) / At 					(E.3)

Моменты сопротивления W1 для нижнего края и W2 для верхнего края:

W1 = l/(h/2 - e) и W2 = l/(h/2 + e) 					(E.4)

Расстояние es между центром тяжести арматуры и нейтральной линией:

es = {[As1 (h / 2 + sl) + As2 (h / 2 – s2)] / (As1 + As2)} – e – h / 2		(E.5)

E.1.4 Расчет предварительной деформации ɛ0 исходя из измерений стали

Внешнюю силу Ftot получают по формуле (E.6).

Ftot = ε0 (As1 +As2) Es						(E.6)

Усадка нижнего и верхнего крайнего волокна бетона:

ε1 = Ftot (1 / At + es / W1) / Ecm,t					(E.7)

ε2 = Ftot (1 / At + es / W2) / Ecm,t					(E.8)

Деформация стали составляет:

εst = ε0 − εc						(E.9)

где

εc = ε1 − (ε1 − ε2) ⋅ (h/2 − s1) / h 				(E.10)

Измеренная предварительная деформация (ɛ0) может быть теперь рассчитана по следующей формуле (E.11)

fs0m = εst Es = (ε0 − εc) Es 				(E.11)

E.2 Расчет поперечного сечения конструкции из ячеистого бетона для состояний SLS с учетом предварительной деформации

Символы и характеристики поперечного сечения соответствуют данным в разделах E.1.2 и E.1.3.

Потеря предварительного напряжения вследствие ползучести учитывается путем использования длительного модуля упругости ячеистого бетона:

(E.12)

где φ − конечный коэффициент ползучести, принятый равным 1,0 если иное не указано производителем.

Таким образом, n = / Es используется для расчета характеристик сечения конструкции из ячеистого бетона. Влияние усадки учитывается путем применения значения ɛ0d для предварительной деформации, которое определяется следующим образом:

(E.13)

где E0m − декларируемая средняя кратковременная предварительная деформация согласно пункту 4.1.1;

− конечное значение усадки при высыхании конструкции согласно пункту 5.2.3, таблица 9.

Если свойства антикоррозионного покрытия таковы, что между арматурой и ячеистым бетоном появляется проскальзывание, необходимо определить и учесть потерю предварительного напряжения вследствие проскальзывания. Результирующая сила предварительного напряжения Fp определяется по формуле (E.14):

Fp = ε0d (As1 + As2) Es 					(E.14)

Положение Fp – то же, что и положение Ftot на рисунке Е.1.

Напряжения σ1 и σ2 ячеистого бетона в крайних волокнах рассчитывают следующим образом:

(E.15)

(E.16)

(сжатие отрицательное, растяжение положительное).

E.3 Раскалывающие силы вследствие предварительной деформации

Действие раскалывающей силы, появляющейся вследствие слишком большого предварительного напряжения, могут вызвать трещинообразование в ячеистом бетоне. Опасности образования трещин, как правило, нет, если соблюдается следующее условие:

(E.17)

где Es – модуль эластичности стали (200 000 МПа);

h1 – общая высота сечения;

p1 – процент армирования;

ɛ0 – кратковременная предварительная деформация;

ƒct,flk – нормативная прочность на растяжение при изгибе ячеистого бетона;

c – эффективная длина участка на конце конструкции, в котором следует ожидать раскалывающего напряжения растяжения; как правило, она принимается равной 75 мм.

E.4 Меры по предотвращению трещин на концах конструкций, вызываемых предварительным напряжением

В тех конструкциях, у которых предварительное напряжение может вызвать трещинообразование на концах, для восприятия раскалывающих сил может быть размещена поперечная арматура. В зависимости от величины раскалывающих сил обе арматурные сетки на конце конструкции могут быть соединены между собой различными способами. Величина раскалывающих сил может быть рассчитана с помощью известных методов.

Приложение F

(информационное)

Статические методы контроля качества

(1) Для создания статистической основы для контроля качества характеристических параметров согласно пункту 4.2.3 можно руководствоваться следующей далее инструкцией.

Примечание – Приведенные здесь выражения, в которых использован метод Байеса с «неопределенными» априорными распределениями, приводят почти к таким же результатам, что и классическая статистика с доверительным уровнем 0,75.

(2) Соответствие требованиям может быть подтверждено путем определения среднего значения испытаний и его сравнения с задекларированным значением. Условие допущения выражается так:

(F.1)

где X0i – ожидаемое среднее значение рассматриваемого свойства (прочности, сопротивления нагрузкам и т.д.), которое устанавливается производителем на основании начального аудита и опыта. В случае расширенного применения X0i может быть функцией, определяемой на основе модели, охватывающей весь диапазон продукции;

Xgi – задекларированное значение для испытанного образца, см. формулу (F.2);

kn – контрольный параметр, значения которого указаны в таблице F.1;

– среднее значение  для n испытанных образцов;

– рассмотренная стохастическая переменная;

Xi – соответствующий измеренный результат испытания.

Декларируемое значение Xgi определяется, исходя из ожидаемого значения X0i:

(F.2)

где  – характеристическое значение  для n испытанных образцов.

Если коэффициент вариации Vx известен, например, после анализа испытаний, проведенных ранее при аналогичных условиях, коэффициент ks может быть взят из таблицы F.2 для известного рассеяния.

Если коэффициент вариации неизвестен, его необходимо определить путем выборочного контроля.

стандартное отклонение;			 (F.3)

коэффициент вариации; 				(F.4)

ks – выбирается из таблицы F.2 для неизвестного рассеяния.

Таблица F.1 – Коэффициент управления kn в зависимости от количества проб n для нормы отказа 5 % (р = 0,95) и доверительного уровня γ~ 0,75 (при использовании методов Байеса с «неопределенным» априорным распределением) и при допущении, что в основе уровня достоверности (приложение D) лежит общий коэффициент вариации VR = 0,10

| kn для известного рассеяния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vx | n = 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | ∞ |
| 0,025 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,67 | 0,64 |
| 0,05 | 1,39 | 1,33 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,22 | 1,18 | 1,17 | 1,14 |
| 0,075 | 1,56 | 1,50 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,39 | 1,35 | 1,34 | 1,31 |
| 0,10 | 1,64 | 1,58 | 1,55 | 1,52 | 1,49 | 1,47 | 1,43 | 1,42 | 1,39 |
| 0,15 | 1,72 | 1,66 | 1,63 | 1,60 | 1,57 | 1,55 | 1,51 | 1,50 | 1,47 |
| 0,20 | 1,77 | 1,71 | 1,68 | 1,65 | 1,62 | 1,60 | 1,56 | 1,55 | 1,52 |
| 0,25 | 1,79 | 1,73 | 1,70 | 1,67 | 1,64 | 1,62 | 1,58 | 1,57 | 1,54 |
| kn для неизвестного рассеяния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vx | n = 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | ∞ |
| 0,025 | 2,37 | 1,63 | 1,33 | 1,18 | 1,00 | 0,92 | 0,76 | 0,73 | 0,64 |
| 0,05 | 2,87 | 2,13 | 2,83 | 1,68 | 1,50 | 1,42 | 1,26 | 1,23 | 1,14 |
| 0,075 | 3,04 | 2,30 | 2,00 | 1,85 | 1,67 | 1,59 | 1,43 | 1,40 | 1,31 |
| 0,10 | 3,12 | 2,38 | 2,08 | 1,93 | 1,75 | 1,67 | 1,51 | 1,48 | 1,39 |
| 0,15 | 3,20 | 2,46 | 2,16 | 2,01 | 1,83 | 1,75 | 1,59 | 1,56 | 1,47 |
| 0,20 | 3,25 | 2,51 | 2,21 | 2,06 | 1,88 | 1,80 | 1,64 | 1,61 | 1,52 |
| 0,25 | 3,27 | 2,53 | 2,23 | 2,08 | 1,90 | 1,82 | 1,66 | 1,63 | 1,54 |

Таблица F.2 – Коэффициент ks в зависимости от количества проб n для нормы отказа 5 % (р = 0,95) и доверительного уровня γ ~ 0,75 (при использовании методов Байеса с «неопределенным» априорным распределением

| n | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ks для известного рассеяния | 1,89 | 1,83 | 1,80 | 1,77 | 1,74 | 1,72 | 1,68 | 1,67 | 1,64 |
| ks для неизвестного рассеяния | 3,37 | 2,63 | 2,33 | 2,18 | 2,00 | 1,92 | 1,75 | 1,73 | 1,64 |

Приложение G

(обязательное)

Заводской производственный контроль нержавеющей арматурной стали на основании не менее трех образцов – Минимальные критерии приемки для отдельных значений и соответствующих средних значений

Указаны минимальные критерии приемки, связанные с характеристиками 0,2% допустимого сопротивления Rp0,2, предела прочности на разрыв Rm, процента общего удлинения при максимальном усилии Agt и отношения предела прочности/условного сопротивления Rm/Rp0,2 готовых или размотанных арматурных стержней на основании минимум трех образцов.

Критерии приемки соответствуют EN 10080 или EN 10088-5, в зависимости от того, что применимо. Предполагается, что отклонение различных значений основано на известной вариативности.

Партия принимается на основании не менее трех стальных образцов при контроле, осуществляемом в соответствии с F.1.

Приложение H

(информационное)

Методы декларирования характеристик механического сопротивления и огнестойкости в EN для несущих конструкций

H.1 Методы декларирования

Производители могут указывать характеристики механического сопротивления и огнестойкости несущих конструкций/компонентов (или несущих комплектов), на которые распространяется область применения настоящего стандарта, как в DoP, так и в маркировке CE, в соответствии с одним из методов, указанных в настоящем Приложении, в соответствии с выбранной бизнес-моделью.

H.2 Метод M1

Объявление данных с последующим определением характеристик механического сопротивления и огнестойкости, ссылаясь на:

- подробную графическую информацию о геометрических характеристиках (размеры и подробные поперечные сечения, включая допуски и расположение компонентов, если необходимо) несущей конструкции или комплекта, и

- свойства строительных материалов и структурных составляющих, если таковые имеются, используемые таким образом, чтобы покупатель (или конечный пользователь) мог оценить и проверить характеристики механического сопротивления и огнестойкости (включая аспекты долговечности и обслуживаемости) несущих элементов/компонентов или комплектов перед их окончательным использованием.

Метод проектирования отсутствует. В стандарте должна быть предусмотрена такая возможность.

Примечания

1 Информация в DoP и сопровождающая маркировка CE включает определенную ссылку на геометрические характеристики несущего элемента или комплекта, а также на характеристики использованных строительных материалов и структурных составляющих, если таковые имеются, а не характеристики механического сопротивления и огнестойкости продукта или комплекта.

2 Настоящий метод декларирования может применяться к структурным продуктам или комплектам, производимым длинными сериями (например, серийные или каталогизированные структурные изделия), сгруппированным по продуктовым линейкам в соответствии со спецификацией производителя и выводом на рынок (например, для розничной торговли или доступных на веб-странице), если конечный пункт назначения неизвестен, и изготовителю сложно предоставить информацию о характеристиках механического сопротивления и огнестойкости своей продукции, не зная окончательных требований к конструкции и условий использования.

3 Ответственность производителя ограничивается производством структурного продукта, а также заявленными геометрическими характеристиками продукта, а также механическими и противопожарными характеристиками используемого материала, что позволяет при необходимости произвести последующий расчет таких рабочих характеристик.

H.3 Метод M2

Объявление характеристик механического сопротивления и огнестойкости (включая прикладные национальные параметры, коэффициенты безопасности, значения нагрузки и допущения и т.д.) несущей конструкции или комплекта (с результатами, выраженными в виде нормативных значений или расчетных значений), определенных производителем, используемым методы расчета, указанные в Общеевропейских технических кодексах EN, упомянутые в настоящем стандарте.

Метод проектирования. Общеевропейские технические кодексы. В стандарте должна быть предусмотрена такая возможность. Дополнительная информация, связанная с проектированием несущих элементов/компонентов и комплектов с использованием Общеевропейских технических кодексов (например, определяемых на национальном уровне параметров) для размещения продуктов на разных национальных рынках, может быть получена в Национальных приложениях Общеевропейских технических кодексов или при помощи контактных лиц по национальной продукции для строительства.

Примечания

1 Информация в DoP и сопровождающая маркировка CE содержит ссылку на характеристики механического сопротивления и огнестойкости, основанные на результатах расчетов на основании Общеевропейских технических кодексов.

2 Настоящий метод декларирования может применяться к структурным продуктам или комплектам, производимым длинными сериями (например, серийные или каталогизированные структурные изделия), сгруппированным по продуктовым линейкам в соответствии со спецификацией производителя и выводом на рынок (например, для розничной торговли или доступных на веб-странице), если конечный пункт назначения неизвестен, и изготовитель хочет предоставить информацию о характеристиках механического сопротивления и огнестойкости своей продукции, используя методы расчета, указанные в специальных Общеевропейских технических кодексах EN.

3 Производитель несет ответственность за заявленные механические характеристики, включая пригодность используемых материалов.

H.4 Метод M3a

Объявление характеристик механического сопротивления и огнестойкости при помощи ссылки на:

- проектную документацию несущих элементов или комплектов (чертежи, спецификации материалов и т. д.), предоставленные заказчиком; и

- производственная документация, подготовленная производителем на основании соответствующей проектной документации.

Кроме того, в работах необходимо сделать ссылку на конкретное положение конструктивного элемента или комплекта.

В настоящем Европейском стандарте представлены соответствующие указания в 8.2 касательно содержания производственной документации.

Метод проектирования - выбранный заказчиком или проектировщиком работ.

Примечания

1 Информация в DoP и сопровождающая маркировка CE не содержит ссылку на характеристики механического сопротивления и огнестойкости несущих элементов и комплектов, но на вышеупомянутую документацию, поскольку эти характеристики являются частью проектной документации, предоставленной заказчиком.

2 Настоящий метод декларирования может применяться, если известно предполагаемое место назначения, проектная документация продукта, подготовленная проектировщиком работ, предоставляется производителю заказчиком, и производитель должен разработать только соответствующую производственную документацию.

3 Ответственность производителя ограничивается производством продукта в соответствии с производственной документацией, его соответствием проектной документации и пригодностью используемых материалов и составляющих элементов.

H.5 Метод M3b

Объявление характеристик механического сопротивления и огнестойкости при помощи ссылки на:

- проектную документацию, подготовленную производителем на основании данных (например, чертежей, включая определенные геометрические данные, нагрузки, коэффициенты безопасности и т.д.), предоставленные заказчиком и с использованием метода проектирования (Общеевропейские технические кодексы EN или прочее), требуемого заказчиком в договоре; и

- производственную документацию, подготовленную производителем на основании соответствующей проектной документации.

Кроме того, в декларации должна быть ссылка на строительные работы по назначению.

В настоящем Европейском стандарте в пунктах 8.2 и 8.3 предоставлены соответствующие указания относительно содержания проектной и производственной документации, соответственно.

Метод проектирования – это тот, что указан в заказе или договоре, и выбранный заказчиком или проектировщиком работ. В стандарте должна быть предусмотрена такая возможность.

Примечания

1 Информация в DoP и сопровождающая маркировка CE не содержит ссылку на характеристики механического сопротивления и огнестойкости несущих элементов и комплектов, но на вышеупомянутую документацию, поскольку эти характеристики являются частью проектной документации, предоставленной производителем.

2 Этот метод декларирования является подходящим, если известно предполагаемое место назначения, а в заказе на работы требуется, чтобы производитель подготовил проектную и производственную документацию продукции для определенных работ по назначению.

3 Производитель несет ответственность за проектирование и производство продукта, его соответствие проектной и производственной документации и пригодность используемых материалов.

Приложение ZA

(информационное)

Связь настоящего стандарта с Постановлением (ЕС) № 305/2011

(При применении настоящего стандарта в качестве гармонизированного стандарта в соответствии с Постановлением (ЕС) № 305/2011 производители и государства-члены обязаны использовать настоящее Приложение в соответствии с этим постановлением)

ZA.1 Область применения и соответствующие характеристики

Настоящий стандарт гармонизирован с европейским стандартом ЕN12602:2016, который в свою очередь разработан в соответствии с запросом о стандартизации M100 «Сборные железобетонные конструкции», переданным в CEN и CENELEC Европейской комиссией (ЕС) и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ).

При упоминании стандарта в Официальном журнале Европейского Союза (OJEU) в соответствии с Постановлением (ЕС) № 305/2011, его можно использовать в качестве основы для создания Декларации качественных характеристик (DoP) и маркировки ЕС, с даты начала сосуществования, как указано в OJEU.

Постановление (ЕС) № 305/2011 с поправками содержит положения о Декларации качественных характеристик и маркировке ЕС.

Таблица ZA.1.1 – Соответствующие разделы для несущих конструкций стен

| Строительные изделия: Несущие конструкции стен (WL), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: несущие конструкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики |  | Пункты в настоящем стандарте | Норматив-ные классы | Примечания, единицы измерения |  |  |
| Прочность на сжатие (бетона), прочность на растяжение при изгибе (бетона) |  | 4.2.3, 4.2.4 4.2.5 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа или декларируемый класс прочности |  |
| Плотность |  | 4.2.2.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в кг/м3 или декларируемый класс плотности |  |
| Прочность на растяжение и предел текучести (стали) |  | 4.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа |  |
| Паропроницаемость (для наружных стен) |  | 4.2.14 | — | Все методы | Декларируемый коэффициент или значение в – |  |
| Механи-ческое сопротив-ление | В случае проверки при помощи расчетов: Механическая прочность выраженная в виде: прочности при изгибе, растяжении, сжатии, сдвиге, кручении или продавливании соответственно | 5.1.1 (Приложение A) 7.1 (Приложение A) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше | Метод проектирова-ния: при помощи расчетов (Приложение A) или испытания (Приложение B) должен быть декларирован; класс сцепления (4.4) и класс предваритель-ного напряжения (4.5) должны быть декларированы |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |
|  | В случае проверки при помощи испытания: несущая способность | 5.1.1 (Приложение B) 7.1 (Приложение B) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше |  |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |

продолжение таблицы ZA.1.1

| Строительные изделия: Несущие конструкции стен (WL), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: несущие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики |  | Пункты в настоящем стандарте | Норматив-ные классы | Примечания, единицы измерения |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |
| Конструктивное исполнение |  | 5.2.1, 5.2.7 | — | Все методы | Основные производственные чертежи, если потребуются; декларируемые классы допуска |  |
| Усадка при высыхании (в окончательных условиях пользования) |  | 4.2.10, 5.2.3 | — | Все методы | Декларируемое значение из результатов испытаний или значение из таблицы в мм/м |  |
| Устойчивость к замерзанию/оттаиванию (только в случаях применения с соответствующим воздействием) |  | 5.3.1, 5.3.4 | — | Все методы | Декларируемая устойчивость к замерзанию/оттаиванию |  |
| Устойчивость к коррозии |  | 5.3.1, 5.3.3 | — | Все методы | Покрытие арматурных стержней |  |
| Пожаробезопасность (только в случаях применения с соответствующим воздействием) |  | 5.1.3.1 | Евро-классы | Все методы | Декларируемый класс |  |
| Огнестойкость (в окончательных условиях пользования) |  | 5.1.3.2 | RE, REI, REI-M | Все методы |  |  |
| Термическое сопротивление (только если изделие предусмотрено и для цели термоизоляции) |  | 4.2.13, 5.1.4 | — |  | Декларируемое значение в (м2-K)/W или λ10dry в Вт/(м-K) |  |
| Мера звукоизоляции (только если изделие предназначено и для звукоизоляции) |  | 5.1.2.1 | — |  | Декларируемое значение в дБ |  |
| Выброс опасных веществ |  | 4.1.2 | — | Все методы |  |  |
| Сопротивление стыков |  | 5.2.6 | — | Все методы | Декларируемое значение |  |

Таблица ZA.1.2 – Соответствующие разделы для конструкций опорных стен

| Строительное изделие: Несущие конструкции опорных стен (WR), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: Несущие конструкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики |  | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |  |
| Прочность на сжатие (бетона), прочность на растяжение при изгибе (бетона) |  | 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа или декларируемый класс прочности |  |
| Плотность |  | 4.2.2.2, 4.2.2.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в кг/м3 или декларируемый класс плотности |  |
| Прочность на растяжение и предел текучести (стали) |  | 4.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа |  |
| Механическое сопротивление | В случае проверки при помощи расчетов: Механическая прочность выраженная в виде: прочности при изгибе, растяжении, сжатии, сдвиге, кручении или продавливании соответственно | 5.1.1 (Приложение A) 7.1 (Приложение A) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше | Метод проектирова-ния: при помощи расчетов (Приложение A) или испытания (Приложение B) должен быть декларирован; класс сцепления (4.4) и класс предваритель-ного напряжения (4.5) должны быть декларированы |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |
|  | В случае проверки при помощи испытания: несущая способность | 5.1.1 (Приложение B) 7.1 (Приложение B) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше |  |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |

продолжение таблицы ZA.1.2

| Строительное изделие: Несущие конструкции опорных стен (WR), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: Несущие конструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |
| Конструктивное исполнение | 5.2.1, 5.2.7 | — | Все методы | Основные производственные чертежи, если потребуются; декларируемые классы допуска |
| Усадка при высыхании (в окончательных условиях пользования) | 4.2.10, 5.2.3 | — | Все методы | Декларируемое значение из результатов испытаний или значение из таблицы в мм/м |
| Устойчивость к замерзанию/оттаиванию (только в случаях применения с соответствующим воздействием) | 5.3.1, 5.3.4 | — | Все методы | Декларируемая устойчивость к замерзанию/оттаиванию |
| Устойчивость к коррозии | 5.3.1, 5.3.3 | — | Все методы | Покрытие арматурных стержней |
| Пожаробезопасность (только в случаях применения с соответствующим воздействием) | 5.1.3.1 | Евро-классы | Все методы | Декларируемый класс |
| Огнестойкость (в окончательных условиях пользования) | 5.1.3.2 | RE, REI | Все методы |  |
| Термическое сопротивление (только если изделие предусмотрено и для цели термоизоляции) | 4.2.13, 5.1.4 | — |  | Декларируемое значение в (м2-K)/W или λ10dry в Вт/(м-K) |
| Выброс опасных веществ | 4.1.2 | — | Все методы |  |
| Сопротивление стыков | 5.2.6 | — | Все методы | Декларируемое значение |

Таблица ZA.1.3 – Соответствующие разделы для конструкций крыш

| Строительные изделия: Конструкции крыш (RF), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: несущие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики |  | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |  |  |
| Прочность на сжатие (бетона), прочность на растяжение при изгибе (бетона) |  | 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа или декларируемый класс прочности |  |  |
| Плотность |  | 4.2.2.2, 4.2.2.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в кг/м3 или декларируемый класс плотности |  |  |
| Прочность на растяжение и предел текучести (стали) |  | 4.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа |  |  |
| Механическое сопротивление | В случае проверки при помощи расчетов: Механическая прочность выраженная в виде: прочности при изгибе, растяжении, сжатии, сдвиге, кручении или продавливании соответственно | 5.1.1 (Приложение A) 7.1 (Приложение A) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше | Метод проектирования: при помощи расчетов (Приложение A) или испытания (Приложение B) должен быть декларирован; класс сцепления (4.4) и класс предваритель-ного напряжения (4.5) должны быть декларированы |  |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |  |
|  | В случае проверки при помощи испытания: Несущая способность | 5.1.1 (Приложение B) 7.1 (Приложение B) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше |  |  |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |

продолжение таблицы ZA.1.3

| Строительные изделия: Конструкции крыш (RF), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: несущие конструкции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |  |
| Конструктивное исполнение | 5.2.1, 5.2.7 | — | Все методы | Основные производственные чертежи, если потребуются; декларируемые классы допуска |
| Усадка при высыхании (в окончательных условиях пользования) | 4.2.10, 5.2.3 | — | Все методы | Декларируемое значение из результатов испытаний или значение из таблицы в мм/м |
| Устойчивость к замерзанию/оттаиванию (только в случаях применения с соответствующим воздействием) | 5.3.1, 5.3.4 | — | Все методы | Декларируемая устойчивость к замерзанию/оттаиванию |
| Устойчивость к коррозии | 5.3.1, 5.3.3 | — | Все методы | Покрытие арматурных стержней |
| Пожаробезопасность (только в случаях применения с соответствующим воздействием) | 5.1.3.1 | Евро-классы | Все методы | Декларируемый класс |
| Огнестойкость (в окончательных условиях пользования) | 5.1.3.2 | RE, REI | Все методы |  |
| Термическое сопротивление (только если изделие предусмотрено и для цели термоизоляции) | 4.2.13, 5.1.4 | — |  | Декларируемое значение в (м2-K)/W или λ10dry в Вт/(м-K) |
| Мера звукоизоляции (только если изделие предназначено и для звукоизоляции) | 5.1.2.1 | — |  | Декларируемое значение в дБ |
| Выброс опасных веществ | 4.1.2 | — | Все методы |  |
| Сопротивление стыков | 5.2.6 | — | Все методы | Декларируемое значение |

Таблица ZA.1.4 – Соответствующие положения для конструкций перекрытий

| Строительные изделия: Конструкции перекрытий (RF) в виде плит, соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: несущие конструкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики |  | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |  |
| Прочность на сжатие (бетона), прочность на растяжение при изгибе (бетона) |  | 4.2.3, 4.2.4 4.2.5 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа или декларируемый класс прочности |  |
| Плотность |  | 4.2.2.2, 4.2.2.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в кг/м3 или декларируемый класс плотности |  |
| Прочность на растяжение и предел текучести (стали) |  | 4.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа |  |
| Механическое сопротивление | В случае проверки при помощи расчетов: Механическая прочность, выраженная в виде: прочности при изгибе, растяжении, сжатии, сдвиге, кручении или продавливании соответственно | 5.1.1 (Приложение A) 7.1 (Приложение A) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше | Метод проектиро-вания: при помощи расчетов (Приложение A) или испытания (Приложение B) должен быть декларирован; класс сцепления (4.4) и класс предваритель-ного напряжения (4.5) должны быть декларированы |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |
|  | В случае проверки при помощи испытания: Несущая способность | 5.1.1 (Приложение B) 7.1 (Приложение B) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше |  |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |

продолжение таблицы ZA.1.4

| Строительные изделия: Конструкции перекрытий (RF) в виде плит, соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: несущие конструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |
| Конструктивное исполнение | 5.2.1, 5.2.7 | — | Все методы | Основные производственные чертежи, если потребуются; декларируемые классы допуска |
| Усадка при высыхании (в окончательных условиях пользования) | 4.2.10, 5.3.3 | — | Все методы | Декларируемое значение из результатов испытаний или значение из таблицы в мм/м |
| Устойчивость к замерзанию/оттаиванию (только в случаях применения с соответствующим воздействием) | 5.3.1, 5.3.4 | — | Все методы | Декларируемая устойчивость к замерзанию/оттаиванию |
| Устойчивость к коррозии | 5.3.1, 5.3.3 | — | Все методы | Покрытие арматурных стержней |
| Пожаробезопасность (только в случаях применения с соответствующим воздействием) | 5.1.3.1 | Евро-классы | Все методы | Декларируемый класс |
| Огнестойкость (в окончательных условиях пользования) | 5.1.3.2 | RE, REI | Все методы |  |
| Термическое сопротивление (только если изделие предусмотрено и для цели термоизоляции) | 4.2.13, 5.1.4 | — |  | Декларируемое значение в (м2-K)/W или λ10dry в Вт/(м-K) |
| Мера звукоизоляции (только если изделие предназначено и для звукоизоляции) | 5.1.2.1 | — |  | Декларируемое значение в дБ (или при помощи испытаний или расчетов) |
| Выброс опасных веществ | 4.1.2 | — | Все методы |  |
| Сопротивление стыков | 5.2.6 | — | Все методы | Декларируемое значение |

Таблица ZA.1.5 – Соответствующие положения для стержневых конструкций

| Строительные изделия: Стержневые конструкции (BL, PL), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: несущие конструкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики |  | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |  |
| Прочность на сжатие (бетона), прочность на растяжение при изгибе (бетона) |  | 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа или декларируемый класс прочности |  |
| Плотность |  | 4.2.2.2, 4.2.2.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в кг/м3 или декларируемый класс плотности |  |
| Прочность на растяжение и предел текучести (стали) |  | 4.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа |  |
| Механическое сопротивление | В случае проверки при помощи расчетов: Механическая прочность, выраженная в виде: прочности при изгибе, растяжении, сжатии, сдвиге, кручении или продавливании соответственно | 5.1.1 (Приложение A) 7.1 (Приложение A) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше | Метод проектирования: при помощи расчетов (Приложение A) или испытания (Приложение B) должен быть декларирован; класс сцепления (4.4) и класс предваритель-ного напряжения (4.5) должны быть декларированы |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |
|  | В случае проверки при помощи испытания: Несущая способность | 5.1.1 (Приложение B) 7.1 (Приложение B) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше |  |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |

продолжение таблицы ZA.1.5

| Строительные изделия: Стержневые конструкции (BL, PL), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: несущие конструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |
| Конструктивное исполнение | 5.2.1, 5.2.7 | — | Все методы | Основные производственные чертежи, если потребуются; декларируемые классы допуска |
| Устойчивость к коррозии | 5.3.1, 5.3.3 | — | Все методы | Покрытие арматурных стержней |
| Пожаробезопасность (только в случаях применения с соответствующим воздействием) | 5.1.3.1 | Евро-классы | Все методы | Декларируемый класс |
| Огнестойкость (в окончательных условиях пользования) | 5.1.3.2 | R | Все методы |  |
| Выброс опасных веществ | 4.1.2 | — | Все методы |  |

Таблица ZA.1.6 – Соответствующие положения для ненесущих конструкций стен и конструкций для звукоизолирующих стен

| Строительные изделия: Ненесущие конструкции стен (WN), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: Ненесущие конструкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики |  | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |  |
| Прочность на сжатие (бетона), прочность на растяжение при изгибе (бетона) |  | 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа или декларируемый класс прочности |  |
| Плотность |  | 4.2.2.2, 4.2.2.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в кг/м3 или декларируемый класс плотности |  |
| Прочность на растяжение и предел текучести (стали) |  | 4.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа |  |
| Паропроницаемость (для наружных стен) |  | 4.2.14 | — | Все методы | Декларируемый коэффициент или декларируемое значение в г м/(МН с) |  |
| Механическое сопротивление | В случае проверки при помощи расчетов: Механическая прочность, выраженная в виде: прочности при изгибе, растяжении, сжатии, сдвиге, кручении или продавливании соответственно | 5.1.1 (Приложение A) 7.1 (Приложение A) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше | Метод проектирова-ния: при помощи расчетов (Приложение A) или испытания (Приложение B) должен быть декларирован; класс сцепления (4.4) и класс предваритель-ного напряжения (4.5) должны быть декларированы |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |
|  | В случае проверки при помощи испытания: Грузоподъем-ность | 5.1.1 (Приложение B) 7.1 (Приложение B) |  | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше |  |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |

продолжение таблицы ZA.1.6

| Строительные изделия: Ненесущие конструкции стен (WN), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: Ненесущие конструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |
|  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |
| Конструктивное исполнение | 5.2.1, 5.2.7 | — | Все методы | Основные производственные чертежи, если потребуются; декларируемые классы допуска |
| Усадка при высыхании (в окончательных условиях пользования) | 4.2.10, 5.2.3 | — | Все методы | Декларируемое значение из результатов испытаний или значение из таблицы в мм/м |
| Пожаробезопасность (только в случаях применения с соответствующим воздействием) | 5.1.3.1 | Евроклассы | Все методы | Декларируемый класс |
| Огнестойкость (в окончательных условиях пользования) | 5.1.3.2 | E, EI, EI-M | Все методы |  |
| Термическое сопротивление (только если изделие предусмотрено и для цели термоизоляции) | 4.2.13, 5.1.4 | — |  | Декларируемое значение в (м2-K)/W или λ10dry в Вт/(м-K) |
| Мера звукоизоляции (только если изделие предназначено и для звукоизоляции) | 5.1.2.1 | — |  | Декларируемое значение в дБ |
| Выброс опасных веществ | 4.1.2 | — | Все методы |  |
| Сопротивление стыков | 5.2.6 | — | Все методы | Декларируемое значение |

Таблица ZA.1.7 – Соответствующие положения для ненесущих конструкций обшивок

| Строительные изделия: Ненесущие конструкции обшивок (CN), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: ненесущие конструкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики |  | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |  |
| Прочность на сжатие (бетона), прочность на растяжение при изгибе (бетона) |  | 4.2.3, 4.2.4 4.2.5 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа или декларируемый класс прочности |  |
| Плотность |  | 4.2.2.2, 4.2.2.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в кг/м3 или декларируемый класс плотности |  |
| Прочность на растяжение и предел текучести (стали) |  | 4.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа |  |
| Паропроницаемость (для наружных стен) |  | 4.2.14 | — | Все методы | Декларируемый коэффициент или декларируемое значение в г м/(МН с) |  |
| Механическое сопротивление | В случае проверки при помощи расчетов: Механическая прочность, выраженная в виде: прочности при изгибе, растяжении, сжатии, сдвиге, кручении или продавливании соответственно | 5.1.1 (Приложение A) 7.1 (Приложение A) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше | Метод проектирова-ния: при помощи расчетов (Приложение A) или испытания (Приложение B) должен быть декларирован; класс сцепления (4.4) и класс предваритель-ного напряжения (4.5) должны быть декларированы |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |
|  | В случае проверки при помощи испытания: Несущая способность | 5.1.1 (Приложение B) 7.1 (Приложение B) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше |  |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |

продолжение таблицы ZA.1.7

| Строительные изделия: Ненесущие конструкции обшивок (CN), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: ненесущие конструкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики |  | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |
| Усадка при высыхании (в окончательных условиях пользования) |  | 4.2.10, 5.2.3 |  | Все методы | Декларируемое значение из результатов испытаний или значение из таблицы в мм/м |  |
| Устойчивость к замерзанию/оттаиванию (только в случаях применения с соответствующим воздействием) |  | 5.3.1, 5.3.4 | — | Все методы | Декларируемая устойчивость к замерзанию/оттаиванию |  |
| Устойчивость к коррозии |  | 5.3.1, 5.3.3 | — | Все методы | Покрытие арматурных стержней |  |
| Пожаробезопасность (только в случаях применения с соответствующим воздействием) |  | 5.1.3.1 | Евро-классы | Все методы | Декларируемый класс |  |
| Огнестойкость (в окончательных условиях пользования) |  | 5.1.3.2 | F FT E, EI, EI-M | Все методы |  |  |
| Термическое сопротивление (только, если изделие предусмотрено и для цели термоизоляции) |  | 4.2.13, 5.1.4 |  |  | Декларируемое значение в (м2-K)/W или λ10dry в Вт/(м-K) |  |
| Мера звукоизоляции (только если изделие предназначено и для звукоизоляции) |  | 5.1.2.1 | — |  | Декларируемое значение в дБ |  |
| Выброс опасных веществ |  | 4.1.2 |  | Все методы |  |  |
| Сопротивление стыков |  | 5.2.6 |  | Все методы | Декларируемое значение |  |

Таблица ZA.1.8 – Соответствующие разделы для малых коробчатых полых сечений

| Строительные изделия: Коробчатые полые сечения (ВN), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: ненесущие конструкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики |  | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |  |
| Прочность на сжатие (бетона), прочность на растяжение при изгибе (бетона) |  | 4.2.3 42.4, 4.2.5 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа или декларируемый класс прочности |  |
| Плотность |  | 4.2.2.2, 4.2.2.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в кг/м3 или декларируемый класс плотности |  |
| Прочность на растяжение и предел текучести (стали) |  | 4.3 | — | Все методы | Декларируемые значения в МПа |  |
| Механическое сопротивление | В случае проверки при помощи расчетов: Механическая прочность, выраженная в виде: прочности при изгибе, растяжении, сжатии, сдвиге, кручении или продавливании соответственно | 5.1.1 (Приложение A) 7.1 (Приложение A) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше | Метод проектирова-ния: при помощи расчетов (Приложение A) или испытания (Приложение B) должен быть декларирован; класс сцепления (4.4) и класс предваритель-ного напряжения (4.5) должны быть декларированы |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |
|  | В случае проверки при помощи испытания: Несущая способность | 5.1.1 (Приложение B) 7.1 (Приложение B) | — | Метод M1 | Декларируемые размеры и свойства материалов, как указано выше |  |
|  |  |  |  | Метод M2 | Декларируемые значения в кНм, кН, кН/м, и т.д. |  |
|  |  |  |  | Метод M3a | Проектная документация, разработанная заказчиком |  |
|  |  |  |  | Метод M3b | Проектная и производственная документация, разработанная производителем со ссылкой на работы |  |

продолжение таблицы ZA.1.8

| Строительные изделия: Коробчатые полые сечения (ВN), соответствующие области применения настоящего стандарта Предусмотренное применение: ненесущие конструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Важные характеристики | Пункты в настоящем стандарте | Норма-тивные классы | Примечания, единицы измерения |  |
| Конструктивное исполнение | 5.2.1, 5.2.7 | — | Все методы | Основные производственные чертежи, если потребуются |
| Усадка при высыхании (в окончательных условиях пользования) | 4.2.10, 5.2.3 | — | Все методы | Декларируемое значение из результатов испытаний или значение из таблицы в мм/м |
| Устойчивость к замерзанию/оттаиванию (только в случаях применения с соответствующим воздействием) | 5.3.1, 5.3.4 | — | Все методы | Декларируемая устойчивость к замерзанию/оттаиванию |
| Устойчивость к коррозии | 5.3.1, 5.3.3 | — | Все методы | Покрытие арматурных стержней |
| Выделение опасных веществ | 4.1.2 | — | Все методы |  |

ZA.2 Система оценки и проверки постоянства качественных показателей (AVCP)

Система оценки и проверки постоянства качественных показателей для сборных железобетонных элементов из автоклавного ячеистого бетона, указанные в таблицах с ZA.1.1 по ZA.1.8, можно найти в правовых актах EC, принятых EC: Решения 95/204/EC (OJ L 129) и 1999/94/EC (OJ L 29).

Микропредприятиям разрешается обрабатывать продукцию в соответствии с системой AVCP 3, на которую распространяется настоящий стандарт, в соответствии с системой AVCP 4, применяя упрощенную процедуру с условиями, как предусмотрено в статье 37 Постановления (ЕС) № 305/2011.

ZA.3 Распределение задач по методам подтверждения соответствия изделий требованиям

Методы подтверждения соответствия изделий требованиям для сборных железобетонных элементов из автоклавного ячеистого бетона, указанные в таблицах с ZA.1.1 по ZA.1.8, определены в Таблицах с ZA.3.1 по ZA.3.2, в результате применения положений настоящего или других указанных в нем Европейских стандартов. Содержание задач, возложенных на уполномоченный орган, должно быть ограничено существенными характеристиками, как предусмотрено в Приложении III соответствующего запроса о стандартизации, и теми, что производитель намеревается заявить.

Принимая во внимание системы AVCP, определенные для продуктов, и предполагаемое использование, производитель и уполномоченный орган должны выполнить следующие задачи для оценки и проверки соответствия характеристик продукта.

Таблица ZA.3.1 – Распределение задач по оценке соответствия требованиям

для сборных железобетонных элементов из автоклавного ячеистого бетона

по системе 2+1)

| Задачи |  | Объем задач | Применяемые разделы |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Оценка характеристик строительной продукции, проводимая на основе испытаний (включая отбор образцов), расчетов, табличных значений или описательной документации на продукцию | Все важные характеристики, указанные в таблицах с ZA.1.1 по ZA.1.5, подходящие для декларированного целевого использования | 6.2 |
|  | Заводской производственный контроль (ЗПК) | Параметры, связанные со всеми важными характеристиками, указанными в таблицах с ZA.1.1 по ZA.1.5, подходящими для декларированного целевого использования | 6.3 |
|  | Испытание образцов, взятых на заводе, в соответствии с предписанным планом испытаний | Все важные характеристики, указанные в Таблицах с ZA.1.1 по ZA.1.5, подходящие для декларированного целевого использования | 6.3.2.7 |
| Задачи для органа по сертификации заводского производственного контроля | Первичный осмотр завода-изготовителя и ЗПК | Параметры, связанные со всеми важными характеристиками, указанными в таблицах с ZA.1.1 по ZA.1.5, подходящими для декларированного целевого использования | 6.3.4 |
|  | Непрерывное наблюдение, оценка и оценка ЗПК | Параметры, связанные со всеми важными характеристиками, указанными в таблицах с ZA.1.1 по ZA.1.5, подходящими для декларированного целевого использования. Документация ЗПК. | 6.3.5 |
| 1) Относится к конструкциям стен (WL), конструкциям для опорных стен (WR), конструкциям крыш и перекрытий (RF), балкам (BL) и опорам (PL). |  |  |  |

Принимая во внимание системы AVCP, определенные для продуктов, и предполагаемое использование, производитель должен выполнить следующие задачи для оценки и проверки соответствия характеристик продукта.

Таблица ZA.3.2 – Распределение задач по оценке и проверке постоянства качественных показателей (АVCP) сборных железобетонных элементов из автоклавного ячеистого бетона по системе 41)

| Задачи |  | Объем задач | Применяемые разделы |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Оценка характеристик строительной продукции, проводимая на основе испытаний (включая отбор образцов), расчетов, табличных значений или описательной документации на продукцию | Все важные характеристики, указанные в таблицах с ZA.1.6 по ZA.1.8, подходящие для декларированного целевого использования | 6.3 |
|  | Заводской производственный контроль (ЗПК) | Параметры, связанные со всеми важными характеристиками, указанными в таблицах с ZA.1.6 по ZA.1.8, подходящими для целевого использования | 6.2 |
| 1) Относится к конструкциям для обшивок (CN), конструкциям для перегородок (WN), полым коробчатым сечениям (BN) и конструкциям для звукоизолирующих стен (SB). |  |  |  |

Библиография

[1] EN 1990:2002 Еврокод: Основы проектирования строительных конструкций.

[2] EN 1991 (все части) Еврокод 1: Воздействия на несущие конструкции.

[3] EN 1996-1-2 Еврокод 6 – Проектирование каменных сооружений – Часть 1-2: Общие правила – Строительное противопожарное проектирование.

[4] Генеральная Дирекция Комиссии Европейских сообществ, Методическая разработка L, Применение Еврокодов.

[5] EN 14388 Устройства, подавляющие шум дорожного движения. Технические условия.

[6] EN 1991-1-2 Еврокод 1: Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-2: Общие воздействия. Воздействие огня на несущие конструкции.

[7] EN 1992-1-2 Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций.         Часть 1-2: Общие правила. Проектирование несущих конструкций с учетом огнестойкости.

[8] Шлегель, Э., Волек, Й. «Применение автоклавного пористого бетона для высокотемпературной термоизоляции». Усовершенствование автоклавного пористого бетона. Отчеты 3-го Международного симпозиума RILEM по автоклавному пористому бетону. Цюрих, 14-16 октября 1992 г.

[9] Беккер, Й., Бизри, Х., Бреслер, Б. «Fires-T – Компьютерная программа для расчета пожаробезопасности строительных сооружений». Отчет по термическому анализу №USB FRG 74-1, исследовательская группа в области пожаробезопасности, факультет гражданского строительства, Калифорнийский университет, Беркли, 1974.

[10] Копонен, А. «Поправочный коэффициент ΔТ для пористого бетона с сухой объемной плотностью 300 ...400 кг/м3». Письмо Анти Копонена от 03.05.2004 г.

[11] EN 206 Бетон. Технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и соответствие требованиям.

[12] EN 1353 Бетон ячеистый автоклавного твердения. Определение содержания влаги.

13] EN 1363-2 Испытания на огнестойкость. Часть 2: Альтернативные и дополнительные методы.

[14] EN 1745 Каменная кладка и изделия для каменной кладки. Метод определения расчетных значений теплозащитных свойств.

[15] EN 12354-1 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 1: Звукоизоляция воздушного шума между помещениями.

[16] EN 12354-2 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 2: Звукоизоляция ударного шума между помещениями.

[17] EN ISO 10456 Материалы и изделия строительные. Гидротермальные свойства. Табличные расчетные значения и методики определения заявленных и расчетных значений тепловых свойств (ISO 10456).

[18] EN ISO 6946 Компоненты и элементы здания. Термическое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета (ISO 6946).

[19] EN ISO 12572 Гигротермическая характеристика строительных материалов и изделий. Определение свойств паропроницаемости. Метод чашки (ISO 12572).

[20] ISO 12491 Статистические методы контроля качества строительных материалов и элементов.

[21] EN 1793-1 Устройства для снижения шума дорожного движения. Метод определения акустических характеристик. Часть 1. Присущие характеристики звукопоглощения.

[22] EN 1793-2 Устройства для снижения шума дорожного движения. Метод испытания для определения акустических характеристик. Часть 2. Внутренние характеристики изоляции от передающегося по воздуху звука при непосредственном воздействии звука в полевых условиях.

[23] EN 10088-1 Нержавеющие стали. Часть 1: Перечень нержавеющих сталей.

[24] ISO 4356 Конструкции строительные. Основы расчета деформаций зданий при предельном состоянии эксплуатационной надежности.

МКС 91.100.10 Ключевые слова: цементы для транспортного строительства, технические требования, прави ла приемки и оценки уровня качества, методы испытаний

МКС 91.100.10 Ключевые слова: цементы для транспортного строительства, технические требования, правила приемки и оценки уровня качества, методы испытаний

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

Генерального директора						С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации					С. Карибжанова

Разработчик

Ведущий специалист

Департамента стандартизации					Г. Исмаилова