Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ ОКРАШЕННОЙ БУМАГИ И КАРТОНА

СТ РК EN 646

(EN 646:2018 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of colour fastness of dyed paper and board, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 648:2018 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 646:2018 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of colour fastness of dyed paper and board (Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение устойчивости окраски окрашенной бумаги и картона).

Европейский стандарт EN 646:2018 разработан Техническим комитетом CEN/TC 172 «Целлюлоза, бумага и картон».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ ОКРАШЕННОЙ БУМАГИ И КАРТОНА

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуры испытания окрашенной бумаги и картона, контактируемые с пищевыми продуктами. Приведены некоторые процедуры в зависимости от прогнозируемого использования материала.

Визуальная оценка по серой шкале обеспечивает градацию изменения цвета.

Для образцов, имеющих значительно различающиеся стороны, перетекание может происходить из одного стекловолокна в другое и может привести к неправильной интерпретации устойчивости одной стороны. Для предотвращения перекрестного загрязнения стекловолокна во время процедуры перетекания рекомендуется проверить данные образцы с помощью отбора большего количества проб. Процедура описана в приложении А. Если требуется более низкий предел обнаружения, можно также использовать данную процедуру.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 20105-A03:2019 Textiles - Tests for colour fastness – Part A03: Grey scale for assessing staining (ISO 105-A03) (Материалы текстильные - Определение устойчивости окраски - Часть А03 - Серая шкала для оценки степени окрашивания)

EN ISO 186:2002 Paper and board - Sampling to determine average quality (ISO 186) (Бумага и картон - Отбор проб для определения среднего качества)

EN ISO 3696:1995 Water for analytical laboratory use - Specification and test methods              (ISO 3696) (Вода для лабораторного анализа - Технические требования и методы контроля (ISO 3696))

ISO 6588-2:2012 Paper, board and pulps - Determination of pH of aqueous extracts – Part 2: Hot extraction (Бумага, картон и целлюлоза - Определение Ph водных экстрактов - Часть 2: Горячее экстрагирование)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Проект, редакция 1

Примечание – ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC электропедия: доступна на http://www.electropedia.org/

- Онлайн платформа ISO: доступна на http://www.iso.org/obp

3.1 Устойчивость окраски (colour fastness): Отсутствие переноса цвета с бумаги на неокрашенную стекловолоконную бумагу, насыщенную испытуемой жидкостью и визуально оцениваемую на окрашивание по серой шкале

4 Принцип

Образец вводят в контакт с бумагой из стекловолокна, которую насыщают испытуемой жидкостью и помещают под нагрузку на заданное количество времени и при определённой температуре. Окрашивание стекловолоконной бумаги оценивают по серой шкале. В качестве испытуемых жидкостей используют дистиллированную или деионизированную воду, разбавленную уксусную кислоту, раствор щелочной соли и оливковое масло в зависимости от типа ожидаемого контакта.

5 Материал и оборудование

5.1 Неокрашенная бумага из стекловолокна1 размером 60 мм x 90 мм. Бумага из стекловолокна должна соответствовать следующим условиям:

a) граммаж 70 г/м2;

b) значение-pH от 9,0 до 9,5, измеренное в экстракте горячей воды, в соответствии со стандартом ISO 6588-2;

c) без флуоресцентных отбеливающих и водостойких веществ;

d) без целлюлозных волокон.

5.2 Стеклянная пластина, 60 мм x 90 мм.

5.3 Полиэтиленовая пленка, неокрашенная и прозрачная.

5.4 Гиря, 1 кг.

5.5 Серая шкала в соответствии со стандартом EN 20105-A03.

5.6 Сушильный шкаф.

5.7 Чайник.

6 Реагенты

6.1 Дистиллированная или деионизированная вода, с чистотой соответствующей стандарту EN ISO 3696, класс 3.

6.2 Водная уксусная кислота, 3,0 % (м/в).

6.3 Раствор щелочной соли, смотрите таблицу 1, состав щелочной соли 
с рН (8,6 ± 0,1).

________________________

1 Источником получения примеров бумаги из стекловолокна может быть  комитет по стандартам DIN касающийся бумаги, картона и целлюлозы (НПа) [npa@din.de]. http://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/npa.

Таблица 1 – Состав раствора щелочной соли

| Химикат | Доля по массе |
| --- | --- |
|  | г/л |
| Гидрокарбонат натрия (NaHCO3) | 4,2 |
| Хлористый натрий (NaCl) | 0,5 |
| Углекислый калий (K2CO3) | 0,2 |

6.4 Растительное масло, должно быть таким, как установлено в регламенте комиссии (EU) № 10/2011.

7 Забор образцов

Если испытание проводится на целой партии, то отбор проб проводится в соответствии с EN ISO 186.

8 Подготовка образца

Отрезать или отломить от испытуемого образца несколько образцов размерами     50 мм х 20 мм. Необходимо сделать края гладкими.

9 Процедура

9.1 В случае условий испытаний D, стеклянную пластину (5.2), гирю (5.4) и растительное масло (6.4) держать в сушильном шкафу (5.6) течение 1 часа при температуре испытания; дистиллированную или деионизированную воду (6.1) прокипятить в чайнике (5.7). Достаточно использовать ватные перчатки.

9.2 Погрузить два листа бумаги из неокрашенного стекловолокна (5.1) в испытательную жидкость (6.1, 6.2, 6.3 или 6.4). Вынуть листы после насыщения и удалить с них избыток жидкости путем протирания на ободке контейнера.

9.3 Поместить на стеклянную пластину (5.2) один лист бумаги из неокрашенного стекловолокна гладкой стороной вверх. Немедленно поместить испытуемый образец (раздел 8) на неокрашенную бумагу из стекловолокна. Накрыть его вторым насыщенным листом бумаги из неокрашенного стекловолокна, чтобы гладкая сторона неокрашенной бумаги из стекловолокна снова контактировала с испытуемым материалом. Поместить вторую стеклянную пластину (5.2) поверх второй бумаги из неокрашенного стекловолокна и для процедур А и В для предотвращения высыхания краев обернуть всю конструкцию полиэтиленовой пленкой (5.3), нагрузить конструкцию гирей в 1 кг (5.4), чтобы она отстоялась при состоянии, указанном в таблице 2, с защитой от прямого проникновения света.

9.4 Если испытание проводится на образцах весом > 140 г/м2, то используется соответствующее четное число слоев неокрашенной бумаги из стекловолокна (5.1), так чтобы общее их количество просто превышало массу образца.

9.5 По истечении времени хранения раскройте конструкцию. Необходимо поместить неокрашенную бумагу из стекловолокна на 3 смежных стеклянных прутках, от ø 8 мм до ø 10 мм, той стороной вверх, которая контактировала с испытуемым изделием, накрыть их без контакта, так чтобы предотвратить проникновение света и высушить их на воздухе при температуре окружающей среды. Неокрашенные листы бумаги из стекловолокна, насыщенные оливковым маслом, не высушиваются.

10 Условия испытания

В таблице 2 описаны условия испытаний по стандарту EN 646.

Таблица 2 – Условия испытания EN 646

| Процедуры A - D | Моделирование контакта |
| --- | --- |
| Процедура A | долгий по длительности контакт |
| 24 ч при (23 ± 2) °C |  |
| Процедура B | средний по длительности контакт |
| 4 ч при (23 ± 2) °C |  |
| Процедура C | короткий по длительности контакт |
| 10 мин при (23 ± 2) °C |  |
| Процедура D | горячий контакт |
| 30 мин при (120 ± 3) °C в масле | жирная пища |
| 30 мин при (90 ± 3) °C в воде | смоченная пища |

Условия испытаний А также включают условия испытаний В и С, а длительная продолжительность горячего контакта охватывается А и D.

11 Оценивание

Используя серую шкалу (5.5), оценить окрашивание бумаги из стекловолокна по стороне, которой она контактировала с образцом. При использовании нескольких слоев бумаги из неокрашенного стекловолокна, оценить только тот слой, который находился в контакте с испытуемым образцом. Если две стороны образца дают разные результаты, в отчете об испытании указывается, к какой стороне образца относятся данные.

Для классификации проводится различие между отдельными оценочными уровнями: первый уровень означает плохую устойчивость; пятый уровень означает хорошую устойчивость. Уровень серой шкалы, который наиболее похож на неокрашенную бумагу из стекловолокна, начиная с 4/5, приводится как оценочный уровень испытуемой бумаги. Выбор между 5 и 4/5 также осуществляется по самому похожему уровню.

В случае, когда бумага или картон контактируют с пищевыми продуктами только с одной стороны (например, с упаковкой пищевых продуктов) и известно, какая сторона обращена к пищевым продуктам, будет оцениваться только данная сторона.

12 Отчет об испытании

Отчет об испытании должен содержать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт, т.e. СТ РК EN 646;

b) результат испытания, оценивание по классификации;

c) обозначение бумаги или картона и обозначение испытуемого образца; испытуемая сторона, если применимо;

d) использованную процедуру (A до D);

e) жидкости для испытания и соответствующие записи по оцениванию;

f) качество неокрашенной бумаги из стекловолокна;

g) дату испытания;

h) любое отклонение от настоящего стандарта.

Приложение A

(информационное)

Определение устойчивости флуоресцентной отбеленной бумаги и картона на больших образцах

A.1 Область применения

Для образцов, имеющих значительно различающиеся стороны, перетекание может происходить с одного стекловолокна на другое и может привести к неправильной интерпретации устойчивости одной стороны. Данные образцы должны проверяться с использованием процедуры отбора больших образцов для предотвращения перекрестного загрязнения стекловолокна во время процедуры перетекания. Процедура описана в приложении А. Если требуется нижний предел обнаружения, то можно также использовать данную процедуру.

Единственное изменение метода касается раздела 8 "подготовка образца". Измененная методика подготовки приведена в пункте A.2.

A.2 Подготовка больших образцов

Из исследуемого образца путем резки или штамповки, отобрать несколько образцов размерами 95 мм х 65 мм, кромки обработать до гладкости.

A.3 Отчет об испытании

Отчет об испытании должен содержать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт, т.е. СТ РК EN 646, указывающий на применение процедуры отбора больших образцов, описанной в приложении А;

b) результат испытания, оценку классификации;

c) обозначение бумаги или картона и идентификация испытанного образца, испытанной стороны, если применимо;

d) примененная процедура (A до D);

e) жидкости для испытания и соответствующие записи по оценке;

f) качество неокрашенной бумаги из стекловолокна;

g) дату испытания;

h) любое отклонение от настоящего стандарта.

Библиография

[1] Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food Text with EEA relevance. (Регламент комиссии (ЕС) № 10/2011 от 14 января 2011 года о пластиковых материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, документ действует в пределах ЕЭЗ).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным региональным стандартам, которые являются идентичными или модифицированными международными, региональными стандартами, стандартами иностранных государств

| Обозначение и наименование ссылочного регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 186:2002, Paper and board – Sampling to determine average quality (ISO 186:2002) (Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества) | ISO 186:2002 Paper and board – Sampling to determine average quality | MOD | ГОСТ ISO 32546–2013 Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества |
| EN ISO 3696, Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (ISO 3696) (Вода для аналитического лабораторного использования. Спецификации и методы испытаний) | ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use – Specifications and test methods | IDT | ГОСТ ISO 3696–2013 Воды для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля. |

Таблица В.А.2 - Сведения о соответствии стандартов ссылочным региональным стандартам, которые являются идентичными или модифицированными международными, региональными стандартами, стандартами иностранных государств

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 20105-A03:2019 Textiles - Tests for colour fastness – Part A03: Grey scale for assessing staining (ISO 105-A03) (Текстиль - Испытания на устойчивость окраски - Часть А03 - Серая шкала для оценки окрашивания (ISO 105-A03)) | ISO 105-A03:2019 Тextiles — Tests for colour fastness — Part A03: Grey scale for assessing staining | IDT | ГОСТ ISO 105-А03-2014 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания |
|  |  |  | ГОСТ ИСО 105-А03-2002 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания |

МКС 67.250; 85.060 (IDT) Ключевые слова: бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, определение устойчивости окраски окрашенной бумаги и картона

МКС 67.250; 85.060 (IDT) Ключевые слова: бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, определение устойчивости окраски окрашенной бумаги и картона

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					          И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации				        А. Кудайбергенова

Заместитель

Начальника Центра стандартизации			         Е. Кулешова

Специалист

Центра стандартизации						 А. Турумов