Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИСПЫТАНИЯ ЗАТВЕРДЕВШЕГО БЕТОНА - ЧАСТЬ 7: ПЛОТНОСТЬ ЗАТВЕРДЕВШЕГО БЕТОНА

СТ РК EN 12390-7-___

(EN 12390-7:2019 Testing Hardened Concrete - Part 7: Density of hardened concrete, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___»___________ №_____ - од

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту EN 12390-7:2019 Testing Hardened Concrete - Part 7: Density of hardened concrete (Испытания затвердевшего бетона - часть 7: Плотность затвердевшего бетона)

Настоящий стандарт EN 12390-7 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 104 «Бетон и сопутствующая продукция», секретариат которого поддерживается SN.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий национальный стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативно-технических документов

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7 8 9 | Область применения Нормативные ссылки Термины и определения Приборы Образец для испытаний Порядок проведения испытания Общие положения Масса образца, при получении Масса образца, насыщенного водой Масса образца, высушенного в печи Объем, полученный путем вытеснения воды Объем, полученный путем измерения Объем, полученный путем использования установленных размеров (только для кубов) Результат испытания Протокол испытания Точность Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам Библиография | 1 1 1 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 11 |
| --- | --- | --- |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИСПЫТАНИЯ ЗАТВЕРДЕВШЕГО БЕТОНА - ЧАСТЬ 7: ПЛОТНОСТЬ ЗАТВЕРДЕВШЕГО БЕТОНА

# Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий документ устанавливает метод определения плотности затвердевшего бетона. Применяется для легкого, обычного и тяжелого бетона.

В документе рассматривается затвердевший бетон в следующих состояниях:

1) при получении;

2) насыщенный водой;

3) высушенный в печи.

Определяется масса и объем образца затвердевшего бетона и рассчитывается плотность.

2 Нормативные ссылки

На следующие документы имеются ссылки в тексте, сделанные таким образом, что их часть или все их содержание представляют собой требования этого документа. Для датированных справочных документов применяется только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется последнее издание справочного документа, включая все изменения.

EN 12390-1, Испытания затвердевшего бетона — Часть 1: Форма, размеры и другие требования к испытываемым образцам и формам

3 Термины и определения

В этом документе не перечислены термины и определения.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

— Электропедия IEC: доступна на сайте http://www.electropedia.org/

— Онлайн платформа для просмотра файлов ISO: доступна на сайте http://www.iso.org/obp.

4 Приборы

4.1 Кронциркули и линейки, с максимально допустимой погрешностью в 0,5 % от размера для измерения образцов.

4.2 Приборы, снабженные серьгой для взвешивания образца как в воздухе, так и в воде с предельно допустимой погрешностью до 0,1г от массы.

4.3 Резервуар для воды, снабженный устройством для поддержания постоянного уровня воды и достаточного размера для полного погружения образца на серьге на постоянную глубину (см. рисунок 1).

Если показания весов нарушены в пределах требуемой точности из-за вытеснения воды при погружении образца, то резервуар должен быть снабжен устройством для поддержания постоянного уровня воды. Резервуар должен быть достаточного размера, чтобы можно было полностью погрузить образец.

4.4 Вентилируемая печь, в которой можно поддерживать температуру на уровне (105 ± 5) ̊С.

Примечание - Перечень необходимых приборов зависит от метода, выбранного для определения объема образца.

4.5 Влажная ткань.

| a) Серьга, подвешенная под механизмом весов | b) Альтернативная форма серьги, подвешенной под механизмом весов |
| --- | --- |

Условные обозначения

1 весы

2 серьга

3 образец бетона

4 направляющая линейка

5 резервуар для воды передвигается вертикально

6 серьга, вид сбоку

Рисунок 1 — Типовое расположение серьги для определения объема образцов бетона путем вытеснения воды

5 Образцы для испытания

Минимальный объем образца должен составлять 0,785 л. Если заявленное значение D самой крупной фракции заполнителя, фактически используемого в бетоне (Dmax), превышает 25 мм, то минимальный объем (в мм3) должен быть не менее 50 D3, где D - самая крупная заявленная фракция заполнителя в мм.

Обычно для определения используют весь полученный образец. Если форма или размер образца таковы, что использовать его целиком невозможно, от исходной части можно отломить или отпилить образец меньшего размера.

Запечатанные образцы для испытания не используются.

6 Порядок проведения испытания

6.1 Общие положения

6.1.1 Определение массы

В настоящем европейском стандарте учитываются три условия, при которых можно определить массу образца:

а) при получении;

b) насыщенный водой;

c) высушенный в печи.

6.1.2 Определение объема

В настоящем европейском стандарте учитываются три метода определения объема образца:

a) путем вытеснения воды (эталонный метод);

b) путем расчета с использованием измерений;

c) для кубов – путем расчета с использованием проверенных установленных размеров.

Примечание 1 - Точность метода зависит от метода, выбранного для измерения объема образца. Измерение объема методом вытеснения воды является наиболее точным, за ним следует расчет с использованием измерения фактических размеров и, наконец, расчет с использованием проверенных, установленных размеров.

Примечание 2 - Ограничение для кубов в 6.1.2 с) в отношении использования установленных размеров при расчете объема связано с большим допуском по длине согласно EN 12390-1 для образцов других форм.

6.2 Масса образца при получении

Образец при получении mr, взвешивается с точностью до 1 г от массы образца. Значение в кг записывается.

6.3 Масса образца, насыщенного водой

Образец погружается в воду при температуре (20 ± 2) ̊С до изменения массы менее чем на 0,2 % за 24 ч; перед каждым взвешиванием излишки воды с поверхности промокаются. Значение насыщенной массы ms в кг записывается.

Образцы бетона, отвержденные в воде не менее чем за 72 ч до испытаний, можно считать насыщенными до постоянной массы..

6.4 Масса образца, высушенного в печи

Образец высушивается в вентилируемой печи при (105 ± 5) ̊С до изменения массы менее чем на 0,2 % за 24 ч. Перед каждым взвешиванием образец охлаждается почти до комнатной температуры в сухом герметичном сосуде или эксикаторе. Значение высушенной в печи массы mo указывается в кг.

6.5 Объем, полученный путем вытеснения воды

6.5.1 Общие положения

Следует убедиться, что образец находится в насыщенном состоянии.

Настоящий метод подходит для образцов любой формы и является единственным методом, пригодным для образцов неправильной формы.

Настоящий метод, как правило, не подходит для образцов крупнопористого бетона, легкого перлитобетона с большими порами или образцов, содержание влаги в которых не должно подлежать изменению. Однако нанесение тонкого водонепроницаемого слоя может сделать этот метод осуществимым.

6.5.2 Масса в воде

Масса образца в воде определяется по следующей методике:

Резервуар для воды поднимается до тех пор, пока серьга без образца не погрузится в резервуар для воды и не коснется дна резервуара. Кажущаяся масса серьги mst записывается в кг.

В качестве альтернативы кажущаяся масса серьги может использоваться для установки нуля на весах (тарирование).

Образец помещается в серьгу и резервуар для воды поднимается до тех пор, пока образец не будет погружен в воду, а уровень воды у серьги не станет таким же, как и без образца.

Следует избегать захвата пузырьков воздуха на боковых сторонах образца и на серьге.

Кажущаяся масса (mst + mw) погруженного образца и серьги записывается в кг.

6.5.3 Масса в воздухе

Масса образца в воздухе определяется по следующей методике:

Образец снимается с серьги и излишки воды с поверхностей протираются влажной тканью. Образец помещается на весы, и масса образца в воздухе ma записывается в кг.

6.5.4 Расчет объема образца

Объем образца рассчитывается по формуле (1):

V=ma-mst+ mw- mstPw						 (1)

где

V - объем образца в м3;

ma - масса образца в воздухе в кг;

mst - кажущаяся масса погруженной серьги в кг;

mw - кажущаяся масса погруженного образца в кг;

Pw - плотность воды при 20 ̊C, взятая как 998 кг/м3.

6.6 Объем, полученный путем измерения

Рассчитывается объем образца на основе измерений, сделанных на образце в соответствии с EN 12390-1, в м3, с округлением до четырех значащих цифр.

6.7 Объем, полученный путем использования установленных размеров (только для кубов)

Подтверждается, что куб был изготовлен в калиброванной форме в соответствии с EN 12390-1. Размеры проверяются в соответствии с EN 12390-1.

Вычисляется объем куба в м3, выраженный до 3-х значащих цифр.

7 Результаты испытаний

Плотность с использованием значений, определенных для массы образца и его объема, рассчитывается по формуле (2):

D =  mV								 (2)

где

D — плотность в зависимости от состояния образца и метода определения объема, кг/м3;

m — масса образца, определенная в пп. 6.2, 6.3 или 6.4 во время испытания, в кг;

V – объем, определенный одним из методов, в м3.

Состояние образца во время испытания и метод, использованный для определения объема образца, записываются как часть результата испытания.

Результат определения плотности выражается с точностью до 10 кг/м3.

8 Протокол испытания

Протокол должен включать следующую информацию:

а) ссылка на настоящий стандарт;

b) идентификация образца для испытаний;

c) место проведения испытания;

d) описание образца (например, куб 100 мм, цилиндр диаметром 150 мм);

e) сведения о подготовке образцов (если таковые имеются);

f) состояние образца во время испытания; (при получении или пропитано водой, или высушено в печи);

g) метод определения объема; (вытеснение воды, или измеренный размер, или проверенный, установленный размер);

h) дата испытания;

i) расчетная плотность образца, в кг/м3;

j) любое отклонение от стандартного метода испытаний;

k) заявление лица, технически ответственного за испытание, о том, что оно было проведено в соответствии с настоящим документом, за исключением случаев, указанных в пункте j).

9 Точность

Данные по точности приведены в таблице 1. Они относятся к измерениям плотности в диапазоне от 2 300 кг/м3 до 2 400 кг/м3 на кубах, изготовленных из одного и того же образца бетона, и когда каждый результат испытаний получен из однократного определения насыщенной плотности одного куба. Они указывают на изменчивость, возникающую при отборе проб, изготовлении и отверждении кубов.

Таблица 1 — Данные по точности для измерений насыщенной плотности затвердевшего бетона

|  | Условия повторяемости |  | Условия воспроизводимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод испытания | sr | r | sR | R |
|  | кг/м3 | кг/м3 | кг/м3 | кг/м3 |
| Путем расчетов с использованием измеренных размеров |  |  |  |  |
| Кубы 100 мм | 13,9 | 39 | 20,5 | 57 |
| Кубы 150 мм | 9,9 | 28 | 20,5 | 57 |
| Путем вытеснения воды: |  |  |  |  |
| Кубы 100 мм | 6,5 | 18 | 12,8 | 36 |
| Кубы 150 мм | 6,4 | 18 | 10,6 | 30 |
| Примечание 1 - Данные по точности определены как часть эксперимента, проведенного в 1987 году, в ходе которого были получены данные по точности для нескольких испытаний, описанных в BS 1881 [2]. В эксперименте участвовало 16 операторов. Бетонные заготовки были изготовлены с использованием обычного портландцемента, песка долины Темзы и крупного заполнителя долины Темзы размером 10 мм и 20 мм. Примечание 2 - Разница между двумя результатами испытаний одного и того же образца, выполненных одним оператором с использованием одних и тех же приборов в течение кратчайшего возможного интервала времени будет превышать значение повторяемости r в среднем не более одного раза из 20 случаев при обычном и правильном выполнении метода. Примечание 3 - Результаты испытаний на одном и том же образце, полученные за кратчайший возможный интервал времени двумя операторами, каждый из которых использует свои приборы, будут отличаться на величину воспроизводимости R в среднем не более одного раза из 20 случаев при обычном и правильном выполнении метода. Примечание 4 - Для получения дополнительной информации о точности и определениях статистических терминов, используемых в связи с точностью, см. ISO 5725-1 [1]. |  |  |  |  |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным и межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным и межгосударственным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального и межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| , EN 12390-1, Испытания затвердевшего бетона — Часть 1: Форма, размеры и другие требования к испытываемым образцам и формам | IDT | СТ РК EN 12390-1, Испытания затвердевшего бетона — Часть 1: Форма, размеры и другие требования к испытываемым образцам и формам |
| __________________ Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1] ISO 5725-1, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений — Часть 1: Основные положения и определения (Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions)

[2] Серия BS 1881, Испытания бетона (Testing concrete)

МКС 91.100.30 Ключевые слова: бетон, испытываемые образцы, форма, размеры, допуски, формы для изготовления образцов.

МКС 91.100.30 Ключевые слова: бетон, испытываемые образцы, форма, размеры, допуски, формы для изготовления образцов.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | Шамбетова А.Б. |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки нормативно-технических документов | Сопбеков А.Н. |
| Специалист Департамента разработки нормативно-технических документов | Берік А.Б. |