Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Батареи стартерные свинцово-кислотные

Часть 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

СТ РК IEC 60095-1–202_

(IEC 60095-1:2018 lead-acid starter batteries – Part 1: General requirements and methods of test, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60095-1:2018 lead-acid starter batteries – Part 1: General requirements and methods of test (Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 21 «Аккумуляторы и батареи» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	5

2	Нормативные ссылки	5

3	Термины и определения	6

4	Обозначение стартерных батарей. Плотность электролита и напряжение разомкнутой цепи	6

4.1	Обозначение по типу	6

4.2	Сухозаряженные батареи	6

4.3	Плотность электролита и напряжение разомкнутой цепи	7

5	Условия доставки	7

6	Общие требования	7

6.1	Идентификация, маркировка	7

6.2	Маркировка полярности	9

6.3	Крепление батареи	9

7	Функциональные характеристики	9

7.1	Электрические характеристики	9

7.2	Механические характеристики	10

8	Общие условия испытаний	10

8.1	Отбор проб батарей	10

8.2	Метод зарядки. Определение полностью заряженной батареи	10

8.3	Испытательное оборудование	11

8.4	Последовательность испытаний	12

9	Методы испытаний	13

9.1	20 часовая проверка производительности Ce	13

9.2	Проверка резервных емкостей RCe	14

9.3	Испытание на производительность коленчатого вала	14

9.4	Приемо-сдаточные испытания	15

9.5	Испытание на удержание заряда	16

9.6	Испытание на выносливость для батарей	16

9.7	Испытание на расход воды	18

9.8	Испытание на виброустойчивость	19

9.9	Испытание на удержание электролита	19

9.10	Производительность запуска для сухозаряженных (или консервативных) батарей после активации	20

10	Требования	20

Приложение А (обязательное) Соотношение между Cn и RCn	22

Приложение B (иформационное) Испытание на водопотребление. Пересчет температур и продолжительности испытаний	23

Приложение C (информационное) Маркировка техника безопасности	24

Библиография	27

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Батареи стартерные свинцово-кислотные

Часть 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на свинцово-кислотные стартерные батареи с номинальным напряжением 12 В, используемые для запуска двигателей внутреннего сгорания, для освещения и вспомогательного оборудования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Эти батареи обычно называют «стартерными батареями».

Настоящий стандарт применим к батареям для следующих целей:

- аккумуляторные батареи для легковых автомобилей;

- аккумуляторные батареи для коммерческих и промышленных автомобилей.

Настоящий стандарт не применяется к батареям для других целей, таких как запуск двигателей внутреннего сгорания железнодорожных вагонов, мотоциклов и других силовых спортивных транспортных средств.

Настоящий стандарт определяет общие свойства свинцово-кислотных батарей. На отдельные разделы можно ссылаться в других настоящего стандарта, даже если это приложение исключено из области применения.

Настоящий стандарт определяет следующее:

- общие требования;

- основные функциональные характеристики, соответствующие методы испытаний и требуемые результаты,

для классов стартерных батарей:

- в соответствии с общим типом применения;

- в зависимости от типа продукта.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60050-482:2004 International Electrotechnical Vocabulary – Part 482: Primary and secondary cells and batteries (Международный электротехнический словарь. Часть 482. Первичные элементы, аккумуляторы и аккумуляторные батареи).

IEC 60095-2:2009 Lead-acid starter batteries – Part 2: Dimensions of batteries and dimensions and marking of terminals (Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 2. Размеры батарей и размеры и маркировка зажимов).

IEC 60095-4:2008 Lead-acid starter batteries – Part 4: Dimensions of batteries for heavy vehicles (Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 4. Размеры батарей для тяжелых грузовых автомобилей).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по IEC 60050-482, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

3.1 Кислотная батарея (flooded battery): Свинцово-кислотная батарея, имеющая крышку с одним или несколькими отверстиями, через которые могут выходить газообразные продукты.

3.2 Усиленная кислотная батарея, УК батарея (enhanced flooded battery, EFB battery): Усиленная свинцово-кислотная батарея с дополнительными специальными конструктивными особенностями, позволяющая значительно усилить цикличность по сравнению со стандартными кислотными батареями

3.3 Клапанно-регулируемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, КРСКА батарея (valve regulated lead-acid battery, VRLA battery): Свинцово-кислотная батарея, которая закрыта в нормальных условиях, но имеет устройство, позволяющее выпускать газ, если внутреннее давление превышает заданное значение.

Примечания

1 Батарея КРСКА не может получать усиление к электролиту и после активации сухого заряда КРСКА.

2 В батареях КРСКА электролит иммобилизован.

3.4 Стеклянная циновка батарея АГМ, АГМ батарея (absorbent glass mat battery, AGM battery): Батарея КРСКА, в котором электролит иммобилизован путем поглощения в стеклянном мате.

3.5 Гелевая батарея (gel battery): Аккумуляторная батарея КРСКА, в котором электролит иммобилизован путем фиксации в виде геля.

- Обозначение стартерных батарей. Плотность электролита и напряжение разомкнутой цепи

  - Обозначение по типу

Батареи обозначаются в соответствии с их типом следующим образом:

- кислотная батарея (вентилируемые);

- усиленная кислотная батарея, УК;

- клапанно-регулируемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, КРСКА;

- стеклянная циновка батарея АГМ ;

- гелевые батареи.

  - Сухозаряженные батареи

Свинцово-кислотные батареи могут поставляться в сухом заряженном состоянии. Батареи с сухим зарядом можно активировать, заполнив определенный электролит, обозначенный внутренней или внешней маркировкой, или в соответствии с инструкциями производителя по активации. После активации батареи готовы к использованию.

  - Плотность электролита и напряжение разомкнутой цепи

Плотность электролита во всех полностью заряженных вентилируемых батареях должна находиться в диапазоне от 1,27 до 1,30 кг/дм3 при 25 °C, если изготовителем не было указано иное.

Примечание – Для батарей с регулируемым клапаном электролит недоступен, и поэтому его плотность не может быть проверена.

Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) при температуре 25 °C для полностью заряженных батарей после минимального простоя в течение 24 ч должно находиться в диапазоне от 12,70 до 12,90 В для вентилируемых типов и от 12,80 до 13,10 В для типов с регулируемым клапаном, если изготовителем не было указано иное.

Изготовитель должен указать значение и допуск плотности электролита или НРЦ. Если такая информация недоступна, испытания вентилируемых батарей должны проводиться с плотностью (1,28 ± 0,01) кг/дм3 при температуре 25 °C или значение НРЦ (12,76 ± 0,06) В при температуре 25 °C, испытания батареи с регулируемым клапаном должны проводиться при минимальном значении НРЦ 12,80 В.

- Условия доставки

Новые вентилируемые батареи могут поставляться:

- в состоянии, готовом к использованию, или

- в сухозаряженном (или заряженном) состоянии, не заполненном электролитом. Плотность электролита, заполняющего эти батареи перед использованием (если изготовителем не было указано иное), должна составлять:

- (1,28 ± 0,01) кг/ дм3 при температуре 25 °С;

Батареи с регулируемым клапаном поставляются в готовом к использованию состоянии.

- Общие требования

  - Идентификация, маркировка

6.1.1 Общие положения

Батареи, соответствующие настоящему стандарту, должны иметь следующие характеристики по крайней мере на верхней или одной из их четырех сторон.

6.1.2 Идентификация изготовителя или поставщика

При этом должно быть указано наименование изготовителя или поставщика.

6.1.3 Номинальное напряжение: 12 В

Должно быть указано номинальное напряжение 12 В

6.1.4 Емкость или резервная емкость (см. 7.1.2) и номинальный ток пуска (см. 7.1.1)

Возможны три варианта идентификации и маркировки емкости (или резервной емкости) и номинального тока пуска:

Вариант 1:

- емкость 20 ч C20 (Ач);

- с номинальным током пуска Iтп (A) (см. 7.1.1 и 9.3.1), определенным при                      минус 18 °C, U10с ≥ 7,5 В и U90с ≥ 6,0 В (при Iтп /0,6).

Вариант 2:

- резервная емкость RC (минут);

- с номинальным током пуска Iтп (A) (см. 7.1.1 и 9.3.1), определенным при                      минус 18 °C и при U30с ≥ 7,20 В.

Вариант 3:

- емкость 20 ч C20 (Ач);

- с номинальным током пуска Iтп (A) (см. 7.1.1 и 9.3.1), определенным при                                минус 18 °C и при U30с > 7,20 В.

Примечание – Три варианта соответствуют настоящему использованию в разных регионах мира.

Предпочтительной версией является Вариант 1.

6.1.5 Код даты производства

Батареи должны быть маркированы датой изготовления. Это может быть частью более сложного кода.

6.1.6 Маркировка техники безопасности

Если в соответствии с национальными правилами необходимо использовать цветные символы безопасности, они должны соответствовать конструкции, изложенной в C.1.

Однако для соответствия некоторым национальным правилам можно использовать дополнительную формулировку или специальную маркировку (например, знак безопасности для района Северной Америки, указанный в C.2).

6.1.7 Вторичная маркировка

Батареи должны быть маркированы для раздельного сбора и переработки, если это требуется местными правилами.

6.1.8 Батарея с регулируемым клапаном

Батареи КРСКА должны маркироваться с использованием термина «КРСКА». Кроме того, рекомендуется, чтобы батареи КРСКА имели специальное указание на то, что батарея не должна открываться.

Пример – «КРСКА – запрещается открывать»

  - Маркировка полярности

Клеммы должны быть идентифицированы в соответствии с требованиями                     IEC 60095-2 или IEC 60095-4.

  - Крепление батареи

Если батареи крепятся к транспортному средству с помощью составных частей (например, нижних выступов), они должны соответствовать требованиям IEC 60095-2 и    IEC 60095-4.

- Функциональные характеристики

  - Электрические характеристики

7.1.1 Эффективность на производительность коленчатого вала – это ток пуска Iтп, указанный изготовителем в соответствии с выбранным вариантом (Вариант 1 или Вариант 2), который батарея может подавать в соответствии с 9.3.

7.1.2 Емкость стартерной батареи определяется при температуре (25 ± 2) °C

Данное может быть указано изготовителем как один из следующих вариантов:

- номинальная 20 ч C20 или

- номинальная резервная емкость RCn.

Номинальная емкость Cn на 20 ч – это электрический заряд в ампер-часах (Ач), который батарея может подавать током:

In = Cn / 20 ч (А)

пока напряжение на клеммах не упадет до Uf = 10,50 В.

Эффективная емкость Cе на 20 ч определяется путем разряда батареи с постоянным током до Uf = 10,50 В (см. 9.1). Результирующее время разряда, выраженное в часах, используется для проверки Cn.

Номинальная резервная емкость RCn – это период времени (в минутах), в течение которого батарея может поддерживать ток разряда от 25 А до конечного напряжения                Uf = 10,50 В.

Эффективная резервная емкость RCе определяется путем разряда батареи с постоянным током от I = 25 A до Uf = 10,50 В (см. 9.2). Результирующее время разряда в минутах используется для проверки RCn.

Примечание – Соотношение Cn и RCn см. в приложении А.

7.1.3 Прием заряда выражается в виде тока Ica, который частично разряженная батарея принимает при 0 °C и постоянном зарядном напряжении 14,40 В.

7.1.4 Удержание заряда оценивается по характеристикам холодного запуска заряженной и заполненной батареи после хранения в разомкнутой цепи при определенных условиях температуры и времени (см. 9.5).

7.1.5 Испытание на выносливость состоит из двух частей:

- испытание на коррозию показывает способность батареи выполнять повторные периоды перезарядки/хранения (см. 9.6.1.1).

- циклическое испытание представляет способность батареи выполнять повторяющиеся циклы разрядки/перезарядки и длительные периоды отдыха в разомкнутой цепи. Эта способность должна быть проверена серией циклов и периодов отдыха в определенных условиях, после которых должны быть определены холодный запуск или рабочие характеристики (см. 9.6.1.2 или 9.6.2).

7.1.6 Испытание на потребление воды проверяет, может ли батарея сохранять свою работоспособность при длительном воздействии тепла и условиях перезаряда. Он измеряется как потеря веса при перезаряде полностью заряженной батареи и определяется как как г/Ач Cе (см. 9.7).

  - Механические характеристики

7.2.1 Виброустойчивость представляет собой способность батареи поддерживать работоспособность в условиях периодических или нерегулярных сил ускорения. Минимальные требования должны быть проверены с помощью испытания (см. 9.8).

7.2.2 Удержание электролита – это способность батареи удерживать электролит в определенных физических условиях (см. 9.9).

- Общие условия испытаний

  - Отбор проб батарей

Образцы должны быть испытаны не позднее чем:

- 45 дней после даты изготовления в случае заполненных батарей;

- 60 дней после даты изготовления в случае сухозаряженных батарей.

  - Метод зарядки. Определение полностью заряженной батареи

Батареи считаются полностью заряженными, если они прошли процедуру зарядки. До первого испытания емкости заряд батареи должен быть ограничен 16 ч.

Если изготовителем батареи не указано иное, батареи, которые будут испытываться в соответствии настоящим стандартом, должны заряжаться в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Способ зарядки

| Тип батареи | Напряжение Uc | Сила тока | Время | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислотные батареи с размерами в соответствии с IEC 60095-2 | 16,00 В ± 0,05 В | 5 In | 24 ч (16 ч)а |  |
| Кислотные батареи с размерами в соответствии с IEC 60095-4 | 16,00 В ± 0,05 В | 5 In | 24 ч (16 ч)а | Шаг 1 |
|  | нет ограничений | In | 4 ч | Шаг 2 |
| Клапанно-регулируемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея КРСКА | 14,80 В ± 0,05 В | 5 In | 24 ч (16 ч)а |  |
| ________________________ аВремя зарядки 16 ч является достаточным после проверки производительности коленчатого вала и до первой проверки емкости. |  |  |  |  |

Все процессы зарядки должны производиться с помощью батарей в водяной бане при температуре (25 ± 2) °C.

Испытание на производительность коленчатого вала

  - Испытательное оборудование

8.3.1 Измерительные приборы

Диапазон используемых инструментов должен соответствовать величине измеряемых параметров. Минимальная точность испытательного оборудования приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Точность испытательного оборудования

| Параметр | Точность испытательного оборудования |
| --- | --- |
| Ток для испытаний на производительность коленчатого вала в холодном состоянии | 0,5 % |
| Ток для других видов испытаний | 1% полной шкалы с минимальной точностью ± 30 мА |
| Напряжение | ± 0,04 В |
| Температура | ± 1 °C |
| Время | ± 1 с |
| Плотность электролита | ≤ 0,005 кг/дм3 |
| Вес батареи | ± 1 г до 30 кг ± 5 г более 30 кг |

Приборы, используемые для измерения времени, должны быть градуированы в часах, минутах и секундах.

8.3.2 Водяная баня

Если испытание необходимо провести на водяной бане, то должны быть выполнены следующие условия. Клеммная база батареи должна находиться на высоте не менее 15 мм, но не более 25 мм над уровнем водной поверхности. Если в одной водяной бане находится несколько батарей, то расстояние между ними, а также расстояние до стенок ванны должно быть не менее 25 мм.

Минимальное время выдержки для батарей в водяной бане составляет 4 ч.

Если в индивидуальном описании испытания не указано иное, то допуск на значение температуры водяной бани составляет (± 2) °C.

Рекомендуется покрывать поверхность воды плавучими элементами при температуре 40 °С и выше. Это улучшает тепловую изоляцию от воздуха и позволяет избежать испарения воды.

8.3.3 Камера искусственного климата

Если необходимо провести испытание в камере для климатических испытаний, батареи помещают в газообразную фазу при требуемой температуре и допустимых отклонениях; скорость ветра возле батареи не должна быть более 2,0 м/с.

Минимальное время для батарей в камере для климатических испытаний до начала испытаний составляет 8 ч.

  - Последовательность испытаний

8.4.1 Батареи заполненные и заряженные

- Первоначально батареи подвергаются следующей серии испытаний:

- первая проверка значений Ce или RCe;

- первое испытание производительности коленчатого вала;

- вторая проверка значений Ce или RCe;

- второе испытание производительности коленчатого вала;

- третья проверка значений Ce или RCe;

- третье испытание производительности коленчатого вала.

Для Ce или RCe и характеристик запуска, указанные значения должны быть выполнены по крайней мере в одном из соответствующих разрядов, указанных выше.

Нет необходимости завершать последовательность, если указанные значения были достигнуты на первом или втором испытании.

Примечание – Выбор между испытанием Ce или RCe является решением заказчика или пользователя.

- испытания в соответствии с таблицей 3 проводятся только в том случае, если батареи соответствуют предыдущим испытаниям, и не позднее чем через одну неделю после завершения первой части.

Таблица 3 – Последовательность испытаний

| Шаг | Испытание | Ссылка | Батарея |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| 0 | Производительность запуска для сухозаряженных батарей | 8.4.2 и 9.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 | Первоначальный заряд до испытания | 8.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Первая емкость 20 ч или Первая резервная емкость | 9.1 или 9.2 | ✓ | ✓ | ✓ С20 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Первая производительность при запуске согласно варианту 1 или варианту 2 | 9.3.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Вторая емкость 20 ч или Вторая резервная емкость | 9.1 или 9.2 | (✓) | (✓) | ✓ С20 | (✓) | (✓) | (✓) |
| 5 | Вторая производительность при запуске согласно варианту 1 или варианту 2 | 9.3.1 | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
| 6 | Третья емкость 20 ч или Третья резервная емкость | 9.1 или 9.2 | (✓) | (✓) | ✓ С20 | (✓) | (✓) | (✓) |

Окончание таблицы 3

| Шаг | Испытание | Ссылка | Батарея |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| 7 | Третья производительность при запуске согласно варианту 1 или варианту 2 | 9.3.1 | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
| 8 | Производительность при запуске – холодный климат | 9.3.2 | ✓ |  |  |  |  |  |
| 9 | Испытание на коррозию | 9.6.1.1 | ✓ |  |  |  |  |  |
| 10 | Выносливость в цикле испытаний | 9.6.1.2 или 9.6.2 |  | ✓ |  |  |  |  |
| 11 | Удержание заряда | 9.5 |  |  |  | ✓ |  |  |
| 12 | Принятие заряда | 9.4 |  |  | ✓ |  |  |  |
| 13 | Задержка электролита | 9.9 |  |  |  | ✓ |  |  |
| 14 | Виброустойчивость | 9.8 |  |  |  |  | ✓ |  |
| 15 | Расход воды | 9.7 |  |  |  |  |  | ✓ |
| Условные обозначения: - ✓: испытание должно быть выполнено - (✓): испытание должно быть выполнено только в том случае, если предыдущее идентичное испытание было проведено неудачно. Батарея № 3 должна выполнить полную последовательность из 3 испытаний с производительностью 20 ч перед испытанием на приемку заряда согласно 9.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.4.2 Батареи сухозаряженные или с постоянным зарядом

а) Изначально батареи подвергаются:

- начальным производительностям запуска после заполнения электролитом (см. 9.10).

b) испытания в соответствии с таблицей 3 проводятся только в том случае, если батареи выдержали испытание, упомянутое в перечислении а), и не более чем через одну неделю после проведения указанного испытания.

- Методы испытаний

  - 20 часовая проверка производительности Ce

В течение всего периода испытаний батарею следует помещать в водяную баню при температуре 25 ± 2 °C в соответствии с 8.3.2.

Батарея должна быть разряжена током In (рассчитанным в соответствии с 7.1.2), который должен оставаться постоянным на уровне (± 2) % от номинального значения до тех пор, пока напряжение на клеммах не упадет до (10,50 ± 0,05) В. Продолжительность t (ч) разряда должна быть записана. Начало разряда должно происходить от 1 до 5 ч после завершения процесса зарядки в соответствии с 8.2.

Температура батареи, измеренная в одном из средних ячеек, если это применимо, должна составлять (25 ± 2) °C до начала разряда.

Емкость Ce рассчитывается следующим образом:

Ce = t × In (Ач)

  - Проверка резервных емкостей RCe

В течение всего периода испытаний батарею следует помещать в водяную баню при температуре (25 ± 2) °C в соответствии с 8.3.2.

Батарея должна разряжаться током (25,00 ± 0,25) А до тех пор, пока напряжение на клеммах не упадет до (10,50 ± 0,05) В. Продолжительность разряда t (в мин) должна быть записана. Начало разряда должно происходить от 1 до 5 ч после завершения процесса зарядки в соответствии с 8.2.

Температура батареи, измеренная в одном из средних ячеек, если это применимо, должна составлять (25 ± 2) °C до начала разряда.

RCe= t (мин)

  - Испытание на производительность коленчатого вала

9.3.1 Испытание на производительность коленчатого вала. Стандартная температура (− 18 °C)

Вариант 1:

После периода выдерживания от 24 до 72 ч и после подготовки в соответствии с 8.2, батарея должна быть помещена в охлаждающую камеру искусственного климата с (принудительной) циркуляцией воздуха при температуре (- 18 ± 1) °С до тех пор, пока температура средних элементов не достигнет (- 18 ± 1) °С.

Общепринятым фактом является то, что требуемая температура будет достигнута после минимального периода в 24 ч в охлаждающей камере искусственного климата.

Затем батарея должна быть разряжена либо внутри, либо снаружи охлаждающей камеры в течение 2 мин после окончания периода охлаждения с помощью тока Iтп (см. 7.1.1). Этот ток должен быть постоянным в пределах (± 0,5) % во время разряда.

После десятисекундной разрядки напряжение на клеммах Uf регистрируется, а ток отключается.

Напряжение Uf должно быть не менее 7,50 В.

После периода выдерживания (10 ± 1) с испытание должно быть продолжено следующим образом:

Батарея должна быть разряжена при 0,6 Iтп. Ток должен быть постоянным в пределах (± 0,5) % во время разряда. Разряд прекращается, когда напряжение батареи достигает 6 В. Время разряда (t'6В) при 0,6 Iтп до 6 В регистрируется в секундах. t6В и определяется как длительность второй ступени (t'6В) плюс эквивалентная длительность разряда первой ступени, если он работает при 0,6 Iтп, то есть в секундах он определяется следующим уравнением:

t6В = t'6В + = t'6В + 17с

Требования: батарея должна соответствовать следующему требованию: t6 В ≥ 90 с.

Вариант 2:

После периода выдерживания от 24 до 72 ч после подготовки в соответствии с 8.2, батарея должна быть помещена в охлаждающую камеру искусственного климата с (принудительной) циркуляцией воздуха при температуре (- 18 ± 1) °С до тех пор, пока температура средних элементов не достигнет (- 18 ± 1) °С.

Общепринятым фактом является то, что требуемая температура будет достигнута после минимального периода в 24 ч в охлаждающей камере искусственного климата.

Затем батарея должна быть разряжена либо внутри, либо снаружи охлаждающей камеры искусственного климата в течение 2 мин после окончания периода охлаждения с помощью тока Iтп (см. 7.1.1). Этот ток должен быть постоянным в пределах (± 0,5) % во время разряда.

После 30-секундной разрядки напряжение на клеммах 
Uf30 c регистрируется, а ток отключается.

Требования: батарея должна соответствовать следующему требованию: Uf30 c ≥ 7,2 В.

9.3.2 Испытание на производительность коленчатого вала. Очень холодный климат

Данное испытание должно проводиться только в том случае, если изготовитель указывает, что батарея предназначена для использования в условиях очень холодного климата.

Метод испытания такой же, как определено выше в варианте 2 для стандартных температур с применением следующих условий:

- температура охлаждающей камеры искусственного климата = (− 29 ± 1) °C;

- Iтп для очень холодного климата, указанного производителем.

9.3.3 Испытание сильноточным разрядом при низкой температуре

После периода выдерживания не превышающий 72 ч, батарею следует поместить в охлаждающую камеру искусственного климата с (принудительной) циркуляцией воздуха при температуре (- 18 ± 1) °С до тех пор, пока температура средних элементов не достигнет (- 18 ± 1) °С.

Общепринятым фактом является то, что требуемая температура будет достигнута после минимального периода в 24 ч в охлаждающей камере искусственного климата.

Затем батарея должна быть разряжена либо внутри, либо снаружи охлаждающей камеры искусственного климата в течение 2 мин после окончания периода охлаждения током 0,6 Iтп (см. 7.1.1, вариант 1). Этот ток должен быть постоянным в пределах (± 0,5) % во время разряда.

После 30-секундного разряда напряжение на клеммах 
U30 c регистрируется и ток отключается.

Требования: если в предыдущем испытании не указано иное, напряжение U30 c должно быть не менее 7,20 В.

  - Приемо-сдаточные испытания

Испытание проводится на батареях, которые были заряжены в соответствии с 8.2.

Батарея должна быть помещена на водяную баню при температуре 
(25 ± 2) °С в соответствии с 8.3.2.

Батарея должна быть разряжена при токе I0:

I0 = Ce20 / 10 ч (А) в течение 5 ч.

Значение Ce должно быть взято как максимальное значение Ce трех предыдущих разрядов в соответствии с 9.1.

Сразу после разряда батарею следует охлаждать при температуре 
(0 ± 1) °С в течение как минимум 20 ч или до тех пор, пока температура одного из средних ячеек не достигнет (0 ± 1) °С.

При температуре (0 ± 1) °C батарея должна заряжаться при постоянном напряжении (14,40 ± 0,10) В.

По истечению 10 мин регистрируется зарядный ток Ica.

  - Испытание на удержание заряда

Полностью заряженная батарея (согласно 8.2) с надежно установленными вентиляционными пробками и чистой сухой поверхностью должна храниться при температуре (40 ± 2) °C в разомкнутой цепи в течение 21 дня. К клеммам нельзя присоединять соединительные зажимы или кабели.

По истечению данного периода батарея без подзарядки должна быть подвергнута испытанию на эффективность производительности запуска при минус 18 °C и токе                                     I = 0,6 Iтп. Значение напряжения по истечению 30 с (U30 c) должно быть зарегистрировано.

Требования:

- нормальные батареи (N) и батареи с низкой водоотдачей (L): 
U30 c ≥ 8В;

- батареи с очень низкой водоотдачей (VL): U30 c ≥ 8,5 В.

  - Испытание на выносливость для батарей

9.6.1 Испытание на коррозию

9.6.1.1 Общие положения

Установка для испытания на коррозию выглядит следующим образом:

- Испытание должно проводиться на полностью заряженных батареях в соответствии с 8.2;

- Батарея должна быть помещена в водяную баню, поддерживаемую при температуре (60 ± 2) °C, в соответствии с установкой, описанной в 8.3.2;

- Батарея, поддерживаемая при (60 ± 2) °C, должна заряжаться при постоянном напряжении (14,00 ± 0,10) В в течение 13 дней;

- Батарея должна храниться в разомкнутой цепи при температуре 
(60 ± 2) °C в течение 13 дней. К клеммам нельзя присоединять соединительные зажимы или кабели;

- Батарея должна быть охлаждена до (25 ± 2) °C. По возможности следует добавлять очищенную воду для поддержания уровня электролита в соответствии с рекомендациями изготовителя (это не относится к батареям КРСКА);

- Затем батарея должна заряжаться в соответствии с 8.2 в течение 6 ч;

- Батарея, поддерживающая температуру (25 ± 2) °C, должна храниться в течение                20 ч;

- Батарея должна быть разряжена при помощи тока 0,6 Iтп при 
(25 ± 2) °C в течение 30 с. Напряжение при 30 с должно быть записано.

Данный блок коррозионных испытаний должен быть повторен и испытание должно быть прекращено, когда напряжение батареи достигает менее 7,2 В при 30 с, со значением тока 0,6 Iтп во время испытаний на запуск при (25 ± 2) °С.

Количество единиц для испытания на коррозию указано в таблице 6.

9.6.1.2 Выносливость при циклическом испытании

Испытания должны проводиться на полностью заряженных батареях в соответствии с 8.2.

Таблица 4 – Параметры циклических испытаний

| Размер батареи в соответствии с: | Температура при проведении испытаний | Зарядное напряжение U | Постоянный ток I | Коэффициент зарядки CR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 60095-2 | (+ 40 ± 2) °С | 14,4 В для КРСКА 15,6 В для переполненных | In | 1,08 |
| IEC 60095-4 | (+ 25 ± 2) °С | 15,6 В | 2,5 In | 1,10 |

Батарея должна быть помещена в водяную баню, как это определено в 8.3.2, и поддерживать температуру, указанную в таблице 4.

Зарядное напряжение U и зарядный коэффициент CR определяются следующим образом:

CR=2CзрдCn

Значения, указанные в таблице 4 должны использоваться, если иное не указано изготовителем испытываемой батареи.

Только для батарей, имеющих нормальные требования к потере воды, очищенная вода должна добавляться в батарею по мере необходимости во время испытания для поддержания уровня электролита в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Батареи должны быть подсоединены к испытательному устройству, где они проходят серию циклов. Каждый цикл состоит из следующих шагов.

Шаг 1: необходимо разряжать батарею в течении 2 ч при постоянном токе I = 5 В. Критерием отсечки для этого испытания является напряжение во время разряда. Если он падает ниже 10,5 В, то испытание прекращается.

Шаг 2: необходимо заряжать батарею в течении максимум 5 ч с постоянным напряжением и ограничением тока 5 В. Необходимо записать значение заряженной емкости Cзрд (Ач) во время процесса зарядки.

Как только коэффициент зарядки CR достигнет указанного в таблице 4 значения, необходимо прекратить процесс зарядки.

Шаг 3: если коэффициент зарядки CR ниже, чем указано в таблице 4 после завершения шага 2, необходимо продолжить процесс зарядки батареи на втором шаге с постоянным током, как указано в таблице 4, до тех пор, пока коэффициент зарядки CR не достигнет необходимого значения или не будет достигнута максимальная продолжительность 1 ч для данного испытательного шага.

Необходимо выполнять шаги с 1 по 3 до тех пор, пока напряжение во время разряда не превысит предельное значение или пока не будет достигнуто количество циклов требуемого уровня, как определено в таблице 6.

Следующее испытание на сильноточный разряд в соответствии с 9.3.3 должно проводиться без какой-либо предварительной зарядки батареи.

Количество применяемых циклов указано в таблице 6.

Требование для проверки емкости (с предшествующей зарядкой в соответствии с 8.2):

Ce ≥ 0,5 C20

9.6.2 Дополнительное испытание на долговечность для аккумуляторных батарей легковых автомобилей. Максимальная емкость 100 Ач

Испытание должно проводиться на батареях, которые были заряжены в соответствии с 8.2.

В течение всего испытательного периода аккумуляторная батарея помещается на водяную баню в соответствии с 8.3.2 при температуре (40 ± 2) °С.

Очищенная вода должна быть добавлена к электролиту по мере необходимости во время циклической части испытания, за исключением тех батарей, которые описаны как «низкая потеря воды», «очень низкая потеря воды» или КРСКА.

Батареи должны быть подключены к устройству, где они проходят непрерывную серию циклов, причем каждый цикл включает:

- разряд в течение (240 ± 1) с при (25,0 ± 0,1) А;

- с последующими 10 с, при заряде в течение (600 ± 1) с, при максимальном токе заряда (25,0 ± 0,1 А, при максимальном напряжении заряда (14,80 ± 0,03) В;

с интервалом между периодами заряда и разряда, не превышающим 
10 с за 100ч

Батарея, поддерживаемая при температуре 40 °C, должна храниться в разомкнутом контуре в течение от 65 до 70 ч.

Если батарея находится при выбранной температуре 40 °C, то разряд осуществляется при Iтп и запуске усилителя в течение 30 с. Напряжение на клемме при 30 с (U30с) регистрируется вместе с количеством описанных циклов.

Батарея должна быть заменена при циклическом испытании без отдельной зарядки, начиная с «зарядной» части цикла «b».

Циклическое испытание следует считать завершенным, когда напряжение на клеммах при 30 с (U30с) на запуске падает ниже 7,20 В. Количество циклов определяется путем построения графиков значений напряжения 30 с (U30с) в зависимости от значений цикла. Точка, где линия пересекает 7,20 В, должна соответствовать циклу, указанному для этой батареи.

Количество применяемых циклов указано в таблице 6.

  - Испытание на расход воды

Это испытание применяется только к негерметичным батареям.

Батарея после зарядки в соответствии с 8.2 должна быть очищена, высушена и взвешена с точностью (± 0,05) % (W1).

Батарея должна быть помещена в водяную баню, в которой поддерживается температура (40 ± 2) °C в соответствии с положениями 8.3.2.

Батарея должна заряжаться при постоянном напряжении 
(14,40 ± 0,05) В (измеряется на клеммах батареи) в течение 500 ч.

Сразу после этого периода перезарядки батарею следует взвешивать в тех же условиях, что и в начале, с теми же весами (W2).

Соотношение (W1 – W2)/C20 должно быть рассчитано и сопоставлено с требованиями, перечисленными в таблице 6.

Примечание – Данное испытание можно проводить при температуре, отличной от 40 °C (например, 60 °C); см. формулу корреляции между температурами в приложении B.

  - Испытание на виброустойчивость

После зарядки в соответствии с 8.2, батарея должна храниться в течение 24 ч при температуре (25 ± 2) °C.

Батарея должна быть крепко прикреплена к столу виброметра. Крепление должно быть того же типа, что и на транспортном средстве, и должно быть закреплено следующими элементами:

- нижние прижимы или выступы на нижней части контейнера и соответствующие прижимные зажимы, и болты с резьбой М8, затянутые с крутящим моментом от 15 до                 25 Нм, или

- угловая железная рама, охватывающая верхние края корпуса батареи/крышки в сборе с минимальной шириной 15 мм для батарей в соответствии с IEC 60095-2 и 33 мм для батарей в соответствии с IEC 60095-4, соединенная с вибрационным стендом четырьмя резьбовыми стержнями с резьбой M8, затянутыми с крутящим моментом от 8 до 12 Нм.

Батарея должна подвергаться в течение периода T (ч) (см. таблицу 5) вертикальной вибрации частоте (30 ± 2) Гц, причем эти вибрации должны быть как можно более близкими к синусоидальным.

Максимальное ускорение на батарее должно достигать значения Z (см. таблицу 5).

Температура батареи во время вибрации должна составлять от 20 °C до 30 °C.

Не позднее, чем через 4 ч после окончания вибрации, батарея должна подвергаться разрядке при температуре (25 ± 2) °C с током I = Iтп., без перезарядки.

Напряжение на клемме после разряда 30 с (U30с) регистрируется. После этого разрядка должна быть прекращена.

Таблица 5 – Виброустойчивость. Уровни от V1 до V3

| Параметр | Уровень требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V1 | V2 | V3 |
| Период вибрации, Т | 2 ч | 2 ч | 20 ч |
| Максимальное ускорение на батарее, Z | 30 мс -2 | 60 мс -2 | 60 мс -2 |

Уровень требований от V1 до V3 должен быть выбран в соответствии с потребностями заказчика; однако V3 ограничивается приложениями, для которых необходимы чрезвычайно высокие значения виброустойчивости.

  - Испытание на удержание электролита

После процесса зарядки в соответствии с 8.2, батарея должна храниться в течение 4 ч в разомкнутой цепи при температуре (25 ± 2) °C.

При необходимости уровень электролита в каждой ячейке должен быть доведен до максимума с помощью очищенной воды. Внешние поверхности батареи должны быть очищены и высушены.

Затем батарею следует наклонять в каждом из четырех направлений с интервалами не менее 30 с между каждым наклоном следующим образом:

- батарея должна быть наклонена на 45° от вертикали в течение максимального периода времени 1 с;

- батарея должна находиться в этом положении в течение 3 с;

- батарея должна быть возвращена в вертикальное положение не более чем через         1 с.

В ходе описанных выше испытаний батарея должна быть проверена на наличие любых признаков утечки электролита из батареи. Данные наблюдения должны быть записаны.

  - Производительность запуска для сухозаряженных (или консервативных) батарей после активации

Сухозаряженная батарея и достаточное количество электролита, поставляемого изготовителем или в соответствии с техническими условиями изготовителя, должны храниться при (25 ± 2) °С в течение не менее 12 ч (до наполнения).

Батарея должна быть заполнена электролитом до уровня, указанного изготовителем. После 20-минутного периода отдыха при той же температуре окружающей среды батарея разряжается с током I = Iтп в течение 30 с.

Напряжение после периода разряда 30 с (U30 с) должно быть зарегистрировано. После этого процесс разрядки должен быть прекращен.

- Требования

Требования, применимые к основным функциональным характеристикам, приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Краткое изложение требований

| Функциональные характеристики | См. пункт | Требования | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость при 20 ч | 9.1 | Ce ≥ C20 | Для батарей, рассчитанных в Ач |
| Резервная емкость | 9.2 | RCe ≥ RCn | Для батарей номинальной резервной емкости |
| Испытание на производительность коленчатого вала при температуре минус 18 °C | 9.3.1 | Вариант 1 (для батарей, рассчитанных в Ач) U10 с ≥ 7,50 В 6 В ≥ 90 с Вариант 2 (для батарей, с номинальной резервной емкостью) U30 с ≥ 7,20 В |  |
| Испытание на производительность коленчатого вала при температуре минус 29 °C | 9.3.2 | U30 с ≥ 7,20 В | Резервная клемма |
| Прием заряда | 9.4 | Ica ≥ 2I0 |  |

Окончание таблицы 6

| Функциональные характеристики | См. пункт | Требования | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Удержание заряда Обычные батареи (N) и батареи с низкой водоотдачей (L) | 9.5 | U30 с ≥ 8,0 В |  |
| Удержание заряда Расход воды батареи с очень низкой водоотдачей (VL) | 9.5 | U30 с ≥ 8,5 В |  |
| Испытание на коррозию | 9.6.1.1 | Количество единиц ≥ 4 |  |
| Выносливость в цикле испытаний | 9.6.1.2 | Переполненный (вентилируемый) ≥ 60 циклов КРСКА ≥ 250 циклов |  |
| Дополнительная выносливость в цикле испытаний | 9.6.2 | Количество циклов = 34 × RCn - 581 |  |
| Расход воды Обычные батареи (N) | 9.7 | Нет требований | Резервная клемма |
| Расход воды батареи с низкой водоотдачей (L) | 9.7 | Максимум 4 г/Ач |  |
| Расход воды батареи с очень низкой водоотдачей (VL) | 9.7 | Максимум 1 г/Ач |  |
| Вибрация | 9.8 | U30 с ≥ 7,2 В |  |
| Задержка электролита | 9.9 | Отсутствие следов жидкости на вентиляционных пробках (или из единственного выпускного отверстия) |  |
| Производительность коленчатого вала после активации | 9.10 | U30 с ≥ 7,2 В |  |
| Как для Ce, так и для RCe, а также для характеристик запуска, указанные значения должны соблюдаться как минимум в одном из трех соответствующих разрядов, указанных выше (см. 9.1, 9.2 и 9.3). |  |  |  |

Приложение А

(обязательное)

Соотношение между Cn и RCn

Значение RCn (в минутах) может быть оценено из Cn (в ампер-часах) с использованием следующей формулы:

RCn = β (Cn) α

где α = 1,1828 для переполненных батарей или 1,1201 для батарей с клапанным регулированием;

β = 0,7732 для переполненных батарей или 1,1339 для батарей с клапанным регулированием.

Обратная формула:

Cn = δ (RCn)γ

где γ = 0,8455 для переполненных батарей и 0,8928 для аккумуляторных батарей;

δ = 1,2429 для переполненных батарей и 0,8939 для аккумуляторных батарей.

Приложение B

(информационное)

Испытание на водопотребление. Пересчет температур и продолжительности испытаний

B.1 Общие положения

В настоящем стандарте рекомендуется, проводить испытание на водопотребление в соответствии с 9.7 при температуре 40 °C. Другие региональные стандарты требуют температуру испытания 60 °C. Если используется такое же зарядное напряжение 14,4 В, можно преобразовать результаты испытания при температуре 60 °C в условия 40 °C в соответствии с уравнением Аррениуса и компенсацией, отражающей возможные различия в продолжительности испытания.

B.2 Формула преобразования

WL40=500чd×14×WL60

где WL40 – результат потери воды в соответствии с IEC 60095-1 после 500 ч процесса зарядки при 14,4 В и 40 °C;

WL60 – результат потери воды в соответствии с региональным стандартом после d часов процесса зарядки при 14,4 В и 60 °C;

d – продолжительность процедуры испытания при 60 °C, ч.

Приложение C

(информационное)

Маркировка техники безопасности

С.1 Определение шести цветных символов

Если в соответствии с национальными правилами требуется использовать цветные символы безопасности, они должны относиться к конструкциям в соответствии с ISO 7010.

Таблица C.1 - Определение символов безопасности в соответствии с ISO 7010

| Ссылка | Описание | Графический символ |
| --- | --- | --- |
| ISO 7010 P003:2011-05 | Запрещается пользоваться открытым огнем; Запрещается пользоваться открытыми источниками воспламенения и курить |  |
| ISO 7010 M004:2011-05 | Работать со средством для защиты глаз |  |
| ISO 7010 P036:2012-06 | Дети не допускаются |  |
| ISO 7010 W023:2011-05 | Предупреждение; Коррозионное вещество |  |
| ISO 7010 M002:2011-05 | Ссылка к инструкции руководства/буклета |  |
| ISO 7010 W002:2011-05 | Предупреждение; Взрывоопасный материал |  |

Отдельные символы должны иметь общие размеры, как показано на рисунке 1, с минимальными размерами 10 мм.

Рисунок C.1 – Размеры символов

C.2 Маркировка техники безопасности. Маркировка для Северной Америки

Для получения дополнительной информации в Северной Америке используется специальная маркировка безопасности: см. рисунки С. 2 и С. 3.

Рисунок C.2 – Маркировка безопасности. Маркировка для Северной Америки, прежняя версия (все еще действительна)

Рисунок C.3 – Маркировка безопасности. Маркировка для Северной Америки, новая версия

Библиография

[1] ISO 7010 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs (Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Зарегистрированные знаки безопасности).

УДК 621.355.9:006.354                                                   МКС 29.220.20;43.040.10 (IDT)

Ключевые слова: батареи стартерные свинцово-кислотные, аккумуляторы, двигатели внутреннего сгорания, общие требования, методы испытаний

УДК 621.355.9:006.354                                                   МКС 29.220.20;43.040.10 (IDT)

Ключевые слова: батареи стартерные свинцово-кислотные, аккумуляторы, двигатели внутреннего сгорания, общие требования, методы испытаний

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |