Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств

Часть 4

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ВНУТРЕННЕЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ПО IEC 62660-3

СТ РК IEC 62660-4–202_

(IEC/TR 62660-4:2017 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles –Part 4: Candidate alternative test methods for the internal short circuit test of IEC 62660-3, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62660-3:2016 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles – Part 4: Candidate alternative test methods for the internal short circuit test of IEC 62660-3 (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 4. Альтернативные методы испытаний на внутреннее короткое замыкание по IEC 62660-3)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 21 «Аккумуляторы и батареи» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	Iv

1	Область применения	5

2	Нормативные ссылки	5

3	Термины и определения	5

4	Общие положения для альтернативного испытания	6

5	Альтернативный метод испытаний	6

5.1	Описание альтернативных методов испытаний	6

Приложение А (информационное) Данные испытаний	10

Приложение В.А  (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	34

Введение

IEC 62660-3 содержит процедуры испытаний и критерии приемлемости для обеспечения безопасности литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторных блоков, используемых для приведения в движение электромобилей (ЭМ), включая аккумуляторные электромобили (ЭМА) и гибридные электромобили (ГЭМ). IEC 62660-3 определяет испытание на внутреннее короткое замыкание для имитации внутреннего короткого замыкания аккумулятора, вызванного загрязнением проводящими частицами, на основе IEC 62619. Поскольку метод испытаний, основанный на IEC 62619, требует открытия аккумулятора и соблюдения осторожности, отрасль нуждается в альтернативных методах испытаний, которые также могут быть применены при определенных условиях. Настоящий документ предоставляет варианты альтернативных методов испытания.

Примечание – Настоящее испытание должно проводиться на объекте, пригодном для сдерживания потенциальных опасных реакций вплоть до взрыва, включая персонал, обученный управлять этими рисками.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств

Часть 4

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ВНУТРЕННЕЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ПО IEC 62660-3

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает данные об альтернативных методах испытаний на внутреннее короткое замыкание в соответствии с 6.4.4.2.2 IEC 62660-3:2016. Испытание на внутреннее короткое замыкание в настоящем документе предназначено для моделирования внутреннего короткого замыкания аккумулятора, вызванного загрязнением проводящими частицами, и для проверки безопасности работы аккумулятора в таких условиях.

Настоящий стандарт применим к вторичным литий-ионным аккумуляторам и аккумуляторным блокам, используемым для приведения в движение электромобилей (ЭМ), включая аккумуляторные электромобили (ЭМА) и гибридные электромобили (ГЭМ).

Примечание – Настоящий стандарт не распространяется на цилиндрические аккумуляторы.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 62619:2017 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications (Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие некислотные электролиты. Требования безопасности для литий-ионных аккумуляторов и батарей для промышленных применений).

IEC 62660-3:2018 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles –Part 3: Safety requirements (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 3. Требования безопасности.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по IEC 62660-3.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Общие положения для альтернативного испытания

Испытание на внутреннее короткое замыкание указано в 6.4.4.2.1 IEC 62660-3:2016. Другие методы испытаний для моделирования внутреннего короткого замыкания аккумулятора, вызванного загрязнением проводящими частицами, могут быть выбраны, если выполняются следующие критерии и согласованы между заказчиком и поставщиком:

- Деформация корпуса не должна влиять на короткое замыкание аккумулятора термически или электрически. Энергия не должна рассеиваться никаким коротким замыканием, кроме межэлектродного короткого замыкания.

- Внутреннее короткое замыкание между положительным и отрицательным электродом должно быть смоделировано в одном слое (цель).

- Примерно такая же площадь короткого замыкания, как в 7.3.2 b) IEC 62619:2017, должна быть смоделирована.

- Расположения мест короткого замыкания в аккумуляторе должны быть такими же, как описано в 6.4.4.2.1 IEC 62660-3:2016.

- Испытание должно быть воспроизводимым (см. таблицу 1 IEC 62619:2017).

Подробные условия и параметры альтернативного испытания должны быть скорректированы перед испытанием в соответствии с соглашением между заказчиком и изготовителем аккумуляторов, чтобы вышеуказанные критерии могли быть удовлетворены. Результат испытания должен оцениваться путем разборки аккумулятора, рентгеновскому наблюдению и т.д.

Если результат испытания показывает, что внутреннее короткое замыкание более чем в одном слое или большую площадь короткого замыкания, испытание может считаться допустимым альтернативным испытанием при условии, что критерии приемлемости в 6.4.4.3 IEC 62660-3:2016 удовлетворены. Неудача в альтернативном испытании не означает отказ в испытании в соответствии с 6.4.4.2.1 IEC 62660-3:2016, поскольку условие альтернативного испытания может быть более тяжелыми, чем предписанные критерии.

Примечание – Если внутреннее короткое замыкание не может быть смоделировано, испытание считается недействительным, и данные об этом испытании сообщаются.

- Альтернативный метод испытаний

  - Описание альтернативных методов испытаний

5.1.1 Общие положения

В настоящем разделе описывается метод для испытания на внутреннее короткое замыкание, вызванное вдавливанием, в качестве кандидата альтернативных методов испытаний в разделе 4. В таблице 1 приведены рекомендуемые спецификации для испытаний.

Таблица 1 – Рекомендуемые спецификации для испытаний

| Спецификации | Рекомендации |
| --- | --- |
| Температура испытания (температура испытательного стенда и аккумулятора) | (25 ± 5) °C |
| Степень заряда (SOC) аккумулятора | Максимальная степень заряда, указанное изготовителем аккумулятора |
| Скорость прессования | 0,1 мм/с или менее |
| Точность скорости прессования | (± 0,01) мм/с |
| Стабильность положения после повышения давления | (± 0,02) мм |
| Максимальная способность повышения давления | 1 000 Н или более |
| Метод измерения давления | Измеряется непосредственно с помощью тензодатчика |
| Период измерения давления | 5 мс или менее |
| Период измерения давления | 1 с или менее |
| Период измерения напряжения | 5 мс или менее |
| Время остановки индентора после обнаружения падения напряжения | 100 мс или менее |

5.1.2 Подготовка к испытанию и схема испытания

5.1.2.1 Подготовка аккумулятора

Для плоских или пакетных аккумуляторов подготовка не требуется.

Для призматических аккумуляторов с жестким корпусом корпус может быть утончен или удален с помощью соответствующего метода, рекомендованного изготовителем аккумулятора. Утончение или удаление корпуса следует проводить перед зарядкой элемента и регулировкой степени заряда аккумулятора. Эта операция должна проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

5.1.2.2 Установка для испытания

Аккумулятор необходимо удерживать таким образом, чтобы он не мог перемещаться во время испытания. Аккумулятор должен быть электрически изолирован от испытательного стенда.

Плоский или пакетный аккумулятор требует фиксатора. На рисунках 1 и 2 показаны примеры устройства фиксации.

Рисунок 1 – Пример установки для испытания 1

| Аккумулятор |  | Лист резины Бакелит |
| --- | --- | --- |

Рисунок 2 – Пример установки для испытания 2

5.1.2.3 Устройство индентора

5.1.2.3.1 Общие положения

В настоящем альтернативном методе испытания предлагаются два типа устройства индентора, как определено в 5.1.2.3.2 и 5.1.2.3.3.

5.1.2.3.2 Тип 1: 3 мм керамический гвоздь

Индентор типа 1 представляет собой керамический гвоздь диаметром (3,0 ± 0,2) мм. Угол наконечника гвоздя должен составлять (45 ± 3)°. На рисунке 1 показан пример ориентации керамического гвоздя к слоям электродных элементов во время прессования.

5.1.2.3.3 Тип 2: 1 мм керамический гвоздь с наконечником из никеля

Индентор типа 2 представляет собой керамический гвоздь диаметром (1,0 ± 0,1) мм с никелевым (Ni) наконечником высотой 0,35 мм. Угол никелевого наконечника должен составлять от 28° до 45°. Смотрите рисунки 3 и 4.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 3 – Пример керамического гвоздя с наконечником из никеля

Керамический гвоздь с никелевым наконечником подходит для призматических аккумуляторов с жестким корпусом и плоских, или пакетных аккумуляторов.

Испытание с использованием индентора типа 1 не применимо к аккумуляторам, корпус которых используется в качестве части электродов. Если корпус снят, это испытание может быть применимо.

Рисунок 4 – Пример испытания керамического гвоздя с наконечником из никеля

5.1.3 Проведение испытания

Испытание должно проводиться следующим образом:

- Необходимо подготовить аккумулятор в соответствии с 5.1.2.1.

- Затем отрегулировать степень заряженности аккумулятора в соответствии с 5.3               IEC 62660-3: 2016, при максимальном значении, указанном изготовителем аккумулятора

- Аккумулятор необходимо закрепить к испытательной установке в соответствии с 5.1.2.2. Устройство индентора должно быть выбрано в соответствии с 5.1.2.3, на основании соглашения между заказчиком и поставщиком. Индентор должен быть расположен перпендикулярно электродным слоям аккумулятора. Аккумулятор или индентор должны двигаться вдоль этой перпендикулярной оси. Расположение вдавливаний должно быть таким же, как в IEC 62660-3: 2016.

- Необходимо нажать индентором на аккумулятор или аккумулятором на индентор с постоянной скоростью менее 0,1 мм/с. Смещение индентора должно быть остановлено при обнаружении падения напряжения не менее 5 мВ. Допустимо использовать падение напряжения менее 5 мВ, если используется высокоточный измеритель напряжения, и фактическое короткое замыкание может быть подтверждено проверкой внутреннего короткого замыкания после испытания. Точность вольтметра должна быть задокументирована. Если падение напряжения не менее 5 мВ не обнаружено до тех пор, пока индентор не будет нажат до половины толщины аккумулятора, испытание следует прекратить и считать недействительным, а испытание следует провести еще раз.

- После того, как вдавливание прекращено, индентор должен оставаться на месте до конца периода наблюдения. Во время испытания должны регистрироваться напряжение аккумулятора, сила пресса, смещение пресса и температура аккумулятора. Температура аккумулятора должна измеряться на поверхности ячейки на расстоянии менее 25 мм от центра углубления. Время выборки для регистрации напряжения и давления должно составлять 5 мс или менее. Время выборки для записи других параметров должно составлять 1 с или менее.

5.1.4 Критерии приемки

Во время испытания и в течение 1 ч наблюдения, аккумулятор не должен иметь признаков воспламенения или взрыва.

Приложение А

(информационное)

Данные испытаний

А.1 Общие положения

В настоящем приложении представлена информация о результатах испытаний, проведенных в соответствии с разделом 5, и соответствующих сравнительных испытаний.

Воспроизводимость каждого результата испытания подтверждается на нескольких конструкциях аккумуляторов. Дальнейшие данные испытаний должны оцениваться с использованием аккумуляторов, которые не прошли испытание в 6.4.4.2.1 IEC 62660-3:2016 и т. д.

А.2 Данные испытаний

А.2.1 Результаты испытаний

В таблице А.1 показаны результаты испытаний на внутреннее короткое замыкание на нескольких типах аккумуляторов с использованием инденторов в 5.1.2.3 и других типов инденторов для сравнения. Испытание принудительного внутреннего короткого замыкания (FISC) в 6.4.4.2.1 IEC 62660-3:2016 также проводится в качестве сравнительного испытания.

Все аккумуляторы, приведенные в таблице A.1 не показали никаких признаков воспламенения или взрыва и соответствовали критериям приемлемости в 5.1.4.

В большинстве испытаний, кроме испытаний FISC, число короткозамкнутых слоев более одного слоя, а также варьируется среди одних и тех же аккумуляторов.

Дальнейшие данные каждого испытания приведены в А.2.2.

Таблица А.1 – Результаты испытаний на внутреннее короткое замыкание

| Номер испы-тания | Тип индентора или FISC | Акку-муля-тор | Химия или емкость, или применение (HEV/PHEV/BEV) | Тип аккумулятора и толщина корпуса | Скорость вдавли-вания мм/с | Целевое падение напряже-ния для остановки индентора мВ | Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Падение напряжения при остановке индентора мВ | Повы-шение темпе-ратуры °C | Коли-чество коротко-замкнутых слоев | Пройден/ не пройден | Дополни-тельная информация | Номер рисунка |
| 1-1 | FISCd | A | HCa/MNCb, 5 А·ч, HEV | Призматический | 0,1 | 5 | 5 | < 1 | +e:2, -f:2 | Пройден |  | A.1 |
| 1-2 |  |  |  |  | 0,1 | 5 | 3 | 4 | +:1, -:2 | Пройден |  | A.2 |
| 1-3 |  |  |  |  | 0,1 | 5 | 12 | < 1 | +:1, -:2 | Пройден |  | A.3 |
| 2-1 | Тип 2 |  |  |  | 0,1 | 5 | 7 | 23 | +:4, -:4 | Пройден |  | A.4 |
| 2-2 | Тип 2 | В | SCC/MNC, 5A.ч, HEV | Призматический | 0,1 | 5 | 6 | 35 | +:5, -:5 | Пройден |  | A.5 |
| 2-3 |  |  |  |  | 0,1 | 2 | 2 | 2 | +:3, -:3 | Пройден |  | A.6 |
| 3-1 | Ø1 все керами-ческие гвозди | A | HC/MNC, 5 A.ч, HEV | Призматический | 1,0 | 25 | 20 | 20 | +:7, -:6 | Пройден |  | A.7 |
| 3-2 | Тип 2 |  |  |  | 1,0 | 25 | 30 | 19 | +:8, -:8 | Пройден |  | A.8 |
| 4 | Ø 3 керамический гвоздь + наконечник из никеля |  |  |  | 0,1 | 2 | 2,4 | 0,9 | +:2, -:3 | Пройден |  | A.10 |
| 5-1 |  |  |  |  | 0,1 | 5 | 13,4 | 7,5 | +:3, -:4 | Пройден |  | A.11 |
| 5-2 |  |  |  |  | 0,1 | 20 | 21,4 | 21,4 | +:8, -:8 | Пройден |  | A.12 |

Продолжение таблицы А.1

| Номер испы-тания | Тип индентора или FISC | Акку-муля-тор | Химия или емкость, или применение (HEV/PHEV/BEV) | Тип аккумулятора и толщина корпуса | Скорость вдавли-вания мм/с | Целевое падение напряже-ния для остановки индентора мВ | Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Падение напряжения при остановке индентора мВ | Повы-шение темпе-ратуры °C | Коли-чество коротко-замкнутых слоев | Пройден/ не пройден | Дополни-тельная информа-ция | Номер рисунка |
| 6-1 | Тип 2 | C | BEV | пакетный | 0,01 | 2 | 2 | 49 | +:4, -:4 | Пройден |  | A.13 |
| 6-2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | +:2, -:2 | Пройден |  |  |
| 6-3 |  |  |  |  |  |  | 12 | 0,1 | +:1, -:2 | Пройден |  |  |
| 6-4 |  |  |  |  |  |  | 6 | 47 | +:1, -:1 | Пройден |  |  |
| 6-5 |  |  |  |  |  |  | 3 | 52 | +:3, -:3 | Пройден |  |  |
| 7-1 | Тип 2 | D | HEV | пакетный | 0,01 | 2 | 10 |  | +:3, -:3 | Пройден |  | A.14 |
| 7-2 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | +:3, -:4 | Пройден |  |  |
| 7-3 |  |  |  |  |  |  | 6 | 34 | +:3, -:4 | Пройден |  |  |
| 7-4 |  |  |  |  |  |  | 10 | 43 | +:3, -:4 | Пройден |  |  |
| 7-5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 31 | +:2, -:3 | Пройден |  |  |
| 8-1 | Ø 3 все керамические гвозди + 20° угол | C | BEV | пакетный | 0,01 | 2 | 1 | 47 | +:5, -:5 | Пройден |  | A.15 |
| 8-2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 53 | +:5, -:6 | Пройден |  |  |
| 8-3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 41 | +:4, -:4 | Пройден |  |  |
| 8-4 | Тип 1 |  |  |  |  |  | 2 | 32 | +:4, -:5 | Пройден |  |  |
| 8-5 | Тип 1 |  |  |  |  |  | 1 | 31 | +:3, -:3 | Пройден |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| Номер испы-тания | Тип индентора или FISC | Акку-муля-тор | Химия или емкость, или применение (HEV/PHEV/BEV) | Тип аккумулятора и толщина корпуса | Скорость вдавли-вания мм/с | Целевое падение напряже-ения для остановки индентора мВ | Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Падение напряжения при остановке индентора мВ | Повы-шение темпе-ратуры °C | Коли-чество коротко-замкнутых слоев | Пройден/ не пройден | Дополни-тельная информа-ция | Номер рисунка |
| 9-1 | Ø 3 все керамические гвозди + 20° угол | D | HEV | пакетный | 0,01 | 2 | 5 | 26 | +:2, -:2 | Пройден |  | A.16 |
| 9-2 |  |  |  |  |  |  | 7 | 36 | +:2, -:3 | Пройден |  |  |
| 9-3 |  |  |  |  |  |  | 6 | 31 | +:2, -:3 | Пройден |  |  |
| 9-4 | Тип 1 |  |  |  |  |  | 5 | 30 | +:2, -:3 | Пройден |  |  |
| 9-5 | Тип 1 |  |  |  |  |  | 9 | 71 | +:3, -:3 | Пройден |  |  |
| 10-1 | FISC | C | BEV | пакетный | 0,01 | 2 | 2 | < 1 | +:1, -:1 | Пройден |  | A.17 |
| 10-2 | FISC | D | HEV | пакетный | 0,01 | 2 | 2 | < 1 | +:1, -:1 | Пройден |  | A.18 |
| 11-1 | FISC | E | графит/MNC 21,5A·ч, PHEVg | призматический 0,7 мм | 0,01 | 2 | 3,1 | - | +:0, -:1 | Пройден | Отсутст-вие дыма | A.19 |
| 11-2 | FISC | F | графит/NCAh 5 A·ч, HEV | призматический 0,5 мм | 0,01 | 2 | 1,9 | - | +:0, -:1 | Пройден | Отсутст-вие дыма | A.20 |
| 12-1 | Ø 1керамический гвоздь + нако-нечник из никеля (45°, 1 мм) | E | графит/MNC 21,5A·ч, PHEV | призматический 0,7 мм | 0,01 | 2 | 7,4 |  | +:2, -:2 | Пройден | Отсутст-вие дыма | A.21 |
| 12-2 | Ø 3 керамичес-кий гвоздь + на-конечник из ни-келя (45°, 1 мм) |  |  |  | 0,01 | 2 | 8,2 |  | +:2, -:2 | Пройден | Отсутст-вие дыма | A.22 |
| 12-3 | Тип 2 (30°) |  |  |  | 0,01 | 2 | 9,6 | - | +:2, -:2 | Пройден | Отсутствие дыма | A.23 |

Продолжение таблицы А.1

| Номер испы-тания | Тип индентора или FISC | Акку-муля-тор | Химия или емкость, или применение (HEV/PHEV/BEV) | Тип аккумулятора и толщина корпуса | Скорость вдавли-вания мм/с | Целевое падение напряж-ения для остановки индентора мВ | Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Падение напряжения при остановке индентора мВ | Повы-шение темпе-ратуры °C | Коли-чество коротко-замкнутых слоев | Пройден/ не пройден | Дополни-тельная информа-ция | Номер рисунка |
| 12-4 | Ø3 керамический гвоздь + нако-нечник из никеля (30°, 1 мм) | E | графит/MNC 21,5, PHEV | призматический 0,7 мм | 0,01 | 2 | 2,1 | ■ | +:1, -:2 | Пройден | Отсутствие дыма | A.24 |
| 12-5 | Ø3 керамический гвоздь + нако-нечник из никеля (45°, 1 мм) |  |  |  | 0,1 | 2 | 2 362 | - |  | Пройден | Дым | A.25 |
| 12-6 |  |  |  |  | 0,001 | 2 | 8,5 | - | +:1, -:2 | Пройден | Отсутствие дыма | A.26 |
| 12-7 | Ø3 керамический гвоздь + нако-нечник из никеля (60°, 1 мм) |  |  |  | 0,01 | 2 | 2 391 |  |  | Пройден | Дым | A.27 |
| 13 | Ø3 керамический гвоздь + нако-нечник из никеля (30°, 1 мм) | F | графит/NCA 5 A·ч, HEV | призматический 0,5 мм | 0,01 | 2 | 52 |  | +:1, -:2 | Пройден | Отсутствие дыма | A.28 |
| 14-1 | Ø3 керамический гвоздь + нако-нечник из никеля (45°, 1 мм) | G | графит/MNC и LMO' 60 A·ч, PHEV | призматический 0,85 мм | 0,01 | 2 | 1 364 | - | +:0, -:0 | Не пройден | Возгорание | A.29 |
| 14-2 |  |  |  | призматический 0,3 мм | 0,01 | 2 | 1 455 | - | +:0, -:0 | Не пройден | Возгорание | A.30 |
| 14-3 | Тип 2 (30°) |  |  | призматический 0,05 мм | 0,01 | 2 | 9,0 | - | +:0, -:0 | Не пройден | Отсутствие дыма | A.31 |
| 14-4 |  |  |  | призматический 0 мм | 0,01 | 2 | 2,0 | - | +:7, -:8 | Пройден | Отсутствие дыма | A.32 |
| 14-5 |  |  |  | призматический 0,05 мм | 0,1 | 2 | 2,0 | - | +:4, -:4 | Пройден | Отсутствие дыма | A.33 |

Окончание таблицы А.1

| Номер испы-тания | Тип индентора или FISC | Акку-муля-тор | Химия или емкость, или применение (HEV/PHEV/BEV) | Тип аккумулятора и толщина корпуса | Скорость вдавли-вания мм/с | Целевое падение напряж-ения для остановки индентора мВ | Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Падение напряжения при остановке индентора мВ | Повы-шение темпе-ратуры °C | Коли-чество коротко-замкнутых слоев | Пройден/ не пройден | Дополни-тельная информа-ция | Номер рисунка |
| 15-1 | Тип 1 | H | графит/MNC 37 A·ч, PHEV | пакетный | 0,01 | 5 | 2,0 | 26,4 | +:12, -:12 | Пройден | Отсутствие дыма | A.34a |
| 15-2 |  |  |  |  | 0,01 | 5 | 5,0 | 13,4 | +:8, -:8 | Пройден | Отсутствие дыма | A.34b |
| 15-3 |  |  |  |  | 0,01 | 5 | 3,0 | 36,5 | +:4, -:4 | Пройден | Отсутствие дыма | A.34c |
| 15-4 |  |  |  |  | 0,01 | 5 | 5,0 | 52,8 | +:9, -:9 | Пройден | Отсутствие дыма | A.34d |
| 15-5 |  |  |  |  | 0,01 | 5 | 5,0 | 25,0 | +:6, -:6 | Пройден | Отсутствие дыма | A.34e |
| 16-1 | Тип 2 |  |  |  | 0,01 | 5 | 4,0 | 27,7 | +:9, -:9 | Пройден | Отсутствие дыма | A.35a |
| 16-2 |  |  |  |  | 0,01 | 5 | 5,0 | 36,3 | +:5, -:5 | Пройден | Отсутствие дыма | A.35b |
| 16-3 |  |  |  |  | 0,01 | 5 | 2,0 | 24,8 | +:4, -:4 | Пройден | Отсутствие дыма | A.35c |
| 16-4 |  |  |  |  | 0,01 | 5 | 4,0 | 23,8 | +:7, -:7 | Пройден | Отсутствие дыма | A.35d |
| 16-5 |  |  |  |  | 0,01 | 5 | 3,0 | 26,6 | +:6, -:6 | Пройден | Отсутствие дыма | A.35e |
| _________________________ а Твердый углерод b Литированный оксид марганца, никеля, кобальта c Мягкий углерод d Испытание на принудительное внутреннее короткое замыкание (IEC 62660-3:2016, 6.4.4.2.1) e Положительный электрод f Отрицательный электрод g Подзаряжаемый гибридный электротранспорт h Никель-кобальт-алюминий 1 Литированный оксид марганца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

А.2.2 Данные отдельных испытаний

А.2.2.1 Испытания на аккумуляторах А и В.

А.2.2.1.1 Результаты испытаний FISC на аккумуляторе А

Испытания 1-1, 1-2 и 1-3 в таблице A.1 проведены в соответствии с 6.4.4.2.1                      IEC 62660-3:2016, с тремя образцами аккумуляторов A (HC/MNC, 5 А·ч, для гибридных электромобилей). Данные испытаний показаны на рисунках A.1, A.2, A.3 и таблице A.1. На рисунке «а» каждого рисунка показано изменение напряжения и температуры аккумулятора в течение 1 ч, а на рисунке «b» – увеличенный показатель, показывающий изменение напряжения при возникновении короткого замыкания.

а)                                                                              b)

Первоисточник: Японский автомобильный научно-исследовательский институт (JARI) получил эти данные в рамках Проекта по развитию новой энергетической инфраструктуры в 2014 финансовом году, порученного Агентством природных ресурсов и энергетики/Исследовательский институт Mitsubishi, Inc.

Рисунок А.1 – Напряжение и температура при испытании 1-1

а)                                                                              b)

Первоисточник: Японский автомобильный научно-исследовательский институт (JARI) получил эти данные в рамках Проекта по развитию новой энергетической инфраструктуры в 2014 финансовом году, порученного Агентством природных ресурсов и энергетики/Исследовательский институт Mitsubishi, Inc.

Рисунок А.2 – Напряжение и температура при испытании 1-2

а)                                                                              b)

Первоисточник: Японский автомобильный научно-исследовательский институт (JARI) получил эти данные в рамках Проекта по развитию новой энергетической инфраструктуры в 2014 финансовом году, порученного Агентством природных ресурсов и энергетики/Исследовательский институт Mitsubishi, Inc.

Рисунок А.3 – Напряжение и температура при испытании 1-3

А.2.2.1.2 Испытания с индентором типа 2

Испытания 2-1, 2-2 и 2-3 в таблице А.1 проведены в соответствии с разделом 5 с использованием индентора типа 2 на двух типах аккумуляторах: А и В (SC/MNC, 5 А·ч, для применения ГЭМ). Результаты испытаний показаны на рисунке A.4, A.5, A.6 и таблице A.1. Проявления короткого замыкания в испытании 2-1 и испытании 2-2 были более сильными, чем испытание на короткое внутреннее замыкание в A.2.2.1.1. Испытание 2-3 было остановлено при падении напряжения 2 мВ, и достигло почти того же результата, что и испытание на внутреннее короткое замыкание.

а)                                                                              b)

Рисунок А.4 – Напряжение и температура при испытании 2-1

а)                                                                              b)

Рисунок А.5 – Напряжение и температура при испытании 2-2

а)                                                                              b)

Рисунок А.6 – Напряжение и температура при испытании 2-3

А.2.2.1.3 Сравнительные испытания керамических гвоздей с или без никелевого наконечника

Испытания 3-1 и 3-2 в таблице А.1 проведены на аккумуляторах А с использованием индентора типа 2 и керамического гвоздя диаметром 1 мм без никелевого наконечника. Условием окончания испытания было падение напряжения на 20 мВ. Результаты испытаний показаны на рисунках A.7, A.8 и в таблице A.1. Результаты обоих испытаний практически одинаковы при наличии или отсутствии никелевого наконечника.

а)                                                                              b)

Рисунок А.7 – Напряжение и температура при испытании 3-1

а)                                                                              b)

Рисунок А.8 – Напряжение и температура при испытании 3-2

A. 2. 2. 1. 4 Сравнение инденторов с различными размерами

Испытание 4 в таблице A.1 проведено на аккумуляторе А с использованием керамического гвоздя диаметром 3 мм с никелевым наконечником, как показано на рисунке A.9. Индентор автоматически останавливался при обнаружении падения напряжения на 2 мВ и более. Результаты испытаний показаны на рисунке А.10 и в таблице А.1.

Размеры в миллиметрах

Рисунок A.9 – Керамический гвоздь диаметром 3 мм с наконечником из никеля

а)                                                                              b)

Первоисточник: Японский автомобильный научно-исследовательский институт (JARI) получил эти данные в рамках Проекта по развитию новой энергетической инфраструктуры в 2014 финансовом году, порученного Агентством природных ресурсов и энергетики/Исследовательский институт Mitsubishi, Inc.

Рисунок А.10 – Напряжение и температура при испытании 4

A.2.2.1.5 Сравнение условий остановки испытаний

Испытания 5-1 и 5-2 в таблице A. 1 проводились на аккумуляторах А с использованием керамического гвоздя диаметром 3 мм с наконечником Ni и с различными условиями остановки испытаний при падении напряжения. Согласно п. 5.1.3, индентор должен быть остановлен при обнаружении падения напряжения не менее 5 мВ. Испытание 5-1 на рисунке А. 11 было остановлено при обнаружении падения напряжения на 5 мВ, а испытание 5-2 на рисунке А. 12 было остановлено при обнаружении падения напряжения на 20 мВ. Результаты обоих испытаний показывают, что внутреннее короткое замыкание с меньшим количеством слоев может быть смоделировано, когда испытание прекращается при меньшем падении напряжения.

а)                                                                              b)

Первоисточник: Японский автомобильный научно-исследовательский институт (JARI) получил эти данные в рамках Проекта по развитию новой энергетической инфраструктуры в 2014 финансовом году, порученного Агентством природных ресурсов и энергетики/Исследовательский институт Mitsubishi, Inc.

Рисунок А.11 – Напряжение и температура при испытании 5-1

а)                                                                              b)

Первоисточник: Японский автомобильный научно-исследовательский институт (JARI) получил эти данные в рамках Проекта по развитию новой энергетической инфраструктуры в 2014 финансовом году, порученного Агентством природных ресурсов и энергетики/Исследовательский институт Mitsubishi, Inc.

Рисунок А.12 – Напряжение и температура при испытании 5-2

A.2.2.2 Испытания на аккумуляторах C и D

A.2.2.2. 1 Испытание с индентором типа 2

Испытания от 6-1 до 6-5 в таблице A.1 проводятся в соответствии с разделом 5 с использованием индентора типа 2 на аккумуляторе C (пакетный аккумулятор для применения на аккумуляторных электрических автомобилях). Результаты по напряжению показаны на рисунке А.13.

Испытания от 7-1 до 7-5 в таблице А.1 проведены в соответствии с разделом 5 с использованием индентора типа 2 на аккумуляторах D (пакетные аккумуляторы для применения на гибридных автомобилях). Результаты по напряжению показаны на рисунке А.14.

Результаты сравнительного испытания в соответствии с 6.4.4.2.1 IEC 62660-3:2016 (FISC) также показаны в виде испытаний 10-1 и 10-2 в таблице A.1 и на рисунках A.13, A.14, А.18 и А.19. По сравнению с испытанием FISC, испытания 6 и 7 привели к более высокому значению падения напряжения, повышения температуры и количества короткозамкнутых слоев.

Рисунок А.13 – Данные о напряжении при испытании 6

Рисунок А.14 – Данные о напряжении при испытании 7

А.2.2.2.2 Испытание с индентором типа 1 и сравнение с другим углом наконечника гвоздя.

Испытания с 8-1 по 8-5 в таблице А.1 проведены на аккумуляторе С в соответствии с разделом 5 с использованием индентора типа 1 и керамического гвоздя с диаметром 3 мм и углом 20°. Результаты о напряжении показаны на рисунке А.15.

Испытания с 9-1 по 9-5 в таблице A.1 проведены на аккумуляторе D в соответствии с разделом 5 с использованием индентора типа 1 и керамического гвоздя диаметром 3 мм и углом 20°. Результаты о напряжении показаны на рисунке А.16.

Данные испытаний показывают, что разница в углах наконечника гвоздя мало влияет на результаты испытаний, по крайней мере, для аккумуляторов C и D.

По сравнению с испытанием FISC, испытания 8 и 9 привели к более высокому значению в падении напряжения, повышении температуры и количестве короткозамкнутых слоев.

Рисунок А.15 – Данные о напряжении при испытании 8

Рисунок А.16 – Данные о напряжении при испытании 9

A.2.2.2.3 Результаты испытаний FISC на аккумуляторах C и D

Испытания 10-1 и 10-2 в таблице A.1 проведены в соответствии с 6.4.4.2.1                                 IEC 62660-3:2016, с одним образцом аккумуляторов C и D. Результаты о напряжении показаны на рисунках A.17 и A.18.

Рисунок А.17 – Данные о напряжении при испытании 10-1

Рисунок А.18 – Данные о напряжении при испытании 10-2

A.2.2.3 Испытания на аккумуляторах E и F

A.2.2.3.1 Результат испытания FISC

Испытания 11-1 и 11-2 в таблице A.1 проведены в соответствии с 6.4.4.2.1                              IEC 62660-3:2016 , с аккумуляторами E (графит/MNC, 21,5 А·ч, для применения ПГЭТ) и аккумуляторами F (графит / NCA, 5 А·ч, для применения ГЭМ), соответственно. Результаты о напряжении показаны на рисунках A.19 и A.20. На рисунке «а» каждого рисунка показано изменение напряжения элемента в течение 500 с, а «b» – увеличенное изображение, показывающее изменение напряжения при возникновении короткого замыкания.

Оба аккумулятора прошли критерии приемлемости. Количество короткозамкнутых слоев в обоих испытаниях составляет не положительный электрод, а один отрицательный электрод.

а)                                                                              b)

Рисунок А.19 – Напряжение при испытании 11-1

а)                                                                              b)

Рисунок А.20 – Напряжение при испытании 11-2

А.2.2.3.2 Испытания с индентором типа 2 и сравнение инденторов с различными размерами

Испытания от 12-1 до 12-7 в таблице А. 1 проведены на аккумуляторе Е в соответствии с разделом 5 с использованием индентора типа 2 и различных размеров керамических гвоздей с никелевым наконечником. Данные по напряжению показаны на рисунках А.21, А.27. Инденторы представляют собой керамические гвозди диаметром 1 и 3 мм, с наконечником Ni высотой 0,35 мм или 1 мм. Угол наконечника Ni составляет 30°, 45° или 60°. Скорость выдавливания варьируется от 0,001 мм/С до 0,1 мм/с.

Испытание 13 в таблице А. 1 проводится на аккумуляторе F в соответствии с разделом 5 с использованием керамического гвоздя диаметром 3 мм с наконечником Ni высотой 1 мм и углом 30°. Данные о напряжении приведены на рисунке А.28.

а)                                                                              b)

Рисунок А.21 – Напряжение при испытании 12-1

а)                                                                              b)

Рисунок А.22 – Напряжение при испытании 12-2

а)                                                                              b)

Рисунок А.23 – Напряжение при испытании 12-3

а)                                                                              b)

Рисунок А.24 – Напряжение при испытании 12-4

а)                                                                              b)

Рисунок А.25 – Напряжение при испытании 12-5

а)                                                                              b)

Рисунок А.26 – Напряжение при испытании 12-6

а)                                                                              b)

Рисунок А.27 – Напряжение при испытании 12-7

а)                                                                              b)

Рисунок А.28 – Напряжение при испытании 13

A.2.2.4 Испытания на аккумуляторах G

Испытания с 14-1 по 14-5 в таблице A. 1 проведены на аккумуляторах G (графит/MNC и LMO, 60 А·ч, с медной пластиной между корпусом и скрученными электродами, для применения в ПГЭТ) в соответствии с разделом 5 с использованием индентора типа 2 и керамического гвоздя диаметром 3 мм с наконечником Ni высотой 1 мм и углом 45°. Корпуса аккумуляторов утончаются и варьируются от 0 до 0,85 мм. Скорость выдавливания составляет 0,01 мм/с или 0,1 мм/с. Данные о напряжении приведены на рисунках А.29, А.30, А.31, А.32 и  А.33.

Результаты испытаний различались в зависимости от толщины корпуса. В испытаниях 14-1 и 14-2, где корпус был относительно толстым, аккумуляторы воспламеняются. Кроме того, в испытаниях с 14-1 по 14-3 короткое замыкание происходило только между корпусом и медной пластиной между корпусом и скрученными электродами, и ни один слой не был закорочен.

В испытаниях с 14-3 по 14-5, где корпус относительно тонкий и используется индентор типа 2, отсутствовали огонь и дым, а количество короткозамкнутых слоев различалось.

а)                                                                              b)

Рисунок А.29 – Напряжение при испытании 14-1

а)                                                                              b)

Рисунок А.30 – Напряжение при испытании 14-2

а)                                                                              b)

Рисунок А.31 – Напряжение при испытании 14-3

а)                                                                              b)

Рисунок А.32 – Напряжение при испытании 14-4

а)                                                                              b)

Рисунок А.33 – Напряжение при испытании 14-5

A.2.2.5 Испытания на аккумуляторах H

A.2.2.5.1 Испытания с индентором типа 1

Испытания от 15-1 до 15-5 в таблице A.1 проведены на аккумуляторах H (графит/MNC, 37 A.ч для применения в ПГЭТ) в соответствии с разделом 5 с использованием индентора типа 1. Данные испытаний приведены на рисунке А.34.

а)                                                                              b)

с)                                                                              d)

e)

Рисунок A.34 – Напряжение при испытаний 15

A.2.2.5.2 Испытания с индентором типа 2

Испытания от 16-1 до 16-5 В таблице A.1 проведены на аккумуляторах H (графит/МНК, 37 Ач для применения ПГЭТ) в соответствии с разделом 5 с использованием индентора типа 2. Данные испытаний приведены на рисунке 35.

а)                                                                              b)

с)                                                                              d)

e)

Рисунок A.35 – Напряжение при испытании 16

# Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в  таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 62660-3:2018 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles –Part 3: Safety requirements (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 3. Требования безопасности. | IDT | СТ РК IEC 62660-3–* Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 2. Требования безопасности. |
| ______________ * На стадии разработки |  |  |

УДК 621.355.9:006.354                                                                     МКС 29.220.20 (IDT)

Ключевые слова: литий-ионные аккумуляторы, батарейный модуль, батарейная система, методы испытаний, электромобиль

УДК 621.355.9:006.354                                                                     МКС 29.220.20 (IDT)

Ключевые слова: литий-ионные аккумуляторы, батарейный модуль, батарейная система, методы испытаний, электромобиль

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |