Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ШЛАНГИ РЕЗИНОВЫЕ АРМИРОВАНННЫЕ ТЕКСТИЛЕМ ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ НА ВОДЕ

Технические условия

СТ РК ISO 1403–20__

(ISO 1403:2019 Rubber hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications – Specification, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                ISO 1403:2019 Rubber hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications – Specification (Шланги резиновые армированные текстилем для общего применения на воде. Технические условия)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 45 «Резина и резиновые изделия» Подкомитетом SC 1 «Рукава резиновые и пластмассовые»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Классификация	2

5	Материалы и конструкция	2

6	Размеры	2

6.1	Внутренние диаметры и допуски	2

6.2	Ровностенность	2

6.3	Допуск длины	3

6.4	Минимальная толщина внутреннего и внешнего слоя	3

7	Физико-механические свойства	3

7.1	Резиновые смеси	3

7.2	Готовый рукав	4

8	Маркировка	5

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ШЛАНГИ РЕЗИНОВЫЕ АРМИРОВАНННЫЕ ТЕКСТИЛЕМ ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ НА ВОДЕ

Технические условия

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к трем типам резиновых рукавов общего назначения для воды, армированных текстильными материалами, с диапазоном рабочих температур от минус 25 °C до плюс 70 °C и максимальным рабочим давлением до 2,5 МПа (25 бар).

Эти рукава не предназначены для подачи питьевой воды, для впускных отверстий стиральных машин, в качестве пожарных рукавов, для специальных сельскохозяйственных машин или в качестве складных водяных рукавов. Эти рукава можно использовать с присадками, которые понижают температуру замерзания воды.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применимо только указанное издание.  Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 37:2017 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tensile stress-strain properties (Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение упругопрочностных свойств при растяжении).

ISO 188:2011 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Accelerated ageing and heat resistance tests (Каучук вулканизованный или термопластичный. Испытания на ускоренное старение и теплостойкость).

ISO 1307:2006 Rubber and plastics hoses – Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and tolerances on cut-to-length hoses (Рукава резиновые и пластиковые. Размеры, минимальные и максимальные внутренние диаметры, допуски на мерные длины).

ISO 1402:2009 Rubber and plastics hoses and hose assemblies – Hydrostatic testing (Рукава резиновые и пластмассовые рукава в сборе. Гидростатические испытания).

ISO 7326:2016 Rubber and plastics hoses – Assessment of ozone resistance under static conditions (Рукава резиновые и пластмассовые. Оценка стойкости к озону в статических условиях).

ISO 8033:2016 Rubber and plastics hoses – Determination of adhesion between components. (Рукава резиновые и пластиковые. Определение адгезии между элементами)

ISO 8330:2014 Rubber and plastics hoses and hose assemblies – Vocabulary (Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Словарь).

ISO 10619-1:2017 Rubber and plastics hoses and tubing – Measurement of flexibility and stiffness – Part 1: Bending tests at ambient temperature (Рукава и трубки резиновые и пластиковые. Измерение гибкости и жесткости. Часть 1. Испытания на изгиб при температуре окружающей среды).

ISO 10619-2:2017 Rubber and plastics hoses and tubing — Measurement of flexibility and stiffness — Part 2: Bending tests at sub-ambient temperatures (Рукава и трубки резиновые и пластмассовые. Измерение гибкости и жесткости. Часть 2. Испытания на изгиб при температурах ниже температуры окружающей среды).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO  8330.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Онлайн платформа ISO: доступна по адресу  https://www.iso.org/obp;

- IEC Электропедия: доступна на  http://www.electropedia.org/.

- Классификация

Рукава обозначаются как один из следующих типов в зависимости от их максимального рабочего давления:

- Тип 1: Низкое давление - рассчитан на максимальное рабочее давление 0,6 МПа    (6 бар);

- Тип 2: Среднее давление - рассчитано на максимальное рабочее давление 1,0 МПа (10 бар);

- Тип 3: Высокое давление - рассчитан на максимальное рабочее давление 2,5 МПа (25 бар).

- Материалы и конструкция

Рукав должен состоять из:

- резинового внутреннего слоя;

- армированного слоя, из натурального или синтетического текстиля, нанесенного любым подходящим способом;

- наружный резиновый слой.

Наружные и внутренние резиновые слои должны быть одинаковой толщины, концентрическими, чтобы соответствовать указанной минимальной толщине, и не иметь отверстий, пористости и других дефектов. Наружный слой может быть гладким, рифленым или с цветной тканью.

- Размеры

Внутренние диаметры и допуски

При проведении измерений в соответствии с ISO 4671 внутренние диаметры и их допуски должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Ровностенность

При определении в соответствии с ISO 4671, концентрические данные, основанные на общем показании индикатора между внутренним диаметром и внешней поверхностью крышки, должны быть не более 1,0 мм для рукавов с внутренним диаметром до 76 мм включительно, и не более 1,5 мм для рукавов с внутренним диаметром более 76 мм.

Допуск длины

При измерении в соответствии с ISO 4671 допуск отрезка по длине должен быть таким, как указано в ISO 1307.

Минимальная толщина внутреннего и внешнего слоя

При измерении в соответствии с ISO 4671 минимальная толщина внутреннего слоя плюс внешний слой должен  составлять 1,5 мм. Если внешний слой рифленый, глубина канавок не более 50 % толщины внешнего слоя.

Таблица 1 – Внутренние диаметры и допуски

| Внутренний диаметр | Допуски |
| --- | --- |
| мм | мм |
| 10,0 | ± 0,75 |
| 12,5 | ± 0,75 |
| 16,0 | ± 0,75 |
| 19,0 | ± 0,75 |
| 25,0 | ± 1,25 |
| 32,0 | ± 1,25 |
| 38,0 | ± 1,50 |
| 50,0 | ± 1,50 |
| 63,0 | ± 1,50 |
| 7,0 | ± 1,50 |
| 100,0 | ± 2,00 |

- Физико-механические свойства

Резиновые смеси

При проведении измерения методами, перечисленными в таблице 2, физико-механические свойства смесей, используемых для внутреннего и внешнего слоя, должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Испытания должны проводиться либо на образцах, взятых из рукава, либо на отдельных вулканизированных слоев толщиной 2 мм, вулканизированных в условиях изготовления рукавов.

Таблица 2 – Физико-механические свойства резиновых смесей

| Свойства | Требования |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренний | Покрытие |  |
| Минимальная прочность на растяжение | 5,0 МПа (50 бар) (типы 1 и 2) 7,0 МПа (70 бар) (тип 3) | 5,0 МПа (50 бар) (типы 1 и 2) 7,0 МПа (70 бар) (тип 3) | ISO 37 (образец для испытаний в форме двойной лопатки) |
| Минимальное удлинение при разрыве | 200 % | 200 % | ISO 37 (образец для испытаний в форме двойной лопатки) |
| Сопротивление старению: |  |  | ISO 188:2011 (3 дня при (100 ± 1) °C, воздушно-тепловой метод; ISO 37 (образец для испытаний в форме двойной лопатки) |
| —Изменение прочности на разрыв от первоначального значения (макс.) | ± 25 % | ± 25 % |  |
| — Изменение удлинения при разрыве от исходного значения (макс.) | ± 50 % | ± 50 % |  |

Готовый рукав

При измерении методами, перечисленными в таблице 3, физико-механические свойства готовых рукавов должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

Таблица 3 –  Физико-механические свойства готовых рукавов

| Свойства | Требования | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Испытательное давление при 23 °C | 0,9 МПа (9 Бар) (Тип 1) 1,5 МПа (15 Бар) (Тип 2) 5,0 МПа (50 Бар) (Тип 3) | ISO 1402 |
| Изменение длины при испытательном | ± 7 % | ISO 1402 |
| Минимальное давление разрыва | 1,8 МПа (18 Бар) (Тип 1) 3,0 МПа (30 Бар) (Тип 2) 10,0 МПа (100 Бар) (Тип 3) | ISO 1402 |
| Адгезия между компонентами | 1,5 кН/м (мин) | ISO 8033 |
| Озоностойкость | Не наблюдается трещин при увеличении в 2 крат | ISO 7326:2016, метод 1 с внутренним диаметром до 25 мм, метод 2 или 3 для других размеров |

Окончание таблицы 3

| Свойства | Требования | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Гибкость при 23 °C | T/D не менее 0,8 | ISO 10619-1:2017, метод А1 |
| Низкотемпературная гибкость | Трещин не должно быть обнаружено, и рукав должен пройти испытание на герметичность, указанное выше. | ISO 10619-2:2017, метод В, при (25 ± 2) °C |

- Маркировка

На рукав должна быть нанесена четкая и несмываемая маркировка, содержащая следующую информацию:

- наименование или идентификация изготовителя, например, XXX;

- ссылка на настоящий стандарт, то есть СТ РК ISO 1403;

- тип рукава, например, Тип 2;

- внутренний диаметр в миллиметрах, например, 25;

- максимальное рабочее давление в мегапаскалях или барах, например 1,0 МПа            (10 бар);

- квартал и год изготовления, например, 1QXX.

Пример – XXX / СТ РК ISO 1403 / Тип 2/25 / 1,0 МПа (10 бар) / 1QXX.  В случае b) изготовитель рукава должен использовать последнее издание настоящего стандарта, в противном случае в маркировке указывается год издания.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в  таблице В.А.1. и В.А.2

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 188:2011 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Accelerated ageing and heat resistance tests (Каучук вулканизованный или термопластичный. Испытания на ускоренное старение и теплостойкость). | IDT | ГОСТ ISO 188-2013 Резина или термоэластопласты. Испытания на ускоренное старение и теплостойкость |
| ISO 1307:2006 Rubber and plastics hoses – Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and tolerances on cut-to-length hoses (Рукава резиновые и пластиковые. Размеры, минимальные и максимальные внутренние диаметры, допуски на мерные длины). | IDT | ГОСТ ISO 1307-2013 Рукава резиновые и пластиковые. Размеры, минимальные и максимальные внутренние диаметры, допуски на мерные длины |
| ISO 1402:2009 Rubber and plastics hoses and hose assemblies – Hydrostatic testing (Рукава резиновые и пластмассовые рукава в сборе. Гидростатические испытания). | IDT | СТ РК ISO 1402-2013 Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Гидравлические испытания |
| ISO 8330:2014 Rubber and plastics hoses and hose assemblies – Vocabulary (Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Словарь). | IDT | СТ РК ISO 8330-2018 Рукава и рукава в сборе резиновые и Пластмассовые. Словарь. |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 37:2017 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tensile stress-strain properties (Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение упругопрочностных свойств при растяжении). | ISO 37:2011 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tensile stress-strain properties (Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение упругопрочностных свойств при растяжении) | IDT | ГОСТ ISO 37-2013 Резина или термопластик. Определение упругопрочностных свойств при растяжении |
| ISO 7326:2016 Rubber and plastics hoses – Assessment of ozone resistance under static conditions (Рукава резиновые и пластмассовые. Оценка стойкости к озону в статических условиях). | ISO 7326:2006 Rubber and plastics hoses -- Assessment of ozone resistance under static conditions (Рукава резиновые и пластмассовые. Оценка стойкости к озону в статических условиях). | IDT | ГОСТ ISO 7326-2015 Рукава резиновые и пластиковые. Определение озоностойкости в статических условиях |
| ISO 10619-1:2017 Rubber and plastics hoses and tubing – Measurement of flexibility and stiffness – Part 1: Bending tests at ambient temperature (Рукава и трубки резиновые и пластиковые. Измерение гибкости и жесткости. Часть 1. Испытания на изгиб при температуре окружающей среды). | ISO 10619-1:2011 Rubber and plastics hoses and tubing – Measurement of flexibility and stiffness – Part 1: Bending tests at ambient temperature (Рукава и шланги резиновые и пластмассовые. Измерение гибкости и жесткости. | IDT | СТ РК ISO 10619-1-2013 Рукава шланги резиновые и пластмассовые. Измерение гибкости и жесткости. Часть 1. Испытания на изгиб при температуре окружающей среды |

УДК 678-462:006.354                                                                МКС ICS 23.040.70 (IDT)

Ключевые слова: рукава резиновые, текстиль, технические условия, резиновые смеси

УДК 678-462:006.354                                                                МКС ICS 23.040.70 (IDT)

Ключевые слова: рукава резиновые, текстиль, технические условия, резиновые смеси

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | К.Мұхамбетиярова |