Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Карандаши механические и грифели общего назначения

ГРАФИТОВЫЕ ГРИФЕЛИ

Часть 2

Классификация, размеры, качество и методы испытаний

СТ РК ISO 20318-2 –20__

(ISO 20318-2:2019 Mechanical pencils and leads for general use – Classification dimensions, quality and test methods – Part 2: Black leads, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 20318-2:2019 Mechanical pencils and leads for general use – Classification dimensions, quality and test methods – Part 2: Black leads (Карандаши механические и грифели общего назначения. Классификация, размеры, качество и методы испытаний. Часть 2. Графитовые грифели)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 10, «Техническая документация по продукту».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических стандартов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные стандарты актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Стандарты по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4	Классификация	2

5	Качество	3

5.1	Предел прочности при изгибе	3

5.2	Степень твердости	3

6	Размеры	4

7	Методы испытаний	5

7.1	Условия испытаний	5

7.2	Предел прочности при изгибе	5

7.3	Степень твердости	6

7.4	Размер	11

8	Обозначение	12

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	14

Введение

Настоящий стандарт был разработан вследствие увеличения популярности механических карандашей и их грифелей среди учащихся, которые используют их для письма, и где разновидность степеней твердости и толщины (обозначенных как маркировочный диаметр) грифелей расширялось вследствие различных типов использования. Следует отметить, что весь объем производства механических карандашей с каждым годом увеличивается, а производство механических карандашей для технических чертежей сокращается.

Несмотря на эти последние тенденции, стандарт ISO 9177-1 был пересмотрен в 2011 году с ограничением использования только технических чертежей.

Следовательно, очевидно, что настоящий стандарт необходим для общего пользования и что он должен быть независим от технических чертежей. Серия ISO 20318 состоит из двух частей: механических карандашей и черных грифелей.

Комплект механического карандаша и грифеля одинакового маркировочного диаметра должен быть полностью взаимодействующим и должен быть совместим даже с карандашами и грифелем разных производителей.

Следует также отметить, что существуют две проблемы, которые не были решены с момента издания первого соответствующего стандарта. Во-первых, при маркировке этикеток диаметров на механических карандашах и корпусах грифелей существуют два обозначения: 0,35 и 0,3 и 1,0 и 0,9. Настоящий стандарт проясняет данный вопрос обозначения, точно определяя диаметры. Во-вторых, научного определения степени твердости грифелей пока не существует. Несмотря на то, что в настоящем стандарте устанавливает исключительно количественный метод оценки, качественная оценка оказалась неизбежной. Поэтому этот вопрос остается нерешенным.

Название третьего издания стандарта ISO 9177-1:2016 года было пересмотрено, чтобы четко отличить его от настоящего стандарта с добавлением слов «для технических чертежей».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Карандаши механические и грифели общего назначения

ГРАФИТОВЫЕ ГРИФЕЛИ

Часть 2

Классификация, размеры, качество и методы испытаний

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию, размеры, качество и методы испытаний на графитовый грифель, используемый для механических карандашей для письма, в соответствии с ISO 20318-1.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применимо только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется самое последнее издание указанного стандарта (включая любые изменения).

ISO 5-3:2009 Photography and graphic technology – Density measurements – Part 3: Spectral conditions (Фотография и полиграфические технологии. Денситометрия. Часть 3. Спектральные условия).

ISO 12757-1:2017 Ball point pens and refills – Part 1: General use (Авторучки шариковые и сменные стержни. Часть 1. Общее применение).

ISO 14145-1:2017 Roller ball pens and refills – Part 1: General use (Авторучки шариковые и сменные стержни к ним. Часть 1. Общее назначение).

ISO 20318-1:2019 Mechanical pencils and leads for general us – Classification dimensions, quality and test methods – Part 1: Mechanical pencils (Карандаши механические и грифели общего назначения. Классификация, размеры, качество и методы испытаний. Часть 1. Карандаши механические).

JIS S 6005:2007 Leads for mechanical pencils (Грифели для механических карандашей)

- Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются термины по ISO 20318-2, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Онлайн платформа ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp;

- IEC Электропедия: доступна на http://www.electropedia.org/.

_____________________________________________________________________________Проект, редакция 1

3.1  Графитовый грифель (black lead): Твердый  пишущий материал для механического карандаша, который состоит из материалов черного цвета (например, графита) и стирающего связывающего вещества.

3.2   Степень твердости (hardness degree): Комбинация двух буквенно-цифровых

или  буквенных символов, используемых для обозначения твердости и плотности (степень насыщенности) грифеля при использовании в письме.

Примечания

- См. таблицу 1.

- Степень твердости увеличивается от 6B до 9H, степень плотности линии увеличивается от 9H до 6B.

- HB выражает среднюю степень твердости.

- Научное определение степени твердости пока не существует.

3.3 Маркировочный диаметр (marking diameter): Числовой символ, используемый  для классификации грифеля по толщине (диаметру) грифеля.

Примечание – Они используются для маркировки или этикетирования набора запасных грифелей к механическому карандашу для обозначения соответствующего механического карандаша, указанного в             ISO 20318-1.

- Классификация

Графитовые грифели для механических карандашей общего назначения должны классифицироваться по степени твердости и маркировочному диаметру, как указано в таблице 1.

Таблица 1 –  Классификация

| Маркировочный диаметр (см. 3.3) | Степень твердости (см. 3.2) | Информативный |
| --- | --- | --- |
|  |  | Номинальный диаметр (см. ISO 9177-2) |
| 0,2 | F, HB, B, 2B | – |
| 0,3 | 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B | 0,35 |
| 0,4 |  | – |
| 0,5 | 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B | 0,5 |
| 0,7 | 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B | 0,7 |
| 0,9 | 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B | 1,0 |
| 1,3 | 2H, H, F, HB, B, 2B | – |
| 1,4 |  | –а |
| 2,0 | 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B | 2,0 |
| _____________________ а 1,4 - ширина линии, соответствующая ISO 128-20. |  |  |

- Качество

Предел прочности при изгибе

Предел прочности при изгибе графитовых грифелей должен соответствовать спецификациям, указанным в таблице 2, в которой приведено минимальное значение для каждого маркировочного диаметра при испытаниях в соответствии с 7.2.

Таблица 2 – Предел прочности при изгибе графитового грифеля

Размеры в миллиметрах

| Степень твердости | Предел прочности при изгибе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маркировочный диаметр (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 2,0 |
| 9H, 8H, 7H | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| 6H, 5H | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 |
| 4H, 3H | – | 265 | 230 | 200 | 180 | 105 | – | – |  |
| 2H, H |  |  |  |  |  |  | – | – |  |
| F, HB | 300 | 240 | 215 | 190 | 160 | 95 | 85 | 80 | 70 |
| B, 2B | 230 | 20 | 185 | 150 | 140 | 90 | 80 | 70 | 40 |
| 3B, 4B | – | – | – |  | – |  | – | – |  |
| 5B, 6B | – | – | – | – | – | – | – | – |  |

Степень твердости

Степень твердости графитовых грифелей должна оцениваться количественно и качественно, поскольку ее научного определение еще не существует (см. 3.2).

Степень твердости должна быть определена количественно плотностью записи с использованием механизма для записи. Плотность записи HB должна соответствовать спецификации A (записной тип) или B (спиральный тип) приведенной в таблице 3, для грифелей одной и той же марки порядок плотности записи не должен прерываться или изменяться при проведении испытании в соответствии с 7.3.2 а) - с)

Значение должно быть подтверждено качественно в порядке плотности и твердости по мере написания. Порядок плотности и твердости грифелей одной и той же марки не должен прерываться или изменяться при проведении испытании в соответствии с 7.3.3.

Таблица 3 – Плотность записи НВ

| Маркировочный диаметр (мм) | Тип механизма |  |
| --- | --- | --- |
|  | А: Записной тип | В: спиральный тип |
| 0,2 | От 0,15 до 0,30 | От 0,25 до 0,45 |
| 0,3 |  |  |
| 0,4 | От 0,25 до 0,45 |  |
| 0,5 |  |  |
| 0,7 |  | От 0,30 до 0,50 |
| 0,9 |  |  |
| 1,3 |  |  |
| 1,4 |  |  |
| 2,0 |  |  |

- Размеры

Фактический диаметр графитового грифеля должен соответствовать спецификациям, приведенным в таблице 4 при измерении в соответствии с 7.4.

Длина грифеля с маркировочным диаметром от 0,2 мм до 1,4 мм должна составлять (60 ± 1) мм, а для маркировочного диаметра 2 мм должна составлять (130 ± 1) мм соответственно. Однако длина может быть изменена до любого размера, по взаимному соглашению между покупателем и поставщиком.

Таблица 4 –  Размеры графитового грифеля

Размеры в миллиметрах

| Диаметр грифелей |  | Длина | Информативный |
| --- | --- | --- | --- |
| Маркировочный диаметр | Диапазон фактического диаметра грифелей для механических карандашей | Рекомендуемое значение | Номинальный диаметр (см. ISO 9177-2) |
| 0,2 | От 0,27 до 0,29 | 60 ± 1 | – |
| 0,3 | От 0,37 до 0,39 |  | 0,35 |
| 0,4 | От 0,46 до 0,48 |  | – |
| 0,5 | От 0,55 до 0,58 |  | 0,5 |
| 0,7 | От 0,69 до 0,73 |  | 0,7 |
| 0,9 | От 0,88 до 0,92 | 60 ± 1 | 1 |
| 1,3 | От 1,25 до 1,32 |  | – |
| 1,4 | От 1,37 до 1,44 |  | –а |
| 2,0 | От 1,95 до 2,05 | 130 ± 1 | 2,0 |
| а 1,4 - ширина линии, соответствующая ISO 128-20. |  |  |  |

- Методы испытаний

Условия испытаний

Если не указано иное, испытание должно проводиться при обычной температуре   (20 ± 15) °С и обычной относительной влажности (65 ± 20) %

Предел прочности при изгибе

Образец для испытания на прочность при изгибе должен состоять из 10 грифелей, взятых случайным образом из наименьшего контейнера. Если в наименьшем контейнере содержится 10 грифелей или меньше, в качестве образца отбираются все грифели.

Метод испытания показан на рисунке 1. Необходимо приложить нагрузку на грифель с постоянной скоростью 10 мм/мин  и на половине расстояния между двумя опорными стержнями, как указано в таблице 5. Затем необходимо измерить значение нагрузки в момент поломки грифеля и рассчитать прочность при изгибе по формуле (1).

σ=8Flπd3                                                                    (1)

где  σ – предел прочности при изгибе, Мпа;

F – среднее значение нагрузки для 10 образцов или всех образцов, если количество менее 10, Н;

l – расстояние между опорными стержнями, фактическое значение производительности на основании таблицы 4, мм;

d – диаметр грифеля, мм.

Форма верхней части (радиус R) для приложения нагрузки и двух опорных стержней должна соответствовать значению R = (0,2 ± 0,02) мм.

Условные обозначения:

1 опорный стержень;

2 грифель;

F нагрузка (Н);

d диаметр грифеля (мм);

l расстояние между опорными стержнями (мм) фактическое значение производительности на основе таблицы 4;

R  Радиус (мм).

Рисунок 1 – Метод испытания предела прочности при изгибе

Таблица 5 –  Расстояние между опрными стержнями

Размеры в милеметрах

| Маркировочный диаметр | Растояние |
| --- | --- |
| 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,9; 1,3; и 1,4 | От 20 до 40 |
| 2,0 | От 40 до 60 |

Степень твердости

7.3.1 Общие положения

Образец для испытания на степень твердости должен состоять из пяти грифелей, взятых случайным образом из наименьшего контейнера. Если в наименьшем контейнере содержится 10 грифелей или меньше, в качестве образца отбираются все грифели.

7.3.2 Плотность записи

Испытание на плотность записи должно соответствовать следующим условиям:

- Используя прибор записного типа (метод A), как показано на рисунке 2 и                рисунке 3, либо спирального типа (метод B), как показано на рисунке 4 и рисунке 5, необходимо нарисовать линию с использованием образца на бумаге, предварительно подготовленного при температуре и относительной влажности, указанных в таблице 6, в течение 12 ч или более;

- Необходимо измерить плотность линии в середине записной линии, либо в четырех точках в случае метода A, как показано на рисунке 3, либо в трех точках в случае метода B, как показано на рисунке 5, используя денситометр.

Условия измерения должны соответствовать таблице 6.

Таблица 6 –  Испытательные условия для измерения плотности записи

|  | Тип механизма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А: Записной тип |  | В: Спиральный тип |  |
| 1) Бумага для записи | Соответственно с ISO 12757-1, ISO 14145-1 и JIS S 6005 |  |  |  |
| 2) Температура комнаты | (23 ± 5) °С |  | (23 ± 2) °С |  |
| 3) Относительная влажность комнаты | (65 ± 5) % относительной влажности |  | (65 ± 5) % относительной влажности |  |
| 4) Нагрузка во время записи | Маркировочный диаметр (мм) | Нагрузка | Маркировочный диаметр (мм) | Нагрузка |
|  | 0,2 | 2 Н | 0,2 | (0,6 ± 0,05) N |
|  | 0,3 |  | 0,3 | (1,1 ± 0,05) N |
|  | 0,4 | 3 Н | 0,4 |  |
|  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | 0,7 |  | 0,7 | (1,9 ± 0,05) N |
|  | 0,9 |  | 0,9 | (2,4 ± 0,05) N |
|  | 1,3 |  | 1,3 |  |
|  | 1,4 |  | 1,4 |  |
|  | 2,0 |  | 2 | (3,4 ± 0,05) N |
| 5) Скорость записи | 50 мм/с (= 3,0 м/мин) |  | 75 мм/с (= 4,5 м/мин) |  |

Окончание таблицы 6

|  | Тип механизма |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А: Записной тип |  |  | В: Спиральный тип |  |
| 6) Шаг записи или скорость подачи бумаги для записи | Маркировочный диаметр (мм) |  | Наклон | Маркировочный диаметр (мм) | Скорость подачи |
|  | 0,2 |  | 0,5 мм | 0,2 | 10 мм/мин |
|  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
|  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  | 0,7 |  |  | 0,7 | 15 мм/мин |
|  | 09 |  |  | 09 | 20 мм/мин |
|  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |
|  | 1,4 |  |  | 1,4 |  |
|  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 7) Расстояние между записями | 6,0 м ± 1,0 м |  |  | ≥ 25 м с 3 мм грифельным выступом |  |
| 8) Угол удержания грифеля | 0,2 мм | 90 ° |  | 70 |  |
|  | От 0,3 до 2,0 мм | 75 ° |  |  |  |
| 9) Форма верхушки грифеля | От 0,2 до 1,4 мм необходимо использовать фактически |  |  | От 0,2 мм до 2,0 мм необходимо использовать фактически |  |
|  | 2 мм; Необходимо заточить под углом (17 ± 1) ° в круглой конической форме и привести его верхний диаметр до (0,6 ± 0,1) мм |  |  |  |  |
| 10)движение грифеля | За один оборот рисования линии грифель приводиться к вращению один раз |  |  | От 0,5 об / мин до 1,0 об / мин |  |
| 11) Прибор для измерения плотности | Спектрофотометр, указанный в устройстве, способном измерять визуальную плотность ISO в ISO 5-3: 2009, 6.1. Визуальная плотность ISO, DT (SH: sV), DR (SA: SV) или один эквивалент или превосходит это в точности |  |  |  |  |
| 12)диаметр точечного денситометра | От 3,4 мм до 4,0 мм |  |  | 4,5 мм |  |
| 13)Пример механизма | PL-1000 (от DEICY)а |  |  | HST10 (от HUTT)а |  |
| _______________________________ а PL-1000 и HST10 являются примерами доступных на рынке продуктов. Эта информация предоставлена для удобства пользователей данного стандарта и не является одобрением ISO этих продуктов. |  |  |  |  |  |

- При использовании спектрофотометра плотность записи рассчитывается по формуле (2), а в случае устройства, способного измерять визуальную плотность ISO, она должна соответствовать значению DR (плотность бумаги для записи равна нулевому значению). Необходимо вычислить среднее значение измерений отдельных образцов в четырех точках (в случае метода A) или в трех точках (в случае метода B). Средние значения всех испытанных образцов должны быть дополнительно усреднены для регистрации в качестве плотности грифеля.

D=log1ρ                                                                        (2)

где D – плотность;

ρ – коэффициент отражения (коэффициент отражения бумаги для записи равен 1).

Условные обозначения:

| 1 бумага для записи линий 2 шкворень 3 подставка для карандашей 4 образец 5 зажимной колпачок ручки 6 диск для установки угла наклона 7 устройство для подъема/спуска карандаша | 8 уровень руки 9 балансир 10 шкала зажима для установки равного угла 11 рукоятка рычага ускоренного возврата 12 вес нагрузки 13 зажимный диск для бумаги |
| --- | --- |

Рисунок 2 – Пример механизма записного типа

Условные обозначения:

1 позиция измерения

2 ширина записи линий

Рисунок 3 – Измерение точки плотности с помощью прибора записного типа

Условные обозначения:

| 1 штамповочная пластина 2 номера дисплея 3 распределительное устройство 4 световой выключатель – главный выключатель | 5 рулон тестовой бумаги 6 приемное устройство стержня 7 двигательная установка для подачи бумаги |
| --- | --- |

Рисунок 4 – Пример механизма спирального типа

Условное обозначение:

1 точка измерения

Рисунок 5 – Измерение точки плотности с помощью прибора спирального типа

7.3.3 Испытание записи

Испытание записи должно проводиться путем сравнения плотности и твердости записи, выполненного на одной и той же бумаге, с одинаковым давлением карандаша.

Необходимо провести испытание записи для грифелей одной и той же марки, соответственно с 7.3.2 a)-c) для грифелей всех степеней твердости. Следует провести визуальное/сенсорное сравнение, для подтверждения последовательного порядка плотности и твердости основываясь на результатах HB.

Размер

7.4.1 Диаметр

Диаметр измеряется прибором с точностью до 0,01 мм.

7.4.2 Длина

Длина измеряется прибором с точностью до 1 мм.

- Обозначение

Обозначение графитовых грифелей должно состоять из следующих элементов:

- графитовый грифель;

- номер настоящего стандарта, то есть СТ РК ISO 20318-2;

- маркировочный диаметр (мм);

- длина (мм);

- обозначение твердости;

- количество содержащихся внутри грифелей;

- наименование или сокращенное наименование фирмы-изготовителя.

Маркировка должна быть четко обозначена на каждой упаковке или на каждом контейнере и, при наличии возможности, на грифелях. Тем не менее, пункты  а) и g) могут быть исключены.

Для грифелей, попадающих непосредственно в руки пользователей, маркировка должна четко отображаться даже на самом маленьком контейнере.

Библиография

[1] ISO 554:1976  Атмосферы стандартные для кондиционирования и (или) испытаний. Технические требования (Standard atmospheres for conditioning and/or testing; Specifications)

[2] ISO 9177-1:2016  Карандаши механические для технических чертежей. Часть 1. Классификация, размеры, эксплуатационные характеристики и испытания (Mechanical pencils for technical drawings -- Part 1: Classification, dimensions, performance requirements and testing)

[3] ISO 9177-2:1989 Карандаши механические. Часть 2. Графитовые грифели. Классификация и размеры (Mechanical pencils; part 2: black leads; classification and dimensions)

[4] ISO 9177-3:1994  Карандаши механические. Часть 3. Графитовые грифели. Прочность на изгиб грифелей HB (Mechanical pencils - Part 3: Black leads - Bending strengths of HB leads)

[5] JIS Z 8703-83 Стандартные атмосферные условия для испытаний (Standard atmospheric conditions for testing)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным стандартам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным стандартам) приведены в  таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 20318-1:2019 Mechanical pencils and leads for general us – classification dimensions, quality and test methods – part 1: Mechanical pencils (Карандаши механические и грифели общего назначения. Классификация, размеры, качество и методы испытаний. Часть 1. Карандаши механические.) | IDT | СТ РК ISO 20318-1–* Карандаши механические и грифели общего назначения. Классификация, размеры, качество и методы испытаний. Часть 1. Карандаши механические. |
| _________________ * На стадии разработки |  |  |

УДК 744.346.8 :006.354                                                     МКС 97.180; 01.100.40 (IDT)

Ключевые слова: механический карандаш, проволочный калибр, чертеж, грифель

УДК 744.346.8 :006.354                                                     МКС 97.180; 01.100.40 (IDT)

Ключевые слова: механический карандаш, проволочный калибр, чертеж, грифель

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | К.Мұхамбетиярова |