Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Контроль неразрушающий

МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Словарь

СТ РК ISO 12707

(ISO 12707:2016 (E) Non-Destructive Testing – Magnetic particle testing — Vocabulary, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан от       .

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 12707:2016 Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Vocabulary (Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый контроль. Словарь).

Международный стандарт разработан Международным техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 135 «Неразрушающие методы контроля», Подкомитет SC 2 «Поверхностные методы».

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальной версией является текс на государственном и русском языке.

Степень соответствия – идентичная, IDT

Перевод с английского языка (en)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы: Закона Республики Казахстан: «О стандартизации» от 05.10.2018 г. № 183-VІ

## 5 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Контроль неразрушающий

МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Словарь

# Дата введения

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные термины, конкретно связанные с магнитопорошковым неразрушающим контролем.

2 Термины и определения

2.1 Способ смежных проводников (adjacent conductor technique): Намагничивание с помощью стержня или кабеля, расположенного близко к поверхности объекта контроля, но не контактирующего с поверхностью.

2.2 Ампер-витки (ampere turns): Произведение числа витков обмотки катушки, по которой протекает электрический ток, на значение силы тока в амперах.

2.3 След дуги (arcing strike): Местное повреждение поверхности объекта контроля из-за горения дуги вследствие недостаточного электрического контакта.

2.4 Дисперсионная среда (carrier liquid): Жидкость, в которой магнитные частицы (2.30) находятся в взвешенном состоянии для способа влажного нанесения.

2.5 Центральный проводник (central conductor): Жесткий или мягкий проводник, вставляемый внутрь полой детали или в отверстия, по которому пропускается электрический ток при циркулярном намагничивании объекта контроля.

2.6 Циркулярное намагничивание (circular magnetization): Намагничивание объекта контроля пропусканием электрического тока через объект или специальный проводник, расположенный около или внутри объекта контроля, при котором магнитный поток замкнут в объекте контроля.

2.7 Способ катушки (coil technique): Намагничивание с помощью гибкого кабеля или жесткой катушки для контроля всего изделия или его части. .

2.8 Цветные магнитные индикаторы (coloured detection medium): Магнитные порошки различных цветов, предназначенные для испытаний в видимой части спектра.

2.9 Концентрат (concentrate): среда для обнаружения поставляется в форме, требующей разбавления перед использованием.

2.10 Модификатор (conditioning agent): добавка в водную среду, используемая для улучшения ее свойств, которые могут включать в себя увлажнение, противовспенивающее вещество и ингибиторы коррозии.

2.11 Регулятор тока постоянной величины (constant current control): устройство для поддержания установленного тока.

Проект, редакция 1

2.12 Контактная площадка (contact pad): сменная подложка обычно в виде медной оплетки, размещенная в контактных точках для улучшения электрического соединения.

2.13 Метод непрерывного намагничивания (continuous magnetization technique): метод, при котором среда обнаружения применяется при намагничивании.

2.14 Контрастная краска (contrast aid paint): тонкое покрытие или пленка, нанесенные на поверхность для улучшения видимости показаний с использованием цветной среды обнаружения (2.8).

2.15 Техника движения тока (current flow technique): намагничивание путем пропускания тока через компонент.

2.16 Генератор тока (current generator): источник тока для намагничивания.

2.17 Среда обнаружения (detection medium): магнитные частицы (2.30), взвешенные в жидкости-носителе или в виде сухого порошка, готовые к использованию.

2.18 Метод сухого порошка (dry powder technique): применение магнитных частиц (2.30), взвешенных в воздухе в момент использования .

2.19 Стационарное оборудование (fixed installation): стационарное оборудование, обеспечивающее магнитное поле для испытания компонентов.

2.20 Техника гибкой катушки (flexible coil technique): намагничивание с помощью проводника, плотно обернутого вокруг компонента.

2.21 Флуоресцентная среда обнаружения (fluorescent detection medium): среда обнаружения, которая испускает видимый свет при возбуждении другим излучением, обычно УФ-А излучением. .

2.22 Индикатор магнитного потока (flux indicator): магнитно-потоковый маневровый детектор, содержащий искусственные разрывы.

2.23 флуоресцентная устойчивость (fluorescent stability): способность средства обнаружения поддерживать флуоресцентные свойства.

2.24 Метод индуцированного тока (induced current flow technique): электрический ток в компоненте кольцевого типа, полученный путем его преобразования во вторичный элемент трансформатора.

2.25 Испытание подъемом (lift test): функциональная проверка портативных электромагнитов с помощью силы притяжения.

2.26 Магнитная скамейка (magnetic bench): стационарное оборудование общего назначения, использующее технику магнитного потока (2.28) и/или технику движения тока (2.15).

2.27 Магнитный удлинитель (magnetic extender): ферромагнитная деталь, размещенная на конце детали для улучшения намагничивания.

2.28 Метод магнитного потока (magnetic flow technique): намагничивание путем индуцирования магнитного потока через компонент

2.29 Магнитная суспензия (magnetic ink): магнитные частицы (2.30), взвешенные в жидкости-носителе..

2.30 Магнитные частицы (magnetic particle): мелкодисперсный ферромагнитный материал, притягиваемый утечкой магнитного потока.

2.31 Содержание магнитных частиц (magnetic particle content): измерение магнитных частиц (2.30) в магнитных чернилах.

2.32 Магнитно-порошковая дефектоскопия (magnetic particle testing): метод неразрушающего контроля с использованием магнитных полей и средств обнаружения для выявления поверхностных и околоповерхностных разрывов в ферромагнитных материалах.

2.33 Магнитная запись (magnetic writing): форма ложной индикации из-за местного случайного намагничивания, иногда возникающая при контакте намагниченного компонента с испытуемым объектом.

2.34 Намагничивающаяся обмотка (magnetizing coil): расположение жесткого или гибкого проводника, обмотанного вокруг всего компонента или его части.

2.35 Механическая прочность (mechanical stability): способность среды обнаружения сохранять работоспособность в рабочих условиях.

2.36 Разнонаправленное намагничивание (multidirectional magnetization): одиночная операция намагничивания, которая создает изменяющееся по направлению поле в испытуемой детали.

2.37 Переносной электромагнит (клещи) (portable electromagnet (yoke) mechanical stability): переносное электрическое оборудование, используемое для метода магнитных потоков (2.28).

2.38 Электроды (prods): портативные электроды.

2.39 Остаточное магнитное поле (residual field): магнитное поле, оставшееся после намагничивания.

2.40 Метод жёсткой катушки (rigid coil technique): намагничивание с помощью катушки с фиксированными размерами.

2.41 Тангенциальное поле (tangential field): составляющая намагничивающего поля, параллельная поверхность.

2.42 Напряжённость тангенциального поля (tangential field strength): значение тангенциального поля (2.41).

2.43 Способ центрального проводника (threaded conductor technique): стержень или кабнль, проходящий через отверстие или проем, используемый для намагничивания.

Библиография

[1] ISO 12706 Non-destructive testing – Terminology – Terms used in penetrant testing (Контроль неразрушающий. Терминология. Термины, применяемые при контроле методом проникающих жидкостей).

[2] ISO 12718 Non-destructive testing – Eddy current testing – Vocabulary (Контроль неразрушающий. Контроль вихретоковый. Словарь).

[3] EN 1330-7:2005 Non-destructive testing — Terminology — Part 7: Terms used in magnetic particle testing (Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 7. Термины, применяемые при магнитопорошковом контроле).

МКС 19.100,01.0140.19 (IDT)

Ключевые слова: контроль неразрушающий, магнитопорошковый контроль, термины

ТК 76 «Неразрушающий контроль, техническая диагностика и мониторинг состояния»/ Non-destructive Testing, Diagnostics and Condition Monitoring»

Председатель ТК 76 								С.А. Заитова

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан:

Заместитель генерального директора

РГП Казстандарт										С.Ю. Радаев

) Ранее опубликован в качестве европейского стандарта EN 1330-6

) Ранее опубликован в качестве европейского стандарта EN 1330-5