Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Радиационная защита

ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЗАКРЫТЫЕ

Основные требования и классификация

СТ РК ISO 2919

(ISO 2919:2012 (E) Radiological protection – Sealed radioactive sources – General requirements and classification, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан от  .

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 2919:2020 (E) Radiological protection – Sealed radioactive sources – General requirements and classification (Радиационная защита. Источники ионизирующего излучения закрытые. Основные требования и классификация).

Международный стандарт разработан Международным техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 85, Ядерная энергетика, ядерные технологии и радиологическая защита, подкомитетом SC 2, Радиологическая защита.

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальной версией является текс на государственном и русском языке.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочный международный стандарт актуализирован.

Степень соответствия – идентичная, IDT

Перевод с английского языка (en)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы: Закона Республики Казахстан: «О стандартизации» от 05.10.2018 г. № 183-VІ

## 5 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Радиационная защита

ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЗАКРЫТЫЕ

Основные требования и классификация

# Дата введения

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает систему классификации закрытых источников излучения, основанную на характеристиках испытаний и конкретных общих требованиях, эксплуатационных испытаниях, производственных испытаниях, маркировке и сертификации. В нем предусмотрен комплекс испытаний, с помощью которых производители при использовании закрытых радиоактивных источников могут оценить безопасность своей продукции, а пользователи таких источников могут выбрать типы, которые подходят для требуемого применения, особенно когда речь идет о защите от выброса радиоактивных материалов с последующим подтверждением воздействия ионизирующего излучения. Настоящий стандарт может также служить руководством для регулирующих органов.

Испытания делятся на несколько групп, включая, например, воздействие аномально высоких и низких температур и различные механические испытания. Каждое испытание может проводиться по нескольким степеням опасности. Критерий прохождения или отказа зависит от утечки содержимого из закрытого источника излучения.

Примечание – Методы испытаний на утечку приведены в стандарте ISO 9978.

Несмотря на то, что настоящий  стандарт классифицирует закрытые источники по различным испытаниям, он не подразумевает, что закрытый источник сохранит свою целостность, если он будет непрерывно использоваться в соответствии с номинальной классификацией. Например, закрытый источник, испытанный в течение 1 часа при 600 °C, может сохранять или не сохранять свою целостность при непрерывном использовании при температуре в 600 °C.

Список основных типовых применений закрытых источников излучений с предлагаемым графиком испытаний для каждого применения приведен в таблице 3.

Испытания представляют собой минимальные требования, соответствующие применению в самом широком смысле. Факторы, которые следует учитывать при применении в особо тяжелых условиях, перечислены в 4.2.

Настоящий  стандарт не предпринимает попыток классифицировать конструкцию источников, метод их построения или их калибровку с точки зрения излучаемого излучения. Радиоактивные материалы внутри ядерного реактора, включая закрытые источники и топливные элементы, не рассматриваются в настоящем Международном стандарте.

Проект, редакция 1

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения)

ISO 361:1975 Basic ionizing radiation symbol. (Основной знак ионизирующего излучения).

ISO 9978:1992 Radiation protection – sealed sources – leakage test methods (Радиационная защита. Источники ионизирующего излучения закрытые. Методы испытаний на утечку).

ISO 9978:2020 Radiation protection – Sealed sources – Leakage test methods (Радиационная защита. Источники ионизирующего излучения закрытые. Методы испытаний на утечку).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Капсула (capsule): Защитная оболочка, используемая для предотвращения утечки радиоактивного материала

3.2 Устройство (device): Любой элемент оборудования, предназначенный для утилизации одного или нескольких закрытых источников

3.3 Имитатор закрытого источника (dummy sealed source): Копия закрытого источника, капсула которого имеет ту же конструкцию и сделана из тех же материалов, что и закрытый источник, который она представляет, но содержит вместо радиоактивного материала вещество, похожее на него настолько близко, насколько это практически возможно по физико-химическим свойствам

3.4 Выщелачиваемый материал (leachable): Растворимый в воде, дающий количество, превышающее 0,1 мг/г, на 100 мл в неподвижной воде, выдерживаемой при температуре 50 °С в течение 4 часов.

3.5 Утечка (leakage): Перенос содержащихся радиоактивных материалов из закрытого источника в окружающую среду

3.6 Герметичность (leaktight): Соответствующий предельным значениям, приведенным в таблице 1 ISO 9978: 1992, после испытания на герметичность

3.7 Обозначение модели (model designation): Уникальный термин производителя (номер, код или их комбинация), который используется для обозначения конкретной конструкции закрытого источника

3.8 Невыщелачиваемый (non-leachable): Нерастворимый в воде, дающий количество, менее 0,1 мг/г на 100 мл в неподвижной воде, выдерживаемой при температуре 50 °C в течение 4 часов.

3.9 Прототип закрытого источника (prototype sealed source): Оригинал закрытого источника, служащего образцом для изготовления всех закрытых источников, обозначенных одним обозначением модели

3.10 Закрытый источник (sealed source): Радиоактивный материал, загерметизированный в капсулу или связанный с материалом, к которому он плотно приклеен, причем эта капсула или скрепляющий материал достаточно прочны, чтобы поддерживать герметичность инкапсулированного источника в условиях использования и износа, для которых он был разработан

3.11 Источник для испытания (test source): Образец, используемый в эксплуатационных испытаниях, описанных в настоящем стандарте, из того же материала и конструкции, что и закрытые источники модели, для которых устанавливается классификация

Примечание – Источником для испытания может быть имитатор инкапсулированного источника , прототип или серийный источник.

3.12 Блок источника (source assembly): Закрытый источник, находящийся в держателе источника или прикрепленный к нему.

3.13 Держатель источника (source holder): Механическое устройство, способное удерживать закрытый источник

3.14 Источник в устройстве (source in device): Закрытый источник, который во время радиоактивного облучения остается внутри экранированного оборудования, обеспечивая тем самым некоторую механическую защиту во время использования

3.15 Незащищенный источник (unprotected source): Закрытый источник, с которого при использовании снимается радиоэкранирование

4 Классификация и обозначение

4.1 Обозначение

Классификация типа закрытого источника обозначается кодом ISO /, за которым следуют две цифры, указывающие год утверждения стандарта, используемого для определения классификации, за которым следует знак косой (дробной) черты (/), за которым следует буква, за которой следует пять цифр и набор круглых скобок, содержащий одну или несколько цифр.

Буква должна быть либо C, либо E:

– C - указывает, что активность закрытого источника не превышает уровня, указанного в таблице 2;

– E - указывает, что активность закрытого источника превышает уровень, указанный в таблице 2.

Пять цифр должны представлять собой номера классов, которые описывают характеристики для температуры, внешнего давления, ударов, вибрации и проколов, соответственно, в порядке, указанном в таблице 1. Если требуется, в скобки вставляется число, описывающее тип испытания на изгиб, которое прошел источник. Испытания на изгиб, необходимые для источников, имеющих особую форму (источник длинной тонкой формы, иглы для брахитерапии), перечислены в таблице 1, а конкретные требования приведены в 7.7. Чтобы удовлетворить критериям испытания, можно выполнить и описать несколько испытаний.

Скобки можно опустить, если испытания на изгиб не требуются.

Примеры

– типовая конструкция источника промышленной радиографии для незащищенного использования будет обозначена «ISO/11/C43515 (1)» или «ISO/11/C43515»;

– типовая конструкция источника для брахитерапии будет обозначена, как «ISO/11/C53211 (8)»;

– типовая конструкция источника облучателя будет обозначена, как «ISO/11/ E53424 (4.7)».

4.2 Классификация

Уровни классификации приведены в таблице 1. В таблице 1 приведен перечень условий испытаний в условиях окружающей среды с номерами классов, расположенных в порядке возрастания тяжести. Требования к эксплуатационным характеристикам, приведенные в таблице 3, не учитывают влияние пожара, взрыва и коррозии.

Таблица 1 – Классификация характеристик закрытого источника

| Испытание | Класс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X |
| Температура | Испытания нет | -40 °C (20 мин) +80 °C (1 ч) | -40 °C (20 мин) +180 °C (1 ч) | -40 °C (20 мин) +400 °C (1 ч) и термоудар до 20 °C | -40 °C (20 мин) +600 °C (1 ч) и термоудар до 20 °C | -40 °C (20 мин) +800 °C (1 ч) и термоудар до 20 °C | Не используется | Не используется | Специальное испытание |
| Внешнее давление | Испытания нет | 25 кПа от абсолютного до атмосферного | 25 кПа абсолютного до 2 МПа абсолютного | 25 кПа абсолютного до 7 МПа абсолютного | 25 кПа абсолютного до 70 МПа абсолютного | 25 кПа абсолютного до 170 МПа абсолютного | Не используется | Не используется | Специальное испытание |
| Удар | Испытания нет | 50 г от 1 м или эквивалентная передаваемая энергия | 200 г от 1 или эквивалентная передаваемая энергия | 2 кг от 1 м или эквивалентная передаваемая энергия | 5 кг от 1 м или эквивалентная передаваемая энергия | 20 кг от 1 м или эквивалентная передаваемая энергия | Не используется | Не используется | Специальное испытание |
| Вибрация | Нет испытания | 3 цикла по 10 мин от 25 Гц до 500 Гц при 49 м/с2 (5 г) a | 3 цикла по 10 мин 25 Гц до 50 Гц при 49 м/с2 (5 г) a и от 50 Гц до 90 Гц при 0,635 мм от пика до пика и от 90 Гц до 500 Гц при 98 м/с2 (10 г) a | 3 цикла по 30 мин от 25 Гц до 80 Гц при 1,5 мм, от пика до пика и от 80 Гц до 2 000 Гц при 196 м/с2 (20 г) a | Не используется | Не используется | Не используется | Не используется | Специальное испытание |
| Прокол | Нет испытания | 1 г от 1 м или эквивалентная передаваемая энергия | 10 г от 1 м или эквивалентная передаваемая энергия | 50 г от 1 м или эквивалентная передаваемая энергия | 300 г от 1 м или эквивалентная передаваемая энергия | 1 кг от 1 м или эквивалентная передаваемая энергия | Не используется | Не используется | Специальное испытание |
| Изгиб | Нет испытания | Испытание 7.7.1 100 Н (10,2 кг) для L/D > 15 | Испытание 7.7.1 500 Н (51 кг) для L/D > 15 | Испытание 7.7.1 1 000 Н (102 кг) для L/D > 15 | Испытание 7.7.1 2 000 Н (204 кг) для L/D > 15 | Испытание 7.7.1 4 000 N (408 кг) для L/D > 15 | Испытание 7.7.2 для L > 100 мм и для L/D > 10 | Испытание 7.7.3 для иглы для брахитерапии с L>30 мм | Специальное испытание |
| a 1 г = 9,8 м/с2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При оценке закрытых источников, производитель и пользователь должны учитывать вероятность пожара, взрыва, коррозии и т.д., а также возможные результаты таких событий. Факторы, которые следует учитывать при определении необходимости специального испытания, являются следующими:

a) последствия потери активности;

b) количество радиоактивного материала, содержащегося в закрытом источнике;

c) радионуклидная группа;

d) химическая и физическая форма радиоактивного материала;

e) среда, в которой хранится, перемещается и используется источник;

f) защита, обеспечиваемая закрытым источником или комбинацией источник-устройство.

В приложении С содержится некоторая общая информация о неблагоприятных условиях окружающей среды. Пользователь и изготовитель должны совместно принять решение о дополнительных испытаниях, если таковые проводятся, которым должен подвергаться закрытый источник.

В приложении D приводятся примеры специальных испытаний.

4.3 Определение классификации

Классификация каждого типа закрытого источника определяется одним из следующих методов:

– два испытуемых источника этой модели проходят каждое испытание из таблицы 1, как описано в разделе 7;

– инженерный анализ, который показывает, что модель с закрытым источником прошла бы испытания, предусмотренные в пункте 7, если бы эти испытания были проведены.

5 Требования уровня активности

Указанная активность закрытых источников, ниже которой не требуется отдельная оценка конкретного использования и конструкции, приведена в таблице 2 для каждой из четырех групп радионуклидов, определенных в Приложении А.

Закрытые источники, содержащие активность, превышающую установленную, подлежат дальнейшей оценке в отношении конкретного использования и конструкции. Для целей классификации уровень активности закрытого источника в соответствии с таблицей 2 должен рассматриваться на момент его изготовления.

За исключением случаев, когда это требуется, оценка конкретного использования и конструкции закрытого источника рассматривается только в том случае, если активность основного радионуклида превышает значение, указанное в таблице 2. Если деятельность превышает это значение, то спецификации закрытых источников рассматриваются в индивидуальном порядке.

Таблица 2. Указанная активность по радионуклидной группе

| Радиоактивное вещество | Активность |  |
| --- | --- | --- |
| (из Приложения A) | ТБк (Ки) |  |
|  | Выщелачиваемые | Невыщелачиваемые |
| A | 0,01 (0,3) | 0,1 (3) |
| B1 | 1,11 (30) | 11,1 (300) |
| B2 | 11,1 (300) | 111 (3 000) |
| C | 18,5 (500) | 185 (5 000) |

6 Требования к характеристикам

6.1 Общие требования

Для гарантии отсутствия поверхностного загрязнения, все закрытые источники должны быть испытаны после изготовления. Это должно быть выполнено в соответствии с одним из испытаний, указанных в ISO 9978: 1992, пункт 5.3. Все закрытые источники, после изготовления должны быть испытаны на отсутствие утечек. Испытание должно проходить в соответствии с одним или несколькими методами, указанными в стандарте ISO 9978.

Там, где это возможно, выход излучения устанавливается после изготовления. Для некоторых источников это может оказаться невозможным, и может быть заменено относительное измерение по сравнению с согласованной эталонной нормой или указанием радиоактивного содержания (например, бета-излучатели могут измеряться выходным током ионов или другими методами). Должна быть оценена активность содержания всех закрытых источников. Это можно сделать на основе результатов измерения мощности излучения или радиоактивного анализа партии материала, используемого при производстве.

Испытуемые закрытые источники должны подвергаться, как указано в настоящем документе, испытаниям, описанным в пункте 7. Классификация для модели с закрытым источником должна быть приведена в соответствии с пунктом 4.

Сертификат, содержащий результаты испытаний каждого закрытого источника, должен быть предоставлен в соответствии с разделом 9.

Каждый закрытый источник должен иметь маркировку в соответствии с разделом 8. Капсула с закрытым источником должна быть физически и химически совместима с ее содержимым.

В случае закрытого источника, полученного прямым облучением, капсула не должна содержать значительных количеств радиоактивного материала, если этот материал не связан надлежащим образом с материалом капсулы, а методы радиоактивных испытаний в соответствии с ISO 9978 показывают, что герметичный источник не имеет утечек.

Индикатор в испытуемом источнике должен быть растворим в растворителе, который не разрушает капсулу, и должен быть безопасным для использования при максимальной активности в испытуемой среде (например, приблизительно 1 МБк 137Cs).

6.2 Требования к стандартному использованию

Список некоторых стандартных областей применения, в которых используется закрытый источник, источник в сборе или источник в устройстве, вместе с минимальными требованиями к производительности, приведен в Таблице 3.

Может также потребоваться проведение нескольких испытаний или одного испытания на изгиб, указанных в пункте 7.7.

Для испытуемых источников, где отношение активной длины (L) к минимальному внешнему диаметру капсулы (D) равно или больше 15 (т.е. L/D ≥ 15), требуются испытания на изгиб, описанные в пункте 7.7.1. Например, для закрытых источников, используемых в облучателях категории I, требуется класс 4; для источников, используемых в облучателях категории II, III и IV, требуется класс 5.

Для испытуемых источников, где отношение активной длины (L) к минимальному внешнему диаметру капсулы (D) составляет 10 или более (т.е. L/D ≥ 10) и активная длина равна или больше 100 мм (т.е. L ≥ 100 мм), требуется испытание на изгиб, описанное в пункте 7.7.2 и относящееся к классу 7.

Для закрытых источников в виде игл для брахитерапии, имеющих активную длину (L), равную или превышающую 30 мм (т.е. L ≥ 30 мм), требуется испытание на изгиб, описанное в пункте 7.7.3, и относящееся к классу 8.

Эти требования учитывают нормальное использование и разумные случайные риски, но не включают воздействие огня, взрыва или коррозии.

Для закрытых источников, обычно устанавливаемых в устройствах, учитывается дополнительная защита, обеспечиваемая закрытому источнику самим устройством, при присвоении номера класса для конкретного использования.

Таким образом, для всех видов использования, показанных в таблице 3, номера классов указывают испытания, которым должен подвергаться закрытый источник, за исключением категории ионного генератора. Для них может быть испытан источник в полном сборе или источник в устройстве.

Описанные здесь испытания не охватывают все ситуации использования закрытых источников. Если условия конкретного использования или условия, связанные с потенциальными авариями, не соответствуют классификации, указанной в таблице 3, изготовитель и пользователь должны рассмотреть возможность проведения соответствующих испытаний на индивидуальной основе.

Цифры, приведенные в таблице 3, относятся к номерам классов, использованным в таблице 1.

6.3 Порядок установления требований к классификации и рабочим характеристикам

6.3.1 Создать соответствующую радионуклидную группу из приложения А.

6.3.2 Определить заданное значение активности в соответствии с таблицей 2.

6.3.3 Оценка опасностей, связанных с возгоранием, взрывом, коррозией и т. д., должна производиться для всех закрытых источников.

a) Если активность закрытого источника превышает допустимый уровень, указанный в таблице 2, или если существует значительная вероятность того, что источник подвергнется воздействию огня, взрыва и коррозии, должна быть проведена отдельная оценка требуемых испытаний, которая должна включать конструкцию источника и конкретное использование.

b) Если активность закрытого источника не превышает допустимого уровня, указанного в таблице 2, и если не выявлено никакой значительной опасности, то может быть использована минимальная классификация, необходимая для закрытого источника и его применения (смотреть 6.2).

6.3.4 После того, как необходимая минимальная классификация закрытого источника для конкретного приложения или использования установлена, требуемые стандарты производительности могут быть получены непосредственно из таблицы 1.

6.3.5 В качестве альтернативы, класс закрытого источника можно определить из таблицы 1, а подходящие приложения можно выбрать из таблицы 3.

Поскольку таблица 1 расположена в порядке возрастания степени опасности от класса 1 до класса 8, закрытые источники установленной классификации могут использоваться в любом подходящем приложении, имеющем такие же или менее строгие требования к характеристикам.

6.4 Рекомендованный срок службы (РСС)

6.4.1 Рекомендуемый срок службы (РСС) - это период времени, в течение которого производитель ожидает, что источник будет соответствовать заявленным эксплуатационным требованиям при проектировании в условиях окружающей среды и использования.

6.4.2 В конце РСС, или если проектные условия использования превышены, следует провести оценку, чтобы подтвердить его пригодность для дальнейшего использования, или источник должен быть заменен.

6.4.3 В конце РСС или в случае превышения расчетных условий использования, следует провести оценку с целью проверки его пригодности для дальнейшего использования или замены источника.

6.4.4 Оценка должна включать испытания на утечку и/или загрязнение, а также анализ конструкционной безопасности для источника и области применения, а также анализ воздействия на окружающую среду во время использования.

6.4.5 Индивидуальный источник может получить свой собственный РСС от квалифицированного органа, предпочтительно от производителя, на основании инспекции и технической оценки.

6.4.6 Пользователь несет ответственность за проведение плановых осмотров и испытаний, а также за поддержание исходных условий использования в соответствии с инструкциями производителя.

Таблица 3 -  Классификация закрытого источника и требования к рабочим характеристикам для типичного использования

|  |  | Класс закрытого источника, в зависимости от испытания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование закрытого источника |  | Температура | Давление | Удар | Вибрация | Прокол |
| Промышленная радиография | Закрытый источник | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 |
|  | Источник в устройстве | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Медицина | Радиография | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | Гамма-телетерапия | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
|  | Брахитерапия[2] a | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | Поверхностные аппликаторы b | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Гамма-измеритель | Незащищенный источник | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (средней и высокой энергии) | Источник в устройстве | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Бета-измерительные приборы и источники для низкоэнергетических гамма-измерительных приборов или рентгенофлуоресцентного анализа b |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Каротаж нефтяных скважин |  | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Портативный измеритель влажности и плотности (в том числе ручной или на тележке). |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общее применение источника нейтронов (исключая запуск реактора) |  | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Контрольные источники с активностью > 1 МБк |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Источники гамма-излучения d | Категория I b | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|  | Категории II, III и IV c | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Ионные генераторы c | Хроматография | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | Антистатические средства | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Дымовые детекторы b | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| a Изготовители и пользователи, возможно, пожелают сформулировать другие или специальные процедуры испытаний, которые представляют собой нормальное использование и вероятные аварийные условия. b Исключая газонаполненные источники. c Могут быть «испытаны источник» в устройстве и «источник в сборке». d Для настоящего Международного стандарта гамма-облучатели были разделены на четыре отдельные категории: Категория I: Автономный - Сухой источник хранения, Категория II: Панорамный - Сухой источник хранения, Категория III: Автономный - Влажный источник хранения, Категория IV: Панорамный - Влажный источник хранения. |  |  |  |  |  |  |

7 Методы испытаний

7.1 Общие положения

7.1.1 Процедуры испытаний, приведенные в этом разделе, являются приемлемыми процедурами для определения классификационных номеров характеристик. Все указанные критерии являются минимальными требованиями. Процедуры, которые могут быть продемонстрированы как минимум эквивалентно, также приемлемы. Все испытания, за исключением температурных испытаний, должны проводиться при температуре окружающей среды.

7.1.2 Не менее двух источников определенной модели должно быть проверено для каждого испытания и все они должны выдержать испытание в соответствии с определением, содержащимся в пункте 7.1.5.

7.1.3 Испытания следует проводить в наиболее уязвимой для испытания ориентации. Ориентацию следует определять с помощью инженерного анализа. В тех случаях, когда считается, что уязвимыми являются несколько ориентаций, испытания должны проводиться по всем уязвимым ориентациям с использованием, по крайней мере, двух источников испытаний.

7.1.4 Для каждого испытания могут использоваться разные испытуемые источники. Испытания могут выполняться в любом порядке и не обязательно должны быть кумулятивными.

7.1.5 Соответствие испытаниям следует определять по способности закрытого источника сохранять свою герметичность после каждого испытания. После каждого испытания источник должен быть осмотрен визуально на предмет потери целостности, а также должен пройти соответствующее испытание на утечку, проводимое в соответствии с ISO 9978. Если испытание на утечку проводится на моделированном источнике, необходимо обосновать пригодность выбранного метода.

7.1.6 Источник с несколькими оболочками считается прошедшим испытание, если может быть доказано, что по крайней мере, одна оболочка является герметичной после испытания.

7.2 Испытание на термопрочность

7.2.1 Приборы

Оборудование для нагрева или охлаждения должно иметь объем испытательной зоны, как минимум, в пять раз превышающий объем образца испытания.

7.2.2 Процедура

Все испытания проводятся на воздухе, за исключением испытаний при низких температурах, где допустимой альтернативой является атмосфера углекислого газа («сухой лед»).

Примечание – Использование сухого льда может привести к более низкой температуре, чем требуется.

Закрытые источники, подвергающиеся воздействию температур ниже температуры окружающей среды, должны быть охлаждены до температуры испытания менее чем за 45 мин.

Закрытые источники, которые будут подвергаться воздействию температур выше температуры окружающей среды, должны нагреваться в соответствии с температурным соотношением, указанным в таблице 4, или другой аналогичной кривой повышения температуры.

Таблица 4 – Температурно-временная зависимость для испытаний при температурах выше температуры окружающей среды

| Температура °C | Максимальный срок мин |
| --- | --- |
| 80 | 5 |
| 180 | 10 |
| 400 | 25 |
| 600 | 40 |
| 800 | 70 |

В случае классов 2 и 3, необходимо сохранять закрытые источники при верхней температуре испытания не менее 1 ч, с тем, чтобы они могли медленно охлаждаться до температуры окружающей среды в печи или в лабораторной среде.

Для классов 4, 5 и 6, необходимо сохранять закрытые источники при верхней температуре испытания в течение, как минимум 1 часа, затем их подвергают тепловому удару - перенося в течение 15 секунд на воду при температуре окружающей среды (около 20 °C). Как минимум в десять раз, расход воды в минуту должен превышать объем закрытого источника, а если вода стационарная, то ее объем должен быть не менее чем в двадцать раз больше объема закрытого источника.

7.3 Испытание на воздействие внешнего давления

7.3.1 Приборы

Манометр должен находиться в процессе калибровки и иметь диапазон давления, превышающий испытательное давление не менее чем на 10%. Вакуумметр должен быть способен считывать давление не менее 20 кПа в абсолютном выражении. Для испытаний при низком и высоком давлении, указанных в таблице 1, могут использоваться различные камеры для испытаний.

7.3.2 Процедура

Поместить закрытый источник в камеру и подвергать его испытательному давлению в течение двух периодов по 5 минут каждый. Испытание на низкое давление проводится на воздухе. Испытание под высоким давлением проводится гидравлическим методом с использованием воды в качестве среды, соприкасающейся с закрытым источником.

Гидравлическое масло не должно использоваться в непосредственном контакте с закрытым источником из-за возможности временного блокирования небольших утечек.

7.4 Испытание на ударную прочность

7.4.1 Приборы

7.4.1.1 Стальной молоток, верхняя часть которого оснащена средством крепления, а нижняя часть должна иметь внешний диаметр (25 ± 1) мм и плоскую ударную поверхность с закругленной до радиуса (3,0 ± 0,3) мм внешней кромкой.

Центр тяжести молота должен лежать на оси окружности, определяющей ударную поверхность; эта ось сама проходит через точку крепления. Масса молота для каждого класса испытаний приведена в таблице 1.

7.4.1.2 Стальная наковальня, масса которой как минимум в десять раз больше массы молота. Она должна быть жестко закреплена таким образом, чтобы во время удара она не деформировалась, и иметь ровную поверхность, достаточно большую, чтобы выдержать весь закрытый источник.

7.4.2 Процедура

Выберите массу молота в соответствии с выбранным классом испытаний, как показано в таблице 1.

Для всех высот падения измеряется расстояние падения между верхней частью закрытого источника, расположенного на наковальне, и лицевой стороной молота, находящейся в своем положении перед выпуском. Обычно эта высота составляет 1 м, за исключением случаев, разрешенных в Таблице 1 для эквивалентной передаваемой энергии.

Установить закрытый источник таким образом, чтобы он обеспечивал наиболее уязвимую зону для удара молотком. Опустить молот на источник.

7.5 Испытание на вибропрочность

7.5.1 Приборы

Необходимо использовать вибрационную машину, способную выполнять указанные испытания.

7.5.2 Процедура

Надежно закрепить источник на платформе вибрационной машины, чтобы он постоянно находился в жестком контакте с платформой.

Для классов 2 и 3 подвергнуть закрытый источник трем полным циклам испытаний для каждого указанного условия. Испытание проводится путем проверки всех частот в диапазоне с равномерной скоростью, от минимальной до максимальной, и возвращение к минимальной частоте через 10 минут или более. Проверить каждую ось источника, как указано ниже. Кроме того, продолжать испытание в течение 30 минут на каждой найденной резонансной частоте.

Для класса 4 подвергать закрытый источник трем полным циклам испытаний для каждого указанного условия. Испытание проводится путем проверки всех частот в диапазоне с равномерной скоростью, от минимальной частоты до максимальной частоты, и через 30 минут или больше, необходимо вернуться к минимальной частоте. Проверьте каждую ось источника, как указано ниже. Кроме того, продолжайте испытание в течение 30 минут на каждой найденной резонансной частоте.

Для целей этих испытаний, должны использоваться максимум три оси. У сферического источника одна ось выбирается произвольно. Источник с овальным или дисковым поперечным сечением имеет две оси, одну вращения и одну, взятую произвольно в плоскости, перпендикулярной «оси симметрии». Другие источники имеют три оси, взятые параллельно значительным внешним размерам.

7.6 Испытание на прокол

7.6.1 Приборы

7.6.1.1 Стальной молоток, верхняя часть которого оснащена средством крепления, а нижняя часть имеет жестко закрепленный штифт. Характеристики этого штифта должны быть следующими:

a) твердость: от 50 до 60 Роквелла С;

b) внешняя (свободная) высота: (6,0 ± 0,2) мм (внешняя сторона молота);

c) диаметр: (3,0 ± 0,1) мм;

d) ударная поверхность: полусферическая.

Центровая линия штифта должна совпадать с центром тяжести и точкой крепления молотка. Масса молота и штифта зависит от класса испытания.

7.6.1.2 Закаленная стальная наковальня, жестко закрепленная и имеющая массу, по крайней мере, в десять раз превышающую массу молота. Контактная поверхность между закрытым источником и опорой должна быть достаточно большой, чтобы предотвратить деформацию этой поверхности при проведении испытания на прокол. При необходимости можно использовать подставку для сохранения положения и точки контакта между испытуемым источником и наковальней.

7.6.2 Процедура

Для соответствующего класса необходимо выбрать массу молотка и штифта в соответствии с таблицей 1.

Для любой высоты падения, расстояние падения измеряется между верхней частью закрытого источника, расположенного на опоре, и острием штифта в его положении перед выпуском. Обычно эта высота составляет 1 м, за исключением случаев, предусмотренных в таблице 1 для эквивалентной подаваемой энергии.

Установить закрытый источник таким образом, чтобы он обеспечивал наиболее уязвимую зону к штифту. Опустить молоток на закрытый источник.

Если размеры и масса соответствующего закрытого источника не допускают неуправляемого падения, то в таком случае вводится фиксатор к точке прокола в гладкой вертикальной трубе.

7.7 Испытание на изгиб

7.7.1 Испытание на изгиб закрытых источников с LID ≥ 15

Настоящее испытание на изгиб применяется к закрытым источникам, имеющим L/D не менее 15, где L является активной длиной, а D - минимальным внешним диаметром или размером капсулы, перпендикулярным главной оси закрытого источника по его активной длине.

Классификация испытаний на изгиб основывается на приложении статической силы с использованием следующих параметров испытания и трех цилиндров, как показано на рисунке 1. Три цилиндра не должны вращаться и должны иметь продольные оси, параллельные друг другу. Цилиндры должны иметь гладкие поверхности и иметь достаточную длину, чтобы выдерживать полную контактную поверхность капсулы во время процедуры испытания. Все цилиндры должны быть изготовлены из твердого материала с твердостью по шкале Роквелла С от 50 до 55.

Следует проявлять осторожность, чтобы не прикладывать статическую силу слишком быстро, поскольку это увеличит эффективную силу.

Статическая сила должна применяться к наиболее уязвимой части закрытого источника. Статическая сила, применяемая для каждого класса испытаний на изгиб, указана в таблице 1.

В случае гибких закрытых источников, источник должен пройти испытание на изгиб, если он сохраняет свою целостность после помещения в испытательный станок, в то время как центральная линия центрального цилиндра проходит через плоскость, содержащую основные оси двух статических опорных цилиндров.

Условные обозначения

1 статическая сила

2 5D – сила цилиндров

3 плоскость держателей цилиндров

4 2D – держатели цилиндров

5 закрытый источник

Рисунок 1 - Параметры испытания на изгиб

7.7.2 Испытание на изгиб закрытых источников с L/D ≥ 10 и L ≥ 100 мм

Настоящее испытание на изгиб применяется к закрытым источникам, имеющим L/D 10 или более, и L равное 100 мм или более, где L является активной длиной, а D - минимальным внешним диаметром или размером капсулы, перпендикулярным главной оси закрытого источника по его активной длине.

Закрытый источник должен быть жестко закреплен в горизонтальном положении таким образом, чтобы половина его длины выступала из торца зажима. Ориентация образца должна быть такой, чтобы образец получил максимальное повреждение при ударе об его свободный конец плоской стороной стального молотка. Удар молотком должен наноситься по образцу таким образом, чтобы получить удар, эквивалентный удару в результате свободного вертикального падения весом 1,4 кг-1 м.

Молоток должен иметь внешний диаметр (25±1) мм и плоскую ударную поверхность с внешним краем, закругленным радиусом (3,0±0,3) мм.

Закрытые источники, прошедшие это испытание на изгиб, должны относиться к классу 7.

7.7.3 Испытание на изгиб для источников брахитерапии

Это испытание на изгиб должно применяться к закрытым источникам брахитерапии, имеющим общую длину 30 мм и более. [2]

Закрытый источник помещается в подходящее устройство таким образом, чтобы его можно было изогнуть под углом не менее 90° на радиус (3,0 ± 0,1) мм. Испытание проводится путем помещения приблизительно одной трети длины закрытого источника в устройство, захвата выступающей части с помощью подходящего инструмента (например, плоскогубцев) и приложения усилия, необходимого для изгиба источника по специфицированному радиусу под углом не менее 90°. После этого закрытый источник снова выпрямляется. Закрытые источники, которые проходят это испытание на изгиб, должны относиться к классу 8.

8 Маркировка источника

Во всех случаях, когда это физически возможно, капсула и источник в сборе должны быть прочно и разборчиво помечены следующей информацией в порядке приоритетности:

a) слово «радиоактивный»; там, где это невозможно, символ радиоактивности в соответствии со стандартом ISO 361;

b) название или символ изготовителя;

c) серийный номер;

d) массовое число и химический символ радионуклида;

e) для нейтронных источников – целевой (накопительный) элемент.

Маркировка капсулы должна быть выполнена до испытания закрытого источника.

9 Сертификат источника

Изготовитель должен представить сертификат на каждый закрытый источник или партию закрытых источников. В сертификате должно быть указано в каждом случае:

a) название производителя;

b) классификация, обозначенная кодом, указанным в пункте 4;

c) где применимо, номер свидетельства об утверждении специальной формы;

d) обозначение модели;

e) серийный номер;

f) краткое описание, включая химическое обозначение и массовое число радионуклида;

g) рекомендуемый срок службы;

h) активность содержимого, оцениваемая по результатам анализа используемого радиоактивного материала или по данным измерений выхода и поглощения излучения;

i) выход излучения, эквивалентное значение анализа в соответствии с эталонным стандартом или заявление о содержании;

j) используемый метод, результат и дата испытания на отсутствие поверхностного загрязнения;

k) используемый метод, результат и дата испытания на отсутствие утечек.

Пример сертификата на закрытый радиоактивный источник приведен в Приложении B.

Примечание – Кроме того, сертификат может содержать, в частности, подробное описание источника:

– для капсулы: размеры, материал, толщина и способ закрытия;

– для активного содержимого: химические и физические формы, размеры, масса или объем и подробные данные о значительных количествах радионуклидных примесей.

10 Обеспечение качества

Должна быть создана программа обеспечения качества в соответствии со стандартом ISO 9001 или эквивалентными стандартами для проектирования, производства, испытаний, проверки и документирования всех закрытых источников. Каждый изготовитель должен разработать программу обеспечения качества, соответствующую разрабатываемым и изготавливаемым источникам.

Приложение A

(информационное)

Классификация радионуклидов по их радиотоксичности

Следующая публикация основана на публикации 5 ICRP (Международная комиссия по радиологической защите)5[8]. Кроме того были включены нуклиды 125I, 67Ga, 87Y и 111.

Информация, приведенная в скобках, относится к классификации, рекомендованной Директивами Евратома 84/466[9] и 84/467[10], где (2), (3) и (4) указывают на классификацию по группам 2, 3 и 4, соответственно. Однако в настоящем Международном стандарте следует использовать группировку (A, B1, B2 или C), приведенную ниже.

Примечания

1 Принято считать, что публикация 5 ICRP устарела, но информация, полученная из нее и приведенная в настоящем документе, подходит для использования с данным Международным стандартом.

2 Существуют другие информативные национальные стандарты и международные руководящие документы, применимые к классификации радионуклидов и закрытых источников[12][13][14]. Эти системы классификации не входят в область применения настоящего международного стандарта.

| Группа A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 227Ac | 242Cm | 231Pa | 241Pu | 228Th |
| 241Am | 243Cm | 210Pb | 242Pu | 230Th |
| 243Am | 244Cm | 210po | 223Ra | 230U |
| 249Qf | 245Cm | 238Pu | 226Ra | 232U |
| 250Cf | 246Cm | 239Pu | 228Ra | 233U |
| 252Cf | 237Np | 240Pu | 227Th | 234U |

| Группа B1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 228Ac | 36Cl(3) | 125I | 212Pb | 160Tb(3) |
| 110mAg | 56Co(3) | 126I | 224Ra | 127mTe(3) |
| 211At | 60Co(3) | 131I | 106Ru | 129mTe(3) |
| 140Ba(3) | 134Cs | 133I(3) | 124Sb(3) | 234Th(3) |
| 207Bi(3) | 137Cs(3) | 114mIn | 125Sb(3) | 204Tl(3) |
| 210Bi | 152(13y) Eu | 192Ir(3) | 46Sc(3) | 170Tm(3) |
| 249Bk | 154Eu | 54Mn(3) | 89Sr(3) | 236U |
| 45Ca(3) | 181Hf(3) | 22Na(3) | 90Sr | 91Y |
| 115mCd | 124I | 230Pa | 182Ta(3) | 95Zr(3) |

| Группа B2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105Ag | 64Cu(4) | 43K | 143Pr | 97Tc(4) |
| 111Ag | 165Dy(4) | 85mKr(4) | 191Pt | 97mTc |
| 41Ar | 166Dy | 87Kr | 193Pt(4) | 99Tc(4) |
| 73As | 169Er | 140La | 197Pt | 125mTe |
| 74As | 171Er | 177Lu | 86Rb | 127Te(4) |
| 76As | 152(9,2h)Eu | 52Mn | 183Re | 129Te(4) |
| 77As | 155Eu(2) | 56Mn(4) | 186Re | 131mTe |
| 196Au | 18F(4) | 99Mo | 188Re | 132Te |
| 198Au | 52Fe | 24Na | 105Rh | 231Th |
| 199Au | 55Fe | 93mNb | 220Rn(4) | 200Tl |
| 131Ba | 59Fe | 95Nb | 222Rn | 201Tl(4) |
| 7Be(4) | 67Ga | 147Nd | 97Ru | 202Tl |
| 206Bi | 72Ga | 149Nd(4) | 103Ru | 171Tm |
| 212Bi | 153Gd | 63Ni | 105Ru | 48V |
| 82Br | 159Gd | 65Ni(4) | 35S(4) | 181W(4) |
| 14C | 197Hg | 239Np | 122Sb | 185W |
| 47Ca | 197mHg | 185Os | 47Sc | 187W |
| 109Cd(2) | 203Hg | 191Os | 48Sc | 135Xe(4) |
| 115Cd | 166Ho | 193Os | 75Se | 87Y |
| 141Ce | 130I | 32P | 31Si(4) | 90Y |
| 143Ce | 132I | 233Pa | 151Sm(2) | 92Y |
| 38Cl(4) | 134I(4) | 203Pb | 153Sm | 93Y |
| 57Co | 135I | 103Pd | 113Sn | 175Yb |
| 58Co | 115mIn(4) | 109Pd | 125Sn | 65Zn |
| 51Cr(4) | 190Ir | 147Pm | 85Sr | 69mZn |
| 131Cs(4) | 194Ir | 149Pm | 91Sr | 97Zr |
| 136Cs | 42K | 142Pr | 96Tc |  |

| Группа C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37Ar | 111mIn | 193mPt(3) | 96mTc | natural U |
| 58mCo | 113mIn | 197mPt | 99mTc | 131mXe |
| 134mCs | 85Kr | 87Rb | 232Th(2) | 133Xe |
| 135Cs | 97Nb | 187Re | natural Th(2) | 91mY |
| 71Ge | 59Ni | 103mRh | 235U | 69Zn |
| 3H | 15O(3) | 147Sm | 238U | 93Zr(2) |
| 129I | 191mOs | 85mSr |  |  |

Приложение B

(информационное)

Пример сертификата изготовителя на закрытый радионуклидный источник

Имя, адрес, номер телефона и факса производителя СЕРТИФИКАТ НА ЗАКРЫТЫЙ РАДИОАКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК Обозначение модели: XYZ-1234 Серийный номер: 1234ABC Радионуклиды: 137Cs (для нейтронных источников также укажите целевой элемент) Радионуклидные примеси: 134Cs активность < 1,0 % Описание: Источник гамма-излучения, гранула CsCl в двойной капсуле из нержавеющей стали Активная длина: 15,5 мм Активный диаметр: 17,8 мм Общая длина: 26,4 мм Общий диаметр: 21,3 мм Классификация ISO: ISO/11/E63636(1) Номер сертификата специальной формы: GB/199/S Рекомендуемый срок службы: 10 лет Предполагаемая активность содержимого: 7 ТБк Дата: 7 апреля 2011 г. (Для короткоживущих радионуклидов время измерения также должно быть указано.) Мощность излучения: 139 Гр/с-1 Измеряемая величина: Мощность воздушной кермы на расстоянии 1 м от центра источника в радиальном направлении, т.е. перпендикулярно симметричной оси источника Дата: 2011-апрель-07 7 апреля 2011 г. Испытание на отсутствие поверхностного загрязнения: Метод: испытание на сухую чистку (смотреть ISO 9978: 1992, 5.3) Результат: пройдено Дата: 7 апреля 2011 г. Испытание на отсутствие утечек: Метод 1: Испытание вакуумного пузыря (смотреть ISO 9978:1992, 6.2) Результат: пройдено Дата: 7 апреля 2011 г. Метод 2: Испытание с гелием (смотреть ISO 9978:1992, 6.1) Результат: пройдено Дата: 7 апреля 2011 г. Настоящий сертификат и информация, содержащаяся в нем, соответствует требованиям ISO 2919. Одобрено: Подпись: Дата: ..........................................

Приложение C

(информационное)

Общая информация о неблагоприятных условиях окружающей среды

C.1 Оценка коррозии

Наиболее часто встречающимися условиями, вызывающими коррозию, являются:

– среды, содержащие SO2, H2S, Cl2, CO2 или HCl;

– жидкости, содержащие соли, особенно хлоридные анионы;

– влага;

– разнородные металлы;

– ионизированный воздух из-за высокого уровня излучения от источника.

Производители должны следить за тем, чтобы материалы, используемые для капсул, были совместимы с окружающей средой, например, с держателями, устройствами, окружающей средой и т.д., в которых они будут использоваться.

Пользователи должны убедиться в том, что при использовании источников в коррозионных средах частота проверок и испытаний являются адекватными. Пользователи должны быть особенно осведомлены о возможности создания агрессивной среды, когда источники используются в непосредственной близости от галогенизированных пластмасс.

Везде, где существует потенциальная агрессивная среда, изготовитель и пользователь должны согласиться с программой соответствующих испытаний.

C.2 Оценка пожарной безопасности

Если существует опасность возгорания, изготовитель и пользователь должны согласовать программу соответствующих испытаний, которые необходимо провести. В некоторых случаях целесообразным будет считаться одно из температурных испытаний, приведенных в настоящем стандарте.

C.3 Усталостная недостаточность

Следует учитывать возможность усталостного разрушения, если источник испытания подвергается термоциклированию, циклическому изгибу, вибрации, циклической нагрузке, охрупчиванию или механическому удару с течением времени.

Приложение D

(информационное)

Дополнительные испытания

D.1 Общие положения

В настоящем приложении приводятся примеры дополнительных методов испытаний, совместно разработанных пользователем и изготовителем. Они не являются обязательными для обеспечения соответствия закрытых источников классификации ISO, однако от некоторых из них может требоваться соблюдение национальных правил.

D.2 Коррозионные испытания

Смотреть ISO 7384[4]

D.3 Коррозионное испытание диоксидом серы

Смотреть ISO 11845[7].

D.4 Испытание в соляном тумане

Смотреть ISO 9227[6]

D.5 Испытание на огнестойкость

Смотреть ISO 834-1P1[3].

Библиография

[1] Стандарты безопасности МАГАТЭ, Правила безопасной транспортировки радиоактивных материалов, издание 2009 года, Требования безопасности, № TS-R-1

[2] ANSI N44.1-1973 Целостность и спецификации испытаний для выбранных источников брахитерапии (R. 1984) (Integrity and test specifications for selected brachytherapy sources)/

[3] ISO 834-1:1999 Испытание на огнестойкость. Элементы строительных конструкций. Часть 1:Общие требования (Fire-resistance tests – Elements of building construction – Part 1: General requirements).

[4] ISO 7384:1986 Коррозионные испытания в искусственной атмосфере. Общие требования (Corrosion tests in artificial atmosphere – General requirements).

[5] ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования (Quality management systems – Requirements).

[6] ISO 9227:2017 Испытания на коррозию в искусственной атмосфере. Испытания в соляном тумане (Corrosion tests in artificial atmospheres – Salt spray tests).

[7] ISO 11845: 2020 Коррозия металлов и сплавов. Общие принципы испытаний на коррозионную стойкость (Corrosion of metals and alloys – General principles for corrosion testing).

[8] Публикация 5 ICRP, Рекомендации доклада Международной комиссии по радиологической защите, Комитет V по «Обращению с радиоактивными материалами и их удалению в больницах и медицинских научно-исследовательских учреждениях», 1965 г. (ICRP Publication 5, Recommendations of the International Commission on Radiological Protection Report, Committee V on the Handling and Disposal of Radioactive Materials in Hospitals and Medical Research Establishments, 1965)

[9] Директива Совета 84/466/Евратом от 3 сентября 1984 года, устанавливающая основные меры радиационной защиты лиц, проходящих медицинский осмотр или лечение (Council Directive 84/466/Euratom of 3 September 1984 laying down basic measures for the radiation protection of persons undergoing medical examination or treatment).

[10] Директива Совета 84/467/Евратом от 3 сентября 1984 года о внесении поправок в Директиву 80/836/Евратом в отношении основных норм безопасности для защиты здоровья населения и работников от опасности ионизирующего излучения (Council Directive 84/467/Euratom of 3 September 1984, amending Directive 80/836/Euratom, as regards the basic safety standards for the health protection of the general public and workers against the dangers of ionizing radiation).

[11] ANSI/HPS N43.6-2007 Закрытые радиоактивные источники. Классификация (ANSI/HPS N43.6-2007, Sealed radioactive sources – Classification)

[12] IAEA-TECDOC-1344 Категоризация радиоактивных источников, июль 2003 (IAEA-TECDOC-1344, Categorization of Radioactive Sources, July 2003).

[13] Директива Совета 96/29/Евратом от 13 мая 1996 года, устанавливающая основные нормы безопасности для защиты здоровья работников и населения от опасностей, связанных с ионизирующим излучением, Приложение 1. (Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation, Annex 1).

[14] Директива Совета 97/43/Евратом от 30 июня 1997 года о защите здоровья людей от опасностей ионизирующего излучения в связи с медицинским облучением (Council Directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 on health protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure)

Приложение В.A

(информационное)

Алфавитный указатель

| А активность 3.1.2 В воспроизводимость измерения 3.4.10 выброс резко отклоняющееся значение 3.4.13 вывод из эксплуатации 3.5.8 Д доза 3.3.6 И источник радиации 3.1.5 ионизирующее излучение 3.1.4 измеряемая величина 3.4.2 измерение 3.4.1 К калибровка 3.4.15 константа распада 3.1.11 комбинированная стандартная неопределенность измерения 3.4.3.1 коэффициент охвата 3.4.4 М метрологическая прослеживаемость 3.4.16 матрица отходов 3.5.2 Н неоднородные отходы 3.5.6.2 неопределенность измерения 3.4.3 О обращение с радиоактивными отходами 3.5.7 однородные отходы 3.5.6.1 опорное значение количества 3.4.14 П период полураспада 3.1.9 план вывода из эксплуатации 3.5.9 порог обнаружения 3.4.11 повторяемость измерений 3.4.8 погрешность (результата измерения) 3.4.6 прецизионность 3.4.9 Р радиационное облучение 3.1.6 радиационные риски 3.3.7 радиационная безопасность 3.3.1 радиация 3.1.3 радиоактивное загрязнение 3.3.4 радиоактивные отходы 3.5.1 радиоактивность 3.1.1 радиологический контроль 3.3.5 радиационная защита 3.3.3 радионуклид 3.1.8 распад 3.1.10 расширенная погрешность измерения 3.4.5 репрезентативная проба 3.5.4 С сборная проба 3.5.5 систематическая погрешность 3.4.7 стандартные условия проведения испытания 3.4.18 У упаковка отходов 3.5.3 Ф фоновый уровень 3.4.12 форма отходов 3.5.6 Ц цепная реакция 3.2.4 цепь метрологической прослеживаемости 3.4.17 Э экран радиационно-защитный 3.1.7 Я ядерная энергия 3.2.1 ядерное деление 3.2.2 ядерное топливо 3.2.5 ядерный топливный цикл 3.2.6 ядерный синтез 3.2.3 ядерный реактор 3.2.7 ядерная безопасность 3.3.2 | A activity 3.1.2 B background 3.4.12 bias 3.4.7 C calibration 3.4.15 combined standard measurement uncertainty 3.4.3.1 composite sample 3.5.5 coverage factor 3.4.4 Ch chain reaction 3.2.4 D decay 3.1.10 decay constant 3.1.11 decommissioning 3.5.8 decommissioning plan 3.5.9 detection limit 3.4.11 dose 3.3.6 E expanded measurement uncertainty 3.4.5 H half-life 3.1.9 heterogeneous waste 3.5.6.2 homogeneous waste 3.5.6.1 I ionizing radiation 3.1.4 M measurand 3.4.2 measurement 3.4.1 measurement error 3.4.6 measurement repeatability 3.4.8 measurement reproducibility 3.4.10 measurement uncertainty 3.4.3 metrological traceability 3.4.16 metrological traceability chain 3.4.17 N nuclear energy 3.2.1 nuclear fission 3.2.2 nuclear fuel 3.2.5 nuclear fuel cycle 3.2.6 nuclear fusion 3.2.3 nuclear reactor 3.2.7 nuclear safety 3.3.2 O outlier 3.4.13 P precision 3.4.9 R radiation processing 3.1.6 radiation risk 3.3.7 radiation safety 3.3.1 radiation shield 3.1.7 radiation source 3.1.5 radiation 3.1.3 radioactive contamination 3.3.4 radioactive waste 3.5.1 radioactive waste management 3.5.7 radioactivity 3.1.1 radiological monitoring 3.3.5 radiological protection 3.3.3 radionuclide 3.1.8 reference quantity value 3.4.14 representative sample 3.5.4 S standard test conditions 3.4.18 W waste form 3.5.6 waste matrix 3.5.2 waste package 3.5.3 |
| --- | --- |

МКС 13.280.00 (IDT)

Ключевые слова: атомная энергетика, словарь, радиоактивность, ядерное топливо, измерение, радиоактивные отходы

ТК 76 «Неразрушающий контроль, техническая диагностика и мониторинг состояния»/ Non-destructive Testing, Diagnostics and Condition Monitoring»

Председатель ТК 76 								С.А. Заитова

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан:

Заместитель генерального директора

РГП Казстандарт										С.Ю. Радаев

____________

Действует только для датированной ссылки