НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЦЕМЕНТ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И КОНСТРУКЦИЙ,

ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Технические условия

# Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на цементы, изготавливаемые на основе портландцементного клинкера нормированного состава и применяемые для изготовления бетонов дорожных и аэродромных покрытий, мостовых конструкций, железобетонных изделий, в том числе опор высоковольтных линий электропередачи, железобетонных труб, шпал, бордюрного камня и др., а также для бетона дорожных оснований, для которых специальные требования к минералогическому составу клинкера не предъявляются (далее – цементы), и устанавливает требования к цементам и компонентам их вещественного состава.

Требования настоящего стандарта допускается использовать при проектировании и изготовлении других железобетонных изделий и конструкций, если это не противоречит действующим нормативным документам на эти изделия и конструкции (стандартам, сводам правил и др.).

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 3361-2019 Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия цементов.

СТ РК ISO 9001-2016 Системы менеджмента качества. Требования.

СТ РК ГОСТ Р 51795-2008 Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок.

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения.

ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов.

ГОСТ 4013-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия.

ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа.

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия.

ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка.

ГОСТ 31108-2016 Цементы общестроительные. Технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемым информационным каталогам документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодическим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ 30515.

4 Классификация

4.1 По назначению цементы подразделяют на:

- цемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий, для изготовления железобетонных изделий и мостовых конструкций, в том числе опор высоковольтных линий электропередачи, железобетонных труб, шпал, бордюрного камня и др.;

- цемент для бетонов дорожных оснований.

4.2 Классификация цементов, указанных в 4.1, по типам и классам прочности приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Типы и классы прочности цементов

| Назначение цемента | Обозначение по назначению | Типы по вещественному составу | Классы прочности |
| --- | --- | --- | --- |
| Для бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных изделий и мостовых конструкций, в том числе опор высоковольтных линий электропередачи, железобетонных труб, шпал | ДП/ЖИ | ЦЕМ I, ЦЕМ II/А-Ш* | 32,5Н; 32,5Б; 42,5Н; 42,5Б; 52,5Н; 52,5Б |
| Для бетона дорожных оснований | ДО | ЦЕМ II/А-Ш, ЦЕМ II/В-Ш, ЦЕМ III/A, ЦЕМ V/A** | 32,5Н; 32,5Б; 42,5Н |
| * Содержание доменного гранулированного шлака по ГОСТ 3476 в цементах типа ЦЕМ II/A-Ш должно быть не более 15% суммарной массы основных компонентов цемента. ** Композиционный цемент типа ЦЕМ V/A допускается применять для бетона дорожных оснований только на основании заключения о его пригодности, выданного испытательным центром, аккредитованным на право выполнения испытаний цементов или бетонов. Примечание – В настоящей таблице для цементов каждого назначения приведены разрешенные к применению типы и классы прочности цементов. В проектной документации указывают конкретный тип и класс прочности цемента из числа указанных в таблице, который должен быть применен при изготовлении бетонных и/или растворных смесей согласно данному проекту. |  |  |  |

4.3 Условное обозначение цемента должно включать в себя:

- наименование цемента по ГОСТ 31108;

- обозначение типа и класса прочности цемента в соответствии с таблицей 1;

- обозначение цемента по назначению в соответствии с таблицей 1;

- обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения портландцемента для бетона назначения ДП/ЖИ, типа ЦЕМ I, класса прочности 42,5Н:

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ДП/ЖИ CТ РК

То же композиционного цемента для бетона дорожных оснований ДО, типа ЦЕМ V/A со смесью золы и шлака, класса прочности 32,5Н:

Композиционный цемент ЦЕМ V/A (Ш-З) 32,5Н ДО СТ РК

В условное обозначение цемента допускается не включать его наименование по ГОСТ 31108, например:

ЦЕМ V/А (Ш-З) 32,5Н ДО СТ РК

4.4 Условное обозначение цемента, в котором содержание щелочных оксидов R2O не превышает 0,6 % его массы, дополняют словом «низкощелочной» или обозначением «НЩ». Обозначение «НЩ» помещают после обозначения класса прочности цемента.

Пример условного обозначения низкощелочного цемента со шлаком для бетона дорожных и аэродромных покрытий, класса прочности 42,5Б:

Низкощелочной цемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Б ДП/ЖИ СТ РК

или ЦЕМ II/А-Ш 42,5Б НЩ ДП/ЖИ СТ РК

5 Технические требования

5.1 Вещественный состав цемента конкретного типа с учетом примечания к таблице 1 должен соответствовать ГОСТ 31108.

5.2 Прочность на сжатие цемента конкретного класса прочности в возрасте 2; 7 и 28 сут должна соответствовать требованиям ГОСТ 31108.

Примечание – До отмены ГОСТ 10178 ориентировочное соотношение между марками цемента по ГОСТ 10178 и классами прочности по ГОСТ 31108, если необходимо, определяют по приложению А настоящего стандарта.

5.3 Прочность на растяжение при изгибе цемента для бетона дорожных и аэродромных покрытий должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 – Прочность на растяжение при изгибе

| Срок испытаний, сут | Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее, цемента класса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32,5Н | 32,5Б | 42,5Н | 42,5Б | 52,5Н | 52,5Б |
| 28 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |

5.4 Удельная поверхность цемента для бетона дорожных и аэродромных покрытий, а также для изготовления железобетонных изделий и мостовых конструкций должна быть не менее 270 и не более 400 м2/кг при измерении методом воздухопроницаемости.

5.5 Начало схватывания цемента для бетона назначения ДП/ЖИ должно наступать не ранее 2 ч от начала затворения.

5.6 Цемент, применяемый в транспортном строительстве, должен выдерживать испытания на равномерность изменения объема. Расширение не должно превышать 10 мм.

5.7 Содержание суммы щелочных оксидов (R2O ) в цементе для бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных изделий и мостовых конструкций, в том числе опор высоковольтных линий электропередачи, железобетонных труб, шпал, не должно превышать 0,8 % массы цемента.

5.8 Водоотделение цемента для бетона назначения ДП/ЖИ не должно быть более   28 %.

5.9 Потеря массы цемента при прокаливании цемента по назначению ДП/ЖИ не должна быть более 2%.

5.10 Цемент для бетона назначения ДП/ЖИ не должен обладать признаками ложного схватывания.

5.11 Содержание в цементе, применяемом для транспортного строительства, нерастворимого остатка, оксида серы, оксида магния и иона хлора должно соответствовать требованиям ГОСТ 31108.

5.11 Требования к материалам

5.11.1 Портландцементный клинкер

Минералогический состав клинкера, используемого для изготовления цемента для бетона назначения ДП/ЖИ, используемых в транспортном строительстве, должен соответствовать приведенному в таблице 3.

Для изготовления цемента для бетона дорожных оснований применяют портландцементный клинкер, соответствующий требованиям ГОСТ 31108.

Таблица 3 – Минералогический состав портландцементного клинкера

| Клинкерный минерал | Содержание клинкерного минерала, % массы клинкера, применяемого для изготовления цемента |  |
| --- | --- | --- |
| С3А, не более | 7 |  |
| Сумма (С3А + С4АF), не более | 24 |  |
| С3S, не менее | 55 |  |

5.11.2 Минеральные добавки – основные компоненты цемента

Минеральные добавки, допускаемые к применению в соответствии с ГОСТ 31108, при содержании их в цементе свыше 6 % его массы за вычетом массы материалов, содержащих сульфат кальция, а также суммарной массы технологических и специальных добавок, относятся к основным компонентам цемента.

При расчете содержания добавки по СТ РК ГОСТ Р 51795 полученные результаты округляют до ближайшего целого числа.

При изготовлении цемента для бетона назначения ДП/ЖИ в качестве основного компонента применяют только добавку доменного гранулированного шлака по ГОСТ 3476.

При изготовлении цемента для бетона дорожных оснований применяют минеральные добавки, предусмотренные ГОСТ 31108, в соответствии с типами цемента, приведенными в таблице 1.

5.11.3 Вспомогательные компоненты цемента

Вспомогательными компонентами вещественного состава цемента являются минеральные добавки, содержание которых в цементе не превышает 5 % суммарной массы основных и вспомогательных компонентов.

При изготовлении цементов, кроме цементов для бетонов назначения ДП/ЖИ, допускается применять любые вспомогательные компоненты вещественного состава цементов, соответствующие требованиям 5.2.3 ГОСТ 31108.

При изготовлении цементов для бетона назначения ДП/ЖИ в качестве вспомогательного компонента допускается применять только доменный гранулированный шлак по ГОСТ 3476.

5.11.4 Материалы, содержащие сульфат кальция

Для изготовления цементов применяют природный гипсовый, ангидритовый или гипсоангидритовый камень по ГОСТ 4013 или другие материалы, содержащие в основном сульфат кальция, по соответствующему нормативному документу.

5.11.5 Специальные и технологические добавки

Требования к специальным и технологическим добавкам – по ГОСТ 31108. При изготовлении цементов для бетона назначения ДП/ЖИ содержание органических добавок не должно быть более 0,15 % массы цемента.

Согласие потребителя на введение специальных добавок должно быть указано в договорах (контрактах) на поставку цемента.

5.12 Упаковка

Упаковка цемента – по ГОСТ 30515.

5.13 Маркировка

Маркировка цемента – по ГОСТ 30515. Условное обозначение цемента принимают по 4.3 или 4.4 настоящего стандарта.

На упаковке и/или в товаросопроводительной документации следует указывать наименование использованных специальных и технологических добавок.

6 Требования безопасности

6.1 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в цементе должна быть не более 370 Бк/кг, а в компонентах, применяемых при его изготовлении, – не более 740 Бк/кг.

6.2 При изготовлении и применении цемента должны выполняться требования гигиенических норм по содержанию цементной пыли в воздухе рабочей зоны и атмосфере населенных пунктов.

6.3 Не допускается вводить в цемент вспомогательные компоненты, специальные или технологические добавки, повышающие класс опасности цементов.

7 Правила приемки

7.1 Приемку цемента, в том числе приемку в потоке, проводят по ГОСТ 30515, ГОСТ 31108, а также 8.2 настоящего стандарта.

7.2 Допускаются приемка и отгрузка потребителю партий цемента с малозначительными дефектами (см. таблицу 4).

Таблица 4 – Малозначительные дефекты

| Наименование показателя | Единичные результаты испытаний (малозначительный дефект) |
| --- | --- |
| Начало схватывания цементов для бетонов назначения ДП/ЖИ | Менее 2 ч, но не ранее 1 ч 45 мин |
| Удельная поверхность, м2/кг | Более 400, но не более 420 |
| Прочность на растяжение при изгибе | Снижение относительно значений, приведенных в таблице 2, не более чем на 0,2 МПа |
| Содержание R2O | Более 0,8 %, но не более 1,0 % |
| Потеря массы при прокаливании | Более 2,0 %, но не более 2,5 % |

7.3 Дефекты, превышающие указанные в таблице 4, считают значительными.

К значительным дефектам относятся также любые отклонения от требований настоящего стандарта по минералогическому составу портландцементного клинкера и равномерности изменения объема цемента.

Партии цемента, в которых установлен значительный дефект, приемке в качестве цементов для транспортного строительства не подлежат. В отношении таких цементов должен быть применен порядок управления несоответствующей продукцией по              СТ РК ISO 9001 либо иной порядок, установленный изготовителем.

7.4 В документе о качестве указывают наименование цемента и/или его условное обозначение по 4.3 или 4.4. Документ о качестве оформляют в соответствии с             ГОСТ 30515.

8 Подтверждение соответствия

Подтверждение соответствия качества цемента – по СТ РК 3361.

9 Методы испытаний

9.1 Физико-механические показатели цемента определяют по ГОСТ 30744, водоотделение – по ГОСТ 310.6.

9.2 Наличие признаков ложного схватывания определяют по [1].

9.3 Химический состав цемента и материалов, применяемых при его изготовлении, определяют по ГОСТ 5382.

Минералогический состав клинкера и сумму щелочных оксидов (R2O) рассчитывают в процентах на основании результатов химического анализа портландцементного клинкера по следующим формулам:

3Са0*А120 3 = 2,65*А1203 - 1,69* Fe203,			(1)

4Ca0*A1203*Fe203 = 3,04*Fe2O3,				(2)

3Ca0*Si02 = 4,07*CaO - 7,60*SiO2 - 6,72* A1203 - 1,42*Fe203,		(3)

R20 = Na20 + 0,658* K20.				(4)

9.4 Вещественный состав цемента определяют по СТ РК ГОСТ Р 51795 в пробах, отобранных на предприятии-изготовителе, в порядке, установленном ГОСТ 30515.

9.5 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по ГОСТ 30108.

10 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение цементов – по ГОСТ 30515.

11 Гарантии изготовителя

Гарантии изготовителя – по ГОСТ 31108.

Приложение А1)

(информационное)

Усредненное соотношение между марками цемента по ГОСТ 10178 и классами прочности по ГОСТ 31108 и настоящему стандарту

______________

1) Настоящее приложение допускается применять до отмены ГОСТ 10178.

Усредненное соотношение между марками цемента по ГОСТ 10178 и классами прочности по ГОСТ 31108 и настоящему стандарту приведено в таблице А.1. Соотношение рекомендуется применять для примерной оценки марки цемента, если фактически применяемый цемент квалифицирован классом прочности по ГОСТ 31108, а в нормативной, проектной или иной документации или в составе бетонных или растворных смесей предусмотрено применение цемента, качество которого задано марками по     ГОСТ 10178, а также для примерной оценки класса прочности цемента, если его качество в документе о качестве изготовителя определено маркой по ГОСТ 10178.

Таблица А.1 – Соотношение между марками и классами прочности цемента

| Марка цемента по ГОСТ 10178 | Нормативная прочность, МПа | Расчетная прочность по ГОСТ 31108, МПа | Среднее соотношение R31108R10178, % | Класс прочности цемента по ГОСТ 31108 и настоящему стандарту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | От 29,4 до 39,1 | От 20,7 до 32,6 | 76,9 | 22,5 |
| 400 | От 39,2 до 48,9 | От 32,7 до 44,6 | 87,3 | 32,5; 42,5 |
| 500 | От 49,0 до 53,8 | От 44,7 до 50,7 | 92,6 | 42,5 |
| 550 | От 53,9 до 58,7 | От 50,7 до 56,7 | 95,3 | 42,5; 52,5 |
| 600 | От 58,8 до 68,5 | От 56,7 до 68,6 | 98,2 | 52,5 |

Соотношение между марками и классами прочности рассчитано с использованием уравнения регрессии:

R2(28) = 1,224R1(28) – 15,31, ρ28 = 0,87			(A.1)

где R2(28) – активность цемента в возрасте 28 сут при испытаниях по ГОСТ 30744, МПа;

R1(28) – активность цемента в возрасте 28 сут при испытаниях по ГОСТ 310.4, МПа;

ρ28 – коэффициент корреляции между R1(28) и R2(28).

Уравнение (А.1) получено по результатам параллельных испытаний по ГОСТ 310.4 и ГОСТ 30744 более двух тысяч образцов цемента. В выборку включены результаты испытаний всех испытанных цементов независимо от их вида и марки по ГОСТ 10178.

Остаточная дисперсия Dост при оценке регрессии R2(28) / R1(28) (часть общей дисперсии, не зависящая от корреляции между R1(28) и R2(28))

Dост = (1 – ρ282) Dобщ					(A.2)

составляет 24,3 % Dобщ.

Примеры использования таблицы А.1:

Пример 1 – Для цемента класса 42,5 с активностью в возрасте 28 сут 45,3 МПа необходимо определить ориентировочную марку цемента по ГОСТ 10178.

Решение: в соответствии с таблицей А.1 среднее соотношение активностей цементов по ГОСТ 31108 и ГОСТ 10178 в интервале расчетных прочностей 44,7÷50,7 МПа составляет 92,6 %. Ориентировочная активность цемента при испытаниях по ГОСТ 310.4 равна 45,392,6∙100 = 48,9 МПа.

Цемент предположительно относится к марке 400 по ГОСТ 10178, но без большой погрешности может быть принята марка 500.

Пример 2 – Для цемента марки 300 с активностью в возрасте 28 сут 31,5 МПа необходимо определить ориентировочный класс прочности цемента.

Решение: в соответствии с таблицей А.1 среднее соотношение активностей цемента в интервале расчетных прочностей 29,4÷39,1 МПа составляет 76,9%. Ориентировочная активность цемента при испытаниях по ГОСТ 30744 равна 31,5∙76,9100 = 24,2 МПа.

Цемент предположительно относится к классу 22,5 по ГОСТ 31108.

Для определения соотношения между классами цемента и марками по прочности можно также воспользоваться непосредственно формулой (А.1).

Оценка соотношения минимальной прочности цемента при изгибе по ГОСТ 10178 и ГОСТ 31108 представлена в таблице А.2.

Таблица А.2 – Соотношение между минимальными значениями и прочности цемента

при изгибе

| Марка цемента по ГОСТ 10178 | Минимальная прочность по ГОСТ 10178, МПа |  | Класс прочности цемента по ГОСТ 31108 | Минимальная прочность по ГОСТ 30744, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сжатие | Изгиб |  | Сжатие (по формуле (А.1)) | Изгиб |
| 300 | 29,4 | 4,4 | 22,5 | 20,7 | 3,1 |
| 400 | 39,2 | 5,4 | 32,5 | 32,7 | 4,5 |
| 500 | 49,0 | 5,9 | 42,5 | 44,7 | 5,4 |
| 600 | 53,9 | 6,1 | 52,5 | 50,7 | 5,7 |
| 700 | 58,8 | 6,4 | 52,5 | 56,7 | 6,2 |

Прочность цемента при изгибе в возрасте 28 сут при испытаниях по ГОСТ 310.4 может быть рассчитана на основании прочности цемента при изгибе в возрасте 28 сут при испытаниях по ГОСТ 30744 по формуле:

Rизг.2(28) = 0,643*Rизг1(28) + 2,44				(А.2)

где Rизг.2(28) – прочность цемента при изгибе в возрасте 28 сут при испытаниях по ГОСТ 310.4, МПа;

Rизг1(28) – прочность цемента при изгибе в возрасте 28 сут при испытаниях по     ГОСТ 30744, МПа.

Формула (А.2) получена по данным таблицы А.2.

Пример – Для цемента класса 42,5 с прочностью при изгибе в возрасте 28 сут 5,6 МПа по ГОСТ 30744 необходимо определить прочность цемента при изгибе в возрасте 28 сут по ГОСТ 310.4.

Решение: в соответствии с формулой (А.2) прочность цемента при изгибе в возрасте 28 сут при испытаниях по ГОСТ 310.4 равна 0,643*5,6 + 2,44 = 6,0 МПа.

Цемент имеет прочность при изгибе в возрасте 28 сут 6,0 МПа по ГОСТ 310.4 и соответствует цементу ПЦ 500 по ГОСТ 10178.

Библиография

[1] ГОСТ Р 56588-2015 Цементы. Метод определения ложного схватывания.

МКС 91.100.10 Ключевые слова: цементы для транспортного строительства, технические требования, правила приемки и оценки уровня качества, методы испытаний

МКС 91.100.10 Ключевые слова: цементы для транспортного строительства, технические требования, правила приемки и оценки уровня качества, методы испытаний

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

Генерального директора						С. Радаев

Начальник Центра стандартизации				С. Карибжанова

Разработчик

Ведущий специалист

Департамента стандартизации					Г. Исмаилова